Tableau C-1 : Valeurs obtenues pour l’établissement de la courbe d’étalonnage du Rouge de Nylosane (λmax = 500 nm).

| Echantillon | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Absorbance | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.04 | 0.051 |

Tableau C-2 : Etude du temps d’équilibre sur l’adsorption du Rouge de Nylosane. (C0(RN)=200mg/L)

| Temps (h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Céq (mg/L) | 6.06 | 6.88 | 4.44 | 7.50 | 7.94 | 8.94 |
| (Co-Céq)/Co (%) | 96.97 | 96.56 | 97.78 | 96.25 | 96.03 | 95.53 |

Figure C-1: Taux d’élimination du RN en fonction du temps. (C0(RN)=200mg/L)