III.1. Définition

L’adsorption est définie comme étant un enrichissement d’un constituant ou une augmentation de la densité d’un fluide (liquide ou gaz) au voisinage d’une interface. Le solide sur lequel l’adsorption a lieu est appelé adsorbant et le fluide qui va s’adsorber l’adsorbat [1]. L’adsorption est un phénomène physico-chimique qui se traduit par une modification de concentration à l’interface de surface de deux phases non miscibles.

III.2. Principe

L’adsorption est un phénomène de surface par lequel des atomes ou des molécules se fixent sur la surface solide d’un substrat selon divers processus. Certains minéraux, comme les  argiles, les zéolites, et les charbons actifs sont d’excellents adsorbants, grâce à leurs très grandes surfaces spécifiques. On appelle désorption la transformation inverse de l’adsorption,

par  laquelle les molécules ou les atomes adsorbés se détachent du substrat [2].

L'adsorption repose sur la propriété lorsque les surfaces solides sont capables de fixer certaines molécules, par des liaisons faibles de type Van der Waals. Cette propriété est liée à la structure même du solide où subsistent, en surface, des forces non équilibrées par suite des dissymétries dans la répartition des atomes : la formation d'une couche de molécules adsorbées compense en partie ce déséquilibre.

Il existe cinq types d’interfaces, selon la nature des deux phases contiguës : gaz/solide, gaz/liquide, liquide/ liquide, liquide/solide et solide/solide, et pour chacun de ces types d’interface, on peut distinguer le cas où ces phases sont pures de celui où elles constituent des mélanges [3]. L’adsorption par un solide peut donc être définie comme étant le phénomène d’enlèvement de molécules d’une phase gazeuse ou liquide par la surface de ce solide. Le terme «Surface» doit s’étendre à la totalité de la surface du solide, surface géométrique pour un solide en grain non poreux à laquelle s’ajoute pour un solide poreux, la surface interne engendrée par les fissures et les pores.

Le phénomène d'adsorption, qui est en général exothermique, dépend de la température et du couple adsorbant / polluant à traiter. En effet l'adsorbant doit fixer préférentiellement le ou les polluants par rapport à d'autres espèces adsorbables comme la vapeur d'eau et être insensible aux gaz permanents constituant l'effluent (N2, O2, CO…).

Figure III.1 : Principe du phénomène de l’adsorption.

III.3. Adsorption sur charbon actif

Le charbon actif (CA) est un matériau utilisé depuis longtemps, d’abord comme adsorbant et, ultérieurement, comme catalyseur. Les propriétés d’adsorption du charbon ont été utilisées très tôt, par les Egyptiens en 1550 avant JC, en médecine et pour le traitement des odeurs. Un siècle plus tard, les Phéniciens furent les précurseurs de son utilisation pour rendre l'eau potable. La première utilisation industrielle du charbon n’est apparue qu’au XVIIIème siècle pour la décoloration des sirops de sucre. Aujourd’hui, l’adsorption sur charbon actif est une opération utilisée dans des domaines très variés comme la chimie fine, la pétrochimie, l’agroalimentaire, mais aussi dans des applications liées à l’environnement comme le traitement d’effluents. Dans ce domaine, les utilisations les plus courantes du charbon en tant qu’adsorbant sont le traitement de l’eau de stations d’épuration industrielles et le traitement des gaz en général. Dans le cas particulier du traitement d’eaux résiduaires, l’adsorption sur charbon actif est mise en œuvre lorsque l’effluent n’est pas biodégradable ou lorsqu’il contient des éléments toxiques organiques susceptibles de perturber l’épuration biologique[2].

III.3.1. Différentes formes de charbon actif

Selon leurs applications, les charbons actifs sont disponibles soit en poudre (CAP), soit en grains (CAG).

III.3.1.1. Charbon actif en poudre (CAP)

Les charbons actifs en poudre présentent une granulométrie inférieure à 100 µm avec un diamètre moyen situé entre 15 et 25 µm. Par exemple la norme ASTM D5158 classe les particules de diamètre inférieur ou égal à 0,177 mm comme CAP. Ils ont une large surface externe et une faible profondeur de diffusion : la vitesse d’adsorption est très rapide.

De tels charbons sont donc utilisés préférentiellement pour l’adsorption de solutions en mode batch. Les poudres fines sont utilisées en pharmacie et servent aussi à décolorer les huiles, les graisses, les vins, les sucres et de nombreux autres liquides organiques.

Figure III.2: Charbon actif en poudre.

III.3.1.2 Charbon actif granulé (CAG)

Le CAG peut être soit en forme granulée soit extrudée il est représenté par des tailles telles que 8х20, 20х40, ou 8х30 pour des applications en phase liquide et par 4х6, 4х8 ou 4х10 pour des applications en phase vapeur [4]. Par exemple, un charbon 20х40 est formé de particules traversant une maille standard américaine Nº 20 (0.84 mm) mais retenues par une maille Nº 40 (0.42 mm). La taille 8х30 est la plus utilisée pour de nombreuses applications.

Figure III.3 : Charbon actif granulé.

III.4. Différents types d’adsorption

Les forces agissant à la surface d’un solide qu’il soit catalyseur ou pas, proviennent d’une instauration. Quand un solide est exposé à un gaz, la concentration de ce gaz à la surface du solide est très supérieure à celle en phase gazeuse. Cette concentration très importante des molécules de gaz est appelée l’adsorption, selon la force de cette adsorption et la nature des liants qui unissent les molécules adsorbées au solide. Il est possible de  distinguer deux types d’adsorption :

- Adsorption chimique (ou chimisorption).

- Adsorption physique (ou physisorption).

III.4.1. Adsorption chimique

La chimisorption est une interaction chimique. Les énergies de liaison mises en jeu sont de l'ordre de 40 kJ/mol et plus. C’est un phénomène qui, par sa spécificité, son énergie d’activation et sa chaleur dégagée, s’apparente à une réaction chimique entre une molécule en solution et la surface du support. Il y a formation de liaisons de type covalent (ou liaisons fortes) entre l’adsorbat et certains sites spécifiques de la surface. Ce phénomène est plus lent, très sensible à la température: elle nécessite pour la désorption des gaz, une température plus élevée que l’adsorption physique. Plus la température est basse plus l’équilibre est atteint  rapidement. Il est à noter que la physisorption est souvent la première étape de la chimisorption et que l’apport d’une énergie d’activation (sous forme thermique par exemple) permet de franchir la barrière énergétique et l’établissement de la liaison covalente surface/adsorbat. On a affaire au phénomène d’adsorption chimique ou adsorption activée. On parle aussi de complexation de surface (figure III-4), lorsqu’un ion métallique réagit avec un groupement anionique qui fonctionne comme un ligand inorganique (comme OH-, Cl-, SO4-, CO3 2-); ainsi ces sites de surface forment des liaisons chimiques avec les ions en solution. [2]

L’adsorption a lieu jusqu’à l’établissement d’un équilibre entre les molécules adsorbées et celles en phase gazeuse ou liquide. L’équilibre s’établit à une vitesse qui dépend de la température, de la pression et des forces qui entrent en jeu entre l’adsorbat et l’adsorbant.

Figure III.4 : Principales interactions entre un atome ou une molécule et un solide à    l’interface solide/liquide [5].

III.4.2. Adsorption physique

L’adsorption physique (ou physisorption) est attribuée à l’attraction électrostatique d’un soluté par une surface polarisée afin de maintenir l’électroneutralité. Les énergies de liaisons mises en jeu sont relativement faibles, du type force de Van der Waals.

Les espèces ainsi adsorbées gardent les molécules d’eau qui leur sont associées. Plusieurs couches d’atomes ou de molécules peuvent se déposer de cette manière. L’adsorption physique est facilement réversible [6], elle ne nécessite donc pas d’énergie d’activation, et les molécules de gaz ou liquide sont retenues par la surface presque aussi rapidement qu’elles l’atteignent.

L’adsorption physique se caractérise par une réversibilité rapide : non seulement le gaz est adsorbé vivement par le solide, mais il est désorbé aisément si l’on réduit brusquement la pression régnant sur l’adsorption.

L’adsorption physique nette ne met en jeu aucune activation et est donc rapide par contre la chimisorption est en général lente et présente une énergie d’activation dans plusieurs cas. La physisorption se manifeste à des températures n’excédant par trop le point d’ébullition de l’adsorbat, tandis que la chimisorption peut s’exercer à des températures plus élevées.

# III.5. Facteurs influençant l’adsorption

# III.5.1. Concentration

Pour de faibles concentrations de produit a dissous, on observe en général, que le taux d’adsorption en fonction de la concentration de substance dissoute suit la loi de Freundlich. Cette loi ne s’applique plus à des concentrations élevées et on observe alors que fréquemment qu’avec l’accroissement de la concentration, l’adsorption passe par un maximum, puis décroît pour devenir négative.

# III.5.2. Vitesse d’adsorption

Alors que l’adsorption physique des gaz ou des vapeurs par les adsorbants solides est extrêmement rapide, l’adsorption en phase liquide est beaucoup moins rapide. La viscosité de la solution doit être un facteur agissant sur la vitesse d’adsorption, et il est vraisemblable qu’en diminuant la viscosité on accroît la vitesse.

# III.5.3. Nature de l’adsorbant

L’adsorption en phase liquide a lieu le plus souvent par le mélange, l’adsorbant étant introduit dans la solution à l’état pulvérulent. Il est ensuite séparé par filtration. Les adsorbants travaillant en milieu liquide agissent tout d’abord par leur surface externe. Certains adsorbants ont une action spécifique caractérisée suivant la polarité de la surface externe, car cette dernière a une affinité avec l’eau ou l’alcool. Les adsorbants polaires sont « hydrophiles », d’autre part les adsorbants non polaires sont en général dits « hydrophobes». Les adsorbants polymériques, et les adsorbants carbonés sont des exemples d’adsorbants non polaires qui ont moins d’affinité pour l’eau [6, 7].

# III.5.4. La nature de l’adsorbat

Suivant la polarité d’adsorbants et d’adsorbat, le taux d’adsorption est différent. Plus une substance est polaire, plus grande est son adsorption sur une surface non polaire. La réduction de la concentration de l’adsorbat sur la surface de l’adsorbant entraîne l’enlèvement d’une plus grande quantité d’adsorbat à partir de la solution. Les isothermes d’adsorption sont établies en fonction de la concentration à l’équilibre entre le liquide et le solide englobant les effets cumulés de l’adsorption à la surface totale du solide (externe et interne).

# III.6. Paramètres thermodynamiques liée au processus d’adsorption

Les isothermes d’adsorption sont généralement utilisées pour la caractérisation des adsorbants, mais cette caractérisation est incomplète sans avoir des informations sur la quantité d’énergie mise en jeu.

L’adsorption est un processus généralement exothermique qui se produit donc avec un dégagement de chaleur, ce qui conduit à un échauffement du solide et à une réduction des quantités adsorbée. Les variations de la température sont souvent importantes dans les procédés industriels d’adsorption et peuvent constituer un des principaux facteurs de la dégradation de performances.

# Coefficient de distribution : Le coefficient de distribution est un cas particulier de la relation de Langmuir et est défini pour faibles concentrations d’espèces adsorbées. Le coefficient de distribution Kd est défini comme étant le rapport des quantités fixées par gramme de solide sur la quantité de soluté restante en solution par volume de solution.  Le coefficient de distribution caractérise l’affinité du soluté pour l’adsorbant, peut se traduire par l’expression  [8 ,9]:

(III-1)

-Kd : 	coefficient de distribution (L/g).

-Co :	concentration initiale de l’adsorbat (mg/L).

-Ceq :	concentration à l’équilibre de l’adsorbat (mg/L).

-V :	volume de l’adsorbat (mL).

-m : 	masse de l’adsorbant (g).

La relation thermodynamique de Gibbs-Helmhotz :  associée à la relation obtenue par intégration de Van’t Hoff :

(III-2)

Nous permettons de déterminer  l’enthalpie et l’entropie à partir de l’équation :

(III-3)

-ΔH : Enthalpie (KJ/mole).

-ΔS : Entropie (KJ/mole).

-ΔG : Energie libre (KJ/mole).

-R : constante des gaz parfaits (J/mole. °K).

-T : température (°K).

Le tracé de la droite Ln Kd en fonction de 1/T  permet de calculer les valeurs des paramètres thermodynamiques ΔH et ΔS à partir de l’ordonnée  à l’origine et la pente.

Pour que l’adsorption soit effective, il faut que l’énergie libre soit négative. La valeur positive de l’enthalpie indique que le processus est endothermique, la valeur élevée (H>50 KJ/mole) indique que le comportement est de nature chimique (chimisorption).

III.7. Cinétique d’adsorption

La connaissance de la cinétique de l’adsorption présente un intérêt pratique considérable pour la mise en œuvre optimale d’un adsorbant dans une opération industrielle fondée sur les phénomènes d’adsorption, ainsi que pour connaître les facteurs conduisant à la cinétique la plus rapide possible [10,11].

III.7.1. Modèles cinétiques

Divers modèles de la cinétique d’adsorption sont utilisés afin d’étudier le mécanisme du processus d’adsorption tel que la réaction chimique, la diffusion et le transfert de masse [12,13]. Deux modèles cinétiques couramment souvent utilisés pour l’analyse des résultats expérimentaux.

III.7.1.1. Modèle cinétique du pseudo premier ordre

Le modèle cinétique du pseudo premier ordre peut être exprimé par l’équation suivante [14] :

(III-4)

Après intégration de l’équation entre les instants 0 et t on obtient :

(III-5)

-k : Constante de  vitesse du pseudo premier  ordre.

-t : Temps de contact.

-qe : Capacité d’adsorption du matériau en mono couche (équilibre           expérimental).

- qt : Quantité  adsorbée par unité de masse du sorbant à l’instant t.

Dans le cas d’une cinétique apparente du premier ordre, le tracé de en fonction du temps  donne une droite de pente égale à   et une ordonnée à l’origine égale à.

log (qe-qt)

tgα=k1/2.303

Log qe

og qe

t

Figure III.5 : Représentation linéaire du modèle cinétique du pseudo premier ordre.

III.7.1.2. Modèle cinétique du pseudo second ordre

Le modèle cinétique du pseudo second ordre de HO et Mc Kay [15, 16] est le suivant :

(III-6)

L’intégration de cette équation suivie de sa linéarisation nous donne :

(III-7)

-k2 : Constante de vitesse apparente du pseudo second ordre.

-qe2 : Capacité d’adsorption du matériau à la saturation .

-qt: Quantité de colorant adsorbée  par le matériau à l’instant t.

-h : qui correspond a k2qe2,  est la vitesse initiale d’adsorption (mg/g.min).

Le tracé de t/qt en fonction du temps t donnera une droite de pente égale à et d’ordonnée à l’origine égale à . Ces valeurs obtenues permettent la détermination de la constante de vitesse apparenteet la capacité d’adsorption du matériau à la saturation.

et  sont déduits de la droite

t/qt

tgα=1/qe2

1/k2 q22

t

Figure III.6 : Représentation linéaire du modèle cinétique du pseudo second ordre.

III.7.1.3. Diffusion intraparticule

La vitesse de diffusion intraparticule est déterminée en utilisant l’équation suivante [17] :

qt = kintt1/2 + C		                                                      (III-8)

kint : constante de la vitesse de diffusion (mg/g. min-1/2)

qt

tgα=kint

C

t1/2

Figure III.7 : Représentation linéaire du modèle cinétique de la diffusion intraparticule.

III.8 : Modèles d’isothermes d’adsorption

De nombreux modèles mathématiques permettant de représenter les isothermes ont été développés. Ceux dont l’utilisation est la plus répandue sont les modèles de Langmuir et de Freundlich car leur expression mathématique est simple et ils permettent de représenter   correctement les isothermes d’équilibre d’adsorption en phase aqueuse dans la majorité des cas. D’autres modèles plus complexes ont été développés plus récemment pour décrire les interactions adsorbant-adsorbat. Enfin, des modèles permettant de prédire l’adsorption  simultanée de plusieurs composés ont également été proposés.

III.8.1. Modèle de Langmuir

C’est le modèle le plus utilisé, il repose sur les hypothèses suivantes :

- On admet que seule une couche monomoléculaire se forme sur le solide.

- L’adsorption s’effectue sur des sites bien définis uniformément distribués sur la                  surface du solide.

- Tous les sites sont thermodynamiquement équivalents et il n’y a pas  d’interaction entre les particules adsorbées. Ce modèle à deux paramètres a la forme suivante :

(III-9)

-Ceq : est la concentration à l’équilibre de l’adsorbat (mg/L).

-qe : la quantité de substance adsorbée par unité de masse de l’adsorption (mg/g).

-KL : la constante correspondant à l’énergie d’adsorption (L/mg).

-b : la capacité maximale d’adsorption (mg/g).

Figure III.8 : Modèle d’adsorption en monocouche [18].

La représentation graphique de Ceq/qe  en fonction de Ceq est donc une droite d’ordonnée à  l’origine 1/kLb, et de coefficient angulaire 1/b. b est la quantité maximale d’adsorption qui peut être fixée, cela correspond à une occupation totale des sites d’adsorption. La constante de Langmuir KL, qui dépend de la température, donne une indication sur l’affinité de l’adsorbat pour l’adsorbant : plus elle est élevée, plus l’affinité est forte.

Céq/qe (g/L)

tgα=1/b

1/kL.b

t

Figure III.9 : Représentation graphique de l’équation de Langmuir.

III.8.2. Modèle de Freundlich

Le modèle de Freundlich est un modèle semi empirique qui permet de modéliser des isothermes d’adsorption sur des surfaces hétérogènes (dont les sites d’adsorption ne sont pas tous équivalents). Ce modèle est uniquement utilisable dans le domaine de faibles concentrations car il n’a pas de limite supérieure pour les fortes concentrations ce qui est contradictoire avec l’expérience. L’expression mathématique associée à ce modèle est donnée par l’équation (18).

La constante KF est égal à la valeur de qe lorsque la concentration à l’équilibre est égale à 1. Le modèle de Freundlich implique que la distribution d’énergie pour les sites d’adsorption est exponentielle [19]. Ce modèle ne suppose pas que lorsque la concentration augmente, le recouvrement de surface approche une valeur limite correspondant à une monocouche complète. Il est utilisé dans les eaux de rejet.

La représentation de logqe en fonction de logCeq est une droite de pente 1/n et d’ordonnée à l’origine logKF. KF et n sont des constantes qu’il faut déterminer pour chaque couple adsorbant/adsorbat à chaque température.

(III-10)

-qe : quantité de substance adsorbée par unité de masse de l’adsorption.

- Ceq : concentration à l’équilibre de la substance dissoute dans la solution.

- KF : constante de Freundlich correspondante à l’énergie d’adsorption.

- n : constantes.n, a une valeur supérieure à 1, en général compris entre 2 et10.

La représentation de log (qe) en fonction de log (Ceq) est une droite de pente 1/n et d’ordonnée à l’origine log (kF).

log (qe)

tgα=1/n

log (kF)

Log Ceq

Figure III.10 : Représentation graphique de l’isotherme de Freundlich.