ملخص

تركز دراستنا على تحضير مجموعة من الكربون المنشط من نفايات الخشب. تم تعديل هذه الكربونات بالتشريب مع H3PO4 ، بنسب صلبة / سائلة تتراوح من 1 إلى 3 وتكلس في درجات حرارة مختلفة تتراوح من 300 درجة مئوية إلى 850 درجة مئوية. تم اختيار صبغتين ذات طبيعة مختلفة لاختبار هذه المواد. أحدهما كاتيوني والآخر أنيوني الامتزاز تم إجراء اختبارات الامتزاز من أجل اختيار المادة التي سيتم إجراء دراسة الامتزاز عليها. من أجل الحفاظ على الطاقة والبيئة ، اخترنا العمل مع ؛ تلك التي تتطلب أقل طاقة (درجة حرارة 350 درجة و 400 درجة) وتستهلك كمية صغيرة من H3PO4 (نسبة صلبة / سائلة = 1) ؛ MH350 و MH400. قدرات الامتصاص القصوى لـ MH350 أعلى من تلك الموجودة في MH400 ؛ هم على التوالي حوالي 505 مجم / جم مع صبغة BM و 411 مجم / جم بصبغة RBBR. أظهرت النتائج ملاءمة أفضل للخواص الحركية الزائفة من الدرجة الثانية. هذه العملية ماصة للحرارة ، تؤكدها القيمة الإيجابية للحرارة الحرارية. تشير القيم السالبة ΔG ° إلى أن امتصاص الأصباغ على MH350 و MH400 تلقائي. تُظهر القيمة الإيجابية لـ ΔS تقارب المادة الماصة تجاه الصبغة.

الكلمات المفتاحية: الامتزاز ، الكربون المنشط ، الميثيل الأزرق ، كاشف ريمازو

Résumé

Notre étude est portée sur la préparation d’une gamme de charbons actifs à partir d’un déchet de bois. Ces charbons été modifiées par imprégnation au H3PO4, avec des rapport solides/liquide variant de 1 à 3 et calcinées à différent températures allant 300 °C à 850 °C. Deux colorant de nature différente ont été choisi pour tester ces matériaux ; l’un est cationique et l’autre est anionique Des tests d’adsorptions ont été mené afin de choisir le matériau sur lequel l’étude d’adsorption aller être mené. Dans un souci de préserver l’énergie et l’environnement, nous avons choisie de travailler avec ; ceux qui ont nécessité le moins d’énergie (température de 350° et 400°) et consommer une faible quantité de H3PO4 (rapport solide/liquide=1) ; le MH350 et MH400. Des capacités maximales d’adsorption de MH350 sont supérieures à ceux de MH400 ; ils sont respectivement de l’ordre de 505 mg/g avec le colorant BM et de 411mg/g avec le colorant RBBR. Les résultats ont montré une meilleure adéquation à la cinétique de pseudo-deuxième ordre. Le processus est endothermique, confirmée par la valeur positive de l’enthalpie libre. Les valeurs négatives de ΔG° indiquent que l’adsorption des colorants sur MH350 et le MH400 est spontanée. La valeur positive de ΔS montre l’affinité de l’adsorbant vis-à-vis du colorant.

Mots clés : Adsorption, Charbon actif, Blue de méthyle, réactif rémazole,

Abstract

Our study focuses on the preparation of a range of activated carbons from wood waste. These carbons were modified by impregnation with H3PO4, with solid/liquid ratios varying from 1 to 3, and calcined at different temperatures ranging from 300°C to 850°C. Two dyes of different natures were chosen to test these materials; one is cationic and the other is anionic. Adsorption tests were carried out to select the material on which the adsorption study would be carried out. With a view to conserving energy and the environment, we chose to work with the materials that required the least energy (temperatures of 350° and 400°) and consumed the least amount of H3PO4 (solid/liquid ratio=1): MH350 and MH400. Maximum adsorption capacities of MH350 are higher than those of MH400; they are respectively around 505mg/g with the BM dye and 411mg/g with the RBBR dye. The results showed a better match with pseudo-second-order kinetics. The process is endothermic, confirmed by the positive value of free enthalpy. Negative ΔG° values indicate that dye adsorption on MH350 and MH400 is spontaneous. The positive value of ΔS shows the affinity of the adsorbent to the dye.

Key words: Adsorption, Activated carbon, Methyl blue, Remazol reagent,