III.1. Introduction

Le comportement en rupture des bimatériaux nécessite une étude particulière car ils ont la particularité d’être un assemblage de deux matériaux, de propriétés mécaniques, physiques et thermiques radicalement différentes. Leur résistance mécanique pose des problèmes spécifiques, en particulier, la différence des propriétés physiques engendre la création de contraintes résiduelles au voisinage de l’interface. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur l’étude des mécanismes interfacials ainsi que le chemin de croissance de la fissure. Les mécanismes analytiques de la rupture d'interface à reçu une grande importance en particulier par [41,45]. L'évaluation numérique des paramètres appropriés de rupture pour caractériser le champ de contrainte aux pointes de fissures d'interface a été le sujet des nombreuses recherches [46,47].

Ouinas et al. [48] ont traité le comportement d'une fissure émanant d’entaille semi-circulaire orientée perpendiculairement à l'interface. L'effet de pénétration et de déviation vers l'interface a été mis en évidence par Kaddouri et al. [49]. La nature de la singularité de la fissure à l’interface, les efforts et les déplacements près de la pointe de fissure interfaciale possèdent un caractère tout à fait différent d'une fissure dans un matériau homogène. Certains travaux [50,51] ont déterminé en pointe de fissure les contraintes, les déplacements et les facteurs d’intensité de contraintes en utilisant la méthode des éléments finis.

Dans certains cas la fracture est déviée dans l'interface, tandis que dans d'autres, la fracture franche l'interface [50]. Quelques études traitant le problème de fissuration ont été faites sur des matériaux isotropes [49,50]. Quant aux matériaux anisotropes, le problème de fissure d'interface entre des matériaux dissemblables anisotropes a été étudié par [53,54]. Wang et al. [55], ont examiné l’extension et le champ de contraintes au niveau de la pointe de la fissure interfaciale dans des structures de matériaux anisotropes pour évaluer quantitativement la résistance à la rupture dans des conditions de mode mixte. Le problème de la déviation d'une fissure par une interface est généralement analysé dans le cas d'une fissure orientée perpendiculairement à une interface en ne prenant en compte que les modes de pénétration et de déviation [56].

L’objectif de notre travail est d’étudier par éléments finis en utilisant le code ABAQUS 6.7.1, l’effet d’une entaille circulaire sur la variation du facteur de concentration de contraintes et sur le comportement d’une fissure à l’interface au sein d’un couple céramique/métal. L’influence des propriétés élastiques des deux constituants du couple et l’influence de la taille du rayon de l’entaille sont mises en évidence. On compare la distribution des contraintes dans une interface droite et une autre courbée. La propagation d'une fissure émanant d'entaille située à l’interface du couple matériaux est analysée par une approche basée sur le FIC.

III.2.Fissure interfaciale

Pour un couple de matériaux, on peut écrire la singularité du champ de contraintes agissant sur l’interface à une distance  proche de la pointe de fissure sous la forme complexe suivante [41] :

III.1

Avec ,  et  sont indiqués sur la figure III.1.

est une fonction des constantes du bimatériau.

Matériau 2

Matériau 1

Figure III.1.Géométrie d’une fissure interfaciale dans un bimatériau.

William [57] constata que les contraintes au niveau de la pointe de la fissure interfaciale possèdent un caractère oscillatoire où  est la distance radiale de la pointe de la fissure et  est une fonction des constantes des matériaux :

III.2

Où  désigne le module de cisaillement, les indices 1 et 2 se rapportent à chacun des matériaux. Le paramètre  est un coefficient de Poisson effectif. Comme pour une fissure dans un matériau homogène, l’étude de la fissure interfaciale se fait au moyen des équations de l’élasticité bidimensionnelle. Deux types de situation permettent de se ramener à un problème bidimensionnel.

Les paramètres de Dundurs [40] α et β sont nuls lorsque les deux matériaux ont les mêmes caractéristiques élastiques. Les deux paramètres expriment la différence entre les caractéristiques élastiques du bimatériau. Lorsque les paramètres  et  sont nuls cela signifie que le matériau est homogène tandis que la condition = ± 1 correspond à la présence d’un constituant infiniment rigide.

Le FIC complexes  a une partie réelle et une partie imaginaire, qui sont respectivement  et  Lorsque  les facteurs d’intensité de contraintes  et  peuvent être interprétés comme des facteurs d’intensité de contraintes conventionnels en mode I et II caractérisant le champ de contraintes au proche voisinage de la pointe de la fissure interfaciale. Les fonctions angulaires  et  sont données par Hutchinson et al. [58].

Le champ de contraintes en traction interfaciale d’un bimatériau à une distance de la pointe de la fissure  est Belhouari et al. [59] :

III.4

On note que :

L’équation  III.4 permet d’écrire Hutchinson et al. [58] :

III.5

III.6

L’énergie libérée lors de la propagation par unité de longueur de la fissure interfaciale est reliée aux facteurs d’intensité de contraintes (en contrainte plane)

III.7

dont est le module effectif tel que

III.8

III.3.Modélisation par éléments finis

Dans cette modélisation, on considère une plaque mince d’une épaisseur  de longueur  et de largeur  La plaque est formée par l’assemblage de deux matériaux élastiques dont les caractéristiques sont :  et pour le matériau (1) et  et  pour le matériau (2).

Figure III. 2. Modèle géométrique et maillage d’une plaque en bimatériau.

| Matériau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 304 | 0.27 | 3.0 |
| (2) | 206 | 0.30 | 12.0 |

Les caractéristiques mécaniques du bimatériau étudié sont reportées dans le tableau suivant:

Tableau.III.1. Caractéristiques mécaniques du couple bimatériau.

Figure III.3. Modèle géométrique et maillage des plaques en bimatériau en présence d'une entaille circulaire.

La plaque est sollicitée en traction uniaxiale dans la direction perpendiculaire à l'interface sous la contrainte appliquée d’amplitude  Dans une première approche on considère le modèle géométrique de la plaque sans entaille (Figure III.2). Dans la seconde, on prévoit l’existante d’une fissure interfaciale émanant du fond d’une entaille circulaire centrée.

Dans le calcul nous avons employé le code commercial des éléments finis ABAQUS V.6.7.1. [60]. Nous avons utilisé 31444 éléments quadrilatéraux et 94798 nœuds de type CPS8R avec un maillage raffiné et structuré au voisinage de l’entaille et l’interface comme le montre la Figure III.3. En présence de fissure principale et la microfissure le nombre des éléments quadrilatéraux atteint 29617 de type CPS4R et 812 éléments triangulaires de type CPS3. La résolution a été faite en état de contraintes planes.

III.4.Variation du champ de contraintes au niveau de l’interface

La Figure III.4 représente la variation des contraintes normales au niveau de l’interface sur une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe du chargement partant du premier bord jusqu’à la limite extérieure de la plaque. Les distributions de contraintes sont obtenues pour trois rapports  sont normalisées successivement avec la contrainte appliquée  et avec la largeur  de la plaque.

Figure III.4. Variation de contraintes normales  dans l’interface du bimatériau

.

On remarque que les contraintes maximales se trouvent dans les extrêmes de la plaque puis elles diminuent progressivement jusqu’au milieu de la plaque pour se rapprocher asymptotiquement de la valeur de la contrainte appliquée. L’allure des tracées des courbes à une forme parabolique. La contrainte maximale est de plus en plus importante avec l’importance des rapports de rigidité  Plus le rapport de rigidité est important plus les contraintes sur les extrémités de la plaque sont importantes. Les concentrations de contraintes sont de l’ordre de 27, 21 et 16 fois supérieures à la contrainte appliquée respectivement pour les rapports  et 8. Un comportement inverse est marqué pour les contraintes , elles sont minimales juste avant des extrémités de la plaque. Ceci est dû à la différence des déformations des deux matériaux formant le couple suivant l’axe des abscisses. Les contraintes normales  sont de l’ordre de quatre fois plus importantes que les contraintes normales  On note que le premier responsable du décollement dans l’interface est la différence des propriétés mécaniques des matériaux assemblé qui mène par conséquent à générer la contrainte normale maximale à l’interface.

Figure III.5. Variation de contraintes  dans l’interface du bimatériau.

Figure III.6. Variation de contraintes  dans l’interface du bimatériau.

La Figure III.6 montre la variation des contraintes de cisaillement dans l’interface en fonction de la distance normalisée pour différents rapports de rigidité. On remarque que les allures sont antisymétriques par rapport au centre de la plaque. La contrainte maximales est de l’ordre de 3 lorsque le rapport  La figure indique que les contraintes maximales sont dans le coté gauche et les contraintes minimales sont sur le coté opposées. Elles sont nulles au milieu de la plaque. La Figure III.7 indique les niveaux de contraintes pour les trois rapports  confirmant les contraintes extrémales aux extrémités de la plaque.

Figure III.7. Niveaux de contraintes en fonction des rapports.

III.5. Influence de géométrie de l’interface

Beaucoup de cas d’interface faisant un coin présentent un intérêt pour la mécanique appliquée industrielle. Pour une interface entre les matériaux différents supposés parfaitement collés, on fait une analyse paramétrique de l'effet de la différence des propriétés mécaniques et la géométrie de l’interface sur la variation des contraintes normales et tangentielles. On compare les distributions des contraintes dans une interface droite, perpendiculaire à la charge appliquée (Figure III.2) avec une interface courbée qui se compose d'un arc circulaire (Figure III.8). L'influence de la géométrie interfaciale sur l’évolution des concentrations de contraintes est étudié en utilisant  divers paramètres t caractérisant le rayon de l’arc.

H

Figure III.8. Géométrie, la section de l'interface incurvée au centre.

Des éléments quadratiques rectangulaires de huit nœuds sont employés dans tous les modèles, suivant les indications de Figure III.2. Le raffinement de maillage est nécessaire le long de l'interface parce que la forte concentration de contraintes peut se produire près ou dans l'interface. Ceci montre que la présence de l’interface est une source d’un comportement plus complexe que la présence d’une entaille dans un matériau homogène.

Figure III.9. Variation des concentrations de contraintes en fonction de t.

Généralement, les contraintes maximales normales et tangentielles à l'interface sont à l’origine du décollement. On remarque que quelque soit le paramètre  le facteur de concentration de contraintes ne dépasse pas 1 pour la surface courbée. Les concentrations de contraintes maximales sont obtenues lorsque t=0 (surface droite). Elles de l’ordre de 13.15, 8.06 et 5.843 respectivement pour,  et  Il est clair les facteurs de concentration de contraintes sont réduit au minimum à 92%.

La contrainte normale maximale se trouve aux extrémités de l’interface droite alors que dans le cas de l’interface courbée se trouve légèrement supérieur de l’interface dans le matériau le plus dur. Compte tenu de la contrainte de cisaillement  dans l’interface droite, se trouve à l’extrémité du coté droit alors que dans l’interface courbée elle est à l’intérieure de la plaque en bimatériau.

Pour bien illustrer l’effet du facteur géométrique de l’interface sur la variation des concentrations de contraintes, nous avons représenté sur les Figures III.10, 11 et 12 les contraintes maximales ,  et  respectivement en fonction du paramètre de singularité  A cet effet, nous remarquons que pour les trois cas, les contraintes maximales dans l’interface linéaire sont beaucoup plus importantes par rapport à celles dans les interfaces courbées. On note que les contraintes sont plus importantes lorsque le paramètre de singularité est négatif  Les contraintes minimales sont obtenues lorsque les propriétés des matériaux sont identiques c'est-à-dire  On signale que, quelque soit le paramètre de singularité  et le paramètre géométrique,  le facteur de concentration de contraintes dans tous les cas ne dépasse pas cinq (5). En outre, la présence de l’interface courbée réduit considérablement les facteurs de concentration de contraintes.

Figure III.10. Variation des contraintes  en fonction de

Figure III.11. Variation des contraintes  en fonction de

Figure III.12. Variation des contraintes  en fonction de

III.6. Variation des contraintes normales au niveau de l’entaille

Sur la Figure III.13 nous représentons la distribution des contraintes normales autour de l'entaille circulaire pour différents paramètres de singularité . Nous pouvons premièrement noter que, pour les trois cas, la distribution des contraintes normales autour de l'entaille est presque sinusoïdale. Les contraintes normales sont maximales au fond de l’entaille, c'est-à-dire à 0° et à 180°. De plus les contraintes sont maximales au fur et à mesure que la différence des rigidités des matériaux assemblés augmente. Nous pouvons observer que la valeur du facteur de concentration de contraintes est de l'ordre de 3 lorsque le paramètre  qui est en accord avec des valeurs données dans la littérature [61]. Nous pouvons noter pour , la distribution des contraintes est symétrique par rapport à l'interface et à l'entaille circulaire. Cette symétrie disparaît quand le paramètre  Le matériau le plus dur est soumis à une contrainte de compression plus élevée au fond d’entaille.

Figure III.13. Variation du champ de contraintes normales autour de l’entaille.

.

Déplacement v

Pour bien éclaircir le comportement de dissymétrie au niveau de l’entaille, nous avons tracé la variation du déplacement autour de l’entaille. Pour un paramètre de singularité, c'est-à-dire pour un rapport de rigidité, la Figure III.14 montre que le déplacement est symétrique au niveau de l’entaille de part et d’autre de l’interface. Lorsque la différence des rigidités du couple matériau accroît, le déplacement sera de plus en plus important dans le matériau le plus ductile. Un comportement inverse est marqué sur la Figure III.13. Dans ce cas la contrainte est de plus en plus importante dans le matériau le plus fragile.

Figure III.14. Variation du déplacement normale autour de l’entaille.

III.6.1. Variation du facteur de concentration de contraintes à l’entaille

La contrainte maximale est localisée en fond d'entaille ce qui permet de caractériser l'entaille par un facteur de concentration de contraintes qui ne dépend que de la géométrie de l'entaille. La Figure III.15 représente la variation du facteur de concentration de contraintes  dû aux contraintes principales dans les directions x, y et xy respectivement en fonction du rayon R des entailles circulaires. Il est clair que les contraintes  et  sont faible par rapport à la contrainte  qui est dans le sens de l’application de la charge.

On remarque que le facteur de concentration de contraintes augmente avec l’augmentation de la taille de l’encoche circulaire. Lorsque le rayon de l’entaille et inférieur à 1, le FCC est de l’ordre de 3, au delà de cette valeur, il croît presque linéairement avec jusqu’au rayon R=6mm, à partir duquel il augmente fortement.

Ouinas et al. [62] indiquent que le rayon des entailles varie entre 2.54 et 12.7mm, la variation du facteur de concentration de contraintes est comprise entre 2.88 et 3.30 pour les entailles  circulaires et  entre   2.99  et  3.52  pour  les  entailles  semi-circulaires.

Donc, la Figure III.15 montre l’amplification du FCC dû à la présence de l’interface.

Figure III.15. Variation du facteur de concentration de contraintes de l’entaille.

Pour illustrer les concentrations de contraintes principales ainsi leurs positions autour de l’entaille circulaire, on présente sur la Figure III.16 les niveaux de contraintes pour le rayon d’entaille R=2mm. La contrainte principale  est maximale au fond de l’entaille suivant l’axe des abscisses dans l’interface du bimatériau suivant les positions 0 et. Les contraintes minimales sont dans les sens des sollicitations aux positions  et  Compte tenue des contraintes de cisaillement maximales et minimales sont dans une position antisymétrique par rapport à. Alors que les contraintes principales  maximales sont distribuées de part et d’autre autour de l’entaille dans quatre positions.

Figure III.16. Niveau de contraintes principales à l’entaille circulaire R=2mm.

Pour mettre en évidence l'influence de l'effet d'interface sur la variation du facteur de concentration  de  contraintes  nous avons tracé sur  la Figure III.17  la variation  du facteur de

concentration de contraintes en fonction du rapport de rigidité pour différents rayons de l'entaille circulaire.

Figure  III.17. Variation du facteur de concentration de contraintes

en fonction du  rapport de rigidité en présence de l'entaille circulaire.

On remarque que le facteur de concentration de contraintes est maximal lorsque les rigidités des matériaux sont identiques  Le facteur de concentration  augmente lorsque les rapports  et diminue pour des rapports de rigidité  Ouinas et al.[63] constatent un comportement inverse pour les entailles semi-circulaires latérales, le facteur de concentration de contraintes est minimal pour  il augmente indéfiniment avec l'augmentation de la différence des rapports des modules de Young.

On signale que le facteur de concentration de contraintes pour les entailles semi-circulaires latérales est significatif par rapport à celui des trous centraux dans les applications des bimatériaux.

Les entailles semi-circulaires sont plus dangereuses et constituent plus de risques d'amorçage de fissures, ce qui signifie que les deuxièmes structures entaillées seront préfissurées plus facilement que les premières; ceci conduit à conclure qu'une fissure émanant d'une entaille semi-circulaire latérale se propage plus rapidement qu'une fissure émanant d'une entaille centrale [48].

III.6.2.Influence du rayon l'entaille sur le FIC d’une fissure interfaciale

En mécanique linéaire de la rupture, le FIC caractérise les champs de contraintes et de déplacements en tête de fissure; Il est connu que ce facteur influe directement sur la vitesse de propagation de la fissure que ce soit en chargement monotone ou cyclique.

Figure III.18. Variation du FIC en fonction de l’avance de la fissure interfaciale  émanant de  l’entaille  circulaire pour  différents rayons.

.

Pour comparer le comportement des fissures émanant du fond des entailles circulaires centrées, nous avons représenté sur la Figure III.18 la variation du FIC normalisé en fonction de la longueur de la propagation de la fissure pour différents rayons d'entailles. La rupture interfaciale des bimatériaux dans la plupart des cas a un mode mixte compte tenu de la différence entre les propriétés élastiques des matériaux. Ce mode de rupture réunit le mode I et le mode II.

Nous pouvons noter d’abord que quelque soit le rayon de l’entaille le FIC  augmente avec la longueur de la fissure interfaciale. Un comportement inverse est observé pour le FIC . Dans ce cas, quelque soit la longueur de la fissure, les facteurs d’intensité de contraintes  correspondant aux différents rayons d'entailles sont sensiblement les mêmes; par contre, la différence des facteurs d’intensité de contraintes  devient de plus en plus importante avec l’importance de la longueur de la fissure et du rayon de l'entaille.

Pour une longueur de fissure identique émanant des entailles circulaire et semi-circulaire de même taille géométrique, Ouinas et al. [63] indiquent que les valeurs du FIC de la fissure émanant de l'entaille semi-circulaire sont majorées de 32 % par rapport aux valeurs du FIC émanant de l'entaille circulaire centrée.

III.6.3.Influence de la rigidité sur le FIC d’une fissure interfaciale

Pour étudier l'influence des rapports de rigidité du couple bimatériau céramique/métal sur la variation du FIC on suppose l'existence d'une fissure interfaciale de longueur  émanant du fond d'entaille circulaire. Les résultats sont représentés sur la Figure III.19. Nous avons illustré l’effet d’entaille sur l’interface du bimatériau pour trois valeurs du rayon de l’entaille , et

La singularité en pointe de la fissure est modélisée par les éléments spéciaux de type 1/4 point. On constate que pour un même paramètre  et pour une même longueur de la fissure, l’augmentation du rayon de l’entaille entraîne un accroissement du FIC.

Figure III.19. Variation du FIC normalisé d'une fissure interfaciale émanant de l’entaille circulaire en fonction de

On remarque aussi que les valeurs du FIC sont fortement affectées lorsque le paramètre  Pour les paramètres  la variation est peu sensible. Lorsque  le facteur  change de signe passant du négatif au positif.

Le FIC en mode I prend une allure descendante lorsque les caractéristiques mécaniques du couple des matériaux assemblés se rapprochent   Un comportement inverse se produit pour le FIC en mode II. Plus la différence de rigidité des couples matériaux est importante plus les facteurs  et  sont importants. La différence des facteurs d'intensité  prend de l'importance avec l'augmentation de la taille du défaut géométrique caractérisant l'amorçage et la propagation de la fissure. La réduction maximale des facteurs d'intensité de contraintes atteinte est de l'ordre de 80 % pour un couple matériau possédant des caractéristiques mécaniques identiques  par rapport à un couple dont la différence de rigidité augmente tel que

III.6.4.Influence de l'entaille sur la propagation de la fissure interfaciale

Pour comparer le comportement d'une fissure au milieu de la plaque et une fissure émanant de l'entaille circulaire de rayon, on trace sur la Figure III.20 la variation du FIC normalisé en fonction du paramètre  caractérisant l'interface du couple en bimatériau céramique/métal. On prend les mêmes modèles géométriques des deux plaques (avec et sans entaille) des Figures III.2 et III.3.

Le FIC caractérise la vitesse de croissance de la fissure. Cependant lorsqu’elle se propage à partir de l’entaille, elle reçoit une force motrice par le champ de contraintes créée par l’entaille. La différence des propriétés mécaniques du couple matériaux au niveau de l’interface, favorise la naissance et la croissance des fissures. La courbe cinétique en pointe de fissure émanant de l’entaille circulaire est importante par rapport à celle de la fissure sans présence du défaut géométrique. Cette importance prend de l'ampleur avec la diminution du paramètre  caractérisant l'interface du bimatériau. La différence apparaît à partir de la valeur  et elle est d'autant plus marquée avec sa diminution.

Figure III.20. Comparaison du FIC normalisé d'une fissure avec et sans  présence d'entaille circulaire en fonction du paramètre

La concentration de contraintes due à l’effet d’interaction entaille-interface dans ce mode de déformation instable est la force motrice de décohésion au niveau de l’interface céramique/métal. L’énergie élastique relâchée par le couple de matériaux gouverne l’extension plastique des microfissures issues de l’interface.

Afin de mieux illustrer l’effet d’entaille sur la propagation de fissure interfaciale, nous avons représenté sur la Figure III.21 la variation du facteur adimensionnel de l’amplification du FIC en fonction du paramètre de singularité  Le facteur d’amplification du FIC est défini par :

III.9

et  FIC d’une fissure respectivement avec et sans entaille.

Figure III.21. Variation du facteur  en fonction de.

Tout d’abord, il est clair que pour un paramètre de singularité donnée, le facteur d’amplification du facteur d’intensité de contraintes en mode I est proportionnel avec le rayon d’entaille. On constate que l’amplification du facteur d’intensité de contraintes par l’entaille augmente proportionnellement avec la diminution du paramètre de singularité  et vice versa. L’amplification maximale du FIC est obtenue lorsque les couples des bimatériaux sont identiques. L’amplification maximale du facteur d’intensité de contraintes en mode II est la symétrie des allures sont obtenue lorsque la singularité est  c'est-à-dire lorsque le rapport de rigidité du couple est identique. L’entaille à plus d’influence en présence d’interface sur le facteur  que sur  L’amplification de facteur d’intensité de contraintes en mode d’ouverture est presque double que celle obtenue par le facteur d’intensité de contraintes

Figure III.22. Variation du facteur  en fonction de.

III.7. Conclusions

Sous l'effet de concentration de contraintes dans les entailles, la rupture touche les phases les plus fragiles ; ce phénomène semble être la conséquence des différents mécanismes liés au développement d'une zone de concentration de contraintes en présence d’une interface d’un bimatériau. L’effet de la configuration géométrique de l’interface à une grande influence sur la distribution des concentrations de contraintes développées à coté ou dans l’interface de l’assemblage. L’effet d’entaille sur l’interface d’un bimatériau ainsi que l'effet d'une fissure émanant d'entaille circulaire à une interface à été aussi mis en évidence. Lorsque la fissure se propage à partir de l'entaille, elle reçoit la force motrice du champ de contraintes qui l'entoure ; les FIC correspondant à chacune des fissures influencent la cinématique de propagation des fissures.

L’analyse des résultats nous permet de dégager les constatations suivantes :

- La présence de l’interface engendre des concentrations de contraintes normales et      tangentielles dépendamment des propriétés mécaniques de l’assemblage.

- La géométrie courbée de l'interface réduit fortement davantage les concentrations de   contraintes par rapport à l’interface linéaire. La réduction est de l’ordre de 90%.

-  L’interaction de l'effet d'entaille-interface amplifie les concentrations de contraintes.

- Le facteur de concentration de contraintes atteint sa valeur maximale lorsque les rigidités des matériaux sont identiques  Il augmente lorsque les rapports  et  diminue pour des rapports de rigidité

-  Les différences de propriétés mécaniques des matériaux à l’interface conduisent à un mode mixte de rupture.

-  Le FIC en mode I diminue lorsque les caractéristiques mécaniques du couple matériaux se    rapprochent (α     0) Un comportement inverse se produit pour le FIC en mode II. Plus la différence de rigidité des couples matériaux est importante plus les facteurs KI et KII sont importants.

-  Le facteur d'intensité de contraintes KI prend de l'importance avec l'augmentation du rayon   de l’entaille caractérisant l'amorçage et la propagation de la fissure.