IV.1. Introduction

Les bi-matériaux de type céramique/métal sont couramment utilisés dans l’industrie du fait de l’intérêt qu’ils présentent par l’association de leurs propriétés diamétralement opposées. Néanmoins, leur comportement en rupture nécessite une étude particulière car ils ont la particularité d’être un assemblage de deux matériaux, de propriétés mécaniques, physiques et thermiques radicalement différentes. Leur résistance mécanique pose des problèmes spécifiques, en particulier, la différence des propriétés physiques engendre la création de contraintes résiduelles au voisinage de l’interface. En outre, la présence de l’interface constitue non seulement une discontinuité de ces propriétés mais également une source d’amorçage de fissures et de concentration de contraintes pouvant conduire à l’endommagement du bi-matériau. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur l’étude du mécanisme inter-facial ainsi que le chemin de croissance de la fissure.

Le phénomène d’interaction fissure-interface peut être rapproché au mécanisme de déviation d’une fissure dans un matériau présentant une hétérogénéité des propriétés élastiques et des caractéristiques de rupture. La présence d'une interface au voisinage d'une fissure d'un bimatériau peut éviter la rupture catastrophique du matériau en favorisant la déviation des fissures [64], Martin et al. 1998. Des efforts ont été entrepris pour analyser la déviation d’une fissure par une interface [65,66], Cook, Erdogen et Biricikoglu [34,67]  ont déterminé le champ de contraintes ainsi que le FIC en pointe de fissure, aussi bien loin qu’au voisinage de l'interface. Dans le même contexte, [68]  a traité le cas d'une fissure inclinée par rapport à l'interface à différents angles [69] ont utilisé la technique de la photoélasticité pour analyser la répartition des contraintes en pointe de fissure perpendiculaire à l'interface. Le FIC a été déduit à partir de ce champ de contraintes. [70] a déterminé analytiquement les champs de contraintes et de déplacements d'une fissure perpendiculaire à l'interface d'un bimatériau. En utilisant la théorie des dislocations, Wang et Stahie [71] ont déterminé à l'aide de cette technique la distribution des contraintes et le FIC des fissures perpendiculaires à une interface. Le résultat obtenu donne une bonne corrélation avec d'autres travaux notamment ceux des auteurs Chen [70], Meguid et al. [50,72], He et Hutchinson [65] qui ont traité le problème d'une fissure perpendiculaire et inclinée par rapport à l'interface. L'effet de pénétration et de déviation vers l'interface a été mis en évidence. He et al. [56] ont généralisé cette étude en tenant compte de l'effet des contraintes résiduelles. Certain travaux [50,72], Ahmad et al. [51] utilisant la méthode des éléments finis, ont déterminé en pointe de fissure les contraintes, les déplacements et les facteurs d’intensité de contraintes.

Dans certains cas la fracture est déviée dans l'interface des matériaux, tandis que dans d'autres, la fracture franche l'interface [65]. Quelques études traitant le problème de fissuration ont été faites sur des matériaux isotropes [67], Evans et al [52], Sinclair et al. [73], Gautesen et al. [74], Hutchinson et al. [58], He et al. [65], Quant aux matériaux anisotropes, le problème de fissure d'interface entre des matériaux dissemblables anisotropes a été étudié par Miller et al. [75], Bassani et al. [53], Qu et al. [54]. Un cas d’une fissure semi-infinie perpendiculaire à l’interface de deux matériaux orthotropiques a été étudié par [76,55], ont examiné l’extension et le champ de contraintes au niveau de la pointe de la fissure interfaciale dans des structures de matériaux anisotropes pour évaluer quantitativement la résistance à la rupture dans des conditions de mode mixte. Le problème de la déviation d'une fissure par une interface est généralement analysé dans le cas d'une fissure orientée perpendiculairement à une interface en ne prenant en compte que les modes de pénétration et de déviation [56,66].

Lorsque le matériau contient un défaut géométrique macroscopique, la résistance à la traction diminue considérablement. Les défauts constituent des zones privilégiées où la valeur de la contrainte locale peut atteindre celle de la résistance à la traction. Bien que la contrainte appliquée soit très faible par rapport à la limite d'écoulement à la traction du matériau, elle peut atteindre localement des valeurs beaucoup plus élevées que cette dernière en raison de la concentration de contraintes dues à la présence d’entaille  Ouinas et al. [62].

L’objectif de notre travail est d’étudier par éléments finis en utilisant le code ABAQUS 6.7.1, l’effet d’interaction d’une fissure émanant d’entaille semi-circulaire orientée perpendiculairement à une interface au sein d’un couple céramique/métal. L’approche du taux de restitution d’anergie est utilisée comme critère de propagation de la fissure. L’influence des propriétés élastiques des deux constituants, des largeurs des deux couples et la distance entre la pointe de fissure et l’interface sont mises en évidence. La propagation d'une fissure émanant d'entaille située à l’interface du couple matériaux de propriétés élastiques différentes est analysée par une approche basée sur le FIC. On se limite au cas d’un comportement élastique des deux constituants de l’assemblage et à une jonction pure.

IV.2. Fissure perpendiculaire à l’interface d'un bimatériau

La représentation locale des contraintes dans le cas d’une fissure orientée perpendiculairement à l’interface d’un bimatériau [70,77] est de la forme :

IV.1

où :  est le champ de contraintes ;  est le FIC ;  est une fonction dépendant seulement de l’angle polaire  et  est la puissance de la singularité en pointe de fissure qui ne dépend que des caractéristiques élastiques des matériaux en présence. Sa valeur est la solution de l’équation caractéristique suivante [78].

IV.2

et  sont les paramètres précités de Dundurs.

Le calcul de la valeur de  montre qu’une singularité forte  ou faible  est obtenue suivant la nature des deux matériaux liés :  ou Martinez et al. [66]. Le taux de restitution d’énergie  s’obtient par le calcul des déplacements des lèvres de la fissure El Abdi et al. [81], ou par calcul de la variation de l’énergie potentielle pour deux longueurs de fissure  et

Le paramètre  est valable dans l’hypothèse du comportement élastique linéaire, il croît ou décroît selon les rapports des modules de Young des deux constituants du bimatériau [79,80].

IV.3. Modélisation par éléments finis

Figure IV.1. Modèle géométrique et maillage de la plaque en bimatériau en présence d'une entaille semi-circulaire.

Dans cette modélisation, on considère une plaque mince d’une épaisseur  de longueur  et de largeur  La plaque est formée par l’assemblage de deux matériaux élastiques dont les caractéristiques sont : et  pour le matériau (1) et  et  pour le matériau (2).

La plaque est sollicitée en traction uniaxiale dans la direction perpendiculaire à l'interface sous la contrainte appliquée d’amplitude  On considère l’existante d’une fissure interfaciale émanant du fond d’une entaille semi-circulaire latérale. Dans le calcul par éléments finis, nous avons utilisé des éléments quadrilatéraux à 8 nœuds avec un maillage raffiné au voisinage de l'interface et de l’entaille comme le montre la Figure IV.1. La résolution a été faite en état de contraintes planes.

Les caractéristiques mécaniques du bimatériau étudié sont reportées dans le tableau suivant :

| Matériau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 304 | 0.27 | 3.0 |
| (2) | 206 | 0.30 | 12.0 |

Tableau IV. l. Caractéristiques mécaniques du couple bimatériau.

# IV.4. Comportement d'une fissure interfaciale

IV.4.1. Variation du facteur de concentration de contraintes

La contrainte maximale est localisée en fond d'entaille ce qui permet de caractériser l'entaille par un facteur de concentration de contraintes qui ne dépend que de la géométrie de l'entaille. La Figure IV.2 représente la variation du facteur de concentration de contraintes  en fonction du rayon  des entailles circulaires et semi-circulaires latérales.

Figure  IV.2. Comparaison du FCC des entailles          circulaires centrées et semi-circulaires latérales.

Lorsque le rayon des entailles varie entre 2.54 et 12.7mm, la variation du facteur de concentration de contraintes est comprise entre 2.88 et 3.30 pour les entailles circulaires et entre 2.99 et 3.52 pour les entailles semi-circulaires Ouinas et al. [62].

Pour mettre en évidence l'influence de l'effet d'interface sur la variation du FCC nous avons tracé dans la Figure IV.3 la variation du facteur de concentration de contraintes en fonction du rapport de rigidité pour différents rayons de l'entaille semi-circulaire latérale.

Figure IV.3. Variation du FCC en fonction du rapport de rigidité en présence de l'entaille semi-circulaire latérale.

On remarque que le facteur de concentration de contraintes est minimal lorsque les rigidités des matériaux sont identiques  Le facteur de concentration  augmente lorsque les rapports  et diminue pour des rapports de rigidité  Le facteur de concentration de contraintes est minimal pour  il augmente indéfiniment avec l'augmentation de la différence des rapports des modules de Young.

Il est important de signaler que le facteur de concentration de contraintes pour les entailles semi-circulaires latérales est significatif par rapport à celui des trous centraux dans les applications des bimatériaux. L’élargissement de l’écart de rigidités entre le couple bimatériau entraine une augmentation du facteur de concentration de contraintes.

Donc les entailles semi-circulaires sont plus dangereuses et constituent plus de risques d'amorçage de fissures, ce qui signifie que les structures entaillées seront préfissurées plus facilement; ceci conduit à conclure qu'une fissure émanant d'une entaille semi-circulaire latérale se propage plus rapidement qu'une fissure émanant d'une entaille centrale.

IV.4.2. Influence de l'entaille sur la propagation de la fissure interfaciale

Pour comparer le comportement d'une fissure débouchant sur le bord de la plaque et une fissure   émanant   de   l'entaille   semi-circulaire   latérale  de   rayon     on  trace

sur  la Figure IV.4  la variation du  FIC normalisé en  fonction  du  paramètre   caractérisant

l'interface   du  couple  en   bi matériau   céramique/métal.   On prend    le  même   modèle

Figure IV.4. Comparaison du FIC normalisé d'une fissure avec et sans présence d'entaille semi-circulaire en fonction du paramètre

géométrique de la plaque (avec et sans entaille).

Le facteur d’intensité de contraintes caractérise la vitesse de croissance de la fissure. Cependant lorsqu’elle se propage à partir de l’entaille, elle reçoit une force motrice par le champ de contraintes créée par l’entaille. La différence des propriétés mécaniques du couple matériaux au niveau de l’interface, favorise la naissance et la croissance des fissures. La courbe cinétique en pointe de fissure émanant de l’entaille semi-circulaire est importante par rapport à celle de la fissure sans présence du défaut géométrique. Cette importance prend de l'ampleur avec la diminution du paramètre  caractérisant l'interface du bimatériau. La différence n'apparaît qu'à partir de la valeur  et elle est d'autant plus marquée avec sa diminution. Pour des paramètres  le comportement de la fissure est le même.

La concentration de contraintes due à l’effet d’interaction entaille-interface dans ce mode de déformation instable est la force motrice de décohésion au niveau de l’interface céramique/métal. L’énergie élastique relâchée par le couple de matériaux gouverne l’extension plastique des microfissures issues de l’interface.

IV.5. Comportement d'une fissure perpendiculaire à l'interface

IV.5.1.Fissure émanant d'entaille semi-circulaire orientée perpendiculairement à l'interface

Pour étudier l’effet d’interaction d’une fissure émanant d'entaille semi-circulaire latérale de rayon   avec  une  interface,  on  considère  le même  modèle  géométrique  de  la

Figure IV.5.Modèle géométrique et maillage de plaque en bimatériau en présence d'une  fissure  émanant  d'entaille   semi-circulaire et  perpendiculaire  à  l'interface.

Figure IV.1 formé par un couple de Si3N4/métal.

Figure IV.6. Variation du taux de restitution d'énergie d'une fissure émanant d'entaille semi-circulaire latérale pour  différents paramètres

La fissure émanant de l'entaille présente dans Si3N4 est orientée perpendiculairement à l’interface du couple. Sous l’effet du chargement appliqué cette fissure est susceptible de se propager jusqu'à l’interface supposée parfaite et définie par la largeur avec  La plaque étant modélisée par des éléments quadratiques isoparamétiques à 8 nœuds.

Sous l’action de la charge appliquée la fissure est susceptible de se propager sur le ligament de la plaque jusqu’à l’interface du couple céramique/métal. Sur la Figure IV.6 sont représentées les variations du taux de restitution d'énergie normalisé en fonction de la longueur de fissure émanant de l'entaille semi-circulaire latérale pour différents paramètres  Lorsque le paramètre  la fissure se trouve dans la céramique Si3N4 et se propage vers l'interface du couple et vice versa lorsque

Lorsque la fissure se trouve dans le matériau le plus dur  le taux de restitution d'énergie croît avec le paramètre  et avec l'augmentation de la longueur de la fissure. Au proche de l’interface  il augmente rapidement. Il est à noter cependant, que le taux de restitution d'énergie normalisé augmente très sensiblement avec l'avance de la fissure pour des paramètres  sa valeur maximale est atteinte à l'interface. La fissure se propage vers le matériau le moins dur et son énergie s'affaiblit au fur et à mesure que la fissure s'éloigne de l'interface.

Figure IV.7. Variation du FIC normalisé en fonction du    pour différentes positions

Ce phénomène peut être dû d’une part, à l’effet d'interaction de concentrations de contraintes à la pointe de fissure et l’interface céramique/métal et d’autre part, probablement à la présence d’un matériau ductile au voisinage de l’interface. L’inversion des couples  entraîne une diminution du taux de restitution d'énergie qui a lieu près de l’interface  ; ceci est dû principalement à la présence d’un matériau fragile (Si3N4) au voisinage de l’interface. Dans ce cas l'énergie en tête de fissure diminue lorsque la fissure a tendance de s’approcher de l'interface. Pour de faibles longueurs de fissure nous observons quelle que soit la nature du couple  ou  que le taux d'énergie normalisé est peu variable à partir de  Pour des valeurs  il peut augmenter ou diminuer suivant la nature du couple. Dans les deux cas envisagés la fissure est déviée par l’interface. Si le couple céramique/métal présente les mêmes caractéristiques mécaniques  on peut considérer qu'il s'agit du même matériau et c'est l'effet de la fissure qui apparaît et se propage dans le matériau avec une énergie constante.

Figure IV.8. Variation du FIC en fonction de l'avance de la fissure émanant de l’entaille semi-circulaire. latérale.

Les résultats de la Figure IV.7 Confirment le phénomène observé sur la Figure IV.6. En effet, lorsque la fissure se dirige vers un milieu plus rigide  le taux de restitution d’énergie décroît au voisinage de l’interface. En revanche, la présence de la fissure dans un matériau rigide entraîne une augmentation du taux de restitution d’énergie. Cette augmentation dépend des propriétés élastiques du métal présent.

L’évolution du FIC en pointe de fissure émanant de l’entaille orientée perpendiculairement à l’interface céramique/métal est représentée sur la Figure IV.8. L’effet d'interaction est mis en évidence par la variation de la distance entre la pointe de fissure et l’interface, avec  Le FIC augmente rapidement près de l’interface lorsque le paramètre et il décroît au fur et à mesure que la pointe de la fissure s’éloigne de l’interface. Un phénomène inverse se produit lorsque

Il faut noter que le phénomène d’interaction ne fait son apparition que lorsque la fissure est très proche de l'interface. En effet, le champ d'interaction varie d'un couple à un autre selon la différence des caractéristiques mécaniques.

IV.5.2. Influence de la largeur de la plaque des couples en bimatériau

L'influence de la géométrie de la plaque en bimatériau est mise en évidence.  La Figure IV.9 représente les variations du taux de restitution d’énergie normalisé en fonction du paramètre  pour différents rapports  dans le cas d’un couple céramique/acier au carbone. La fissure émanant de l'entaille semi-circulaire est proche de l'interface Si3N4/ S45C

Nous pouvons constater que quelles que soient les dimensions des deux matériaux constituant  l’assemblage,  l’augmentation  du  paramètre    entraîne   systématiquement  un

accroissement du taux de restitution d’énergie.

Figure IV.9. Variation du taux de restitution d'énergie d'une fissure émanant

d'entaille semi-circulaire proche de l'interface en fonction   pour  différents

rapports géométriques.

Le taux de restitution d’énergie augmente proportionnellement à l'augmentation de la différence entre les caractéristiques mécaniques des couples bimatériaux d’une part et d'autre part en raison du rapport géométrique  L'énergie de la propagation de la fissure prend de l'importance en se dirigeant du matériau le plus rigide vers le matériau le moins rigide. De plus cet accroissement est de plus en plus important avec le décroissement du rapport géométrique  Ce dernier est peu sensible pour des valeurs supérieures à 2  En revanche, lorsque le rapport géométrique  l'énergie de restitution en tête de fissure est beaucoup plus importante.

L'augmentation maximale entre les paramètres  et  est de l'ordre de 85 % lorsque le rapport géométrique  Le facteur multiplicateur du taux de restitution d'énergie pour chaque paramètre  est de l'ordre de 3.5 et 0.67 respectivement pour  et

La Figure IV.10 illustre un phénomène similaire à celui de la Figure IV.9, le FIC normalisé décroît lorsque le rapport augmente. Pour chaque rapport le facteur  atteint son maximum lorsque le rapport  tend vers 1.

Figure IV.10. Variation du FIC en fonction de l'avance de la fissure émanant

de  l’entaille  semi-circulaire latérale  pour différentes  formes  géométriques.

Le FIC augmente avec la longueur de la fissure et il décroît avec l'augmentation du rapport  Pour ces rapports, l’effet d’interaction apparaît près de l’interface  où le FIC atteint son maximum. Pour les faibles longueurs de fissure et jusqu'à un rapport  nous constatons que le rapport  n’a pas une grande influence sur les variations de  et ces valeurs sont peu variables. L’effet des rapports  sur les variations de la cinétique de la fissure n'apparaît qu’à partir de  où il est plus marqué pour des rapports

IV.6. Conclusion

Sous l'effet de concentration de contraintes dans les entailles, la rupture est atteinte dans les zones les plus fragiles ; ce phénomène engendre des différents mécanismes liés au développement d'une large zone endommagée microfissurée. L’étude présentée a été conduite en vue de montrer l’effet d’entaille sur l’interface d’un bimatériau ainsi que l'effet d'interaction d'une fissure émanant d'entaille semi-circulaire latérale orientée perpendiculairement à une interface supposée parfaite. Lorsque la fissure se propage à partir de l'entaille, elle reçoit la force motrice du champ de contraintes qui l'entoure ; les facteurs d'intensité de contraintes correspondant à chacune des fissures influencent la cinématique de propagation des fissures.

L’analyse des résultats nous permet de dégager les constatations suivantes :

- L’interaction de l'effet d'entaille-interface  amplifie  les  concentrations  de contraintes.

- Les différences de propriétés mécaniques des matériaux à l’interface conduisent à un mode mixte d'ouverture de la fissure.

- Le facteur d'intensité de contraintes en mode I croît, tandis qu’il décroît en mode II avec les propriétés mécaniques des matériaux.

- Lorsque la fissure se propage dans un matériau ductile son énergie diminue à l'approche de l'interface; tandis que le phénomène inverse se produit si la fissure se propage vers un matériau moins rigide; son énergie augmente, elle a tendance à s'accélérer.

- Lorsque la fissure se propage vers un matériau plus rigide; son énergie diminue à l'approche de l'interface, elle a tendance, soit à s'arrêter soit à changer de direction de propagation.

- Le taux de restitution d'énergie augmente avec l'avance de la fissure et décroît avec le rapport géométrique  du couple bimatériau.