IІ.1.Introduction

Dans le cadre de la mécanique de la rupture, l’adhésion peut être considérée en termes d’une résistance interfaciale. L’énergie de rupture interfaciale dépend de l’angle de mode mixte Liechti et Chai [26], c’est-à-dire la proportion relative entre les forces de traction et de cisaillement à une distance donnée de la pointe de fissure Shih [27]. Une telle approche a montré qu’elle pouvait efficacement prédire le comportement de structures en matériaux multi-couches ou de composants constitués de différents matériaux et qu’elle fournissait une méthode de simulation utile lors du développement de produits Harries [28].

Afin de déterminer la résistance interfaciale, de nombreuses géométries d’éprouvette existent, par exemple Asymmetric Double Cantilever Beam, Single Leg Bending Sundararaman [29], End Notched Flexure, Symmetric Center Cracked Beam Charalambides [30], ou Brazil Nut Sandwich Wang et Suo [31]. De plus, quelques auteurs ont noté l’influence du traitement des surfaces aussi bien chimique que physique sur le délaminage Amagai [32] ou du processus de fabrication Surcin et Lachaud [33]. Il en découle une variation de la résistance interfaciale. Ainsi, la grande palette de tests laisse le choix concernant les conditions de chargement et par là même permet d’obtenir une large gamme d’angle de mode mixte.

ІІ.2.Mécanique de la rupture de structures multi-matériaux

La propagation d’une fissure se propageant dans une structure multi matériaux est influencée par de nombreux paramètres tels que le rapport des modules d’Young des deux matériaux, la nature du contact entre les matériaux. Sih en 1964 [7], Erdogan en 1965 [8], puis Comninou en 1977 [9], ont été parmi les premiers à étudier la mécanique de la rupture au voisinage d’interfaces entre deux matériaux. Toutes les formulations obtenues alors sont analytiques ; elles sont intéressantes dans la mesure où elles peuvent nous donner une idée de la singularité en pointe de fissure. Malheureusement, elles sont difficilement utilisables car elles sont restreintes à des géométries assez simples, et bien  souvent pour des matériaux purement élastiques.

Lorsque l’on étudie la rupture dans des structures bi matériaux, on différencie deux types de fissure dont les comportements à la rupture sont différents : les fissures dans le plan de l’interface, et celles qui sont perpendiculaires ou inclinées par rapport à l’interface.

Figure II-2. Fissure dans

le plan de l’interface.

mat 1

mat 2

ІІ.2.1. Fissure dans le plan de l’interface

Les études réalisées sur ce type de fissures ont montré

que,  dans   le  cas  de  deux   matériaux   isotropes,  la

singularité du champ de contraintes en pointe de fissure

reste d’ordre ½, comme c’était le cas pour un matériau

homogène.

Les formulations analytiques proposées sont restreintes à des configurations géométriques simples, et font intervenir une constante ε, appelée constante bi élastique.

Cette constante dépend du type de configuration (déformation plane ou contrainte plane), des coefficients de Poisson de chaque matériau,  et du module de cisaillement de chaque  matériau  [7].

Coefficient de Poison du matériau i

Module de cisaillement du matériau i

En déformations planes

En contraintes planes

ou

ІІ.2.2.   Fissure perpendiculaire au plan de l’interface

Les études portant  sur le  comportement  d’une  fissure  perpendiculaire  au  plan  de l’interface se  décomposent généralement en trois catégories :

- Une fissure n’ayant pas atteint l’interface (Figure II.3.a) : il est possible d’exprimer les facteurs d’intensité de contraintes en fonction des paramètres classiques (module de cisaillement du matériau dans lequel se trouve la fissure, coefficient de Poisson, etc…), mais aussi à partir d’une fonction f(r), r étant la distance par rapport à la pointe de fissure. Cette fonction ne peut être déterminée analytiquement que pour des cas classiques et simples, ou elle peut être approchée numériquement comme nous le verrons par la suite ;

- Une fissure dont la pointe est au droit de l’interface (Figure II.3.b) : les facteurs d’intensité de contraintes prennent la forme suivante [34]:

ІІ-1

par rapport à la pointe de fissure, µ* est un paramètre dépendant des modules de cisaillement et des coefficients de Poisson  des deux matériaux, f(r) est une  fonction de  r  dépendant de la configuration géométrique et ω est la nouvelle puissance de la singularité en pointe de fissure. En effet, lorsque la fissure est au droit de l’interface, la singularité ne vaut plus ½ (sauf si les deux matériaux ont le même module d’Young), mais elle varie entre 0 et 1 suivant le rapport des modules d’Young [11];

- Une fissure ayant traversé l’interface (Figure II.3.c) : dans ce cas, Lu et Erdogan [35] proposent de traiter le problème en considérant deux fissures situées de part et d’autre de l’interface. Là encore, la puissance de la singularité peut être différente de ½, et la fissure a la possibilité de se propager le long de l’interface.

Figure II-3.   a) fissure n’ayant pas atteint l’interface – b) fissure au droit de l’interface –

c) fissure ayant traversé l’interface [35].

Toutes ces formulations analytiques étant restreintes aux géométries et aux matériaux idéaux, l’approche numérique, abordée à la fin des années 1970, semble  préférable pour étudier  des cas plus réalistes.

ІІ.3. Généralisation des méthodes numériques aux multimatériaux

En se basant sur les formulations analytiques proposées par Sih [36] dans le cas de multimatériaux, il est possible de calculer les facteurs d’intensité des contraintes en appliquant la méthode d’extrapolation (présentée au chapitre I). Il reste cependant nécessaire de différencier le cas où la fissure est dans le plan de l’interface, du cas où la fissure est perpendiculaire ou inclinée par rapport à l’interface.

Cette méthode, d’utilisation simple, présente cependant certains inconvénients : elle  nécessite la connaissance d’une formulation analytique des champs mécaniques en pointe de fissure, ce qui n’est pas toujours possible ;

- pour avoir une bonne précision sur  les résultats, il est nécessaire  d’effectuer un  raffinement important en pointe de fissure. El Abdi [37] recommande  par exemple l’utilisation d’éléments singuliers, de taille inférieure au 1/60ème de la taille de la fissure.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation de méthodes énergétiques, considérant le comportement global de la structure fissurée, peut s’avérer plus intéressante.

Plusieurs méthodes énergétiques ont été généralisées aux fissures au voisinage d’interfaces entre deux matériaux :

- les intégrales de contour font intervenir un terme supplémentaire correspondant à une intégrale le long de l’interface [11];

Figure II-4. Contour d’intégration traversant deux matériaux [11].

- pour les méthodes d’extensions virtuelles, si la fissure est dans le plan de l’interface, et qu’elle se propage le long de cette interface, le déplacement virtuel des nœuds du contour ne modifie pas   l’interface entre les deux matériaux, et la méthode peut donc être appliquée. Par contre, si la fissure est perpendiculaire, ou inclinée par rapport à l’interface, l’indépendance par rapport au contour d’intégration n’est plus vérifiée [38]. En effet, lorsque la pointe de fissure a atteint l’interface, le fait d’effectuer une extension virtuelle modifie la position de la pointe de fissure, et donc de l’interface. L’indépendance par rapport au contour n’est alors plus vérifiée car la zone interfaciale déplacée varie en fonction du contour choisi.

Ce  problème peut également être rencontré lorsqu’une fissure est suffisamment proche d’une interface pour que son contour d’intégration englobe les deux matériaux.

- Malgré sa lourdeur de calcul, Bush [39] conseille d’utiliser la méthode de la variation d’énergie potentielle totale (méthode d’extension réelle) pour avoir plus de précision lorsque la fissure a une trajectoire très proche de l’interface. En effet, le calcul de l’énergie potentielle est un calcul global sur l’ensemble du domaine, et il n’est donc pas perturbé par le fait que la fissure soit au voisinage immédiat de l’interface. Par contre, lorsque l’on recherche la direction de propagation de la fissure par la méthode du taux de restitution d’énergie maximal, on est obligé de refaire un calcul mécanique pour chaque direction virtuelle de propagation de fissure. La détermination de la trajectoire de la fissure donne alors lieu à des calculs très longs.

Pour comprendre la nature du problème, il est important de rappeler que le taux de restitution d’énergie G représente la diminution d’énergie potentielle du système lors d’un incrément unitaire de propagation de fissure, alors que les facteurs d’intensité de contraintes peuvent être définis à n’importe quel instant de propagation. Lorsqu’une fissure arrive en contact avec une interface, il est donc possible de définir les facteurs d’intensité de contraintes, mais la notion de taux de restitution d’énergie conduit à définir des valeurs de G avant d’atteindre l’interface ou une fois que l’interface a été traversée. Les extensions virtuelles doivent donc toujours être réalisées dans le même matériau, et on définit des valeurs de G à droite, et à gauche de l’interface. C’est pour cette raison que les méthodes basées sur des intégrales de surface ne sont pas applicables lorsque la fissure est en contact avec l’interface. Par contre, le calcul de G est possible juste avant d’avoir atteint l’interface, ou juste après l’avoir traversé. D’un point de vue numérique, il faut réserver une ou deux rangées d’éléments entre la pointe de la fissure et l’interface [11].

Une étude, menée par Zhang [11] sur des fissures statiques au voisinage immédiat d’une interface, met en évidence l’influence du rapport des modules d’Young, et du type de contact à l’interface entre les deux matériaux. Cette étude montre que la fissure se propage toujours de préférence dans le matériau le plus rigide, et qu’elle se propageait plus facilement vers l’interface lorsque celle-ci était glissante. Une fois que la fissure a atteint l’interface, le fait d’avoir un contact avec frottement (utilisation d’éléments d’interface) peut ralentir, voir stopper la propagation de la fissure. Celle-ci peut alors se réorienter le long de l’interface, ou encore se propager à son autre extrémité. Il est très difficile de pouvoir prévoir l’évolution d’une fissure lorsqu’elle a atteint l’interface : le changement de singularité et notre trop faible connaissance de la résistance d’une interface nous empêchent de déterminer avec précision la direction de propagation de la fissure.

ІІ.4. Paramètres Dunders

Quand les deux matériaux sont considérés comme élastique, homogène et isotrope avec  les modules de  cisaillement ,et les coefficients de Poisson ,  respectivement, le champ de contrainte dépend de l'élastique de deux paramètres Dundurs de disparité [40]. Dundurs a observé que  les solutions pour surfacer des problèmes d'élasticité pour des bimateriaux dépendent dessus ces deux combinaisons non dimensionnelles du   modules élastiques, et sur le  paramètre.

ІІ-2



ІІ-3

ІІ-4

ІІ.5.Champ de contraintes en fond de fissure à l’interface d’un bi-matériau

Une pointe de fissure à l’interface d’un bi-matériau

constitue une singularité  géométrique et  matérielle

(Figure ІІ-5). Dans l’hypothèse  d’un comportement

élastique et en l’absence de contraintes internes [41].

Montre que l’état de contrainte le long de l’interface,

à une  distance r de la pointe de fissure, est décrit

Figure ІІ-5. Repère local pour une             fissure  à  l’interface d’un bi-matériau [41].

par  un nombre complexe :

ІІ-5

Chargement  en traction

avec

D’où

Chargement en flexion

nombre imaginaire

Pour un moment on a :

Figure ІІ-6. Modes de chargement

ІІ-6

ІІ.6. Champ de déplacements

Le champ de déplacements peut se mettre sous la forme d’une série de termes caractérisés par un exposant de singularité réel (compris entre 0 et 1) dépendant de la géométrie locale et des propriétés matériaux, et par K, qui dépend de la géométrie globale et du chargement de la structure.

Figure ІІ-7. Champ de déplacements [42].

ІІ-7

sont les coordonnées polaires

ayant pour origine le point singulier O.

Pour des raisons pratiques, le champ de

déplacements est normalisé de manière à

ce que la contrainte d’ouverture à l’interface

soit égale à 1.

Les déplacements de la lèvre de la fissure sont donnés par :

ІІ-8

Où  C1,  C2 sont les  paramètres de complaisance

ІІ-9

Il a été montré [42]  que lorsque K atteint une valeur limite Kc, il y a création brutale d’une fissure de longueur a0 (petite), la détermination de K est donc essentielle  dans  cette approche.

ІІ.6.1.Calcul de facteur d’intensité de contrainte K, Kc et a0

En présence d’un chargement mécanique, le facteur d’intensité K est déterminé à l’aide de l’intégrale de contour déduite du théorème de Betti [43] :

ІІ-10

Cette intégrale est indépendante du contour C choisi à condition que U et V vérifient des conditions d’équilibre  homogènes à  0  à  l’intérieur et aux bords de la  zone  délimitée par C.

En l’absence de contraintes résiduelles, le champ de déplacements vérifie ces conditions d’homogénéité et le facteur d’intensité K est calculable à l’aide de l’intégrale de contour                H (ІІ-10) où U est la solution calculée par éléments finis et V le mode dual du mode singulier cf. (ІІ-7).

ІІ.6.2. Critère de rupture

Pour qu’une fissure s’amorce, il est nécessaire de vérifier simultanément deux critères : l’un en énergie, l’autre en contrainte (Leguillon [42]).

Le premier  est  obtenu  grâce  à un  bilan  d’énergie sur la structure avant et après l’amorçage d’une fissure de longueur a0 : le taux de restitution d’énergie incrémental, défini  par

ІІ-11

doit être supérieur à la ténacité du matériau Gc,   étant la variation d’énergie potentielle élastique et  la variation de surface de fissure. L’expression de est obtenue suite à un développement asymptotique par rapport à la longueur de fissure a0. La condition en énergie s’écrit alors :

ІІ-12

où A est un facteur fonction de la géométrie locale et de la direction de rupture. Comme K, il est calculé numériquement à l’aide de l’intégrale H (ІІ-10).

Le critère en contrainte stipule quant à lui que la contrainte d’ouverture en pointe de fissure doit être supérieure à la résistance en traction   de  l’interface.  D’après la relation (ІІ-7), cette condition s’écrit :

ІІ-13

La combinaison des critères (ІІ-12) et (ІІ-13) fournit un critère unique d’amorçage de fissure, régi par deux paramètres : la ténacité Gc et la résistance.

ІІ-14

ІІ-15

L’énergie de rupture par unité de surface donné par :

ІІ-16

ІІ.7. Mode mixte

Le paramètre ε caractérisé l’hétérogénéité des constantes élastiques des deux matériaux (ε est  nul lorsque les deux matériaux sont identiques) donné par la relation :

ІІ-17

Le facteur d’intensité de contraintes K est aussi un  nombre complexe  dont la partie réelle représente le mode I d’ouverture et la partie  imaginaire le mode II. L’argument de ψ de K représente la mixité modale en pointe de fissure. Sa valeur  numérique dépend de l’unité de longueur choisie. Pour s’en affranche on définit un angle de mixité modale normalisé en ajoutant à ψ la quantité (εln r) où r est une distance particulière à la pointe de la fissure.

ІІ-18

II-19

Le résultat, ψ *  dépend  de la distance  r  et  caractérise  le champ de contrainte en  pointe de fissure. Par convention, nous prendrons r égale à rk, la taille de la zone de K  dominance que  l’on peut estimer par la règle : rk = h/10 où h représente l’épaisseur de la couche la plus fine (Laurencin [44]).