III. L’hydrotraitement du gasoil :

III.A. L’hydrotraitement du gasoil :

III.A.1. Introduction :

Les procédés d’hydrotraitement consistent à traiter sous pression d’hydrogène une coupe pétrolière à l’aide d’un catalyseur solide. Ces procédés concernent toutes les coupes pétrolières d’une raffinerie, de l’essence légère au résidu sous vide [1,2,3,77].

Les procédés d’hydrotraitement peuvent être divisés en deux principaux groupes [78] :

-Les premiers sont les	procédés d’hydropurification	ou d’hydroraffinage, qui visent

essentiellement à éliminer les hétéroatomes tels que le soufre, l’azote, l’oxygène, le vanadium et le nickel des molécules organiques qui les contiennent, c’est le cas de l’hydrodésulfuration (HDS) pour le soufre, l’hydrodéazotation (HDN) pour l’azote, l’hydrodéoxygénation (HDO) pour l’oxygène et l’hydrodémétallisation pour le nickel, le vanadium, l’arsenic ….etc.

-	Les seconds sont les procédés d’hydroconversion qui permettent le changement du squelette et de la structure des molécules organiques, c’est le cas de l’hydrogénation (HYD), de l’hydrodéaromatisation (HDA) et de l’hydrocraquage (HDC).

Les  conditions  opératoires  des  procédés  d’hydrotraitement  sont  très  variables,  elles dépendent de la nature de la charge et de l’objectif du procédé : les pressions varient de 10 à plus de 200 bars et les températures de réactions de 250 à 450°C [77].

Les procédés d’hydrotraitement sont de loin les outils les plus utilisés dans les schémas de raffinage des coupes pétrolières. Deux rôles essentiels leurs sont dévolus [79] : d’une part améliorer les caractéristiques des produits finis en terme de spécifications requises pour atteindre la qualité des produits et les normes de pollution et d’autre part, préparer les charges pour d’autres unités de transformation ou de conversion de la raffinerie (isomérisation, reformage, craquage catalytique…etc.) dont les catalyseurs sont sensibles aux impuretés.

Il apparaît, ces dernières années que les problèmes d’environnement sont devenus une vraie force motrice pour la recherche et le développement des procédés d’hydrotraitement [80,81], en particulier pour le gasoil dont les spécifications deviennent de plus en plus sévères. Cette évolution des réglementations incite les raffineurs  à  améliorer le procédé d’hydrotraitement du gasoil afin de répondre aux exigences qualitatives du marché.

III.A.2. Caractéristiques générales :

III.A.2.1. Les réactions de l’hydrotraitement :

Les différents hétéroatomes présents dans la coupe gasoil sont enlevés des molécules qui les contiennent par réaction avec l’hydrogène à la surface du catalyseur. Ces réactions conduisent à l’élimination du soufre, de l’azote et de l’oxygène sous la forme d’H2S, d’NH3 et d’H2O. En parallèle aux réactions d’hydroraffinage, les hydrocarbures insaturés, oléfines et aromatiques seront en partie hydrogénés.

III.A.2.1.1. Caractéristiques thermodynamiques :

Toutes les réactions de l’hydrotraitement sont des réactions exothermiques comme l’indiquent les valeurs négatives des chaleurs de réaction du tableau.III.1.

Les réactions de rupture des liaisons carbone hétéroatomes ainsi que les réactions d’hydrogénation des oléfines, sont généralement quasi complètes dans les conditions habituelles de l’hydrotraitement. En revanche pour les réactions d’hydrogénation des aromatiques, elles peuvent atteindre l’équilibre thermodynamique, la figure.III.1 montre la limitation thermodynamique atteinte lors de l’hydrogénation d’un gasoil. Une augmentation de la température de réaction ne provoque pas une décroissance de la teneur en aromatiques mais au contraire une augmentation. La figure.III.1 montre également que plus l’aromatique est lourd et donc le nombre de noyaux élevé, plus la limite thermodynamique ne sera placée vers une basse température pour une pression d’hydrogène donnée. L’hydrogénation poussée des aromatiques nécessite donc une forte pression d’hydrogène [1,2,3,82].

Tableau.III.1. Chaleurs de réaction de divers composés purs traités par hydrogène [83].

Figure.III.1. Limitation thermodynamique de l’hydrogénation des aromatiques dans un gasoil. Catalyseur NiMo/alumine, PH2 = 60 bar, 1000 ppm de S dans la charge [84].

III.A.2.1.2. Cinétique des réactions :

De très nombreuses lois cinétiques ont été proposées pour les réactions d’HDS, d’HDN et d’HYD de composés modèles. Elles dépendent entre autre, de la nature des réactifs et des conditions opératoires [85,86]. Généralement, la vitesse de réaction pour les réactifs simples est de la forme suivante:

………….(III.1)

Où HC désigne le réactif, H2 l’hydrogène, i l’ensemble des composés inhibiteurs, Pi la pression partielle et Ki les constantes d’adsorption des produits i, k la constante de vitesse de la réaction et f une fonction plus ou moins complexe de la pression partielle d’hydrogène.PH2

En présence d’H2S et de composés fortement adsorbés et donc inhibiteurs, on obtient souvent des lois d’ordre un (01) par rapport à l’hydrocarbure et à l’hydrogène de type :

………….(III.2)

III.A.2.2. Les catalyseurs :

Les catalyseurs d’hydrotraitement sont composés d’un support oxyde et d’une phase active sous la forme de sulfure de molybdène ou de tungstène promu par le cobalt ou le nickel. Les formules communément employées sont les associations CoMo, NiMo et NiW pour la phase active et l’alumine γ de grande aire spécifique pour le support [1,87,88].

Les catalyseurs d’hydrotraitement se présentent sous différentes formes billes, extrudés cylindriques, extrudés polylobés, anneaux,…etc. La forme la plus communément employée est l’extrudé cylindrique ou polylobé de petit diamètre : 1,2 à 1,6 mm. Il existe de nombreuses méthodes de préparation de ce type de catalyseurs, les plus courantes sont l’imprégnation du support oxyde ou le malaxage et l’extrusion du mélange du gel d’oxyde et des éléments actifs [1,2,3,4].

Le catalyseur d’hydrotraitement est fabriqué avec des métaux sous forme d’oxyde, il subit dans le réacteur d’hydrotraitement, avant son utilisation, une sulfuration du précurseur oxyde généralement représenté par une formule de type CoO-MoO3/alumine pour un catalyseur CoMo par exemple [1,89,90]. La réaction de sulfuration est très exothermique, elle consomme de l’hydrogène sulfuré, de l’hydrogène et génère de l’eau selon la réaction :

La sulfuration transforme la phase oxyde en une phase sulfure de structure totalement différente. Ainsi, la phase active des catalyseurs d’hydrotraitement est constituée d’une phase sulfure mixte. Ces phases mixtes sont souvent symbolisées par CoMoS, NiMoS et NiWS.

Il existe différentes méthodes industrielles de sulfuration, on distingue :

-la sulfuration en phase gazeuse, qui utilise en général un mélange d’hydrogène et d’hydrogène sulfuré ou parfois un sulfure organique tel que le méthyl mercaptan ou le diméthyl sulfure;

-la sulfuration en phase liquide, qui consiste à injecter sous hydrogène une coupe essence lourde ou gasoil à laquelle on a rajouté le sulfure organique ;

-la sulfuration ex-situ, qui est de plus en plus utilisée à cause de sa simplicité, elle consiste à faire activer le catalyseur par dépôt d’un composé sulfuré lourd par imprégnation suivi d’un chauffage. Cette opération s’effectue hors site par des sociétés spécialisées tels que la société Eurecat.

En plus de l’alumine γ, il existe d’autres supports oxyde tels que les silice-alumines, les titane-alumines et les dioxydes de titane. Le support oxyde possède plusieurs rôles, il doit fournir une grande aire spécifique pour permettre de déposer une grande quantité de phase active sous la forme la plus dispersée possible. Il doit ensuite conférer au catalyseur des propriétés mécaniques telles que la résistance à l’écrasement et à l’attrition.

Parmi les principales caractéristiques des supports on distingue la dimension des grains et la taille des pores, ces deux caractéristiques doivent être optimisées pour s’affranchir des limitations diffusionnelles. Une autre caractéristique importante des supports est l’acidité, cette fonction favorise les réactions de craquage et de formation de coke, ce dernier constitue la principale cause de désactivation des catalyseurs, c’est pour cette raison que l’acidité doit être limitée [1,4,91].

La désactivation des catalyseurs d’hydrotraitement par les dépôts de coke est favorisée par une haute température et une faible pression d’hydrogène. Ce type de désactivation est réversible car le carbone peut être brûlé pendant la régénération.

Le catalyseur peut être également désactivé par les dépôts d’impuretés métalliques tels que Ni, V, Si, Pb, As….etc. Ces poisons sont irréversibles mais en général ils se déposent en tête de lit, on peut donc procéder à un écrémage de la tête et rajouter du catalyseur neuf si l’on souhaite économiser le catalyseur. La durée de cycle d’un catalyseur d’hydrotraitement du gasoil varie entre 1 et 2 ans et sa durée de vie peut aller jusqu'à 6 ans, tout dépend de la composition de la charge et des conditions opératoires du procédé [1,2,91].

Les catalyseurs de type CoMo sont en général employés pour l’hydrodésulfuration, tandis que les catalyseurs de type NiMo sont utilisés pour l’hydrodéazotation et l’hydrodéoxygénation. Pour l’hydrogénation des aromatiques et des oléfines on utilise le plus souvent les catalyseurs de type NiW. Le tableau.III.2.  indique la classification des différents catalyseurs industriels suivant leur activité pour les réactions d’hydrotraitement [92].

Tableau.III.2. Classification des catalyseurs industriels du procédé d’hydrotraitement suivant leur activité [92].

Dans l’industrie, le catalyseur le plus employé pour l’hydrotraitement du gasoil est le CoMo/alumine, mais actuellement et avec les nouvelles spécifications, ce catalyseur ne suffit plus, on a donc pensé à l’améliorer en le dopant par le phosphore. En effet un nouveau catalyseur à été commercialisé au Japon de formule CoMoP/Al2O3 et de référence C-606A [90]. Il se caractérise par une grande activité et une grande stabilité, il permet d’ailleurs la production d’un gasoil avec des teneurs en soufre inférieures à 10 ppm.

Une autre méthode a été développée pour l’amélioration des catalyseurs d’hydrotraitement, c’est l’imprégnation par les métaux nobles tels que le Pt et le Ru [4,92,93,94]. En effet plusieurs catalyseurs ont été mis au point mais ne sont toujours pas utilisés dans l’industrie, on cite par exemple le PtMo/Al2O3, RuMo/Al2O3 et le RuCoMo/Al2O3.

Il existe actuellement des procédés d’hydrotraitement du gasoil utilisant des catalyseurs à base de Pt ou de Pd déposés sur zéolites [93,94]. Pour palier la rapide désactivation des métaux nobles par le soufre, la charge est traitée, dans une première étape, par un catalyseur classique généralement de type CoMo, la teneur en soufre du gasoil obtenu est d’environ 20 ppm. Ensuite la charge subit, dans une deuxième étape, un hydrotraitement plus profond qui permet la production d’un gasoil avec des teneurs en soufre inférieures à 5 ppm. Les teneurs faibles en soufre et en aromatiques du gasoil ainsi améliorées sont obtenues par utilisation de pressions d’hydrogène élevées d’où un coup de revient relativement plus élevé.

Une autre technique permet l’obtention d’un gasoil de bonne qualité et ceci sans la modification de la composition du catalyseur, c’est l’hydrotraitement en deux stages, utilisant à chaque fois le même catalyseur CoMo/Al2O3. D’excellents résultats ont été obtenus en particulier pour l’hydrodésulfuration, on arrive d’ailleurs à obtenir des gasoils avec des teneurs en soufre inférieures à 10 ppm [94].

III.A.3. Variables opératoires :

Les variables opératoires cinétiques et thermodynamiques principales du procédé d’hydrotraitement du gasoil sont [1,2,6] :

-la pression partielle d’hydrogène (PH2 en bar) ;

-la température moyenne pondérée du réacteur (Tm en °C) ;

-la vitesse spatiale horaire (VVH en m3 de charge/m3 de catalyseur/h).

De plus deux variables secondaires sont importantes :

-le taux de recyclage et la pureté de l’hydrogène recyclé ;

-la pression partielle d’H2S.

Le choix de ces variables conduit à la détermination :

-de la pression opératoire ;

-du schéma du procédé ;

-de l’investissement et du coût opératoire.

Un facteur important pour la définition des conditions opératoires est la nature de la charge. Divers paramètres peuvent être utilisés pour définir la charge tels que la densité, l’indice de réfraction, la température à 95% de distillation…etc.

III.A.3.1. La pression partielle d’hydrogène :

L’hydrogène étant l’un des réactifs principaux, le choix de son niveau de pression est capital pour le bon fonctionnement du procédé. La pression d’hydrogène nécessaire croit avec la lourdeur de la charge. Pour un gasoil donné, par exemple de distillation directe, elle varie avec les performances requises [95]:

Hydrodésulfuration                                                 15-25 bar

Hydrostabilisation (hy drogénation modérée)         25-35 bar

Hydrodéaromatisation (hydrogénation profonde)    35-60 bar

L’amélioration de l’indice de cétane et la réduction de la teneur en aromatiques exigent des pressions partielles d’hydrogène particulièrement élevées. La consommation chimique d’hydrogène, qui dépend des performances requises, est également importante comme l’indique le tableau.III.3.

La pression d’hydrogène a donc pour but de déplacer les réactions dans le sens favorable et de minimiser les réactions parasites telles que la production de gaz et la formation de dépôts de coke. Ce qui permet l’amélioration du rendement du procédé et l’augmentation de la durée de vie du catalyseur [95].

Tableau.III.3. Influence de la pression partielle d’hydrogène sur l’hydrotraitement d’un gasoil de distillation primaire contenant 26,7% masse d’aromatiques et 1,3% masse de soufre [95].

III.A.3.2. La température moyenne pondérée du lit catalytique :

A fin d’étudier l’effet de la température sur le procédé d’hydrotraitement du gasoil, il est nécessaire de définir la notion de température moyenne pondérée du lit catalytique. Etant donné que les réactions d’hydrotraitement sont des réactions exothermiques, il s’établit dans le lit un gradient croissant de température. A défaut de connaître exactement la température en chaque point du lit catalytique, le positionnement de thermocouples permet de mesurer les températures de plusieurs tranches du lit catalytique et on peut ainsi définir une température moyenne pondérée du lit par :

………….(III.3)

Avec : V  le volume total de catalyseur.

………….(III.4)

vi le volume de chaque tranche

Pour un réacteur contenant un seul lit de catalyseur, la température moyenne pondérée peut être déterminée approximativement par :

………….(III.6)

………….(III.5)

Avec :

Où te est la température à l’entrée du réacteur.

ts est la température à la sortie du réacteur.

Pour montrer l’effet de la température moyenne pondérée sur le procédé d’hydrotraitement, une étude a été réalisée à l’aide d’un réacteur pilote utilisant comme charge un gasoil de distillation directe et comme catalyseur le NiMo/γ-Al2O3 [96]. La figure I.10 indique l’influence de la Tm sur les caractéristiques du produit pour différents rapports hydrogène/charge. Le domaine de variation de la température correspond à celui généralement rencontré en industrie c'est-à-dire 340-360°C. D’après ces courbes, on constate qu’une augmentation de la température moyenne pondérée engendre une diminution des teneurs en soufre, azote et aromatiques du produit, cette variation de température est donc bénéfique.

Les unités d’hydrotraitement fonctionnent à performance constante et à pression constante. Compte tenu de la désactivation progressive du catalyseur, le maintient du niveau de performance est assuré par l’augmentation de la température de réaction [96]. On définit ainsi une température moyenne pondérée de début de cycle (TmDDC) et une température moyenne pondérée de fin de cycle (TmDFC).

La température moyenne pondérée de fin de cycle est la température maximale que peut tolérer le catalyseur, elle est en général de 400 à 410 °C en fonction de la nature de la charge et des qualités requises pour le produit (teneur en soufre, teneur en aromatiques, stabilité…etc.). En effet lorsque la température devient supérieure à 410 °C, le craquage thermique et la formation de coke deviennent importants et ne peuvent plus être modérés par une augmentation de la pression partielle d’hydrogène.

La température moyenne pondérée de début de cycle est la variable principale d’une unité en fonctionnement, elle a une influence très importante sur les performances et sur la durée de cycle du catalyseur. Elle dépend des caractéristiques physicochimiques de la charge. Par exemple, lorsque le poids moléculaire moyen du gasoil augmente, la quantité de composés soufrés à traiter et la difficulté de la désulfuration augmentent aussi. Ceci se traduit par une diminution de la vitesse spatiale horaire et une augmentation de la température de début de cycle.

Figure.III.2. Influence de la Tm d’hydrotraitement sur la composition d’un gasoil pour différents rapports hydrogène/hydrocarbure. (○) 500 ml.ml-1, (■) 450 ml.ml-1, (Δ) 400 ml.ml-1, (×) 350 ml.ml-1, (∗) 300 ml.ml-1 [96].

I.3.3. La vitesse spatiale horaire :

La vitesse spatiale horaire (VVH) permet de connaître la quantité de catalyseur à mettre en place pour obtenir une performance donnée. Elle s’exprime en m3 de charge fraîche (à 15°C) par m3 de catalyseur et par heure [1,2,4]. L’inverse de la VVH est généralement appelé temps de séjour. La VVH dépend de l’activité du catalyseur, de la nature de la charge et de la pression partielle d’hydrogène. Pour une charge donnée il y a donc un compromis entre PH2, VVH et ΔT entre début et fin de cycle.

L’influence de la VVH sur les caractéristiques d’un gasoil (de distillation directe) hydrotraité, pour différents rapports hydrogène/charge, est matérialisée par les courbes sur la figure I.11. En effet, une augmentation de la vitesse spatiale se traduit par une dégradation de la qualité du produit, on observe une augmentation des teneurs en soufre, azote et aromatiques.

Figure.III.3. Influence de la VVH du procédé d’hydrotraitement sur la composition d’un gasoil pour différents rapports hydrogène/hydrocarbure. (○) 500 ml.ml-1, (■) 450 ml.ml-1, (Δ) 400 ml.ml-1, (×) 350 ml.ml-1, (∗) 300 ml.ml-1 [96].

III.A.3.4. Taux d’hydrogène ou taux de recyclage :

Au cours du procédé d’hydrotraitement du gasoil, il est nécessaire d’introduire avec la charge des quantités d’hydrogène notablement supérieures à celles qui correspondent à la consommation chimique. Les figures.III.2 et III.3 indiquent clairement que plus le taux d’hydrogène par rapport à la charge est élevé plus la qualité du produit est meilleure. A fin de minimiser les besoins en hydrogène, un recyclage de gaz est prévu ; ce dernier est bien évidemment complété par un appoint [1,97].

Dans le réacteur, en dehors du maintien de la pression partielle d’hydrogène, le gaz de recyclage assure aussi la turbulence nécessaire au contact des réactifs dans le réacteur. De plus le gaz recyclé à l’entrée de l’unité augmente la turbulence dans les échangeurs et le four, il améliore ainsi les conditions de transfert de chaleur et prévient dans une certaine mesure le dépôt de salissures dans ces appareils [1,5,8].

Les réactions du procédé d’hydrotraitement du gasoil sont des réactions exothermiques, il est donc nécessaire de contrôler le gradient de température dans le réacteur. En effet le catalyseur est reparti sur plusieurs lits, entre deux lits on introduit une trempe (quench) de gaz recyclé froid ceci permet d’opérer au plus proche de l’isotherme et de minimiser le vieillissement prématuré du catalyseur [1,6,9].

III.A.3.5. Concentration en hydrogène sulfuré dans le gaz de recyclage :

L’effet de la concentration en hydrogène sulfuré dans le gaz de recyclage sur le procédé d’hydrotraitement du gasoil a été étudié dans une unité pilote, utilisant comme catalyseur le CoMo/Al2O3 et comme charge un mélange de 85% volumique de gasoil SR et 15% volumique de gasoil LCO [98].

Les résultats de cette étude, sont matérialisés par les courbes de la figure.III.4, en effet une augmentation de la concentration en hydrogène sulfuré engendre une augmentation des teneurs en soufre, azote et aromatiques des produits hydrotraités. Ceci peut être expliquer par l’effet inhibiteur de H2S sur les réactions d’hydrodésulfuration, d’hydrodéazotation et d’hydrogénation [1,31,98].

Selon les performances requises, un lavage partiel ou total du gaz de recyclage aux amines peut être installé. Cependant il est utile de conserver une certaine pression partielle d’H2S afin de maintenir l’état de sulfuration de la phase catalytique [98].

Figure.III.4. Effet de la concentration de H2S dans le gaz sur la composition d’un gasoil hydrotraité. (o) 350°C, (●) 360°C, (□) 370°C, (     ) VVH=1h-1, (     ) VVH=2h-1 [96].

III.A.4. Technologies du procédé :

La technologie du procédé d’hydrotraitement du gasoil ainsi que le catalyseur sont adaptés aux performances requises pour les différents gasoils à hydrotraiter. Parmi les équipements qui constituent le procédé (réacteurs, fours, compresseurs, séparateurs, échangeurs…etc.), le réacteur et ses équipements internes sont le cœur de la technologie.

III.A.4.1. Le réacteur :

Le réacteur du procédé d’hydrotraitement du gasoil est un réacteur à lit fixe, opérant en phase mixte liquide-gaz. L’aménagement de ce type de réacteur est représenté sur la figure.III.5, il est conçu pour répartir au mieux le mélange diphasique sur la section du réacteur. Il possède de nombreux équipements internes, qui permettent le contrôle des températures, le contrôle des pertes de charges et l’obtention ainsi des performances recherchées [1,99].

Figure.III.5. Réacteur du procédé d’hydrotraitement du gasoil [99].

III.A.4.2. Schémas du procédé :

Il existe dans l’industrie plusieurs schémas technologiques du procédé d’hydrotraitement du gasoil, établis par différentes firmes. Le choix entre un schéma et un autre dépend de la composition de la charge et de la qualité des produits recherchés. Parmi ces procédés on distingue :

III.A.4.2.1. Le procédé d’hydrotraitement de Chevron Lummus Global LLC : [100]

Ce procédé permet le traitement des différents types de gasoils (SR, LCO, de cokéfaction et de viscoréduction) séparément ou mélangés. La charge est mélangée au gaz de recyclage riche en hydrogène (figure.III.5.), puis chauffée et introduit dans le réacteur (1). Le réacteur contient un ou plusieurs lits catalytiques, on utilise généralement comme catalyseur le CoMo ou le NiMo. Le réacteur fonctionne en mode isotherme ; les trempes de gaz recyclé (froid) entre les lits catalytiques, permettent le maintien de la température pratiquement constante le long du réacteur.

Les effluents du réacteur refroidis entrent dans le ballon de flash (2). Le gaz riche en hydrogène subit un lavage à l’eau puis aux amines (3) pour éliminer H2S. Les effluents liquides subissent un deuxième flash (4) à fin d’éliminer la totalité du gaz, puis sont fractionnés dans la colonne (5).

Ce procédé permet l’obtention de gasoils avec de faibles teneurs en soufre (< 10 ppm). Le même procédé est utilisé pour l’hydrotraitement des naphtas et kérosènes ainsi que pour le prétraitement du gasoil lourd pour le procédé de craquage catalytique. On compte aujourd’hui plus de 60 unités dans le monde.

Figure.III.6. Schéma du procédé d’hydrotraitement de Chevron Lummus Global LLC [101].

III.A.4.2.2. Le procédé d’hydrotraitement d’Axens : [102,103]

Le procédé d’hydrotraitement de Axens, traite uniquement les gasoils, il permet d’améliorer leurs caractéristiques à des pressions relativement faibles. Ceci grâce à la grande activité des catalyseurs utilisés le HR526 CoMo et le HR538/HR548 NiMo. Ce procédé se caractérise par l’utilisation de deux réacteurs (figure.III.7.), dans le second le volume de catalyseur est plus important. On compte plus de 56 unités dans le monde, permettant la production de gasoils avec des teneurs en soufre inférieures à 50 ppm.

Figure.III.7. Schéma du procédé d’hydrotraitement d’Axens [101].

III.A.4.2.3. Le procédé ULSD de Haldor Topsøe : [104]

Le procédé ULSD (Ultra Low Sulfure Diesel) est un procédé d’hydrodésulfuration des gasoils issus de la distillation primaire et des procédés de conversion thermique, la teneur en soufre des produits varie entre 5 et 50 ppm. Les catalyseurs utilisés sont à base de CoMo et de NiMo, ils sont très stables et très actifs mais leur formule exacte demeure secrète. Il existe actuellement plus de 50 unités d’hydrotraitement ULSD dont 40 permettent l’obtention de gasoils avec des teneurs en soufre inférieures à 10 ppm (figure.III.8.).

Figure.III.8. Schéma du procédé ULSD de Haldor Topsøe [101].

III.A.4.2.4. Le procédé HDS/HDA de Haldor Topsøe : [105]

Ce procédé est très performant, il permet l’amélioration de toutes les caractéristiques du gasoil d’une manière spectaculaire, il comprend quatre sections (figure.III.9.) :

L’hydrodésulfuration dans le premier réacteur, qui contient un catalyseur classique de référence TK-575. La pression dans ce réacteur varie entre 20 et 60 bar, et la température entre 320 et 400°C ;

Un stripage intermédiaire ;

L’hydrodéaromatisation dans le second réacteur, contenant un catalyseur à base de métaux nobles de référence TK-907/TK-911 ou TK- 915, la température dans ce cas varie entre 260 et 330°C et la pression entre 20 et 60 bar ;

Et enfin un stripage des produits.

Figure.III.9. Schéma du procédé HDS/HDA de Haldor Topsøe [101].

Un exemple du traitement HDS/HDA de Haldor Topsøe pour un gasoil de distillation directe est donné sur le tableau.III.4.

Tableau.III.4. Caractéristiques d’un gasoil de distillation directe avant et après le procédé d’hydrotraitement HDS/HDA de Haldor Topsøe [105].

Ce procédé traite en plus des différents gasoils, le kérosène pour la production du carburéacteur. Malgré les performances de ce procédé on compte aujourd’hui un total de 7 unités seulement dans le monde, ceci est dû à son coup très élevé.

III.B. Hydrodésulfuration (HDS) :

III.B.1. Généralités :

L’hydrodésulfuration a hérité la première fois la pratique pendant la deuxième guerre mondiale dans la production du pétrole.  La réduction de soufre en essence est incitée par plusieurs facteurs.  D'abord, beaucoup de catalyseurs dans des unités de réformateur sont sensibles à la quantité de soufre dans l'alimentation.

En fait, quelques catalyseurs de reformation bimétalliques exigent du contenu de soufre d'être limités à la proximité de 1ppm ou moins.  En second lieu, les normes de commande de pollution atmosphérique exigent le déplacement parfois jusqu'à de 80% ou plus du soufre qui serait présent dans divers fiouls.  Troisièmement, une partie du soufre en gasoil alimenté à un réacteur catalytique est sous forme de coke, qui est alors hydrogéné et libéré en tant que le dioxyde sulfureux dans les gaz de combustion. [106]

La teneur en organosulfur de l'alimentation à l’hydrocraquage beaucoup soit réduite pour éviter l'empoisonnement du catalyseur d'hydrocraquage.  La réduction de soufre réduit la quantité de corrosion dans le processus de raffinage, améliore l'odeur du produit, et réduit la quantité de soufre qui peut empoisonner le convertisseur catalytique à une automobile.

Le soufre est l'un des polluants importants en combustibles fossiles. Le contenu de soufre en pétrole brut peut être classé par catégorie aux groupes suivants : [107]

1-Soufre élémentaire libre

2- Mercaptans et Thiols (R-SH)

3- Sulfure d'hydrogène

4- Sulfures

5- Disulfides (R-S-S-R')

6- Poly sulfures (R-Sn-R')

7- Thiophènes et leurs dérivés

III.B.2. Processus :

Le processus d’hydrodésulfuration implique le traitement catalytique de l'hydrogène pour convertir les divers composés de soufre actuels en sulfure d'hydrogène.  Le sulfure d'hydrogène est alors séparé et converti en soufre élémentaire par le processus de Claus.  De ce point une partie du sulfure d'hydrogène est oxydée à l'anhydride sulfureux et du soufre est constitué par la réaction globale :

2H2S + SO2                 3S(s) + 2H2O

À l'origine l'intérêt pour l’hydrodésulfuration a été au commencement stimulé la disponibilité de l'hydrogène des réformateurs catalytiques.  Cependant la demande de l'hydrogène pour l’hydrodésulfuration et l'hydrotraitement est maintenant souvent plus qui peut être produit par une raffinerie.  Pour cette raison, la plupart des raffineries réutilisent l'hydrogène formé des réactions latérales de déshydrogénation de nouveau à l'admission.  Puisque l'hydrogène est si cher de fabriquer, il est très important de courir tous les processus d’hydrodésulfuration et d'hydrotraitement à leur optimum pour réduire des coûts.  [108]

Le catalyseur de sulfure de molybdène contenant le cobalt est fonctionné sous des pressions de 150-160 psi d'hydrogène à 300-400°C.  Le contenu de soufre en huile de 1-5% est réduit à 0.1% en essence et des limites de soufre de futur peuvent être réduites aussi au peu de que 0.003-0.04%.  Pour le bas point et les distillats moyens de point d'ébullition, les états typiques de réaction de HDS sont environ 300 à la pression de 400°C et d'hydrogène de 0.7 à 5 MPA.  Plus le point d'ébullition de la matière de base est haut, plus le contenu de soufre est élevé.  Des conditions de fonctionnement plus graves sont nécessaires pour des points d'ébullition plus élevés de fraction.  Puis des combinaisons de température à haute pression et basse sont employées pour réduire les coûts de consommation et de correspondance d'hydrogène.

Les réactions de HDS sont exothermiques.  La plupart des réacteurs sont les lits fixes adiabatiques et peuvent être à plusieurs étages.  Ajouter l'hydrogène additionnel entre les étapes fait habituellement le refroidissement ; le terme « froid-projectile se refroidissant » est employé pour décrire ce processus.  Si l'alimentation pour les conditions de réaction est une vapeur et un liquide mélangés, le liquide est normalement causé pour passer à contre courant en bas par un catalyseur de lit fixe, ou le « trickle-bed reactor». [109]

Le soufre est présent en grande partie sous forme de thiols, de sulfures, et de divers thiophènes et dérivés de thiophène.  Les mercaptans et les sulfures réagissent au sulfure et aux hydrocarbures d'hydrogène de forme.

RSH + H2                      RH + H2S

RSSR’ + H2                      RH + R’H  + H2S

R et R' sont de divers groupes d'hydrocarbures.

Le processus réactionnel pour le thiophène est :

C4H6S+2H2                             H2S +C4H8 (mixed isomers)

Les études ont indiqué que l’hydrodésulfuration et la réaction suivante d'hydrogénation se produisent sur les emplacements séparés.  L'anneau de thiophène n'est pas hydrogéné avant que du soufre soit enlevé, bien que la première étape puisse comporter un déplacement essentiellement simultané d'un atome de soufre et d'une donation de deux atomes d'hydrogène à la structure. [110]

Pour des expressions de puissance-loi, la réaction de HDS semble être entre le ½ et le premier ordre en ce qui concerne l'hydrogène aux pressions au-dessus de celle atmosphérique.  Elle est sévèrement empêchée par les composés azotés de base.

III.B.3. Catalyseur :

Des catalyseurs utilisés dans l'industrie sont dérivés des oxydes des éléments du groupe 6, tels que MO ou W, groupe 9, tels que la Co, et le groupe 10, tels que le Ni soutenu sur différents composés, bien que le plus utilisé généralement soit alumine.  L'activité catalytique est liée à la présence des sulfures des éléments du groupe 6 et du groupe 9-10 ; cependant, le rôle le plus important de ces derniers éléments est d'agir en tant qu'instigateurs.  Le catalyseur utilisé dans HDS est presque toujours CoMo/Al2O3, et parfois NiMo/Al2O3. Le rapport du molybdène au cobalt est toujours considérablement plus grand que 1. [111]

Le catalyseur de sulfure de molybdène est préparé par imprégnation de g -Al2O3 avec un soluté de molybdate d'ammonium et de nitrate de cobalt.  Ce précurseur est séché et calciné, qui convertit le molybdène en MoO3.  Ceci est alors traité avec un mélange de H2S et de H2 ou une alimentation contenant des composés de soufre et H2.  Le catalyseur en résultant de molybdène presque totalement sulfuré.  Si le catalyseur pas sulfuré complètement, alors il y a la possibilité que ce ne sera pas comme active un catalyseur.   Pour une vue des fournisseurs de catalyseur de HDS.

Le catalyseur CoMo/Al2O3 est empoisonné par H2S et il n'y a généralement aucune méthode pour la régénération autre que courir l'hydrogène droit par le réacteur.

Solutions de rechange

Puisque le mécanisme pour l’hydrodésulfuration des thiophènes n'est pas complètement compris, il y a eu travail étendu pour essayer et développer le mécanisme et la cinétique pour les réactions afin de développer de meilleurs catalyseurs. [112]

Quelques autres formes de catalyseurs ont été examinées pour leur affinité pour enlever le soufre des composés de thiophène avec un certain succès.  Les composés traités par nickel ont eu un certain succès, et tandis que les catalyseurs contenant du nickel semblent être meilleurs à l'enlèvement de soufre, les catalyseurs Co-contenants donnent légèrement plus de rendement d'huile.  En fin de compte, ce peut être chose facile des sciences économiques qui déterminent quel catalyseur est employé.

##### III.B.4. Les réactions misent en jeu :

Lors de la réaction de HDS, le lien entre le carbone et le souffre est brisé et l’atome de soufre est remplacé par un atome d’hydrogène. L’atome de soufre se recombine avec deux atomes d’hydrogène pour former du sulfure d’hydrogène (H2S), un gaz très toxique. La formule chimique générale de la réaction de HDS est : [113]

Figure.III.10. Exemples de réactions d’hydrotraitement pour différents composés sulfurés et azotés[113]

De la même façon pour la réaction de HDN, le lien entre l’atome de carbone et celui d’azote est brisé et l’atome d’azote est remplacé par un hydrogène :

(

Plus la température et la pression sont élevées plus les réactions d’HDS et de HDN sont rapides. La pression est augmentée par la quantité d’hydrogène présente dans le réacteur, favorisant ainsi la réaction vers la droite. L’efficacité du réacteur dépend aussi du rapport débit/ masse du catalyseur. En comparant les points finaux de distillation, on remarque que les coupes ayant un point final de distillation plus élevé ont généralement les plus grandes concentrations de soufre et d’azote et le rendement de HDS et HDN de ces coupes est moins élevé. Pour ces coupes, la sévérité (pression, température, …) du réacteur doit être augmentée. [114]

La quantité d’hydrogène consommé par baril de coupe et, par le fait même, la quantité d’hydrogène nécessaire dans le réacteur, augmente de façon significative pour les coupes plus lourdes. De plus, lorsque la sévérité du réacteur est élevée, le craquage de grosses molécules survient suite à l’hydrogénation. L’hydrotraitement des coupes lourdes est souvent appelé hydroraffinage, car une quantité importante de naphta et de distillat d’hydrocarbure est produite.

III.B.5. Cinétique et désactivation de catalyseur :

Puisque la connaissance complète du processus de HDS est nécessaire pour rechercher et étudier sur la théorie cinétique des réactions de HDS, donc, des paramètres de conception, l'exécution optima de condition de traitement et de catalyseur peut seulement être réalisée utilise un modèle approprié de cinétique.

Pour ce but, beaucoup de recherche ont été conduits au laboratoire pour étudier la théorie cinétique des réactions de HDS.

Figure.III.11. étude la théorie cinétique de HDS[115]

Une étude systématique a été réalisée pour déterminer la théorie cinétique des réactions de HDS avec le composant de dibenzothiophene en employant un catalyseur commercial de CoMo/Al2O3, et des paramètres d'emploi du processus ont été optimisés. Des expériences ont été effectuées dans un réacteur de micro de lit fixe. [116]

Figure.III.12. schéma du réacteur de HDS[116]

Des effets de résistance de diffusion de pore et de diffusion de film ont été évalués dans la gamme d'opération de fonctionnement. Enfin la théorie cinétique des réactions de HDS a été déterminée par le modèle de loi de puissance utilise le thiophène et le dibenzothiphene comme composés de soufre.

Figure.III.13. photo du catalyseur de HDS[116]

La désactivation de catalyseur est un phénomène complexe. L'activité et la sélectivité du catalyseur changent avec du temps. Ce phénomène se produit par trois facteurs comprenant la chaleur, les effets physiques, et les effets chimiques.

Des facteurs qui causent la désactivation de catalyseur sont classés dans le tableau suivant :

| mécanique | sédimentaire | chimique | La chaleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Choc de la chaleur | Formation de coke | Empoisonnement (réaction irréversible d'adsorption ou de surface) | Durcissement et dépôts |
| Érosion et éraflure |  | Inhibiteurs (produits chimiques qui retardent ou arrêtent la réaction) | Création de combinaison et d'alliage |
| Rupture physique |  | Changement ou déformer de la surface de catalyseur | Déformation de support |
|  |  | Blockage physiqye / chimique de pores de catalyseur | Réaction de support métalique |
|  |  |  | Oxydation |
|  |  |  | Volatilité en métal |

Tableau.III.5. la désactivation du catalyseur de HDS[117]

Figure.III.14. les dépôts de coke et de métal sur la surface du catalyseur[117]

III.B.6. Hydrodésulfuration des naphtas : [118]

Le naphta léger et lourd provenant de la colonne atmosphérique et des différentes unités de traitement est pompé vers un échangeur de chaleur (E-1), où il est préchauffé à environ 210 °C. Il est ensuite mélangé avec de l’hydrogène comprimé et préchauffé à environ 4000 kPa et 160 °C avant d’entrer dans la fournaise, pour y être chauffé. Le mélange en ressort à environ 370 °C. À cette température il est prêt à entrer dans le réacteur catalytique à lit fixe. L’effluent du réacteur sort à la même température (température constante dans le réacteur, entre 370 et 377 °C) et cette énergie, sous forme de chaleur, est utilisée comme source d’énergie dans les échangeurs E-1, E-2, E-3 et E-4. En effet, l’effluent qui sort de la fournaise doit être refroidi à 38 °C avant d’entrer dans le séparateur d’hydrogène. Cet effluent échange sa chaleur avec l’effluent sortant du séparateur et est encore refroidi dans un échangeur par de l’eau de refroidissement pour atteindre les 38 °C désirés. Les deux effluents majeurs à sortir du séparateur sont :

- un gaz riche en hydrogène qui est recompressé et recirculé à l’hydrotraitement

- un liquide qui est réchauffé dans un échangeur de chaleur (E-3) de 100 °C à

195 °C avant d’être acheminé dans la tour d’épuisement.

L’énergie de la tour d’épuisement est fournie par de la vapeur qui est en partie chauffée par l’échangeur de chaleur (E-4). L’effluent du bas de la tour d’épuisement est du naphta traité et contient moins de 0.5 ppm d’azote et de soufre et moins de 1 ppm d’eau. Les gaz de tête de la tour d’épuisement passent dans un échangeur de chaleur (E-5) pour y être refroidis à 100°C et partiellement condensés par de l’eau de refroidissement. Une partie de ce mélange liquide-gaz est utilisé comme reflux et la balance entre dans un séparateur. Ce séparateur comporte trois phases :

-  Une phase gazeuse contenant du H2, des hydrocarbures C1 à C5 et des traces de H2S

- Une phase liquide d’hydrocarbures acides (wild naphta) qui est retournée au réservoir de naphta pour y être retraitée

- Une phase liquide aqueuse qui contient de la vapeur condensée et du H2S (cette solution est envoyée au traitement des eaux).

Dans certaines unités de traitement, la phase 2 pourrait passer dans une autre tour d’épuisement afin de retirer davantage de H2S.

III.B.7. Hydrodésulfuration du kérosène et des gazoles : [119]

De même, en ce qui concerne les coupes de kérosène et de gazoles, le processus est similaire, mais seules les conditions d’opération (température et pression) se voient changées. Le tableau suivant rend compte des intervalles de valeurs des paramètres à considérer pour le design des unités.

| Produits | Naphta | Kérosène / Gas Oil |
| --- | --- | --- |
| Température (en °C) | 317 – 377 | 327 – 397 |
| Pression (en bar) | 15 – 40 | 40 – 100 |
| H2/Oil (Nm3/kg) | 0,1 – 0,3 | 0,15 – 0,3 |
| WHSV (kg feed/ (m3 catalyst)/h) | 2000 – 5000 | 500 – 3000 |

Source : TUDeflt, 2003

Tableau.III.6. Conditions d’opération typiques  pour le procédé d’hydrotraitement[119]

Sachant que le kérosène est présent à 10 % dans un baril de pétrole brut, et que les gas-oils représentent quelque 40 % (23 % de diesel, 15 % de fuel oil), on évalue la quantité de kérosène et de gas-oils à 20 000 barils par jour (3 200m3) et 80 000 barils par jour (12 800m3) de gas-oil lourd et léger, respectivement. Ci-dessus un exemple de conditions d’opération pour l’hydrotraitement du kérosène. [119]

III.B.8. Technologie du procédé :

III.B.8.1. Technologie choisie :

Les normes environnementales de plus en plus sévères ont forcé au fil des ans les compagnies pétrolières à se munir d’unités de désulfurisation et de dénitrification de plus en plus perfectionnées. Le but de l’unité de HDS est de diminuer considérablement les teneurs en soufre des principales coupes de la colonne atmosphérique. Autant pour respecter les normes environnementales que pour fournir des produits exempts de soufre et d’azote pour les unités de traitements suivantes. La plupart des unités en amont utilisent des catalyseurs sensibles à l’azote mais surtout au soufre. Les normes environnementales sur les quantités de soufre présentes dans les produits de raffinerie sont les suivantes : essences automobiles 30-80 ppm depuis janvier 2005; kérosène 300 ppm; diesel 500 ppm et 15 ppm à partir de mai 2006 et finalement les différents types de mazout 300 - 500 ppm. [117,119]

###### III.B.8.2. Le procédé et équipements nécessaires :

L’unité de HDS est composée de trois étapes importantes : la préparation (mélange de l’hydrogène et préchauffage), la réaction ainsi que la séparation et récupération de l’excès d’hydrogène. L’étape de préparation peut être effectuée de plusieurs façons, mais la conformation qui a été choisie est la plus commune. Il s’agit de compresser l’hydrogène soit par la boucle de récupération soit par l’apport d’hydrogène frais. Une fois l’hydrogène amené à la bonne pression (variable selon le produit à traiter) il est mélangé à l’alimentation d’hydrocarbure avant d’être acheminé à la fournaise pour y être chauffé à la température d’opération spécifique de l’hydrocarbure à traiter. L’étape de réaction consiste à faire passer ce mélange à travers un lit fixe de catalyseur dans un réacteur à haute pression. Le réacteur comporte plusieurs sections de catalyseur afin d’assurer une réaction acceptable. L’étape de séparation comporte trois sections. La première section est un séparateur de type « flash » afin de récupérer la majorité de l’hydrogène non-réagi. La deuxième section est une tour à vapeur qui permet de séparer l’hydrocarbure traité des gaz acides formés lors de l’étape réactionnelle. La troisième section comporte un séparateur trois phases (gaz-liquide-liquide). Ce séparateur permet de séparer le sulfure d’hydrogène (H2S), qui est acheminé à l’unité d’amine, de l’eau acide et des petites quantités d’hydrocarbures acides qui ont été entraînées avec la vapeur dans la section précédente. Certaines unités d’HDS peuvent comporter une quatrième section permettant de séparer deux coupes traitées simultanément (ex. : Naphta lourd et léger). [116,118,119]

Les figures suivantes illustrent le diagramme global d’une unité typique d’HDS et l’autre illustre un réacteur typique d’HDS.

Figure.III.15. Schéma simple de procédé de l’hydrodésulfuration[118]

Figure.III.16. Diagramme typique d'une unité d' HDS[119]

III.B.9. Avantages de HDS : [115]

- L’élimination de soufre et d'azote à moins 10 ppm.

- L’élimination complète des composés en métal.

- Réduction de polluants environnementaux.

- Augmente la durée de catalyseur et réduction de l'empoisonnement du catalyseur par métal.

- Réduction de la corrosion de l'équipement de processus.

- Traitement facile des eaux usées résiduaires

- Opération simple d'unité de processus

III.B.10. La Simulation du procédé :

III.B.10.1. Simulation de processus:

De nos jours, l'utilisation du logiciel de simulation pour le développement de la conception de réacteur et la balance jusqu'aux capacités industrielles, est la méthode la plus désirée pour réduire des coûts de développement de technologie. L’utilisation de simulation permet d’étudier les opérations plus ordinaires du processus tels que la recherche sur l'augmentation et la capacité décroissante de fonctionnement des unités et finalement la conception et pour optimiser une unité de HDS. Avec ce logiciel de simulation nous pouvions étudier des dimensions de réacteur, des propriétés de catalyseur et de divers paramètres tels que la température, la pression, le débit, et les effets de composition de l’alimentation. À cet égard, afin de préparer un logiciel ultra-profond d’hydrodésulfuration, la modélisation et la simulation du processus de HDS ont été effectuées dans la modélisation et commandent le département de la Division de technologie et de développement de processus à raffinerie. [117,119]

Ce logiciel est facile à utiliser et à l'aide d'un programme intégré d'itération à différentes conditions, il est possible de prévoir une collection complète d'exécution de processus dans divers états dans une courte période. Avoir fait les tâches ci-dessus, les coûts en fonction d'une diminution (l'eau, énergie) aussi bien qu'à coûts supérieurs davantage de réduction et plus de flexibilité dans la conception de processus peut être réalisé.  En outre, puisqu'une conception de processus parfaite dépend seulement de l'équipement et la conception mécanique, la tuyauterie et l'instrumentation, il est possible d'employer les données obtenues de simulation dans différentes conditions pour d'autres améliorations de concevoir de tels systèmes.

Figure.III.17. Schéma de simulation par logicielle Hysis du procédé HDS[119]

III.B.10.2. Modélisation d'un réacteur de HDS : [118]

Le logiciel est nécessaire pour lier entre les données industrielles et pilotes pour étudier les effets des changements des conditions physiques et de la dimension du réacteur, des propriétés de catalyseur, et de la composition d'alimentation. Car un réacteur de lit fixe est le cœur d'un processus de HDS, ainsi la modélisation de réacteur a été faite pour le composant de dibenzothiophène en gasoil.

Alors des équations modèles ont été développées pour la cinétique, l’hydrodynamique, transfert de la masse et de chaleur et alors elles sont résolues pour le réacteur en employant des paramètres de cinétique et des propriétés physiques de phase avec la méthode numérique de Runge-Kutta du quatrième ordre.

Également pour le calcul de facteur d'efficacité dans le catalyseur, des équations de bilan de matière du catalyseur ont été écrites et la méthode orthogonale de collocation à l'aide de la méthode numérique modifiée de Powel-Dogleg, a été employée pour résoudre des équations non linéaires obtenues en morceaux de catalyseur.

III.B.10.3. Dynamique et la régulation de processus : [119]

La simulation dynamique est employée couramment dans l'ingénierie de procédés chimiques, afin de prévoir et analyser le comportement dynamique du processus chimique ; de sorte qu'elle puisse nous aider à concevoir un meilleur processus. Les unités d’hydrodésulfuration peuvent ne jamais fonctionner à un état équilibré réellement ; et elles ont toujours une nature dynamique. En raison de l'importance des unités profondes de HDS dans les raffineries, l'étude de modélisation et de simulation du processus pour l’hydrodésulfuration de coupes de pétrole, dans l'état dynamique a une importance significative à traiter et des automaticiens pour les raisons suivantes :

- Concevoir de nouvelles usines utilise ce modèle comme outil.

- Automation et optimisation possibles de la régulation de processus.

- Optimisation de processus possible en ce qui concerne certaines limitations telles que les matériels pour réacteur, le hazop et la désactivation de catalyseur.

- Comportement dynamique de prévision du réacteur dans des fluctuations de démarrage et d'arrêt ou d'alimentation d'admission, concevant alors un système de contrôle pour ajuster le processus selon des facteurs ci-dessus.

- Concevoir les modifications requises dans le processus selon les changements probables de la qualité d'alimentation ou de la qualité du produit.

- Opérateurs de formation comme outil.

En outre, afin d'améliorer la qualité du produit pour améliorer la situation sur le marché en compétition internationale, l'optimisation dynamique du processus est nécessaire.

À ce but, l'optimisation en temps réel peut être appliquée dans les  plantes entières, et prépare un logiciel pour atteindre ce but, de sorte que les avantages économiques du processus puissent être augmentés par évaluation et changements continus de condition de traitement. Par conséquent, à cet égard la vaste quantité d'expérience de la régulation de processus et de la modélisation, a fait un pas en avant et a prolongé ses activités en comptant sur ses possibilités de personnel.

III.B.12. Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons effectué une synthèse générale sur le procédé d’hydrotraitement du gasoil, ce dernier permet non seulement la production d’un carburant diesel de haute qualité mais il contribue également à la protection de l’environnement.

Il existe actuellement une grande concurrence entre les plus grandes compagnies de raffinage et entre les laboratoires de recherche les plus réputés, pour améliorer et développer la technologie ainsi que les catalyseurs du procédé d’hydrotraitement du gasoil, ce ci confirme l’importance d’un tel procédé et la nécessité de sa présence dans chaque raffinerie.