I. Introduction :

Ce chapitre résume les connaissances acquises sur les matériaux bitumineux afin d’établir le cadre général de cette étude.

Tout d’abord, nous présentons brièvement quelques généralités sur l’origine, la fabrication, la composition, ainsi que la structure des bitumes.

Ensuite, quelques propriétés physico-chimiques et rhéologiques des bitumes sont alors introduites.

Enfin, sont présentés quelques applications des produits bitumineux.

II. Les produits noirs :

Les produits noirs sont effectivement de couleur noire (ou brun foncé), riches en carbone et en hydrogène naturels ou obtenus en général par distillation de matières organiques.

Les liants hydrocarbonés différents des liants hydrauliques. Ils se présentent soit comme liquides visqueux soit encore sous la forme de solides demi- mous  [4].

Leurs compositions chimiques varient avec leurs origines brutes dont ils sont issus, ils sont composes surtout de carbone d'hydrogène [5].

II.1 Les différents types des produits noirs:

II.1.a Les goudrons:

Ils proviennent de la distillation rapide (1100°C) ou lente (800°C) de diverses variétés de la houille de charbon. C'est un liquide noir brillant plus ou moins visqueux de densité supérieure à 1. Il faut 20 tonnes de houilles pour donner une tonne de goudrons brute. Les goudrons ne sont plus utilisés fréquemment, mais ils sont en Grande Bretagne où la houille demeure encore une source majeure de ce liant [6].

II.1.b Les Bitumes:

Les bitumes se présentent sous l'aspect d'un corps de couleur noir, composé d'hydrocarbures saturés de poids moléculaire élevé.

Ils ont une origine et une composition chimique différente de celles des goudrons de houille. Les bitumes peuvent être d'origine :

- naturel : (Iles des Bermudes et de la Trinité); sont souvent mélangés de fillers fortement imprégnés (bitume de Trinidad : 44% de filler  « type de granulats » et 56% de bitume très pur),

- artificiel : produit de distillation de pétrole brut de nature, sous vide, asphaltique ou semi-asphaltique (pétrole mexicain : 70% de bitume; celui du Venezuela 60% et les pétroles Roumains et Russes présentent 20% de bitume) [16].

II.1.c L'asphalte :

Depuis la haute antiquité le bitume a été connu sous forme naturelle on le rencontrait sous forme d'asphalte, roche calcaire imprégnée de bitume, dans la proportion de 8 à 10%. Nous signalions également que ces asphaltes ne sont rien que du pétrole brut montait en surface, les fractions les plus légères s'évaporaient dans la nature, le résidu visqueux sextant n'est que le bitume [6].

II.2 La différence entre le goudron et le bitume:

Les principales différences entre le goudron et le bitume sont :

a) Leur composition chimique : le bitume comprend surtout des hydrocarbures saturés, alors que le goudron contient surtout des hydrocarbures non saturés.

b) Les bitumes vieillissent plus vite que les goudrons.

c) Les bitumes sont plus adhérents que les goudrons et plus stable.

III. Bitume, généralités:

III.1 Historique :

L’utilisation des bitumes, remonte à très loin dans l’histoire de l’humanité. Les archéologues ont trouvé des traces d’utilisation des bitumes naturels datant de 5.000.ans avant J-C.

Les premiers bitumes connus sont les bitumes provenant de gisements naturels, ensuite il y a eu la découverte du goudron, très utilisé entre 1950-1965. Enfin, les bitumes pétroliers, ont été mis au point à partir des années trente.

Les bitumes sont surtout composés de carbone et d’hydrogène, d’où leur nom d’hydrocarbure. Aujourd’hui le bitume est un produit industriel à forte valeur technologique, fabriqué à la demande à partir de certains pétroles bruts.

Il n’y a pas un, mais plusieurs bitumes [6]. Leurs constitutions et leurs caractéristiques reflètent celles des pétroles dont ils sont issus et des procédés techniques avec lesquels ils ont été fabriqués.

III.2 Qu’est ce que le bitume :

C’est une gamme d’hydrocarbures lourds, cohésifs et adhérents, se trouve  soit comme produit naturel  soit comme résidu des huiles  (résidu de l’extraction des huiles au solvant).

III.3 Origine et fabrication:

III.3. a Origine :

L'utilisation du bitume remonte à sa préhistoire et les plus anciens objets humains contiennent du bitume, par exemple calfatation des embarcations, construction des édifices et  préparation des momies par les anciens Egyptiens.

Le mot bitume désigne à l’origine un produit naturel associé à l’huile de pierre (dérivé du pétrole), présent à l’état naturel sous forme suintante (Mexique, Venezuela, Trinidad…), dans des  dépôts sous forme d’amas ou en imprégnation dans des roches poreuses (Madagascar, Pont-du-Château en France…) [8].

III.3. b Procédés de fabrications :

Concernant les principaux modes de fabrication des bitumes, citons la distillation en raffinerie des pétroles bruts lourds contenant suffisamment de fractions lourdes pour produire du bitume. La première étape de ce processus consiste en une distillation atmosphérique qui permet de séparer les fractions légères du pétrole (essences, kérosène, gaz) des fractions lourdes, ces dernières étant ensuite distillées sous vide pour produire fuels, huiles et bitume [5].

Outre la distillation, citons encore les procédés de soufflage et de désasphaltage. Le premier procédé consiste à oxyder les résidus sous vide par soufflage d’air chaud à 250 °C. Le deuxième procédé est, quant à lui, utilisé pour des résidus sous vide ayant une teneur en fractions lubrifiantes trop importante et consiste à traverser le résidu sous vide par un courant ascendant de solvant : la différence de solubilité des  fractions bitumineuses vis-à-vis du solvant employé permet alors d’obtenir le bitume souhaité. Dans ce dernier cas, le bitume présente une faible pénétrabilité.

III.3.c Composition chimique et structure des bitumes

On distingue deux grandes familles de composés du bitume : les asphaltènes et les maltènes. Les asphaltènes sont composés essentiellement d’hydrogène et de carbone et se présentent sous la forme d’un “solide” friable brun à noir. Généralement, les bitumes comportent 10 à 20% en poids d’asphaltènes. Quant aux maltènes, ils sont constitués principalement d’huiles saturées, d’huiles aromatiques et de résines.

L’ensemble forme un système colloïdal constitué par une suspension de micelles d’asphaltènes peptisés par les résines dans un milieu huileux        (Figure I-1). En effet, les résines s’absorbent sur les asphaltènes et permettent leur dispersion dans le mélange huileux (hydrocarbures aromatiques et saturés). On dit qu’il y a peptisation. Les aromatiques assurent le rôle de solvant, tandis que les saturés assurent le rôle de floculant [5].

Figure II.1 : Schéma de séparation chimique des constituants du bitume

La dispersion des agglomérats d’asphaltènes est plus ou moins forte selon la composition de la phase maltène (huiles + résines) : la structure du bitume  [figure II.1] est, en effet, différente selon que les asphaltènes forment ou non un réseau floculé, baignant dans un milieu dispersant faiblement structuré par les résines. Dans ce cas, on parle de structure “gel” (élastoplastique). Dans le cas  d’une structure où les asphaltènes forment une suspension diluée et bien stabilisée dans un milieu dispersant fortement structuré par les résines, les asphaltènes ne peuvent interagir. On parle alors de structure “sol” (visqueuse) [7]. Une classe intermédiaire, appelée “sol-gel”, correspond aux bitumes intermédiaires.

Figure II.2 : Représentation schématique des deux types de structure [7].

III.4 Les caractéristiques physico-chimiques des bitumes :

III.4.a Les caractéristiques physiques :

Les bitumes sont capables d'évacuer de l'eau et d'amortir les bruits, les bitumes à haute cohésion résistent à de fortes contraintes mécaniques (comme le passage des poids lourds) [9].

Ils sont caractérisés par un certain nombre de propriétés physiques [10] 
dont les cinq plus utilisés sont la densité, ductilité, la pénétration, le point de ramollissement et le point de flash. D'autres tests comprennent viscosité en fusion, poids moléculaire, Fraas, point de rupture, l’indice de pénétrabilité, et les pertes de chauffage.

III.4.a.1La densité :

- La densité : est la masse du liquide par unité de volume à une température déterminée. (ASTM D70).

- La densité dt1t2 : est le rapport d’un poids d’un volume d’échantillon à une température t2, au poids de même volume d’eau à la température t1 [7] [Annexe B].

III4.a.2 Ductilité :

C'est la capacité d’un asphalte à prolonger à une température généralement 25 ° C.

Sa valeur est déterminée comme l'allongement de l’asphalte avant rupture exprimée en centimètres (ASTM D113) [13,14] [Annexe B].

III.4.a.3 Pénétration :

- Elle représente l’enfoncement mesuré en 1/10 de mm d’une aiguille d’un calibre donné sous une charge donnée pendant un temps donné. Le plus généralement la mesure est faite à 25°C avec une charge de 100g et pendant une durée de 5 secondes.

Ceci est mesuré à l'aide d'un pénétromètre (ASTM D5) [Annexe B].

III.4.a.4 Point de ramollissement :

- C’est la température à laquelle le bitume passe de l’état solide à l’état liquide [2].

- Le ramollissement est défini comme la température à laquelle s’enfonce une bille d’acier à travers le bitume remplissant le cercle intérieur d’un anneau de laiton (Cu2 Zn ou Cu3 Zn2) placé dans un bain thermostaté, (ASTM D 36) [13,14] [Annexe B].

Remarque :

Ces deux derniers propriétés permettent de définir un bitume :
-   la pénétrabilité : mesure de dureté ;
-   la température de ramollissement : température maximale d’usage de bitume sur la route [21].

III.4.a.5 Point d’éclair :

- On appelle point d’éclair la température à la quelle les vapeurs d’un produit pétrolier, réchauffées dans des conditions standard, forment avec l’air au dessus de la surface du liquide ; un mélange susceptible de s’enflammer ou s’exploser lorsqu’on en approche une flamme [7] [Annexe B].

III.4.b Les caractéristiques chimiques :

Le bitume peut être trouvé à l’état de dépôt naturel, mais il est beaucoup plus obtenu par les procédés de raffinage, ses propriétés chimiques sont les suivants :

- Le bitume est une masse composée essentiellement d’asphaltènes et de maltènes [12]

- Il est en grande partie non volatil et résiste à la plupart des acides, alcalis et des sels et à l’oxygène de l’air, dans l’eau il est complètement insoluble. Tout  ceci lui donne une grande résistance aux influences climatiques [12].

- Le bitume est aussi souvent rendu fluide non par la chaleur, mais par un solvant hydrocarboné si ce solvant est le pétrole, on parle de cut back ou de bitume fluidifié [15].

- Le bitume est un liquide viscoélastique de couleur sombre, durable imperméable, soluble dans le trichloréthylène [7].

- Le bitume peut être sous forme liquide visqueux ou solide, il se ramollit progressivement quand il est chauffé [7].

- Il possède de très bonnes propriétés d’étanchéité [7].

- Le bitume possède un grand pourvoir agglomérant, car il adhère à la majorité des matériaux usuels : pierre, bétons, bois, métal, verre [7].

- C'est un excellent isolant thermique. Il est léger, ductile et souple.

III.4.c Les caractéristiques mécaniques :

De point de vue mécanique, il se comporte comme matériau plastique ou élastique [11]. Il est insoluble dans l'eau, mais l'on peut en obtenir des solutions dans de nombreux solvants organiques. Il est pratiquement inerte vis à vis de la plupart des agents chimiques usuels [7].

III.4.d Relations entre composition chimique et rhéologie [7]

Les propriétés rhéologiques d’un bitume dépendent de façon importante de sa teneur en asphaltènes et de la masse moléculaire de ces molécules. A température constante, la viscosité du bitume s’accroît lorsque la concentration en asphaltènes augmente dans une même matrice maltènes. De plus, l’accroissement en viscosité est significativement plus important que ce qui serait attendu si les asphaltènes étaient sphériques. En fait, les asphaltènes peuvent interagir entre eux ainsi qu’avec le milieu solvaté. Des études conduites à l’aide de la cryofracture suivie d’une observation au microscope électronique font apparaître la proportion des asphaltènes à se rassembler en feuillets.

Lorsque la température augmente, la viscosité diminue en même temps que les associations formées disparaissent. Inversement, lorsque la température décroît, les interactions se produisent et le bitume présente un caractère de plus en plus non-newtonien.

Lorsque le bitume est soumis à des efforts de cisaillement, ces associations se déforment ou se défont d’une façon qui n’est pas décrite convenablement selon les concepts newtoniens classiques. Ainsi, aux températures ambiantes et intermédiaires, on conçoit que la rhéologie des bitumes est dominée par le degré d’association des asphaltènes et par la proportion relative des autres composants dans le système afin de stabiliser ces associations.

En maintenant constante la teneur en asphaltènes dans le bitume et en faisant varier les autres constituants, on constate que :

• l’accroissement de la teneur en saturés, pour un rapport résines sur aromatiques maintenu constant, ramollit le bitume,

• l’addition de résines durcit le bitume, accroît la viscosité mais réduit l’indice de pénétration et la susceptibilité au cisaillement.

III.5 L’influence  des paramètres de production sur la qualité des bitumes :

III.5.a La qualité de la charge :

La qualité des bitumes dépend de la composition chimique du brut réduit importé [2].

Les caractéristiques les plus importantes pour une charge de Brut Réduit Importé (BRI) sont [12]:

Viscosité à 50 C

La viscosité est une propriété rhéologique appréciée pour la qualité d’écoulement, et de pompabilité.

Teneur en soufre

Le soufre se présente sous forme de mercaptans et d’hydrogène sulfuré dans des résidus constitués de composés sulfurés acides qui provoquent la corrosion des équipements.

Teneur en sels, sédiments et eau (BSW)

L’eau représente un inconvénient d’ordre process. Elle à un mauvais transfert de chaleur, elle provoque des perturbations au niveau de la colonne (système sous vide).

La présence des sels et sédiments provoque le bouchage en particulier celui de la batterie d’échange et donnent naissance à des composés acides sous l’effet des conditions thermodynamiques.

Teneur en Asphaltènes

Les asphaltènes constituent la partie lourde du BRI et attribuent à ce dernier la faculté de produire le bitume (ASPHALT).

La teneur en asphaltènes détermine la classe du BRI (riche ou faible en asphaltènes) et conditionne par ailleurs le rendement en bitume au niveau de la colonne sous vide.

III.5.b La température de soufflage :

La réaction d’oxydation doit  se faite a des températures comprise entre 250 et 280°C [7].

III.5.c Le vide appliqué :

Il faut assurer un vide de 30mmHg en tête de la colonne sous vide et 50mmHg en zone de flash, cela permit de fractionner à une température moins élevée pour éviter le craquage des molécules [7].

III.5.d La température de flash :

Elle est entre 320 et 380°C, c’est la température à la sortie du four ; elle dépend de la qualité de BRI (densité et viscosité). Cette variable est réglée en fonction de la pénétrabilité visée du bitume à produire [7].

III.5.e Le débit d’air :

Il sert de régler la pénétration du bitume, mais le débit doit être au minimum possible à fin de ne pas altérer la ductilité [7].

III.6 Les produits bitumineux:

Les bitumes sont fabriqués industriellement par la distillation des pétroles bruts. Ces bitumes peuvent être utilisés tels quels ou servir de base à l’élaboration de bitumes de classes intermédiaires. Certaines qualités sont fabriquées par soufflage ou rectification à l’air, d’autres par désasphaltage de certaines bases au moyen d’un solvant sélectif. On peut aussi y ajouter des polymères ou des additifs pour en modifier les propriétés physico-chimiques. La combinaison de ces procédés permet d’obtenir une gamme très variée de produits pouvant répondre aux exigences d’utilisations très différentes.

III.6.a Bitumes purs

Les plus communs des bitumes routiers sont obtenus en raffinerie par distillation directe, sauf  les plus durs pour lesquels on peut faire appel à la rectification à l’air ou au désasphaltage (voir p. concernant le désasphaltage).

La marge de pénétrabilité, qui caractérise la dureté, varie de 50/70 à 160/220 pour les bitumes considérés comme mous, et de 10/20 à 35/50 pour les bitumes appelés durs sur les chantiers (cette terminologie ne correspond pas exactement au classement retenu par les normes) [16].

Les dénominations usuelles sont les suivants :

C1 :180/220, C2 :80/100, C3 :40/50, C4 :20/30.

Ces bitumes peuvent être employés pour la fabrication d’enrobés à chaud.

Les caractéristiques des bitumes purs sont indiquées dans le tableau [2] ci-après:

Tableau II.1: Les caractéristiques des bitumes purs.

| Caractéristiques | Unité | ASTM | Classes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pénétrabilité à 25°C | X0,1mm | D5 | 20-30 | 40-50 | 80-100 | 180-220 |
| Point de ramollissement | °C | D36 | 52-65 | 47-61 | 41-51 | 34-43 |
| densité |  | D70 | 1.00-1.1 | 1.00-1.1 | 1.00-1.07 | 1.00-1.07 |
| Point d’éclair, mini | °C | D92 | 250 | 250 | 230 | 230 |
| Teneur en paraffines, maxi | % (mm) | D66015 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Solubilité, mini | % (m/m) | D2042 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Ductilité à 25°C | Cm | D113 | >= 50 | >= 60 | >= 100 | >= 100 |

NOTE : le terme % (m/m)  est utilisé pour représenter la fraction massique.

III.6.b Bitumes modifiés

Les bitumes modifiés sont des liants bitumineux dont les propriétés ont été modifiées par l'emploi d'un agent chimique, qui, introduit dans le bitume de base, en modifie la structure chimique et les propriétés physiques et mécaniques [16].

III.6.d Bitumes fluidifiés

Pour faciliter la mise en œuvre, on réduit la viscosité en ajoutant des fluidifiants (par exemple le kérosène) qui ramollissent le bitume. Certains bitumes fluidifiés peuvent être appliqués à température ambiante.

Les différentes qualités de bitumes fluidifiés utilisés sur les routes portent les dénominations suivantes exprimant les limites de viscosité à 25°C :

- Les bitumes fluidifiés 0/1 et 10/15 très fluide sont utilisés pour l’imprégnation des sols.

- Le 400/600 pour la réalisation de revêtements superficiels sur chemins à faible circulation.

- Le 800/1400 pour le revêtement superficiel de routes à grande circulations ainsi que pour la fabrication d’enrobé à froid [2].

III.6.e Bitumes fluxés

L’ajout d’un fluxant, souvent une huile, ramollit le bitume et permet sa mise en œuvre à une température légèrement supérieure à 100 °C. La partie la plus légère du fluxant s’évapore tandis que la plus lourde a pour rôle de plastifier le liant en place [16].

III.6.f Emulsions de bitume

L’émulsion est une dispersion très fine du bitume dans l’eau. Il en existe deux catégories : les émulsions anioniques et les émulsions cationiques.

La stabilité de la dispersion est obtenue par l’ajout d’un tensioactif qui réduit la tension interfaciale eau / bitume et polarise les globules de bitume soit négativement (émulsion anionique), soit positivement (émulsion cationique). C’est la nature du tensioactif qui détermine la polarité de l’émulsion. Les émulsions de bitume peuvent être mises en œuvre à température modérée (< 80 °C), voire à température ambiante [16].

III.6.g Bitumes industriels:

## On distingue les bitumes oxydés :

## (R – grades) et les bitumes industriels durs (H – grades), obtenus par soufflage à l’air de bases sélectionnées. Pour des pénétrabilités identiques, le bitume soufflé présente un point de ramollissement plus élevé que les bitumes conventionnels obtenus par distillation directe. Ses propriétés viscoélastiques sont également différentes [17].

III.6.c Bitumes spéciaux

Les bitumes multigrades sont des bitumes élaborés en raffinerie sans ajout. Ils ont une susceptibilité à la température plus faible (la viscosité chute plus lentement lorsque la température augmente). Les bitumes pigmentables sont issus d’un procédé spécial de fabrication destiné à les rendre capables d’intégrer un pigment (leur base contient moins d’asphaltènes).

Les liants clairs sont des produits synthétiques translucides en film mince, obtenus par la combinaison d’huiles, de résines et souvent de polymères.

Les bitumes purs, modifiés et spéciaux s’utilisent à chaud, à des températures de l’ordre de 150 °C.

Ces trois types de bitume peuvent être transformés par ajout de fluidifiants ou de fluxants. Ils peuvent aussi être mis en émulsion [16].

Remarque importante :

Un liant hydrocarboné est d’une manière générale un matériau adhésif contenant du bitume, ou du goudron, ou les deux. Cet élément agrégé avec des granulats fournit des « matériaux enrobés ».

Le goudron n’étant plus guère utilisé en construction routière, au profit du bitume, on parle de préférence de liant bitumineux.

Le liant bitumineux peut être un bitume pur, un bitume modifié ou un bitume spécial (bitumes durs, pigmentables, colorés, liants de régénération) ou un liant de synthèse.
Si on mélange un de ces bitumes avec certains produits on obtient de nouveaux liants utilisés dans certaines techniques routières :

- avec un diluant, on obtient un bitume fluidifié,

- avec une huile, on obtient un bitume fluxé,

- avec de l'eau, on obtient une émulsion de bitume.

À défaut d'autre donnée, la masse volumique du bitume est prise égale à 1,03 t/m3 [18].

III.7 Applications

III.7.a Applications routières

La grande majorité des bitumes sont utilisés pour la construction des routes, parce qu’il contribue par ses propriétés viscoélastiques au comportement mécanique de la structure de la chaussée. Il en assure  également l’étanchéité du fait de son insensibilité à la plupart des agents chimiques usuels, en particulier l’eau.

On utilise les bitumes purs, les bitumes fluidifiés et fluxés ainsi que les émulsions [19].

III.7.b Applications hydrauliques :

Imperméables, insensibles à l’eau, résistant à la plupart des agents chimiques courants et aux micro-organismes, durables, les bitumes possèdent une grande aptitude à résoudre de nombreux problèmes d’hydraulique. La souplesse des étanchéités bitumineuses leur permet de s’adapter aux tassements de leur support sans se fissurer ni perdre leurs propriétés.

Pour les applications hydrauliques, les bitumes peuvent être utilisés purs ou sous forme de membranes bitumineuses préfabriquées, d’asphalte coulée ou d’enrobés.

III.7.c Applications industrielles

Les applications industrielles, c’est-à-dire autres que routières et hydrauliques, du bitume font souvent appel à des produits spécifiques.

On cite des exemples les plus consommables au bitume :

- Bâtiments, ouvrages d’art, trottoirs.

- Etanchéité par membranes bitumineuses : Deux types de bitume répondent à ces exigences : les bitumes soufflés et les bitumes-polymères.

- Réalisations à base d’asphalte

- Isolation thermique et phonique des bâtiments.

- Peintures, encres et vernis

III.7.d Autres applications

Le bitume peut entrer dans de nombreuses autres applications, parmi lesquelles ont peut citer :

• Insonorisation de pièces d’automobiles (amortissement des vibrations)

• Industrie du caoutchouc (facilite le démoulage)

• Enduction de papier d’emballage (étanchéité)

• Isolation électrique et piles électriques (résistivité électrique)

• Condensateurs (constante diélectrique)

• Face inférieure de moquettes (amortissement et collage)

• Agriculture (germination accélérée grâce à un tapis d’émulsion biodégradable, le “mulch”)

• Pigeons d’argile (propriétés mécaniques)

• Graisses spéciales utilisées dans des conditions de température et de pression très élevées (laminoires) [8].

III.8 Le traitement des bitumes

Après les opérations de distillation primaires, il faut faire subir aux bitumes, qui constituent une portion du résidu, un traitement qui leur donner les caractéristiques requises pour leur utilisation finale. Le bitume destiné aux matériaux de couverture est obtenu par soufflage d’air. Le résidu est chauffé dans un four tubulaire jusqu’à une température atteignant presque son point d’éclair, puis il est chargé dans une tour de soufflage où de l’air chaud est injecté pendant une durée prédéterminée. La déshydrogénation du bitume donne du sulfure d’hydrogène et l’oxydation produit du dioxyde de soufre. On injecte de la vapeur au sommet de la tour pour entraîner les contaminants, puis on fait passer cette vapeur dans un épurateur pour condenser les hydrocarbures.

En général, on utilise la distillation sous vide pour produire le bitume utilisé pour les revêtements routiers. Le résidu est chauffé, puis chargé dans une colonne maintenue sous vide pour éviter qu’il y ait craquage.

L’eau obtenue par condensation de la vapeur utilisée dans les divers procédés de traitement du bitume renferme des traces d’hydrocarbures. Toute perte de vide peut entraîner l’entrée d’air atmosphérique et provoquer un incendie. Lors de la production de bitume, l’augmentation de la température au fond de la tour de distillation sous vide pour améliorer l’efficacité du procédé peut entraîner la production de méthane par craquage thermique. Il risque alors d’y avoir, dans les réservoirs de stockage du bitume, production de vapeurs en concentrations comprises dans la plage d’inflammabilité, mais non détectables par l’essai flash. L’eau obtenue par condensation lors du traitement du bitume par soufflage d’air peut aussi contenir divers contaminants [20].