### I. Introduction :

Ce chapitre s’emploie à étudier les polymères, le phénomène de  polymérisation, la caractérisation d’un polymère, ses utilisations, et présente les deux grands familles de polymères les élastomères et les plastomère.

### II. Généralités sur les polymères :

Les polymères sont devenus l'élément essentiel d'un nombre très important d'objets, dans lesquels ils ont souvent remplacé les substances naturelles. Depuis leur commercialisation des matières plastiques en 1938 [39], ils ont occupé une place sans cesse grandissante dans nos industries, nos voitures, nos foyers, etc. Les avantages à l’utilisation des matières plastiques sont innombrables Certains polymères sont utilisés en solution comme par exemple dans les shampooings ; d'autres forment des matériaux solides. Pour ces applications, les polymères sont généralement mélangés à d'autres substances - des charges telles que la silice, des additifs tels que les antioxydants - dans des opérations de formulation. La fabrication des objets eux-mêmes résulte la plupart du temps d'une opération de mise en œuvre dans un procédé industriel qui relève du domaine de la plasturgie [40]. Finalement leur polyvalence permet le fonctionnement d’entreprises de tous les domaines [41].

### II.1 Définition du polymère

Un polymère est une macromolécule formée de l’enchaînement covalent d’un très grand nombre d’unités de répétition qui dérivent d’un ou de plusieurs monomères (qui sont également appelés motifs) et préparée à partir de molécules appelées monomère [42].

Exemple [42] :

-CH2-CH2- est l’unité du polymère.

Tout monomère comporte au minimum deux sites réactifs. La polymérisation sur la double liaison du monomère correspond à l’ouverture de la double liaison.

### II.2 La formation des polymères

Certains polymères ont une origine naturelle mais ceux provenant des dérivés pétroliers sont des produits de synthèse obtenus par voie chimique enzymatique ou par polymérisation. Ce sont des substances en général organiques parfois en partie inorganique. Ils sont liquides ou solides à température ambiante. Le vapocraquage du naphta et les distillations successives ont produit entre autres de l’éthylène et du propylène. Ces bases liquides ou gazeuses de monomères vont donc subir des réactions de polymérisation. Ces réactions conduisent à la formation de macromolécules en longues chaînes, ayant une structure tridimensionnelle, par établissement de liaisons covalentes entre les petites molécules monomères. La plupart des polymères industriels sont fabriqués à partir d'un seul type de monomère comme par exemple le polystyrène ou bien à partir de plusieurs types de monomères : on parle alors de copolymères, comme par exemple l'acrylonitrile butadiène styrène.

Les réactions de polymérisation fournissent différents plastomères en fonction de la température, de la pression, des réactifs et des catalyseurs en présence [42].

### II.3 Polymérisation

L'opération qui permet de passer du monomère au polymère est la polymérisation. Cette opération peut être considérée comme l'assemblage de particules de monomères pour former une chaîne qui constituera le polymère :

Cette opération n'est possible que grâce à la structure particulière des monomères et sous certaines conditions: Pression - Température – catalyseurs.

### II.4 Les modes d'obtention des polymères

- Les deux procédés de base de la polymérisation sont les réactions par condensation et par addition. La polycondensation produit des polymères à longueur de chaîne variable Par élimination d’un condensat d’eau, d’ammoniaque ou de gaz carbonique, les Monomères s’associent entre eux sans intervention extérieure.

- La polyaddition : Il s’agit d’une opération analogue à la précédente, La réaction par addition ne génère que des polymères de longueurs spécifiques, sans aucun sous-produit.

Remarque : Les polymères ou macromolécules finalement obtenus constituent la matière première utilisée par les plasturgistes. Ces résines de base sont en général livrées sous forme de granulés ou de poudres. Le catalyseur étant un produit chimique provoquant ou facilitant une réaction.

### II.5 Différents types de polymères [42]

Il existe deux types de polymères :

-. Les homopolymères

-. Les copolymères

### II.5.a Les homopolymères :

Les homopolymères sont des polymères qui ne possèdent qu’une seule unité. Parmi les homopolymères, on peut citer le polyéthylène.

Il existe, au sein des homopolymères, différentes familles. Pour la suite du paragraphe, A sera l’unité de l’homopolymère.

Parmi les différents types d’homopolymères, nous trouvons :

- les homopolymères linéaires :

- les homopolymères branchés :

-Les homopolymères étoilés :

### II.5.b Les copolymères :

Les copolymères sont des polymères qui possèdent plusieurs unités [43] comme pour les homopolymères, les copolymères peuvent se classer dans différentes familles. On parle alors de modes de copolymères

Pour la suite du paragraphe, A et B seront deux unités différentes du copolymère.

Parmi les différents modes de copolymères, nous trouvons :

- le mode statistique :

- le mode alterné :

- le mode séquencé :

- le mode greffé :

Les polymères, qu’ils soient homo ou copolymères, peuvent être réticulés.

Un polymère réticulé est un polymère dont certaines de ses chaînes sont reliées entre elles par des ponts chimiques covalents.

La plupart des polymères doivent être réticulés avant leur utilisation. En effet, un polymère est un liquide et pour le maintenir en place, il faut le réticuler.

### II.6 Caractérisation d’un polymère [42]

La masse :

Pour une masse d’environ 400, ce polymère est un liquide de frein. Par contre, avec une masse d’environ 2000, ce polymère apparaît sous forme de poudre blanche et est utilisé dans la fabrication de médicaments.

Les polymères naturels ont une masse molaire de 107 tandis que les polymères industriels les plus utilisés ont une masse molaire de 105.

La qualité :

La qualité de polymère dépend de la valeur de l’indice de polymérisation : les bonnes propriétés pour un échantillon ayant un Ipmax de 1,1.

(Ip est l’indice de poly molécularité qui mesure la largeur de la dispersion des masses).

La structure :

Un polymère va avoir une structure que l’on peut détailler en plusieurs niveaux [44] :

- Structure primaire : est l’enchaînement covalent des motifs monomères.

- Structure secondaire : est la conformation d’une chaîne isolée.

- Structure tertiaire : Cette structure touche à l’organisation des chaînes au sein du matériau.

Les polymères dont la structure est basée sur un mélange de comportement vitreux et cristallin sont appelés des polymères semi-cristallins.

L’élongation :

Un élastomère va s’allonger de 800 à 900% de sa longueur initiale pour une contrainte faible puis va se rompre. L’élongation est réversible, c’est à dire qu’il reprend sa forme initiale.

Pour un plastique souple, il y a un allongement important pour une contrainte importante. Cependant, ce n’est pas un phénomène réversible.

Les fibres ne supportent qu’un allongement à la rupture d’environ 10%. La contrainte de rupture est très élevée.

Les plastiques durs supportent un allongement de 0,5%.

Pour que le phénomène soit réversible, il faut qu’il y soit des pontages.

Le polymère va retourner à sa forme amorphe.

II.7 Comportement thermique

On distingue les thermoplastiques et les thermodurcissables par leur comportement thermique. Les thermoplastiques, constitués de polymères linéaires ou ramifiés, fondent de manière réversible par simple chauffage (100-200 °C). Cette propriété est utilisée pour leur mise en forme. Les polymères thermodurcissables subissent une cuisson (vulcanisation) après leur mise en forme pour les réticuler (création de ponts entre les chaînes). Cette opération les rend infusibles (Il ne pourra plus jamais changer d’état. Il devient résistant à la température) [45].

II.8 Utilisations

II.8.a Type d’usage :

Les polymères de faible poids moléculaire, sont faciles à mettre en œuvre et remplacent avantageusement des matériaux naturels, comme le bois ou les métaux, grâce à leur faible prix de revient.

Les polymères techniques  mises au point pour des applications spécifiques, peuvent atteindre de très hautes performances (mécaniques, chimiques, électriques et / ou optiques), mais leur prix de revient est plus élevé [45].

II.8.b Le domaine d’application :

Le domaine d'application des matières plastiques est de plus en plus vaste : 40 % des plastiques sont utilisés sous forme de plaques, feuilles, films, tubes, tuyaux ou profilés ; 30 %, pour l'emballage de type flaconnage ; 18 %, dans le bâtiment et les travaux publics ; 6 %, dans des pièces techniques (automobiles, électricité, électroménager) ; et 6 % dans les biens de consommation (ameublement, vêtements, chaussures) [45].

- Les élastomères :

- Un élastomère est un polymère « élastique » : il supporte de très grandes déformations (presque >> 100%)  totalement réversibles. La plupart des élastomères sont des polymères organiques.

Un élastomère est constitué de longues chaînes moléculaires rassemblées. Ces chaînes sont reliées entre elles par des points de réticulation, des enchevêtrements ou encore des liaisons polaires avec des charges minérales. Elles forment un réseau.

Plus la longueur des chaines moléculaires est faible (réseau dense) plus l'élastomère est raide.

- L’élastomère est une Substance macromoléculaire à haute élasticité, utilisée comme caoutchouc synthétique [46].

- Le caoutchouc :

- Le caoutchouc est un matériau qui peut être obtenu soit par la transformation du latex naturellement sécrété par certains végétaux (par exemple, l'hévéa), soit de façon synthétique [45].

- Caoutchouc, composé naturel ou synthétique, caractérisé par son élasticité, son imperméabilité et sa résistance électrique. Le caoutchouc naturel est obtenu à partir d'un liquide blanc laiteux appelé latex, fourni par de nombreuses plantes ; les caoutchoucs synthétiques sont des élastomères préparés à partir d'hydrocarbures insaturés [47].

Figure IV.1 : L’empêche de latex pour  prendre en masse avec l’ajoute quelques gouttes d’ammoniaque.

1. Les propriétés physico-chimiques de caoutchouc

Le caoutchouc brut (latex coagulé) est un polymère naturel blanc ou incolore, dont la plus petite unité est l'isoprène, de formule C5H8. À la température de l'air liquide (environ - 195 °C), le caoutchouc brut est un solide dur et transparent ; de 0 °C à 10 °C, il est cassant et opaque ; au-dessus de 20 °C, il devient mou, élastique et translucide. Lorsque le caoutchouc est malaxé mécaniquement ou chauffé au-dessus de 50 °C, il devient plastique et collant. Il se décompose au-dessus de 200 °C.

Le caoutchouc brut est insoluble dans l'eau, les bases et les acides faibles ; il est soluble dans le benzène, le pétrole, les hydrocarbures chlorés et le sulfure de carbone. Il est facilement oxydé par les oxydants chimiques et lentement par l'oxygène de l'air [47].

2. Le caoutchouc synthétique

Tout composé produit artificiellement et semblable au caoutchouc naturel par ses propriétés chimiques et physiques essentielles peut être appelé caoutchouc synthétique. Ce sont des élastomères, c'est-à-dire des macromolécules produites par polymérisation et dont le comportement est viscoélastique (caoutchoutique) à la température d'utilisation. Après sa fabrication, le caoutchouc synthétique est également traité par vulcanisation.

Ses utilisations sont les mêmes que celles du caoutchouc naturel, dont les qualités restent cependant inégalées [48].

3. La fabrication

Le caoutchouc naturel provient de la coagulation du latex de plusieurs plantes, principalement de l'hévéa. La collecte se fait par incision de l'écorce des troncs de manière que le latex, issu des canaux laticifères, s'écoule dans des godets placés juste au-dessous. Le latex récolté peut alors être stabilisé à l'ammoniaque et concentré pour diminuer sa teneur en eau ou alors coagulé de façon plus ou moins contrôlée et séché afin d'obtenir des balles de caoutchouc [45].

4. Formulation et vulcanisation

Les caoutchoucs ne sont pas des matériaux "prêts à l’emploi" !
Les transformateurs de caoutchouc assurent classiquement différentes opérations complémentaires.
        La première consiste à mettre au point, en laboratoire, une formulation adaptée aux spécifications issues du cahier des charges de la future pièce. Cette formulation est basée sur l’adjonction à une gomme brute de nombreux ingrédients.
       Une fois la formulation validée, elle sera utilisée pour produire industriellement un mélange cru. Il s’agit d’un mélange solide qui se présente généralement sous forme de bandes, voire de granulés.
       Dans un second temps, de façon continue ou non, ce mélange cru sera mis en forme, soit par moulage ou calandrage puis de façon simultanée ou non, vulcanisé, c’est à dire porté à haute température.
      Les mélanges réalisés ont la particularité d’avoir une durée de vie relativement courte.

Le caoutchouc des tous ses états :

|  | Gomme brute : ex NR, SBR, EPDM… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Formulation Mélangeage |  |
|  | Mélange cru |  |  |  |
|  |  |  | Mise en forme Vulcanisation |  |
|  | Produit vulcanisé |  |  |  |

Le terme de caoutchouc est souvent utilisé de façon indifférenciée pour désigner à la fois la gomme brute - c’est à dire le produit de base -, le mélange - résultat de l’incorporation dans la gomme brute de nombreux ingrédients - et le produit fini - c’est-à-dire mis en forme et vulcanisé -. Les caoutchoucs sont également appelés "élastomères" ; ils appartiennent à la grande famille des polymères [48].

5. Vulcanisation du caoutchouc

La vulcanisation est une réaction chimique se produisant généralement à température élevée (140 –200 °C) Elle crée un réseau tridimensionnel grâce à la formation de liaisons chimiques "ou ponts" entre les chaînes macromoléculaires. Cette opération est irréversible.

Les conséquences sur le caoutchouc sont les suivantes :

- amélioration considérable de l’élasticité et dans une moindre mesure des propriétés mécaniques améliorées par ailleurs par le renforcement,

- amélioration de la tenue thermique, ce qui supprime sa thermoplasticité (le caoutchouc ne peut plus ainsi "s’écouler" avec la chaleur).

Il existe différents types d’agents vulcanisants. Le plus classique et ancien repose sur l’usage de soufre et d’accélérateurs (thiazoles, sulfénamides, thiurames...). Les peroxydes organiques correspondent à un autre système possible créant des ponts carbone-carbone [49].

6. Utilisations

Le caoutchouc vulcanisé a de nombreuses applications. Sa résistance à l'abrasion en fait un produit souple et, en qualité moins souple, il est utilisé dans l'équipement des pompes et pour les tuyauteries servant à la manipulation des boues abrasives.

La flexibilité du caoutchouc est souvent mise à profit pour les tuyaux, les pneus et les rouleaux intervenant dans de nombreux appareils, des essoreuses domestiques et  presses d'imprimerie ; son élasticité est adaptée à la réalisation de différents systèmes d'absorption des chocs et de diminution des vibrations.

Suffisamment imperméable aux gaz, il est utilisé pour la fabrication de tuyaux transportant de l'air, des aérostats, des balles et des coussins.

La résistance du caoutchouc à l'eau et à la plupart des produits chimiques liquides en fait un produit adapté pour les vêtements de pluie, les équipements de plongée, les tuyauteries en chimie et en médecine, les revêtements de réservoirs et les équipements de transformation de liquides.

Du fait de leurs résistances électriques, les caoutchoucs souples sont utilisés pour l'isolation et la protection dans les gants, les chaussures et les couvertures. Les caoutchoucs plus durs sont employés pour l'équipement téléphonique, les appareils de radio, les compteurs et d'autres dispositifs électriques.

Le coefficient de frottement du caoutchouc étant élevé sur des surfaces sèches, et faibles sur des surfaces mouillées, on emploie ce matériau dans les équipements de transport d'électricité et dans les pompes immergées dans les puits.

Par rapport au caoutchouc vulcanisé, le caoutchouc non vulcanisé a peu d'utilisations : pour les mortiers, les adhésifs, l'isolation, pour les couvertures isolantes et les chaussures.

Le caoutchouc mousse est obtenu directement à partir du latex en y ajoutant les ingrédients en émulsion. Le mélange est agité mécaniquement dans un appareil spécifique jusqu'à l'obtention de millions de bulles d'air. Cette mousse est versée dans des moules où elle est vulcanisée par chauffage pour donner des articles, tels que matelas ou coussins pour sièges.

Le latex peut être transformé en articles tels que des jouets ou des gants par trempage des moules correspondants, en porcelaine ou en plâtre de moulage, dans du latex liquide concentré. Le revêtement de latex recouvre le moule dont il est ensuite séparé après vulcanisation. Les articles obtenus directement à partir du latex représentent 8 % des applications du caoutchouc naturel [47].

B. Les plastomères :

- Les matières plastiques sont des matériaux organiques de synthèse fondés sur l'emploi des macromolécules [39], Qui sont propre à recevoir une forme [40] après un chauffage modéré (100-200 °C).

- Les matières plastiques sont intéressantes à plusieurs points de vue : leur rapport résistance à la rupture / masse volumique est très élevé ; elles possèdent d'excellentes propriétés d'isolation thermique et électrique ; elles offrent une bonne résistance aux acides, aux bases et aux solvants.

- La nature chimique d'un plastique est définie par le ou les monomères formant le motif de base de la chaîne du polymère [42].

- Polyéthylène

Le polyéthylène est probablement le polymère que vous voyez le plus souvent dans la vie de tous les jours. Le polyéthylène est le  plastique le plus populaire du monde. C'est le polymère dont sont faits les sacs des supermarchés, les bouteilles de shampoing, les jouets des enfants, et même les gilets pare-balle. Et ce matériau qui a des usages aussi variés a une structure très simple, la plus simple de tous les polymères du commerce.

Figure IV.2 : La polymérisation de l’éthylène [50].

1. Définition :

- Le polyéthylène ou polythène est un des polymères les plus simples et les moins chers. C'est un plastique inerte.

Son nom vient du fait qu'il est le polymère obtenu par la polymérisation des monomères d'éthylène (CH2 = CH2) [45]

Une molécule de polyéthylène n'est rien de plus qu'une longue chaîne de plusieurs milliers d'atomes de carbone contenant uniquement des liaisons simples entre les atomes de carbone, avec deux atomes d'hydrogène attachés à chaque atome de carbone selon l'axe de leur double liaison, comme le montre la figure suivante [41]:

Molécule PE

Fig IV.3 : Simple représentation d’une chaine de polyéthylène

2. Les classifications

Les polyéthylènes sont classés en fonction de leur densité qui dépend du nombre et de la longueur des ramifications présentes dans le matériau [45].

Parfois les atomes de carbone au lieu d'être liés à des atomes d'hydrogène, sont liés à de longues chaînes de polyéthylène. On appelle cela  polyéthylène ramifié, ou PEBD. Quand il n'y a pas de ramifications, on appelle cela du polyéthylène linéaire, ou PEHD. Le polyéthylène linéaire est beaucoup plus résistant que le polyéthylène ramifié, mais le PEBD est moins cher et plus facile à fabriquer [40].

Fig IV.4 : Représentation d’une molécule de polyéthylène dans les deux types

- la densité de PEBD est entre : 0,92 g/cm3 et  0,94 g/cm3.

- la densité de PEHD est de: 0,95 g/cm3 ~ 0,97 g/cm3.2

Il existe autres types des polyéthylènes qui sont les suivants :

- PE-UHPM, polyéthylènes à poids moléculaire élevé

- PE-RHD, polyéthylène réticulé à haute densité

- PE-R, polyéthylène réticulé

- PE-MD, polyéthylène à moyenne densité

- PE-TBD, polyéthylène à très basse densité.

3. Les procédés de fabrication

Le PE-BD (ou PE-BDR pour polyéthylène à basse densité radicalaire) est obtenu par polymérisation radicalaire, à haute pression, de l'éthylène.

Le PE-HD (ou PE-L) est obtenu par polymérisation cationique catalysée de l'éthylène.

4. Les propriétés

# Le polyéthylène est d’une masse moléculaire de l'ordre de 200 000 à 500000 (mais elle peut être beaucoup plus grande),  transparent, inerte, facile à manier et résistant au froid [45].

Le polyéthylène est une des résines thermoplastiques les plus répandues dans le monde. Il possède une excellente résistance aux agents chimiques et aux chocs [39].

Suivant le procédé de polymérisation, les polyéthylènes peuvent être dits de "basse densité" (PEbd), ou "haute densité" (PEhd) [39].ces deux types sont les principales familles de polyéthylènes

# Le PEBD est plus ramifié que le PEHD, ce qui signifie que les chaînes ne s'assemblent pas bien entre elles. Les forces intermoléculaires de type force de Van der Waals sont donc plus faibles. Il en résulte une plus faible densité et une plus grande malléabilité. En revanche, le PEHD est plus résistant.

Les PEbd ont de bonnes propriétés mécaniques à l'ambiante, une bonne résistance aux chocs et sont de bons isolants même en milieu humide. Ils ont enfin une bonne inertie chimique et peuvent être utilisés dans l'alimentaire (bouteilles d'eau par exemple).

Les PEhd ont les mêmes propriétés que le PEhd mais sont plus rigides, ils tiennent mieux en température et au fluage, ont un coefficient de frottement plus faible et sont plus transparents.

# Le polyéthylène linéaire ou PEhd est obtenu par une méthode de synthèse très compliquée et donc plus chère que le polyéthylène ramifie PEbd.

# Toutes les propriétés de ces deux types de polyéthylènes sont regroupées dans le tableau ci-après :

# Tableau IV.1 : Les différances entre les propriétés des deux types de polyéthylène. [43]

| Propriété | Polyéthylène de faible densité | Polyéthylène haute densité |
| --- | --- | --- |
| Point de fusion | ~115°C | ~135°C |
| Cristallinité | basse cristallinité (50-60% cristallin). La chaîne principale contient beaucoup de chaînes latérales de 2-4 atomes de carbone menant à l'emballage irrégulier et la cristallinité basse (amorphes) | fortement cristallin (>90% cristallin) contient moins de 1 chaîne latérale par 200 atomes de carbone dans la chaîne principale menant aux longues chaînes linéaires qui ont comme conséquence l'emballage régulier et la cristallinité élevée |
| Flexibilité | plus flexible que le HDPE dû à la cristallinité inférieure | plus rigide que le LDPE dû à une cristallinité plus élevée |
| Force | pas aussi fort que le HDPE dû à l'emballage irrégulier des chaînes de polymère | fort en raison de l'emballage régulier des chaînes de polymère |
| Résistance thermique | maintient la dureté et pliabilté sur une température ambiante large, mais la densité chute au loin nettement au-dessus de la température ambiante. | utile au-dessus de 100°C |
| Transparent | le bon transparent puisqu'il est plus amorphe (a des régions non cristallines) que le HDPE | moins transparent que le LDPE parce qu'il est plus cristallin |
| Densité | 0.91-0.94 g/cm3 une faible densité | 0.95-0.97 g/cm3 une densité élevée |
| Propriétés chimiques | chimiquement inerte Insolvable à la température ambiante dans la plupart des dissolvants. Bonne résistance aux acides et aux alcalis. L'exposition à la lumière et à l'oxygène a comme conséquence la perte de force et la perte de résistance de larme. | chimiquement inerte |
| Schéma de principe |  |  |

5. Utilisation

Le polyéthylène est le plastique le plus employé. Il compose notamment la moitié des emballages plastiques.

Les principales applications du PEHD sont des produits rigides : flacons (détergents, cosmétiques...), bouteilles,  jerricans...

Les principales applications du PEBD sont des produits souples : sacs, films, sachets, sacs poubelle, récipients souples (ketchup, crèmes hydratantes...) [45].

6. Recyclage

# Le polyéthylène est le polymère le plus consommé dans le marché de l’emballage plastique. Vu l'ampleur de sa diffusion, le polyéthylène pose de sérieux problèmes d'environnement et le problème de sa dégradation ou de son recyclage est posé. Il existe dans la nature des bactéries qui sont capables de dégrader les macromolécules de PE mais elles ne peuvent le faire qu'en s'y prenant par une extrémité de la macromolécule et l'on comprend alors que cela prenne du temps de dégrader. Pour les sacs plastiques une des solutions possibles est d'inclure, par copolymérisation dans les chaînes de polymères, des motifs facilement attaquables par les bactéries. Ceci leur permet de tronçonner le polymère en de plus petites sous-unités qui sont plus rapidement éliminées.