Introduction :

Les bitumes sont solides ou semi solides à température ambiante, ce sont les fractions les plus lourdes du pétrole brut que l’on obtient soit par :

- Distillation sous vide,

- Désasphaltage au propane d’un résidu sous vide à partir des unités de production des lubrifiants.

Les pétroles bruts ne sont pas tous aptes à fournir directement des bitumes de bonne qualité.

Le résidu de distillation sera d'autant  plus apte à être employé tel quel comme bitume que le facteur de caractérisation Kuop du brut dont il est issu est plus faible (pétrole brut se rapproche davantage du type asphaltique).

Production des Bitumes routiers en Algérie à NAFTEC [51] :

- Raffinerie de Skikda : Les bitumes sont obtenus par distillation sous vide d'un brut réduit.

- Raffinerie d'Arzew : Les bitumes sont obtenus par distillation sous vide d'un brut réduit suivie d’une semi- oxydation.

Un nouveau procédé est en train d’être étudié au niveau de la raffinerie d’Arzew qui se base sur la récupération des asphaltes des zones de production des huiles. La première phase de ce travail est réservée pour étudier la possibilité de récupérer les asphaltes de la raffinerie. Après être récupérer, l’asphalte sera mélangé et introduit dans la colonne de semi-oxydation pour donner finalement un produit aux normes. Des fois il faut agir sur les paramètres de fonctionnement des colonnes pour ajuster la production.

Nous conseillons de choisir la classe de bitume  correspondante à chaque chaussée, car ses caractéristiques ont des effets sur sa qualité.

Choix de la classe de bitume [52]:

Ce choix doit tenir compte des paramètres suivants :

1.  Les sollicitations appliquées à la chaussée :

- Trafic routier: Le trafic de véhicules poids lourds de charge utile supérieure ou égale à 5 tonnes intervient dans le critère de choix des constituants des enrobés bitumineux.

- Climat : Une étude spécifique sur la diversité du climat Algérien a permis de faire un découpage de l’Algérie en trois principales zones climatiques:

-  Zone I : région du tell : Zone la plus humide ; Climat méditerranéen.

Étés chauds et secs et hivers doux et pluvieux.

-  Zone II : région des hauts plateaux : Climat semi aride.

De longs hivers froids courtes périodes de neige, et des étés chauds et courts.

-  Zone III : région du Sahara : Climat très aride.

Région soumise à des vents fréquents et violents, les températures y sont extrêmement élevées durant la journée.

Ces zones se caractérisent principalement par deux paramètres :

- La température maximale moyenne au sol.

- La température minimale moyenne au sol.

Tableau 1: les zones climatiques

2.  La susceptibilité thermique du bitume qui est fonction de son mode de fabrication.

3.  L’augmentation de la température de ramollissement du bitume (Δ TBA) due essentiellement à son vieillissement lors de la fabrication de l’enrobé en centrale.

La chaussée peut subir des dégradations telles que :

- Des déformations à hautes températures (orniérage);

- Des fissurations par fatigue sous le passage répété des véhicules;

- Des fissurations aux basses températures.

La résistance de la chaussée vis-à-vis de ces dégradations dépend de la performance du mélange et notamment du grade de bitume utilisé.

Les classes de bitumes routiers recommandées pour une utilisation en Algérie sont : 20/30, 35/50, 40/50, 50/70, 60/70, 70/100, 80/100, 100/150, 160/220

Classes des bitumes routiers prévus dans le design

RA1K : 40/50, 80/100

RA1Z : 20/30, 40/50, 60/70, 80/100

Actuellement, la production des bitumes routiers dans la raffinerie d’Arzew est limitée, il n’y a que le grade 40/50. C’est la raison qui pousse les études a performer ce type de production d’une part, et d’autre part améliorer ses caractéristiques pour éviter les dégâts et la dégradation  des chaussée. C’est la deuxième phase de ce travail.