Introduction :

On se propose de récupérer la petite quantité d’asphalte qui se trouve dans notre brut afin de diminuer la quantité du brut réduit importé.

La première partie de cette étude consiste à tester séparément les deux asphaltes au sein de laboratoire de la raffinerie et récupérer l’asphalte, qui a des caractéristiques voisines de celles du résidu sous vide du brut réduit importé de la Zone 10, et pour éviter des excédents dans la production, on mélange les asphaltes proches au  laboratoire et on teste le produit obtenu.

Partie A : Etude pour la diminution de la quantité du BRI :

Cette étude est consacrée à chercher un asphalte pouvant être considère comme l’un des composants de la charge.

Le tableau suivant représente les caractéristiques principales de brut réduit importé.

Tableau V.1 : Spécifications techniques de la charge (BRI)

| Tests | Méthodes | Normes |
| --- | --- | --- |
| Densité d415 | ASTM D4052-96 | 0,9700 Min |
| Viscosité à 50°C | ASTM D445-96 | 800/1800 cSt |
| Sulfure % pds | ASTM D2622-94 | 4 Max |
| Asphaltènes % pds | IP 143-84 | 8 Min |

I. Recherche de l’asphalte convenable :

Dans la raffinerie d’Arzew, le résidu atmosphérique subit d’autres extractions pour l’obtention des huiles dans deux zones 5 et 7. Le résidu lourd de ces zones peut servir  de charge et peut entrer dans la production des bitumes.

Le but de cette partie est de chercher l’asphalte convenable au RSV de la zone 10 (fond 14C 1).

Pour cela il faut analyser les trois produits :

- Le RSV du fond de la colonne de désasphaltage de la zone 5.

- Le RSV du fond de la colonne de désasphaltage de la zone 7.

- Le RSV du fond de la colonne 14 C1 de désasphaltage de la zone 10.

I.1 Les essais :

I. 1.a Prise d’échantillon :

- L’échantillon dans des pots spéciaux, neufs, propres et secs, de volume d’un litre en métal.

- Ouverture de la vanne pour purger afin de dégager les impuretés et avoir un produit pur.

I.2. b Tests :

- La pénétrabilité :

Cet essai permet de connaître la dureté du bitume sur la base de la pénétrabilité dans un échantillon de bitume évalué au dixième du millimètre d'une aiguille normalisée supportant une masse de 100 g durant 5 secondes à une température de 25 °C [Annexe B].

Plus le bitume est dur plus la pénétrabilité est faible, cet essai explique le nom commercial du bitume et donne sa classification.

Figure V.1 : Bain thermostatique pour maintenir les produits à la température de 25 °C.

Figure V.2 : Le pénétromètre.

- Le point de ramollissement :

Cet essai consiste à mesurer le point de ramollissement, on remplit un anneau de cuivre par du bitume puis on place une bille en acier au dessus et on immerge le tout dans de l'eau, on élève la température de 5 °C par minute, la température de ramollissement c'est celle où la bille entraîne le bitume se trouvant dans l'anneau au fond du récipient [Annexe B].

Figure V.3 : Les anneaux et les billes.

Figure V.4 : Support des anneaux et appareillage de mesure.

- Point de flash :

Le bitume soumis à une élévation de température dégage des vapeurs qui s'enflamment au contact d'une flamme, cette température correspondante est le point d'éclair en vase ouvert, cette température intéresse la sécurité liée au transport et la manipulation des produits inflammables [Annexe B].

Figure V.5 : Appareillage de mesure du point de flash.

- Densité :

La densité relative des produits bitumineux est le rapport de la masse d’un volume de produit à 25°C, à celle d’un égal volume d’eau à la même température.

Pour la mesurer on compare les poids de volumes égaux d’échantillon et d’eau distillée.

Les volumes égaux sont obtenus par le remplissage d’un pycnomètre, d’eau distillée puis d’échantillon, tenu dans un bain à la même température que celle de l’analyse.

La densité est donnée par la formule suivante :

d à 25°C=(E3-E1)E2-E1 –(E4-E3)

Tels que : E1 : la masse du pycnomètre vide.

Figure V.6 : Pycnomètre vide.

E2 : la masse du pycnomètre remplit d’eau distillée à 25°C.

E3 : la masse du pycnomètre remplit à la moitié du produit à 25 °C.

Figure V.7 : Pycnomètre rempli à moitié du produit.

E4 : la masse du pycnomètre rempli à moitié du produit et l’autre moitié d’eau distillée à 25 °C [Annexe B].

- Viscosité :

La viscosité est une propriété qu’a tout fluide d’opposer une résistance aux forces qui tendent à déplacer les unes par rapport aux autres.

Si des liquides newtoniens sont testés à l'aide de viscosimètres capillaires, la viscosité est exprimée en unités de viscosité cinématique ν. La gravité est utilisée comme force entraînant le liquide à travers le capillaire. La masse volumique ρ de l'échantillon est un paramètre additionnel.

La viscosité cinématique  ν et la viscosité dynamique η sont liées par la formule suivante :

ν=ηρ[m2s]

Remarque : il existe d’autres façons d’exprimer la viscosité .Par exemple en Degré Engler (sans dimension) : c’est le rapport (ν / ν eau)= (t / t eau) où            t et t eau sont des temps d’écoulement du fluide et de l’eau respectivement mesurés dans les mêmes conditions expérimentales.

Viscosimètre d'Ostwald [Annexe B]

On mesure la durée d'écoulement t d'un volume V de liquide à travers un tube capillaire. La viscosité  cinématique  est proportionnelle à la durée t :

ν = K· t

K : la constante de l'appareil (K) fournie par le constructeur.

Si on ne connaît pas cette constante, on la détermine préalablement à l'aide de l'eau.

Figure V.8 : Viscosimètre d'Ostwald à tube capillaire

- Ductilité :

La ductilité d’un bitume consiste à mesurer son élasticité par l’allongement jusqu'à la rupture en le tirant à une vitesse et une température normalisées.

La langueur maximale du fil correspondant  à l’instant de la rupture donne la ductilité et s’exprime en centimètre.

La mesure est faite par un appareil de ductilimètre et un moule où on verse notre produit [Annexe B].

Figure V.9 : Appareil de mesure de la ductilité.                       Figure V.10 : Le moule

II. Discussion des résultats :

Les échantillons  sont soumis aux quelques analyses et les résultats sont donnés dans les tableaux suivants :

II.1 Les résultats :

Tableau V.2 : Les analyses effectuées sur RSV de la 14C1 de la zone 10.

| Temps (jour) | Pénétration (1/10 mm) | Ramollissement (°C) | Point de flash (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 183 | 40 | 295 |
| 2 | 186 | 38 | 296 |
| 3 | 193 | 36 | 280 |
| 4 | 175 | 36 | 278 |
| 5 | 173 | 37 | 286 |
| 6 | 195 | 35 | 288 |
| 7 | 214 | 35 | 290 |
| 8 | 208 | 36 | 296 |
| 9 | 236 | 36 | 286 |
| 10 | 218 | 38 | 282 |
| 11 | 196 | 40 | 292 |
| 12 | 121 | 41 | 290 |
| 13 | 269 | 35 | 290 |
| 14 | 218 | 36 | 288 |
| 15 | 271 | 37 | 252 |
| 16 | 268 | 35 | 281 |
| 17 | 192 | 43 | 283 |
| 18 | 170 | 39 | 285 |
| 19 | 301 | 31 | 302 |
| 20 | 253 | 33 | 296 |

Tableau V.3 : Les analyses effectuées sur RSV de la zone 7.

| Temps (jour) | Pénétration (1/10 mm) | Ramollissement (°C) | Point de flash (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 38 | 302 |
| 2 | 168 | 41 | 324 |
| 3 | 48 | 33 | 316 |
| 4 | 332 | 27 | 313 |
| 5 | 253 | 31 | 305 |
| 6 | 117 | 30 | 316 |
| 7 | 123 | 43 | 317 |
| 8 | 170 | 42 | 319 |
| 9 | 124 | 43 | 320 |
| 10 | 52 | 46 | 312 |
| 11 | 65 | 44 | 318 |
| 12 | 50 | 41 | 313 |
| 13 | 52 | 44 | 310 |
| 14 | 151 | 42 | 318 |
| 15 | 80 | 43 | 332 |
| 16 | 45 | 44 | 322 |
| 17 | 282 | 43 | 320 |
| 18 | 190 | 46 | 322 |
| 19 | 151 | 41 | 320 |
| 20 | 212 | 40 | 356 |

Tableau V.4 : Les analyses effectuées sur RSV de la zone 5.

| Temps (jour) | Pénétration (1/10 mm) | Ramollissement (°C) | Point de flash (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 249 | 17 | 317 |
| 2 | 142 | 52 | 313 |
| 3 | 61 | 58 | 315 |
| 4 | 301 | 36 | 326 |
| 5 | 337 | 27 | 302 |
| 6 | 153 | 28 | 323 |
| 7 | 306 | 19 | 218 |
| 8 | 157 | 30 | 318 |
| 9 | 88 | 29 | 318 |
| 10 | 154 | 40 | 316 |
| 11 | 69 | 25 | 315 |
| 12 | 125 | 19 | 314 |
| 13 | 77 | 46 | 326 |
| 14 | 166 | 44 | 328 |
| 15 | 89 | 33 | 316 |
| 16 | 118 | 61 | 318 |
| 17 | 68 | 30 | 314 |
| 18 | 62 | 27 | 376 |
| 19 | 383 | 11 | 272 |
| 20 | 86 | 28 | 315 |

II.2  La représentation graphique  et l’interprétation des résultats :

Les résultats sont tracés graphiquement afin de pouvoir apprécier la tendance des éventuelles variations des chacun des paramètres à étudier.

Figure V.11 : Variation da la pénétrabilité de l’asphalte zone 7 et 5 et le RSV zone 10 pendant 20 jours.

D’après la figure V.11 : les résultats que nous avons obtenus pour la pénétrabilité de l’asphalte des 3 zones (10, 7, 5), montrent une variation dans les valeurs de la pénétrabilité comprise entre 160 et 280 d’un 1/10 mm avec une moyenne autour de 250 (1/10 mm) qui peut être traité dans la colonne d’oxydation [6].

Les points de la figure qui représentent les valeurs de la pénétrabilité de l’asphalte zone 7 sont les plus voisins aux valeurs du RSV zone 10.

Par contre les valeurs de l’asphalte zone 5 sont aléatoires par rapport à celle de zone 10.

Figure V.12 : Variation du point de ramollissement de l’asphalte zone 7 et 5 et le RSV zone 10 pendant 20 jours.

D’après la figure V.12 : le suivi de ramollissement du RSV zone 10 montre que les résultats sont relativement bons assurant un bitume qui répond à normes commerciales après l’oxydation.

L’asphalte zone 7 à tendance à se stabiliser entre 30 et 50, cet intervalle reste aux normes requises pour la spécification du bitume [6].

Selon les valeurs de ramollissement de l’asphalte zone 5 on peut dire que le ramollissement est très proche à celle des deux autres zones.

Figure  V.13 : Variation du point de flash de l’asphalte zone 7 et 5 et le RSV zone 10 pendant 20 jours.

D’après la figure 20 : On peut voir dès le premier regard à ces présentations que les valeurs de point de flash  sont relativement stables pour le RSV zone 10 et l’asphaltes zone 7 et 5 sur une marge de 250 et 330°C  cette marge est satisfaisante en comparaison avec les exigences du bitume commercialisé [6].

Remarque :

- Quand, la pénétrabilité est élevée, le point de ramollissement et le point de flash sont bas, alors la température de fonctionnement ou le vide appliqué dans la colonne de distillation sous vide n’est pas suffisant(e) [2], et pour ajuster la production, il faut ajuster les paramètres de fonctionnement, en augmentant la température ou le vide appliqué, et vice versa [annexe A].

- Dans les trois figures (V.11, 12,13) on remarque des points maximums et d’autres minimums.

- Pour la pénétrabilité :

*les maximums représentent les bitumes  mous [Annexe A], ces bitumes contiennent  des fractions des produits légers (les Gasoils).

*les minimums représentent des bitumes durs, ces bitumes contiennent peu des produits légers (une quantité négligeable).

- Pour le ramollissement :

*les maximums représentent les bitumes qui sont difficilement fondus ou ramollis.

*les minimums représentent des bitumes facilement ramollis pour des faibles valeurs de température.

- Pour le point de flash :

*les minimums  représentent les bitumes qui contiennent des produits légers  ou des gaz rapidement inflammés.

* les maximums représentent des bitumes contenant peu des produits inflammés.

II.3 Récapitulation des interprétations :

D’après les résultats des tests concernant l’asphalte zone 7 et 5 et le RSV zone10  représentés dans les figures précédents, on constate que l’asphalte de zone 7 se rapproche aux normes requises pour le bitume routier.

Par contre nous avons remarqué que les caractéristiques de l’asphalte zone 5 ne sont pas stables sur une marge définie mais il est à peu près aléatoire.

Partie B : récupération de l’asphaltes convenables :

I. L’étude du mélange au niveau de laboratoire :

Les tests effectués à l’asphalte de la zone 7 nous montrent qu’il peut être considéré comme un produit semi fini et peut se réagir avec le RSV de la zone 10 dans une colonne de l’oxydation pour obtenir finalement un produit fini qui est le bitume routier , pour cela il nous faut une étude au niveau de  laboratoire sur le mélange des deux produits ( 80% RSV zone 10 et 20% RSV zone 7).

Les tableaux suivants représentent la pénétrabilité et le ramollissement pour le RSV zone 10 et l’asphalte zone 7 pendant 5 jours et la variation des caractéristiques de mélange des deux produits dans la même période.

I.1 Les résultats :

Tableau V.3 : Les tests effectués sur RSV zone 10 et l’asphalte zone 7.

| Temps (jours) | RSV zone 10 |  | Asphalte zone7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pénétrabilité | Ramollissement | Pénétrabilité | Ramollissement |
| 1 | 196 | 37 | 91 | 41 |
| 2 | 190 | 39 | 87 | 43 |
| 3 | 226 | 32 | 116 | 37 |
| 4 | 213 | 34 | 120 | 39 |
| 5 | 169 | 42 | 107 | 40 |

Tableau V.4: Les tests effectués sur le mélange de RSV zone 10 et zone 7.

| Temps (jours) | P | R | duc | d | v | P.F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175 | 39 | 96 | 1.026 | 902 | 260 |
| 2 | 190 | 40 | 93 | 1.023 | 894 | 280 |
| 3 | 212 | 38 | 96 | 1.028 | 897 | 233 |
| 4 | 265 | 32 | 99 | 1.031 | 887 | 187 |
| 5 | 198 | 37 | 95 | 1.03 | 898 | 196 |

I.2 La représentation graphique  et l’interprétation des résultats :

Figure V.14 : Variation des valeurs de pénétrabilité en fonction du temps.

La figure V.14 qui représente la variation de la pénétrabilité pendant 5 jours montre que la pénétrabilité de mélange reste toujours satisfaisante.

Figure V.15 : Variation du point de ramollissement en fonction du temps.

La figure V.15 qui représente la variation du point de ramollissement pendant 5 jours montre que le ramollissement est en proportion inverse avec la pénétrabilité et est aussi satisfaisante.

Figure V.16 : Variation des valeurs du point de flash en fonction du temps.

La figure V.16 qui représente la variation du point de flash pendant 5 jours montre que les valeurs sont relativement bonnes.

Figure V.17 : Variation de la viscosité cinématique en fonction du temps.

La figure V.17 qui représente la variation de la viscosité pendant 5 jours montre que la viscosité est vérifiée les conditions requises pour la production de bitume.

Figure V.18 : Variation de la densité en fonction du temps.

La figure V.18  qui représente la variation de la densité pendant 5 jours montre que la majorité des valeurs sont en bon sens que les conditions normales pour un bitume commercialisé.

Figure V19 : Variation de la ductilité en fonction du temps.

La figure V.19 qui représente la variation de la ductilité pendant 5 jours montre que les valeurs répondent aux normes de production de bitume.

Remarque importante :                                                                                                                                                                                                                   Dans le 4e jour, la valeur de pénétrabilité est élevée, le point de ramollissement et le point de flash sont bas, alors la température ou le vide appliqué n’est pas suffisant, il faut augmenter soit la température soit le vide [2].

Pour la diminution de la valeur de la densité et la viscosité, et l’augmentation de la valeur de ductilité, il faut augmenter le débit de VGO (Gasoil) [Annexe A].

II. L’oxydation du mélange et les corrections effectuées pour ajuster la production :

II.1 Avant l’ajustement :

Selon les résultats,  nous avons trouvé que dans la plupart du temps le mélange répond aux exigences de production, signifiait qu’on peut injecter l’asphalte zone 7 au niveau de la zone 10 avec le RSV, ce mélange préalablement étudié sera traité dans la colonne d’oxydation pour obtenir un bitume routier prêt à être commercialisé.

II.1. a  Les résultats :

Le tableau suivant représente les résultats des analyses effectuées sur le mélange oxydé :

Tableau V.7 : Résultats des tests effectués sur le mélange oxydé.

| jour | P | R | P. F | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 66 | 298 | A ajuster |
| 2 | 42 | 60 | 283 | Bon |
| 3 | 45 | 53 | 275 | Bon |
| 4 | 43 | 59 | 279 | Bon |
| 5 | 46 | 52 | 273 | Bon -échantillon pour la 2ème partie- |
| 6 | 38 | 68 | 301 | A ajuster |
| 7 | 52 | 43 | 264 | A ajuster |
| 8 | 46 | 57 | 272 | Bon |
| 9 | 54 | 38 | 263 | A ajuster |
| 10 | 51 | 41 | 266 | A ajuster |

II.1. b  Représentation graphique et l’interprétation des résultats

Figure V.20 : variation des valeurs de la pénétrabilité et le point de  ramollissement pendant 10 jours.

La figure V.20 d’après la représentation graphique de la variation des valeurs de pénétrabilité et ramollissement en fonction de temps, on remarque que le produit n’est pas toujours conforme au normes de bitume routier qu’il y a une pénétrabilité comprise entre 40 et 50(1/10 mm), et un ramollissement entre 47 et 61°C.

II. 2   Après l’ajustement :

Les points qui ne sont pas conformes aux normes sont des produits hors normes et doivent subir un ajustement par des modifications au niveau des paramètres physiques tels que : la température ou la pression de fonctionnement de la colonne sous vide  et le débit d’air de la colonne d’oxydation.

II.2. a  Les résultats :

Les analyses effectuées sur le mélange dans le même jour après la modification sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau V.8 : Résultats des tests effectués sur le mélange oxydé après les modifications physiques apportées.

| jour | P | R | P.F | Les modifications apportées [2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41 | 49 | 281 | Diminution du débit d’air au niveau de la colonne 14C2 |
| 2 | 42 | 60 | 283 | / |
| 3 | 45 | 53 | 275 | / |
| 4 | 43 | 59 | 279 | / |
| 5 | 46 | 52 | 273 | / |
| 6 | 42 | 60 | 284 | Diminution du vide au niveau de la colonne 14C1 |
| 7 | 49 | 51 | 269 | Augmentation du débit d’air au niveau de la colonne 14C2 |
| 8 | 46 | 47 | 272 | / |
| 9 | 50 | 41 | 267 | Augmentation du débit d’air au niveau de la colonne 14C2 |
| 10 | 48 | 57 | 271 | Augmentation du débit d’air au niveau de la colonne 14C2 |

Remarque : il est préférable de faire l’ajustement au niveau de 14 C 2 parce que [2]:

- Moins de risque.

- Facile à manipuler.

II.2. b  Représentation graphique et l’interprétation des résultats

Figure V.21 : Variation des valeurs de la  pénétrabilité et le point de ramollissement pendant 10 jours après les modifications.

La figure V.21 d’après la représentation graphique de la variation des valeurs de pénétrabilité et ramollissement en fonction de temps après les modifications physiques, on remarque que la plupart des produits sont ajustés [de moyen de 4/5] et  qu’ils sont conformes aux normes de bitume routier [pénétrabilité comprise entre 40 et 50 (1/10 mm), et un ramollissement entre 47 et 61°C].

Conclusion :

Durant la période de stage au sein de raffinerie d’Arzew, l’approche de près au domaine industriel me permet de concevoir une image sur l’industrie et de découvrir la complexité des installations. À la même occasion, j'ai remarqué que les appareils sont très anciens et incapables de livrer tels que les compresseurs et les pompes qui peuvent suivre le régime actuel de production et qui nécessitant à chaque fois soit une réparation soit un nettoyage ou tout simplement un arrêt définitif.

A travers l’étude que j’ai effectuée dans ce chapitre , et après avoir eu les résultats, je confirme que la fabrication des bitumes routiers grade 40/50 est possible en substituant partiellement le résidu sous vide (RSV) par l’asphalte issu de l’unité de désasphaltage au propane de la zone 7, par contre la quantité et l’instabilité des caractéristiques de l’asphalte de la zone 5 ( zone à des appareils très anciens)  nous obligent de le négliger.

On remarque d’après les analyses au laboratoire de contrôle que l’asphalte de la zone 7 possède une qualité irrégulière, dans ce cas on propose de l’additionner avec le RSV de la zone 10 pour subir le même traitement au niveau de la colonne d’oxydation, en cas de produire un bitume hors normes il faut ajuster la production en jouant sur les paramètres de fonctionnement des deux colonnes [Annexe A].