Introduction :

La déformation permanente est considérée comme étant la première cause générant des dégâts aux enrobés bitumineux à chaud [53].

Compte tenu de leurs caractéristiques dues à la nature thermoplastique du liant, le comportement des mélanges hydrocarbonés est influencé par les conditions d'environnement : régime de pluies, température. Notons que les mélanges bitumineux sont des corps noirs qui absorbent de la chaleur [54].

Devant l’augmentation du trafic routier et l’accroissement des surcharges, les enrobés traditionnels ne répondent plus aux sollicitations générées, leur amélioration devient nécessaire. Cette amélioration pourrait s’obtenir en modifiant le bitume par ajout de polymère [55].

Le présent chapitre expose la deuxième partie de ce travail où le bitume routier de la raffinerie d’Arzew sera mélangé avec les polymères.

Les objectifs visés par l’étude de comportement des mélanges (bitume/ polymère)  en laboratoire sont définis ci-après :

- Déterminer les caractéristiques des mélanges.

- Définir les dosages en polymère permettant d’obtenir des mélanges performants en fonction de la qualité et  la quantité de ses additifs.

- Comparer les deux mélanges en tenant compte a la chaussé de point de vue du trafic et du climat selon  les exigences du marché algérien.