II. Présentation des matériaux

Le produit : le bitume 40/50.

Le choix de bitume 40/50 : -    A une capacité de production plus élevée.

- Le plus utilisé dans les industries et surtout routière.

- Le plus fabriqué dans la raffinerie d’Arzew.

Les caractéristiques :

Tableau VI.1 : les caractéristique de bitume routier 40/50.

| caractéristiques | P | R | Duc | ν | P.F | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitume 40/50 | 46 | 52 | 72 | 9.94 | 273 | 1.024 |

III. Méthodologie expérimentale

Cette étude a été limitée à la modification d’un seul bitume de base, de classe de pénétrabilité 40/50, fourni par la raffinerie d’Arzew.

III.1 La préparation : les bitumes modifiés par l’ajout de polymère ont été élaborés comme suit :

- Chauffage du bitume initial (d’une quantité de 150g) à 180°C.

- Faire les pesées pour les polymères  selon les pourcentages souhaités.

- Introduction du polymère de 3 à 10% en masse pour le caoutchouc [56] et de 10 à 70% pour le polyéthylène [57].

- Agitation thermique des mélanges pendant plusieurs heures à 180°C, selon le teneur en polymère.

- Transfert du mélange, puis refroidissement et maintien à température ambiante pendant 24h avant manipulation.

- Réchauffer  le mélange et faire les essais.

Figure VI.1 : Etuve pour chauffer les produits.

Ce protocole permet d’obtenir des mélanges dits physiques, c’est-à-dire sans réaction chimique aves le polymère introduit [58].

III.2 Résultats et discussion

III.2.a Résultats des essais pour le bitume- polyéthylène :

- Pénétrabilité à 25°C :

Tableau VI.2 : Les valeurs de la pénétrabilité de bitume-polyéthylène.

| Nombre d’essais | % de PE | P1 | P2 | P3 | pf (1/10 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 43 | 42 | 44 | 43 |
| 2 | 20 | 29 | 33 | 31 | 31 |
| 3 | 40 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| 4 | 60 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 5 | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 |

- Point de ramollissement :

Tableau VI.3 : Les valeurs du ramollissement de bitume-polyéthylène.

| Nombre d’essais | % de PE | R (°C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 57 |
| 2 | 20 | 66 |
| 3 | 40 | 86 |
| 4 | 60 | 172 |
| 5 | 70 | >180 |

- Densité à 25°C:

Tableau VI.4 : Les valeurs de la densité de bitume-polyéthylène.

| Nombre d’essais | % de PE | E1 (mg) | E2 (mg) | E3 (mg) | E4 (mg) | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 35.552 | 63.544 | 50.438 | 63.879 | 1.023 |
| 2 | 20 | 35.552 | 63.544 | 50.431 | 63.807 | 1.018 |
| 3 | 40 | 35.552 | 63.544 | 50.429 | 63.735 | 1.013 |
| 4 | 60 | 35.552 | 63.544 | 50.428 | 63.589 | 1.002 |
| 5 | 70 | 35.552 | 63.544 | 50.411 | 63.303 | 0.984 |

- Ductilité à 25°C:

Tableau VI.5 : Les valeurs de la ductilité de bitume-polyéthylène.

| Nombre d’essais | % de PE | Duc (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 73 |
| 2 | 20 | 88 |
| 3 | 40 | 138 |
| 4 | 60 | 97 |
| 5 | 70 | 53 |

- Point flash :

Tableau VI.6 : Les valeurs des points de flash de bitume-polyéthylène.

| Nombre d’essais | % de PE | P.F (°C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 275 |
| 2 | 20 | 282 |
| 3 | 40 | 291 |
| 4 | 60 | 298 |
| 5 | 70 | 312 |

- La viscosité à25°C:

Tableau VI.7 : Les valeurs de la viscosité cinématique de bitume-polyéthylène.

| Nombre d’essais | % de PE | K (m2.s-2) | T (s) | ν (st) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.01*10-6 | 987 | 987 |
| 2 | 20 | 0.01*10-6 | 978 | 978 |
| 3 | 40 | 0.01*10-6 | 970 | 970 |
| 4 | 60 | 0.01*10-6 | 961 | 961 |
| 5 | 70 | 0.01*10-6 | 953 | 953 |

III.2.b Résultats des essais pour le bitume- caoutchouc :

- Pénétrabilité à 25°C:

Tableau VI.8 : Les valeurs de la pénétrabilité de bitume-caoutchouc.

| Essais | % de caou | P1 | P2 | P3 | P (1/10 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 33 | 32 | 31 | 32 |
| 2 | 5 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 3 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Avec P1, P2, P3 sont des pénétrabilités de 3 point déférents de même échantillon.

- Point de ramollissement :

Tableau VI.9  : Les valeurs du ramollissement de bitume- caoutchouc.

| Essais | % de caou | R (°C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 57 |
| 2 | 5 | 58 |
| 3 | 7 | 60 |
| 4 | 10 | 63 |

- Densité à 25°C :

Tableau VI.10 : Les valeurs de la densité de bitume- caoutchouc.

| Essais | % de caou | E1 (mg) | E2 (mg) | E3 (mg) | E4 (mg) | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 35.552 | 63.544 | 50.437 | 63.878 | 1.023 |
| 2 | 5 | 35.552 | 63.544 | 50.436 | 63.851 | 1.021 |
| 3 | 7 | 35.552 | 63.544 | 50.432 | 63.793 | 1.017 |
| 4 | 10 | 35.552 | 63.544 | 50.431 | 63.765 | 1.015 |

- Ductilité à25°C :

Tableau VI.11 : Les valeurs de la ductilité de bitume- caoutchouc.

| Essais | % de caou | Duc (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 71 |
| 2 | 5 | 73 |
| 3 | 7 | 76 |
| 4 | 10 | 81 |

- Point flash :

Tableau VI.12 : Les valeurs des points de flash de bitume- caoutchouc.

| Essais | % de caou | P.F (°C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 275 |
| 2 | 5 | 278 |
| 3 | 7 | 280 |
| 4 | 10 | 281 |

- Viscosité à25°C:

Tableau VI.13 : Les valeurs de la viscosité cinématique de bitume- caoutchouc.

| Essais | % de caou | K (m2.s-2) | T (s) | ν (st) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.01*10-6 | 988 | 988 |
| 2 | 5 | 0.01*10-6 | 984 | 984 |
| 3 | 7 | 0.01*10-6 | 979 | 979 |
| 4 | 10 | 0.01*10-6 | 977 | 977 |

Avec : k : constante de capillarité ou constante d'étalonnage de l’appareil, T : temps d’écoulement

III.2.c La représentation graphique des résultats :

- Pénétrabilité :

Figure VI.2 : Variation da la pénétrabilité des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs.

- Point de ramollissement :

Figure VI.3 : Variation du ramollissement des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs.

- densité :

Figure VI.4 : Variation da la densité des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs.

- ductilité

Figure VI.5 : Variation da la ductilité des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs.

- Point de flash :

Figure VI.6 : Variation des points de flash des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs.

- Viscosité :

Figure VI.7 : Variation da la viscosité cinématique des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs.

III.2.d L’interprétation des résultats :

- Les résultats de pénétrabilité (Fig.VI.2) et de point de ramollissement (Fig.VI.3) en fonction du pourcentage de polyéthylène et de caoutchouc ajouté montrent une diminution de la pénétrabilité de [50 à 22(1/10 mm)] pour un pourcentage ajouté de 10% de caoutchouc et [50 à 43(1/10 mm)] pour le même pourcentage de polyéthylène ajouté.

Cependant, pour une proportion plus élevée de polyéthylène, la pénétrabilité chute à 7(1/10 mm). Le point de ramollissement augmente en fonction du pourcentage aussi bien pour le polyéthylène que pour le caoutchouc.

Pour 1% d’ajout l’augmentation du point de ramollissement est similaire.

Les résultats montrent qu’un bitume plus dur peut être obtenu et un mélange de (9.1/ 90.9) polyéthylène ou caoutchouc/ bitume est bien adapté pour être utilisé et appliqué au bitumage des routes.

- La variation de la densité et la viscosité des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs sont représentées sur les figures (VI.4 et VI.7). On remarque une diminution avec la proportion des additifs .Cela signifie que la capacité à s’écouler des bitumes obtenus augmente et la durée d'écoulement diminue et donc assure une manipulation plus facile.

- La figure (VI.5) représente la variation de la ductilité des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs. On remarque que l’intervalle de l’allongement des nouveaux bitumes est très large et augmente lorsque la quantité des additifs ajoutés augmente sauf au point de 70% pour le bitume-polyéthylène.

Plus l’allongement est élevé, plus la durée de vieillissement est élevée et la durée de vie élevée.

- La figure (VI.6) représente la variation des points de flash des deux bitumes en fonction du pourcentage des additifs on remarque que le point de flash augmente avec l’augmentation de pourcentage des additifs alors que la marge de la température d’inflammation est assez grande et satisfaisante et vise principalement à accroitre la sécurité aux manipulateurs aux chantiers.

III.2.e Calcul de la viscosité dynamique  à 25°C:

Dans l'industrie, la viscosité a une très grande importance pratique, car elle conditionne l’écoulement des fluides dans les canalisations et le long des parois. Elle permet de mesurer directement ou indirectement certaines caractéristiques des produits (texture, taille de polymère, ...). Elle conditionne le bon fonctionnement des processus (combustion, imprimerie, couchage, ...).

Une simple relation relie entre la viscosité cinématique « ν » (st : stocks : est l’unité)   et la viscosité dynamique «η » (p : poise : est l’unité) ; c’est la suivante :

ν=ηρ                    Alors : η= ν* ρ

Tableau VI.14 : Résultats de calcul de la viscosité dynamique de bitume caoutchouc.

| % caou | ν (st) | ρ | η (p) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 994 | 1.024 | 1017.8 |
| 3 | 988 | 1.023 | 1010.7 |
| 5 | 984 | 1.021 | 1004.6 |
| 7 | 979 | 1.017 | 995.6 |
| 10 | 977 | 1.015 | 991.6 |

Tableau VI.15 : Résultats de calcul de la viscosité dynamique de bitume polyéthylène.

| % P.E | ν | ρ | η |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9.87 | 1.023 | 10.097 |
| 20 | 9.78 | 1.018 | 9.956 |
| 40 | 9.70 | 1.013 | 9.826 |
| 60 | 9.61 | 1.002 | 9.629 |
| 70 | 9.53 | 0.984 | 9.377 |

III.2.f Calcul de l’indice de pénétrabilité :

La mesure de la pénétrabilité à 25°C et du point de ramollissement bille et anneau ou bien la mesure de la pénétration à deux températures différentes peut être utilisée pour définir la façon dont la consistance du bitume évolue avec la température. Il s’agit d’une caractéristique très importante du bitume, qui sert en particulier à choisir le type de bitume approprié pour une application donnée.

Le facteur le plus commodément employé pour exprimer la relation consistance-température est l’indice de pénétrabilité ou IP (sans dimension).

Il se calculer couramment de deux façons [Annexe B]:

- Par la mesure des pénétrabilités à deux températures différentes :

On applique la formule :

logP1-logP2t1-t2=150*20-IP10+IP

- Par la mesure du point de ramollissement et d’une pénétrabilité :

La pénétrabilité d’un bitume à la température du point de ramollissement correspond en moyenne pour la plupart des bitumes à une valeur de 800, la formule est donc la suivante :

log800-logPTBA-t=150*20-IP10+IP

On pose A= log800-logPTBA-t

A=150*20-IP10+IP ………..(a)

- A*(500+50IP) = 20-IP

500A + 50A*IP =20 – IP

50A*IP + IP = 20 – 500A

IP*(50A +1) = 20 – 500A

IP=20-500A50A+1

Les résultats obtenus sont représentés ci après:

Tableau VI.16 : Résultats de calcul de l’indice de pénétrabilité pour le bitume caoutchouc.

| % caou | A | IP |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.04596 | -0.9005 |
| 3 | 0.0436 | -0.5787 |
| 5 | 0.0432 | -0.5080 |
| 7 | 0.0430 | -0.4768 |
| 10 | 0.0410 | -0.1752 |

Tableau VI.17 : Résultats de calcul de l’indice de pénétrabilité pour le bitume polyéthylène.

| % PE | A | IP |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.0709 | -3.4012 |
| 20 | 0.0344 | 1.0228 |
| 40 | 0.0241 | 3.5972 |
| 60 | 0.0117 | 8.8986 |
| 70 | 0.0117 | 8.8917 |

III.2.g Classement des mélanges obtenus :

III.2.g.a Selon la nature physico-chimique :

Une relation étroite entre l’IP et la nature physico-chimique du bitume.

- Les bitumes d’IP bas ont tendance à avoir des caractéristiques newtoniennes et visqueuse (type sol).

- Lorsque l’IP augmente, les caractéristiques sont de plus en plus non-newtoniennes et élastiques (type gel).

III.2.g.b Selon leurs susceptibilités thermiques :

Le bitume est d’autant moins susceptible que l’IP est plus élevé en valeur algébrique.

- Les bitumes très susceptible ont un IP<0,

- Les bitumes peu susceptible ont un IP>0 (entre +2 et +8 en générale).

Newtonien (type sol)

Figure VI.8 : Classement des bitumes obtenus selon l’indice de pénétrabilité.

D’après le figure 18 qui représente la variation de l’indice de pénétrabilité en fonction du pourcentage des additifs On remarque que, quand on augmente le pourcentage de l’additif on obtient des bitumes peu susceptible et élastique ce qui signifie que ces produits auront une résistance accrue aux déformations permanentes mais présenteront une très grande fragilité à froid pour bitume caoutchouc (IP <0) et bitume polyéthylène (20 et 40%)  sauf au point de 10% pour le bitume polyéthylène ce produit est très susceptible.

Solen l’IP on peut aussi classer les bitumes obtenus en deux classes bitumes newtonien visqueux et non newtonien élastique.

Conclusion :

Dans ce chapitre, on cherche à performer les bitumes routiers de la raffinerie d’Arzew et d’améliorer ses caractéristiques par l’ajout des polymères.

Les polymères ajoutés sont de deux grandes familles : les élastomères qui sont caractérisés par un comportement élastique, ce qui signifie que lorsqu’on l’étire, le matériau a tendance à reprendre rapidement sa forme initiale et une souplesse à basse température, et les plastomères qui sont plus rigides, possèdent des propriétés plastiques qui conviennent lorsqu’on a besoin d’une bonne tenue aux températures élevées de service, dans les zones exposées à des climats chauds.

Les résultats obtenus par l’ajout de polymère (soit pour le polyéthylène, soit pour le caoutchouc)  au bitume nous donnent :

- un bitume dur et très cohésif à basse pénétrabilité et fort point de ramollissement ;

- Ce bitume à une grande capacité à s’écouler pour une courte durée ;

- La durée de vie de ce bitume est plus élevée que le bitume pur ;

- A une grande marge de sécurité pendant l’utilisation ;

- Une diminution a sa susceptibilité thermique et en élargissant a son intervalle de plasticité, autrement dit la plage de températures à l’intérieur de laquelle les enrobés conservent leurs performances mécaniques de résistance à l’orniérage et à la fissuration de fatigue et/ou thermique. Le bitume modifié aux polymères possède aussi une plus forte adhésivité.

Une simple comparaison entre le bitume polyéthylène et le bitume caoutchouc nous possèdent un meilleur comportement de bitume caoutchouc par rapport au bitume polyéthylène on prend en considération les pourcentages des caoutchoucs qui sont très faibles par rapport aux polyéthylènes. En plus le polyéthylène est très couteux mais le caoutchouc est un déchet des pneus issus.