INTRODUCTION GENERALE

Depuis l’avènement de l’outil informatique, et la performance croissante des appareils de diffraction des rayons X, la détermination de la structure cristalline des monocristaux, à partir des données des rayons X,  reste la méthode la plus aisée et la plus efficace à mettre en œuvre pour caractériser les propriétés structurales des solides cristallins. L’étude des structures cristallines par diffraction des rayons  X  a connu depuis quelques années un essor considérable.

L’augmentation de la précision des résultats obtenus, grâce à l’efficacité du matériel expérimental (diffractomètre à quatre cercles) d’une part et au traitement rigoureux des données brutes d’autre part, a suscité un nombre important de travaux. La mise au point des méthodes directes a marqué un tournant décisif en cristallographie durant les années 1960 à 1970. La connaissance d’un très grand nombre de structures étant ainsi rendue possible. La cristallographie est alors devenue un outil très précieux pour les chimistes, les biologistes et les physiciens.

A partir d’un spectre de diffraction des rayons X correctement enregistré et traité, il est possible d’accéder à la résolution de la structure cristalline par diverses méthodes, puis à l’affinement de la structure obtenue.

Notre étude a pour objet la détermination de la structure cristalline par diffraction des rayons X haute résolution sur monocristal d’un composé de la famille des organobismuths (V) de formule brute C32 H25 Bi O6. Le composé étudié est un agent oxydant et catalyseur. Des recherches sont menées pour tenter d’améliorer l’efficacité de ces composés.

Le travail est partagé en deux étapes. La première partie est consacrée au formalisme mathématique, les corrections apportées aux intensités et un aperçu sur le problème de phase et les méthodes de résolution structurale.

L’expérience permet d’obtenir les modules des facteurs de structure à partir des intensités diffractées. Pour calculer la densité électronique, il est nécessaire de connaître non seulement ces facteurs mais aussi leurs phases. Dans le cas d’une structure centrosymétrique, les phases des facteurs de structure sont supposées égales aux phases calculées c.à.d. qu’elles peuvent être égales à 0. Par contre dans le cas d’une structure non centrosymétrique, la phase peut prendre une valeur compris entre 0 et 2π [1].

Dans la 2éme partie de ce mémoire, nous avons représenté en détail le système diffractométrique, puis nous avons exposé les principes fondamentaux de la procédure de R.H.Blessing [2] employée pour le traitement et la correction des intensités mesurées. Ensuite, nous avons entamé la résolution et l’affinement de la structure.

Pour pouvoir déterminer la structure de la molécule, il faut préalablement disposer d’un monocristal de taille suffisante de ce composé (arête voisine de 0.5 mm). Le passage d’un faisceau de rayons X à travers ce cristal donne naissance à un phénomène de diffraction des rayons X. L’enregistrement de ces réflexions conduit à une figure de diffraction, constituée de milliers de tâches. La mesure de la position de ces tâches et de leur intensité constitue l’information de base que recueille le cristallographe. Cependant, la relation entre les données recueillies et la position des atomes n’est pas simple. La figure de diffraction obtenue est fortement éloignée d’une image transformée par un opérateur mathématique qui est une transformée de Fourier tridimensionnelle. Le problème est donc l’analyse de l’image obtenue pour calculer le transformé de Fourier inverse qui permet de connaître la structure de la molécule.

Ce problème est rendu singulièrement ardu par le fait que certaines informations sont perdues lors de l’enregistrement: Les données recueillies ne décrivent qu’une partie de la transformée de Fourier. En effet, les coefficients de Fourier que constituent les facteurs de structure, sont des complexes décrits par un module et une phase. Or les intensités observées pour chaque tache de diffraction ne caractérisent que le modèle et ne contiennent aucune information sur les phases. Il faut donc, par d’autres méthodes, estimer les phases pour un certain nombre de tâches afin de trouver un modèle approché de la structure de la molécule. Ce modèle sera ensuite confronté aux résultats expérimentaux et affiné par des interactions successives.

L’affinement accompli, on passe à l’analyse structurale et interprétation des résultats obtenus.

L'organigramme 1 donne un aperçu du travail effectué, depuis la sélection du cristal jusqu’à la géométrie de la molécule obtenue.

Détermination de la géométrie cristalline

- Les paramètres de la maille: a  b  c   αβγ

- Le système cristallin

- Groupe d'espace

- Informations sur la symétrie moléculaire

Mesure des intensités intégrées

- Liste des hkl I σ(I)

Correction des intensités

- Liste des hkl F σ (F)

Ou           hkl F2 σ (F2)

Résolution de la structure Méthodes directe

- Les positions de tous les atomes sauf H

Sélection d’un cristal convenable

Affinement de la structure

- Les positions et déplacement des atomes

- La géométrie de la molécule

- Distance interatomique

- Angle de valence

- Angle de torsion

Interprétation   des                      résultats

OPERATIONS

INFORMATIONS OBTENUES

Organigramme 1 : Les étapes impliquées pour la détermination de la structure d'un solide cristallin.