FORMALISME MATHEMATIQUE

I.1. Introduction:

L’interaction entre un faisceau de rayons X et la matière provoque une vibration des électrons des atomes. Cette vibration, qui due au champ électrique associe au faisceau incident, est caractérisée par la diffusion d’un rayonnement de même longueur d’onde.

Les nœuds du réseau cristallin constituent des sources cohérentes et les ondes diffusées interférent, donnant ainsi des pics de diffraction dans des directions privilégiées (Figure. I.1).

Si on appelle k  et  ko , les vecteurs unitaires portes respectivement par les directions des faisceaux diffusé et incident, on démontre que l’intensité diffracté par un cristal dans la direction k s’écrit :

Ix=I0 .ae2 .LP.Fx2 .Gx2         [I-1]

Relation dans la quelle x est le vecteur de diffusion :

x= k-k0λ     ,         x=2sinθλ

Les grandeurs I0, ae et LP représentent respectivement l’intensité de l’onde incidente, la longueur de diffusion de l’électron et le facteur de Lorentz-polarisation.

Fx et Gx sont respectivement le facteur de structure et la fonction d’interférence. Cette dernière  prend une valeur non nulle à l’intérieur d’un domaine centré sur un nœud du réseau réciproque tel que x=H où H  est un vecteur  du réseau réciproque. Gx prend alors sa valeur maximale égale à N (N étant le nombre total de mailles dans le cristal) [3].

IBragg= I0 .ae2 .LP.N2 .FH2         [I-1’]

d

P2

P1

C

1

2

1’

2’

B

A

O

# Figure. I.1 : Loi de Bragg.

I.1.1.Facteur de structure :

Atome 1

Atome 2

Atome 3

Atome 4

Réel

Imaginaire

Figure. I.2 : Représentation du facteur de structure dans le plan complexe - somme des contributions de chacun des atomes.

Le facteur de structure constitue le concept fondamental des théories de diffraction. Il est défini comme étant la somme de toutes les contributions atomiques affectées chacune par son déphasage φjdépendant directement de la position  de l’atome j dans la maille.

F=j=1Nfjexpiφj         [I-2]

N : Le nombre d’atome par maille ;

fj : Le facteur de diffusion de l’atome j ;

φj : Le déphasage entre les différents atomes de la maille formulé par :

φj=2πh.xj+k.yj+l.zj         [I-3]

Le facteur de structure s’écrit :

Fhkl=jfjexpi2πh.xj+k.yj+l.zj         [I-4]

Ou encore :

Fhkl=jfjcos2πh.xj+k.yj+l.zj+isin2πh.xj+k.yj+l.zj         [I-5]

Fhkl=Ahkl+iBhkl         [I-6]

On a alors:

tanφj=BhklAhkl         et          Fhkl2= Ahkl2+Bhkl2         [I-7]

On peut également écrire le facteur de structure sous la forme exponentielle, soit :

Fhkl=Fhkl.eiφhkl         [I-8]

I.1.2.Facteur de diffusion atomique :

L’interaction des photons avec la matière se fait essentiellement avec les électrons ainsi, pour une intensité incidente Ii, l’intensité diffusée Idiff par un électron par unité d’angle solide peut s’écrire :

[I-9]

Où est le rayon classique de l’électron, m et e étant la masse et charge de l’électron, respectivement,  et c la vitesse de la lumière ; P est un facteur de polarisation dépendant de la polarisation de  l’onde incidente et de la direction de diffusion, relativement à la polarisation.

Pour calculer la diffusion en provenance d’un atome, il faut tenir compte des interférences entre les ondes diffusées par tous les électrons. Lorsque deux diffuseurs interfèrent (figure I.3), la différence de phase entre les deux intensités diffusées s’écrit :

[I-10]

O’

B

A

O

Figure. I.3 : Interférence entre deux ondes diffusées en O et en O’.                               Les  et   sont respectivement les vecteurs unitaires définissant les ondes incidentes et diffusées et  est un vecteur de position de O’.

Le vecteur de diffusion, qui indique dans l’espace réciproque de la direction de diffusion, est alors défini par  et nous pouvons  donc écrire

[I-11]

L’intensité totale diffusée dans la direction peut donc s’écrire sous la forme d’une intégrale sur l’ensemble des électrons par exemple sur la densité électronique

[I-12]

Cette expression mathématiquement parlante, exprime que l’intensité diffusée est proportionnelle à la transformée de Fourier de la densité électronique, en fonction du vecteur  de l’espace réciproque considérée. Dans le cas d’un atome, la densité électronique possède en première approximation une symétrie sphérique, et l’intensité diffusée par un atome est appelée facteur de diffusion atomique f, et ne dépend que de [Annexe D].

Les atomes les plus lourds ont une décroissance du facteur de diffusion moins rapide, à cause de la plus grande densité électronique (relative) au centre de l’atome. On appelle facteur de diffusion d’un atome j, la somme des amplitudes diffusées par tous les électrons qui le constituent. Ce facteur dépend de la nature chimique des atomes, de la température et de l’angle de diffraction θ.

La figure I.4 montre que la contribution des électrons de l’atome j à la diffraction diminue quand l’angle de diffraction θ augmente. En pratique les réflexions à θ>30∘ sont négligeables. L’agitation thermique est la cause de l’affaiblissement important des intensités de Bragg dans le domaine θ>30∘.

fJ

ZJ

0

30°

θ(degré)

Atome au repos

Atome en agitation

Figure I.4 : Facteur de diffusion atomique.

I.1.2.1.Modèle de Pseudo-Atomes Rigides :

Modèle des atomes sphériques :

Les modèles des atomes sphériques est le modèle de pseudo-atome le plus utilisé en cristallographie. Il définit le cristal comme un ensemble d’atomes ayant la structure électronique d’atomes isolés à symétrie sphérique, non déformés par les liaisons chimiques et centrés sur les positions des noyaux.

Dans ce modèle, les facteurs de diffusion des atomes libres sont incorrects à cause de la déformation. Toutefois, imperfection est en partie corrigée par les facteurs de température et on observe un assez bon accord entre facteur de structures observé et calculés obtenus dans l’affinement par la méthode des moindres carrés [4,5].

I.1.3.Agitation thermique des atomes :

Le facteur de température joue un rôle essentiel dans la résolution de la structure cristalline, tout cristal présente à une température T un désordre dû à l’agitation thermique des atomes qui le constituent. Les vibrations des ces atomes autour de leur position d’équilibre au sein de la maille  ont pour effet de diminuer l’amplitude du facteur de structure.

Le facteur de structure s’écrit alors:

FH=j=1Nfj exp2πhxj+kyj+lzj×Tj         [I-13]

Avec Tj le facteur de température donne par la moyenne :

Tj=exp2πiUj.H         [I-14]

Où Uj représente le vecteur de déplacement instantané de l’atome j par rapport à sa position d’équilibre.

Dans l’hypothèse harmonique du mouvement des atomes (mouvement de faible amplitude), le facteur de température s’écrit :

Tj=exp-122πUj.H2         [I-15]

Si U1, U2, U3 sont les composantes de Uj dans le réseau direct, alors le terme en exponentiel s’exprime par :

H Uj=H1U1+H2U2+H3U3         [I-16]

H.Uj2=hU1+kU2+lU3         [I-17]

H.Uj2=h2U12+k2U22+l2U32+2hkU1U2+2hlU1U3+2klU2U3         [I-18]

Ou encore, en notation matricielle :

H.Uj2=i=13j=13HiUiUJHJ=i=13j=13HiUiUJHJ         [I-19]

H.Uj2=i=13j=13HiUijHj         [I-20]

Uij=uijU12U1U2U1U3U2U1U22U2U3U3U1U3U2U32         [I-21]

Si l’atome j possède une agitation thermique identique, dans les trois directions de la maille (U12=U22=U32), le tenseur Uij est dit isotrope et s’écrit comme :

Uij=uij100010001         [I-22]

Alors l’atome j à un déplacement quadratique moyen isotrope (même agitation dans les différentes directions).

Le facteur de température s’écrit :

Ti=exp-8π2.Uj.H2=exp-2πUjsinθλ2         [I-23]

Si de plus Uj est le même pour l’ensemble des atomes de la maille du cristal alors, l’agitation thermique est représentée par un facteur de température globale B.

B=exp-2π2Bsinθλ2         [I-24]

Ce qui a pour effet d’abaisser l’intensité diffractée. Ce phénomène étant d’autant plus marqué pour les grandes valeurs de θ comme présenté précédemment (Figure. I.4).

I.2.Correction apportées aux intensités mesurées :

Les intensités mesurées sont affectées d’un certain nombre d’erreurs. Les unes sont liées à l’angle de diffraction θ et conduisent à 2 types de corrections : la correction de polarisation et la correction de Lorentz. Les autres sont liées aux propriétés physiques et à la nature de cristal. Ce sont :

- La correction d’absorption ;

- La correction d’extinction ;

I.2.1.Correction de polarisation :

La correction de polarisation dépend de l’état du faisceau incident des rayons X et l’angle de diffusion du faisceau diffracté (Figure. I.5). Quand un faisceau est diffracté par un cristal, l’intensité diffractée est affectée par un facteur, appelé facteur de polarisation P [6].

P=1+cos22θ2         [I-25]

Rayon X incident

Figure. I.5 : Polarisation des rayons X.

# Fig.2.5  Polarisation des rayons X

Rayon réfléchi

Pour une réflexion donnée, l’intensité diffracte se met alors, sous la forme suivante :

I=I∘1+cos22θ2         [I-26]

0

30

60

90

120

150

180

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Coefficient de polarisation P

Angle de diffraction

Figure I.7 : Facteur de polarisation.

L’angle 2θ varie entre les valeurs extrêmes 0 et ± π, cos22θ varie entre les valeurs extrêmes 0 et 1. Par conséquent le facteur de polarisation P varie entre ½ et 1 (figure.I.5). Ainsi pour chaque réflexion, l’intensité mesurée est P fois l’intensité réelle. La correction de polarisation consiste à diviser l’intensité mesurée par le facteur P.

I.2.2.Correction de Lorentz :

Dans un cristal réel, le réseau n’est pas infini. A cet effet, les nœuds du réseau réciproque ne sont plus ponctuels, et sont donc représentés par de petits volumes sphériques.

Dans le réseau direct cela ce traduit par un élargissement du faisceau diffracté. Etant donné son volume, le nœud de coordonnées (h k l) met un certain temps t pour traverser la sphère d’EWALD, ce temps dépend de la position du nœud par rapport à cette sphère, les différences de temps de diffraction entre les familles de plans réticulaires sont responsables d’erreurs systématiques dans les mesures d’intensités. La correction de Lorentz consiste à ramener tous les nœuds h k l au même temps de traversée de la sphère d’EWALD. On montre que le facteur de Lorentz L se réduit à l’expression suivante [7].

L=1sin2θ         [I-27]

En pratique la correction de Lorentz est toujours associée à la polarisation. On parle couramment de la correction de Lorentz-polarisation désignée par le paramètre LP. La variation du coefficient de  Lorentz en fonction de l’angle de diffraction est représentée sur la figure I.8.

Angle de diffraction

Coefficient de Lorentz  L

0

30

60

90

120

150

180

1

2

3

4

5

Figure I.8: Facteur de Lorentz.

I.2.3.Correction d’extinction :

L’effet de l’extinction peut être décrit par un affaiblissement des intensités des réflexions fortes dues à une réduction de l’intensité du faisceau incident le long de son chemin à travers le cristal. Le concept du cristal mosaïque introduit la distinction entre deux types d’extinction : l’extinction primaire et l’extinction secondaire.

I.2.3.1.Extinction primaire :

Le phénomène d’extinction est associé au calcul du pouvoir réflecteur d’un cristal parfait, c'est-à-dire d’un cristal pour lequel les distorsions angulaires des plans réticulaires n’excédent pas quelques seconde d’arc. Pour un tel cristal, la théorie cinétique est remplacée par la théorie dynamique [8,9].

S0

S

I’

(hkl)

θ

Dans la théorie cinétique, seules les ondes diffusées par les différents points du cristal interférent, alors que dans la théorie dynamique un état interférentiel s’installe entre les ondes incidentes et les ondes diffusées qui constituent un système couple (Figure I.9).

Figure I.9 : Extinction primaire.

Le coefficient d’extinction primaire est donné par :

Yp=IcId         [I-28]

Où Id est l’intensité intégrée fournie par la théorie dynamique et Ic celle fournie par la théorie cinétique. Ce coefficient Yp est en général très voisin de 1 et affecte principalement les facteurs de structure de module élevé et à faible valeur de  sinθ/λ.

I.2.3.2.Extinction secondaire :

Ce phénomène est lie à l’extinction des défauts structuraux (délocalisations) dans un cristal, entrainant la rupture de la cohérence optique, d’où un phénomène d’interférence entre l’onde incidente et l’onde diffractée.

L’extinction secondaire ne peut être décrite qu’en considérant le cristal comme mosaïque, c'est-à-dire formé de blocs parfaits, de dimension t, présentant de petites désorientations les uns par rapport aux autres (moins de 0.5 degré) (Figure I.10).

Dans la pratique, on peut rencontrer deux types de cristaux, les cristaux de type I dont l’extinction donnée par la largeur de la mosaïque, par contre dans les cristaux de type II, le phénomène d’extinction est dominé par la dimension moyenne t des domaines parfaits.

La plupart des cristaux étudiés actuellement sont de type I [10]. En raison de la complexité du phénomène d’extinction, des approximations ont été introduites dans le calcul de l’extinction secondaire [11]. On suppose en particulier que la distribution est isotrope ce qui permet d’obtenir facilement l’expression du facteur  d’extinction secondaire.

Figure I.10 : Extinction secondaire.

I.2.4.Correction d’absorption :

Un faisceau de rayons X est absorbé par la matière. Dans l’approximation des interactions faibles, la variation d’intensité du faisceau sur une distance dl parcourue dans le cristal suit la loi de Beer-Lambert:

dII=-μ.dl         [I-29]

Où μ est le coefficient d’absorption linéaire. Il dépend de la longueur d’onde de la radiation utilisée et de la nature de l’échantillon traversé ; l est la longueur traversée.

En intégrant l’équation précédente, nous obtenons :

I=I∘e-μ.l         [I-30]

Cette dernière relation reflète la décroissance de l’intensité du faisceau incident en fonction du trajet l parcouru dans le cristal.

La correction d’absorption revient à ramener tous les trajets de rayonnement à l’intérieur de la matière à la même longueur.

O

R

T

La figure I-11 montre que les longueurs des trajets des rayonnements à l’intérieur de la matière dépendent de la position du point diffusant les rayons X  et de la l’angle d’incidence et de diffusion [12].

Figure I.11 : Absorption des rayons X par la matière.

Les corrections de Lorentz-polarisation et d’extinction des tâches ont été appliquées à l’ensemble des réflexions.