RESOLUTION ET AFFINEMENT DE LA STRUCTURE

III.1.Principes de résolution:

III.1.1.Introduction :

Les diagrammes de diffraction peuvent être obtenus à partir d’un monocristal au lieu de plusieurs milliers de petits cristaux orientés au hasard dans une poudre. Avec un monocristal il est possible de mesurer avec précision la position et l’intensité des réflexions hkl, et à partir de ces données, de déterminer non seulement le groupe d’espace du cristal mais aussi les positions atomiques. Dans la plupart des cas, cela peut être fait avec rapidité et précision et la diffraction des rayons X s’avère la technique de la détermination structurale la plus puissante dont dispose le chimiste.

Le facteur de structure est tout simplement la transformation de Fourier de la densité électronique ρx,y,z de la maille. On a:

ρx,y,z=1VhklFhkl.exp-i2πh.x+k.y+l.z         [III-1]

En diffraction des rayons X, l’observation de l’intensité (I) et non le facteur de structure (F). Or l’intensité (I) est proportionnelle au carré de F (Ihkl=Fhkl2), quantité complexe, donc l’information sur la phase est perdue. Si on désigne par φhkl la phase du facteur de structure, la densité électronique ρx,y,z de la maille est donnée par la formule suivante :

ρx,y,z=1VhklFhkl.expφhkl-i2πh.x+k.y+l.z         [III-2]

Donc la connaissance du facteur de structure F en module et en phase est une condition indispensable à la connaissance de ρx,y,z pour tout (x, y, z) de la maille. Les méthodes de résolution de la structure ont pour but la détermination des phases puis la construction de la distribution électronique ρx,y,z. Les maximas de cette distribution correspondent bien évidement aux positions des différents atomes dans la maille. Les méthodes de résolution reposent sur une propriété remarquable de la série de Fourier : sa convergence. Elles consistent à établir un modèle approximatif de la structure par repérage des atomes lourds. A partir de cette hypothèse avec les données éventuellement disponibles : symétrie du groupe spatial, propriétés physico-chimiques des atomes et molécules de cristal ; on calcule les facteurs de structure et on déduit leurs phases. On attribue ces phases aux facteurs de structure observes et on effectue les synthèses de Fourier successives. Si le modèle de départ est correct, il y a convergence et les coordonnés des atomes repérées sont affinées. Le mécanisme de la résolution  d’une structure est schématisé par l’organigramme suivant :

Détermination des maximas de la fonction densité

xj, yj, zj : positions atomiques

Construction de la fonction densité

ρx,y,z=1VhklFobseiρnkl

Calcul approximatif des phases  φhkl

Organigramme III.1 : Mécanisme de la résolution d’une structure.

Calcul des phases à partir des positions atomiques

tanφhkl=         fi .2sin2πh.xj+k.yj+l.zj        fi .2cos2πh.xj+k.yj+l.zj

j

j

Pour tester la possibilité de l’hypothèse de départ, vérifier s’il y a convergence et déterminer la limite de celle-ci, on utilise un coefficient qui mesure l’erreur relative moyenne sur l’ensemble des facteurs de structure définit comme étant le facteur de réliabilité formule par l’expression :

R=i=1NωiF∘i-kFcii=1NωiF∘i         [III-3]

Où ωi est la pondération affectée à la réflexion i. en général cette pondération est inversement proportionnelle à l’erreur commise sur l’estimation de l’intensité de la     réflexion i [16].

Ce facteur exprime l’écart entre les facteurs de structure observés et ceux calculés à partir des paramètres affinés.

III.1.2.Calcul des phases des facteurs de structure [17]:

Ces méthodes de calcul tentent d’apporter une valeur grossière de la phase pour chaque facteur de structure.

Le modèle approximatif ainsi obtenu sera ensuit affiné par la méthode des moindres carrés. On suppose que la formule chimique est connue, et que la maille élémentaire ainsi que le groupe ont été déterminés.

Chaque fois que l’on affecte des phases à des facteurs de structure on construit une distribution électronique, qui peut être complètement erronée. Deux critères généraux permettent d’affermer si cette distribution est raisonnable ou non :

- La densité électronique est partout négative.

- La densité électronique consiste à des pics discrets approximativement sphériques.

Si les amplitudes des facteurs de structure sont connues, ces critères sont suffisants pour déterminer les phases des facteurs de structure les plus importants.

On montre que la connaissance d’un ensemble de phases initiales pour un petit nombre de réflexion et par des équations itératives adéquates, on arrive d’une part, à améliorer ces phases initiales et d’autre part à déterminer des nouvelles phases.

Quand un nombre important de phase à été déterminé, on calcul la densité électronique dans laquelle on tente de déceler un arrangement qui représente soit la molécule, soit un fragment de la molécule.

III.2. Affinement de la structure [18]:

L’affinement a pour but de trouver les meilleures positions des atomes de molécule. Il permet aussi de repérer les atomes hydrogène, ces derniers trop légers n’apparaissent qu’après affinement.

L’affinement de la structure de la structure se fait par la méthode des moindres carres qui est utilisée pour ajuster un modèle sur un ensemble d’observation. Dans notre cas, nous faisons face à un système à P inconnues et n équations avec n supérieur à P, selon le principe de Legendre ; la solution la plus adéquate est celle qui minimise la somme des carres des erreurs à savoir :

S=iωiF∘i-kFci2         [III-4]

Où ωi est le poids affecté à la réflexion i, (pondération de la réflexion i), F∘iet Fci sont les facteur de structure observé et calculé respectivement ; k  étant un facteur permettant la mise des F∘ et Fc à la même échelle ; il est appelé facteur d’échelle.

Il est possible, pour donner la précision à l’affinement structural de prendre comme pondération le rapport 1σ2F où σF est l’erreur commise sur la valeur F. On noe alors que plus σF sera petite et plus le rapport 1σ2F sera grand, donc plus on donne de l’importance dans l’affinement à la réflexion considérée.

En pratique, lorsqu’on mesure n facteurs de structure Fi qui dépendent des p paramètres (xj, yj, zj, …..),  le facteur de structure s’écrit alors comme une combinaison linéaire des p paramètres sans omettre que chaque mesure I est entachée d’une erreur ei.

.

.

.

.

.

.

F1 + e1 = a1.x + b1.y + c1.z + …..

Fi + ei = ai.x + bi.y + ci.z + ……..         [III-5]

Fn + en = an.x + bn.y + cn.z + …..

D’après le principe des moindres carres, les meilleures valeurs de x, y, z,… sont celles qui minimisent la somme des erreurs :

1Nei2=1Nai .x+bi .y+ci .z+ ∙∙∙ -Fi2         [III-6]

Cette dernière somme doit avoir une valeur minimum ; ce qui revient à annuler la dérivée de cette expression, soit :

∂1Nei2∂x =  ∂1Nei2∂y =  ∂1Nei2∂z =∙∙∙=0          [III-7]

Développement  1Nei2

1Nei2=1Nai2.x2+2.ai.bi.x.y+2.ai.ci.x.z+∙∙∙-2.ai.Fi.x+∙∙∙         [III-8]

Par conséquent :

∂1Nei2∂x = 1Nai2.x+2.ai.bi.y+2.ai.ci.z+∙∙∙-2.ai.Fi+∙∙∙=0

=1Nai2.x+1Nai.bi.y+1Nai.ci.z=1Nai.Fi         [III-9]

De la même façon pour y, z,…

On obtient p équations linéaire à p inconnu dont la résolution conduit aux paramètres recherchés.

Cette méthode ne peut pas être appliquée directement au facteur de structure puisque Fhkl  n’est pas une fonction linéaire des coordonnées xj, yj, zj des atomes. Par contre Fhkl peut être développé en série de Taylor. Pour chacune des variables, on obtient une relation linéaire d’une part entre Fhkl et les écarts ∆x, ∆y, ∆z, et d’autre part entre les positions calculées et les positions réelles.

III.2.1.Paramètres de déplacement [19]:

Quand on a étudié le pouvoir diffusant d’un atome, on a vu que le facteur de diffusion f0 chute avec sinθ /λ à cause de la taille finie de l’atome. En pratique les atomes vibrent autour de leurs positions d’équilibre ; c’est ce que l’on appelle le mouvement thermique, bien qu’il dépende non seulement de la température mais aussi de la masse de l’atome et de la force des liaisons. Plus la température est élevée, plus l’amplitude de vibration est grande et plus la densité électronique s’étale dans un plus grand volume, ce qui provoque l’affaiblissement plus rapide du pouvoir diffusant de l’atome. Le facteur de diffusion peut être corrigé de cet effet :

Le terme étant le facteur de correction. B est un paramètre ajustable, le paramètre de déplacement isotrope (aussi nommé facteur de température isotrope). Cette correction permet d’affiner la densité électronique de chaque atome dans une sphère autour du noyau.

L’affinement ultime du mouvement thermique consiste à permettre à la densité électronique de chaque atome d’occuper un ellipsoïde autour du noyau ; cette correction fait intervenir le paramètre de déplacement anisotrope, avec six paramètres ajustables.

III.2.2.Le Facteur R :

L’indice résiduel R donne une mesure de la différence entre facteur de structure observés et calculés. Il indique par conséquent la qualité de l’affinement de la structure. Il est défini par :

Une bonne détermination de structure avec une faible valeur de R doit aussi présenter de faibles écarts types sur les positions atomiques et les longueurs de liaisons calculées à partir de ces positions. Cela est probablement le test le plus sûr de la qualité de l’affinement.

III.2.3. Stratégie de l’affinement :

III.2.3.1. Introduction :

Nous récapitulons le protocole d’acquisition des données avant la résolution structurale :

- La taille et la forme de la maille sont déterminées au moyen d’un diffractomètres CAD4.

- Les réflexions sont indexées et, à partir des extinctions systématiques, le réseau de Bravais ainsi que les éléments de symétrie de translation de la structure sont déterminés. Cette information permet de trouver le groupe d’espace  ou d’avoir le choix entre deux ou trois possibilités.

- Les intensités des réflexions indexées sont mesurées et stockées dans un fichier de données.

- Les données sont corrigées des effets géométriques et de polarisation.

- Finalement, les racines carrées des données corrigées sont extraites. Elles forment un ensemble de modules de facteur de structure observés.

III.2.3.2.Logiciel WINGX :

La détermination structurale sera faite à l’aide du programme WINGX version 1.64.05, en faite, WINGX est une interface Windows qui regroupe des logiciels nécessaires aux traitements de la plus part des problèmes cristallographiques. La fenêtre de WINGX avec les différents menus, icônes possibles :

File : éditeur de texte et de fichier

Model : analyse de la qualité des données

Data : traitement des données (symétrie, profil, groupe d’espace. .)

Absorb : correction d’absorption

Solve : résolution des structures (SHELXS-. . .)

Refine : affinement de la structure (SHELXL-97)

Maps : calcul de synthèse de Fourrier et tracer les cartes sur la densité électronique

Graphics : représentation graphique de la structure

Analyse : calcul les grandeurs géométriques (les distances ; angles ; polyèdres, …..)

Publish : crée le fichier filename.cif nécessaire pour la publication dans Acta Cryst

Help : aide des logiciels

III.3. Résolution structurale de la molécule C32 H25 Bi O6 :

III.3.1. Les organobismuths (V) [20] :

La chimie des organobismuths devient de plus en plus importante puisque le Bi est relativement moins toxique et moins radioactive, et beaucoup de composés organobismuths trouvent leurs applications dans la médecine, la catalyse, cosmétique, la technologie électronique, etc.

L'utilisation du bismuth et ses dérivés en synthèse organique a attiré beaucoup d'intérêt au cours de ces dernières années. En effet, ces composés sont utilisés surtout comme réactifs pour l’oxydation, l’arylation, catalyseurs pour la synthèse organique et d’autres réactions. En médecine, les organobismuths sont utilisés pour le traitement des ulcères et la radiothérapie.

Il est important de connaître la structure moléculaire afin de mettre en évidence le rapport entre la structure et l’activité chimique de ce type de composés.

Les composés de bismuth (V) de formule générale BiR3 (O2CR’) 2, avec R est un substituant contenant un groupement hydroxyle OH, ont été choisi pour notre étude pour les considérations suivantes :

- Le groupement hydroxyle (OH) peut être un substituant donneur ou accepteur pour faciliter la formation des liaisons hydrogène intermoléculaires,

- Un des atomes oxygène du ligand acétate est très proche à l’atome de bismuth (V), donc il peut jouer le rôle d’un substituant accepteur et participe à la formation des liaisons hydrogènes.

- Le bismuth (V) a une géométrie trigonale – bipyramidale avec les ligands acétate occupant les positions axiales, ce qui donne la possibilité d’étendre la structure le long de la direction axiale (direction des ligands).

Le schéma 1 donne la représentation générale des composés organobismuth.

Schéma III-1 : Structure représentative des dérivés organobismuthiques de type

R3Bi (OCOR’).

Des études par diffraction des rayons X des organobismuths ont montré que l’atome de bismuth possède une structure trigonale – bipyramidale irrégulier, lié aux atomes oxygènes du carbonyle voisin [21 – 22]. Dans ce type de géométrie, les liaisons axiales Bi – O sont de l’ordre de 2,22 et 2,25 Å [23].

Notre structure est synthétisée au  «  Laboratoire de Réactivité et Chimie Fine – Université d’Oran ; ES-Senia.» par le docteur MILOUDI Abdellah maître de conférences A. En principe, voici un aperçu de la formule générale du produit en question (figure III.1).

Bis (Salicylate) de triphényl bismuth : C32 H25 Bi O6

Figure III.1 : La formule développée de la molécule Bis (Salicylate) de triphényl bismuth.

III.3.2. Détermination du nombre de molécules dans la maille (Z) :

De cette formule développée, nous prenons la formule brute (chimique) du composé: C32 H25 Bi O6, et comme masse volumique du composé (densité) une valeur                      égale à 0.42 g/cm3.

Le nombre de molécules par maille (Z), est calculé par l’expression suivante:

Z= masse de la maillemasse de la molécule

Z= ρVMN           [III-11]

M: Masse moléculaire;

V: Volume de la maille;

N: Nombre d’Avogadro;

: Masse volumique

Le volume de la maille est donné par :

V2= a2b2c21+2cosαcosβcosγ- cos2α- cos2β- cos2γ

Les paramètres linéaires a,b,c et angulaire α, β et γ sont données dans la section 3 du chapitre II.

Soit  V = 2803.59 3

La masse moléculaire du composé étant M = 714 g / mole.

On trouve:   Z ≡ 2

III.3.3. Détermination du groupe d’espace :

Le groupe d’espace peut être déterminé soit par l’examen manuellement du fichier filename.hkl ou direct par le logiciel WINGX :

Par l’examen direct du fichier filename.hkl :

L’examen attentif du fichier filename.hkl permet de :

- Rechercher les extinctions systématiques sur hkl dues au mode de réseau A, B, C, I, F ou R

- Rechercher les extinctions systématiques dues aux plans de glissement et aux axes hélicoïdaux.

Connaissant les règles d’extinctions systématiques, les Tables Internationales de Cristallographie [International tables, vol A, (1999)]  permettent de proposer un ou plusieurs groupes d’espace. Cet examen a révélé la condition de réflexion suivante :

h k l: Aucune condition

- Le groupe spatial étant alors : P -1

Nous avons ainsi, deux positions générales:

- x, y, z ;

- -x, -y, -z.

+

+

+

+

-

-

-

-

(x y z)

(x y z)

L’opération de symétrie donne la représentation suivante :

Figure III.2 : Présentation du groupe d’espace P-1 dans un système cristallin Triclinique.

Par le logiciel WINGX :

Dans la fenêtre WINGX  cliquer sur le menu DATA puis  HKL TOOL ensuite    sur SpaceGroup (groupe d’espace)

On voit bien que le groupe d’espace (P-1) est vérifié par le programme.

Les caractéristiques cristallographiques de la molécule Bismuth dans la maille élémentaire et les conditions expérimentales sont données dans le tableau suivant :

Tableau III.1 : Paramètres cristallographiques et conditions expérimentales de la molécule.

| LES PARAMETRES DE LA MOLECULE |  |
| --- | --- |
| Température (kelvin) | 293 |
| Formule chimique | C32 H25 Bi O6 |
| Masse moléculaire (g/mole) | 714 |
| LES PARAMETRES DE LA MAILLE |  |
| a (Ǻ) | 11.2937 (0.0003) |
| b (Ǻ) | 14.6516 (0.0003) |
| c (Ǻ) | 17.8253 (0.0004) |
| α (degré) | 78.2958 (0.0007) |
| β (degré) | 76.232 (0.006) |
| γ (degré) | 85.351 (0.006) |
| Z | 2 |
| Groupe d’espace | P -1 |
| Longueur d’onde (Ǻ) | 0.7107 |
| Volume (Ǻ3) | 2803.59 |
| Densité (g.cm3) | 0.42 |
| DONNEES D’ENREGISTREMENT |  |
| Nombre de réflexions mesurées | 12722 |
| Hmax | 14 |
| Kmax | 19 |
| Lmax | 23 |
| Hmin | -13 |
| Kmin | -18 |
| Lmin | 0 |
| 2-Théta max | 55,78 |

III.3.4. Stratégie des méthodes directes (Programme SHELXS):

L’exécution du  Programme SHELXS [24] pour la résolution de structure nécessite la préparation de deux fichiers .ins et .hkl. Avant d’entamer la résolution structurale, il est nécessaire de créer un fichier d’instruction filename.ins (input file) qui doit contenir, dans cet ordre, les informations suivantes [Voir annexe] :

TITL –CELL –ZERR –LATT –SYMM –SFAC –UNIT –TREF –HKLF –END.

Le fichier d’instruction pour la structure Bismuth est le suivant :

Fichier Bismuth.ins TITL Bismuth CELL 0.71073 11.2937 14.6516 17.8253 78.2958 76.232 85.351 ZERR 2 0.0003 0.0003 0.0004 0.0007 0.006 0.006 LATT 1 SFAC C H O Bi UNIT 32 25 6 1 TREF HKLF 4 END

La procédure  pour lancer le programme de la résolution structurale est la suivante :

Dans la fenêtre de WINGX, cliquer sur les menus suivants :

1-SOLVE

2-SHELXS-97

3-DIRECT

Après l’exécution du programme, SHELXS [Sheldrick, G.M., (1997)]  ce dernier va créer deux fichiers (Output files) filename.res (résultats) et shelxs.lst (listing complet) :

- Le fichier shelx.lst contient tous les détails de la résolution structurale (résultats, distances, angles, ….)

- Le fichier filename.res contient de nouvelles instructions et les résultats de la meilleure solution proposée par le logiciel (les positions des pics)

Pour éditer le fichier filename.res, dans la fenêtre de WINGX,  cliquer sur : Refine ensuite il faut activer l’icône Open RES file.

Le fichier filename.res de la structure Bismuth.res est le suivant :

TITL Bismuth

CELL 0.71073 11.2937 14.6516 17.8253 78.2958 76.232 85.351

P : La position de Bismuth selon l’instruction SFAC ;  C 1  H 2  O 3  Bi 4.

X, Y, Z : Les Positions atomiques.

Focc : Facteur d’occupation.

Fiso : Facteur de température isotrope.

I : L’intensité de pic

ZERR 2 0.0003 0.0003 0.0004 0.0007 0.006 0.006

LATT 1

SFAC C H O Bi

UNIT 32 25 6 1

OMIT        4.00    180.00

L.S. 4

BOND

FMAP 2

PLAN 20

MOLE   1

P      X           Y           Z         Focc        Fiso        I

BI1    4  0.7421  0.2108  0.2123  11.0000   0.04

Q1     1  0.9485  0.2150  0.1574  11.0000   0.04   133.23

Q2     1  0.9194  0.3226  0.2321  11.0000   0.06   132.73

Q3     1  1.1039  0.4006  0.2484  11.0000   0.13   132.14

Q4     1  0.5369  0.1867  0.2657  11.0000   0.04   132.01

Q5     1  0.5671  0.3017  0.3203  11.0000   0.07   131.85

Q6     1  0.3877  0.3762  0.4038  11.0000   0.11   131.42

Q7     1  0.9900  0.2743  0.1894  11.0000   0.06   131.16

Q8     1  1.1259  0.2833  0.1658  11.0000   0.06   130.24

Q9     1  1.1759  0.3497  0.1961  11.0000   0.08   130.58

Q10   1  1.3015  0.3617  0.1751  11.0000   0.08   130.85

Q11   1  1.3726  0.3086  0.1293  11.0000   0.05   129.78

Q12   1  1.3235  0.2456  0.1002  11.0000   0.05   129.75

Q13   1  1.2019  0.2285  0.1181  11.0000   0.05   128.24

Q14   1  0.4970  0.2465  0.3107  11.0000   0.05   127.54

Q15   1  0.3664  0.2439  0.3493  11.0000   0.06   127.35

Q16   1  0.3195  0.3085  0.3952  11.0000   0.05   127.28

Q17   1  0.1965  0.3086  0.4331  11.0000   0.08   126.92

Q18   1  0.1252  0.2459  0.4239  11.0000   0.07   126.58

Q19   1  0.1678  0.1790  0.3780  11.0000   0.07   126.46

Q20   1  0.2900  0.1774  0.3410  11.0000   0.06   126.33

Q21   1  0.7027  0.3472  0.1408  11.0000   0.04   126.23

Q22   1  0.6823  0.4286  0.1673  11.0000   0.10   123.89

Q23   1  0.6573  0.5076  0.1150  11.0000   0.15   123.78

Q24   1  0.6536  0.5044  0.0416  11.0000   0.11   113.66

Q25   1  0.6777  0.4227  0.0143  11.0000   0.08   113.56

Q26   1  0.7030  0.3425  0.0624  11.0000   0.06   113.32

Q27   1  0.7307  0.1074  0.1378  11.0000   0.05   103.12

Q28   1  0.6174  0.0879  0.1291  11.0000   0.06   99.89

Q29   1  0.6084  0.0298  0.0803  11.0000   0.08   99.77

Q30   1  0.7132 -0.0097  0.0404  11.0000   0.11   99.65

Q31   1  0.8226  0.0098  0.0492  11.0000   0.07   99.45

Q32   1  0.8313  0.0689  0.0984  11.0000   0.06   99.32

Q33   1  0.7882  0.1421  0.3240  11.0000   0.04   98.78

Q34   1  0.7845  0.1894  0.3815  11.0000   0.07   98.65

Q35   1  0.8114  0.1395  0.4513  11.0000   0.08   98.42

Q36   1  0.8446  0.0472  0.4594  11.0000   0.09   97.77

Q37   1  0.8504  0.0037  0.3992  11.0000   0.11   97.64

Q38   1  0.8245  0.0496  0.3303  11.0000   0.07   97.34

MOLE   2

Q39   1  1.0000  0.3030  0.1074  11.0000   0.05   96.88

Q40   1  1.0094  0.4026  0.2021  11.0000   0.05   96.78

Q41   1  1.1009  0.5906  0.2084  11.0000   0.05   96.45

Q42   1  0.4769  0.4867  0.4637  11.0000   0.05   95.76

Q43   1  0.6671  0.5017  0.5203  11.0000   0.05   95.45

Q45   1  1.0500  0.3743  0.1894  11.0000   0.05   94.89

Q46   1  1.2239  0.2833  0.1638  11.0000   0.05   94.78

Q47   1  1.2739  0.3497  0.1961  11.0000   0.05   94.76

Q48   1  1.4013  0.3617  0.1731  11.0000   0.05   94.65

Q49   1  1.4726  0.3086  0.1293  11.0000   0.05   94.45

Q50   1  1.4233  0.3436  0.1002  11.0000   0.05   93.87

Q51   1  1.3019  0.4283  0.1181  11.0000   0.05   93.75

Q52   1  0.5970  0.3463  0.3107  11.0000   0.05   93.56

Q53   1  0.4664  0.3439  0.3493  11.0000   0.05   93.41

Q54   1  0.4193  0.3083  0.3932  11.0000   0.05   92.97

Q55   1  0.2963  0.3086  0.4331  11.0000   0.05   92.88

Q56   1  0.2232  0.3439  0.4239  11.0000   0.05   92.75

Q57   1  0.2678  0.1790  0.3780  11.0000   0.05   92.65

Q58   1  0.3900  0.1774  0.3410  11.0000   0.05   92.54

Q59   1  0.8027  0.3472  0.1408  11.0000   0.05   91.77

Q60   1  0.7823  0.4286  0.1673  11.0000   0.05   91.72

Q60   1  0.7373  0.3076  0.1130  11.0000   0.05   91.45

Q61   1  0.7336  0.3044  0.0416  11.0000   0.05   91.33

Q62   1  0.7777  0.4227  0.0143  11.0000   0.05   91.31

Q63   1  0.8030  0.3423  0.0624  11.0000   0.05   90.65

Q64   1  0.6369  0.1867  0.2657  11.0000   0.05   90.45

Q65   1  0.6671  0.3017  0.3203  11.0000   0.05   90.23

Q66   1  0.4877  0.3762  0.4038  11.0000   0.05   89.66

Q67   1  0.8132 -0.1097  0.1404  11.0000   0.05   89.54

Q68   1  0.9226  0.1098  0.1492  11.0000   0.05   88.13

Q69   1  0.9313  0.1689  0.1984  11.0000   0.05   88.09

Q70   1  0.8882  0.2421  0.4240  11.0000   0.05   88.01

Q71   1  0.8845  0.2894  0.4815  11.0000   0.05   87.88

Q72   1  0.9114  0.2395  0.5513  11.0000   0.05   87.43

HKLF 4

END

Dans le fichier filename.res, nous avons l’identification de position de Bismuth et la présence d’autres positions étrangères à la molécule. La figure III.3 montre  le squelette de la molécule obtenue avec le programme Cameron.

Figure III.3 : Squelette de molécule après résolution de structure.

Nous remarquons que l’atome Bismuth est identifié directement  par le logiciel, pourquoi ? Parce que ce pic est caractérisé  par des  intensités plus importantes par rapport aux autres pics puisque ils sont considérés comme des atomes lourds.

A l’aide de la nature de la molécule proposée par le laboratoire ayant réalisé la synthèse de la molécule, et les résultats obtenus dans le fichier de sortie shelx.lst (distances et angles de liaisons), nous avons pu identifier les autres atomes.

Nous prenons, comme exemple, les pics Q1 et Q31. Nous remarquons que les longueurs des liaisons Q27Bi1 et Q31Q32 sont égales à 2.21 Ǻ  et 1.39 Ǻ, respectivement, et ces valeurs, en les comparant aux distances théoriques inter atomiques, nous pouvons conclure que  Q31 et Q32 sont des carbones.

La même démarche est suivie pour identifier le pic  Q1, c'est-à-dire, à partir de la valeur de  la longueur  de liaison Q1—Q7 étant égale à 1.23Ǻ et en se référant aux valeurs des distances théoriques, nous pouvons ainsi conclure que Q1 est un oxygène et que Q7 est un carbone. L’élimination des pics parasites a été basée sur les distances et angles de liaisons, ainsi que les valences des atomes. A titre d’exemple, les pics Q42 et Q43 sont identifiés comme pics parasites.

Ainsi l’achèvement du processus d’identification et d’élimination des positions atomiques hors structure nous conduit au fichier final « Bismuth.res » indiquant  tous les atomes constituant une structure cohérente avec la formule chimique brute.

Fichier Bismuth.res

TITL Bismuth

CELL 0.71073 11.2937 14.6516 17.8253 78.2958 76.232 85.351

ZERR 2 0.0003 0.0003 0.0004 0.0007 0.006 0.006

LATT 1

SFAC C H O Bi

UNIT 32 25 6 1

OMIT        4.00    180.00

L.S. 4

BOND

FMAP 2

PLAN 20

MOLE   1

BI1   4  0.7421  0.2108  0.2123  11.0000   0.04

O1    3  0.9485  0.2150  0.1574  11.0000   0.04

O2    3  0.9194  0.3226  0.2321  11.0000   0.06

O3    3  1.1039  0.4006  0.2484  11.0000   0.13

O4    3  0.5369  0.1867  0.2657  11.0000   0.04

O5    3  0.5671  0.3017  0.3203  11.0000   0.07

O6    3  0.3877  0.3762  0.4038  11.0000   0.11

C1    1  0.9900  0.2743  0.1894  11.0000   0.06

C2    1  1.1259  0.2833  0.1658  11.0000   0.06

C3    1  1.1759  0.3497  0.1961  11.0000   0.08

C4    1  1.3015  0.3617  0.1751  11.0000   0.08

C5    1  1.3726  0.3086  0.1293  11.0000   0.05

C6    1  1.3235  0.2456  0.1002  11.0000   0.05

C7    1  1.2019  0.2285  0.1181  11.0000   0.05

C8    1  0.4970  0.2465  0.3107  11.0000   0.05

C9    1  0.3664  0.2439  0.3493  11.0000   0.06

C10   1  0.3195  0.3085  0.3952  11.0000   0.05

C11   1  0.1965  0.3086  0.4331  11.0000   0.08

C12   1  0.1252  0.2459  0.4239  11.0000   0.07

C13   1  0.1678  0.1790  0.3780  11.0000   0.07

C14   1  0.2900  0.1774  0.3410  11.0000   0.06

C15   1  0.7027  0.3472  0.1408  11.0000   0.04

C16   1  0.6823  0.4286  0.1673  11.0000   0.10

C17   1  0.6573  0.5076  0.1150  11.0000   0.15

C18   1  0.6536  0.5044  0.0416  11.0000   0.11

C19   1  0.6777  0.4227  0.0143  11.0000   0.08

C20   1  0.7030  0.3425  0.0624  11.0000   0.06

C21   1  0.7307  0.1074  0.1378  11.0000   0.05

C22   1  0.6174  0.0879  0.1291  11.0000   0.06

C23   1  0.6084  0.0298  0.0803  11.0000   0.08

C24   1  0.7132 -0.0097  0.0404  11.0000   0.11

C25   1  0.8226  0.0098  0.0492  11.0000   0.07

C26   1  0.8313  0.0689  0.0984  11.0000   0.06

C27   1  0.7882  0.1421  0.3240  11.0000   0.04

C28   1  0.7845  0.1894  0.3815  11.0000   0.07

C29   1  0.8114  0.1395  0.4513  11.0000   0.08

C30   1  0.8446  0.0472  0.4594  11.0000   0.09

C31   1  0.8504  0.0037  0.3992  11.0000   0.11

C32   1  0.8245  0.0496  0.3303  11.0000   0.07

HKLF 4

END

Les facteurs de confiance à la fin de la résolution sont reportés dans le tableau III.2.

Tableau III.2 : Facteurs de confiance de la résolution.

| No | Nv | R |
| --- | --- | --- |
| 12722 | 712 | 0.23 |

No : nombre de réflexions indépendantes observées

Nv : nombre de paramètres affinés

R : facteur de réliabilité

Donc le nombre de réflexions mesurées initial (No) est réduit de 13392 à 12722; ainsi nous entamons l’affinement dans les conditions suivantes :

K = 1.20      R = 23%

Les figures III.4.a et III.4.b représentent la géométrie de la molécule de Bismuth, après résolution, obtenu avec les logiciels  CAMERON et PLUTON.

# Figure III.4.a : Structure de la molécule après identification des pics de densité électronique.

Figure III.4.b : Structure finale de la molécule sans les atomes hydrogène.

Nous avons jusqu’ici envisagé que des atomes immobiles, sans tenir compte de leurs vibrations. La structure finale reproduite  par le programme de PLUTON montre que les atomes ont la même agitation thermique, la densité électronique autour de chaque noyau est sphérique.

III.4. Affinement de la structure de la molécule C32H25BiO6:

Le modèle structural obtenu par les méthodes directes est incomplet (dans le sens où tous les atomes n’ont pas été localisés). Il représente une première approximation brute de la structure réelle.

On montre ici l’application pratique à l’affinement de la structure assez simple du composé C32 H25 Bi O6, (groupe d’espace, Z = 2). La structure est résolue en utilisant le programme SHELXS. Les coordonnées de tous les 39 atomes (sauf les atomes d’hydrogène) de la molécule sont ainsi obtenues.

Les facteurs de structure calculés avec ce modèle, en supposant un facteur de température isotrope égal pour tous les atomes (U = 0.05 A2), donne un facteur résiduel (RE) égal à 0.23. Cette valeur assez basse, indique que le modèle est probablement correct.

L’affinement de la structure se fait par la technique des moindres carrés. Le principe est de faire varier les paramètres afin de minimiser la quantité suivante:

iNωiFοi-kiFci2              [III-11]

Pour cela on utilise le programme SHELXL97 [25] et son exécution nécessite la préparation de deux fichiers:

- Fichier .ins

- Fichier .h k l

L’avancement de l’affinement ainsi que sa validité sont suivis par le facteur de reliabilité R ; dépendant des paramètres:

- Facteur d’échelle K ;

- Positions atomiques xj, yj, zj ;

- Paramètres d’agitation thermique Uij.

# Les démarches suivies pour lancer l’affinement des atomes lourds en utilisant toujours  le package WINGX sont :

- Dans la fenêtre de WINGX cliquer sur :

SHELXL-97

# Le programme SHELXL-97 affine les paramètres des atomes lourds utilisant la synthèse de Fourrier différence et crée les fichiers shelxl.lst et filename.res :

- Le fichier shelxl.lst rassemble les détails de l’affinement.

- Le fichier filename.res contient les paramètres affinés des atomes lourds et ceux des atomes déduits de la synthèse de Fourrier différence

L’affinement est réalisé en utilisant 12722 réflexions observées au moyen du système de programme SHELX. La formule donnant l’expression du facteur de structure:

Fhkl=iNfiexp-2πihxj+kyj+lzjexp-2π2β11h2+β22k2+β33l2+2β12hk+2β13hl+2β23kl        [III-12]

Cette formule montre qu’elle se présente comme une équation à 9N variables. Chacun des N atomes a 9 paramètres: les trois coordonnées et les 6 composantes du facteur de température. En principe, 9N équations suffisent pour résoudre le problème.

En fait, on prend un nombre de valeurs de Fo étant un nombre d’équations supérieur dû aux erreurs sur Fo. Dans un tel affinement, il faut rester prudent car on ne peut traiter simultanément certains paramètres: il y arrive que des couplages mathématiques, entre variables se manifestent gênant lors de l’affinement ainsi le déroulement de cette procédure pour cette raison on affine successivement et séparément le facteur d’échelle les positions atomiques et les paramètres d’agitation thermique.

Les premiers cycles d’affinement concernent le facteur d’échelle. Ceci permet de ramener les facteurs de structure observés et calculés à la même échelle. Les positions atomiques sont fixées par l’instruction « AFIX ».

Le nombre de réflexions utilisées, No est réduit à 985. Dans cet affinement, le nombre de variables, Nv est égal à la convergence du paramètre affiné et le résultat de  l’affinement est comme suit:

K = 0.315                      R = 20 %

Nous avons ensuite procédé à l’affinement des positions atomiques xj, yj, zj des atomes lourds du matériau à savoir le Bismuth, l’oxygène et le carbone. Le nombre de variables devient alors 3N (N = 32 atomes de carbones + 1 atome de Bismuth + 6 atomes l’oxygène =39 => Nv = 117).

Au cours des cycles d’affinement et au fur et à mesure que les positions atomiques se précisent, nous avons remarqué que le facteur de reliabilité R diminue jusqu’à                         la valeur de 17%.

L’introduction du facteur de température propre à chaque type d’atome (C, Bi, O), nous conduit à effectuer l’affinement isotrope pour tous les atomes. Nous avons alors fixé les positions et laissé varier l’ensemble de Uii.

Au cours de cette étape, on constate que le nombre de paramètres affinables Nv devient égale à 4N : chacun des N atomes compte quatre variables: les trois coordonnées x, y, z et la composante du facteur de température (Nv = 156).

A ce stade d’affinement le facteur de réliabilité R s’est fixé à                                          la valeur de : R= 12%.

On constate que l’agitation thermique isotrope a permis de réduire la valeur de R. Ce résultat, nous amène ensuite à l’anisotropie par l’introduction des six paramètres d’agitation thermique pour chacun des atomes.

Le nombre de paramètres affinables est amené à 9N. Chacun des N atomes ayant les trois coordonnées et les six composantes du tenseur d’agitation thermique. A la convergence, le facteur R se trouve alors abaissé à une valeur de 7.34%.

A cette étape du travail, l’anisotropie a contribué de façon appréciable à faire chuter le facteur R.

Les atomes d’hydrogènes sont introduits directement à leurs positions théoriques par considération de l’hybridation de l’atome porteur de ces hydrogènes. La carte HFIX         (voir l’annexe) avec sa simplicité nous a permis de positionner les 25 hydrogènes sans aucune difficulté.

Les positions des hydrogènes ne seront pas affinées; elles sont maintenues, fixes        par rapport aux atomes auxquels ils sont attachés.

Les atomes d’hydrogènes sont affectés d’un coefficient d’agitation thermique isotrope identique pour l’ensemble de ces atomes.

Ceci ne correspond pas bien évidement à la réalité; mais il est très difficile de concevoir l’affinement des paramètres des atomes hydrogènes du fait que ce dernier est très pauvre en électrons.

Ceci termine notre procédure d’affinement avec la convergence du paramètre R à la valeur finale de 6.02 %.

Nous avons vu le long de cette procédure d’affinement que la décroissance de R, au fur et à mesure que l’on avance vers la solution, est imprévisible.

Cependant, R ne peut pas augmenter lorsqu’on fait croître le nombre de  paramètres affinables. D’autre part, la stabilité des différents paramètres variables au cours des cycles d’affinement permet de juger la validité de la structure retenue.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau III.3.

Tableau III. 3 : Les paramètres de position (Ǻ) et les coefficients d’agitation thermique isotropique Uiso :

| Atome X Y Z Uiso Atome X Y Z Uiso |  |
| --- | --- |
| Bi 0.74212(3) 0.21080(2) 0.21233(2) 0.05428(12) | C14 0.2900(10) 0.1774(8) 0.3410(6) 0.084(3) |
| O1 0.9485(5) 0.2150(4) 0.1574(4) 0.0630(17) | C15 0.7027(8) 0.3472(6) 0.1408(6) 0.061(3) |
| O2 0.9194(6) 0.3226(5) 0.2321(4) 0.079(2) | C16 0.6823(10) 0.4286(8) 0.1673(7) 0.082(3) |
| O3 1.1039(10) 0.4006(7) 0.2484(7) 0.131(3) | C17 0.6573(12) 0.5076(8) 0.1150(8) 0.098(4) |
| O4 0.5369(5) 0.1867(4) 0.2657(4) 0.0624(16) | C18 0.6536(11) 0.5044(8) 0.0416(7) 0.090(4) |
| O5 0.5671(6) 0.3017(5) 0.3203(4) 0.078(2) | C19 0.6777(10) 0.4227(9) 0.0143(6) 0.079(3) |
| O6 0.3877(8) 0.3762(6) 0.4038(5) 0.113(3) | C20 0.7030(8) 0.3425(7) 0.0624(5) 0.065(3) |
| C1 0.9900(10) 0.2743(8) 0.1894(6) 0.066(3) | C21 0.7307(8) 0.1074(6) 0.1378(5) 0.052(2) |
| C2 1.1259(9) 0.2833(8) 0.1658(6) 0.075(3) | C22 0.6174(9) 0.0879(7) 0.1291(6) 0.072(3) |
| C3 1.1759(11) 0.3497(9) 0.1961(7) 0.084(3) | C23 0.6084(11) 0.0298(8) 0.0803(7) 0.085(3) |
| C4 1.3015(14) 0.3617(12) 0.1751(10) 0.129(7) | C24 0.7132(14) -0.0097(9) 0.0404(7) 0.100(4) |
| C5 1.3726(14) 0.3086(14) 0.1293(12) 0.141(9) | C25 0.8226(11) 0.0098(9) 0.0492(7) 0.100(4) |
| C6 1.3235(12) 0.2456(11) 0.1002(9) 0.116(5) | C26 0.8313(9) 0.0689(7) 0.0984(6) 0.074(3) |
| C7 1.2019(10) 0.2285(9) 0.1181(7) 0.101(4) | C27 0.7882(8) 0.1421(7) 0.3240(6) 0.061(3) |
| C8 0.4970(9) 0.2465(8) 0.3107(5) 0.063(3) | C28 0.7845(9) 0.1894(7) 0.3815(6) 0.073(3) |
| C9 0.3664(9) 0.2439(7) 0.3493(5) 0.063(3) | C29 0.8114(11) 0.1395(11) 0.4513(7) 0.096(4) |
| C10 0.3195(10) 0.3085(10) 0.3952(7) 0.087(3) | C30 0.8446(12) 0.0472(11) 0.4594(7) 0.102(4) |
| C11 0.1965(14) 0.3086(13) 0.4331(9) 0.133(6) | C31 0.8504(11) 0.0037(9) 0.3992(8) 0.095(4) |
| C12 0.1252(15) 0.2459(15) 0.4239(10) 0.143(7) | C32 0.8245(9) 0.0496(8) 0.3303(7) 0.077(3) |
| C13 0.1678(12) 0.1790(11) 0.3780(9) 0.119(5) |  |

La figure suivante montre la molécule après fixation des atomes hydrogène dans leurs positions théoriques :

Figure III-5 : Structure de la molécule C32H25BiO6 avec les atomes d’hydrogène.
Le tableau suivant regroupe les paramètres positionnels des atomes d’hydrogène.

Tableau III. 4 : Paramètres positionnels des atomes hydrogène de la molécule.

| Atome | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| H3 | 1.0323 | 0.3873 | 0.2558 |
| H4 | 1.3352 | 0.4067 | 0.1930 |
| H5 | 1.4567 | 0.3145 | 0.1170 |
| H6 | 1.3756 | 0.2120 | 0.0660 |
| H7 | 1.1717 | 0.1826 | 0.0993 |
| H10 | 0.4576 | 0.3711 | 0.3779 |
| H11 | 0.1645 | 0.3523 | 0.4646 |
| H12 | 0.0431 | 0.2470 | 0.4493 |
| H13 | 0.1155 | 0.1363 | 0.3722 |
| H14 | 0.3216 | 0.1325 | 0.3108 |
| H16 | 0.6849 | 0.4314 | 0.2186 |
| H17 | 0.6428 | 0.5645 | 0.1317 |
| H18 | 0.6343 | 0.5584 | 0.0084 |
| H19 | 0.6768 | 0.4218 | -0.0376 |
| H20 | 0.7199 | 0.2866 | 0.0443 |
| H22 | 0.5471 | 0.1147 | 0.1566 |
| H23 | 0.5324 | 0.0168 | 0.0741 |
| H24 | 0.7081 | -0.0500 | 0.0072 |
| H25 | 0.8930 | -0.0169 | 0.0218 |
| H26 | 0.9073 | 0.0820 | 0.1042 |
| H28 | 0.7646 | 0.2529 | 0.3752 |
| H29 | 0.8066 | 0.1700 | 0.4930 |
| H30 | 0.8628 | 0.0148 | 0.5060 |
| H31 | 0.8726 | -0.0594 | 0.4047 |
| H32 | 0.8311 | 0.0191 | 0.2885 |

Le tableau III. 5  regroupe les paramètres d’agitation thermique anisotrope de différents atomes de la molécule étudiée.

Tableau III. 5 : Paramètres d’agitation thermique anisotrope de la molécule.

Atome U11 U22 U33 U23 U13 U12

Bi1 0.048(2) 0.063(3) 0.048(2) -0.004(1) -0.008(1) -0.007(1)

O1 0.045(4) 0.081(5) 0.058(4) -0.009(3) -0.005(3) -0.009(3)

O2 0.066(5) 0.088(6) 0.082(5) -0.013(4) -0.015(4) -0.012(4)

O3 0.139(9) 0.126(8) 0.150(9) -0.003(7) -0.079(8) -0.042(7)

O4 0.044(4) 0.063(4) 0.069(4) 0.000(3) -0.002(3) -0.005(3)

O5 0.071(5) 0.094(6) 0.073(5) -0.020(4) -0.014(4) -0.019(4)

O6 0.112(7) 0.127(7) 0.112(7) -0.057(6) -0.026(6) 0.016(6)

C1 0.069(7) 0.067(7) 0.056(7) 0.018(5) -0.022(6) -0.015(6)

C2 0.061(7) 0.085(8) 0.072(7) 0.034(6) -0.039(6) -0.025(6)

C3 0.080(9) 0.085(9) 0.081(9) 0.004(7) -0.023(7) -0.008(7)

C4 0.084(11) 0.137(14) 0.154(16) 0.081(12) -0.077(11) -0.061(10)

C5 0.053(10) 0.168(19) 0.160(18) 0.072(14) -0.029(10) -0.015(10)

C6 0.051(8) 0.142(14) 0.122(12) 0.033(10) -0.009(8) 0.013(8)

C7 0.052(7) 0.129(10) 0.083(9) 0.036(7) 0.002(6) 0.030(7)

C8 0.059(6) 0.081(8) 0.040(6) -0.003(5) -0.001(5) 0.006(6)

C9 0.063(6) 0.084(7) 0.035(5) -0.020(5) 0.003(4) 0.021(6)

C10 0.057(7) 0.120(11) 0.077(8) -0.005(7) -0.018(6) 0.011(7)

C11 0.082(11) 0.190(18) 0.130(13) -0.059(12) -0.015(10) 0.030(11)

C12 0.077(11) 0.21(2) 0.122(14) -0.045(13) 0.015(10) 0.015(12)

C13 0.078(10) 0.131(13) 0.126(13) 0.025(10) -0.013(9) -0.027(9)

C14 0.065(7) 0.090(8) 0.081(8) 0.009(6) 0.000(6) -0.018(6)

C15 0.049(6) 0.057(6) 0.069(7) 0.011(5) -0.016(5) -0.001(4)

C16 0.102(9) 0.084(9) 0.070(8) -0.036(7) -0.019(6) -0.006(7)

C17 0.154(12) 0.050(7) 0.085(9) -0.001(6) -0.030(8) 0.012(7)

C18 0.117(10) 0.071(9) 0.077(9) 0.011(7) -0.038(7) 0.005(7)

C19 0.089(8) 0.095(9) 0.051(7) -0.001(6) -0.026(6) 0.007(7)

C20 0.066(6) 0.077(7) 0.042(6) -0.007(5) -0.005(5) 0.015(5)

C21 0.053(6) 0.062(6) 0.039(5) -0.019(4) -0.002(4) 0.001(4)

C22 0.067(7) 0.081(8) 0.070(7) -0.019(6) -0.013(5) -0.004(6)

C23 0.080(8) 0.093(9) 0.097(9) -0.033(7) -0.033(7) -0.012(7)

C24 0.117(12) 0.104(10) 0.088(9) -0.035(8) -0.025(9) -0.011(9)

C25 0.073(8) 0.125(11) 0.106(10) -0.056(9) -0.003(7) 0.002(7)

C26 0.061(7) 0.084(8) 0.077(7) -0.028(6) -0.005(6) -0.008(6)

C27 0.048(6) 0.079(8) 0.056(6) -0.006(5) -0.014(5) -0.024(5)

C28 0.078(7) 0.068(7) 0.067(7) 0.002(6) -0.025(6) 0.006(5)

C29 0.086(9) 0.149(13) 0.056(8) -0.033(8) -0.016(6) 0.006(8)

C30 0.099(10) 0.128(12) 0.061(8) 0.018(8) -0.021(7) 0.008(9)

C31 0.112(10) 0.081(9) 0.086(9) 0.002(7) -0.036(8) 0.017(7)

C32 0.079(8) 0.076(8) 0.082(8) -0.007(6) -0.038(6) 0.013(6)