CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le travail présenté dans ce mémoire nous a permis, d’une part de déterminer la structure absolue du composé Bis (Salicylate) de triphényl bismuth et d’autre part d’affiner les paramètres structuraux obtenus.

Nous avons pu voir que la résolution structurale à partir de la diffraction des rayons X exige tout d’abord un enregistrement de très bonne qualité du spectre de diffraction du matériau étudié, suivi d’un traitement à l’aide de différents programmes. Ainsi, nous avons utilisé le formalisme de Blessing pour réduire les intensités mesurées. Ensuite, en tenant compte des différentes erreurs expérimentales qui ont pu affecter les mesures (Lorentz - polarisation, extinction...), nous avons abouti aux modules des facteurs de structure lesquels interviennent dans l’analyse structurale.

La résolution structurale à partir des intensités diffractées n’était pas directe et que beaucoup de précautions devaient être prises aussi bien dans le domaine expérimental qu’au niveau de traitement des données brutes. Elle est réalisée par les méthodes directes, rendu plus précise par l’affinement utilisant la méthode des moindres carrés. Cette méthode est très efficace pour ajuster un modèle théorique sur un ensemble d’observables.

A la lumière de cette étude, nous pouvons avancer que:

La diffraction des rayons X reste une technique puissante pour la détermination des structures cristallines mais le recours à un modèle mathématique est indispensable pour reconstruire l’information sur la phase.

La molécule étudiée appartient au groupe d’espace centrosymétrique  avec deux molécules dans la maille élémentaire. L’empilement moléculaire dans la maille a bien montré les deux positions symétriques de cette molécule.

Les longueurs des liaisons ainsi que les angles de valence obtenues par l’analyse structurale sont en bon accord avec les distances et les angles théoriques. Ceci témoigne de la qualité de la structure retenue.

La représentation tridimensionnelle de la molécule a met en évidence la position axiale des deux groupements salicylates et la position équatorial des trois phényles.

La connaissance de la structure moléculaire est indispensable afin de mettre en évidence le rapport entre la structure et l’activité chimique de ce type de composés.

La structure finale retenue a été déposée à la banque de données Cambridge Crystallographic Data Center « CCDC » sous le code : CCDC 737905.

L’ambition sous-jacente à ce travail, au delà de la détermination structurale est l’analyse de la densité électronique de la molécule C32H25BiO6. Ceci exige un enregistrement des données à basse température pour minimiser l’effet de l’agitation thermique.

D’autre part, nous préconisons comme travail ultérieur une confrontation des résultats de l’expérience de diffraction  des rayons X à ceux des calculs théoriques.