Introduction

Notre travail est consacré à la compression d’une image fixe de la diffraction des électrons d’une couche mince d’un matériau oxyde non cristallin (ou amorphe).

VI.1. Préparation de la couche mince du matériau (V2O5-TeO2) :

Le tellure a été découvert à la même période que le sélénium. A cause de la grande ressemblance de ces deux éléments et du fait qu'on les rencontre toujours ensemble, leurs noms dérivent de la Terre et de la Lune (en grec « Séléné »), également liées l'une à l'autre de manière indissociable.

La couche mince mélangée de l’oxyde du vanadium V2O5 et de celui du tellure (TeO2) d’une  épaisseur  de l’ordre de 50 nm à été préparée par Co-évaporation thermique sous un vide de  10-6 torr.

Le substrat où le matériau doit être déposé, peut être protégé par un couvert métallique pendant le début de l’évaporation  afin d’ajuster la proportion et la vitesse de déposition.  Tantale (Ta) a été utilisé pour chauffer les deux matériaux car il est un bon conducteur de chaleur, et sa température de fusion est très supérieure à celle des deux oxydes.  .

La couche à été déposée sur un substrat de (carbone- enrobé  à 90°c) et a été analysée par diffraction des électrons (JEO modèle JEM7) (même principe que la diffraction par des rayons X). Les électrons peuvent pénétrer plus profond dans un matériau que les rayons X parce qu’ils sont plus lourds selon la relation de Luis de Broglie suivante :        P=h/λ

Ou P est la quantité de mouvement, h est la constante de Planck et λ la longueur d’onde.

Le substrat pour la mesure de l’épaisseur  de la couche a été masqué par un fil très fin proche de sa surface.  Apres évaporation  ce fil à été enlevé et une couche d’aluminium à été déposée sur le substrat. [34] [35]

Figure VI 1 : Image originale.

VI.2 L’algorithme proposé pour la compression pour les deux méthodes gaussienne et AR :

Image reconstruite

Reconstruction des coefficients

IDWT

Détaille

Modélisation et Compression par le modèle AR ou Gaussienne

Coefficient de l’ondelette de Haar

Application d’ondelette de Haar

Image originale (A)

Compression

Décompression

Figure VI.2 : Schéma proposer pour la compression.

VI 2.1 Application d’ondelette de Haar :

Il n'y a pas une ondelette qui soit meilleure qu’une autre. Tout dépend de l’application utilisée. Dans certains cas, l'ondelette la plus simple (Haar) sera optimale. Pour d'autres applications, ce sera le pire des choix possibles.

On a choisis l’ondelette de Haar parce qu’elle donne, souvent, de meilleurs résultats dans la compression d’image d’après les résultats obtenu en traitement d’image  [25].

VI 2.2 Coefficient de l’ondelette de Haar

Figure VI.3 : Application de TO sur l’image

D’après la figure VI.3 on élimine les détails verticaux et diagonaux parce qu’ils ne contiennent pas d’information  et on garde que les coefficients pour la modélisation.

VI.2.3  Modélisation et Compression par le modèle AR ou Gaussienne

Le principe de la méthode (gaussienne et AR) consiste à chercher les paramètres optimaux qui donnent un modèle très proche du signal (ligne) original. On fait la modélisation de l’image ligne par ligne puis on récupère les paramètres sous forme d’une matrice de taille plus petite que la matrice originale c’est donc à ce niveau que s’effectue la compression.

VI.2.3.1  La  compression par le modèle gaussienne   :

La modélisation par le model gaussien consiste à trouver la  moyenne et la variance. Pour pouvoir travailler sur une seule ligne, la stationnarité est une condition exigée et qui pourrait être assurée en devisant le signal en plusieurs parties (sous-intervalle). Les précautions qui doivent êtres prises en considération lors de cette division sont : Augmenter le taux de compression sans perdre significativement de l’information.

On peut estimer la perte d’information à l’aide de l’EQM (erreur quadratique moyenne) relative à chaque sous intervalle et l’algorithme cherche le plus faible EQM. Alors pour déterminer le minimum EQM il y a une boucle qui commence par un sous intervalle de deux premières valeurs, puis trois première valeurs et ainsi de suite pour toutes les valeurs de signal et calcule les paramètres de modèle (moyenne et variance) correspondant à l’intervalle de minimum EQM. On répète cette procédure pour toutes les lignes de la matrice.

Figure VI.4 : La comparaison entre la ligne 60ième de coefficient d’approximation  original (bleu) et reconstruit (rouge) par Gaussienne

Les lignes reconstruites ont la même allure que lignes originales mais avec des perturbations à cause du désordre (Figure VI.4).

Figure VI.5 : L’image reconstruite après  compression par Gaussienne

Après la reconstruction, on obtient une image de qualité très proche de l’image originale Figure VI .5

Pour l’évaluation de qualité de compression il y a des critères comme EQM et PSNR. La comparaison se fait avec la compression par norme standard JPEG

|  | Gaussienne | JPEG |
| --- | --- | --- |
| EQM | 32.638 | 1.166 |
| PSNR(db) | 27.657 | 47.461 |
| taux | 3.815 | 8.34 |

Tableau VI.1 : La comparaison de JPEG avec gaussienne.

Le taux dans le cas de notre compression est plus faible que celui obtenu par le JPEG. Malgré cet inconvénient, notre méthode de compression est un autre alternatif a ce dernier car elle présente un avantage qui est la facilite de son implantation.

Par contre la compression utilisant le JPEG exige un algorithme plus compliqué.

VI.2.3.2  La compression par le modèle  AR :

La modélisation par le  model autorégressif  consiste a extrait les coefficients hi i=1 ,…P  et   la variance σ2 , le problème major rencontré est comment déterminer l’ordre P !; si on augmente l’ordre P le taux de compression diminue et la qualité d’image reconstruite augmente, et si on diminue l’ordre P le taux de compression augmente et la qualité d’image reconstruite diminue pour ce la on a présenté trois cas pour P=1 , 2, 3  et on compare les résultat obtenu

a-Estimation des paramètres du modèle AR-1 :

Figure VI.6 :L’image reconstruite après  compression par AR-1.

Figure VI.7 : La comparaison entre la ligne 60ième de coefficient d’approximation  original (bleu) et reconstruit (rouge) par AR-1.

b-Estimation des paramètres du modèle AR-2 :

Figure VI.8 : L’image reconstruite après  compression  par AR-2.

Figure VI.9 : La comparaison entre la ligne  60ième de coefficient d’approximation  original (bleu) et reconstruit (rouge) par AR-2.

c- Estimation des paramètres du modèle AR-3 :

Figure VI.10 : L’image reconstruite après  compression  par AR-3.

Figure VI.11 : La comparaison entre la ligne  60ième de coefficient d’approximation  original (bleu) et reconstruit (rouge) par AR-3.

Discussion

On constate une dégradation visuelle de l’image reconstruite au fur et à mesure que le nombre des coefficients du modèle AR diminue et en même temps une augmentation du taux de compression. On cherche un compromis tenant en compte le taux de compression et la perte d’information. Pour cette raison, nous avons calculé l’erreur quadratique MSE entre l’image originale et reconstruite, le facteur de qualité PSNR, et le taux de compression, ces résultats sont illustrés dans le tableau VI.2.

|  | Image reconstruite AR-1 | Image reconstruite AR-2 | Image reconstruite AR-3 | JPEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 175.56 | 169.06 | 169.06 | 1.166 |
| PSNR(db) | 25.68 | 25.58 | 25.85 | 47.461 |
| Taux | 7,625 | 4,575 | 3,267 | 8.34 |

Tableau VI.2 : La comparaison de méthode JPEG avec AR-1 ,2,3

On remarque dans ce tableau que le PSNR augmente avec l’ordre du modèle AR. Ceci correspond à moins de dégradation de l’image reconstruite d’près la diminution du MSE mais on constate, par contre, une diminution du taux de compression.

On remarque que les modèles  AR-2 et AR-3 représentent l’image réelle d’une manière similaire mais AR-2 à un taux de compression relativement supérieur à celui de l’AR-3.  Pour cela on a choisis le modèle AR-2 pour représenter l’image de la structure amorphe du matériau V2O5/TeO2.

VI 4 3 Application d’algorithme SOM :

La compression consiste à remplacer chaque bloc de l’image par l’index du bloc du dictionnaire qui s’en rapproche le plus.

A la reconstruction, on remplace chaque index par le bloc correspondant dans le dictionnaire.

VI 4 3 1-création de dictionnaire

L’image est découpée en blocks carrés qui constituent les vecteurs d’entrées. Après une opération de normalisation, les blocs sont utilisés pour la génération du Codebook suivant les règles de l’algorithme.

a       b

Figure VI.12 : Deux exemples de dictionnaire (a) Dictionnaire généré par l'algorithme de Kohonen (b) Dictionnaire obtenu par l'algorithme LBG.

La carte de Kohonen est directement applicable pour créer des dictionnaires QV. La séquence d'entraînement contient les blocs des images d'apprentissage, et après l'entraînement les vecteurs de poids représentent les mots de code finals. Un exemple est donné à la figure VI.12 , qui, afin de souligner l'organisation obtenue des mots de code, montre un autre dictionnaire créé à l'aide de l'algorithme de Lloyd (LBG).       Ce confort visuel résultant de la préservation topologique permet d'évaluer la pertinence du dictionnaire. (Afin de permettre une visualisation comparable avec la carte de Kohonen, la figure (b) représente les mots de code générés par l'approche LBG également sur une matrice).

VI 4 3.2 Taille des vecteurs d’entrées égale à 4 pixels

Une carte topologique carrée de 16x16neurones a été utilisée. Chaque Image à compresser est découpée en blocks de taille 2x2 pixels.

Dans la Figure VI 13, l’image reconstruite .La qualité d’images reconstruite est très bonne, néanmoins, l’image différence montrent que les erreurs de codage sont situées principalement aux contours d’image (zones en gris clair). Dans le tableau VI.3 est présenté le résultat de l’évaluation du PSNR, EQM et Taux de Compression TC.

Figure VI.13 : L’image reconstruite pour taille des vecteurs d’entrées égale à 4 pixels.

|  | Kohonen-4 | JPEG |
| --- | --- | --- |
| PSNR(db) | 35,24 | 47.461 |
| EQM | 19,04 | 1.166 |
| Taux | 7.98 | 8.34 |

Tableau VI.3 : Mesures de qualité pour l’image construite pour taille des vecteurs d’entrées égale à 4 pixels.

Dans la suite pour faire augmenter le taux de compression on va utiliser des vecteurs d’entrées de taille plus grande.

VI 4 3.3 Taille des vecteurs d’entrées égale à 16 pixels

L’image à compresser est découpée en blocks de taille 4x4 pixels, ceci permet d’obtenir un taux de compression élevé. Cette augmentation intéressante du taux de compression est suivie par une dégradation assez importante de la qualité des images reconstruites.

La Figure VI.14, montre l’image reconstruite où l’effet de blocs apparaît clairement. Le PSNR obtenu est égal à 30.01 dB ce qui correspond à une perte de 5.23 dB par rapport au premier test. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau qui suit :

Figure VI.14 : L’image reconstruite pour taille des vecteurs d’entrées égale à 16 pixels.

|  | Kohonen-16 | JPEG |
| --- | --- | --- |
| PSNR(db) | 30,01 | 47.461 |
| EQM | 64,43 | 1.166 |
| Taux | 8.28 | 8.34 |

Tableau VI.4 : Mesures de qualité pour taille des vecteurs d’entrées égale à 16 pixels.

Le tableau VI 4 montre qu’en utilisant des vecteurs de dimensions 16, un gain important de 0.70 bits par pixel peut être atteint. Mais, en contre partie, une baisse moyenne de 4,58 dB est enregistrée dans la qualité des images reconstruites.

Discussion

La variation de la taille de la carte montre que plus celle-ci est de taille importante, plus la qualité de l’image restituée est bonne. Toutefois, plus il y a de neurones, moins le taux de compression est important. Il faut donc chercher un compromis entre un taux de compression satisfaisant et une bonne qualité d’image. Pour ce raisonnement nous choisit la méthode  pour taille des vecteurs d’entrées égale à 16 pixels.

VI 5 Conclusion :

Comparaison entre les trois méthodes utilisées :

|  | JPEG | Gaussienne | AR-2 | Kohonen-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSNR(db) | 47.461 | 27.657 | 169.06 | 30,01 |
| EQM | 1.166 | 32.638 | 25.58 | 64,43 |
| TAUX | 8.34 | 3.815 | 4,575 | 7.98 |

Tableau VI.5 : comparaison des résultats obtenu.

D’apprêt le tableau VI.5 on peut donc conclure que parmi ces trois modèles, celui de Kohenen est le plus adéquat pour mieux représenter notre image avec un taux relativement grand et comparable à celui du JPEG.