Chapitre III                                                              Intercalation de l’halloysite par des acétates


CHAPITRE III
INTERCALATION DE L’HALLOYSITE 
PAR DES ACETATES
III.1. INTRODUCTION


La capacité de certains composés organiques ou inorganiques de s’intercaler, dans une kaolinite ou halloysite, a été mise en évidence en 1962 par Wada et Weiss. Des recherches à caractère fondamental ont été menées, par la suite, afin d’augmenter l’écart existant entre deux feuillets élémentaires consécutifs, sans que des applications soient proposées. Les argiles de type 1 :1 intercalées suscitent à nouveau un regain d’intérêt, depuis qu’elles ont été à l’origine de l’obtention de matériaux nanocomposites susceptibles d’être appliqués à l’échelle industrielle [1-3]. Des argiles anioniques ont également été intercalées par l’acide férulique: un composé doté de propriétés antioxydantes, en raison de sa capacité à piéger les radicaux libres, d’où des applications dans les domaines pharmaceutique et cosmétique [4].  
L’intercalation de l’halloysite consiste à augmenter l’espace interfoliaire disponible entre deux feuillets structurels élémentaires. Sachant que la cohésion entre les feuillets est assurée par des liaisons hydrogènes (§I.1.2, Figure I.6), le principe de l’intercalation consiste à rompre ces liaisons et les remplacer par de nouvelles. L’agent intercalant responsable de la cohésion interfeuillet doit être plus volumineux que la molécule d’eau, de sorte qu’une expansion se produit le long de l’axe c (§I.1.2, Figure I.4). Différentes molécules ont été proposées, telles que hydrazine, formamide, acétamide, alkylamine, acétates de potassium et de césium, urée, diméthylsulfoxyde, n-méthylformamide et tant d’autres [5-8]. Ces molécules ont une caractéristique commune : elles ont soit des groupes carbonyle ou amine. L’introduction de ces groupes, à travers les molécules intercalantes, perturbe les liaisons hydrogènes initialement présentes et conduit à la formation de nouvelles liaisons hydrogènes avec les hydroxyles de la surface interne (§I.5, Figure I.11), de sorte qu’une nanostructure se forme. Nous avons représenté, à titre d’illustration, le modèle proposé de la structure d’une kaolinite intercalée par l’urée (Figure III.1.) [9]. 
[image: image34.png]



            Figure III.1. Modèle proposé de la structure d’une kaolinite intercalée par l’urée
Notre étude est basée sur l’intercalation de l’halloysite de Djebel Debbagh, traitée par les ultrasons, par les acétates. Plusieurs paramètres ont été pris en considération, afin d’aboutir à des conditions menant à une intercalation optimale. Nous avons ainsi tenu compte de la nature du cation associé à l’anion acétate : sodium, ammonium et plomb, de la quantité d’argile mise en contact avec la solution d’acétate, de la concentration de cette dernière et du temps de contact solide-solution. Les produits de l’intercalation ont été caractérisés par diffraction des rayons X et par infrarouge à transformée de Fourier.
III.2. INTERCALATION PAR DES ACETATES JUSQU'A 7 JOURS
III.2.1. Conditions opératoires

L’argile est mise en suspension dans la solution de l’agent intercalant, en tenant compte de l’ensemble des paramètres sus-cités. Après agitation à température ambiante, la suspension est filtrée et le solide, récupéré, séché dans une étuve à 50 °C, avant de procéder aux différentes analyses. Nous avons regroupé dans le tableau III.1 les conditions opératoires considérées dans cette étude. 

      Tableau III.1: Conditions opératoires lors de l’intercalation 
	Echantillon
	Masse d’ halloysite
(g)
	Formule chimique de
l’intercalant
	Molarité de la solution (M)
	Volume de  la solution

(mL)
	Temps de contact

(h)

	Quantité d’argile

	D05
	0,5
	NaCH3COO
	7,2
	150
	80

	D15
	1,5
	
	
	
	

	D25
	2,5
	
	
	
	

	Concentration de l’agent intercalant

	D2M
	1,5
	NaCH3COO
	2
	150


	80

	D5M
	
	
	5
	
	

	D7M
	
	
	7,2
	
	

	Temps de contact

	D1J
	1,5
	NaCH3COO
	7,2
	150
	24

	D3J
	
	
	
	
	80

	D7J
	
	
	
	
	160

	Nature du cation associé à l’acétate

	DPb
	0,5
	Pb(CH3COO)2
	1,5
	50
	80

	DNH
	
	NH4CH3COO
	6
	
	


III.2.2. Caractérisation par DRX
Les résultats relatifs à la diffraction des rayons X ont été obtenus suite à un balayage effectué entre 4 et 120°. Cet intervalle a été choisi afin d’identifier les pics principaux et secondaires. 
Le spectre DRX de l’halloysite non intercalée (figure III.2) montre une réflexion basale (h) à 7,6 Å et une autre (hh) avec un pic de très faible intensité à 10 Å, indiquant que l’halloysite est partiellement hydratée. La réflexion de forte intensité, observée aux environs de 20°, correspondante à une distance de 4,4 Å, est une caractéristique des halloysites de morphologie tubulaire. Les réflexions (101) et (110) de quartz (q), à 3,343 et 2,456 Å, ainsi que celles (104) et (113) de calcite (c), à 3,036 et 2,284 Å, ont également été détectées. Leur faible intensité indique leur présence à l’état de traces. 
[image: image2.png]halloysite

10 20 30 40 50 60 70




[image: image1.png]



 Les diffractogrammes regroupés selon la nature du paramètre étudié, sont représentés sur les figures  III.3-6. 

[image: image3.emf]100

600

1100

1600

2100

2600

0 20 40 60 80 100 120

intensité

2thêta

D05

D15

D25

DTU

 

[image: image4.emf]100

600

1100

1600

2100

2600

3100

3600

0 20 40 60 80 100 120

intensité

2theta

D2M

D5M

D7M

DTU



[image: image5.png]intensité.

<1

1900

1700

1500

1300

1100

a0

0

500

00

100

—D15

a

o

PR

100

120




[image: image6.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 20 40 60 80 100 120

2thêta

intensité

D1J

D3J

D7J

DTU

9,99A

4,73A

3,14A


L’analyse par diffraction des rayons X montre que l’halloysite de Djebel Debbagh n’a pas répondu de façon efficace à l’intercalation. Presque tous les spectres se superposent à celui de l’halloysite de départ, à l’exception de D7J. Le diffractogramme de ce dernier montre un déplacement du premier pic vers les faibles valeurs de 2 thêta (Figure III.6), synonyme d’intercalation. L’expansion de l’espace interfoliaire est de l’ordre de 2,5 Å.  
III.2.3. Caractérisation par FTIR
Afin de confirmer les hypothèses émises à travers la diffraction des rayons X, nous avons eu recours à l’analyse infrarouge. Les spectres IR sont enregistrés en utilisant un spectromètre à transformée de fourier. L’appareil utilisé est un Nexus NICOLET, de type ATR (Attenuated Total Reflection) multi-réflexions, associé au logiciel EZ OMNIC. L’échantillon dispersé sur un cristal à haut indice de réfraction, de type sélénure de zinc, est placé dans un compartiment où est purgé de l’air sec. Pour chaque spectre, un total de 256 scans est obtenu. Les données sont collectées tous les 2 cm-1. Nous avons représenté, sur la figure III.7, le spectre relatif à l’halloysite non intercalée.

[image: image7.png]&

3652
3629
3595

halloysite





[image: image8.png]4000 3000 2000 1000
Wavenumber (cm-1)





La figure III.7. met en évidence trois bandes dans la région spectrale 3700–3600 cm-1, caractéristiques d’une halloysite, relatives aux groupements OH. A titre comparatif, la kaolinite, un minéral argileux de la même famille que celle de l’halloysite, présente quatre bandes d’absorption pour les mêmes groupements et dans le même domaine spectral [10]. L’intervalle 800-750 cm-1 permet également de distinguer entre une halloysite et une kaolinite bien cristallisée. Cette dernière présente deux bandes, à 796 et 746 cm-1, à peu près d’égale intensité, tandis que pour l’halloysite, la bande à 796 cm-1 est très réduite, parfois elle se résume à une légère inflexion. 

Les trois bandes observées à 3676, 3652 et 3629 cm-1 sont attribuées aux vibrations d’élongation (stretching) des liaisons OH. Les deux premières sont dues aux OH de la surface interne. Les bandes à 3629 cm-1 et 3595 cm-1 sont assignées aux OH internes et à l’eau interfoliaire, respectivement (§I.5, figure I.11.) [11]. 
Les bandes de déformation (bending) H-O-H se situent dans la gamme 1700-1500 cm-1. Elles sont plus intenses et plus larges dans l’halloysite, en comparaison avec la kaolinite [12]. La large bande centrée autour de 1653 cm-1 est attribuée aux vibrations des molécules d’eau adsorbées [13]. L’épaulement à 1115 cm-1 est dû au mode d’élongation de Si–O apical, tandis que les bandes à 1041 et 912 cm-1 sont causées par les vibrations d’élongation Si–O–Si et de déformation Al–O–H, respectivement [14].     
Les bandes observées à 2922, 2846 et surtout 1400 cm-1 révèlent la présence de calcite dans le matériau [15]. La présence de la calcite a aussi été mise en évidence par diffraction des rayons X. La bande à 2366 cm-1 confirme la présence de quartz, corroborant également les analyses faites par DRX. Ce résultat n’est pas étonnant, étant donné que la majorité des argiles contiennent la calcite et le quartz à l’état de traces [15].

Les spectres infrarouges des minéraux argileux, particulièrement les bandes de vibration d’élongation de la liaison OH, sont très sensibles aux modifications interfoliaires, notamment lors de l’intercalation de composés chimiques [16]. Ceci prouve que la spectroscopie infrarouge est une technique adéquate, dès lors qu’il s’agit de suivre le phénomène d’intercalation. Les spectres FTIR regroupés selon la nature du paramètre étudié, sont représentés sur les figures III.8-11.

Nous remarquons que quelque soit le paramètre étudié, les spectres FTIR des échantillons intercalés ne présentent pas de différences notables, par rapport à l’halloysite non intercalée, à l’exception du solide D7J où les deux bandes localisées à 3675,72 et 3652,57 cm-1, ont disparu. Une telle disparition est généralement attribuée à un début d’intercalation. 

[image: image9.emf]intercalation avec changement de la concentration du solide

-0,01

0,09

0,19

0,29

0,39

0,49

400 1400 2400 3400

nombre d'onde (cm-1)

absorbance

DTU

D05

D15

D25


              

[image: image10.emf]intercalation avec changement de la concentration 

de l'intercalant

0,0

0,2

0,4

400 1400 2400 3400

nombre d'onde (cm-1)

absorbance

D2M

D5M

D7M

DTU


[image: image11.emf]intercalation avec changement de l'intercalant

0,0

0,2

0,4

400 1400 2400 3400

nombre d'onde (cm-1)

absorbance

DTU

D15

DNH

DPB


[image: image12.emf]intercalation avec changement du temps de contact

0,0

0,2

0,4

400 1400 2400 3400

nombre d'onde (cm-1)

absorbance

D1J

D3J

D7J

DTU


La bande à 3629 cm-1, caractéristique de la vibration d’élongation des OH internes, est présente dans tous les solides modifiés chimiquement, y compris dans l’halloysite de départ. Ceci est en accord avec le fait que cette bande n’est pas affectée par les changements engendrés lors de l’intercalation des matériaux kaoliniques [16].

Pour un temps de contact inférieur à 7 jours, l’intercalation ne se produirait pas, en dépit du nombre de facteurs considérés. 

III.3. INTERCALATION PAR DES ACETATES AU-DELA DE 7 JOURS

III.3.1. Introduction
Lors de la première étape, nous avons tenu compte d’un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent la quantité d’argile mise en contact avec la solution d’acétate, la concentration de cette dernière, le temps de contact solide-solution et la nature du cation associé à l’anion acétate. Le choix de ces différents facteurs a été fait sur la base des résultats d’une publication [17] qui a montré que l’expansion est optimale si on considère les paramètres suivants :   

· rapport solide / liquide: 1/100; 

· masse d’halloysite: 1,5 g;

· agent intercalant : KCH3COO;
· molarité de la solution : 7,2 M;

· volume de la solution: 150 mL;

· temps de contact: 80 h.

Le fait que seul D7J a été intercalé montre que la réaction d’intercalation de l’halloysite de Djebel Debbagh par NaCH3COO est lente à démarrer et qu’une période d’induction assez longue doit être respectée. Dans une seconde étape, nous avons prolongé le temps de contact jusqu’à 30 jours en faisant également varier la nature du cation. Les nouvelles conditions opératoires sont résumées dans le tableau III.2.  
    Tableau III.2: Conditions opératoires d’intercalation
	Echantillon
	Masse Halloysite
(g)
	Formule

de l’intercalant
	Molarité de la solution (M)
	Volume de la solution

(mL)
	Temps de contact

(jours)

	D15J
	1,5
	NaCH3COO
	7,2
	150
	15

	D30J
	
	
	
	
	30

	DPb15
	1,5
	Pb(CH3COO)2
	1,5
	150
	15

	DNH15
	
	NH4CH3COO
	6
	
	


III.3.2. Calcul de la surface spécifique par la méthode de SEAR [18]

Cette méthode a été développée par Sear pour déterminer la surface spécifique des argiles. Il s’agit d’une méthode facile à mettre en œuvre qui pourrait éventuellement pallier l’indisponibilité de l’adsorption d’azote à 77 K. Elle donne des résultats assez fiables, comparativement à la méthode BET, comme on le verra par la suite. 
a/ Mode opératoire 

0,5 g d’argile séchée pendant 2 heures à 250 oC sont mélangés avec 10,0 g de NaCl et acidifiés avec une solution de HCl, 0,1 N, jusqu’à un pH d’environ 3. Le mélange est complété jusqu’à 50,0 mL avec de l’eau distillée. La suspension obtenue est dosée en deux étapes:
1. Un premier dosage avec une solution de NaOH, 0,1 N, jusqu’à atteindre un pH de 4; soit Vo le volume de soude versé.  
2. Un second dosage avec la même solution de NaOH est effectué jusqu’à atteindre un pH de 9; soit V1 le volume de soude versé. 
La surface spécifique, S, de chaque échantillon est calculée d’après la relation suivante :

S (m²/g) = 32 (V1 – Vo) – 25
(III.1)
Les résultats relatifs à la méthode de Sear, pour les différents échantillons, sont regroupés dans le tableau III.3.

Tableau III.3: Surface spécifique d’après Sear des échantillons intercalés
	Echantillons 
	Halloysite
	D7J
	D15J
	D30J
	DPb15
	DNH15

	Surface spécifique (m2/g)
	58
	64*
	474
	612
	884
	337
	113


 * déterminée par BET      
D’après le tableau III.3, la surface spécifique calculée par la méthode de Sear, pour l’halloysite non intercalée, est en accord avec celle déterminée par BET, l’erreur commise étant inférieure à 10%. Par ailleurs, la surface spécifique augmente considérablement avec le temps de contact, passant de 474 m2/g pour D7J à 884 m2/g pour D30J. De même, la nature du cation associé à l’anion acétate influe sur cette dernière. Pour un temps d’intercalation de 15 jours, la séquence est la suivante : SNaCH3COO ( SPb(CH3COO)2( SNH4CH3COO.
III.3.3. Analyse par microscopie électronique à balayage

Sachant que D30J présente la plus grande surface, les clichés MEB de ce dernier ont été comparés avec celui de l’halloysite non intercalée (Figures III.12-13a,b).



[image: image13.png]



[image: image14.png]€







L’intercalation par l’acétate de sodium a modifié la morphologie des cristallites d’halloysite. Le nombre de feuillets a, en effet, sensiblement augmenté. Cette exfoliation serait la conséquence de l’augmentation de l’espace interfoliaire, laquelle affaiblirait l’interaction entre deux feuillets structurels consécutifs.   
III.3.4. Caractérisation par DRX
Les diffractogrammes obtenus sont regroupés dans la figure III.14. Il n’y a plus de superposition comme dans la première partie de cette étude et il se produit un déplacement du premier pic vers les faibles valeurs de 2 thêta, synonyme d’intercalation. L’intercalation de l’halloysite par l’acétate de sodium (D7J, D15J et D30J) accroît l’espacement basal jusqu’à 10,1Å. L’intensité de la première réflexion basale de la phase intercalée, hi001, croît avec le temps de contact, aux dépens de la réflexion à 7,6 Å (hk). Frost et al [11] ont montré que l’espacement de 9,8 Å correspond à une orientation des anions acétates, parallèlement à la surface de l’halloysite. De ce fait, NaCH3COO inséré dans l’halloysite de djebel debbagh adopterait une orientation parallèle vis-à-vis des hydroxyles de la surface. L’intensité des réflexions basales d’ordre supérieur, hi001, à ~5, 3,4 et 2,5 Å et celle non basales, hi, de la fraction intercalée, augmentent aussi avec le temps de contact. L’introduction de NaCH3COO laisse apparaître au cours du temps une réflexion désignée hac,. absente dans l’halloysite non intercalée. Cette réflexion qui décroît en intensité avec le temps pourrait être due à l’acétate libre.    
Les diffractogrammes des échantillons DPb15 et DNH15 (figure III.15) montrent une augmentation de l’espacement basal à 13,1 Å et 13,9 Å, respectivement. Ceci indiquerait une orientation perpendiculaire de Pb(CH3COO)2 et NH4CH3COO vis-à-vis des hydroxyles de la surface [11]. Les réflexions basales d’ordre supérieur correspondant à hi002, hi003 et hi004 ne sont pas observées. Le spectre de DPb15 met en évidence un important bruit de fond, indiquant un grand désordre après insertion de Pb(CH3COO)2, vraisemblablement par suite de l’interférence de Pb2+ avec les anions acétates.  

Afin de déterminer les paramètres cristallographiques des solides intercalés, nous avons utilisé le logiciel X’Pert plus. Ce dernier traite les diagrammes de diffraction de poudres et regroupe trois programmes d’indexation : DICVOL, ITO et TREOR (§II.12.1).

Les résultats de l’halloysite non modifiée, D7J, D15J, D30J, DPb15 et DNH15, obtenus après modélisation des diagrammes, les indices de Miller, les positions, les distances interréticulaires et les intensités observées des pics indexés, sont représentés en annexes.
[image: image15.png]



 [image: image16.png]



      [image: image17.png]



    [image: image18.png]halloysite

10 20 30 40 50 60 70





.
       [image: image19.png]H





       [image: image20.png]



  [image: image21.png]



[image: image22.png]halloysite

10 20 30 40 50 60 70





L’indexation des pics a permis de déterminer le taux d’intercalation (IR). Ce dernier est calculé d’après la formule suivante [19]:  


IR=Ii/[Ii+Ik]                                                    
(III.2)
Ii : Intensité de la première réflexion de la nouvelle phase;

Ik: Intensité de la réflexion résiduelle (001) du solide intercalé.
Le taux d’intercalation représente la fraction d’halloysite modifiée par rapport à celle inchangée. IR varie de 0 pour l’halloysite non traitée par les acétates à 1 pour celle complètement intercalée. L’évolution de l’intercalation en fonction du temps de contact solide-solution NaCH3COO, est représentée sur la figure III.16.  


[image: image23.emf]y = 3,168x

R² = 0,982

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30

IR (%)

Temps (jours)

Figure III.18. Evolution du taux en fonction du temps de 

contact



La fraction d’halloysite intercalée par l’acétate de sodium varie linéairement avec le temps de traitement, en dépit du fait que la réaction est lente au démarrage. Une période d’induction assez longue doit être en effet respectée. C’est ainsi que 30 jours sont nécessaires pour atteindre un taux ( 90%. L’influence du cation figure dans le tableau III.4.

Tableau III.4: Taux d’intercalation en fonction de la nature du cation                                                                                                                                   

	Echantillon
	Temps de contact

(jours)
	Formule de l’intercalant
	Taux d’intercalation

(%)

	DTU

D15J

DNH15

DPb15
	0

15

15

15
	-

NaCH3COO

NH4CH3COO

Pb(CH3COO)2
	0

53

37

30



D’après le tableau III.4, le taux d’intercalation varie beaucoup en fonction du cation associé à l’acétate. La présence de NH4+ gênerait l’introduction de l’anion, tandis que la combinaison de deux CH3COO- à Pb2+ ne semble pas promouvoir l’insertion de ce composé à l’intérieur de l’espace interfoliaire de l’halloysite, vraisemblablement par suite d’un phénomène d’interférences. 


Le logiciel X’Pert plus a permis également d’accéder aux paramètres linéaires, angulaires et au volume de la maille, pour l’ensemble des échantillons modifiés. Les résultats du degré d’expansion (paramètre linéaire c), du volume de la maille élémentaire ainsi que de la fraction intercalée, sont reportés dans le tableau III.5.

Tableau III.5: Paramètres relatifs à l’intercalation

	Echantillon
	Formule de l’intercalant
	Paramètre c
(Å)
	Volume de maille élémentaire (Å3)
	Fraction intercalée (%)

	DTU
	-
	7,60
	344
	0

	D7J
	NaCH3COO
	10,07
	367
	28

	D15J
	NaCH3COO
	10,01
	382
	53

	D30J
	NaCH3COO
	10,12
	390
	91

	DPb15
	Pb(CH3COO)2
	13,08
	606
	30

	DNH15
	NH4CH3COO
	13,90
	945
	37


Les résultats obtenus montrent que pour l’acétate de sodium, l’augmentation du temps de contact, au-delà de 7 jours, n’influe pas sur le degré d’expansion, puisque la valeur du paramètre c reste pratiquement constante, autour de 10,1 Å. Par contre, l’augmentation de la fraction intercalée entraîne avec elle celle du volume de la maille élémentaire.  

Pour D15J, DPb15 et DNH15, soit une durée de contact identique (15 jours) mais pour différents cations, la nette croissance de la valeur de c conduit à une augmentation considérable du volume de la maille élémentaire, soit 382, 606 et 945 Å3, pour respectivement D15J, DPb15 et DNH15. Cette augmentation se produit quand bien même la fraction intercalée de DPb15 et DNH15 demeure faible, de l’ordre du tiers. Ainsi, la difficulté d’insérer NH4CH3COO et Pb(CH3COO)2, due aux phénomènes d’interférence et/ou stérique,  n’empêche pas la production d’une expansion considérable de la maille cristalline de l’halloysite.
III.3.5. Caractérisation par FTIR
Lorsqu’une halloysite est modifiée par des acétates, des changements significatifs se produisent dans le spectre vibrationnel. L’intercalation détruit les liaisons hydrogènes originelles et forme de nouvelles, lesquelles modifient l’intensité et la location des bandes caractéristiques des groupes hydroxyles de la surface interne. Sur la base de la disparition des bandes 3676 et 3652 cm-1 et l’apparition de nouvelles autour de 3699 et 3457 cm-1 (3436 cm-1 dans D7J) (Figures III.17,18), nous pouvons affirmer que Mn+(CH3COO)n interagit avec les hydroxyles de la surface interne, à travers l’établissement de nouvelles liaisons hydrogènes. Le profil de la bande centrée à 3699 cm-1 est complexe et est dépendante de la structure. La bande autour de 3457 cm-1 devient plus large et intense avec le temps, du moins pour les systèmes NaCH3COO-halloysite (figure III.17). Elle correspond à la vibration d’élongation des OH des molécules d’eau, lesquelles pénètrent en même temps que Mn+(CH3COO)n. Cette eau sert à l’hydratation du cation associé à l’anion acétate ainsi qu’au remplissage de l’espace interfoliaire [20]. Une recherche bibliographique montre que l’intercalation de la kaolinite par KCH3COO conduit à trois bandes d’élongation des hydroxyles associés à H2O, parmi lesquelles figure celle à 3450 cm-1 [17].

La progression de l’intercalation de Mn+(CH3COO)n avec le temps de contact révèle la présence de nouvelles bandes à 1700-1500 cm-1. Elles correspondent aux vibrations de déformation des molécules H2O de l’espace interfoliaire et de la sphère d’hydratation des cations associés à l’anion acétate. La bande à environ 1419 cm-1 due à la vibration d’élongation de C(O du groupement acétate [11] augmente en intensité avec le temps.
Des modifications similaires dans les spectres FTIR ont été observées dans le cas de l’intercalation de NH4(CH3COO) et Pb(CH3COO)2 (Figure III.18). La position de la fréquence de vibration de déformation des molécules H2O fournit une mesure de l’intensité de la liaison. Les bandes se trouvant à des fréquences supérieures à 1650 cm-1 indiquent que l’eau est coordonnée. Les bandes au-dessous de 1630 cm-1 montrent qu’il s’agit de molécules H2O faiblement liées [5]. Une comparaison entre les échantillons intercalés montre que la bande à 1650 cm-1 se déplace vers les fréquences élevées pour DPb15 (1663 cm-1) et DNH15 (1671 cm-1) et demeure pratiquement à la même fréquence pour D7J (1641 cm-1), D15J (1646 cm-1) et D30J (1645 cm-1). Ces déplacements sont à corréler avec le degré d’expansion dû au phénomène d’intercalation. Autrement dit, un espacement basal important déplace la bande à 1650 cm-1 vers les fréquences élevées.  La bande à 3625 cm-1 n’est pas affectée par l’intercalation. Elle est due à la vibration d’élongation des hydroxyles internes, situés entre les couches tétraédrique et octaédrique.    
     [image: image24.png]&

3652
3629
3595

halloysite




[image: image25.png]699
918

188
6boL

1zn

ozst
Tro
2

.

b7J

1oe.





[image: image26.png]TR s
MVJ § D15J v—\{gu 3 3\
HH

gz

912

1037




[image: image27.png]



[image: image28.png]4000 3000 2000 1000
Wavenumber (cm-1)





 [image: image29.png]&

3652
3629
3595

halloysite



  

   [image: image30.png]TR s
MVJ § D15J v—\{gu 3 3\
HH

gz

912

1037



           

 [image: image31.png]5:}'4

3693
3624

P =™

T T N e,

DPb15

|y
1542
il
g
Tite

1078

795,




  [image: image32.png]



[image: image33.png]4000 3000 2000 1000
Wavenumber (cm-1)





III.4. CONCLUSION
L’intercalation de l’halloysite de Djebel Debbagh par NaCH3COO, NH4CH3COO et Pb(CH3COO)2 est lente à démarrer. Une période d’induction assez longue doit être respectée, car rien ne se produit en deçà d’une semaine. A partir de sept jours, les diffractogrammes des échantillons modifiés montrent un déplacement du premier pic vers les faibles valeurs de 2 thêta, synonyme d’intercalation. La fraction d’halloysite intercalée par NaCH3COO varie linéairement avec le temps de traitement, atteignant 91% pour D30J. Toutefois, le degré d’expansion reste pratiquement constant, autour de 10,1 Å. Cette modification est accompagnée d’une augmentation considérable de la surface spécifique, passant de 58 m2/g pour le matériau non modifié à 884 m2/g pour D30J. L’intercalation a également modifié la morphologie des cristallites. Le nombre de feuillets a sensiblement augmenté. Cette exfoliation serait la conséquence de l’augmentation de l’espace interfoliaire, laquelle affaiblirait l’interaction entre deux feuillets structurels consécutifs. Pour D15J, DPb15 et DNH15, la nette croissance de la valeur du paramètre c conduit à une augmentation considérable du volume de la maille élémentaire, soit 382 et 945 Å3, pour D15J, DPb15 et DNH15, respectivement. Cette augmentation se produit malgré que la fraction intercalée de DPb15 et DNH15 demeure faible, de l’ordre du tiers. 

L’intercalation détruit les liaisons hydrogènes originelles et forme de nouvelles, lesquelles modifient l’intensité et la location des bandes FTIR caractéristiques des groupes hydroxyles de la surface interne. Sur la base de la disparition des bandes 3676 et 3652 cm-1 et l’apparition de nouvelles autour de 3699 et 3457 cm-1, nous pouvons affirmer que Mn+(CH3COO)n interagit avec les hydroxyles de la surface interne, à travers l’établissement de nouvelles liaisons hydrogènes. La progression de l’intercalation de Mn+(CH3COO)n avec le temps de contact révèle la présence de nouvelles bandes à 1700-1500 cm-1. Elles correspondent aux vibrations de déformation des molécules H2O de l’espace interfoliaire et de la sphère d’hydratation des cations associés à l’anion acétate. La bande à environ 1419 cm-1 due à la vibration d’élongation de C(O du groupement acétate augmente en intensité avec le temps, par contre celle à 1650 cm-1 varie selon la nature du cation Ces variations sont à corréler avec le degré d’expansion dû au phénomène d’intercalation. Autrement dit, un espacement basal important déplace la bande à 1650 cm-1 vers les fréquences élevées.  
BIBLIOGRAPHIE

[1] R. L. Frost, J. Kristof, E. Horvath, J.T. Kloprogge, Spectrochim. Acta, Part A, 56 (2000) 

     1191.

[2] J. E. Gardolinski, H.P. Martins Filho, F. Wypych, Quím. Nova, 26 (2003) 30.

[3] L. Cabedo, E. Gimenez, J. M. Lagaron, R. Gavara, J. J. Saura, Polymer, 45 (2004) 5233.

[4] W. M. Bundy, The diverse industrial applications of kaolin. (1993) 43-74.

[5] R. L. Frost, J. kristof, G.N. Paroz, J. T. Kloprogge, J. Colloid Interface Science 208         (1998) 478.
[6] Y. Komori, Y. Sugahara, K. Kuroda, Applied Clay Science 15 (1999) 241.

[7] M. R. Wame, N.L. Allan, T. Cosgrove, Journal. Phys. Chem., 2 (2000) 3663.

[8] A. Michalkova, D. Tunega, L.T. Nagy, Journal of . Molecular Structure 581 (2002) 37.
[9] C. R. Budziak Fukamachi, F. Wypych, A. S. Mangrich, Journal of. Colloid and Interface 
      Science 313 (2007) 537.

[10] S. Shoval, S. Yariv, K.H. Michaelian, I. Lapides, M. Boudeuille, G. Panczer, Journal of     Colloid Interface Science 212 (1999) 523.
[11] R. L. Frost, J. Kristof, E. Horvath, J.T. Kloprogge, J. Colloid and Interface Science 226    

      (2000) 318.

[12] G. Tari, I. Bobos, C.S.F. Gomes, J. M. F. Ferreira, J. Colloid and Interface Science     

        210 (1999) 360.

[13] V. Luca, S. Thomson, J. Materials  Chemistry 10 (2000) 2121.

[14] Y. Deng, G. N. White, J. B. Dixon, Journal of Colloid Interface Science 250 (2002) 379-393.
[15] M. J. Wilson, Clay mineralogy: Spectroscopic and chemical determinative methods, 

        Chapman ( Hall, Londres, 1995. 
[16] K. B. Brandt, T. A. Elbokl, C. Detellier, J. Materials Chemistry 13 (2003) 2566.

[17] R. L. Frost, J. Kristof, G. N. Paroz, T. H. Tran, J. T. Kloprogge, J. Colloid and Interface 
        Science 204 (1998) 227.

[18] K. G. Bhattacharyya, S. S. Gupta, Separation and purification 50 (2006) 388-397

[19] X. Zhang, Z. Xu,  Materials Letters 61 (2007) 1478.

[20] R. L. Frost, J.T. Kloprogge, T. H. Thi Tran, J. Kristof, American Mineralogist 83 (1998)     

       1182-1187.
D05


D15


D25


Halloysite





Figure III.3: Diffractogrammes des échantillons intercalés par l’acétate  de     sodium pour différentes quantités d’argile. 

















Figure III.17: Spectres FTIR des produits d’intercalation de l’halloysite avec NaCH3COO en fonction du temps de contact





Figure III.13a: Cliché MEB de l’halloysite intercalée avec NaCH3COO pendant 30 jours. Agrandissement 30000 fois





Figure III.12: Cliché MEB de l’halloysite. Agrandissement 50000 fois





Figure III.18: Spectres FTIR des produits d’intercalation de l’halloysite avec Mn+(CH3COO)n pendant 15 jours de contact





Figure III.13b: Cliché MEB de l’halloysite intercalée avec NaCH3COO pendant 30 jours. Agrandissement 50000 fois








Figure III.16: Evolution du taux d’intercalation en fonction du temps de contact





Temps (jours)





Figure III.15: Spectres DRX des produits d’intercalation de l’halloysite par Mn+(CH3COO)n pendant 15 jours de contact. h: halloysite, hh :halloysite hydratée, hi00l: réflections basales d’ordre supérieur de l’halloysite intercalée, hi : réflections non basales de l’halloysite  intercalée, hk: (001) réﬂection de l’halloysite, hac: acétates libres, c : calcite, q : quartz.








Figure III.14: Spectres DRX des produits d’intercalation de l’halloysite avec NaCH3COO en fonction du temps de contact. h: halloysite, hh :halloysite hydratée, hi00l: réflections basales d’ordre supérieur de l’halloysite intercalée, hi : réflections non basales de l’halloysite  intercalée, hk: (001) réﬂection de l’halloysite, hac: acétates libres, c : calcite, q : quartz. 





intensité





2thêta





Figure III.4: Diffractogrammes des échantillons intercalés par l’acétate de sodium à différentes concentrations d’acétate de sodium.





2thêta





intensité





D2M


D5M


D7M


Halloysite





Figure III.5: Diffractogrammes des échantillons intercalés par des acétates associés à différents cations.





intensité





2thêta





D15


DNH


DPb


Halloysite





Figure III.6: Diffractogrammes des échantillons intercalés par l’acétate de sodium pour différents temps de contact. échantillon initial traité par ultrasons








intensité





2thêta





D1J


D3J


D7J


Halloysite











Halloysite


D05


D15


D25











Figure III.7: Spectre FTIR de l’halloysite non intercalée





 absorbance





Nombre d’onde (cm-1)





Figure III.8: Spectres FTIR des échantillons intercalés par  l’acétate de sodium pour différentes quantités d’argile.








Figure III.9: Spectres FTIR des échantillons intercalés par l’acétate                               de sodium pour différentes concentrations de l’agent intercalant.





Nombre d’onde (cm-1)





 absorbance











Halloysite


D15


DNH


DPb





Figure III.10: Spectres FTIR des échantillons intercalés par des acétates associés à différents cations.





Figure III.11: Spectres FTIR des échantillons intercalés par  l’acétate de sodium pour différents temps de contact.





Nombre d’onde (cm-1)





 absorbance











D1J


D3J


D7J


Halloysite





Figure III.2: spectre DRX de l’halloysite non intercalée





Nombre d’onde (cm-1)





 absorbance











D2M


D5M


D7M


Halloysite








PAGE  


_1329934118.xls
Graph1

		0.33		0.33		0.33		0.33

		0.362		0.362		0.362		0.362

		0.394		0.394		0.394		0.394

		0.426		0.426		0.426		0.426

		0.458		0.458		0.458		0.458

		0.49		0.49		0.49		0.49

		0.522		0.522		0.522		0.522

		0.554		0.554		0.554		0.554

		0.586		0.586		0.586		0.586

		0.618		0.618		0.618		0.618

		0.65		0.65		0.65		0.65

		0.682		0.682		0.682		0.682

		0.714		0.714		0.714		0.714

		0.746		0.746		0.746		0.746

		0.778		0.778		0.778		0.778

		0.81		0.81		0.81		0.81

		0.842		0.842		0.842		0.842

		0.874		0.874		0.874		0.874

		0.906		0.906		0.906		0.906

		0.938		0.938		0.938		0.938

		0.97		0.97		0.97		0.97

		1.002		1.002		1.002		1.002

		1.034		1.034		1.034		1.034

		1.066		1.066		1.066		1.066

		1.098		1.098		1.098		1.098

		1.13		1.13		1.13		1.13

		1.162		1.162		1.162		1.162

		1.194		1.194		1.194		1.194

		1.226		1.226		1.226		1.226

		1.258		1.258		1.258		1.258

		1.29		1.29		1.29		1.29

		1.322		1.322		1.322		1.322

		1.354		1.354		1.354		1.354

		1.386		1.386		1.386		1.386

		1.418		1.418		1.418		1.418

		1.45		1.45		1.45		1.45

		1.482		1.482		1.482		1.482

		1.514		1.514		1.514		1.514

		1.546		1.546		1.546		1.546

		1.578		1.578		1.578		1.578

		1.61		1.61		1.61		1.61

		1.642		1.642		1.642		1.642

		1.674		1.674		1.674		1.674

		1.706		1.706		1.706		1.706

		1.738		1.738		1.738		1.738

		1.77		1.77		1.77		1.77

		1.802		1.802		1.802		1.802

		1.834		1.834		1.834		1.834

		1.866		1.866		1.866		1.866

		1.898		1.898		1.898		1.898

		1.93		1.93		1.93		1.93

		1.962		1.962		1.962		1.962

		1.994		1.994		1.994		1.994

		2.026		2.026		2.026		2.026

		2.058		2.058		2.058		2.058

		2.09		2.09		2.09		2.09

		2.122		2.122		2.122		2.122

		2.154		2.154		2.154		2.154

		2.186		2.186		2.186		2.186

		2.218		2.218		2.218		2.218

		2.25		2.25		2.25		2.25

		2.282		2.282		2.282		2.282

		2.314		2.314		2.314		2.314

		2.346		2.346		2.346		2.346

		2.378		2.378		2.378		2.378

		2.41		2.41		2.41		2.41

		2.442		2.442		2.442		2.442

		2.474		2.474		2.474		2.474

		2.506		2.506		2.506		2.506

		2.538		2.538		2.538		2.538

		2.57		2.57		2.57		2.57

		2.602		2.602		2.602		2.602

		2.634		2.634		2.634		2.634

		2.666		2.666		2.666		2.666

		2.698		2.698		2.698		2.698

		2.73		2.73		2.73		2.73

		2.762		2.762		2.762		2.762

		2.794		2.794		2.794		2.794

		2.826		2.826		2.826		2.826

		2.858		2.858		2.858		2.858

		2.89		2.89		2.89		2.89

		2.922		2.922		2.922		2.922

		2.954		2.954		2.954		2.954

		2.986		2.986		2.986		2.986

		3.018		3.018		3.018		3.018

		3.05		3.05		3.05		3.05

		3.082		3.082		3.082		3.082

		3.114		3.114		3.114		3.114

		3.146		3.146		3.146		3.146

		3.178		3.178		3.178		3.178

		3.21		3.21		3.21		3.21

		3.242		3.242		3.242		3.242

		3.274		3.274		3.274		3.274

		3.306		3.306		3.306		3.306

		3.338		3.338		3.338		3.338

		3.37		3.37		3.37		3.37

		3.402		3.402		3.402		3.402

		3.434		3.434		3.434		3.434

		3.466		3.466		3.466		3.466

		3.498		3.498		3.498		3.498

		3.53		3.53		3.53		3.53

		3.562		3.562		3.562		3.562

		3.594		3.594		3.594		3.594

		3.626		3.626		3.626		3.626

		3.658		3.658		3.658		3.658

		3.69		3.69		3.69		3.69

		3.722		3.722		3.722		3.722

		3.754		3.754		3.754		3.754

		3.786		3.786		3.786		3.786

		3.818		3.818		3.818		3.818

		3.85		3.85		3.85		3.85

		3.882		3.882		3.882		3.882

		3.914		3.914		3.914		3.914

		3.946		3.946		3.946		3.946

		3.978		3.978		3.978		3.978

		4.01		4.01		4.01		4.01

		4.042		4.042		4.042		4.042

		4.074		4.074		4.074		4.074

		4.106		4.106		4.106		4.106

		4.138		4.138		4.138		4.138

		4.17		4.17		4.17		4.17

		4.202		4.202		4.202		4.202

		4.234		4.234		4.234		4.234

		4.266		4.266		4.266		4.266

		4.298		4.298		4.298		4.298

		4.33		4.33		4.33		4.33

		4.362		4.362		4.362		4.362

		4.394		4.394		4.394		4.394

		4.426		4.426		4.426		4.426

		4.458		4.458		4.458		4.458

		4.49		4.49		4.49		4.49

		4.522		4.522		4.522		4.522

		4.554		4.554		4.554		4.554

		4.586		4.586		4.586		4.586

		4.618		4.618		4.618		4.618

		4.65		4.65		4.65		4.65

		4.682		4.682		4.682		4.682

		4.714		4.714		4.714		4.714

		4.746		4.746		4.746		4.746

		4.778		4.778		4.778		4.778

		4.81		4.81		4.81		4.81

		4.842		4.842		4.842		4.842

		4.874		4.874		4.874		4.874

		4.906		4.906		4.906		4.906

		4.938		4.938		4.938		4.938

		4.97		4.97		4.97		4.97

		5.002		5.002		5.002		5.002

		5.034		5.034		5.034		5.034

		5.066		5.066		5.066		5.066

		5.098		5.098		5.098		5.098

		5.13		5.13		5.13		5.13

		5.162		5.162		5.162		5.162

		5.194		5.194		5.194		5.194

		5.226		5.226		5.226		5.226

		5.258		5.258		5.258		5.258

		5.29		5.29		5.29		5.29

		5.322		5.322		5.322		5.322

		5.354		5.354		5.354		5.354

		5.386		5.386		5.386		5.386

		5.418		5.418		5.418		5.418

		5.45		5.45		5.45		5.45

		5.482		5.482		5.482		5.482

		5.514		5.514		5.514		5.514

		5.546		5.546		5.546		5.546

		5.578		5.578		5.578		5.578

		5.61		5.61		5.61		5.61

		5.642		5.642		5.642		5.642

		5.674		5.674		5.674		5.674

		5.706		5.706		5.706		5.706

		5.738		5.738		5.738		5.738

		5.77		5.77		5.77		5.77

		5.802		5.802		5.802		5.802

		5.834		5.834		5.834		5.834

		5.866		5.866		5.866		5.866

		5.898		5.898		5.898		5.898

		5.93		5.93		5.93		5.93

		5.962		5.962		5.962		5.962

		5.994		5.994		5.994		5.994

		6.026		6.026		6.026		6.026

		6.058		6.058		6.058		6.058

		6.09		6.09		6.09		6.09

		6.122		6.122		6.122		6.122

		6.154		6.154		6.154		6.154

		6.186		6.186		6.186		6.186

		6.218		6.218		6.218		6.218

		6.25		6.25		6.25		6.25

		6.282		6.282		6.282		6.282

		6.314		6.314		6.314		6.314

		6.346		6.346		6.346		6.346

		6.378		6.378		6.378		6.378

		6.41		6.41		6.41		6.41

		6.442		6.442		6.442		6.442

		6.474		6.474		6.474		6.474

		6.506		6.506		6.506		6.506

		6.538		6.538		6.538		6.538

		6.57		6.57		6.57		6.57

		6.602		6.602		6.602		6.602

		6.634		6.634		6.634		6.634

		6.666		6.666		6.666		6.666

		6.698		6.698		6.698		6.698

		6.73		6.73		6.73		6.73

		6.762		6.762		6.762		6.762

		6.794		6.794		6.794		6.794

		6.826		6.826		6.826		6.826

		6.858		6.858		6.858		6.858

		6.89		6.89		6.89		6.89

		6.922		6.922		6.922		6.922

		6.954		6.954		6.954		6.954

		6.986		6.986		6.986		6.986

		7.018		7.018		7.018		7.018

		7.05		7.05		7.05		7.05

		7.082		7.082		7.082		7.082

		7.114		7.114		7.114		7.114

		7.146		7.146		7.146		7.146

		7.178		7.178		7.178		7.178

		7.21		7.21		7.21		7.21

		7.242		7.242		7.242		7.242

		7.274		7.274		7.274		7.274

		7.306		7.306		7.306		7.306

		7.338		7.338		7.338		7.338

		7.37		7.37		7.37		7.37

		7.402		7.402		7.402		7.402

		7.434		7.434		7.434		7.434

		7.466		7.466		7.466		7.466

		7.498		7.498		7.498		7.498

		7.53		7.53		7.53		7.53

		7.562		7.562		7.562		7.562

		7.594		7.594		7.594		7.594

		7.626		7.626		7.626		7.626

		7.658		7.658		7.658		7.658

		7.69		7.69		7.69		7.69

		7.722		7.722		7.722		7.722

		7.754		7.754		7.754		7.754

		7.786		7.786		7.786		7.786

		7.818		7.818		7.818		7.818

		7.85		7.85		7.85		7.85

		7.882		7.882		7.882		7.882

		7.914		7.914		7.914		7.914

		7.946		7.946		7.946		7.946

		7.978		7.978		7.978		7.978

		8.01		8.01		8.01		8.01

		8.042		8.042		8.042		8.042

		8.074		8.074		8.074		8.074

		8.106		8.106		8.106		8.106

		8.138		8.138		8.138		8.138

		8.17		8.17		8.17		8.17

		8.202		8.202		8.202		8.202

		8.234		8.234		8.234		8.234

		8.266		8.266		8.266		8.266

		8.298		8.298		8.298		8.298

		8.33		8.33		8.33		8.33

		8.362		8.362		8.362		8.362

		8.394		8.394		8.394		8.394

		8.426		8.426		8.426		8.426

		8.458		8.458		8.458		8.458

		8.49		8.49		8.49		8.49

		8.522		8.522		8.522		8.522

		8.554		8.554		8.554		8.554

		8.586		8.586		8.586		8.586

		8.618		8.618		8.618		8.618

		8.65		8.65		8.65		8.65

		8.682		8.682		8.682		8.682

		8.714		8.714		8.714		8.714

		8.746		8.746		8.746		8.746

		8.778		8.778		8.778		8.778

		8.81		8.81		8.81		8.81

		8.842		8.842		8.842		8.842

		8.874		8.874		8.874		8.874

		8.906		8.906		8.906		8.906

		8.938		8.938		8.938		8.938

		8.97		8.97		8.97		8.97

		9.002		9.002		9.002		9.002

		9.034		9.034		9.034		9.034

		9.066		9.066		9.066		9.066

		9.098		9.098		9.098		9.098

		9.13		9.13		9.13		9.13

		9.162		9.162		9.162		9.162

		9.194		9.194		9.194		9.194

		9.226		9.226		9.226		9.226

		9.258		9.258		9.258		9.258

		9.29		9.29		9.29		9.29

		9.322		9.322		9.322		9.322

		9.354		9.354		9.354		9.354

		9.386		9.386		9.386		9.386

		9.418		9.418		9.418		9.418

		9.45		9.45		9.45		9.45

		9.482		9.482		9.482		9.482

		9.514		9.514		9.514		9.514

		9.546		9.546		9.546		9.546

		9.578		9.578		9.578		9.578

		9.61		9.61		9.61		9.61

		9.642		9.642		9.642		9.642

		9.674		9.674		9.674		9.674

		9.706		9.706		9.706		9.706

		9.738		9.738		9.738		9.738

		9.77		9.77		9.77		9.77

		9.802		9.802		9.802		9.802

		9.834		9.834		9.834		9.834

		9.866		9.866		9.866		9.866

		9.898		9.898		9.898		9.898

		9.93		9.93		9.93		9.93

		9.962		9.962		9.962		9.962

		9.994		9.994		9.994		9.994

		10.026		10.026		10.026		10.026

		10.058		10.058		10.058		10.058

		10.09		10.09		10.09		10.09

		10.122		10.122		10.122		10.122

		10.154		10.154		10.154		10.154

		10.186		10.186		10.186		10.186

		10.218		10.218		10.218		10.218

		10.25		10.25		10.25		10.25

		10.282		10.282		10.282		10.282

		10.314		10.314		10.314		10.314

		10.346		10.346		10.346		10.346

		10.378		10.378		10.378		10.378

		10.41		10.41		10.41		10.41

		10.442		10.442		10.442		10.442

		10.474		10.474		10.474		10.474

		10.506		10.506		10.506		10.506

		10.538		10.538		10.538		10.538

		10.57		10.57		10.57		10.57

		10.602		10.602		10.602		10.602

		10.634		10.634		10.634		10.634

		10.666		10.666		10.666		10.666

		10.698		10.698		10.698		10.698

		10.73		10.73		10.73		10.73

		10.762		10.762		10.762		10.762

		10.794		10.794		10.794		10.794

		10.826		10.826		10.826		10.826

		10.858		10.858		10.858		10.858

		10.89		10.89		10.89		10.89

		10.922		10.922		10.922		10.922

		10.954		10.954		10.954		10.954

		10.986		10.986		10.986		10.986

		11.018		11.018		11.018		11.018

		11.05		11.05		11.05		11.05

		11.082		11.082		11.082		11.082

		11.114		11.114		11.114		11.114

		11.146		11.146		11.146		11.146

		11.178		11.178		11.178		11.178

		11.21		11.21		11.21		11.21

		11.242		11.242		11.242		11.242

		11.274		11.274		11.274		11.274

		11.306		11.306		11.306		11.306

		11.338		11.338		11.338		11.338

		11.37		11.37		11.37		11.37

		11.402		11.402		11.402		11.402

		11.434		11.434		11.434		11.434

		11.466		11.466		11.466		11.466

		11.498		11.498		11.498		11.498

		11.53		11.53		11.53		11.53

		11.562		11.562		11.562		11.562

		11.594		11.594		11.594		11.594

		11.626		11.626		11.626		11.626

		11.658		11.658		11.658		11.658

		11.69		11.69		11.69		11.69

		11.722		11.722		11.722		11.722

		11.754		11.754		11.754		11.754

		11.786		11.786		11.786		11.786

		11.818		11.818		11.818		11.818

		11.85		11.85		11.85		11.85

		11.882		11.882		11.882		11.882

		11.914		11.914		11.914		11.914

		11.946		11.946		11.946		11.946

		11.978		11.978		11.978		11.978

		12.01		12.01		12.01		12.01

		12.042		12.042		12.042		12.042

		12.074		12.074		12.074		12.074

		12.106		12.106		12.106		12.106

		12.138		12.138		12.138		12.138

		12.17		12.17		12.17		12.17

		12.202		12.202		12.202		12.202

		12.234		12.234		12.234		12.234

		12.266		12.266		12.266		12.266

		12.298		12.298		12.298		12.298

		12.33		12.33		12.33		12.33

		12.362		12.362		12.362		12.362

		12.394		12.394		12.394		12.394

		12.426		12.426		12.426		12.426

		12.458		12.458		12.458		12.458

		12.49		12.49		12.49		12.49

		12.522		12.522		12.522		12.522

		12.554		12.554		12.554		12.554

		12.586		12.586		12.586		12.586

		12.618		12.618		12.618		12.618

		12.65		12.65		12.65		12.65

		12.682		12.682		12.682		12.682

		12.714		12.714		12.714		12.714

		12.746		12.746		12.746		12.746

		12.778		12.778		12.778		12.778

		12.81		12.81		12.81		12.81

		12.842		12.842		12.842		12.842

		12.874		12.874		12.874		12.874

		12.906		12.906		12.906		12.906

		12.938		12.938		12.938		12.938

		12.97		12.97		12.97		12.97

		13.002		13.002		13.002		13.002

		13.034		13.034		13.034		13.034

		13.066		13.066		13.066		13.066

		13.098		13.098		13.098		13.098

		13.13		13.13		13.13		13.13

		13.162		13.162		13.162		13.162

		13.194		13.194		13.194		13.194

		13.226		13.226		13.226		13.226

		13.258		13.258		13.258		13.258

		13.29		13.29		13.29		13.29

		13.322		13.322		13.322		13.322

		13.354		13.354		13.354		13.354

		13.386		13.386		13.386		13.386

		13.418		13.418		13.418		13.418

		13.45		13.45		13.45		13.45

		13.482		13.482		13.482		13.482

		13.514		13.514		13.514		13.514

		13.546		13.546		13.546		13.546

		13.578		13.578		13.578		13.578

		13.61		13.61		13.61		13.61

		13.642		13.642		13.642		13.642

		13.674		13.674		13.674		13.674

		13.706		13.706		13.706		13.706

		13.738		13.738		13.738		13.738

		13.77		13.77		13.77		13.77

		13.802		13.802		13.802		13.802

		13.834		13.834		13.834		13.834

		13.866		13.866		13.866		13.866

		13.898		13.898		13.898		13.898

		13.93		13.93		13.93		13.93

		13.962		13.962		13.962		13.962

		13.994		13.994		13.994		13.994

		14.026		14.026		14.026		14.026

		14.058		14.058		14.058		14.058

		14.09		14.09		14.09		14.09

		14.122		14.122		14.122		14.122

		14.154		14.154		14.154		14.154

		14.186		14.186		14.186		14.186

		14.218		14.218		14.218		14.218

		14.25		14.25		14.25		14.25

		14.282		14.282		14.282		14.282

		14.314		14.314		14.314		14.314

		14.346		14.346		14.346		14.346

		14.378		14.378		14.378		14.378

		14.41		14.41		14.41		14.41

		14.442		14.442		14.442		14.442

		14.474		14.474		14.474		14.474

		14.506		14.506		14.506		14.506

		14.538		14.538		14.538		14.538

		14.57		14.57		14.57		14.57

		14.602		14.602		14.602		14.602

		14.634		14.634		14.634		14.634

		14.666		14.666		14.666		14.666

		14.698		14.698		14.698		14.698

		14.73		14.73		14.73		14.73

		14.762		14.762		14.762		14.762

		14.794		14.794		14.794		14.794

		14.826		14.826		14.826		14.826

		14.858		14.858		14.858		14.858

		14.89		14.89		14.89		14.89

		14.922		14.922		14.922		14.922

		14.954		14.954		14.954		14.954

		14.986		14.986		14.986		14.986

		15.018		15.018		15.018		15.018

		15.05		15.05		15.05		15.05

		15.082		15.082		15.082		15.082

		15.114		15.114		15.114		15.114

		15.146		15.146		15.146		15.146

		15.178		15.178		15.178		15.178

		15.21		15.21		15.21		15.21

		15.242		15.242		15.242		15.242

		15.274		15.274		15.274		15.274

		15.306		15.306		15.306		15.306

		15.338		15.338		15.338		15.338

		15.37		15.37		15.37		15.37

		15.402		15.402		15.402		15.402

		15.434		15.434		15.434		15.434

		15.466		15.466		15.466		15.466

		15.498		15.498		15.498		15.498

		15.53		15.53		15.53		15.53

		15.562		15.562		15.562		15.562

		15.594		15.594		15.594		15.594

		15.626		15.626		15.626		15.626

		15.658		15.658		15.658		15.658

		15.69		15.69		15.69		15.69

		15.722		15.722		15.722		15.722

		15.754		15.754		15.754		15.754

		15.786		15.786		15.786		15.786

		15.818		15.818		15.818		15.818

		15.85		15.85		15.85		15.85

		15.882		15.882		15.882		15.882

		15.914		15.914		15.914		15.914

		15.946		15.946		15.946		15.946

		15.978		15.978		15.978		15.978

		16.01		16.01		16.01		16.01

		16.042		16.042		16.042		16.042

		16.074		16.074		16.074		16.074

		16.106		16.106		16.106		16.106

		16.138		16.138		16.138		16.138

		16.17		16.17		16.17		16.17

		16.202		16.202		16.202		16.202

		16.234		16.234		16.234		16.234

		16.266		16.266		16.266		16.266

		16.298		16.298		16.298		16.298

		16.33		16.33		16.33		16.33

		16.362		16.362		16.362		16.362

		16.394		16.394		16.394		16.394

		16.426		16.426		16.426		16.426

		16.458		16.458		16.458		16.458

		16.49		16.49		16.49		16.49

		16.522		16.522		16.522		16.522

		16.554		16.554		16.554		16.554

		16.586		16.586		16.586		16.586

		16.618		16.618		16.618		16.618

		16.65		16.65		16.65		16.65

		16.682		16.682		16.682		16.682

		16.714		16.714		16.714		16.714

		16.746		16.746		16.746		16.746

		16.778		16.778		16.778		16.778

		16.81		16.81		16.81		16.81

		16.842		16.842		16.842		16.842

		16.874		16.874		16.874		16.874

		16.906		16.906		16.906		16.906

		16.938		16.938		16.938		16.938

		16.97		16.97		16.97		16.97

		17.002		17.002		17.002		17.002

		17.034		17.034		17.034		17.034

		17.066		17.066		17.066		17.066

		17.098		17.098		17.098		17.098

		17.13		17.13		17.13		17.13

		17.162		17.162		17.162		17.162

		17.194		17.194		17.194		17.194

		17.226		17.226		17.226		17.226

		17.258		17.258		17.258		17.258

		17.29		17.29		17.29		17.29

		17.322		17.322		17.322		17.322

		17.354		17.354		17.354		17.354

		17.386		17.386		17.386		17.386

		17.418		17.418		17.418		17.418

		17.45		17.45		17.45		17.45

		17.482		17.482		17.482		17.482

		17.514		17.514		17.514		17.514

		17.546		17.546		17.546		17.546

		17.578		17.578		17.578		17.578

		17.61		17.61		17.61		17.61

		17.642		17.642		17.642		17.642

		17.674		17.674		17.674		17.674

		17.706		17.706		17.706		17.706

		17.738		17.738		17.738		17.738

		17.77		17.77		17.77		17.77

		17.802		17.802		17.802		17.802

		17.834		17.834		17.834		17.834

		17.866		17.866		17.866		17.866

		17.898		17.898		17.898		17.898

		17.93		17.93		17.93		17.93

		17.962		17.962		17.962		17.962

		17.994		17.994		17.994		17.994

		18.026		18.026		18.026		18.026

		18.058		18.058		18.058		18.058

		18.09		18.09		18.09		18.09

		18.122		18.122		18.122		18.122

		18.154		18.154		18.154		18.154

		18.186		18.186		18.186		18.186

		18.218		18.218		18.218		18.218

		18.25		18.25		18.25		18.25

		18.282		18.282		18.282		18.282

		18.314		18.314		18.314		18.314

		18.346		18.346		18.346		18.346

		18.378		18.378		18.378		18.378

		18.41		18.41		18.41		18.41

		18.442		18.442		18.442		18.442

		18.474		18.474		18.474		18.474

		18.506		18.506		18.506		18.506

		18.538		18.538		18.538		18.538

		18.57		18.57		18.57		18.57

		18.602		18.602		18.602		18.602

		18.634		18.634		18.634		18.634

		18.666		18.666		18.666		18.666

		18.698		18.698		18.698		18.698

		18.73		18.73		18.73		18.73

		18.762		18.762		18.762		18.762

		18.794		18.794		18.794		18.794

		18.826		18.826		18.826		18.826

		18.858		18.858		18.858		18.858

		18.89		18.89		18.89		18.89

		18.922		18.922		18.922		18.922

		18.954		18.954		18.954		18.954

		18.986		18.986		18.986		18.986

		19.018		19.018		19.018		19.018

		19.05		19.05		19.05		19.05

		19.082		19.082		19.082		19.082

		19.114		19.114		19.114		19.114

		19.146		19.146		19.146		19.146

		19.178		19.178		19.178		19.178

		19.21		19.21		19.21		19.21

		19.242		19.242		19.242		19.242

		19.274		19.274		19.274		19.274

		19.306		19.306		19.306		19.306

		19.338		19.338		19.338		19.338

		19.37		19.37		19.37		19.37

		19.402		19.402		19.402		19.402

		19.434		19.434		19.434		19.434

		19.466		19.466		19.466		19.466

		19.498		19.498		19.498		19.498

		19.53		19.53		19.53		19.53

		19.562		19.562		19.562		19.562

		19.594		19.594		19.594		19.594

		19.626		19.626		19.626		19.626

		19.658		19.658		19.658		19.658

		19.69		19.69		19.69		19.69

		19.722		19.722		19.722		19.722

		19.754		19.754		19.754		19.754

		19.786		19.786		19.786		19.786

		19.818		19.818		19.818		19.818

		19.85		19.85		19.85		19.85

		19.882		19.882		19.882		19.882

		19.914		19.914		19.914		19.914

		19.946		19.946		19.946		19.946

		19.978		19.978		19.978		19.978

		20.01		20.01		20.01		20.01

		20.042		20.042		20.042		20.042

		20.074		20.074		20.074		20.074

		20.106		20.106		20.106		20.106

		20.138		20.138		20.138		20.138

		20.17		20.17		20.17		20.17

		20.202		20.202		20.202		20.202

		20.234		20.234		20.234		20.234

		20.266		20.266		20.266		20.266

		20.298		20.298		20.298		20.298

		20.33		20.33		20.33		20.33

		20.362		20.362		20.362		20.362

		20.394		20.394		20.394		20.394

		20.426		20.426		20.426		20.426

		20.458		20.458		20.458		20.458

		20.49		20.49		20.49		20.49

		20.522		20.522		20.522		20.522

		20.554		20.554		20.554		20.554

		20.586		20.586		20.586		20.586

		20.618		20.618		20.618		20.618

		20.65		20.65		20.65		20.65

		20.682		20.682		20.682		20.682

		20.714		20.714		20.714		20.714

		20.746		20.746		20.746		20.746

		20.778		20.778		20.778		20.778

		20.81		20.81		20.81		20.81

		20.842		20.842		20.842		20.842

		20.874		20.874		20.874		20.874

		20.906		20.906		20.906		20.906

		20.938		20.938		20.938		20.938

		20.97		20.97		20.97		20.97

		21.002		21.002		21.002		21.002

		21.034		21.034		21.034		21.034

		21.066		21.066		21.066		21.066

		21.098		21.098		21.098		21.098

		21.13		21.13		21.13		21.13

		21.162		21.162		21.162		21.162

		21.194		21.194		21.194		21.194

		21.226		21.226		21.226		21.226

		21.258		21.258		21.258		21.258

		21.29		21.29		21.29		21.29

		21.322		21.322		21.322		21.322

		21.354		21.354		21.354		21.354

		21.386		21.386		21.386		21.386

		21.418		21.418		21.418		21.418

		21.45		21.45		21.45		21.45

		21.482		21.482		21.482		21.482

		21.514		21.514		21.514		21.514

		21.546		21.546		21.546		21.546

		21.578		21.578		21.578		21.578

		21.61		21.61		21.61		21.61

		21.642		21.642		21.642		21.642

		21.674		21.674		21.674		21.674

		21.706		21.706		21.706		21.706

		21.738		21.738		21.738		21.738

		21.77		21.77		21.77		21.77

		21.802		21.802		21.802		21.802

		21.834		21.834		21.834		21.834

		21.866		21.866		21.866		21.866

		21.898		21.898		21.898		21.898

		21.93		21.93		21.93		21.93

		21.962		21.962		21.962		21.962

		21.994		21.994		21.994		21.994

		22.026		22.026		22.026		22.026

		22.058		22.058		22.058		22.058

		22.09		22.09		22.09		22.09

		22.122		22.122		22.122		22.122

		22.154		22.154		22.154		22.154

		22.186		22.186		22.186		22.186

		22.218		22.218		22.218		22.218

		22.25		22.25		22.25		22.25

		22.282		22.282		22.282		22.282

		22.314		22.314		22.314		22.314

		22.346		22.346		22.346		22.346

		22.378		22.378		22.378		22.378

		22.41		22.41		22.41		22.41

		22.442		22.442		22.442		22.442

		22.474		22.474		22.474		22.474

		22.506		22.506		22.506		22.506

		22.538		22.538		22.538		22.538

		22.57		22.57		22.57		22.57

		22.602		22.602		22.602		22.602

		22.634		22.634		22.634		22.634

		22.666		22.666		22.666		22.666

		22.698		22.698		22.698		22.698

		22.73		22.73		22.73		22.73

		22.762		22.762		22.762		22.762

		22.794		22.794		22.794		22.794

		22.826		22.826		22.826		22.826

		22.858		22.858		22.858		22.858

		22.89		22.89		22.89		22.89

		22.922		22.922		22.922		22.922

		22.954		22.954		22.954		22.954

		22.986		22.986		22.986		22.986

		23.018		23.018		23.018		23.018

		23.05		23.05		23.05		23.05

		23.082		23.082		23.082		23.082

		23.114		23.114		23.114		23.114

		23.146		23.146		23.146		23.146

		23.178		23.178		23.178		23.178

		23.21		23.21		23.21		23.21

		23.242		23.242		23.242		23.242

		23.274		23.274		23.274		23.274

		23.306		23.306		23.306		23.306

		23.338		23.338		23.338		23.338

		23.37		23.37		23.37		23.37

		23.402		23.402		23.402		23.402

		23.434		23.434		23.434		23.434

		23.466		23.466		23.466		23.466

		23.498		23.498		23.498		23.498

		23.53		23.53		23.53		23.53

		23.562		23.562		23.562		23.562

		23.594		23.594		23.594		23.594

		23.626		23.626		23.626		23.626

		23.658		23.658		23.658		23.658

		23.69		23.69		23.69		23.69

		23.722		23.722		23.722		23.722

		23.754		23.754		23.754		23.754

		23.786		23.786		23.786		23.786

		23.818		23.818		23.818		23.818

		23.85		23.85		23.85		23.85

		23.882		23.882		23.882		23.882

		23.914		23.914		23.914		23.914

		23.946		23.946		23.946		23.946

		23.978		23.978		23.978		23.978

		24.01		24.01		24.01		24.01

		24.042		24.042		24.042		24.042

		24.074		24.074		24.074		24.074

		24.106		24.106		24.106		24.106

		24.138		24.138		24.138		24.138

		24.17		24.17		24.17		24.17

		24.202		24.202		24.202		24.202

		24.234		24.234		24.234		24.234

		24.266		24.266		24.266		24.266

		24.298		24.298		24.298		24.298

		24.33		24.33		24.33		24.33

		24.362		24.362		24.362		24.362

		24.394		24.394		24.394		24.394

		24.426		24.426		24.426		24.426

		24.458		24.458		24.458		24.458

		24.49		24.49		24.49		24.49

		24.522		24.522		24.522		24.522

		24.554		24.554		24.554		24.554

		24.586		24.586		24.586		24.586

		24.618		24.618		24.618		24.618

		24.65		24.65		24.65		24.65

		24.682		24.682		24.682		24.682

		24.714		24.714		24.714		24.714

		24.746		24.746		24.746		24.746

		24.778		24.778		24.778		24.778

		24.81		24.81		24.81		24.81

		24.842		24.842		24.842		24.842

		24.874		24.874		24.874		24.874

		24.906		24.906		24.906		24.906

		24.938		24.938		24.938		24.938

		24.97		24.97		24.97		24.97

		25.002		25.002		25.002		25.002

		25.034		25.034		25.034		25.034

		25.066		25.066		25.066		25.066

		25.098		25.098		25.098		25.098

		25.13		25.13		25.13		25.13

		25.162		25.162		25.162		25.162

		25.194		25.194		25.194		25.194

		25.226		25.226		25.226		25.226

		25.258		25.258		25.258		25.258

		25.29		25.29		25.29		25.29

		25.322		25.322		25.322		25.322

		25.354		25.354		25.354		25.354

		25.386		25.386		25.386		25.386

		25.418		25.418		25.418		25.418

		25.45		25.45		25.45		25.45

		25.482		25.482		25.482		25.482

		25.514		25.514		25.514		25.514

		25.546		25.546		25.546		25.546

		25.578		25.578		25.578		25.578

		25.61		25.61		25.61		25.61

		25.642		25.642		25.642		25.642

		25.674		25.674		25.674		25.674

		25.706		25.706		25.706		25.706

		25.738		25.738		25.738		25.738

		25.77		25.77		25.77		25.77

		25.802		25.802		25.802		25.802

		25.834		25.834		25.834		25.834

		25.866		25.866		25.866		25.866

		25.898		25.898		25.898		25.898

		25.93		25.93		25.93		25.93

		25.962		25.962		25.962		25.962

		25.994		25.994		25.994		25.994

		26.026		26.026		26.026		26.026

		26.058		26.058		26.058		26.058

		26.09		26.09		26.09		26.09

		26.122		26.122		26.122		26.122

		26.154		26.154		26.154		26.154

		26.186		26.186		26.186		26.186

		26.218		26.218		26.218		26.218

		26.25		26.25		26.25		26.25

		26.282		26.282		26.282		26.282

		26.314		26.314		26.314		26.314

		26.346		26.346		26.346		26.346

		26.378		26.378		26.378		26.378

		26.41		26.41		26.41		26.41

		26.442		26.442		26.442		26.442

		26.474		26.474		26.474		26.474

		26.506		26.506		26.506		26.506

		26.538		26.538		26.538		26.538

		26.57		26.57		26.57		26.57

		26.602		26.602		26.602		26.602

		26.634		26.634		26.634		26.634

		26.666		26.666		26.666		26.666

		26.698		26.698		26.698		26.698

		26.73		26.73		26.73		26.73

		26.762		26.762		26.762		26.762

		26.794		26.794		26.794		26.794

		26.826		26.826		26.826		26.826

		26.858		26.858		26.858		26.858

		26.89		26.89		26.89		26.89

		26.922		26.922		26.922		26.922

		26.954		26.954		26.954		26.954

		26.986		26.986		26.986		26.986

		27.018		27.018		27.018		27.018

		27.05		27.05		27.05		27.05

		27.082		27.082		27.082		27.082

		27.114		27.114		27.114		27.114

		27.146		27.146		27.146		27.146

		27.178		27.178		27.178		27.178

		27.21		27.21		27.21		27.21

		27.242		27.242		27.242		27.242

		27.274		27.274		27.274		27.274

		27.306		27.306		27.306		27.306

		27.338		27.338		27.338		27.338

		27.37		27.37		27.37		27.37

		27.402		27.402		27.402		27.402

		27.434		27.434		27.434		27.434

		27.466		27.466		27.466		27.466

		27.498		27.498		27.498		27.498

		27.53		27.53		27.53		27.53

		27.562		27.562		27.562		27.562

		27.594		27.594		27.594		27.594

		27.626		27.626		27.626		27.626

		27.658		27.658		27.658		27.658

		27.69		27.69		27.69		27.69

		27.722		27.722		27.722		27.722

		27.754		27.754		27.754		27.754

		27.786		27.786		27.786		27.786

		27.818		27.818		27.818		27.818

		27.85		27.85		27.85		27.85

		27.882		27.882		27.882		27.882

		27.914		27.914		27.914		27.914

		27.946		27.946		27.946		27.946

		27.978		27.978		27.978		27.978

		28.01		28.01		28.01		28.01

		28.042		28.042		28.042		28.042

		28.074		28.074		28.074		28.074

		28.106		28.106		28.106		28.106

		28.138		28.138		28.138		28.138

		28.17		28.17		28.17		28.17

		28.202		28.202		28.202		28.202

		28.234		28.234		28.234		28.234

		28.266		28.266		28.266		28.266

		28.298		28.298		28.298		28.298

		28.33		28.33		28.33		28.33

		28.362		28.362		28.362		28.362

		28.394		28.394		28.394		28.394

		28.426		28.426		28.426		28.426

		28.458		28.458		28.458		28.458

		28.49		28.49		28.49		28.49

		28.522		28.522		28.522		28.522

		28.554		28.554		28.554		28.554

		28.586		28.586		28.586		28.586

		28.618		28.618		28.618		28.618

		28.65		28.65		28.65		28.65

		28.682		28.682		28.682		28.682

		28.714		28.714		28.714		28.714

		28.746		28.746		28.746		28.746

		28.778		28.778		28.778		28.778

		28.81		28.81		28.81		28.81

		28.842		28.842		28.842		28.842

		28.874		28.874		28.874		28.874

		28.906		28.906		28.906		28.906

		28.938		28.938		28.938		28.938

		28.97		28.97		28.97		28.97

		29.002		29.002		29.002		29.002

		29.034		29.034		29.034		29.034

		29.066		29.066		29.066		29.066

		29.098		29.098		29.098		29.098

		29.13		29.13		29.13		29.13

		29.162		29.162		29.162		29.162

		29.194		29.194		29.194		29.194

		29.226		29.226		29.226		29.226

		29.258		29.258		29.258		29.258

		29.29		29.29		29.29		29.29

		29.322		29.322		29.322		29.322

		29.354		29.354		29.354		29.354

		29.386		29.386		29.386		29.386

		29.418		29.418		29.418		29.418

		29.45		29.45		29.45		29.45

		29.482		29.482		29.482		29.482

		29.514		29.514		29.514		29.514

		29.546		29.546		29.546		29.546

		29.578		29.578		29.578		29.578

		29.61		29.61		29.61		29.61

		29.642		29.642		29.642		29.642

		29.674		29.674		29.674		29.674

		29.706		29.706		29.706		29.706

		29.738		29.738		29.738		29.738

		29.77		29.77		29.77		29.77

		29.802		29.802		29.802		29.802

		29.834		29.834		29.834		29.834

		29.866		29.866		29.866		29.866

		29.898		29.898		29.898		29.898

		29.93		29.93		29.93		29.93

		29.962		29.962		29.962		29.962

		29.994		29.994		29.994		29.994

		30.026		30.026		30.026		30.026

		30.058		30.058		30.058		30.058

		30.09		30.09		30.09		30.09

		30.122		30.122		30.122		30.122

		30.154		30.154		30.154		30.154

		30.186		30.186		30.186		30.186

		30.218		30.218		30.218		30.218

		30.25		30.25		30.25		30.25

		30.282		30.282		30.282		30.282

		30.314		30.314		30.314		30.314

		30.346		30.346		30.346		30.346

		30.378		30.378		30.378		30.378

		30.41		30.41		30.41		30.41

		30.442		30.442		30.442		30.442

		30.474		30.474		30.474		30.474

		30.506		30.506		30.506		30.506

		30.538		30.538		30.538		30.538

		30.57		30.57		30.57		30.57

		30.602		30.602		30.602		30.602

		30.634		30.634		30.634		30.634

		30.666		30.666		30.666		30.666

		30.698		30.698		30.698		30.698

		30.73		30.73		30.73		30.73

		30.762		30.762		30.762		30.762

		30.794		30.794		30.794		30.794

		30.826		30.826		30.826		30.826

		30.858		30.858		30.858		30.858

		30.89		30.89		30.89		30.89

		30.922		30.922		30.922		30.922

		30.954		30.954		30.954		30.954

		30.986		30.986		30.986		30.986

		31.018		31.018		31.018		31.018

		31.05		31.05		31.05		31.05

		31.082		31.082		31.082		31.082

		31.114		31.114		31.114		31.114

		31.146		31.146		31.146		31.146

		31.178		31.178		31.178		31.178

		31.21		31.21		31.21		31.21

		31.242		31.242		31.242		31.242

		31.274		31.274		31.274		31.274

		31.306		31.306		31.306		31.306

		31.338		31.338		31.338		31.338

		31.37		31.37		31.37		31.37

		31.402		31.402		31.402		31.402

		31.434		31.434		31.434		31.434

		31.466		31.466		31.466		31.466

		31.498		31.498		31.498		31.498

		31.53		31.53		31.53		31.53

		31.562		31.562		31.562		31.562

		31.594		31.594		31.594		31.594

		31.626		31.626		31.626		31.626

		31.658		31.658		31.658		31.658

		31.69		31.69		31.69		31.69

		31.722		31.722		31.722		31.722

		31.754		31.754		31.754		31.754

		31.786		31.786		31.786		31.786

		31.818		31.818		31.818		31.818

		31.85		31.85		31.85		31.85

		31.882		31.882		31.882		31.882

		31.914		31.914		31.914		31.914

		31.946		31.946		31.946		31.946

		31.978		31.978		31.978		31.978

		32.01		32.01		32.01		32.01

		32.042		32.042		32.042		32.042

		32.074		32.074		32.074		32.074

		32.106		32.106		32.106		32.106

		32.138		32.138		32.138		32.138

		32.17		32.17		32.17		32.17

		32.202		32.202		32.202		32.202

		32.234		32.234		32.234		32.234

		32.266		32.266		32.266		32.266

		32.298		32.298		32.298		32.298

		32.33		32.33		32.33		32.33

		32.362		32.362		32.362		32.362

		32.394		32.394		32.394		32.394

		32.426		32.426		32.426		32.426

		32.458		32.458		32.458		32.458

		32.49		32.49		32.49		32.49

		32.522		32.522		32.522		32.522

		32.554		32.554		32.554		32.554

		32.586		32.586		32.586		32.586

		32.618		32.618		32.618		32.618

		32.65		32.65		32.65		32.65

		32.682		32.682		32.682		32.682

		32.714		32.714		32.714		32.714

		32.746		32.746		32.746		32.746

		32.778		32.778		32.778		32.778

		32.81		32.81		32.81		32.81

		32.842		32.842		32.842		32.842

		32.874		32.874		32.874		32.874

		32.906		32.906		32.906		32.906

		32.938		32.938		32.938		32.938

		32.97		32.97		32.97		32.97

		33.002		33.002		33.002		33.002

		33.034		33.034		33.034		33.034

		33.066		33.066		33.066		33.066

		33.098		33.098		33.098		33.098

		33.13		33.13		33.13		33.13

		33.162		33.162		33.162		33.162

		33.194		33.194		33.194		33.194

		33.226		33.226		33.226		33.226

		33.258		33.258		33.258		33.258

		33.29		33.29		33.29		33.29

		33.322		33.322		33.322		33.322

		33.354		33.354		33.354		33.354

		33.386		33.386		33.386		33.386

		33.418		33.418		33.418		33.418

		33.45		33.45		33.45		33.45

		33.482		33.482		33.482		33.482

		33.514		33.514		33.514		33.514

		33.546		33.546		33.546		33.546

		33.578		33.578		33.578		33.578

		33.61		33.61		33.61		33.61

		33.642		33.642		33.642		33.642

		33.674		33.674		33.674		33.674

		33.706		33.706		33.706		33.706

		33.738		33.738		33.738		33.738

		33.77		33.77		33.77		33.77

		33.802		33.802		33.802		33.802

		33.834		33.834		33.834		33.834

		33.866		33.866		33.866		33.866

		33.898		33.898		33.898		33.898

		33.93		33.93		33.93		33.93

		33.962		33.962		33.962		33.962

		33.994		33.994		33.994		33.994

		34.026		34.026		34.026		34.026

		34.058		34.058		34.058		34.058

		34.09		34.09		34.09		34.09

		34.122		34.122		34.122		34.122

		34.154		34.154		34.154		34.154

		34.186		34.186		34.186		34.186

		34.218		34.218		34.218		34.218

		34.25		34.25		34.25		34.25

		34.282		34.282		34.282		34.282

		34.314		34.314		34.314		34.314

		34.346		34.346		34.346		34.346

		34.378		34.378		34.378		34.378

		34.41		34.41		34.41		34.41

		34.442		34.442		34.442		34.442

		34.474		34.474		34.474		34.474

		34.506		34.506		34.506		34.506

		34.538		34.538		34.538		34.538

		34.57		34.57		34.57		34.57

		34.602		34.602		34.602		34.602

		34.634		34.634		34.634		34.634

		34.666		34.666		34.666		34.666

		34.698		34.698		34.698		34.698

		34.73		34.73		34.73		34.73

		34.762		34.762		34.762		34.762

		34.794		34.794		34.794		34.794

		34.826		34.826		34.826		34.826

		34.858		34.858		34.858		34.858

		34.89		34.89		34.89		34.89

		34.922		34.922		34.922		34.922

		34.954		34.954		34.954		34.954

		34.986		34.986		34.986		34.986

		35.018		35.018		35.018		35.018

		35.05		35.05		35.05		35.05

		35.082		35.082		35.082		35.082

		35.114		35.114		35.114		35.114

		35.146		35.146		35.146		35.146

		35.178		35.178		35.178		35.178

		35.21		35.21		35.21		35.21

		35.242		35.242		35.242		35.242

		35.274		35.274		35.274		35.274

		35.306		35.306		35.306		35.306

		35.338		35.338		35.338		35.338

		35.37		35.37		35.37		35.37

		35.402		35.402		35.402		35.402

		35.434		35.434		35.434		35.434

		35.466		35.466		35.466		35.466

		35.498		35.498		35.498		35.498

		35.53		35.53		35.53		35.53

		35.562		35.562		35.562		35.562

		35.594		35.594		35.594		35.594

		35.626		35.626		35.626		35.626

		35.658		35.658		35.658		35.658

		35.69		35.69		35.69		35.69

		35.722		35.722		35.722		35.722

		35.754		35.754		35.754		35.754

		35.786		35.786		35.786		35.786

		35.818		35.818		35.818		35.818

		35.85		35.85		35.85		35.85

		35.882		35.882		35.882		35.882

		35.914		35.914		35.914		35.914

		35.946		35.946		35.946		35.946

		35.978		35.978		35.978		35.978

		36.01		36.01		36.01		36.01

		36.042		36.042		36.042		36.042

		36.074		36.074		36.074		36.074

		36.106		36.106		36.106		36.106

		36.138		36.138		36.138		36.138

		36.17		36.17		36.17		36.17

		36.202		36.202		36.202		36.202

		36.234		36.234		36.234		36.234

		36.266		36.266		36.266		36.266

		36.298		36.298		36.298		36.298

		36.33		36.33		36.33		36.33

		36.362		36.362		36.362		36.362

		36.394		36.394		36.394		36.394

		36.426		36.426		36.426		36.426

		36.458		36.458		36.458		36.458

		36.49		36.49		36.49		36.49

		36.522		36.522		36.522		36.522

		36.554		36.554		36.554		36.554

		36.586		36.586		36.586		36.586

		36.618		36.618		36.618		36.618

		36.65		36.65		36.65		36.65

		36.682		36.682		36.682		36.682

		36.714		36.714		36.714		36.714

		36.746		36.746		36.746		36.746

		36.778		36.778		36.778		36.778

		36.81		36.81		36.81		36.81

		36.842		36.842		36.842		36.842

		36.874		36.874		36.874		36.874

		36.906		36.906		36.906		36.906

		36.938		36.938		36.938		36.938

		36.97		36.97		36.97		36.97

		37.002		37.002		37.002		37.002

		37.034		37.034		37.034		37.034

		37.066		37.066		37.066		37.066

		37.098		37.098		37.098		37.098

		37.13		37.13		37.13		37.13

		37.162		37.162		37.162		37.162

		37.194		37.194		37.194		37.194

		37.226		37.226		37.226		37.226

		37.258		37.258		37.258		37.258

		37.29		37.29		37.29		37.29

		37.322		37.322		37.322		37.322

		37.354		37.354		37.354		37.354

		37.386		37.386		37.386		37.386

		37.418		37.418		37.418		37.418

		37.45		37.45		37.45		37.45

		37.482		37.482		37.482		37.482

		37.514		37.514		37.514		37.514

		37.546		37.546		37.546		37.546

		37.578		37.578		37.578		37.578

		37.61		37.61		37.61		37.61

		37.642		37.642		37.642		37.642

		37.674		37.674		37.674		37.674

		37.706		37.706		37.706		37.706

		37.738		37.738		37.738		37.738

		37.77		37.77		37.77		37.77

		37.802		37.802		37.802		37.802

		37.834		37.834		37.834		37.834

		37.866		37.866		37.866		37.866

		37.898		37.898		37.898		37.898

		37.93		37.93		37.93		37.93

		37.962		37.962		37.962		37.962

		37.994		37.994		37.994		37.994

		38.026		38.026		38.026		38.026

		38.058		38.058		38.058		38.058

		38.09		38.09		38.09		38.09

		38.122		38.122		38.122		38.122

		38.154		38.154		38.154		38.154

		38.186		38.186		38.186		38.186

		38.218		38.218		38.218		38.218

		38.25		38.25		38.25		38.25

		38.282		38.282		38.282		38.282

		38.314		38.314		38.314		38.314

		38.346		38.346		38.346		38.346

		38.378		38.378		38.378		38.378

		38.41		38.41		38.41		38.41

		38.442		38.442		38.442		38.442

		38.474		38.474		38.474		38.474

		38.506		38.506		38.506		38.506

		38.538		38.538		38.538		38.538

		38.57		38.57		38.57		38.57

		38.602		38.602		38.602		38.602

		38.634		38.634		38.634		38.634

		38.666		38.666		38.666		38.666

		38.698		38.698		38.698		38.698

		38.73		38.73		38.73		38.73

		38.762		38.762		38.762		38.762

		38.794		38.794		38.794		38.794

		38.826		38.826		38.826		38.826

		38.858		38.858		38.858		38.858

		38.89		38.89		38.89		38.89

		38.922		38.922		38.922		38.922

		38.954		38.954		38.954		38.954

		38.986		38.986		38.986		38.986

		39.018		39.018		39.018		39.018

		39.05		39.05		39.05		39.05

		39.082		39.082		39.082		39.082

		39.114		39.114		39.114		39.114

		39.146		39.146		39.146		39.146

		39.178		39.178		39.178		39.178

		39.21		39.21		39.21		39.21

		39.242		39.242		39.242		39.242

		39.274		39.274		39.274		39.274

		39.306		39.306		39.306		39.306

		39.338		39.338		39.338		39.338

		39.37		39.37		39.37		39.37

		39.402		39.402		39.402		39.402

		39.434		39.434		39.434		39.434

		39.466		39.466		39.466		39.466

		39.498		39.498		39.498		39.498

		39.53		39.53		39.53		39.53

		39.562		39.562		39.562		39.562

		39.594		39.594		39.594		39.594

		39.626		39.626		39.626		39.626

		39.658		39.658		39.658		39.658

		39.69		39.69		39.69		39.69

		39.722		39.722		39.722		39.722

		39.754		39.754		39.754		39.754

		39.786		39.786		39.786		39.786

		39.818		39.818		39.818		39.818

		39.85		39.85		39.85		39.85

		39.882		39.882		39.882		39.882

		39.914		39.914		39.914		39.914

		39.946		39.946		39.946		39.946

		39.978		39.978		39.978		39.978

		40.01		40.01		40.01		40.01

		40.042		40.042		40.042		40.042

		40.074		40.074		40.074		40.074

		40.106		40.106		40.106		40.106

		40.138		40.138		40.138		40.138

		40.17		40.17		40.17		40.17

		40.202		40.202		40.202		40.202

		40.234		40.234		40.234		40.234

		40.266		40.266		40.266		40.266

		40.298		40.298		40.298		40.298

		40.33		40.33		40.33		40.33

		40.362		40.362		40.362		40.362

		40.394		40.394		40.394		40.394

		40.426		40.426		40.426		40.426

		40.458		40.458		40.458		40.458

		40.49		40.49		40.49		40.49

		40.522		40.522		40.522		40.522

		40.554		40.554		40.554		40.554

		40.586		40.586		40.586		40.586

		40.618		40.618		40.618		40.618

		40.65		40.65		40.65		40.65

		40.682		40.682		40.682		40.682

		40.714		40.714		40.714		40.714

		40.746		40.746		40.746		40.746

		40.778		40.778		40.778		40.778

		40.81		40.81		40.81		40.81

		40.842		40.842		40.842		40.842

		40.874		40.874		40.874		40.874

		40.906		40.906		40.906		40.906

		40.938		40.938		40.938		40.938

		40.97		40.97		40.97		40.97

		41.002		41.002		41.002		41.002

		41.034		41.034		41.034		41.034

		41.066		41.066		41.066		41.066

		41.098		41.098		41.098		41.098

		41.13		41.13		41.13		41.13

		41.162		41.162		41.162		41.162

		41.194		41.194		41.194		41.194

		41.226		41.226		41.226		41.226

		41.258		41.258		41.258		41.258

		41.29		41.29		41.29		41.29

		41.322		41.322		41.322		41.322

		41.354		41.354		41.354		41.354

		41.386		41.386		41.386		41.386

		41.418		41.418		41.418		41.418

		41.45		41.45		41.45		41.45

		41.482		41.482		41.482		41.482

		41.514		41.514		41.514		41.514

		41.546		41.546		41.546		41.546

		41.578		41.578		41.578		41.578

		41.61		41.61		41.61		41.61

		41.642		41.642		41.642		41.642

		41.674		41.674		41.674		41.674

		41.706		41.706		41.706		41.706

		41.738		41.738		41.738		41.738

		41.77		41.77		41.77		41.77

		41.802		41.802		41.802		41.802

		41.834		41.834		41.834		41.834

		41.866		41.866		41.866		41.866

		41.898		41.898		41.898		41.898

		41.93		41.93		41.93		41.93

		41.962		41.962		41.962		41.962

		41.994		41.994		41.994		41.994

		42.026		42.026		42.026		42.026

		42.058		42.058		42.058		42.058

		42.09		42.09		42.09		42.09

		42.122		42.122		42.122		42.122

		42.154		42.154		42.154		42.154

		42.186		42.186		42.186		42.186

		42.218		42.218		42.218		42.218

		42.25		42.25		42.25		42.25

		42.282		42.282		42.282		42.282

		42.314		42.314		42.314		42.314

		42.346		42.346		42.346		42.346

		42.378		42.378		42.378		42.378

		42.41		42.41		42.41		42.41

		42.442		42.442		42.442		42.442

		42.474		42.474		42.474		42.474

		42.506		42.506		42.506		42.506

		42.538		42.538		42.538		42.538

		42.57		42.57		42.57		42.57

		42.602		42.602		42.602		42.602

		42.634		42.634		42.634		42.634

		42.666		42.666		42.666		42.666

		42.698		42.698		42.698		42.698

		42.73		42.73		42.73		42.73

		42.762		42.762		42.762		42.762

		42.794		42.794		42.794		42.794

		42.826		42.826		42.826		42.826

		42.858		42.858		42.858		42.858

		42.89		42.89		42.89		42.89

		42.922		42.922		42.922		42.922

		42.954		42.954		42.954		42.954

		42.986		42.986		42.986		42.986

		43.018		43.018		43.018		43.018

		43.05		43.05		43.05		43.05

		43.082		43.082		43.082		43.082

		43.114		43.114		43.114		43.114

		43.146		43.146		43.146		43.146

		43.178		43.178		43.178		43.178

		43.21		43.21		43.21		43.21

		43.242		43.242		43.242		43.242

		43.274		43.274		43.274		43.274

		43.306		43.306		43.306		43.306

		43.338		43.338		43.338		43.338

		43.37		43.37		43.37		43.37

		43.402		43.402		43.402		43.402

		43.434		43.434		43.434		43.434

		43.466		43.466		43.466		43.466

		43.498		43.498		43.498		43.498

		43.53		43.53		43.53		43.53

		43.562		43.562		43.562		43.562

		43.594		43.594		43.594		43.594

		43.626		43.626		43.626		43.626

		43.658		43.658		43.658		43.658

		43.69		43.69		43.69		43.69

		43.722		43.722		43.722		43.722

		43.754		43.754		43.754		43.754

		43.786		43.786		43.786		43.786

		43.818		43.818		43.818		43.818

		43.85		43.85		43.85		43.85

		43.882		43.882		43.882		43.882

		43.914		43.914		43.914		43.914

		43.946		43.946		43.946		43.946

		43.978		43.978		43.978		43.978

		44.01		44.01		44.01		44.01

		44.042		44.042		44.042		44.042

		44.074		44.074		44.074		44.074

		44.106		44.106		44.106		44.106

		44.138		44.138		44.138		44.138

		44.17		44.17		44.17		44.17

		44.202		44.202		44.202		44.202

		44.234		44.234		44.234		44.234

		44.266		44.266		44.266		44.266

		44.298		44.298		44.298		44.298

		44.33		44.33		44.33		44.33

		44.362		44.362		44.362		44.362

		44.394		44.394		44.394		44.394

		44.426		44.426		44.426		44.426

		44.458		44.458		44.458		44.458

		44.49		44.49		44.49		44.49

		44.522		44.522		44.522		44.522

		44.554		44.554		44.554		44.554

		44.586		44.586		44.586		44.586

		44.618		44.618		44.618		44.618

		44.65		44.65		44.65		44.65

		44.682		44.682		44.682		44.682

		44.714		44.714		44.714		44.714

		44.746		44.746		44.746		44.746

		44.778		44.778		44.778		44.778

		44.81		44.81		44.81		44.81

		44.842		44.842		44.842		44.842

		44.874		44.874		44.874		44.874

		44.906		44.906		44.906		44.906

		44.938		44.938		44.938		44.938

		44.97		44.97		44.97		44.97

		45.002		45.002		45.002		45.002

		45.034		45.034		45.034		45.034

		45.066		45.066		45.066		45.066

		45.098		45.098		45.098		45.098

		45.13		45.13		45.13		45.13

		45.162		45.162		45.162		45.162

		45.194		45.194		45.194		45.194

		45.226		45.226		45.226		45.226

		45.258		45.258		45.258		45.258

		45.29		45.29		45.29		45.29

		45.322		45.322		45.322		45.322

		45.354		45.354		45.354		45.354

		45.386		45.386		45.386		45.386

		45.418		45.418		45.418		45.418

		45.45		45.45		45.45		45.45

		45.482		45.482		45.482		45.482

		45.514		45.514		45.514		45.514

		45.546		45.546		45.546		45.546

		45.578		45.578		45.578		45.578

		45.61		45.61		45.61		45.61

		45.642		45.642		45.642		45.642

		45.674		45.674		45.674		45.674

		45.706		45.706		45.706		45.706

		45.738		45.738		45.738		45.738

		45.77		45.77		45.77		45.77

		45.802		45.802		45.802		45.802

		45.834		45.834		45.834		45.834

		45.866		45.866		45.866		45.866

		45.898		45.898		45.898		45.898

		45.93		45.93		45.93		45.93

		45.962		45.962		45.962		45.962

		45.994		45.994		45.994		45.994

		46.026		46.026		46.026		46.026

		46.058		46.058		46.058		46.058

		46.09		46.09		46.09		46.09

		46.122		46.122		46.122		46.122

		46.154		46.154		46.154		46.154

		46.186		46.186		46.186		46.186

		46.218		46.218		46.218		46.218

		46.25		46.25		46.25		46.25

		46.282		46.282		46.282		46.282

		46.314		46.314		46.314		46.314

		46.346		46.346		46.346		46.346

		46.378		46.378		46.378		46.378

		46.41		46.41		46.41		46.41

		46.442		46.442		46.442		46.442

		46.474		46.474		46.474		46.474

		46.506		46.506		46.506		46.506

		46.538		46.538		46.538		46.538

		46.57		46.57		46.57		46.57

		46.602		46.602		46.602		46.602

		46.634		46.634		46.634		46.634

		46.666		46.666		46.666		46.666

		46.698		46.698		46.698		46.698

		46.73		46.73		46.73		46.73

		46.762		46.762		46.762		46.762

		46.794		46.794		46.794		46.794

		46.826		46.826		46.826		46.826

		46.858		46.858		46.858		46.858

		46.89		46.89		46.89		46.89

		46.922		46.922		46.922		46.922

		46.954		46.954		46.954		46.954

		46.986		46.986		46.986		46.986

		47.018		47.018		47.018		47.018

		47.05		47.05		47.05		47.05

		47.082		47.082		47.082		47.082

		47.114		47.114		47.114		47.114

		47.146		47.146		47.146		47.146

		47.178		47.178		47.178		47.178

		47.21		47.21		47.21		47.21

		47.242		47.242		47.242		47.242

		47.274		47.274		47.274		47.274

		47.306		47.306		47.306		47.306

		47.338		47.338		47.338		47.338

		47.37		47.37		47.37		47.37

		47.402		47.402		47.402		47.402

		47.434		47.434		47.434		47.434

		47.466		47.466		47.466		47.466

		47.498		47.498		47.498		47.498

		47.53		47.53		47.53		47.53

		47.562		47.562		47.562		47.562

		47.594		47.594		47.594		47.594

		47.626		47.626		47.626		47.626

		47.658		47.658		47.658		47.658

		47.69		47.69		47.69		47.69

		47.722		47.722		47.722		47.722

		47.754		47.754		47.754		47.754

		47.786		47.786		47.786		47.786

		47.818		47.818		47.818		47.818

		47.85		47.85		47.85		47.85

		47.882		47.882		47.882		47.882

		47.914		47.914		47.914		47.914

		47.946		47.946		47.946		47.946

		47.978		47.978		47.978		47.978

		48.01		48.01		48.01		48.01

		48.042		48.042		48.042		48.042

		48.074		48.074		48.074		48.074

		48.106		48.106		48.106		48.106

		48.138		48.138		48.138		48.138

		48.17		48.17		48.17		48.17

		48.202		48.202		48.202		48.202

		48.234		48.234		48.234		48.234

		48.266		48.266		48.266		48.266

		48.298		48.298		48.298		48.298

		48.33		48.33		48.33		48.33

		48.362		48.362		48.362		48.362

		48.394		48.394		48.394		48.394

		48.426		48.426		48.426		48.426

		48.458		48.458		48.458		48.458

		48.49		48.49		48.49		48.49

		48.522		48.522		48.522		48.522

		48.554		48.554		48.554		48.554

		48.586		48.586		48.586		48.586

		48.618		48.618		48.618		48.618

		48.65		48.65		48.65		48.65

		48.682		48.682		48.682		48.682

		48.714		48.714		48.714		48.714

		48.746		48.746		48.746		48.746

		48.778		48.778		48.778		48.778

		48.81		48.81		48.81		48.81

		48.842		48.842		48.842		48.842

		48.874		48.874		48.874		48.874

		48.906		48.906		48.906		48.906

		48.938		48.938		48.938		48.938

		48.97		48.97		48.97		48.97

		49.002		49.002		49.002		49.002

		49.034		49.034		49.034		49.034

		49.066		49.066		49.066		49.066

		49.098		49.098		49.098		49.098

		49.13		49.13		49.13		49.13

		49.162		49.162		49.162		49.162

		49.194		49.194		49.194		49.194

		49.226		49.226		49.226		49.226

		49.258		49.258		49.258		49.258

		49.29		49.29		49.29		49.29

		49.322		49.322		49.322		49.322

		49.354		49.354		49.354		49.354

		49.386		49.386		49.386		49.386

		49.418		49.418		49.418		49.418

		49.45		49.45		49.45		49.45

		49.482		49.482		49.482		49.482

		49.514		49.514		49.514		49.514

		49.546		49.546		49.546		49.546

		49.578		49.578		49.578		49.578

		49.61		49.61		49.61		49.61

		49.642		49.642		49.642		49.642

		49.674		49.674		49.674		49.674

		49.706		49.706		49.706		49.706

		49.738		49.738		49.738		49.738

		49.77		49.77		49.77		49.77

		49.802		49.802		49.802		49.802

		49.834		49.834		49.834		49.834

		49.866		49.866		49.866		49.866

		49.898		49.898		49.898		49.898

		49.93		49.93		49.93		49.93

		49.962		49.962		49.962		49.962

		49.994		49.994		49.994		49.994

		50.026		50.026		50.026		50.026

		50.058		50.058		50.058		50.058

		50.09		50.09		50.09		50.09

		50.122		50.122		50.122		50.122

		50.154		50.154		50.154		50.154

		50.186		50.186		50.186		50.186

		50.218		50.218		50.218		50.218

		50.25		50.25		50.25		50.25

		50.282		50.282		50.282		50.282

		50.314		50.314		50.314		50.314

		50.346		50.346		50.346		50.346

		50.378		50.378		50.378		50.378

		50.41		50.41		50.41		50.41

		50.442		50.442		50.442		50.442

		50.474		50.474		50.474		50.474

		50.506		50.506		50.506		50.506

		50.538		50.538		50.538		50.538

		50.57		50.57		50.57		50.57

		50.602		50.602		50.602		50.602

		50.634		50.634		50.634		50.634

		50.666		50.666		50.666		50.666

		50.698		50.698		50.698		50.698

		50.73		50.73		50.73		50.73

		50.762		50.762		50.762		50.762

		50.794		50.794		50.794		50.794

		50.826		50.826		50.826		50.826

		50.858		50.858		50.858		50.858

		50.89		50.89		50.89		50.89

		50.922		50.922		50.922		50.922

		50.954		50.954		50.954		50.954

		50.986		50.986		50.986		50.986

		51.018		51.018		51.018		51.018

		51.05		51.05		51.05		51.05

		51.082		51.082		51.082		51.082

		51.114		51.114		51.114		51.114

		51.146		51.146		51.146		51.146

		51.178		51.178		51.178		51.178

		51.21		51.21		51.21		51.21

		51.242		51.242		51.242		51.242

		51.274		51.274		51.274		51.274

		51.306		51.306		51.306		51.306

		51.338		51.338		51.338		51.338

		51.37		51.37		51.37		51.37

		51.402		51.402		51.402		51.402

		51.434		51.434		51.434		51.434

		51.466		51.466		51.466		51.466

		51.498		51.498		51.498		51.498

		51.53		51.53		51.53		51.53

		51.562		51.562		51.562		51.562

		51.594		51.594		51.594		51.594

		51.626		51.626		51.626		51.626

		51.658		51.658		51.658		51.658

		51.69		51.69		51.69		51.69

		51.722		51.722		51.722		51.722

		51.754		51.754		51.754		51.754

		51.786		51.786		51.786		51.786

		51.818		51.818		51.818		51.818

		51.85		51.85		51.85		51.85

		51.882		51.882		51.882		51.882

		51.914		51.914		51.914		51.914

		51.946		51.946		51.946		51.946

		51.978		51.978		51.978		51.978

		52.01		52.01		52.01		52.01

		52.042		52.042		52.042		52.042

		52.074		52.074		52.074		52.074

		52.106		52.106		52.106		52.106

		52.138		52.138		52.138		52.138

		52.17		52.17		52.17		52.17

		52.202		52.202		52.202		52.202

		52.234		52.234		52.234		52.234

		52.266		52.266		52.266		52.266

		52.298		52.298		52.298		52.298

		52.33		52.33		52.33		52.33

		52.362		52.362		52.362		52.362

		52.394		52.394		52.394		52.394

		52.426		52.426		52.426		52.426

		52.458		52.458		52.458		52.458

		52.49		52.49		52.49		52.49

		52.522		52.522		52.522		52.522

		52.554		52.554		52.554		52.554

		52.586		52.586		52.586		52.586

		52.618		52.618		52.618		52.618

		52.65		52.65		52.65		52.65

		52.682		52.682		52.682		52.682

		52.714		52.714		52.714		52.714

		52.746		52.746		52.746		52.746

		52.778		52.778		52.778		52.778

		52.81		52.81		52.81		52.81

		52.842		52.842		52.842		52.842

		52.874		52.874		52.874		52.874

		52.906		52.906		52.906		52.906

		52.938		52.938		52.938		52.938

		52.97		52.97		52.97		52.97

		53.002		53.002		53.002		53.002

		53.034		53.034		53.034		53.034

		53.066		53.066		53.066		53.066

		53.098		53.098		53.098		53.098

		53.13		53.13		53.13		53.13

		53.162		53.162		53.162		53.162

		53.194		53.194		53.194		53.194

		53.226		53.226		53.226		53.226

		53.258		53.258		53.258		53.258

		53.29		53.29		53.29		53.29

		53.322		53.322		53.322		53.322

		53.354		53.354		53.354		53.354

		53.386		53.386		53.386		53.386

		53.418		53.418		53.418		53.418

		53.45		53.45		53.45		53.45

		53.482		53.482		53.482		53.482

		53.514		53.514		53.514		53.514

		53.546		53.546		53.546		53.546

		53.578		53.578		53.578		53.578

		53.61		53.61		53.61		53.61

		53.642		53.642		53.642		53.642

		53.674		53.674		53.674		53.674

		53.706		53.706		53.706		53.706

		53.738		53.738		53.738		53.738

		53.77		53.77		53.77		53.77

		53.802		53.802		53.802		53.802

		53.834		53.834		53.834		53.834

		53.866		53.866		53.866		53.866

		53.898		53.898		53.898		53.898

		53.93		53.93		53.93		53.93

		53.962		53.962		53.962		53.962

		53.994		53.994		53.994		53.994

		54.026		54.026		54.026		54.026

		54.058		54.058		54.058		54.058

		54.09		54.09		54.09		54.09

		54.122		54.122		54.122		54.122

		54.154		54.154		54.154		54.154

		54.186		54.186		54.186		54.186

		54.218		54.218		54.218		54.218

		54.25		54.25		54.25		54.25

		54.282		54.282		54.282		54.282

		54.314		54.314		54.314		54.314

		54.346		54.346		54.346		54.346

		54.378		54.378		54.378		54.378

		54.41		54.41		54.41		54.41

		54.442		54.442		54.442		54.442

		54.474		54.474		54.474		54.474

		54.506		54.506		54.506		54.506

		54.538		54.538		54.538		54.538

		54.57		54.57		54.57		54.57

		54.602		54.602		54.602		54.602

		54.634		54.634		54.634		54.634

		54.666		54.666		54.666		54.666

		54.698		54.698		54.698		54.698

		54.73		54.73		54.73		54.73

		54.762		54.762		54.762		54.762

		54.794		54.794		54.794		54.794

		54.826		54.826		54.826		54.826

		54.858		54.858		54.858		54.858

		54.89		54.89		54.89		54.89

		54.922		54.922		54.922		54.922

		54.954		54.954		54.954		54.954

		54.986		54.986		54.986		54.986

		55.018		55.018		55.018		55.018

		55.05		55.05		55.05		55.05

		55.082		55.082		55.082		55.082

		55.114		55.114		55.114		55.114

		55.146		55.146		55.146		55.146

		55.178		55.178		55.178		55.178

		55.21		55.21		55.21		55.21

		55.242		55.242		55.242		55.242

		55.274		55.274		55.274		55.274

		55.306		55.306		55.306		55.306

		55.338		55.338		55.338		55.338

		55.37		55.37		55.37		55.37

		55.402		55.402		55.402		55.402

		55.434		55.434		55.434		55.434

		55.466		55.466		55.466		55.466

		55.498		55.498		55.498		55.498

		55.53		55.53		55.53		55.53

		55.562		55.562		55.562		55.562

		55.594		55.594		55.594		55.594

		55.626		55.626		55.626		55.626

		55.658		55.658		55.658		55.658

		55.69		55.69		55.69		55.69

		55.722		55.722		55.722		55.722

		55.754		55.754		55.754		55.754

		55.786		55.786		55.786		55.786

		55.818		55.818		55.818		55.818

		55.85		55.85		55.85		55.85

		55.882		55.882		55.882		55.882

		55.914		55.914		55.914		55.914

		55.946		55.946		55.946		55.946

		55.978		55.978		55.978		55.978

		56.01		56.01		56.01		56.01

		56.042		56.042		56.042		56.042

		56.074		56.074		56.074		56.074

		56.106		56.106		56.106		56.106

		56.138		56.138		56.138		56.138

		56.17		56.17		56.17		56.17

		56.202		56.202		56.202		56.202

		56.234		56.234		56.234		56.234

		56.266		56.266		56.266		56.266

		56.298		56.298		56.298		56.298

		56.33		56.33		56.33		56.33

		56.362		56.362		56.362		56.362

		56.394		56.394		56.394		56.394

		56.426		56.426		56.426		56.426

		56.458		56.458		56.458		56.458

		56.49		56.49		56.49		56.49

		56.522		56.522		56.522		56.522

		56.554		56.554		56.554		56.554

		56.586		56.586		56.586		56.586

		56.618		56.618		56.618		56.618

		56.65		56.65		56.65		56.65

		56.682		56.682		56.682		56.682

		56.714		56.714		56.714		56.714

		56.746		56.746		56.746		56.746

		56.778		56.778		56.778		56.778

		56.81		56.81		56.81		56.81

		56.842		56.842		56.842		56.842

		56.874		56.874		56.874		56.874

		56.906		56.906		56.906		56.906

		56.938		56.938		56.938		56.938

		56.97		56.97		56.97		56.97

		57.002		57.002		57.002		57.002

		57.034		57.034		57.034		57.034

		57.066		57.066		57.066		57.066

		57.098		57.098		57.098		57.098

		57.13		57.13		57.13		57.13

		57.162		57.162		57.162		57.162

		57.194		57.194		57.194		57.194

		57.226		57.226		57.226		57.226

		57.258		57.258		57.258		57.258

		57.29		57.29		57.29		57.29

		57.322		57.322		57.322		57.322

		57.354		57.354		57.354		57.354

		57.386		57.386		57.386		57.386

		57.418		57.418		57.418		57.418

		57.45		57.45		57.45		57.45

		57.482		57.482		57.482		57.482

		57.514		57.514		57.514		57.514

		57.546		57.546		57.546		57.546

		57.578		57.578		57.578		57.578

		57.61		57.61		57.61		57.61

		57.642		57.642		57.642		57.642

		57.674		57.674		57.674		57.674

		57.706		57.706		57.706		57.706

		57.738		57.738		57.738		57.738

		57.77		57.77		57.77		57.77

		57.802		57.802		57.802		57.802

		57.834		57.834		57.834		57.834

		57.866		57.866		57.866		57.866

		57.898		57.898		57.898		57.898

		57.93		57.93		57.93		57.93

		57.962		57.962		57.962		57.962

		57.994		57.994		57.994		57.994

		58.026		58.026		58.026		58.026

		58.058		58.058		58.058		58.058

		58.09		58.09		58.09		58.09

		58.122		58.122		58.122		58.122

		58.154		58.154		58.154		58.154

		58.186		58.186		58.186		58.186

		58.218		58.218		58.218		58.218

		58.25		58.25		58.25		58.25

		58.282		58.282		58.282		58.282

		58.314		58.314		58.314		58.314

		58.346		58.346		58.346		58.346

		58.378		58.378		58.378		58.378

		58.41		58.41		58.41		58.41

		58.442		58.442		58.442		58.442

		58.474		58.474		58.474		58.474

		58.506		58.506		58.506		58.506

		58.538		58.538		58.538		58.538

		58.57		58.57		58.57		58.57

		58.602		58.602		58.602		58.602

		58.634		58.634		58.634		58.634

		58.666		58.666		58.666		58.666

		58.698		58.698		58.698		58.698

		58.73		58.73		58.73		58.73

		58.762		58.762		58.762		58.762

		58.794		58.794		58.794		58.794

		58.826		58.826		58.826		58.826

		58.858		58.858		58.858		58.858

		58.89		58.89		58.89		58.89

		58.922		58.922		58.922		58.922

		58.954		58.954		58.954		58.954

		58.986		58.986		58.986		58.986

		59.018		59.018		59.018		59.018

		59.05		59.05		59.05		59.05

		59.082		59.082		59.082		59.082

		59.114		59.114		59.114		59.114

		59.146		59.146		59.146		59.146

		59.178		59.178		59.178		59.178

		59.21		59.21		59.21		59.21

		59.242		59.242		59.242		59.242

		59.274		59.274		59.274		59.274

		59.306		59.306		59.306		59.306

		59.338		59.338		59.338		59.338

		59.37		59.37		59.37		59.37

		59.402		59.402		59.402		59.402

		59.434		59.434		59.434		59.434

		59.466		59.466		59.466		59.466

		59.498		59.498		59.498		59.498

		59.53		59.53		59.53		59.53

		59.562		59.562		59.562		59.562

		59.594		59.594		59.594		59.594

		59.626		59.626		59.626		59.626

		59.658		59.658		59.658		59.658

		59.69		59.69		59.69		59.69

		59.722		59.722		59.722		59.722

		59.754		59.754		59.754		59.754

		59.786		59.786		59.786		59.786

		59.818		59.818		59.818		59.818

		59.85		59.85		59.85		59.85

		59.882		59.882		59.882		59.882

		59.914		59.914		59.914		59.914

		59.946		59.946		59.946		59.946

		59.978		59.978		59.978		59.978

		60.01		60.01		60.01		60.01

		60.042		60.042		60.042		60.042

		60.074		60.074		60.074		60.074

		60.106		60.106		60.106		60.106

		60.138		60.138		60.138		60.138

		60.17		60.17		60.17		60.17

		60.202		60.202		60.202		60.202

		60.234		60.234		60.234		60.234

		60.266		60.266		60.266		60.266

		60.298		60.298		60.298		60.298

		60.33		60.33		60.33		60.33

		60.362		60.362		60.362		60.362

		60.394		60.394		60.394		60.394

		60.426		60.426		60.426		60.426

		60.458		60.458		60.458		60.458

		60.49		60.49		60.49		60.49

		60.522		60.522		60.522		60.522

		60.554		60.554		60.554		60.554

		60.586		60.586		60.586		60.586

		60.618		60.618		60.618		60.618

		60.65		60.65		60.65		60.65

		60.682		60.682		60.682		60.682

		60.714		60.714		60.714		60.714

		60.746		60.746		60.746		60.746

		60.778		60.778		60.778		60.778

		60.81		60.81		60.81		60.81

		60.842		60.842		60.842		60.842

		60.874		60.874		60.874		60.874

		60.906		60.906		60.906		60.906

		60.938		60.938		60.938		60.938

		60.97		60.97		60.97		60.97

		61.002		61.002		61.002		61.002

		61.034		61.034		61.034		61.034

		61.066		61.066		61.066		61.066

		61.098		61.098		61.098		61.098

		61.13		61.13		61.13		61.13

		61.162		61.162		61.162		61.162

		61.194		61.194		61.194		61.194

		61.226		61.226		61.226		61.226

		61.258		61.258		61.258		61.258

		61.29		61.29		61.29		61.29

		61.322		61.322		61.322		61.322

		61.354		61.354		61.354		61.354

		61.386		61.386		61.386		61.386

		61.418		61.418		61.418		61.418

		61.45		61.45		61.45		61.45

		61.482		61.482		61.482		61.482

		61.514		61.514		61.514		61.514

		61.546		61.546		61.546		61.546

		61.578		61.578		61.578		61.578

		61.61		61.61		61.61		61.61

		61.642		61.642		61.642		61.642

		61.674		61.674		61.674		61.674

		61.706		61.706		61.706		61.706

		61.738		61.738		61.738		61.738

		61.77		61.77		61.77		61.77

		61.802		61.802		61.802		61.802

		61.834		61.834		61.834		61.834

		61.866		61.866		61.866		61.866

		61.898		61.898		61.898		61.898

		61.93		61.93		61.93		61.93

		61.962		61.962		61.962		61.962

		61.994		61.994		61.994		61.994

		62.026		62.026		62.026		62.026

		62.058		62.058		62.058		62.058

		62.09		62.09		62.09		62.09

		62.122		62.122		62.122		62.122

		62.154		62.154		62.154		62.154

		62.186		62.186		62.186		62.186

		62.218		62.218		62.218		62.218

		62.25		62.25		62.25		62.25

		62.282		62.282		62.282		62.282

		62.314		62.314		62.314		62.314

		62.346		62.346		62.346		62.346

		62.378		62.378		62.378		62.378

		62.41		62.41		62.41		62.41

		62.442		62.442		62.442		62.442

		62.474		62.474		62.474		62.474

		62.506		62.506		62.506		62.506

		62.538		62.538		62.538		62.538

		62.57		62.57		62.57		62.57

		62.602		62.602		62.602		62.602

		62.634		62.634		62.634		62.634

		62.666		62.666		62.666		62.666

		62.698		62.698		62.698		62.698

		62.73		62.73		62.73		62.73

		62.762		62.762		62.762		62.762

		62.794		62.794		62.794		62.794

		62.826		62.826		62.826		62.826

		62.858		62.858		62.858		62.858

		62.89		62.89		62.89		62.89

		62.922		62.922		62.922		62.922

		62.954		62.954		62.954		62.954

		62.986		62.986		62.986		62.986

		63.018		63.018		63.018		63.018

		63.05		63.05		63.05		63.05

		63.082		63.082		63.082		63.082

		63.114		63.114		63.114		63.114

		63.146		63.146		63.146		63.146

		63.178		63.178		63.178		63.178

		63.21		63.21		63.21		63.21

		63.242		63.242		63.242		63.242

		63.274		63.274		63.274		63.274

		63.306		63.306		63.306		63.306

		63.338		63.338		63.338		63.338

		63.37		63.37		63.37		63.37

		63.402		63.402		63.402		63.402

		63.434		63.434		63.434		63.434

		63.466		63.466		63.466		63.466

		63.498		63.498		63.498		63.498

		63.53		63.53		63.53		63.53

		63.562		63.562		63.562		63.562

		63.594		63.594		63.594		63.594

		63.626		63.626		63.626		63.626

		63.658		63.658		63.658		63.658

		63.69		63.69		63.69		63.69

		63.722		63.722		63.722		63.722

		63.754		63.754		63.754		63.754

		63.786		63.786		63.786		63.786

		63.818		63.818		63.818		63.818

		63.85		63.85		63.85		63.85

		63.882		63.882		63.882		63.882

		63.914		63.914		63.914		63.914

		63.946		63.946		63.946		63.946

		63.978		63.978		63.978		63.978

		64.01		64.01		64.01		64.01

		64.042		64.042		64.042		64.042

		64.074		64.074		64.074		64.074

		64.106		64.106		64.106		64.106

		64.138		64.138		64.138		64.138

		64.17		64.17		64.17		64.17

		64.202		64.202		64.202		64.202

		64.234		64.234		64.234		64.234

		64.266		64.266		64.266		64.266

		64.298		64.298		64.298		64.298

		64.33		64.33		64.33		64.33

		64.362		64.362		64.362		64.362

		64.394		64.394		64.394		64.394

		64.426		64.426		64.426		64.426

		64.458		64.458		64.458		64.458

		64.49		64.49		64.49		64.49

		64.522		64.522		64.522		64.522

		64.554		64.554		64.554		64.554

		64.586		64.586		64.586		64.586

		64.618		64.618		64.618		64.618

		64.65		64.65		64.65		64.65

		64.682		64.682		64.682		64.682

		64.714		64.714		64.714		64.714

		64.746		64.746		64.746		64.746

		64.778		64.778		64.778		64.778

		64.81		64.81		64.81		64.81

		64.842		64.842		64.842		64.842

		64.874		64.874		64.874		64.874

		64.906		64.906		64.906		64.906

		64.938		64.938		64.938		64.938

		64.97		64.97		64.97		64.97

		65.002		65.002		65.002		65.002

		65.034		65.034		65.034		65.034

		65.066		65.066		65.066		65.066

		65.098		65.098		65.098		65.098

		65.13		65.13		65.13		65.13

		65.162		65.162		65.162		65.162

		65.194		65.194		65.194		65.194

		65.226		65.226		65.226		65.226

		65.258		65.258		65.258		65.258

		65.29		65.29		65.29		65.29

		65.322		65.322		65.322		65.322

		65.354		65.354		65.354		65.354

		65.386		65.386		65.386		65.386

		65.418		65.418		65.418		65.418

		65.45		65.45		65.45		65.45

		65.482		65.482		65.482		65.482

		65.514		65.514		65.514		65.514

		65.546		65.546		65.546		65.546

		65.578		65.578		65.578		65.578

		65.61		65.61		65.61		65.61

		65.642		65.642		65.642		65.642

		65.674		65.674		65.674		65.674

		65.706		65.706		65.706		65.706

		65.738		65.738		65.738		65.738

		65.77		65.77		65.77		65.77

		65.802		65.802		65.802		65.802

		65.834		65.834		65.834		65.834

		65.866		65.866		65.866		65.866

		65.898		65.898		65.898		65.898

		65.93		65.93		65.93		65.93

		65.962		65.962		65.962		65.962

		65.994		65.994		65.994		65.994

		66.026		66.026		66.026		66.026

		66.058		66.058		66.058		66.058

		66.09		66.09		66.09		66.09

		66.122		66.122		66.122		66.122

		66.154		66.154		66.154		66.154

		66.186		66.186		66.186		66.186

		66.218		66.218		66.218		66.218

		66.25		66.25		66.25		66.25

		66.282		66.282		66.282		66.282

		66.314		66.314		66.314		66.314

		66.346		66.346		66.346		66.346

		66.378		66.378		66.378		66.378

		66.41		66.41		66.41		66.41

		66.442		66.442		66.442		66.442

		66.474		66.474		66.474		66.474

		66.506		66.506		66.506		66.506

		66.538		66.538		66.538		66.538

		66.57		66.57		66.57		66.57

		66.602		66.602		66.602		66.602

		66.634		66.634		66.634		66.634

		66.666		66.666		66.666		66.666

		66.698		66.698		66.698		66.698

		66.73		66.73		66.73		66.73

		66.762		66.762		66.762		66.762

		66.794		66.794		66.794		66.794

		66.826		66.826		66.826		66.826

		66.858		66.858		66.858		66.858

		66.89		66.89		66.89		66.89

		66.922		66.922		66.922		66.922

		66.954		66.954		66.954		66.954

		66.986		66.986		66.986		66.986

		67.018		67.018		67.018		67.018

		67.05		67.05		67.05		67.05

		67.082		67.082		67.082		67.082

		67.114		67.114		67.114		67.114

		67.146		67.146		67.146		67.146

		67.178		67.178		67.178		67.178

		67.21		67.21		67.21		67.21

		67.242		67.242		67.242		67.242

		67.274		67.274		67.274		67.274

		67.306		67.306		67.306		67.306

		67.338		67.338		67.338		67.338

		67.37		67.37		67.37		67.37

		67.402		67.402		67.402		67.402

		67.434		67.434		67.434		67.434

		67.466		67.466		67.466		67.466

		67.498		67.498		67.498		67.498

		67.53		67.53		67.53		67.53

		67.562		67.562		67.562		67.562

		67.594		67.594		67.594		67.594

		67.626		67.626		67.626		67.626

		67.658		67.658		67.658		67.658

		67.69		67.69		67.69		67.69

		67.722		67.722		67.722		67.722

		67.754		67.754		67.754		67.754

		67.786		67.786		67.786		67.786

		67.818		67.818		67.818		67.818

		67.85		67.85		67.85		67.85

		67.882		67.882		67.882		67.882

		67.914		67.914		67.914		67.914

		67.946		67.946		67.946		67.946

		67.978		67.978		67.978		67.978

		68.01		68.01		68.01		68.01

		68.042		68.042		68.042		68.042

		68.074		68.074		68.074		68.074

		68.106		68.106		68.106		68.106

		68.138		68.138		68.138		68.138

		68.17		68.17		68.17		68.17

		68.202		68.202		68.202		68.202

		68.234		68.234		68.234		68.234

		68.266		68.266		68.266		68.266

		68.298		68.298		68.298		68.298

		68.33		68.33		68.33		68.33

		68.362		68.362		68.362		68.362

		68.394		68.394		68.394		68.394

		68.426		68.426		68.426		68.426

		68.458		68.458		68.458		68.458

		68.49		68.49		68.49		68.49

		68.522		68.522		68.522		68.522

		68.554		68.554		68.554		68.554

		68.586		68.586		68.586		68.586

		68.618		68.618		68.618		68.618

		68.65		68.65		68.65		68.65

		68.682		68.682		68.682		68.682

		68.714		68.714		68.714		68.714

		68.746		68.746		68.746		68.746

		68.778		68.778		68.778		68.778

		68.81		68.81		68.81		68.81

		68.842		68.842		68.842		68.842

		68.874		68.874		68.874		68.874

		68.906		68.906		68.906		68.906

		68.938		68.938		68.938		68.938

		68.97		68.97		68.97		68.97

		69.002		69.002		69.002		69.002

		69.034		69.034		69.034		69.034

		69.066		69.066		69.066		69.066

		69.098		69.098		69.098		69.098

		69.13		69.13		69.13		69.13

		69.162		69.162		69.162		69.162

		69.194		69.194		69.194		69.194

		69.226		69.226		69.226		69.226

		69.258		69.258		69.258		69.258

		69.29		69.29		69.29		69.29

		69.322		69.322		69.322		69.322

		69.354		69.354		69.354		69.354

		69.386		69.386		69.386		69.386

		69.418		69.418		69.418		69.418

		69.45		69.45		69.45		69.45

		69.482		69.482		69.482		69.482

		69.514		69.514		69.514		69.514

		69.546		69.546		69.546		69.546

		69.578		69.578		69.578		69.578

		69.61		69.61		69.61		69.61

		69.642		69.642		69.642		69.642

		69.674		69.674		69.674		69.674

		69.706		69.706		69.706		69.706

		69.738		69.738		69.738		69.738

		69.77		69.77		69.77		69.77

		69.802		69.802		69.802		69.802

		69.834		69.834		69.834		69.834

		69.866		69.866		69.866		69.866

		69.898		69.898		69.898		69.898

		69.93		69.93		69.93		69.93

		69.962		69.962		69.962		69.962

		69.994		69.994		69.994		69.994

		70.026		70.026		70.026		70.026

		70.058		70.058		70.058		70.058

		70.09		70.09		70.09		70.09

		70.122		70.122		70.122		70.122

		70.154		70.154		70.154		70.154

		70.186		70.186		70.186		70.186

		70.218		70.218		70.218		70.218

		70.25		70.25		70.25		70.25

		70.282		70.282		70.282		70.282

		70.314		70.314		70.314		70.314

		70.346		70.346		70.346		70.346

		70.378		70.378		70.378		70.378

		70.41		70.41		70.41		70.41

		70.442		70.442		70.442		70.442

		70.474		70.474		70.474		70.474

		70.506		70.506		70.506		70.506

		70.538		70.538		70.538		70.538

		70.57		70.57		70.57		70.57

		70.602		70.602		70.602		70.602

		70.634		70.634		70.634		70.634

		70.666		70.666		70.666		70.666

		70.698		70.698		70.698		70.698

		70.73		70.73		70.73		70.73

		70.762		70.762		70.762		70.762

		70.794		70.794		70.794		70.794

		70.826		70.826		70.826		70.826

		70.858		70.858		70.858		70.858

		70.89		70.89		70.89		70.89

		70.922		70.922		70.922		70.922

		70.954		70.954		70.954		70.954

		70.986		70.986		70.986		70.986

		71.018		71.018		71.018		71.018

		71.05		71.05		71.05		71.05

		71.082		71.082		71.082		71.082

		71.114		71.114		71.114		71.114

		71.146		71.146		71.146		71.146

		71.178		71.178		71.178		71.178

		71.21		71.21		71.21		71.21

		71.242		71.242		71.242		71.242

		71.274		71.274		71.274		71.274

		71.306		71.306		71.306		71.306

		71.338		71.338		71.338		71.338

		71.37		71.37		71.37		71.37

		71.402		71.402		71.402		71.402

		71.434		71.434		71.434		71.434

		71.466		71.466		71.466		71.466

		71.498		71.498		71.498		71.498

		71.53		71.53		71.53		71.53

		71.562		71.562		71.562		71.562

		71.594		71.594		71.594		71.594

		71.626		71.626		71.626		71.626

		71.658		71.658		71.658		71.658

		71.69		71.69		71.69		71.69

		71.722		71.722		71.722		71.722

		71.754		71.754		71.754		71.754

		71.786		71.786		71.786		71.786

		71.818		71.818		71.818		71.818

		71.85		71.85		71.85		71.85

		71.882		71.882		71.882		71.882

		71.914		71.914		71.914		71.914

		71.946		71.946		71.946		71.946

		71.978		71.978		71.978		71.978

		72.01		72.01		72.01		72.01

		72.042		72.042		72.042		72.042

		72.074		72.074		72.074		72.074

		72.106		72.106		72.106		72.106

		72.138		72.138		72.138		72.138

		72.17		72.17		72.17		72.17

		72.202		72.202		72.202		72.202

		72.234		72.234		72.234		72.234

		72.266		72.266		72.266		72.266

		72.298		72.298		72.298		72.298

		72.33		72.33		72.33		72.33

		72.362		72.362		72.362		72.362

		72.394		72.394		72.394		72.394

		72.426		72.426		72.426		72.426

		72.458		72.458		72.458		72.458

		72.49		72.49		72.49		72.49

		72.522		72.522		72.522		72.522

		72.554		72.554		72.554		72.554

		72.586		72.586		72.586		72.586

		72.618		72.618		72.618		72.618

		72.65		72.65		72.65		72.65

		72.682		72.682		72.682		72.682

		72.714		72.714		72.714		72.714

		72.746		72.746		72.746		72.746

		72.778		72.778		72.778		72.778

		72.81		72.81		72.81		72.81

		72.842		72.842		72.842		72.842

		72.874		72.874		72.874		72.874

		72.906		72.906		72.906		72.906

		72.938		72.938		72.938		72.938

		72.97		72.97		72.97		72.97

		73.002		73.002		73.002		73.002

		73.034		73.034		73.034		73.034

		73.066		73.066		73.066		73.066

		73.098		73.098		73.098		73.098

		73.13		73.13		73.13		73.13

		73.162		73.162		73.162		73.162

		73.194		73.194		73.194		73.194

		73.226		73.226		73.226		73.226

		73.258		73.258		73.258		73.258

		73.29		73.29		73.29		73.29

		73.322		73.322		73.322		73.322

		73.354		73.354		73.354		73.354

		73.386		73.386		73.386		73.386

		73.418		73.418		73.418		73.418

		73.45		73.45		73.45		73.45

		73.482		73.482		73.482		73.482

		73.514		73.514		73.514		73.514

		73.546		73.546		73.546		73.546

		73.578		73.578		73.578		73.578

		73.61		73.61		73.61		73.61

		73.642		73.642		73.642		73.642

		73.674		73.674		73.674		73.674

		73.706		73.706		73.706		73.706

		73.738		73.738		73.738		73.738

		73.77		73.77		73.77		73.77

		73.802		73.802		73.802		73.802

		73.834		73.834		73.834		73.834

		73.866		73.866		73.866		73.866

		73.898		73.898		73.898		73.898

		73.93		73.93		73.93		73.93

		73.962		73.962		73.962		73.962

		73.994		73.994		73.994		73.994

		74.026		74.026		74.026		74.026

		74.058		74.058		74.058		74.058

		74.09		74.09		74.09		74.09

		74.122		74.122		74.122		74.122

		74.154		74.154		74.154		74.154

		74.186		74.186		74.186		74.186

		74.218		74.218		74.218		74.218

		74.25		74.25		74.25		74.25

		74.282		74.282		74.282		74.282

		74.314		74.314		74.314		74.314

		74.346		74.346		74.346		74.346

		74.378		74.378		74.378		74.378

		74.41		74.41		74.41		74.41

		74.442		74.442		74.442		74.442

		74.474		74.474		74.474		74.474

		74.506		74.506		74.506		74.506

		74.538		74.538		74.538		74.538

		74.57		74.57		74.57		74.57

		74.602		74.602		74.602		74.602

		74.634		74.634		74.634		74.634

		74.666		74.666		74.666		74.666

		74.698		74.698		74.698		74.698

		74.73		74.73		74.73		74.73

		74.762		74.762		74.762		74.762

		74.794		74.794		74.794		74.794

		74.826		74.826		74.826		74.826

		74.858		74.858		74.858		74.858

		74.89		74.89		74.89		74.89

		74.922		74.922		74.922		74.922

		74.954		74.954		74.954		74.954

		74.986		74.986		74.986		74.986

		75.018		75.018		75.018		75.018

		75.05		75.05		75.05		75.05

		75.082		75.082		75.082		75.082

		75.114		75.114		75.114		75.114

		75.146		75.146		75.146		75.146

		75.178		75.178		75.178		75.178

		75.21		75.21		75.21		75.21

		75.242		75.242		75.242		75.242

		75.274		75.274		75.274		75.274

		75.306		75.306		75.306		75.306

		75.338		75.338		75.338		75.338

		75.37		75.37		75.37		75.37

		75.402		75.402		75.402		75.402

		75.434		75.434		75.434		75.434

		75.466		75.466		75.466		75.466

		75.498		75.498		75.498		75.498

		75.53		75.53		75.53		75.53

		75.562		75.562		75.562		75.562

		75.594		75.594		75.594		75.594

		75.626		75.626		75.626		75.626

		75.658		75.658		75.658		75.658

		75.69		75.69		75.69		75.69

		75.722		75.722		75.722		75.722

		75.754		75.754		75.754		75.754

		75.786		75.786		75.786		75.786

		75.818		75.818		75.818		75.818

		75.85		75.85		75.85		75.85

		75.882		75.882		75.882		75.882

		75.914		75.914		75.914		75.914

		75.946		75.946		75.946		75.946

		75.978		75.978		75.978		75.978

		76.01		76.01		76.01		76.01

		76.042		76.042		76.042		76.042

		76.074		76.074		76.074		76.074

		76.106		76.106		76.106		76.106

		76.138		76.138		76.138		76.138

		76.17		76.17		76.17		76.17

		76.202		76.202		76.202		76.202

		76.234		76.234		76.234		76.234

		76.266		76.266		76.266		76.266

		76.298		76.298		76.298		76.298

		76.33		76.33		76.33		76.33

		76.362		76.362		76.362		76.362

		76.394		76.394		76.394		76.394

		76.426		76.426		76.426		76.426

		76.458		76.458		76.458		76.458

		76.49		76.49		76.49		76.49

		76.522		76.522		76.522		76.522

		76.554		76.554		76.554		76.554

		76.586		76.586		76.586		76.586

		76.618		76.618		76.618		76.618

		76.65		76.65		76.65		76.65

		76.682		76.682		76.682		76.682

		76.714		76.714		76.714		76.714

		76.746		76.746		76.746		76.746

		76.778		76.778		76.778		76.778

		76.81		76.81		76.81		76.81

		76.842		76.842		76.842		76.842

		76.874		76.874		76.874		76.874

		76.906		76.906		76.906		76.906

		76.938		76.938		76.938		76.938

		76.97		76.97		76.97		76.97

		77.002		77.002		77.002		77.002

		77.034		77.034		77.034		77.034

		77.066		77.066		77.066		77.066

		77.098		77.098		77.098		77.098

		77.13		77.13		77.13		77.13

		77.162		77.162		77.162		77.162

		77.194		77.194		77.194		77.194

		77.226		77.226		77.226		77.226

		77.258		77.258		77.258		77.258

		77.29		77.29		77.29		77.29

		77.322		77.322		77.322		77.322

		77.354		77.354		77.354		77.354

		77.386		77.386		77.386		77.386

		77.418		77.418		77.418		77.418

		77.45		77.45		77.45		77.45

		77.482		77.482		77.482		77.482

		77.514		77.514		77.514		77.514

		77.546		77.546		77.546		77.546

		77.578		77.578		77.578		77.578

		77.61		77.61		77.61		77.61

		77.642		77.642		77.642		77.642

		77.674		77.674		77.674		77.674

		77.706		77.706		77.706		77.706

		77.738		77.738		77.738		77.738

		77.77		77.77		77.77		77.77

		77.802		77.802		77.802		77.802

		77.834		77.834		77.834		77.834

		77.866		77.866		77.866		77.866

		77.898		77.898		77.898		77.898

		77.93		77.93		77.93		77.93

		77.962		77.962		77.962		77.962

		77.994		77.994		77.994		77.994

		78.026		78.026		78.026		78.026

		78.058		78.058		78.058		78.058

		78.09		78.09		78.09		78.09

		78.122		78.122		78.122		78.122

		78.154		78.154		78.154		78.154

		78.186		78.186		78.186		78.186

		78.218		78.218		78.218		78.218

		78.25		78.25		78.25		78.25

		78.282		78.282		78.282		78.282

		78.314		78.314		78.314		78.314

		78.346		78.346		78.346		78.346

		78.378		78.378		78.378		78.378

		78.41		78.41		78.41		78.41

		78.442		78.442		78.442		78.442

		78.474		78.474		78.474		78.474

		78.506		78.506		78.506		78.506

		78.538		78.538		78.538		78.538

		78.57		78.57		78.57		78.57

		78.602		78.602		78.602		78.602

		78.634		78.634		78.634		78.634

		78.666		78.666		78.666		78.666

		78.698		78.698		78.698		78.698

		78.73		78.73		78.73		78.73

		78.762		78.762		78.762		78.762

		78.794		78.794		78.794		78.794

		78.826		78.826		78.826		78.826

		78.858		78.858		78.858		78.858

		78.89		78.89		78.89		78.89

		78.922		78.922		78.922		78.922

		78.954		78.954		78.954		78.954

		78.986		78.986		78.986		78.986

		79.018		79.018		79.018		79.018

		79.05		79.05		79.05		79.05

		79.082		79.082		79.082		79.082

		79.114		79.114		79.114		79.114

		79.146		79.146		79.146		79.146

		79.178		79.178		79.178		79.178

		79.21		79.21		79.21		79.21

		79.242		79.242		79.242		79.242

		79.274		79.274		79.274		79.274

		79.306		79.306		79.306		79.306

		79.338		79.338		79.338		79.338

		79.37		79.37		79.37		79.37

		79.402		79.402		79.402		79.402

		79.434		79.434		79.434		79.434

		79.466		79.466		79.466		79.466

		79.498		79.498		79.498		79.498

		79.53		79.53		79.53		79.53

		79.562		79.562		79.562		79.562

		79.594		79.594		79.594		79.594

		79.626		79.626		79.626		79.626

		79.658		79.658		79.658		79.658

		79.69		79.69		79.69		79.69

		79.722		79.722		79.722		79.722

		79.754		79.754		79.754		79.754

		79.786		79.786		79.786		79.786

		79.818		79.818		79.818		79.818

		79.85		79.85		79.85		79.85

		79.882		79.882		79.882		79.882

		79.914		79.914		79.914		79.914

		79.946		79.946		79.946		79.946

		79.978		79.978		79.978		79.978

		80.01		80.01		80.01		80.01

		80.042		80.042		80.042		80.042

		80.074		80.074		80.074		80.074

		80.106		80.106		80.106		80.106

		80.138		80.138		80.138		80.138

		80.17		80.17		80.17		80.17

		80.202		80.202		80.202		80.202

		80.234		80.234		80.234		80.234

		80.266		80.266		80.266		80.266

		80.298		80.298		80.298		80.298

		80.33		80.33		80.33		80.33

		80.362		80.362		80.362		80.362

		80.394		80.394		80.394		80.394

		80.426		80.426		80.426		80.426

		80.458		80.458		80.458		80.458

		80.49		80.49		80.49		80.49

		80.522		80.522		80.522		80.522

		80.554		80.554		80.554		80.554

		80.586		80.586		80.586		80.586

		80.618		80.618		80.618		80.618

		80.65		80.65		80.65		80.65

		80.682		80.682		80.682		80.682

		80.714		80.714		80.714		80.714

		80.746		80.746		80.746		80.746

		80.778		80.778		80.778		80.778

		80.81		80.81		80.81		80.81

		80.842		80.842		80.842		80.842

		80.874		80.874		80.874		80.874

		80.906		80.906		80.906		80.906

		80.938		80.938		80.938		80.938

		80.97		80.97		80.97		80.97

		81.002		81.002		81.002		81.002

		81.034		81.034		81.034		81.034

		81.066		81.066		81.066		81.066

		81.098		81.098		81.098		81.098

		81.13		81.13		81.13		81.13

		81.162		81.162		81.162		81.162

		81.194		81.194		81.194		81.194

		81.226		81.226		81.226		81.226

		81.258		81.258		81.258		81.258

		81.29		81.29		81.29		81.29

		81.322		81.322		81.322		81.322

		81.354		81.354		81.354		81.354

		81.386		81.386		81.386		81.386

		81.418		81.418		81.418		81.418

		81.45		81.45		81.45		81.45

		81.482		81.482		81.482		81.482

		81.514		81.514		81.514		81.514

		81.546		81.546		81.546		81.546

		81.578		81.578		81.578		81.578

		81.61		81.61		81.61		81.61

		81.642		81.642		81.642		81.642

		81.674		81.674		81.674		81.674

		81.706		81.706		81.706		81.706

		81.738		81.738		81.738		81.738

		81.77		81.77		81.77		81.77

		81.802		81.802		81.802		81.802

		81.834		81.834		81.834		81.834

		81.866		81.866		81.866		81.866

		81.898		81.898		81.898		81.898

		81.93		81.93		81.93		81.93

		81.962		81.962		81.962		81.962

		81.994		81.994		81.994		81.994

		82.026		82.026		82.026		82.026

		82.058		82.058		82.058		82.058

		82.09		82.09		82.09		82.09

		82.122		82.122		82.122		82.122

		82.154		82.154		82.154		82.154

		82.186		82.186		82.186		82.186

		82.218		82.218		82.218		82.218

		82.25		82.25		82.25		82.25

		82.282		82.282		82.282		82.282

		82.314		82.314		82.314		82.314

		82.346		82.346		82.346		82.346

		82.378		82.378		82.378		82.378

		82.41		82.41		82.41		82.41

		82.442		82.442		82.442		82.442

		82.474		82.474		82.474		82.474

		82.506		82.506		82.506		82.506

		82.538		82.538		82.538		82.538

		82.57		82.57		82.57		82.57

		82.602		82.602		82.602		82.602

		82.634		82.634		82.634		82.634

		82.666		82.666		82.666		82.666

		82.698		82.698		82.698		82.698

		82.73		82.73		82.73		82.73

		82.762		82.762		82.762		82.762

		82.794		82.794		82.794		82.794

		82.826		82.826		82.826		82.826

		82.858		82.858		82.858		82.858

		82.89		82.89		82.89		82.89

		82.922		82.922		82.922		82.922

		82.954		82.954		82.954		82.954

		82.986		82.986		82.986		82.986

		83.018		83.018		83.018		83.018

		83.05		83.05		83.05		83.05

		83.082		83.082		83.082		83.082

		83.114		83.114		83.114		83.114

		83.146		83.146		83.146		83.146

		83.178		83.178		83.178		83.178

		83.21		83.21		83.21		83.21

		83.242		83.242		83.242		83.242

		83.274		83.274		83.274		83.274

		83.306		83.306		83.306		83.306

		83.338		83.338		83.338		83.338

		83.37		83.37		83.37		83.37

		83.402		83.402		83.402		83.402

		83.434		83.434		83.434		83.434

		83.466		83.466		83.466		83.466

		83.498		83.498		83.498		83.498

		83.53		83.53		83.53		83.53

		83.562		83.562		83.562		83.562

		83.594		83.594		83.594		83.594

		83.626		83.626		83.626		83.626

		83.658		83.658		83.658		83.658

		83.69		83.69		83.69		83.69

		83.722		83.722		83.722		83.722

		83.754		83.754		83.754		83.754

		83.786		83.786		83.786		83.786

		83.818		83.818		83.818		83.818

		83.85		83.85		83.85		83.85

		83.882		83.882		83.882		83.882

		83.914		83.914		83.914		83.914

		83.946		83.946		83.946		83.946

		83.978		83.978		83.978		83.978

		84.01		84.01		84.01		84.01

		84.042		84.042		84.042		84.042

		84.074		84.074		84.074		84.074

		84.106		84.106		84.106		84.106

		84.138		84.138		84.138		84.138

		84.17		84.17		84.17		84.17

		84.202		84.202		84.202		84.202

		84.234		84.234		84.234		84.234

		84.266		84.266		84.266		84.266

		84.298		84.298		84.298		84.298

		84.33		84.33		84.33		84.33

		84.362		84.362		84.362		84.362

		84.394		84.394		84.394		84.394

		84.426		84.426		84.426		84.426

		84.458		84.458		84.458		84.458

		84.49		84.49		84.49		84.49

		84.522		84.522		84.522		84.522

		84.554		84.554		84.554		84.554

		84.586		84.586		84.586		84.586

		84.618		84.618		84.618		84.618

		84.65		84.65		84.65		84.65

		84.682		84.682		84.682		84.682

		84.714		84.714		84.714		84.714

		84.746		84.746		84.746		84.746

		84.778		84.778		84.778		84.778

		84.81		84.81		84.81		84.81

		84.842		84.842		84.842		84.842

		84.874		84.874		84.874		84.874

		84.906		84.906		84.906		84.906

		84.938		84.938		84.938		84.938

		84.97		84.97		84.97		84.97

		85.002		85.002		85.002		85.002

		85.034		85.034		85.034		85.034

		85.066		85.066		85.066		85.066

		85.098		85.098		85.098		85.098

		85.13		85.13		85.13		85.13

		85.162		85.162		85.162		85.162

		85.194		85.194		85.194		85.194

		85.226		85.226		85.226		85.226

		85.258		85.258		85.258		85.258

		85.29		85.29		85.29		85.29

		85.322		85.322		85.322		85.322

		85.354		85.354		85.354		85.354

		85.386		85.386		85.386		85.386

		85.418		85.418		85.418		85.418

		85.45		85.45		85.45		85.45

		85.482		85.482		85.482		85.482

		85.514		85.514		85.514		85.514

		85.546		85.546		85.546		85.546

		85.578		85.578		85.578		85.578

		85.61		85.61		85.61		85.61

		85.642		85.642		85.642		85.642

		85.674		85.674		85.674		85.674

		85.706		85.706		85.706		85.706

		85.738		85.738		85.738		85.738

		85.77		85.77		85.77		85.77

		85.802		85.802		85.802		85.802

		85.834		85.834		85.834		85.834

		85.866		85.866		85.866		85.866

		85.898		85.898		85.898		85.898

		85.93		85.93		85.93		85.93

		85.962		85.962		85.962		85.962

		85.994		85.994		85.994		85.994

		86.026		86.026		86.026		86.026

		86.058		86.058		86.058		86.058

		86.09		86.09		86.09		86.09

		86.122		86.122		86.122		86.122

		86.154		86.154		86.154		86.154

		86.186		86.186		86.186		86.186

		86.218		86.218		86.218		86.218

		86.25		86.25		86.25		86.25

		86.282		86.282		86.282		86.282

		86.314		86.314		86.314		86.314

		86.346		86.346		86.346		86.346

		86.378		86.378		86.378		86.378

		86.41		86.41		86.41		86.41

		86.442		86.442		86.442		86.442

		86.474		86.474		86.474		86.474

		86.506		86.506		86.506		86.506

		86.538		86.538		86.538		86.538

		86.57		86.57		86.57		86.57

		86.602		86.602		86.602		86.602

		86.634		86.634		86.634		86.634

		86.666		86.666		86.666		86.666

		86.698		86.698		86.698		86.698

		86.73		86.73		86.73		86.73

		86.762		86.762		86.762		86.762

		86.794		86.794		86.794		86.794

		86.826		86.826		86.826		86.826

		86.858		86.858		86.858		86.858

		86.89		86.89		86.89		86.89

		86.922		86.922		86.922		86.922

		86.954		86.954		86.954		86.954

		86.986		86.986		86.986		86.986

		87.018		87.018		87.018		87.018

		87.05		87.05		87.05		87.05

		87.082		87.082		87.082		87.082

		87.114		87.114		87.114		87.114

		87.146		87.146		87.146		87.146

		87.178		87.178		87.178		87.178

		87.21		87.21		87.21		87.21

		87.242		87.242		87.242		87.242

		87.274		87.274		87.274		87.274

		87.306		87.306		87.306		87.306

		87.338		87.338		87.338		87.338

		87.37		87.37		87.37		87.37

		87.402		87.402		87.402		87.402

		87.434		87.434		87.434		87.434

		87.466		87.466		87.466		87.466

		87.498		87.498		87.498		87.498

		87.53		87.53		87.53		87.53

		87.562		87.562		87.562		87.562

		87.594		87.594		87.594		87.594

		87.626		87.626		87.626		87.626

		87.658		87.658		87.658		87.658

		87.69		87.69		87.69		87.69

		87.722		87.722		87.722		87.722

		87.754		87.754		87.754		87.754

		87.786		87.786		87.786		87.786

		87.818		87.818		87.818		87.818

		87.85		87.85		87.85		87.85

		87.882		87.882		87.882		87.882

		87.914		87.914		87.914		87.914

		87.946		87.946		87.946		87.946

		87.978		87.978		87.978		87.978

		88.01		88.01		88.01		88.01

		88.042		88.042		88.042		88.042

		88.074		88.074		88.074		88.074

		88.106		88.106		88.106		88.106

		88.138		88.138		88.138		88.138

		88.17		88.17		88.17		88.17

		88.202		88.202		88.202		88.202

		88.234		88.234		88.234		88.234

		88.266		88.266		88.266		88.266

		88.298		88.298		88.298		88.298

		88.33		88.33		88.33		88.33

		88.362		88.362		88.362		88.362

		88.394		88.394		88.394		88.394

		88.426		88.426		88.426		88.426

		88.458		88.458		88.458		88.458

		88.49		88.49		88.49		88.49

		88.522		88.522		88.522		88.522

		88.554		88.554		88.554		88.554

		88.586		88.586		88.586		88.586

		88.618		88.618		88.618		88.618

		88.65		88.65		88.65		88.65

		88.682		88.682		88.682		88.682

		88.714		88.714		88.714		88.714

		88.746		88.746		88.746		88.746

		88.778		88.778		88.778		88.778

		88.81		88.81		88.81		88.81

		88.842		88.842		88.842		88.842

		88.874		88.874		88.874		88.874

		88.906		88.906		88.906		88.906

		88.938		88.938		88.938		88.938

		88.97		88.97		88.97		88.97

		89.002		89.002		89.002		89.002

		89.034		89.034		89.034		89.034

		89.066		89.066		89.066		89.066

		89.098		89.098		89.098		89.098

		89.13		89.13		89.13		89.13

		89.162		89.162		89.162		89.162

		89.194		89.194		89.194		89.194

		89.226		89.226		89.226		89.226

		89.258		89.258		89.258		89.258

		89.29		89.29		89.29		89.29

		89.322		89.322		89.322		89.322

		89.354		89.354		89.354		89.354

		89.386		89.386		89.386		89.386

		89.418		89.418		89.418		89.418

		89.45		89.45		89.45		89.45

		89.482		89.482		89.482		89.482

		89.514		89.514		89.514		89.514

		89.546		89.546		89.546		89.546

		89.578		89.578		89.578		89.578

		89.61		89.61		89.61		89.61

		89.642		89.642		89.642		89.642

		89.674		89.674		89.674		89.674

		89.706		89.706		89.706		89.706

		89.738		89.738		89.738		89.738

		89.77		89.77		89.77		89.77

		89.802		89.802		89.802		89.802

		89.834		89.834		89.834		89.834

		89.866		89.866		89.866		89.866

		89.898		89.898		89.898		89.898

		89.93		89.93		89.93		89.93

		89.962		89.962		89.962		89.962

		89.994		89.994		89.994		89.994

		90.026		90.026		90.026		90.026

		90.058		90.058		90.058		90.058

		90.09		90.09		90.09		90.09

		90.122		90.122		90.122		90.122

		90.154		90.154		90.154		90.154

		90.186		90.186		90.186		90.186

		90.218		90.218		90.218		90.218

		90.25		90.25		90.25		90.25

		90.282		90.282		90.282		90.282

		90.314		90.314		90.314		90.314

		90.346		90.346		90.346		90.346

		90.378		90.378		90.378		90.378

		90.41		90.41		90.41		90.41

		90.442		90.442		90.442		90.442

		90.474		90.474		90.474		90.474

		90.506		90.506		90.506		90.506

		90.538		90.538		90.538		90.538

		90.57		90.57		90.57		90.57

		90.602		90.602		90.602		90.602

		90.634		90.634		90.634		90.634

		90.666		90.666		90.666		90.666

		90.698		90.698		90.698		90.698

		90.73		90.73		90.73		90.73

		90.762		90.762		90.762		90.762

		90.794		90.794		90.794		90.794

		90.826		90.826		90.826		90.826

		90.858		90.858		90.858		90.858

		90.89		90.89		90.89		90.89

		90.922		90.922		90.922		90.922

		90.954		90.954		90.954		90.954

		90.986		90.986		90.986		90.986

		91.018		91.018		91.018		91.018

		91.05		91.05		91.05		91.05

		91.082		91.082		91.082		91.082

		91.114		91.114		91.114		91.114

		91.146		91.146		91.146		91.146

		91.178		91.178		91.178		91.178

		91.21		91.21		91.21		91.21

		91.242		91.242		91.242		91.242

		91.274		91.274		91.274		91.274

		91.306		91.306		91.306		91.306

		91.338		91.338		91.338		91.338

		91.37		91.37		91.37		91.37

		91.402		91.402		91.402		91.402

		91.434		91.434		91.434		91.434

		91.466		91.466		91.466		91.466

		91.498		91.498		91.498		91.498

		91.53		91.53		91.53		91.53

		91.562		91.562		91.562		91.562

		91.594		91.594		91.594		91.594

		91.626		91.626		91.626		91.626

		91.658		91.658		91.658		91.658

		91.69		91.69		91.69		91.69

		91.722		91.722		91.722		91.722

		91.754		91.754		91.754		91.754

		91.786		91.786		91.786		91.786

		91.818		91.818		91.818		91.818

		91.85		91.85		91.85		91.85

		91.882		91.882		91.882		91.882

		91.914		91.914		91.914		91.914

		91.946		91.946		91.946		91.946

		91.978		91.978		91.978		91.978

		92.01		92.01		92.01		92.01

		92.042		92.042		92.042		92.042

		92.074		92.074		92.074		92.074

		92.106		92.106		92.106		92.106

		92.138		92.138		92.138		92.138

		92.17		92.17		92.17		92.17

		92.202		92.202		92.202		92.202

		92.234		92.234		92.234		92.234

		92.266		92.266		92.266		92.266

		92.298		92.298		92.298		92.298

		92.33		92.33		92.33		92.33

		92.362		92.362		92.362		92.362

		92.394		92.394		92.394		92.394

		92.426		92.426		92.426		92.426

		92.458		92.458		92.458		92.458

		92.49		92.49		92.49		92.49

		92.522		92.522		92.522		92.522

		92.554		92.554		92.554		92.554

		92.586		92.586		92.586		92.586

		92.618		92.618		92.618		92.618

		92.65		92.65		92.65		92.65

		92.682		92.682		92.682		92.682

		92.714		92.714		92.714		92.714

		92.746		92.746		92.746		92.746

		92.778		92.778		92.778		92.778

		92.81		92.81		92.81		92.81

		92.842		92.842		92.842		92.842

		92.874		92.874		92.874		92.874

		92.906		92.906		92.906		92.906

		92.938		92.938		92.938		92.938

		92.97		92.97		92.97		92.97

		93.002		93.002		93.002		93.002

		93.034		93.034		93.034		93.034

		93.066		93.066		93.066		93.066

		93.098		93.098		93.098		93.098

		93.13		93.13		93.13		93.13

		93.162		93.162		93.162		93.162

		93.194		93.194		93.194		93.194

		93.226		93.226		93.226		93.226

		93.258		93.258		93.258		93.258

		93.29		93.29		93.29		93.29

		93.322		93.322		93.322		93.322

		93.354		93.354		93.354		93.354

		93.386		93.386		93.386		93.386

		93.418		93.418		93.418		93.418

		93.45		93.45		93.45		93.45

		93.482		93.482		93.482		93.482

		93.514		93.514		93.514		93.514

		93.546		93.546		93.546		93.546

		93.578		93.578		93.578		93.578

		93.61		93.61		93.61		93.61

		93.642		93.642		93.642		93.642

		93.674		93.674		93.674		93.674

		93.706		93.706		93.706		93.706

		93.738		93.738		93.738		93.738

		93.77		93.77		93.77		93.77

		93.802		93.802		93.802		93.802

		93.834		93.834		93.834		93.834

		93.866		93.866		93.866		93.866

		93.898		93.898		93.898		93.898

		93.93		93.93		93.93		93.93

		93.962		93.962		93.962		93.962

		93.994		93.994		93.994		93.994

		94.026		94.026		94.026		94.026

		94.058		94.058		94.058		94.058

		94.09		94.09		94.09		94.09

		94.122		94.122		94.122		94.122

		94.154		94.154		94.154		94.154

		94.186		94.186		94.186		94.186

		94.218		94.218		94.218		94.218

		94.25		94.25		94.25		94.25

		94.282		94.282		94.282		94.282

		94.314		94.314		94.314		94.314

		94.346		94.346		94.346		94.346

		94.378		94.378		94.378		94.378

		94.41		94.41		94.41		94.41

		94.442		94.442		94.442		94.442

		94.474		94.474		94.474		94.474

		94.506		94.506		94.506		94.506

		94.538		94.538		94.538		94.538

		94.57		94.57		94.57		94.57

		94.602		94.602		94.602		94.602

		94.634		94.634		94.634		94.634

		94.666		94.666		94.666		94.666

		94.698		94.698		94.698		94.698

		94.73		94.73		94.73		94.73

		94.762		94.762		94.762		94.762

		94.794		94.794		94.794		94.794

		94.826		94.826		94.826		94.826

		94.858		94.858		94.858		94.858

		94.89		94.89		94.89		94.89

		94.922		94.922		94.922		94.922

		94.954		94.954		94.954		94.954

		94.986		94.986		94.986		94.986

		95.018		95.018		95.018		95.018

		95.05		95.05		95.05		95.05

		95.082		95.082		95.082		95.082

		95.114		95.114		95.114		95.114

		95.146		95.146		95.146		95.146

		95.178		95.178		95.178		95.178

		95.21		95.21		95.21		95.21

		95.242		95.242		95.242		95.242

		95.274		95.274		95.274		95.274

		95.306		95.306		95.306		95.306

		95.338		95.338		95.338		95.338

		95.37		95.37		95.37		95.37

		95.402		95.402		95.402		95.402

		95.434		95.434		95.434		95.434

		95.466		95.466		95.466		95.466

		95.498		95.498		95.498		95.498

		95.53		95.53		95.53		95.53

		95.562		95.562		95.562		95.562

		95.594		95.594		95.594		95.594

		95.626		95.626		95.626		95.626

		95.658		95.658		95.658		95.658

		95.69		95.69		95.69		95.69

		95.722		95.722		95.722		95.722

		95.754		95.754		95.754		95.754

		95.786		95.786		95.786		95.786

		95.818		95.818		95.818		95.818

		95.85		95.85		95.85		95.85

		95.882		95.882		95.882		95.882

		95.914		95.914		95.914		95.914

		95.946		95.946		95.946		95.946

		95.978		95.978		95.978		95.978

		96.01		96.01		96.01		96.01

		96.042		96.042		96.042		96.042

		96.074		96.074		96.074		96.074

		96.106		96.106		96.106		96.106

		96.138		96.138		96.138		96.138

		96.17		96.17		96.17		96.17

		96.202		96.202		96.202		96.202

		96.234		96.234		96.234		96.234

		96.266		96.266		96.266		96.266

		96.298		96.298		96.298		96.298

		96.33		96.33		96.33		96.33

		96.362		96.362		96.362		96.362

		96.394		96.394		96.394		96.394

		96.426		96.426		96.426		96.426

		96.458		96.458		96.458		96.458

		96.49		96.49		96.49		96.49

		96.522		96.522		96.522		96.522

		96.554		96.554		96.554		96.554

		96.586		96.586		96.586		96.586

		96.618		96.618		96.618		96.618

		96.65		96.65		96.65		96.65

		96.682		96.682		96.682		96.682

		96.714		96.714		96.714		96.714

		96.746		96.746		96.746		96.746

		96.778		96.778		96.778		96.778

		96.81		96.81		96.81		96.81

		96.842		96.842		96.842		96.842

		96.874		96.874		96.874		96.874

		96.906		96.906		96.906		96.906

		96.938		96.938		96.938		96.938

		96.97		96.97		96.97		96.97

		97.002		97.002		97.002		97.002

		97.034		97.034		97.034		97.034

		97.066		97.066		97.066		97.066

		97.098		97.098		97.098		97.098

		97.13		97.13		97.13		97.13

		97.162		97.162		97.162		97.162

		97.194		97.194		97.194		97.194

		97.226		97.226		97.226		97.226

		97.258		97.258		97.258		97.258

		97.29		97.29		97.29		97.29

		97.322		97.322		97.322		97.322

		97.354		97.354		97.354		97.354

		97.386		97.386		97.386		97.386

		97.418		97.418		97.418		97.418

		97.45		97.45		97.45		97.45

		97.482		97.482		97.482		97.482

		97.514		97.514		97.514		97.514

		97.546		97.546		97.546		97.546

		97.578		97.578		97.578		97.578

		97.61		97.61		97.61		97.61

		97.642		97.642		97.642		97.642

		97.674		97.674		97.674		97.674

		97.706		97.706		97.706		97.706

		97.738		97.738		97.738		97.738

		97.77		97.77		97.77		97.77

		97.802		97.802		97.802		97.802

		97.834		97.834		97.834		97.834

		97.866		97.866		97.866		97.866

		97.898		97.898		97.898		97.898

		97.93		97.93		97.93		97.93

		97.962		97.962		97.962		97.962

		97.994		97.994		97.994		97.994

		98.026		98.026		98.026		98.026

		98.058		98.058		98.058		98.058

		98.09		98.09		98.09		98.09

		98.122		98.122		98.122		98.122

		98.154		98.154		98.154		98.154

		98.186		98.186		98.186		98.186

		98.218		98.218		98.218		98.218

		98.25		98.25		98.25		98.25

		98.282		98.282		98.282		98.282

		98.314		98.314		98.314		98.314

		98.346		98.346		98.346		98.346

		98.378		98.378		98.378		98.378

		98.41		98.41		98.41		98.41

		98.442		98.442		98.442		98.442

		98.474		98.474		98.474		98.474

		98.506		98.506		98.506		98.506

		98.538		98.538		98.538		98.538

		98.57		98.57		98.57		98.57

		98.602		98.602		98.602		98.602

		98.634		98.634		98.634		98.634

		98.666		98.666		98.666		98.666

		98.698		98.698		98.698		98.698

		98.73		98.73		98.73		98.73

		98.762		98.762		98.762		98.762

		98.794		98.794		98.794		98.794

		98.826		98.826		98.826		98.826

		98.858		98.858		98.858		98.858

		98.89		98.89		98.89		98.89

		98.922		98.922		98.922		98.922

		98.954		98.954		98.954		98.954

		98.986		98.986		98.986		98.986

		99.018		99.018		99.018		99.018

		99.05		99.05		99.05		99.05

		99.082		99.082		99.082		99.082

		99.114		99.114		99.114		99.114

		99.146		99.146		99.146		99.146

		99.178		99.178		99.178		99.178

		99.21		99.21		99.21		99.21

		99.242		99.242		99.242		99.242

		99.274		99.274		99.274		99.274

		99.306		99.306		99.306		99.306

		99.338		99.338		99.338		99.338

		99.37		99.37		99.37		99.37

		99.402		99.402		99.402		99.402

		99.434		99.434		99.434		99.434

		99.466		99.466		99.466		99.466

		99.498		99.498		99.498		99.498

		99.53		99.53		99.53		99.53

		99.562		99.562		99.562		99.562

		99.594		99.594		99.594		99.594

		99.626		99.626		99.626		99.626

		99.658		99.658		99.658		99.658

		99.69		99.69		99.69		99.69

		99.722		99.722		99.722		99.722

		99.754		99.754		99.754		99.754

		99.786		99.786		99.786		99.786

		99.818		99.818		99.818		99.818

		99.85		99.85		99.85		99.85

		99.882		99.882		99.882		99.882

		99.914		99.914		99.914		99.914

		99.946		99.946		99.946		99.946

		99.978		99.978		99.978		99.978

		100.01		100.01		100.01		100.01

		100.042		100.042		100.042		100.042

		100.074		100.074		100.074		100.074

		100.106		100.106		100.106		100.106

		100.138		100.138		100.138		100.138

		100.17		100.17		100.17		100.17

		100.202		100.202		100.202		100.202

		100.234		100.234		100.234		100.234

		100.266		100.266		100.266		100.266

		100.298		100.298		100.298		100.298

		100.33		100.33		100.33		100.33

		100.362		100.362		100.362		100.362

		100.394		100.394		100.394		100.394

		100.426		100.426		100.426		100.426

		100.458		100.458		100.458		100.458

		100.49		100.49		100.49		100.49

		100.522		100.522		100.522		100.522

		100.554		100.554		100.554		100.554

		100.586		100.586		100.586		100.586

		100.618		100.618		100.618		100.618

		100.65		100.65		100.65		100.65

		100.682		100.682		100.682		100.682

		100.714		100.714		100.714		100.714

		100.746		100.746		100.746		100.746

		100.778		100.778		100.778		100.778

		100.81		100.81		100.81		100.81

		100.842		100.842		100.842		100.842

		100.874		100.874		100.874		100.874

		100.906		100.906		100.906		100.906

		100.938		100.938		100.938		100.938

		100.97		100.97		100.97		100.97

		101.002		101.002		101.002		101.002

		101.034		101.034		101.034		101.034

		101.066		101.066		101.066		101.066

		101.098		101.098		101.098		101.098

		101.13		101.13		101.13		101.13

		101.162		101.162		101.162		101.162

		101.194		101.194		101.194		101.194

		101.226		101.226		101.226		101.226

		101.258		101.258		101.258		101.258

		101.29		101.29		101.29		101.29

		101.322		101.322		101.322		101.322

		101.354		101.354		101.354		101.354

		101.386		101.386		101.386		101.386

		101.418		101.418		101.418		101.418

		101.45		101.45		101.45		101.45

		101.482		101.482		101.482		101.482

		101.514		101.514		101.514		101.514

		101.546		101.546		101.546		101.546

		101.578		101.578		101.578		101.578

		101.61		101.61		101.61		101.61

		101.642		101.642		101.642		101.642

		101.674		101.674		101.674		101.674

		101.706		101.706		101.706		101.706

		101.738		101.738		101.738		101.738

		101.77		101.77		101.77		101.77

		101.802		101.802		101.802		101.802

		101.834		101.834		101.834		101.834

		101.866		101.866		101.866		101.866

		101.898		101.898		101.898		101.898

		101.93		101.93		101.93		101.93

		101.962		101.962		101.962		101.962

		101.994		101.994		101.994		101.994

		102.026		102.026		102.026		102.026

		102.058		102.058		102.058		102.058

		102.09		102.09		102.09		102.09

		102.122		102.122		102.122		102.122

		102.154		102.154		102.154		102.154

		102.186		102.186		102.186		102.186

		102.218		102.218		102.218		102.218

		102.25		102.25		102.25		102.25

		102.282		102.282		102.282		102.282

		102.314		102.314		102.314		102.314

		102.346		102.346		102.346		102.346

		102.378		102.378		102.378		102.378

		102.41		102.41		102.41		102.41

		102.442		102.442		102.442		102.442

		102.474		102.474		102.474		102.474

		102.506		102.506		102.506		102.506

		102.538		102.538		102.538		102.538

		102.57		102.57		102.57		102.57

		102.602		102.602		102.602		102.602

		102.634		102.634		102.634		102.634

		102.666		102.666		102.666		102.666

		102.698		102.698		102.698		102.698

		102.73		102.73		102.73		102.73

		102.762		102.762		102.762		102.762

		102.794		102.794		102.794		102.794

		102.826		102.826		102.826		102.826

		102.858		102.858		102.858		102.858

		102.89		102.89		102.89		102.89

		102.922		102.922		102.922		102.922

		102.954		102.954		102.954		102.954

		102.986		102.986		102.986		102.986

		103.018		103.018		103.018		103.018

		103.05		103.05		103.05		103.05

		103.082		103.082		103.082		103.082

		103.114		103.114		103.114		103.114

		103.146		103.146		103.146		103.146

		103.178		103.178		103.178		103.178

		103.21		103.21		103.21		103.21

		103.242		103.242		103.242		103.242

		103.274		103.274		103.274		103.274

		103.306		103.306		103.306		103.306

		103.338		103.338		103.338		103.338

		103.37		103.37		103.37		103.37

		103.402		103.402		103.402		103.402

		103.434		103.434		103.434		103.434

		103.466		103.466		103.466		103.466

		103.498		103.498		103.498		103.498

		103.53		103.53		103.53		103.53

		103.562		103.562		103.562		103.562

		103.594		103.594		103.594		103.594

		103.626		103.626		103.626		103.626

		103.658		103.658		103.658		103.658

		103.69		103.69		103.69		103.69

		103.722		103.722		103.722		103.722

		103.754		103.754		103.754		103.754

		103.786		103.786		103.786		103.786

		103.818		103.818		103.818		103.818

		103.85		103.85		103.85		103.85

		103.882		103.882		103.882		103.882

		103.914		103.914		103.914		103.914

		103.946		103.946		103.946		103.946

		103.978		103.978		103.978		103.978

		104.01		104.01		104.01		104.01

		104.042		104.042		104.042		104.042

		104.074		104.074		104.074		104.074

		104.106		104.106		104.106		104.106

		104.138		104.138		104.138		104.138

		104.17		104.17		104.17		104.17

		104.202		104.202		104.202		104.202

		104.234		104.234		104.234		104.234

		104.266		104.266		104.266		104.266

		104.298		104.298		104.298		104.298

		104.33		104.33		104.33		104.33

		104.362		104.362		104.362		104.362

		104.394		104.394		104.394		104.394

		104.426		104.426		104.426		104.426

		104.458		104.458		104.458		104.458

		104.49		104.49		104.49		104.49

		104.522		104.522		104.522		104.522

		104.554		104.554		104.554		104.554

		104.586		104.586		104.586		104.586

		104.618		104.618		104.618		104.618

		104.65		104.65		104.65		104.65

		104.682		104.682		104.682		104.682

		104.714		104.714		104.714		104.714

		104.746		104.746		104.746		104.746

		104.778		104.778		104.778		104.778

		104.81		104.81		104.81		104.81

		104.842		104.842		104.842		104.842

		104.874		104.874		104.874		104.874

		104.906		104.906		104.906		104.906

		104.938		104.938		104.938		104.938

		104.97		104.97		104.97		104.97

		105.002		105.002		105.002		105.002

		105.034		105.034		105.034		105.034

		105.066		105.066		105.066		105.066

		105.098		105.098		105.098		105.098

		105.13		105.13		105.13		105.13

		105.162		105.162		105.162		105.162

		105.194		105.194		105.194		105.194

		105.226		105.226		105.226		105.226

		105.258		105.258		105.258		105.258

		105.29		105.29		105.29		105.29

		105.322		105.322		105.322		105.322

		105.354		105.354		105.354		105.354

		105.386		105.386		105.386		105.386

		105.418		105.418		105.418		105.418

		105.45		105.45		105.45		105.45

		105.482		105.482		105.482		105.482

		105.514		105.514		105.514		105.514

		105.546		105.546		105.546		105.546

		105.578		105.578		105.578		105.578

		105.61		105.61		105.61		105.61

		105.642		105.642		105.642		105.642

		105.674		105.674		105.674		105.674

		105.706		105.706		105.706		105.706

		105.738		105.738		105.738		105.738

		105.77		105.77		105.77		105.77

		105.802		105.802		105.802		105.802

		105.834		105.834		105.834		105.834

		105.866		105.866		105.866		105.866

		105.898		105.898		105.898		105.898

		105.93		105.93		105.93		105.93

		105.962		105.962		105.962		105.962

		105.994		105.994		105.994		105.994

		106.026		106.026		106.026		106.026

		106.058		106.058		106.058		106.058

		106.09		106.09		106.09		106.09

		106.122		106.122		106.122		106.122

		106.154		106.154		106.154		106.154

		106.186		106.186		106.186		106.186

		106.218		106.218		106.218		106.218

		106.25		106.25		106.25		106.25

		106.282		106.282		106.282		106.282

		106.314		106.314		106.314		106.314

		106.346		106.346		106.346		106.346

		106.378		106.378		106.378		106.378

		106.41		106.41		106.41		106.41

		106.442		106.442		106.442		106.442

		106.474		106.474		106.474		106.474

		106.506		106.506		106.506		106.506

		106.538		106.538		106.538		106.538

		106.57		106.57		106.57		106.57

		106.602		106.602		106.602		106.602

		106.634		106.634		106.634		106.634

		106.666		106.666		106.666		106.666

		106.698		106.698		106.698		106.698

		106.73		106.73		106.73		106.73

		106.762		106.762		106.762		106.762

		106.794		106.794		106.794		106.794

		106.826		106.826		106.826		106.826

		106.858		106.858		106.858		106.858

		106.89		106.89		106.89		106.89

		106.922		106.922		106.922		106.922

		106.954		106.954		106.954		106.954

		106.986		106.986		106.986		106.986

		107.018		107.018		107.018		107.018

		107.05		107.05		107.05		107.05

		107.082		107.082		107.082		107.082

		107.114		107.114		107.114		107.114

		107.146		107.146		107.146		107.146

		107.178		107.178		107.178		107.178

		107.21		107.21		107.21		107.21

		107.242		107.242		107.242		107.242



D2M

D5M

D7M

DTU

2theta

intensité

2

2

3

1

4

5

4

4

2

3

5

3

3

1

5

3

2

5

5

3

0

3

1

1

1

1

4

2

3

1

2

6

1

3

5

1

1

4

4

3

3

4

6

4

7

1

5

2

5

9

3

2

3

7

6

3

5

5

6

4

5

8

5

3

2

7

4

3

1

7

5

4

2

6

7

6

4

3

6

5

5

4

6

4

5

8

5

4

5

1

7

4

3

10

8

9

6

11

7

7

7

10

7

6

8

11

13

6

8

5

5

5

8

6

11

5

9

3

23

4

12

7

43

11

15

46

100

36

56

124

155

83

103

167

193

125

151

199

215

149

175

205

184

197

157

210

215

162

186

200

211

201

219

211

234

212

223

279

345

293

274

319

414

323

336

402

443

381

392

414

427

399

368

465

470

401

435

392

459

401

407

440

436

402

433

462

415

443

416

427

449

411

435

450

463

407

401

483

445

427

402

489

476

418

410

460

490

425

401

433

428

393

444

425

458

417

449

462

464

404

432

464

467

421

436

489

471

438

429

453

471

407

421

438

444

422

443

464

456

426

437

462

413

409

438

472

485

450

467

466

503

443

427

486

488

413

409

486

456

391

435

463

459

434

456

468

435

436

446

433

426

430

448

441

450

445

455

471

452

464

483

487

452

438

447

479

501

448

434

469

474

453

445

471

475

434

449

485

493

433

429

445

431

429

418

448

451

439

423

478

488

444

429

467

450

449

437

474

459

436

424

478

467

409

413

457

411

411

442

470

452

386

432

454

467

437

433

452

470

435

437

470

506

476

469

439

444

452

429

454

457

418

444

492

457

437

433

479

424

447

465

470

470

448

459

473

449

445

484

450

504

423

457

510

482

419

408

484

446

403

405

464

489

419

411

441

441

465

417

472

467

431

420

446

464

444

419

439

455

429

443

473

461

429

465

439

488

428

455

471

438

425

424

483

459

396

473

453

464

419

472

441

473

425

447

490

483

428

430

498

448

443

463

490

475

421

420

444

511

424

424

490

510

426

454

480

458

422

440

469

453

406

447

466

449

441

439

435

456

476

449

474

472

428

475

471

467

427

429

457

436

427

437

457

469

412

461

489

473

395

462

433

437

417

453

489

502

484

426

482

504

425

495

466

471

409

445

456

465

458

479

487

456

445

453

444

448

468

467

470

454

443

435

460

449

454

433

434

488

438

463

488

469

434

462

445

462

402

470

480

449

421

428

487

452

441

423

467

456

430

428

464

479

409

443

489

489

447

429

488

481

440

447

476

461

434

424

447

456

428

419

446

445

422

441

491

453

423

426

470

477

439

426

468

500

448

442

542

513

421

453

468

447

474

436

504

487

444

458

480

437

434

447

447

443

421

454

477

477

430

449

489

503

428

448

513

490

428

414

447

455

424

429

458

493

430

443

472

490

427

449

516

462

419

400

479

468

412

451

459

533

426

456

483

486

447

467

466

476

402

431

457

491

434

409

448

497

479

458

497

504

466

433

438

468

429

440

464

497

429

441

501

487

438

437

467

488

466

455

473

512

487

430

474

490

454

477

503

518

478

430

471

450

462

420

496

489

436

418

484

506

506

425

451

537

525

461

486

461

464

460

529

497

502

429

494

535

466

452

440

539

500

422

533

489

451

441

482

489

464

430

505

516

486

440

519

499

496

447

505

547

512

443

512

505

502

434

496

510

476

448

520

517

497

469

522

509

472

452

480

501

504

449

497

546

524

437

506

514

484

421

526

490

502

435

502

536

511

458

528

557

517

460

519

541

530

454

541

544

488

519

461

570

532

458

485

542

516

443

540

540

540

457

523

566

505

455

514

551

504

474

472

552

524

442

462

543

533

448

526

542

555

465

552

573

514

437

500

561

514

481

486

530

534

465

491

543

539

449

521

569

539

458

528

554

547

464

530

560

534

456

532

560

533

468

525

572

516

494

515

597

492

470

511

556

509

447

520

543

521

463

524

589

501

450

550

524

492

467

507

561

544

452

532

581

514

457

516

556

538

482

552

570

534

492

520

558

535

469

534

534

566

452

516

565

535

475

527

526

509

488

536

544

544

413

529

581

501

458

523

558

533

494

550

576

574

449

550

567

519

453

540

541

550

473

525

564

581

494

547

541

555

476

513

583

494

461

513

590

497

484

533

621

532

487

587

548

513

457

524

567

551

458

557

571

529

456

561

580

532

452

556

561

516

468

546

588

557

478

499

542

548

437

555

576

529

496

531

586

546

449

534

606

526

506

556

573

490

477

576

559

589

498

557

567

517

497

525

572

536

459

569

575

548

517

559

598

530

499

543

579

537

469

547

609

527

527

538

626

549

487

600

624

560

498

552

601

551

499

514

627

574

453

565

611

546

510

593

620

551

500

559

591

593

462

554

570

525

508

585

613

555

508

569

635

553

483

593

636

577

472

577

599

584

484

550

650

567

507

547

599

558

542

539

612

583

498

566

598

572

510

559

593

560

526

616

615

588

512

580

670

543

513

589

610

592

525

603

678

594

528

605

610

601

514

591

669

563

545

588

656

617

520

629

645

612

525

598

669

579

524

585

616

584

505

636

649

580

529

592

609

607

520

596

622

610

526

610

653

593

537

616

643

608

507

626

655

607

567

605

662

590

575

602

666

633

537

660

689

633

548

636

650

616

572

671

676

689

562

698

680

675

566

696

656

661

555

692

677

682

589

727

692

643

617

770

673

643

615

823

663

686

632

879

653

672

633

944

675

659

703

984

703

677

767

1048

654

683

722

1153

643

687

742

1211

691

696

875

1283

675

723

880

1379

661

739

836

1495

707

697

964

1566

704

727

894

1622

721

707

903

1675

730

689

863

1606

692

695

888

1705

715

742

886

1559

702

751

834

1531

690

789

715

1450

752

771

742

1384

708

782

707

1092

678

746

644

1009

722

757

659

963

759

717

633

874

726

772

622

766

733

689

603

718

731

764

624

673

755

792

606

681

783

756

596

643

752

780

586

711

749

763

627

716

724

768

640

704

745

754

622

684

708

750

596

719

705

760

568

664

778

720

624

657

716

768

564

639

714

738

584

645

740

731

635

674

709

716

592

684

681

731

592

653

755

730

591

624

695

702

609

637

693

677

592

680

700

713

583

654

657

695

579

657

656

645

565

652

742

707

582

641

660

693

579

600

699

736

577

603

720

709

589

656

714

700

584

629

676

686

598

640

684

711

561

613

688

691

563

623

708

686

617

625

716

732

577

637

757

669

539

638

691

689

585

632

702

703

554

652

661

684

567

645

730

661

608

641

681

729

585

593

703

713

557

595

650

736

527

620

676

716

565

681

706

745

612

628

699

711

545

636

691

754

598

671

666

723

598

661

729

745

545

653

746

742

561

658

702

742

586

654

677

742

657

640

758

693

595

642

762

762

573

593

723

705

575

661

746

693

635

603

732

731

616

658

732

739

643

684

747

778

628

602

714

725

569

692

772

760

659

683

742

775

641

660

747

805

645

651

790

761

631

692

781

807

602

694

840

776

666

632

806

785

634

699

812

793

626

710

786

849

641

738

825

830

658

735

861

812

659

753

812

837

639

761

827

868

663

744

852

881

727

785

835

870

678

778

867

949

736

789

884

916

728

756

912

965

767

916

924

916

791

911

977

929

873

953

931

932

873

1086

981

902

917

1167

1004

952

898

1207

989

968

937

1341

1040

1015

972

1367

1072

985

1056

1441

1082

1027

1019

1485

1058

1085

1081

1601

1133

1031

1114

1473

1106

1038

1099

1488

1090

1061

1111

1457

1179

1086

1000

1362

1111

1106

967

1329

1081

1138

925

1190

1105

1162

943

1108

1098

1193

937

1053

1110

1130

942

995

1041

1226

874

986

1139

1244

938

948

1148

1190

925

991

1096

1242

878

979

1145

1213

879

1007

1129

1235

833

956

1159

1190

906

1064

1126

1232

898

947

1215

1189

851

973

1197

1140

874

1003

1131

1246

915

1028

1181

1183

915

1006

1253

1176

898

1029

1144

1223

952

1029

1140

1142

914

989

1177

1173

868

932

1123

1167

860

981

1192

1142

850

1012

1179

1131

834

961

1156

1113

880

1006

1150

1079

866

968

1087

1019

832

944

1077

1018

842

886

1112

1043

831

898

1068

980

852

888

1021

1034

774

842

984

922

786

843

971

910

773

836

908

885

790

846

898

808

736

861

872

811

730

775

861

813

716

811

806

791

740

802

842

696

683

835

842

701

654

811

815

663

700

778

759

648

749

772

727

657

683

844

771

647

643

728

788

675

688

753

740

628

646

797

730

625

641

763

731

670

632

675

664

560

605

687

671

606

609

630

652

587

564

668

663

550

538

618

666

602

554

589

629

575

546

590

683

584

568

586

623

578

545

613

657

547

554

575

643

574

530

619

595

559

532

550

627

573

519

539

586

572

497

585

622

568

574

528

661

547

553

546

573

529

521

532

586

535

518

566

558

484

524

565

587

533

528

561

577

526

508

541

620

547

500

529

562

565

492

537

597

515

501

558

657

533

510

547

586

517

552

500

621

517

531

548

528

562

534

520

596

555

459

545

619

522

493

506

560

505

487

536

566

521

473

555

562

486

476

535

580

519

464

510

560

457

449

507

565

511

446

527

559

506

509

514

613

470

490

545

584

509

494

532

531

477

503

540

544

514

517

534

614

502

477

505

575

528

484

531

592

524

484

522

591

498

494

486

546

500

501

537

558

484

495

518

568

508

438

470

548

501

509

512

554

466

523

545

565

493

466

478

573

477

435

523

541

491

483

500

555

520

516

453

571

485

467

508

563

504

490

464

584

485

470

486

580

460

440

513

576

514

485

495

593

480

487

517

569

513

490

522

563

480

502

514

533

473

451

497

560

546

457

501

527

517

490

530

515

484

421

544

564

485

487

514

544

492

446

475

512

495

487

522

520

481

482

518

513

507

454

508

518

489

487

536

546

514

481

463

498

485

479

475

505

501

485

502

533

484

443

470

504

465

434

532

541

460

521

526

542

485

473

510

577

461

468

472

534

435

480

477

532

489

491

495

580

478

457

512

567

467

515

529

530

510

489

469

534

450

462

477

552

450

478

463

566

472

446

497

526

475

479

495

466

472

525

498

566

489

501

471

555

494

457

506

530

472

500

482

522

465

480

464

605

464

509

498

568

471

483

530

553

497

479

510

561

480

461

487

547

518

498

528

549

480

461

505

568

456

460

541

551

454

500

514

508

465

464

486

508

513

431

473

555

461

481

506

589

487

463

494

541

480

466

501

560

471

474

479

514

486

482

474

550

459

460

499

532

481

471

511

511

468

442

521

547

438

497

489

538

499

494

478

533

472

459

515

553

483

472

499

555

527

482

508

560

491

440

488

533

492

495

462

550

519

461

478

542

474

466

519

576

494

475

536

515

509

523

499

531

503

541

519

572

470

512

530

598

475

517

609

553

457

563

568

570

475

530

659

579

516

556

687

591

479

550

656

592

479

550

683

591

480

524

699

579

506

532

658

547

499

525

597

548

486

480

552

552

488

482

568

523

493

493

528

531

461

476

511

531

488

450

519

565

468

476

518

544

472

506

517

527

434

513

516

561

468

505

545

581

500

501

589

584

457

523

635

603

461

569

661

579

499

632

763

633

455

633

857

666

474

680

931

613

462

734

1022

666

446

793

1086

641

461

721

1162

612

492

710

1148

648

467

681

1024

624

459

625

896

532

485

609

731

569

451

559

661

561

508

507

561

545

494

486

538

509

448

474

481

477

506

482

468

511

457

492

500

530

456

514

548

552

498

503

470

543

480

469

485

538

473

472

498

552

484

450

500

515

490

441

488

515

469

465

460

518

481

485

495

533

497

463

498

538

470

479

474

521

460

487

497

551

447

472

501

520

535

454

532

522

505

460

520

524

510

491

518

540

507

506

555

563

524

530

550

590

457

514

584

530

480

506

537

593

474

511

547

560

459

505

557

600

496

496

556

561

512

506

577

572

504

468

545

578

506

455

535

564

529

537

544

567

509

504

520

625

480

468

542

584

542

523

526

580

578

500

515

622

518

470

533

597

562

518

545

612

550

485

547

596

536

507

548

598

561

477

550

642

543

519

556

631

577

557

596

665

595

563

635

662

591

565

656

682

615

564

629

670

619

558

611

666

563

545

568

606

517

544

524

541

539

536

550

590

566

510

538

607

570

519

520

624

582

521

587

637

580

567

568

662

563

555

565

680

590

599

588

714

641

608

633

772

695

612

695

786

729

684

707

787

761

675

709

869

714

685

747

937

711

706

759

877

716

717

816

814

657

708

786

764

658

717

768

817

628

779

832

760

588

765

897

772

592

858

1032

771

568

906

1187

793

544

1036

1349

819

568

982

1461

796

516

1104

1654

792

530

1011

1535

634

546

897

1443

702

509

772

1195

627

524

697

1016

634

525

642

781

625

527

599

709

595

473

558

563

562

522

566

616

592

523

506

540

590

489

550

601

610

555

551

551

625

521

554

537

625

545

516

547

590

567

534

530

616

544

544

572

663

570

555

608

676

617

564

598

741

649

574

604

713

652

599

630

741

651

639

631

752

743

663

701

849

831

730

725

899

893

742

701

928

919

801

835

1067

1032

919

945

1238

1134

996

948

1349

1286

1070

1108

1468

1372

1231

1062

1603

1504

1288

1259

1669

1685

1391

1293

1784

1727

1396

1397

1903

1776

1412

1422

1812

1822

1437

1385

1880

1693

1435

1411

1745

1647

1377

1434

1773

1759

1474

1388

1790

1678

1371

1376

1692

1679

1268

1313

1650

1632

1337

1351

1653

1487

1291

1208

1578

1497

1240

1221

1472

1487

1241

1222

1503

1452

1240

1159

1478

1368

1209

1155

1495

1355

1160

1213

1460

1397

1140

1132

1423

1352

1161

1083

1328

1366

1082

1051

1249

1259

1128

1115

1266

1203

1083

1071

1248

1168

1013

1034

1225

1196

1022

1041

1209

1235

996

990

1203

1100

1008

1020

1181

1102

1011

980

1143

1058

969

961

1137

1077

1007

966

1119

1087

940

965

1146

1116

908

953

1202

1001

975

896

1110

1060

938

941

1116

1073

930

889

1164

1052

905

1015

1201

1085

944

985

1110

1077

917

941

1069

1053

873

951

1077

1003

877

886

1079

1002

942

918

1052

923

866

894

1025

940

881

915

1035

914

852

855

1060

971

869

833

1004

952

825

878

1123

971

867

840

993

977

841

822

1023

938

919

851

1041

887

807

870

1037

906

866

849

1034

983

901

803

1063

919

890

855

1039

933

850

823

1033

904

863

800

953

948

827

872

1002

897

864

815

1020

896

809

814

967

910

850

778

1004

897

844

841

985

840

849

850

993

878

808

804

964

894

828

799

972

855

823

833

934

860

815

764

948

859

703

825

919

848

767

791

966

869

826

827

906

844

789

823

947

841

748

804

919

832

755

779

957

858

763

793

967

880

786

799

931

833

744

784

897

793

756

796

936

833

742

805

969

857

752

806

895

837

726

766

884

791

738

740

900

829

747

771

854

827

761

740

811

816

710

710

825

797

664

748

884

768

717

770

838

756

717

752

828

789

704

724

861

758

687

714

890

734

692

730

837

743

712

728

834

745

727

758

866

755

711

760

839

752

686

824

816

774

732

773

857

731

771

884

900

765

845

896

871

715

997

1063

923

738

1088

1325

1017

734

1233

1541

987

757

1266

1751

995

743

1186

1834

987

745

1075

1800

953

740

948

1587

822

764

840

1277

879

764

839

1033

821

720

824

903

864

784

750

836

838

782

714

749

856

758

725

721

848

737

733

789

761

740

654

739

814

725

746

762

799

724

684

754

830

675

733

741

861

726

707

787

811

732

701

769

825

729

745

785

810

735

735

826

845

741

714

799

805

763

699

819

816

798

660

767

829

754

679

719

820

767

682

671

809

755

681

721

839

723

658

699

870

725

726

725

828

761

673

728

872

751

692

680

786

745

692

647

840

702

671

679

817

740

709

717

799

796

735

684

823

752

707

750

811

759

703

761

816

775

713

745

827

811

715

711

848

776

706

718

857

757

703

707

850

775

706

722

808

782

705

701

884

805

731

734

874

787

703

764

869

801

746

767

952

814

692

759

896

798

742

760

924

776

782

772

883

846

751

768

944

806

756

846

918

845

774

793

937

834

786

840

970

826

916

953

986

846

936

963

957

852

906

1053

997

845

969

1174

1021

886

1034

1216

1052

879

890

1133

1040

911

845

1095

1010

864

868

1003

1033

954

852

940

1062

907

874

891

1075

899

819

943

1064

938

843

889

984

966

858

937

1088

910

878

897

1002

985

917

964

1098

997

896

930

1026

955

934

950

1074

986

869

924

1084

984

941

935

1107

968

917

934

1106

973

928

865

1127

1014

931

937

1137

964

932

970

1157

997

918

920

1146

973

924

955

1131

1017

914

976

1176

1033

1013

1048

1157

988

985

1029

1174

1021

1035

1052

1185

1063

1083

1154

1291

1065

1074

1247

1196

1073

1147

1351

1229

1055

1115

1368

1240

1034

1071

1350

1252

1060

1018

1228

1173

1040

1019

1196

1171

1036

1012

1124

1117

1039

979

1045

1169

955

1007

1053

1173

987

1095

1148

1148

944

1110

1273

1117

888

1160

1399

1098

920

1186

1462

1060

930

1086

1502

998

897

1040

1436

1000

868

1047

1297

989

832

961

1226

892

859

886

1107

894

819

852

976

894

810

823

915

907

845

828

907

871

844

785

877

842

797

771

793

849

763

705

710

814

813

698

721

873

791

729

649

836

835

681

695

747

767

683

670

796

793

686

721

795

777

682

699

787

745

688

720

769

754

772

738

783

756

739

709

753

716

681

761

754

757

718

809

755

694

688

804

739

679

655

736

753

685

628

686

757

679

624

662

666

707

602

641

770

693

628

622

730

723

633

621

744

709

647

626

756

724

670

649

754

732

637

623

718

673

570

583

739

725

588

660

723

695

577

587

659

677

624

665

665

702

643

654

692

725

583

609

694

656

594

608

660

696

576

607

645

714

618

566

707

685

623

622

682

705

555

627

648

667

617

668

687

721

625

615

753

708

607

636

729

695

602

627

695

668

647

624

708

663

596

675

691

640

609

583

720

666

645

609

679

687

624

567

699

676

642

651

667

744

652

646

691

762

700

655

742

779

671

700

757

795

664

703

727

785

675

753

735

772

680

730

762

718

673

699

705

682

676

776

715

655

734

808

663

654

743

853

681

594

803

926

741

581

855

1074

757

581

834

1146

759

646

771

1184

745

616

708

1117

670

589

688

1012

633

601

663

848

611

602

588

738

609

600

548

692

642

569

558

654

661

567

594

602

633

585

593

579

645

555

566

620

634

550

569

646

626

569

581

620

622

551

600

663

643

544

590

659

586

580

620

658

637

574

612

683

614

558

615

692

627

559

567

734

590

561

542

661

621

574

562

615

567

549

517

569

600

538

549

602

636

508

554

532

645

571

517

555

590

542

516

540

602

525

502

546

608

556

516

559

589

542

477

550

579

557

515

545

585

505

483

513

633

558

496

515

596

517

489

548

582

536

498

490

638

569

534

524

540

544

495

499

593

501

497

544

588

543

533

534

599

523

504

488

606

564

486

522

622

510

521

529

619

545

545

551

622

573

549

553

675

533

570

586

611

479

640

601

614

513

680

736

679

501

722

831

718

517

827

888

686

507

766

987

701

572

717

1081

660

535

686

920

619

516

635

906

644

526

591

748

647

552

533

661

577

567

579

582

569

564

501

567

579

493

528

532

617

520

545

532

603

528

479

567

549

512

550

517

555

524

447

534

542

527

525

504

555

503

514

535

583

523

544

528

627

506

489

536

618

500

484

544

590

493

528

489

577

507

489

503

623

537

489

471

574

514

509

509

602

535

519

478

536

538

492

522

613

487

506

543

578

484

472

522

541

495

473

521

528

478

520

488

574

489

492

503

584

520

498

481

545

495

499

484

584

529

450

492

569

472

503

483

539

475

514

540

595

508

568

533

609

496

544

551

549

508

539

622

584

485

595

676

624

498

604

737

580

497

526

715

619

479

592

698

593

527

605

682

575

518

572

641

595

516

531

589

593

532

520

579

583

504

504

620

617

545

528

532

594

497

557

574

574

502

546

564

622

511

629

636

628

521

672

716

677

447

788

835

753

498

1026

1022

780

469

1395

1368

945

469

1594

1951

1049

464

1787

2562

1115

487

1807

2927

1130

486

1575

3224

1073

503

1445

3114

999

499

1279

2796

844

523

1030

2171

782

570

926

1674

758

574

852

1186

693

579

706

1017

719

579

670

873

674

546

677

707

682

579

638

645

624

564

657

656

642

489

663

669

650

511

614

688

605

523

598

711

553

479

626

641

575

471

560

634

575

485

561

632

547

461

543

652

564

477

532

554

536

478

480

554

529

502

532

548

576

471

533

530

502

448

485

530

534

444

510

529

534

451

478

510

524

446

461

512

539

466

483

523

502

440

470

512

543

462

470

525

541

485

477

534

513

470

482

494

528

447

486

492

531

477

482

480

513

499

485

494

540

449

482

542

513

495

482

503

517

473

523

483

543

454

518

510

518

484

510

561

543

452

557

587

551

476

563

573

554

477

510

610

532

462

521

650

507

464

536

636

551

463

531

644

565

450

548

658

569

471

556

630

583

474

597

629

546

475

592

670

562

468

613

739

585

443

633

804

573

434

578

800

586

464

561

797

578

462

562

805

598

440

538

751

581

433

506

694

554

443

509

609

558

399

515

605

537

458

518

605

535

479

504

594

513

414

519

587

515

424

524

565

552

465

488

577

552

443

435

566

522

395

413

521

526

429

445

507

494

420

470

501

464

421

426

465

515

398

418

470

498

432

487

475

501

447

457

481

520

433

441

451

518

414

451

452

520

407

437

468

543

423

456

479

484

413

465

467

500

406

408

471

529

395

467

467

480

428

447

488

480

446

440

498

490

432

448

447

516

433

448

443

477

436

460

408

513

411

458

456

492

433

447

480

473

429

400

492

489

420

450

433

486

400

426

463

481

425

418

491

498

436

497

477

502

441

453

488

492

445

425

469

524

431

434

472

510

428

479

474

482

456

476

478

519

434

460

469

497

411

480

511

499

404

522

520

506

419

593

536

538

405

619

617

543

413

686

679

604

395

721

751

623

420

727

802

612

437

705

931

599

431

707

996

540

425

693

978

572

421

619

943

593

416

613

866

521

438

608

786

533

443

523

686

511

424

493

588

525

438

485

547

533

413

472

530

542

386

471

520

502

413

503

512

522

404

524

518

520

371

549

579

505

419

554

602

540

445

580

659

552

424

585

715

556

436

601

755

572

419

613

825

539

408

590

820

535

406

544

781

525

431

508

742

544

441

512

675

530

451

513

617

519

429

468

538

492

412

456

493

467

418

428

475

485

418

448

474

459

392

448

498

459

384

461

483

463

404

492

491

497

422

475

480

480

392

486

470

506

392

536

531

544

371

574

544

518

406

607

616

567

402

665

717

597

393

701

789

592

383

760

902

639

430

779

1010

626

414

725

1065

617

386

657

1082

600

418

672

1054

570

417

603

1011

538

398

590

834

535

396

580

739

491

381

514

684

481

386

468

589

510

395

447

517

493

396

449

492

483

432

458

490

481

383

476

463

462

394

454

441

482

401

465

473

471

405

452

472

466

401

464

462

486

426

455

449

496

433

454

460

483

410

481

479

509

409

499

530

518

433

473

550

522

470

484

528

506

426

506

568

523

386

478

582

548

419

503

554

539

472

512

555

546

468

553

566

544

460

567

624

559

471

517

648

555

479

527

611

536

470

551

622

552

481

558

594

572

513

559

566

566

514

586

574

608

552

550

599

579

598

542

567

592

556

585

577

663

614

577

537

631

647

605

577

662

622

618

577

690

639

579

565

691

681

635

608

747

696

656

613

782

684

645

640

840

724

679

668

834

754

682

653

815

752

690

642

874

793

742

680

868

782

759

713

838

763

739

724

861

780

730

717

865

744

745

766

823

753

730

793

827

738

714

796

864

754

760

805

851

752

731

793

820

743

672

767

813

755

703

765

810

734

699

740

792

675

647

733

798

709

691

710

786

735

750

699

771

695

678

681

767

722

673

692

762

727

786

750

786

703

772

798

831

707

773

806

841

685

860

855

840

686

862

948

863

708

853

985

877

701

869

997

857

730

830

1044

822

700

813

1030

783

636

768

999

794

684

747

979

818

732

757

922

835

716

742

899

831

724

756

904

813

752

750

816

820

745

787

782

790

791

807

844

850

775

854

866

895

778

851

936

868

797

783

938

870

751

816

907

854

777

833

958

824

767

806

967

817

731

776

954

826

742

778

979

852

760

748

934

858

729

718

865

824

705

727

832

835

758

718

816

848

769

709

818

784

735

741

758

765

716

779

706

813

727

727

744

807

740

699

782

788

715

719

729

767

718

712

721

820

690

759

716

838

739

791

759

788

792

795

850

833

745

863

825

891

715

942

862

906

682

1008

995

888

787

1010

1090

915

742

969

1118

947

686

987

1145

917

721

982

1223

928

758

982

1281

866

680

883

1264

882

702

861

1249

919

722

792

1186

859

690

782

1089

834

719

769

1001

807

725

750

848

815

711

740

833

858

718

740

783

842

802

737

780

810

731

733

748

810

773

743

688

836

755

735

723

838

737

774

745

848

711

800

744

845

723

853

832

799

695

924

908

876

776

860

930

926

715

836

991

870

694

876

953

897

749

817

1011

866

704

817

1043

850

709

829

945

873

711

804

989

868

740

734

971

846

684

743

866

844

717

714

773

814

731

748

818

794

699

785

819

845

735

837

810

887

709

841

766

881

756

803

823

862

756

894

880

885

753

911

941

903

787

919

994

908

801

946

952

946

725

882

1053

887

769

886

1059

880

756

905

1047

937

729

816

1046

939

776

812

1018

885

770

816

936

924

805

790

933

885

762

785

873

895

784

761

866

945

776

710

798

912

793

733

786

861

755

770

773

859

782

740

782

855

721

746

721

875

763

713

757

905

813

704

683

903

746

760

679

801

764

750

734

860

754

730

705

829

743

767

711

810

791

737

724

817

755

811

736

881

779

871

813

849

755

817

894

850

772

816

819

896

758

820

824

892

762

803

936

885

755

777

842

884

780

752

863

885

770

756

845

930

746

773

840

832

771

727

757

824

739

669

716

855

750

720

736

863

745

725

740

794

694

699

717

780

713

676

717

801

695

674

707

779

646

679

650

760

691

697

671

761

674

683

693

728

618

671

646

741

634

588

676

764

626

678

665

729

646

669

677

729

639

613

641

752

646

650

651

697

601

641

618

729

586

621

613

704

600

562

579

730

631

595

582

712

606

594

619

696

613

599

627

648

612

642

606

695

606

624

587

712

644

558

564

698

592

598

602

682

656

590

629

734

663

652

576

726

614

590

563

640

632

577

574

701

661

623

620

705

568

589

578

676

607

534

646

671

609

621

580

699

593

597

599

698

630

568

589

649

561

519

583

634

613

559

576

677

568

581

564

640

570

526

549

638

601

528

555

650

510

595

596

634

538

570

594

658

560

574

541

633

610

589

618

627

571

531

617

644

579

566

619

606

543

554

525

596

528

545

609

609

551

562

622

642

555

596

596

618

585

497

547

587

536

529

574

664

520

555

569

608

522

584

549

587

520

558

556

618

550

578

573

647

564

550

542

641

580

563

543

665

568

585

573

651

538

581

549

608

543

587

581

637

568

573

591

650

520

606

569

639

549

606

601

641

517

604

633

619

524

618

645

649

570

568

648

659

525

588

700

685

512

588

683

649

593

609

679

643

593

589

737

647

532

634

620

638

570

563

638

633

559

576

645

602

524

624

685

692

543

611

672

663

548

565

657

649

536

592

656

631

540

583

642

638

572

584

645

653

556

598

662

663

550

605

631

656

546

624

673

598

558

591

721

612

550

613

691

641

527

643

686

604

538

634

686

596

530

638

646

624

513

625

653

642

485

624

665

637

501

636

705

638

533

587

708

649

529

598

747

613

526

594

794

626

498

604

768

633

500

592

774

586

518

554

721

601

507

548

686

586

494

549

676

572

497

576

692

601

509

548

647

568

515

534

584

530

477

526

591

527

488

500

539

545

507

505

519

567

471

493

517

563

457

480

486

555

463

503

507

522

478

476

537

546

463

497

487

538

481

514

462

519

477

492

512

542

470

510

495

531

489

494

489

537

486

466

493

508

499

488

457

508

493

490

470

522

476

470

497

519

463

448

496

541

471

454

490

522

490

466

501

528

473

456

481

527

457

441

463

524

444

437

480

541

425

471

486

527

456

470

468

479

456

442

455

484

449

434

438

510

471

459

458

532

447

471

454

533

437

431

450

500

445

419

431

489

430

441

439

512

446

449

465

516

439

425

456

482

444

441

465

479

439

448

469

497

414

428

473

500

458

449

451

498

456

459

450

510

428

456

475

516

439

454

466

499

453

452

488

490

492

452

457

509

448

490

440

486

447

475

489

492

457

479

479

480

447

498

477

520

437

494

510

507

431

519

524

509

439

510

542

541

469

503

549

555

447

525

547

552

464

519

553

539

446

518

585

521

429

500

644

541

430

469

611

528

450

526

594

520

456

517

578

519

436

492

595

514

442

503

566

518

471

468

558

490

462

460

536

484

467

443

484

488

475

482

494

521

463

444

458

481

443

439

467

505

453

441

457

471

442

443

470

483

461

459

484

530

471

447

453

506

429

445

438

511

432

460

456

496

460

483

443

521

431

472

423

508

446

469

433

510

464

462

504

530

458

472

497

536

451

457

430

518

459

427

443

516

452

426

476

516

469

456

499

504

468

456

449

514

455

422

470

504

465

479

461

504

485

509

491

550

443

484

456

529

452

495

485

549

444

515

531

530

442

523

542

527

435

521

549

580

439

522

593

558

441

538

619

527

431

522

638

521

409

502

582

483

433

523

596

521

465

563

584

502

445

534

623

520

450

526

604

529

414

539

589

519

444

538

601

535

464

512

550

535

462

502

596

503

445

493

600

501

428

531

557

499

460

475

602

507

453

490

585

536

448

472

568

517

439

469

551

490

449

513

583

507

470

508

579

500

485

480

590

549

483

466

551

543

446

486

488

508

413

488

495

525

445

452

499

528

427

498

522

551

468

546

549

530

459

525

522

540

448

532

575

537

465

567

579

544

462

595

618

513

464

587

648

576

424

575

635

605

470

615

720

552

457

580

739

537

446

563

718

585

471

610

737

608

449

586

806

583

447

544

781

563

475

577

777

585

474

571

730

538

400

523

707

522

414

521

674

565

441

493

653

570

451

500

601

560

467

466

587

543

494

480

566

514

470

509

542

511

468

487

491

501

479

475

523

546

480

509

512

554

456

504

483

522

472

501

501

536

472

480

524

565

451

477

517

523

461

493

501

521

441

466

500

540

443

454

468

539

428

457

483

539

434

484

499

572

431

495

500

530

457

481

492

518

477

433

484

537

472

453

459

521

457

434

451

522

456

466

486

507

457

451

467

534

491

427

472

547

451

457

462

513

488

469

505

564

446

490

474

561

471

438

472

512

430

501

481

481

438

499

482

536

437

479

526

557

414

519

549

512

430

459

499

526

457

453

500

524

470

473

545

507

432

457

533

525

428

461

540

550

422

482

543

497

418

485

538

489

427

491

519

494

420

443

525

521

391

438

473

496

436

472

485

503

427

456

490

503

434

426

456

514

423

448

461

485

408

438

464

483

427

437

461

492

414

441

481

485

396

409

424

505

427

412

429

472

409

437

486

461

433

415

453

485

434

405

425

484

415

431

443

496

400

414

423

506

405

429

419

499

399

426

412

469

393

424

378

495

430

440

410

542

404

419

434

541

409

423

431

499

389

400

436

450

414

404

454

470

434

424

466

488

422

410

455

470

420

418

435

454

397

441

426

479

416

404

421

482

417

411

410

437

420

443

431

470

413

421

439

507

403

449

448

509

452

469

462

476

442

461

439

503

424

461

412

525

403

455

410

490

421

460

440

470

438

459

487

474

428

474

494

495

427

459

467

492

403

441

467

484

412

472

506

465

412

471

499

481

403

448

518

495

399

473

528

490

393

489

466

512

405

428

508

501

435

450

500

465

431

446

485

484

450

427

470

456

428

436

495

489

396

431

473

497

405

455

492

489

423

449

486

535

416

416

461

466

400

385

443

480

432

440

415

488

426

439

463

502

417

452

459

513

436

466

487

481

479

390

449

485

462

393

422

505

449

433

454

506

461

430

395

496

455

410

432

541

449

405

450

527

418

444

469

524

447

457

447

482

431

435

438

488

435

402

431

530

438

436

456

501

422

465

424

503

402

406

438

512

431

439

470

448

437

472

477

496

438

417

495

506

439

413

451

529

452

434

453

530

425

436

467

516

413

417

496

524

427

465

473

512

441

453

514

545

441

488

449

481

436

452

479

546

455

468

515

533

418

466

530

499

408

463

537

529

432

479

525

555

408

518

580

541

435

495

529

552

435

472

528

521

426

423

567

568

414

523

573

499

417

478

533

499

468

515

563

543

425

481

585

564

440

508

560

517

472

525

589

564

410

481

613

508

429

484

544

554

410

508

569

529

420

472

606

532

406

491

594

567

434

467

610

542

432

487

578

512

434

470

594

490

447

473

571

512

431

462

504

533

480

418

533

531

391

471

567

463

453

449

561

555

418

470

552

506

395

448

541

496

442

462

501

492

419

442

487

479

416

458

489

491

454

462

497

482

384

418

476

513

424

463

530

477

423

472

470

467

386

473

535

488

426

427

527

462

428

472

538

486

434

452

488

492

415

422

522

496

392

424

502

538

403

461

542

473

408

461

521

516

440

459

454

507

444

448

531

490

419

440

501

455

405

421

484

467

405

454

469

475

413

414

468

492

402

471

473

472

447

397

453

466

361

407

436

490

418

403

452

524

419

406

425

503

397

402

439

445

411

419

445

472

383

411

425

459

411

435

479

475

414

408

437

464

395

392

391

477

381

439

433

438

372

412

477

434

438

436

445

431

403

379

462

467

416

411

374

472

376

401

427

450

374

393

426

454

463

389

433

514

406

400

439

507

385

374

433

477

386

407

444

463

392

400

403

492

419

421

449

447

368

445

480

498

376

417

451

506

416

430

477

459

371

431

456

459

382

474

473

491

422

456

423

449

415

472

510

489

441

481

501

494

376

460

514

504

367

472

522

482

380

466

520

446

412

448

504

443

395

464

538

476

399

462

535

504

375

442

542

494

432

460

501

496

418

471

526

524

420

445

527

503

399

499

499

564

390

483

569

503

378

501

583

479

390

478

511

482

406

447

517

504

380

444

524

495

398

475

547

473

442

459

508

475

412

446

523

467

383

457

533

496

428

405

507

500

443

390

529

507

408

472

534

508

410

443

486

517

428

424

521

512

406

459

532

476

382

433

488

476

411

455

497

487

428

476

512

485

408

468

480

512

390

465

462

493

395

455

506

468

392

468

534

485

390

485

533

507

388

479

533

520

388

465

527

488

404

485

557

518

374

491

548

503

412

499

576

461

369

488

575

448

356

468

585

483

394

463

614

481

390

457

556

492

365

464

559

486

370

463

576

459

364

447

531

473

381

430

534

489

354

468

555

462

407

456

512

458

419

417

483

441

389

414

458

448

376

404

448

477

369

441

475

491

388

431

494

430

359

380

464

477

386

401

459

456

440

438

447

446

348

395

449

447

367

395

459

428

409

409

457

449

402

412

424

434

366

417

415

426

419

380

426

438

419

388

396

437

406

368

423

429

416

385

418

517

383

383

415

476

400

368

412

470

392

368

369

456

372

402

406

505

409

402

420

455

339

376

450

470

422

405

410

494

404

382

451

460

418

389

408

474

378

413

394

475

373

425

449

430

370

425

481

469

372

417

444

434

389

418

415

478

407

379

426

465

394

397

452

478

361

415

444

460

361

347

446

494

376

392

443

431

353

429

445

473

373

411

464

435

377

406

444

486

398

409

445

478

371

406

471

456

331

421

478

417

362

388

441

471

385

431

421

452

368

425

427

458

357

418

446

435

331

434

465

450

414

449

484

475

352

426

463

438

380

395

465

473

371

415

440

442

383

442

482

456

370

412

466

454

406

440

447

456

377

409

484

459

385

414

427

478

404

437

466

408

376

400

464

442

383

420

406

469

394

445

423

418

370

381

423

473

369

396

434

423

379

369

416

441

390

409

438

451

398

413

425

469

359

395

425

463

414

395

378

464

412

416

437

427

381

360

431

464

401

380

402

499

423

410

416

508

427

388

443

457

369

412

418

446

388

377

459

470

415

379

412

457

374

405

442

450

371

398

421

501

395

406

447

453

391

415

414

436

420

379

417

501

421

418

419

468

428

403

423

472

404

402

426

468

392

399

392

488

447

381

448

459

459

411

453

507

463

388

401

530

432

422

411

475

458

392

437

450

429

401

424

463

443

415

406

476

473

425

433

537

442

437

453

512

453

422

446

523

459

432

446

480

451

461

439

497

473

452

456

519

435

437

452

516

453

452

428

479

443

464

462

534

491

468

445

517

498

442

456

546

473

455

444

535

480

415

462

591

493

439

450

528

451

463

478

558

438

498

484

550

460

490

496

553

479

511

463

570

490

501

485

575

532

486

531

565

580

488

536

610

496

489

535

569

500

500

463

558

543

481

482

570

487

489

525

584

467

473

530

582

539

488

504

571

495

478

505

558

493

461

537

577

498

464

514

565

578

511

508

537

505

529

523

576

497

552

501

605

537

529

528

565

551

512

529

580

524

492

554

579

523

471

530

614

530

490

546

578

465

525

545

557

534

518

594

577

523

509

542

636

477

518

622

567

538

521

557

624

551

470

572

581

489

488

524

571

501

516

557

598

477

534

620

622

486

541

561

523

513

528

523

600

495

512

571

589

471

493

511

560

511

483

531

587

500

503

539

595

501

500

535

577

499

494

500

561

490

478

503

567

533

482

509

546

521

486

509

542

479

495

484

554

494

510

501

565

460

515

487

551

514

485

524

556

489

435

474

562

488

447

504

514

452

476

497

513

494

457

484

548

461

418

484

563

487

472

504

549

490

484

504

542

455

478

479

558

497

465

502

538

511

496

483

540

464

489

485

555

471

488

479

595

474

474

483

521

424

477

479

528

504

459

481

554

436

490

546

540

481

482

545

519

468

507

538

543

433

503

489

510

473

484

527

568

446

503

526

487

438

445

510

543

433

475

483

536

441

475

548

529

441

460

514

560

432

447

504

545

440

465

503

549

415

441

508

524

462

467

497

569

442

452

479

533

416

454

468

484

447

453

496

487

432

451

476

496

454

412

480

516

431

419

421

532

423

432

448

531

451

444

472

468

429

389

469

522

448

450

438

502

410

422

462

502

399

467

430

463

438

417

407

481

452

444

455

498

423

454

449

487

447

444

456

518

400

477

445

532

445

437

447

516

423

434

431

482

436

433

477

526

471

466

491

493

383

443

484

485

441

445

492

507

401

455

469

506

424

452

473

528

430

421

507

491

395

419

495

455

437

399

479

519

427

409

506

477

419

438

464

495

397

442

503

502

452

438

493

512

406

432

509

490

416

408

476

484

395

452

430

476

438

406

455

446

422

440

464

469

437

446

456

483

425

399

440

455

433

432

411

505

422

400

433

509

443

438

439

485

431

450

461

477

432

424

405

461

454

417

422

472

523

388

444

513

461

424

432

487

468

382

427

485

440

439

464

488

423

423

424

470

449

464

412

485

459

461

436

505

432

433

445

530

439

413

456

511

416

422

435

445

408

384

426

509

466

395

438

540

418

465

470

455

399

424

465

493

447

430

447

477

434

403

439

497

446

448

449

535

434

443

453

487

448

392

424

472

435

429

437

492

440

410

460

454

431

382

483

462

418

411

480

481

427

455

438

477

451

462

458

479

438

432

469

510

379

434

476

531

395

439

471

477

408

433

483

481

415

439

458

497

413

430

460

494

391

408

444

514

368

430

448

448

412

402

463

493

408

374

447

472

411

423

476

488

395

397

435

442

399

381

459

453

380

407

451

427

390

336

421

438

401

361

411

423

396

421

385

447

382

407

393

450

416

407

397

431

386

386

405

480

404

355

374

500

372

365

394

450

359

374

390

441

384

357

356

419

402

399

379

429

359

340

364

446

396

364

373

430

373

354

362

423

397

381

355

445

359

365

383

462

389

377

384

476

376

349

357

407

394

384

409

449

392

347

388

422

393

359

354

436

359

409

383

443

367

373

381

450

422

366

392

418

361

367

423

415

372

367

376

428

359

357

372

439

370

348

382

434

377

341

387

457

398

370

404

424

414

384

397

461

386

349

380

444

416

365

419

440

381

393

426

473

402

383

406

438

362

381

374

463

402

370

401

437

400

400

398

437

409

352

410

463

435

424

374

442

375

389

407

480

395

394

394

449

376

337

366

435

404

398

403

445

390

394

420

460

422

369

399

425

342

427

425

479

359

400

445

454

400

405

422

469

413

415

450

408

431

415

422

402

409

392

410

453

386

373

440

442

397

403

401

421

386

397

414

469

403

357

412

498

401

390

418

463

406

372

416

472

402

392

432

430

378

393

420

444

379

393

451

432

363

386

407

444

362

370

393

439

383

373

413

418

416

344

416

441

386

351

401

425

372

398

391

414

390

374

380

396

374

390

400

448

363

367

376

442

371

382

378

443

392

389

402

429

419

394

369

426

402

374

358

452

379

362

364

439

388

378

373

441

375

386

364

429

428

363

366

429

402

366

367

419

395

348

369

441

396

352

387

410

402

372

363

393

387

352

380

433

360

390

355

417

370

354

349

455

377

377

353

424

414

368

367

441

369

390

353

436

389

363

391

421

358

420

410

397

402

361

403

455

391

402

396

448

371

380

368

452

402

367

368

401

379

349

394

441

378

369

388

481

363

336

376

448

411

382

394

417

351

378

385

437

384

370

443

441

343

370

394

401

363

359

378

424

380

360

399

458

403

374

386

424

394

391

397

413

395

394

381

430

367

392

406

455

367

384

406

456

403

364

409

454

399

369

397

457

366

406

409

449

379

398

430

484

386

396

422

467

422

424

413

429

385

366

419

448

367

381

444

472

418

453

411

457

413

425

451

454

394

396

468

461

430

418

415

463

449

381

418

489

417

408

427

466

441

432

422

458

436

442

457

477

446

403

452

465

429

398

427

498

433

463

456

515

474

446

412

498

492

461

386

496

447

453

415

510

451

452

407

521

503

436

420

503

477

475

418

557

496

454

442

545

572

484

461

552

553

519

459

553

568

453

414

564

522

489

464

589

551

482

466

571

607

530

494

608

584

550

516

619

608

514

512

629

637

568

563

646

586

571

536

697

670

576

559

708

667

597

540

659

680

597

591

683

651

561

574

723

627

547

579

660

639

593

597

724

678

586

597

746

688

571

607

712

671

597

601

706

698

606

594

729

705

643

609

704

681

636

632

647

680

590

660

718

669

571

617

681

633

574

643

694

627

594

591

727

607

572

569

688

564

605

637

656

664

577

579

696

676

589

624

747

622

575

591

689

587

555

598

669

639

554

616

610

670

562

581

634

573

553

572

668

574

560

548

651

561

514

539

632

570

511

579

637

524

504

539

679

578

542

557

633

544

489

516

614

556

557

556

657

560

493

533

608

591

486

511

617

549

538

510

603

557

522

506

637

578

493

492

620

549

504

533

567

531

487

526

583

529

496

496

549

544

508

475

587

523

483

505

580

491

495

510

594

502

459

498

582

536

532

467

555

506

433

479

579

523

461

496

522

511

488

514

569

484

482

459

564

510

476

477

604

504

509

489

581

529

508

471

555

506

455

480

591

495

456

472

547

521

464

446

528

485

463

487

574

455

452

458

555

472

434

442

566

470

499

445

563

439

474

481

491

466

442

490

505

490

445

457

557

500

463

441

541

504

424

433

543

474

463

423

495

448

460

420

515

436

435

410

508

456

412

448

538

457

435

438

561

478

396

438

495

452

458

427

466

457

411

410

466

458

424

463

492

402

394

421

455

410

407

461

500

446

444

431

471

424

434

421

476

418

454

422

480

444

434

416

502

452

355

407

488

427

399

420

445

422

369

378

458

422

413

406

505

400

389

446

469

420

365

375

482

419

378

381

496

382

392

410

457

389

407

347

452

413

418

388

436

400

406

390

467

396

404

394

482

401

392

411

445

413

361

396

432

392

377

372

449

411

410

382

457

414

406

383

433

389

353

398

455

431

364

417

453

407

386

368

419

356

399

379

400

389

346

380

427

380

375

367

480

411

381

403

410

388

413

362

467

332

384

397

440

405

377

402

442

378

396

388

464

409

397

441

449

377

373

425

449

346

374

414

447

383

377

424

469

393

362

400

449

352

394

402

450

361

373

393

477

374

360

364

445

381

336

353

436

346

365

394

409

379

375

406

427

401

379

399

449

386

355

376

448

358

357

383

443

382

360

410

446

352

360

362

434

387

354

404

408

415

350

388

415

373

379

375

431

392

401

377

473

381

365

378

441

368

314

402

446

389

389

366

475

352

337

370

444

381

362

330

440

396

374

363

458

369

355

365

435

355

379

366

416

348

382

368

421

369

342

392

439

378

344

388

436

369

348

363

430

380

311

366

419

390

356

377

417

377

361

359

447

345

389

372

444

372

377

365

409

369

361

357

453

389

349

353

422

419

331

390

450

369

333

363

408

324

368

371

384

399

360

350

453

384

369

361

424

358

308

360

426

359

362

378

441

371

361

399

443

390

389

352

422

353

338

388

431

383

361

374

396

372

390

377

394

403

346

367

442

371

373

365

406

411

345

358

419

402

367

362

401

368

375

389

430

377

372

406

430

337

349

371

424

388

372

335

413

389

360

386

442

385

354

384

431

390

349

343

400

346

364

365

404

392

325

415

410

394

354

395

427

368

381

350

462

363

343

337

431

367

372

333

450

357

374

379

461

361

327

406

421

357

335

378

465

376

380

380

430

358

388

403

426

333

345

379

433

365

389

377

446

360

383

355

425

387

359

377

433

377

382

387

432

391

370

384

421

392

402

348

430

389

391

383

437

389

365

363

437

347

390

385

439

334

371

360

433

350

306

373

456

379

347

359

447

371

381

398

459

386

364

398

441

403

343

373

452

364

326

354

415

349

337

373

400

354

359

358

415

404

355

343

455

421

409

339

437

375

362

345

447

366

339

374

438

374

366

369

426

337

384

365

427

394

367

373

435

360

325

405

397

342

357

353

433

370

372

333

407

398

346

391

422

386

354

379

435

393

376

355

421

390

368

374

410

341

398

371

415

381

383

356

403

354

360

344

421

366

365

364

437

362

330

388

444

354

358

381

465

376

388

358

421

377

352

381

396

408

347

421

422

404

367

403

437

386

366

376

429

414

375

411

420

410

359

359

438

418

355

367

434

366

359

371

416

404

341

375

448

398

360

392

427

398

366

345

425

366

327

374

413

367

322

367

436

347

363

362

403

338

359

346

413

362

375

357

388

350

347

364

436

346

342

364

397

329

361

378

405

396

363

346

428

352

348

342

422

396

352

355

376

404

328

352

418

339

347

358

419

382

349

339

380

360

352

367

437

318

356

370

383

368

366

358

431

330

375

364

437

377

362

352

436

322

330

356

415

362

396

341

438

366

353

338

426

392

351

339

444

365

341

338

377

352

365

383

374

388

347

377

454

388

335

354

398

372

372

344

428

350

362

345

429

348

381

380

421

373

339

365

405

400

336

336

394

375

358

351

402

372

352

351

419

377

330

356

426

380

343

346

423

352

347

372

398

358

357

382

399

386

354

371

409

345

331

379

401

336

362

350

430

340

335

364

418

353

346

364

416

366

345

372

448

407

354

394

405

385

350

351

408

360

346

331

423

322

346

328

421

359

371

359

434

367

361

348

399

344

340

324

425

431

327

356

427

383

372

318

409

372

312

363

410

357

322

391

383

342

380

360

423

380

338

390

396

335

363

384

403

351

368

370

387

340

361

345

424

351

357

365

392

323

353

354

349

373

405

316

448

348

355

368

365

362

354

326

377

367

344

341

383

342

355

357

439

336

352

368

399

360

346

379

384

372

339

355

410

369

331

349

408

355

370

353

431

322

375

337

409

331

362

342

400

338

298

351

408

341

363

355

424

340

365

344

468

349

337

350

442

359

338

378

401

328

342

381

406

348

346

388

384

380

337

351

417

381

341

370

419

359

345

401

430

372

345

332

391

398

330

384

388

366

372

342

419

385

362

359

409

364

327

384

417

387

317

376

406

379

346

371

416

349

348

348

418

359

338

361

417

379

368

373

398

350

360

408

399

331

355

387

412

349

360

342

432

384

354

321

419

384

369

325

407

353

317

381

444

369

342

349

435

372

345

395

409

363

370

383

416

388

356

401

393

363

345

386

436

345

351

384

382

348

314

381

394

376

352

354

427

344

319

359

411

369

338

342

424

357

384

352

427

361

322

366

431

376

377

359

383

371

351

410

413

368

361

367

447

348

344

344

413

346

365

341

406

339

335

341

434

360

369

345

444

388

350

332

420

389

352

363

396

365

331

329

398

376

313

350

429

357

349

348

382

351

328

383

384

367

329

358

410

383

340

337

445

373

335

350

408

381

342

332

428

345

364

369

411

375

314

371

387

355

334

343

382

379

335

353

368

370

357

371

424

373

355

365

393

340

349

374

407

345

367

352

411

368

363

319

399

367

334

349

407

350

331

359

413

384

315

378

388

371

346

370

438

367

337

341

414

376

332

354

389

341

340

365

425

362

333

392

403

362

340

366

417

371

320

353

409

359

359

380

407

350

357

362

460

382

357

338

427

348

334

404

377

364

312

368

415

333

380

372

400

384

369

390

411

333

361

336

412

382

344

381

410

340

324

375

416

374

333

392

418

367

310

412

410

397

373

380

427

350

366

401

431

339

374

383

417

372

352

374

410

342

359

410

409

371

359

336

451

352

355

375

426

374

370

385

386

371

355

396

435

402

327

374

421

386

385

396

457

370

365

383

445

415

325

398

434

386

371

394

442

391

357

402

412

379

335

358

432

400

355

382

438

414

372

393

439

399

378

402

436

405

362

402

454

348

381

390

440

417

366

366

413

380

360

391

445

413

354

358

479

439

404

370

412

406

359

387

434

379

352

349

447

391

350

382

495

387

365

380

474

395

363

367

452

417

366

384

417

409

352

386

416

366

395

379

444

414

357

392

451

466

373

376

445

444

403

351

416

426

387

373

444

435

370

410

461

442

416

411

474

425

400

400

456

413

359

421

447

412

403

390

440

459

388

413

414

437

411

430

493

438

407

411

511

436

420

406

475

426

403

393

495

431

428

412

494

423

412

441

504

383

416

424

508

463

427

419

518

463

393

426

497

445

438

440

489

471

417

389

510

405

396

424

502

429

428

446

508

490

421

426

503

466

427

474

476

459

458

424

527

461

380

450

490

487

418

451

519

462

417

406

533

411

414

446

467

410

369

449

482

463

384

431

497

449

430

412

534

430

432

454

499

451

381

432

519

414

384

443

510

433

425

440

497

493

409

451

469

467

401

396

485

439

425

442

539

430

381

462

477

437

408

424

482

413

396

415

507

398

397

432

490

443

393

466

444

411

414

446

480

444

403

405

501

400

398

425

464

415

408

406

477

411

401

497

486

415

390

422

509

427

394

407

450

397

420

462

447

429

399

425

473

412

364

444

467

417

396

426

414

403

385

407

456

416

365

404

473

414

370

416

467

410

383

404

443

403

381

425

442

407

380

407

489

396

375

395

476

412

378

440

481

409

385

415

442

397

368

412

441

389

374

399

473

391

398

381

490

376

361

402

459

396

360

412

483

401

365

399

474

381

391

353

394

387

406

422

487

408

424

386

462

418

385

402

432

419

374

397

478

373

378

401

466

393

383

414

482

372

348

403

458

416

402

408

437

379

355

416

450

383

391

376

404

381

388

388

434

398

370

404

444

441

388

429

488

400

356

384

462

366

380

424

494

400

405

382

470

402

404

409

499

373

372

425

475

403

362

410

448

429

408

397

454

403

381

434

449

377

381

416

444

384

400

360

433

396

364

395

436

431

359

364

482

402

385

395

452

360

363

376

434

362

406

382

476

387

364

423

424

392

394

410

459

364

366

417

421

386

326

404

475

403

419

409

439

447

429

373

444

416

387

363

441

375

353

407

433

398

395

394

456

397

386

406

453

384

361

432

458

405

364

407

456

414

376

385

445

396

369

403

448

403

359

388

479

425

367

406

455

385

325

415

433

396

381

409

450

391

357

368

480

428

356

438

465

422

361

399

437

411

388

376

461

383

375

354

454

401

377

402

449

413

394

422

476

434

397

425

434

400

358

380

474

425

403

395

464

403

352

399

477

415

390

370

472

380

394

389

414

424

406

413

466

416

376

359

467

416

405

398

448

423

409

401

448

429

373

376

461

424

376

377

485

428

396

380

467

398

358

387

417

430

371

382

455

422

384

395

455

421

406

399

471

418

387

367

424

417

403

376

461

399

396

398

457

454

387

416

477

399

379

351

471

420

417

405

490

446

386

422

491

382

406

398

468

434

383

362

465

427

394

406

481

443

439

419

504

423

426

372

482

415

405

417

486

471

388

447

477

486

410

428

504

425

421

402

499

475

401

404

489

442

411

395

483

422

423

411

488

471

420

407

472

460

399

399

476

434

392

418

504

461

383

435

496

455

402

428

502

486

392

426

513

466

410

442

518

470

406

430

504

456

407

389

446

442

444

397

495

470

445

422

530

444

419

392

488

404

384

426

488

455

390

448

498

416

436

401

478

407

409

413

475

476

402

412

495

462

372

419

480

467

377

435

471

410

422

417

507

432

400

394

497

464

375

375

451

406

419

441

467

419

387

359

514

455

400

413

492

420

405

389

482

413

412

409

515

392

415

420

498

432

396

421

476

409

401

412

459

454

406

433

472

380

400

404

448

380

383

404

463

397

364

392

480

455

371

388

473

409

376

416

485

400

373

380

437

388

405

388

472

365

406

395

506

401

395

392

423

414

399

427

421

424

397

397

452

419

352

392

454

402

358

400

441

393

391

362

462

395

392

359

485

396

377

372

407

408

376

407

439

357

351

393

471

406

350

409

453

395

361

394

434

370

349

367

450

349

359

364

438

416

369

356

464

353

373

392

393

399

355

386

416

359

351

371

412

390

375

382

415

400

387

408

437

375

358

366

422

333

369

402

405

384

360

364

420

390

341

360

442

382

342

386

415

377

366

375

408

365

372

395

418

391

348

345

434

366

346

372

436

363

379

337

454

380

378

382

455

392

355

355

419

396

346

326

422

379

361

348

405

364

315

395

411

391

347

411

419

353

353

356

444

413

358

371

414

358

367

327

418

362

374

369

456

403

376

350

404

409

338

365

397

372

322

348

433

391

328

384

431

380

372

384

415

367

367

381

381

366

350

342

405

329

310

345

429

382

351

399

425

382

336

392

457

402

327

364

426

349

333

321

439

365

331

364

427

347

353

404

388

335

357

370

394

389

343

360

387

344

346

378

430

351

364

364

392

344

342

351

400

397

368

378

413

361

345

392

408

379

390

337

408

365

339

374

422

344

354

339

421

359

351

373

431

345

323

380

425

362

360

307

411

366

331

381

423

378

329

369

419

343

332

368

427

351

334

373

444

348

359

361

418

343

337

366

384

380

354

383

449

376

353

355

419

389

351

358

450

343

349

343

419

379

343

394

429

364

322

379

449

370

355

383

424

376

392

358

422

348

378

358

412

344

351

365

407

367

372

352

429

368

359

360

403

369

307

382

404

360

334

399

422

361

382

403

401

340

326

407

408

372

323

397

398

350

347

344

416

378

353

366

416

348

366

360

405

363

393

352

412

373

338

353

419

341

371

365

416

330

346

356

376

387

359

376

392

368

313

389

419

356

314

395

427

363

340

377

405

364

331

358

394

332

356

346

448

326

347

376

422

362

342

342

424

357

373

362

411

342

343

317

406

381

358

359

422

328

342

369

408

383

345

408

440

345

333

361

437

362

352

370

412

392

331

371

428

357

337

382

408

344

335

346

426

331

373

394

395

323

344

368

380

367

354

365

403

354

360

363

410

351

365

337

424

347

353

346

440

361

370

360

416

363

368

342

358

353

307

368

411

352

304

373

385

343

339

376

385

327

345

322

419

349

357

370

407

378

363

360

408

322

357

382

411

366

333

372

411

360

376

326

447

375

351

348

361

344

342

350

413

357

393

393

399

340

340

354

432

363

330

363

387

346

354

332

388

349

328

347

396

372

345

388

370

302

329

359

428

310

332

372

368

343

309

373

352

325

299

371

399

348

357

345

397

314

320

374

425

336

317

382

394

348

360

357

355

354

328

329

388

342

343

343

404

358

352

357

392

353

307

350

393

359

325

338

408

349

343

333

396

378

321

357

393

339

307

351

378

321

317

347

385

312

321

329

398

341

272

362

376

320

362

321

384

346

311

339

405

333

309

349

410

311

340

338

393

333

334

335

368

337

333

328

397

357

330

371

365

371

326

339

413

312

324

359

393

322

307

340

388

322

338

380

404

324

312

343

367

321

328

336

369

356

343

355

383

319

317

359

396

326

348

322

379

312

340

323

415

333

306

369

442

341

345

344

373

346

334

359

410

327

334

330

381

312

338

333

369

314

326

367

398

352

309

357

401

343

340

362

341

319

291

395

413

329

355

343

368

336

316

320

380

321

307

340

390

362

334

339

414

330

320

324

368

326

325

341

357

324

312

318

355

325

333

318

401

334

316

314

417

336

294

351

393

296

312

345

404

350

327

341

402

310

325

330

355

359

323

351

355

346

320

338

337

331

299

325

397

351

335

321

389

325

315

290

359

318

320

326

352

338

363

344

389

324

316

301

391

336

332

314

421

327

313

327

402

329

329

350

369

340

286

318

379

331

322

329

394

317

262

307

364

326

336

341

370

317

333

314

395

317

313

327

386

312

310

336

371

333

279

280

391

326

288

331

372

295

312

324

387

316

330

330

380

326

325

342

378

338

309

314

389

327

295

310

393

325

311

306

404

326

308

346

391

303

294

333

374

321

303

323

382

333

337

336

376

323

315

325

356

359

339

319

372

322

311

338

361

309

332

316

343

297

297

338

398

334

288

326

397

355

324

320

397

315

287

318

381

326

331

355

345

333

295

334

376

321

284

309

379

343

326

314

356

306

329

341

369

287

347

337

402

351

304

336

319

319

346

325

401

362

306

334

383

332

311

303

365

338

352

321

372

338

334

339

380

338

302

326

368

332

324

330

399

325

309

333

378

325

307

323

380

305

313

299

402

351

307

341

407

316

266

343

404

321

297

347

386

335

285

317

367

322

298

319

378

335

290

347

406

299

329

321

365

321

318

345

382

336

333

287

397

329

314

320

401

339

314

327

396

335

314

344

398

338

307

328

379

324

328

342

367

331

305

333

381

326

309

287

365

361

337

346

388

304

297

318

369

332

349

323

358

323

293

312

373

319

310

316

393

320

311

315

398

334

315

330

378

328

279

357

383

335

294

333

398

293

288

356

379

309

291

324

354

335

312

314

354

344

306

326

375

303

313

309

371

329

317

335

373

327

297

350

343

341

311

326

344

331

340

306

388

330

291

332

418

315

306

327

366

308

260

310

383

315

294

289

344

268

301

299

356

303

344

314

313

356

306

349

373

343

322

347

387

341

320

343

385

322

310

333

412

315

321

322

389

348

337

362

365

313

304

307

391

331

314

327

390

324

323

354

419

347

291

311

357

320

302

350

350

325

331

338

369

318

313

314

346

339

310

354

378

315

308

293

373

334

345

324

398

311

303

353

339

317

302

339

340

329

328

360

387

303

321

362

363

296

297

326

358

298

309

319

401

327

317

336

383

329

295

324

369

305

296

296

374

335

290

334

346

308

309

315

404

315

308

346

350

306

309

327

425

296

325

340

386

336

318

343

375

367

296

339

380

310

319

314

363

313

341

329

362

353

328

341

396

308

307

372

398

288

312

327

363

330

325

355

384

320

307

321

395

307

315

354

353

330

326

308

345

318

330

339

366

344

330

329

350

313

334

291

383

340

339

311

345

341

328

346

357

327

301

328

385

303

317

337

425

320

299

357

357

310

296

351

352

303

322

315

344

311

312

331

406

306

298

373

374

330

307

338

364

340

312

343

385

315

280

320

391

301

302

330

325

337

292

334

370

327

290

346

370

329

303

351

371

340

283

355

391

283

305

349

374

337

283

287

419

307

267

323

399

388

338

365

384

301

327

343

368

359

312

328

389

317

257

314

334

323

302

344

371

317

278

368

379

323

312

338

356

307

336

336

369

301

308

309

369

359

300

317

339

314

335

358

411

323

288

333

369

309

313

325

347

319

329

323

373

343

293

336

419

346

322

309

350

341

313

326

404

334

283

338

377

332

284

351

377

324

315

334

356

352

330

297

381

312

315

356

391

315

313

329

399

365

294

314

396

287

329

318

381

314

354

318

391

333

278

369

357

325

287

316

396

324

332

348

378

322

327

336

386

329

349

345

360

366

295

334

389

341

317

312

367

303

311

345

373

347

329

334

375

314

339

355

382

328

300

340

395

318

296

347

384

304

342

336

363

318

292

337

375

306

300

325

359

351

336

360

389

335

313

334

368

334

334

337

397

331

360

346

360

319

288

358

373

319

352

359

374

391

295

352

417

335

333

353

403

342

327

331

399

336

335

337

395

325

351

358

403

335

330

348

399

349

316

335

420

353

290

352

401

322

320

363

382

300

325

376

377

335

330

356

401

369

334

372

354

336

365

363

376

332

350

340

394

328

380

350

331

302

338

348

398

360

326

388

408

318

366

328

359

355



Feuil1

		

		ACQTIME        900

		VOLTAGE 40

		CURRENT 25

		WAVELENGTH 1.78897000

		COMMENT1 D1J		D2M		D5M		D7M		DTU

		COMMENT2

		COMMENT3

		0.330 0.032    107.229

		0.33		2		2		3		1

		0.362		4		5		4		4

		0.394		2		3		5		3

		0.426		3		1		5		3

		0.458		2		5		5		3

		0.49		0		3		1		1

		0.522		1		1		4		2

		0.554		3		1		2		6

		0.586		1		3		5		1

		0.618		1		4		4		3

		0.65		3		4		6		4

		0.682		7		1		5		2

		0.714		5		9		3		2

		0.746		3		7		6		3

		0.778		5		5		6		4

		0.81		5		8		5		3

		0.842		2		7		4		3

		0.874		1		7		5		4

		0.906		2		6		7		6

		0.938		4		3		6		5

		0.97		5		4		6		4

		1.002		5		8		5		4

		1.034		5		1		7		4

		1.066		3		10		8		9

		1.098		6		11		7		7

		1.13		7		10		7		6

		1.162		8		11		13		6

		1.194		8		5		5		5

		1.226		8		6		11		5

		1.258		9		3		23		4

		1.29		12		7		43		11

		1.322		15		46		100		36

		1.354		56		124		155		83

		1.386		103		167		193		125

		1.418		151		199		215		149

		1.45		175		205		184		197

		1.482		157		210		215		162

		1.514		186		200		211		201

		1.546		219		211		234		212

		1.578		223		279		345		293

		1.61		274		319		414		323

		1.642		336		402		443		381

		1.674		392		414		427		399

		1.706		368		465		470		401

		1.738		435		392		459		401

		1.77		407		440		436		402

		1.802		433		462		415		443

		1.834		416		427		449		411

		1.866		435		450		463		407

		1.898		401		483		445		427

		1.93		402		489		476		418

		1.962		410		460		490		425

		1.994		401		433		428		393

		2.026		444		425		458		417

		2.058		449		462		464		404

		2.09		432		464		467		421

		2.122		436		489		471		438

		2.154		429		453		471		407

		2.186		421		438		444		422

		2.218		443		464		456		426

		2.25		437		462		413		409

		2.282		438		472		485		450

		2.314		467		466		503		443

		2.346		427		486		488		413

		2.378		409		486		456		391

		2.41		435		463		459		434

		2.442		456		468		435		436

		2.474		446		433		426		430

		2.506		448		441		450		445

		2.538		455		471		452		464

		2.57		483		487		452		438

		2.602		447		479		501		448

		2.634		434		469		474		453

		2.666		445		471		475		434

		2.698		449		485		493		433

		2.73		429		445		431		429

		2.762		418		448		451		439

		2.794		423		478		488		444

		2.826		429		467		450		449

		2.858		437		474		459		436

		2.89		424		478		467		409

		2.922		413		457		411		411

		2.954		442		470		452		386

		2.986		432		454		467		437

		3.018		433		452		470		435

		3.05		437		470		506		476

		3.082		469		439		444		452

		3.114		429		454		457		418

		3.146		444		492		457		437

		3.178		433		479		424		447

		3.21		465		470		470		448

		3.242		459		473		449		445

		3.274		484		450		504		423

		3.306		457		510		482		419

		3.338		408		484		446		403

		3.37		405		464		489		419

		3.402		411		441		441		465

		3.434		417		472		467		431

		3.466		420		446		464		444

		3.498		419		439		455		429

		3.53		443		473		461		429

		3.562		465		439		488		428

		3.594		455		471		438		425

		3.626		424		483		459		396

		3.658		473		453		464		419

		3.69		472		441		473		425

		3.722		447		490		483		428

		3.754		430		498		448		443

		3.786		463		490		475		421

		3.818		420		444		511		424

		3.85		424		490		510		426

		3.882		454		480		458		422

		3.914		440		469		453		406

		3.946		447		466		449		441

		3.978		439		435		456		476

		4.01		449		474		472		428

		4.042		475		471		467		427

		4.074		429		457		436		427

		4.106		437		457		469		412

		4.138		461		489		473		395

		4.17		462		433		437		417

		4.202		453		489		502		484

		4.234		426		482		504		425

		4.266		495		466		471		409

		4.298		445		456		465		458

		4.33		479		487		456		445

		4.362		453		444		448		468

		4.394		467		470		454		443

		4.426		435		460		449		454

		4.458		433		434		488		438

		4.49		463		488		469		434

		4.522		462		445		462		402

		4.554		470		480		449		421

		4.586		428		487		452		441

		4.618		423		467		456		430

		4.65		428		464		479		409

		4.682		443		489		489		447

		4.714		429		488		481		440

		4.746		447		476		461		434

		4.778		424		447		456		428

		4.81		419		446		445		422

		4.842		441		491		453		423

		4.874		426		470		477		439

		4.906		426		468		500		448

		4.938		442		542		513		421

		4.97		453		468		447		474

		5.002		436		504		487		444

		5.034		458		480		437		434

		5.066		447		447		443		421

		5.098		454		477		477		430

		5.13		449		489		503		428

		5.162		448		513		490		428

		5.194		414		447		455		424

		5.226		429		458		493		430

		5.258		443		472		490		427

		5.29		449		516		462		419

		5.322		400		479		468		412

		5.354		451		459		533		426

		5.386		456		483		486		447

		5.418		467		466		476		402

		5.45		431		457		491		434

		5.482		409		448		497		479

		5.514		458		497		504		466

		5.546		433		438		468		429

		5.578		440		464		497		429

		5.61		441		501		487		438

		5.642		437		467		488		466

		5.674		455		473		512		487

		5.706		430		474		490		454

		5.738		477		503		518		478

		5.77		430		471		450		462

		5.802		420		496		489		436

		5.834		418		484		506		506

		5.866		425		451		537		525

		5.898		461		486		461		464

		5.93		460		529		497		502

		5.962		429		494		535		466

		5.994		452		440		539		500

		6.026		422		533		489		451

		6.058		441		482		489		464

		6.09		430		505		516		486

		6.122		440		519		499		496

		6.154		447		505		547		512

		6.186		443		512		505		502

		6.218		434		496		510		476

		6.25		448		520		517		497

		6.282		469		522		509		472

		6.314		452		480		501		504

		6.346		449		497		546		524

		6.378		437		506		514		484

		6.41		421		526		490		502

		6.442		435		502		536		511

		6.474		458		528		557		517

		6.506		460		519		541		530

		6.538		454		541		544		488

		6.57		519		461		570		532

		6.602		458		485		542		516

		6.634		443		540		540		540

		6.666		457		523		566		505

		6.698		455		514		551		504

		6.73		474		472		552		524

		6.762		442		462		543		533

		6.794		448		526		542		555

		6.826		465		552		573		514

		6.858		437		500		561		514

		6.89		481		486		530		534

		6.922		465		491		543		539

		6.954		449		521		569		539

		6.986		458		528		554		547

		7.018		464		530		560		534

		7.05		456		532		560		533

		7.082		468		525		572		516

		7.114		494		515		597		492

		7.146		470		511		556		509

		7.178		447		520		543		521

		7.21		463		524		589		501

		7.242		450		550		524		492

		7.274		467		507		561		544

		7.306		452		532		581		514

		7.338		457		516		556		538

		7.37		482		552		570		534

		7.402		492		520		558		535

		7.434		469		534		534		566

		7.466		452		516		565		535

		7.498		475		527		526		509

		7.53		488		536		544		544

		7.562		413		529		581		501

		7.594		458		523		558		533

		7.626		494		550		576		574

		7.658		449		550		567		519

		7.69		453		540		541		550

		7.722		473		525		564		581

		7.754		494		547		541		555

		7.786		476		513		583		494

		7.818		461		513		590		497

		7.85		484		533		621		532

		7.882		487		587		548		513

		7.914		457		524		567		551

		7.946		458		557		571		529

		7.978		456		561		580		532

		8.01		452		556		561		516

		8.042		468		546		588		557

		8.074		478		499		542		548

		8.106		437		555		576		529

		8.138		496		531		586		546

		8.17		449		534		606		526

		8.202		506		556		573		490

		8.234		477		576		559		589

		8.266		498		557		567		517

		8.298		497		525		572		536

		8.33		459		569		575		548

		8.362		517		559		598		530

		8.394		499		543		579		537

		8.426		469		547		609		527

		8.458		527		538		626		549

		8.49		487		600		624		560

		8.522		498		552		601		551

		8.554		499		514		627		574

		8.586		453		565		611		546

		8.618		510		593		620		551

		8.65		500		559		591		593

		8.682		462		554		570		525

		8.714		508		585		613		555

		8.746		508		569		635		553

		8.778		483		593		636		577

		8.81		472		577		599		584

		8.842		484		550		650		567

		8.874		507		547		599		558

		8.906		542		539		612		583

		8.938		498		566		598		572

		8.97		510		559		593		560

		9.002		526		616		615		588

		9.034		512		580		670		543

		9.066		513		589		610		592

		9.098		525		603		678		594

		9.13		528		605		610		601

		9.162		514		591		669		563

		9.194		545		588		656		617

		9.226		520		629		645		612

		9.258		525		598		669		579

		9.29		524		585		616		584

		9.322		505		636		649		580

		9.354		529		592		609		607

		9.386		520		596		622		610

		9.418		526		610		653		593

		9.45		537		616		643		608

		9.482		507		626		655		607

		9.514		567		605		662		590

		9.546		575		602		666		633

		9.578		537		660		689		633

		9.61		548		636		650		616

		9.642		572		671		676		689

		9.674		562		698		680		675

		9.706		566		696		656		661

		9.738		555		692		677		682

		9.77		589		727		692		643

		9.802		617		770		673		643

		9.834		615		823		663		686

		9.866		632		879		653		672

		9.898		633		944		675		659

		9.93		703		984		703		677

		9.962		767		1048		654		683

		9.994		722		1153		643		687

		10.026		742		1211		691		696

		10.058		875		1283		675		723

		10.09		880		1379		661		739

		10.122		836		1495		707		697

		10.154		964		1566		704		727

		10.186		894		1622		721		707

		10.218		903		1675		730		689

		10.25		863		1606		692		695

		10.282		888		1705		715		742

		10.314		886		1559		702		751

		10.346		834		1531		690		789

		10.378		715		1450		752		771

		10.41		742		1384		708		782

		10.442		707		1092		678		746

		10.474		644		1009		722		757

		10.506		659		963		759		717

		10.538		633		874		726		772

		10.57		622		766		733		689

		10.602		603		718		731		764

		10.634		624		673		755		792

		10.666		606		681		783		756

		10.698		596		643		752		780

		10.73		586		711		749		763

		10.762		627		716		724		768

		10.794		640		704		745		754

		10.826		622		684		708		750

		10.858		596		719		705		760

		10.89		568		664		778		720

		10.922		624		657		716		768

		10.954		564		639		714		738

		10.986		584		645		740		731

		11.018		635		674		709		716

		11.05		592		684		681		731

		11.082		592		653		755		730

		11.114		591		624		695		702

		11.146		609		637		693		677

		11.178		592		680		700		713

		11.21		583		654		657		695

		11.242		579		657		656		645

		11.274		565		652		742		707

		11.306		582		641		660		693

		11.338		579		600		699		736

		11.37		577		603		720		709

		11.402		589		656		714		700

		11.434		584		629		676		686

		11.466		598		640		684		711

		11.498		561		613		688		691

		11.53		563		623		708		686

		11.562		617		625		716		732

		11.594		577		637		757		669

		11.626		539		638		691		689

		11.658		585		632		702		703

		11.69		554		652		661		684

		11.722		567		645		730		661

		11.754		608		641		681		729

		11.786		585		593		703		713

		11.818		557		595		650		736

		11.85		527		620		676		716

		11.882		565		681		706		745

		11.914		612		628		699		711

		11.946		545		636		691		754

		11.978		598		671		666		723

		12.01		598		661		729		745

		12.042		545		653		746		742

		12.074		561		658		702		742

		12.106		586		654		677		742

		12.138		657		640		758		693

		12.17		595		642		762		762

		12.202		573		593		723		705

		12.234		575		661		746		693

		12.266		635		603		732		731

		12.298		616		658		732		739

		12.33		643		684		747		778

		12.362		628		602		714		725

		12.394		569		692		772		760

		12.426		659		683		742		775

		12.458		641		660		747		805

		12.49		645		651		790		761

		12.522		631		692		781		807

		12.554		602		694		840		776

		12.586		666		632		806		785

		12.618		634		699		812		793

		12.65		626		710		786		849

		12.682		641		738		825		830

		12.714		658		735		861		812

		12.746		659		753		812		837

		12.778		639		761		827		868

		12.81		663		744		852		881

		12.842		727		785		835		870

		12.874		678		778		867		949

		12.906		736		789		884		916

		12.938		728		756		912		965

		12.97		767		916		924		916

		13.002		791		911		977		929

		13.034		873		953		931		932

		13.066		873		1086		981		902

		13.098		917		1167		1004		952

		13.13		898		1207		989		968

		13.162		937		1341		1040		1015

		13.194		972		1367		1072		985

		13.226		1056		1441		1082		1027

		13.258		1019		1485		1058		1085

		13.29		1081		1601		1133		1031

		13.322		1114		1473		1106		1038

		13.354		1099		1488		1090		1061

		13.386		1111		1457		1179		1086

		13.418		1000		1362		1111		1106

		13.45		967		1329		1081		1138

		13.482		925		1190		1105		1162

		13.514		943		1108		1098		1193

		13.546		937		1053		1110		1130

		13.578		942		995		1041		1226

		13.61		874		986		1139		1244

		13.642		938		948		1148		1190

		13.674		925		991		1096		1242

		13.706		878		979		1145		1213

		13.738		879		1007		1129		1235

		13.77		833		956		1159		1190

		13.802		906		1064		1126		1232

		13.834		898		947		1215		1189

		13.866		851		973		1197		1140

		13.898		874		1003		1131		1246

		13.93		915		1028		1181		1183

		13.962		915		1006		1253		1176

		13.994		898		1029		1144		1223

		14.026		952		1029		1140		1142

		14.058		914		989		1177		1173

		14.09		868		932		1123		1167

		14.122		860		981		1192		1142

		14.154		850		1012		1179		1131

		14.186		834		961		1156		1113

		14.218		880		1006		1150		1079

		14.25		866		968		1087		1019

		14.282		832		944		1077		1018

		14.314		842		886		1112		1043

		14.346		831		898		1068		980

		14.378		852		888		1021		1034

		14.41		774		842		984		922

		14.442		786		843		971		910

		14.474		773		836		908		885

		14.506		790		846		898		808

		14.538		736		861		872		811

		14.57		730		775		861		813

		14.602		716		811		806		791

		14.634		740		802		842		696

		14.666		683		835		842		701

		14.698		654		811		815		663

		14.73		700		778		759		648

		14.762		749		772		727		657

		14.794		683		844		771		647

		14.826		643		728		788		675

		14.858		688		753		740		628

		14.89		646		797		730		625

		14.922		641		763		731		670

		14.954		632		675		664		560

		14.986		605		687		671		606

		15.018		609		630		652		587

		15.05		564		668		663		550

		15.082		538		618		666		602

		15.114		554		589		629		575

		15.146		546		590		683		584

		15.178		568		586		623		578

		15.21		545		613		657		547

		15.242		554		575		643		574

		15.274		530		619		595		559

		15.306		532		550		627		573

		15.338		519		539		586		572

		15.37		497		585		622		568

		15.402		574		528		661		547

		15.434		553		546		573		529

		15.466		521		532		586		535

		15.498		518		566		558		484

		15.53		524		565		587		533

		15.562		528		561		577		526

		15.594		508		541		620		547

		15.626		500		529		562		565

		15.658		492		537		597		515

		15.69		501		558		657		533

		15.722		510		547		586		517

		15.754		552		500		621		517

		15.786		531		548		528		562

		15.818		534		520		596		555

		15.85		459		545		619		522

		15.882		493		506		560		505

		15.914		487		536		566		521

		15.946		473		555		562		486

		15.978		476		535		580		519

		16.01		464		510		560		457

		16.042		449		507		565		511

		16.074		446		527		559		506

		16.106		509		514		613		470

		16.138		490		545		584		509

		16.17		494		532		531		477

		16.202		503		540		544		514

		16.234		517		534		614		502

		16.266		477		505		575		528

		16.298		484		531		592		524

		16.33		484		522		591		498

		16.362		494		486		546		500

		16.394		501		537		558		484

		16.426		495		518		568		508

		16.458		438		470		548		501

		16.49		509		512		554		466

		16.522		523		545		565		493

		16.554		466		478		573		477

		16.586		435		523		541		491

		16.618		483		500		555		520

		16.65		516		453		571		485

		16.682		467		508		563		504

		16.714		490		464		584		485

		16.746		470		486		580		460

		16.778		440		513		576		514

		16.81		485		495		593		480

		16.842		487		517		569		513

		16.874		490		522		563		480

		16.906		502		514		533		473

		16.938		451		497		560		546

		16.97		457		501		527		517

		17.002		490		530		515		484

		17.034		421		544		564		485

		17.066		487		514		544		492

		17.098		446		475		512		495

		17.13		487		522		520		481

		17.162		482		518		513		507

		17.194		454		508		518		489

		17.226		487		536		546		514

		17.258		481		463		498		485

		17.29		479		475		505		501

		17.322		485		502		533		484

		17.354		443		470		504		465

		17.386		434		532		541		460

		17.418		521		526		542		485

		17.45		473		510		577		461

		17.482		468		472		534		435

		17.514		480		477		532		489

		17.546		491		495		580		478

		17.578		457		512		567		467

		17.61		515		529		530		510

		17.642		489		469		534		450

		17.674		462		477		552		450

		17.706		478		463		566		472

		17.738		446		497		526		475

		17.77		479		495		466		472

		17.802		525		498		566		489

		17.834		501		471		555		494

		17.866		457		506		530		472

		17.898		500		482		522		465

		17.93		480		464		605		464

		17.962		509		498		568		471

		17.994		483		530		553		497

		18.026		479		510		561		480

		18.058		461		487		547		518

		18.09		498		528		549		480

		18.122		461		505		568		456

		18.154		460		541		551		454

		18.186		500		514		508		465

		18.218		464		486		508		513

		18.25		431		473		555		461

		18.282		481		506		589		487

		18.314		463		494		541		480

		18.346		466		501		560		471

		18.378		474		479		514		486

		18.41		482		474		550		459

		18.442		460		499		532		481

		18.474		471		511		511		468

		18.506		442		521		547		438

		18.538		497		489		538		499

		18.57		494		478		533		472

		18.602		459		515		553		483

		18.634		472		499		555		527

		18.666		482		508		560		491

		18.698		440		488		533		492

		18.73		495		462		550		519

		18.762		461		478		542		474

		18.794		466		519		576		494

		18.826		475		536		515		509

		18.858		523		499		531		503

		18.89		541		519		572		470

		18.922		512		530		598		475

		18.954		517		609		553		457

		18.986		563		568		570		475

		19.018		530		659		579		516

		19.05		556		687		591		479

		19.082		550		656		592		479

		19.114		550		683		591		480

		19.146		524		699		579		506

		19.178		532		658		547		499

		19.21		525		597		548		486

		19.242		480		552		552		488

		19.274		482		568		523		493

		19.306		493		528		531		461

		19.338		476		511		531		488

		19.37		450		519		565		468

		19.402		476		518		544		472

		19.434		506		517		527		434

		19.466		513		516		561		468

		19.498		505		545		581		500

		19.53		501		589		584		457

		19.562		523		635		603		461

		19.594		569		661		579		499

		19.626		632		763		633		455

		19.658		633		857		666		474

		19.69		680		931		613		462

		19.722		734		1022		666		446

		19.754		793		1086		641		461

		19.786		721		1162		612		492

		19.818		710		1148		648		467

		19.85		681		1024		624		459

		19.882		625		896		532		485

		19.914		609		731		569		451

		19.946		559		661		561		508

		19.978		507		561		545		494

		20.01		486		538		509		448

		20.042		474		481		477		506

		20.074		482		468		511		457

		20.106		492		500		530		456

		20.138		514		548		552		498

		20.17		503		470		543		480

		20.202		469		485		538		473

		20.234		472		498		552		484

		20.266		450		500		515		490

		20.298		441		488		515		469

		20.33		465		460		518		481

		20.362		485		495		533		497

		20.394		463		498		538		470

		20.426		479		474		521		460

		20.458		487		497		551		447

		20.49		472		501		520		535

		20.522		454		532		522		505

		20.554		460		520		524		510

		20.586		491		518		540		507

		20.618		506		555		563		524

		20.65		530		550		590		457

		20.682		514		584		530		480

		20.714		506		537		593		474

		20.746		511		547		560		459

		20.778		505		557		600		496

		20.81		496		556		561		512

		20.842		506		577		572		504

		20.874		468		545		578		506

		20.906		455		535		564		529

		20.938		537		544		567		509

		20.97		504		520		625		480

		21.002		468		542		584		542

		21.034		523		526		580		578

		21.066		500		515		622		518

		21.098		470		533		597		562

		21.13		518		545		612		550

		21.162		485		547		596		536

		21.194		507		548		598		561

		21.226		477		550		642		543

		21.258		519		556		631		577

		21.29		557		596		665		595

		21.322		563		635		662		591

		21.354		565		656		682		615

		21.386		564		629		670		619

		21.418		558		611		666		563

		21.45		545		568		606		517

		21.482		544		524		541		539

		21.514		536		550		590		566

		21.546		510		538		607		570

		21.578		519		520		624		582

		21.61		521		587		637		580

		21.642		567		568		662		563

		21.674		555		565		680		590

		21.706		599		588		714		641

		21.738		608		633		772		695

		21.77		612		695		786		729

		21.802		684		707		787		761

		21.834		675		709		869		714

		21.866		685		747		937		711

		21.898		706		759		877		716

		21.93		717		816		814		657

		21.962		708		786		764		658

		21.994		717		768		817		628

		22.026		779		832		760		588

		22.058		765		897		772		592

		22.09		858		1032		771		568

		22.122		906		1187		793		544

		22.154		1036		1349		819		568

		22.186		982		1461		796		516

		22.218		1104		1654		792		530

		22.25		1011		1535		634		546

		22.282		897		1443		702		509

		22.314		772		1195		627		524

		22.346		697		1016		634		525

		22.378		642		781		625		527

		22.41		599		709		595		473

		22.442		558		563		562		522

		22.474		566		616		592		523

		22.506		506		540		590		489

		22.538		550		601		610		555

		22.57		551		551		625		521

		22.602		554		537		625		545

		22.634		516		547		590		567

		22.666		534		530		616		544

		22.698		544		572		663		570

		22.73		555		608		676		617

		22.762		564		598		741		649

		22.794		574		604		713		652

		22.826		599		630		741		651

		22.858		639		631		752		743

		22.89		663		701		849		831

		22.922		730		725		899		893

		22.954		742		701		928		919

		22.986		801		835		1067		1032

		23.018		919		945		1238		1134

		23.05		996		948		1349		1286

		23.082		1070		1108		1468		1372

		23.114		1231		1062		1603		1504

		23.146		1288		1259		1669		1685

		23.178		1391		1293		1784		1727

		23.21		1396		1397		1903		1776

		23.242		1412		1422		1812		1822

		23.274		1437		1385		1880		1693

		23.306		1435		1411		1745		1647

		23.338		1377		1434		1773		1759

		23.37		1474		1388		1790		1678

		23.402		1371		1376		1692		1679

		23.434		1268		1313		1650		1632

		23.466		1337		1351		1653		1487

		23.498		1291		1208		1578		1497

		23.53		1240		1221		1472		1487

		23.562		1241		1222		1503		1452

		23.594		1240		1159		1478		1368

		23.626		1209		1155		1495		1355

		23.658		1160		1213		1460		1397

		23.69		1140		1132		1423		1352

		23.722		1161		1083		1328		1366

		23.754		1082		1051		1249		1259

		23.786		1128		1115		1266		1203

		23.818		1083		1071		1248		1168

		23.85		1013		1034		1225		1196

		23.882		1022		1041		1209		1235

		23.914		996		990		1203		1100

		23.946		1008		1020		1181		1102

		23.978		1011		980		1143		1058

		24.01		969		961		1137		1077

		24.042		1007		966		1119		1087

		24.074		940		965		1146		1116

		24.106		908		953		1202		1001

		24.138		975		896		1110		1060

		24.17		938		941		1116		1073

		24.202		930		889		1164		1052

		24.234		905		1015		1201		1085

		24.266		944		985		1110		1077

		24.298		917		941		1069		1053

		24.33		873		951		1077		1003

		24.362		877		886		1079		1002

		24.394		942		918		1052		923

		24.426		866		894		1025		940

		24.458		881		915		1035		914

		24.49		852		855		1060		971

		24.522		869		833		1004		952

		24.554		825		878		1123		971

		24.586		867		840		993		977

		24.618		841		822		1023		938

		24.65		919		851		1041		887

		24.682		807		870		1037		906

		24.714		866		849		1034		983

		24.746		901		803		1063		919

		24.778		890		855		1039		933

		24.81		850		823		1033		904

		24.842		863		800		953		948

		24.874		827		872		1002		897

		24.906		864		815		1020		896

		24.938		809		814		967		910

		24.97		850		778		1004		897

		25.002		844		841		985		840

		25.034		849		850		993		878

		25.066		808		804		964		894

		25.098		828		799		972		855

		25.13		823		833		934		860

		25.162		815		764		948		859

		25.194		703		825		919		848

		25.226		767		791		966		869

		25.258		826		827		906		844

		25.29		789		823		947		841

		25.322		748		804		919		832

		25.354		755		779		957		858

		25.386		763		793		967		880

		25.418		786		799		931		833

		25.45		744		784		897		793

		25.482		756		796		936		833

		25.514		742		805		969		857

		25.546		752		806		895		837

		25.578		726		766		884		791

		25.61		738		740		900		829

		25.642		747		771		854		827

		25.674		761		740		811		816

		25.706		710		710		825		797

		25.738		664		748		884		768

		25.77		717		770		838		756

		25.802		717		752		828		789

		25.834		704		724		861		758

		25.866		687		714		890		734

		25.898		692		730		837		743

		25.93		712		728		834		745

		25.962		727		758		866		755

		25.994		711		760		839		752

		26.026		686		824		816		774

		26.058		732		773		857		731

		26.09		771		884		900		765

		26.122		845		896		871		715

		26.154		997		1063		923		738

		26.186		1088		1325		1017		734

		26.218		1233		1541		987		757

		26.25		1266		1751		995		743

		26.282		1186		1834		987		745

		26.314		1075		1800		953		740

		26.346		948		1587		822		764

		26.378		840		1277		879		764

		26.41		839		1033		821		720

		26.442		824		903		864		784

		26.474		750		836		838		782

		26.506		714		749		856		758

		26.538		725		721		848		737

		26.57		733		789		761		740

		26.602		654		739		814		725

		26.634		746		762		799		724

		26.666		684		754		830		675

		26.698		733		741		861		726

		26.73		707		787		811		732

		26.762		701		769		825		729

		26.794		745		785		810		735

		26.826		735		826		845		741

		26.858		714		799		805		763

		26.89		699		819		816		798

		26.922		660		767		829		754

		26.954		679		719		820		767

		26.986		682		671		809		755

		27.018		681		721		839		723

		27.05		658		699		870		725

		27.082		726		725		828		761

		27.114		673		728		872		751

		27.146		692		680		786		745

		27.178		692		647		840		702

		27.21		671		679		817		740

		27.242		709		717		799		796

		27.274		735		684		823		752

		27.306		707		750		811		759

		27.338		703		761		816		775

		27.37		713		745		827		811

		27.402		715		711		848		776

		27.434		706		718		857		757

		27.466		703		707		850		775

		27.498		706		722		808		782

		27.53		705		701		884		805

		27.562		731		734		874		787

		27.594		703		764		869		801

		27.626		746		767		952		814

		27.658		692		759		896		798

		27.69		742		760		924		776

		27.722		782		772		883		846

		27.754		751		768		944		806

		27.786		756		846		918		845

		27.818		774		793		937		834

		27.85		786		840		970		826

		27.882		916		953		986		846

		27.914		936		963		957		852

		27.946		906		1053		997		845

		27.978		969		1174		1021		886

		28.01		1034		1216		1052		879

		28.042		890		1133		1040		911

		28.074		845		1095		1010		864

		28.106		868		1003		1033		954

		28.138		852		940		1062		907

		28.17		874		891		1075		899

		28.202		819		943		1064		938

		28.234		843		889		984		966

		28.266		858		937		1088		910

		28.298		878		897		1002		985

		28.33		917		964		1098		997

		28.362		896		930		1026		955

		28.394		934		950		1074		986

		28.426		869		924		1084		984

		28.458		941		935		1107		968

		28.49		917		934		1106		973

		28.522		928		865		1127		1014

		28.554		931		937		1137		964

		28.586		932		970		1157		997

		28.618		918		920		1146		973

		28.65		924		955		1131		1017

		28.682		914		976		1176		1033

		28.714		1013		1048		1157		988

		28.746		985		1029		1174		1021

		28.778		1035		1052		1185		1063

		28.81		1083		1154		1291		1065

		28.842		1074		1247		1196		1073

		28.874		1147		1351		1229		1055

		28.906		1115		1368		1240		1034

		28.938		1071		1350		1252		1060

		28.97		1018		1228		1173		1040

		29.002		1019		1196		1171		1036

		29.034		1012		1124		1117		1039

		29.066		979		1045		1169		955

		29.098		1007		1053		1173		987

		29.13		1095		1148		1148		944

		29.162		1110		1273		1117		888

		29.194		1160		1399		1098		920

		29.226		1186		1462		1060		930

		29.258		1086		1502		998		897

		29.29		1040		1436		1000		868

		29.322		1047		1297		989		832

		29.354		961		1226		892		859

		29.386		886		1107		894		819

		29.418		852		976		894		810

		29.45		823		915		907		845

		29.482		828		907		871		844

		29.514		785		877		842		797

		29.546		771		793		849		763

		29.578		705		710		814		813

		29.61		698		721		873		791

		29.642		729		649		836		835

		29.674		681		695		747		767

		29.706		683		670		796		793

		29.738		686		721		795		777

		29.77		682		699		787		745

		29.802		688		720		769		754

		29.834		772		738		783		756

		29.866		739		709		753		716

		29.898		681		761		754		757

		29.93		718		809		755		694

		29.962		688		804		739		679

		29.994		655		736		753		685

		30.026		628		686		757		679

		30.058		624		662		666		707

		30.09		602		641		770		693

		30.122		628		622		730		723

		30.154		633		621		744		709

		30.186		647		626		756		724

		30.218		670		649		754		732

		30.25		637		623		718		673

		30.282		570		583		739		725

		30.314		588		660		723		695

		30.346		577		587		659		677

		30.378		624		665		665		702

		30.41		643		654		692		725

		30.442		583		609		694		656

		30.474		594		608		660		696

		30.506		576		607		645		714

		30.538		618		566		707		685

		30.57		623		622		682		705

		30.602		555		627		648		667

		30.634		617		668		687		721

		30.666		625		615		753		708

		30.698		607		636		729		695

		30.73		602		627		695		668

		30.762		647		624		708		663

		30.794		596		675		691		640

		30.826		609		583		720		666

		30.858		645		609		679		687

		30.89		624		567		699		676

		30.922		642		651		667		744

		30.954		652		646		691		762

		30.986		700		655		742		779

		31.018		671		700		757		795

		31.05		664		703		727		785

		31.082		675		753		735		772

		31.114		680		730		762		718

		31.146		673		699		705		682

		31.178		676		776		715		655

		31.21		734		808		663		654

		31.242		743		853		681		594

		31.274		803		926		741		581

		31.306		855		1074		757		581

		31.338		834		1146		759		646

		31.37		771		1184		745		616

		31.402		708		1117		670		589

		31.434		688		1012		633		601

		31.466		663		848		611		602

		31.498		588		738		609		600

		31.53		548		692		642		569

		31.562		558		654		661		567

		31.594		594		602		633		585

		31.626		593		579		645		555

		31.658		566		620		634		550

		31.69		569		646		626		569

		31.722		581		620		622		551

		31.754		600		663		643		544

		31.786		590		659		586		580

		31.818		620		658		637		574

		31.85		612		683		614		558

		31.882		615		692		627		559

		31.914		567		734		590		561

		31.946		542		661		621		574

		31.978		562		615		567		549

		32.01		517		569		600		538

		32.042		549		602		636		508

		32.074		554		532		645		571

		32.106		517		555		590		542

		32.138		516		540		602		525

		32.17		502		546		608		556

		32.202		516		559		589		542

		32.234		477		550		579		557

		32.266		515		545		585		505

		32.298		483		513		633		558

		32.33		496		515		596		517

		32.362		489		548		582		536

		32.394		498		490		638		569

		32.426		534		524		540		544

		32.458		495		499		593		501

		32.49		497		544		588		543

		32.522		533		534		599		523

		32.554		504		488		606		564

		32.586		486		522		622		510

		32.618		521		529		619		545

		32.65		545		551		622		573

		32.682		549		553		675		533

		32.714		570		586		611		479

		32.746		640		601		614		513

		32.778		680		736		679		501

		32.81		722		831		718		517

		32.842		827		888		686		507

		32.874		766		987		701		572

		32.906		717		1081		660		535

		32.938		686		920		619		516

		32.97		635		906		644		526

		33.002		591		748		647		552

		33.034		533		661		577		567

		33.066		579		582		569		564

		33.098		501		567		579		493

		33.13		528		532		617		520

		33.162		545		532		603		528

		33.194		479		567		549		512

		33.226		550		517		555		524

		33.258		447		534		542		527

		33.29		525		504		555		503

		33.322		514		535		583		523

		33.354		544		528		627		506

		33.386		489		536		618		500

		33.418		484		544		590		493

		33.45		528		489		577		507

		33.482		489		503		623		537

		33.514		489		471		574		514

		33.546		509		509		602		535

		33.578		519		478		536		538

		33.61		492		522		613		487

		33.642		506		543		578		484

		33.674		472		522		541		495

		33.706		473		521		528		478

		33.738		520		488		574		489

		33.77		492		503		584		520

		33.802		498		481		545		495

		33.834		499		484		584		529

		33.866		450		492		569		472

		33.898		503		483		539		475

		33.93		514		540		595		508

		33.962		568		533		609		496

		33.994		544		551		549		508

		34.026		539		622		584		485

		34.058		595		676		624		498

		34.09		604		737		580		497

		34.122		526		715		619		479

		34.154		592		698		593		527

		34.186		605		682		575		518

		34.218		572		641		595		516

		34.25		531		589		593		532

		34.282		520		579		583		504

		34.314		504		620		617		545

		34.346		528		532		594		497

		34.378		557		574		574		502

		34.41		546		564		622		511

		34.442		629		636		628		521

		34.474		672		716		677		447

		34.506		788		835		753		498

		34.538		1026		1022		780		469

		34.57		1395		1368		945		469

		34.602		1594		1951		1049		464

		34.634		1787		2562		1115		487

		34.666		1807		2927		1130		486

		34.698		1575		3224		1073		503

		34.73		1445		3114		999		499

		34.762		1279		2796		844		523

		34.794		1030		2171		782		570

		34.826		926		1674		758		574

		34.858		852		1186		693		579

		34.89		706		1017		719		579

		34.922		670		873		674		546

		34.954		677		707		682		579

		34.986		638		645		624		564

		35.018		657		656		642		489

		35.05		663		669		650		511

		35.082		614		688		605		523

		35.114		598		711		553		479

		35.146		626		641		575		471

		35.178		560		634		575		485

		35.21		561		632		547		461

		35.242		543		652		564		477

		35.274		532		554		536		478

		35.306		480		554		529		502

		35.338		532		548		576		471

		35.37		533		530		502		448

		35.402		485		530		534		444

		35.434		510		529		534		451

		35.466		478		510		524		446

		35.498		461		512		539		466

		35.53		483		523		502		440

		35.562		470		512		543		462

		35.594		470		525		541		485

		35.626		477		534		513		470

		35.658		482		494		528		447

		35.69		486		492		531		477

		35.722		482		480		513		499

		35.754		485		494		540		449

		35.786		482		542		513		495

		35.818		482		503		517		473

		35.85		523		483		543		454

		35.882		518		510		518		484

		35.914		510		561		543		452

		35.946		557		587		551		476

		35.978		563		573		554		477

		36.01		510		610		532		462

		36.042		521		650		507		464

		36.074		536		636		551		463

		36.106		531		644		565		450

		36.138		548		658		569		471

		36.17		556		630		583		474

		36.202		597		629		546		475

		36.234		592		670		562		468

		36.266		613		739		585		443

		36.298		633		804		573		434

		36.33		578		800		586		464

		36.362		561		797		578		462

		36.394		562		805		598		440

		36.426		538		751		581		433

		36.458		506		694		554		443

		36.49		509		609		558		399

		36.522		515		605		537		458

		36.554		518		605		535		479

		36.586		504		594		513		414

		36.618		519		587		515		424

		36.65		524		565		552		465

		36.682		488		577		552		443

		36.714		435		566		522		395

		36.746		413		521		526		429

		36.778		445		507		494		420

		36.81		470		501		464		421

		36.842		426		465		515		398

		36.874		418		470		498		432

		36.906		487		475		501		447

		36.938		457		481		520		433

		36.97		441		451		518		414

		37.002		451		452		520		407

		37.034		437		468		543		423

		37.066		456		479		484		413

		37.098		465		467		500		406

		37.13		408		471		529		395

		37.162		467		467		480		428

		37.194		447		488		480		446

		37.226		440		498		490		432

		37.258		448		447		516		433

		37.29		448		443		477		436

		37.322		460		408		513		411

		37.354		458		456		492		433

		37.386		447		480		473		429

		37.418		400		492		489		420

		37.45		450		433		486		400

		37.482		426		463		481		425

		37.514		418		491		498		436

		37.546		497		477		502		441

		37.578		453		488		492		445

		37.61		425		469		524		431

		37.642		434		472		510		428

		37.674		479		474		482		456

		37.706		476		478		519		434

		37.738		460		469		497		411

		37.77		480		511		499		404

		37.802		522		520		506		419

		37.834		593		536		538		405

		37.866		619		617		543		413

		37.898		686		679		604		395

		37.93		721		751		623		420

		37.962		727		802		612		437

		37.994		705		931		599		431

		38.026		707		996		540		425

		38.058		693		978		572		421

		38.09		619		943		593		416

		38.122		613		866		521		438

		38.154		608		786		533		443

		38.186		523		686		511		424

		38.218		493		588		525		438

		38.25		485		547		533		413

		38.282		472		530		542		386

		38.314		471		520		502		413

		38.346		503		512		522		404

		38.378		524		518		520		371

		38.41		549		579		505		419

		38.442		554		602		540		445

		38.474		580		659		552		424

		38.506		585		715		556		436

		38.538		601		755		572		419

		38.57		613		825		539		408

		38.602		590		820		535		406

		38.634		544		781		525		431

		38.666		508		742		544		441

		38.698		512		675		530		451

		38.73		513		617		519		429

		38.762		468		538		492		412

		38.794		456		493		467		418

		38.826		428		475		485		418

		38.858		448		474		459		392

		38.89		448		498		459		384

		38.922		461		483		463		404

		38.954		492		491		497		422

		38.986		475		480		480		392

		39.018		486		470		506		392

		39.05		536		531		544		371

		39.082		574		544		518		406

		39.114		607		616		567		402

		39.146		665		717		597		393

		39.178		701		789		592		383

		39.21		760		902		639		430

		39.242		779		1010		626		414

		39.274		725		1065		617		386

		39.306		657		1082		600		418

		39.338		672		1054		570		417

		39.37		603		1011		538		398

		39.402		590		834		535		396

		39.434		580		739		491		381

		39.466		514		684		481		386

		39.498		468		589		510		395

		39.53		447		517		493		396

		39.562		449		492		483		432

		39.594		458		490		481		383

		39.626		476		463		462		394

		39.658		454		441		482		401

		39.69		465		473		471		405

		39.722		452		472		466		401

		39.754		464		462		486		426

		39.786		455		449		496		433

		39.818		454		460		483		410

		39.85		481		479		509		409

		39.882		499		530		518		433

		39.914		473		550		522		470

		39.946		484		528		506		426

		39.978		506		568		523		386

		40.01		478		582		548		419

		40.042		503		554		539		472

		40.074		512		555		546		468

		40.106		553		566		544		460

		40.138		567		624		559		471

		40.17		517		648		555		479

		40.202		527		611		536		470

		40.234		551		622		552		481

		40.266		558		594		572		513

		40.298		559		566		566		514

		40.33		586		574		608		552

		40.362		550		599		579		598

		40.394		542		567		592		556

		40.426		585		577		663		614

		40.458		577		537		631		647

		40.49		605		577		662		622

		40.522		618		577		690		639

		40.554		579		565		691		681

		40.586		635		608		747		696

		40.618		656		613		782		684

		40.65		645		640		840		724

		40.682		679		668		834		754

		40.714		682		653		815		752

		40.746		690		642		874		793

		40.778		742		680		868		782

		40.81		759		713		838		763

		40.842		739		724		861		780

		40.874		730		717		865		744

		40.906		745		766		823		753

		40.938		730		793		827		738

		40.97		714		796		864		754

		41.002		760		805		851		752

		41.034		731		793		820		743

		41.066		672		767		813		755

		41.098		703		765		810		734

		41.13		699		740		792		675

		41.162		647		733		798		709

		41.194		691		710		786		735

		41.226		750		699		771		695

		41.258		678		681		767		722

		41.29		673		692		762		727

		41.322		786		750		786		703

		41.354		772		798		831		707

		41.386		773		806		841		685

		41.418		860		855		840		686

		41.45		862		948		863		708

		41.482		853		985		877		701

		41.514		869		997		857		730

		41.546		830		1044		822		700

		41.578		813		1030		783		636

		41.61		768		999		794		684

		41.642		747		979		818		732

		41.674		757		922		835		716

		41.706		742		899		831		724

		41.738		756		904		813		752

		41.77		750		816		820		745

		41.802		787		782		790		791

		41.834		807		844		850		775

		41.866		854		866		895		778

		41.898		851		936		868		797

		41.93		783		938		870		751

		41.962		816		907		854		777

		41.994		833		958		824		767

		42.026		806		967		817		731

		42.058		776		954		826		742

		42.09		778		979		852		760

		42.122		748		934		858		729

		42.154		718		865		824		705

		42.186		727		832		835		758

		42.218		718		816		848		769

		42.25		709		818		784		735

		42.282		741		758		765		716

		42.314		779		706		813		727

		42.346		727		744		807		740

		42.378		699		782		788		715

		42.41		719		729		767		718

		42.442		712		721		820		690

		42.474		759		716		838		739

		42.506		791		759		788		792

		42.538		795		850		833		745

		42.57		863		825		891		715

		42.602		942		862		906		682

		42.634		1008		995		888		787

		42.666		1010		1090		915		742

		42.698		969		1118		947		686

		42.73		987		1145		917		721

		42.762		982		1223		928		758

		42.794		982		1281		866		680

		42.826		883		1264		882		702

		42.858		861		1249		919		722

		42.89		792		1186		859		690

		42.922		782		1089		834		719

		42.954		769		1001		807		725

		42.986		750		848		815		711

		43.018		740		833		858		718

		43.05		740		783		842		802

		43.082		737		780		810		731

		43.114		733		748		810		773

		43.146		743		688		836		755

		43.178		735		723		838		737

		43.21		774		745		848		711

		43.242		800		744		845		723

		43.274		853		832		799		695

		43.306		924		908		876		776

		43.338		860		930		926		715

		43.37		836		991		870		694

		43.402		876		953		897		749

		43.434		817		1011		866		704

		43.466		817		1043		850		709

		43.498		829		945		873		711

		43.53		804		989		868		740

		43.562		734		971		846		684

		43.594		743		866		844		717

		43.626		714		773		814		731

		43.658		748		818		794		699

		43.69		785		819		845		735

		43.722		837		810		887		709

		43.754		841		766		881		756

		43.786		803		823		862		756

		43.818		894		880		885		753

		43.85		911		941		903		787

		43.882		919		994		908		801

		43.914		946		952		946		725

		43.946		882		1053		887		769

		43.978		886		1059		880		756

		44.01		905		1047		937		729

		44.042		816		1046		939		776

		44.074		812		1018		885		770

		44.106		816		936		924		805

		44.138		790		933		885		762

		44.17		785		873		895		784

		44.202		761		866		945		776

		44.234		710		798		912		793

		44.266		733		786		861		755

		44.298		770		773		859		782

		44.33		740		782		855		721

		44.362		746		721		875		763

		44.394		713		757		905		813

		44.426		704		683		903		746

		44.458		760		679		801		764

		44.49		750		734		860		754

		44.522		730		705		829		743

		44.554		767		711		810		791

		44.586		737		724		817		755

		44.618		811		736		881		779

		44.65		871		813		849		755

		44.682		817		894		850		772

		44.714		816		819		896		758

		44.746		820		824		892		762

		44.778		803		936		885		755

		44.81		777		842		884		780

		44.842		752		863		885		770

		44.874		756		845		930		746

		44.906		773		840		832		771

		44.938		727		757		824		739

		44.97		669		716		855		750

		45.002		720		736		863		745

		45.034		725		740		794		694

		45.066		699		717		780		713

		45.098		676		717		801		695

		45.13		674		707		779		646

		45.162		679		650		760		691

		45.194		697		671		761		674

		45.226		683		693		728		618

		45.258		671		646		741		634

		45.29		588		676		764		626

		45.322		678		665		729		646

		45.354		669		677		729		639

		45.386		613		641		752		646

		45.418		650		651		697		601

		45.45		641		618		729		586

		45.482		621		613		704		600

		45.514		562		579		730		631

		45.546		595		582		712		606

		45.578		594		619		696		613

		45.61		599		627		648		612

		45.642		642		606		695		606

		45.674		624		587		712		644

		45.706		558		564		698		592

		45.738		598		602		682		656

		45.77		590		629		734		663

		45.802		652		576		726		614

		45.834		590		563		640		632

		45.866		577		574		701		661

		45.898		623		620		705		568

		45.93		589		578		676		607

		45.962		534		646		671		609

		45.994		621		580		699		593

		46.026		597		599		698		630

		46.058		568		589		649		561

		46.09		519		583		634		613

		46.122		559		576		677		568

		46.154		581		564		640		570

		46.186		526		549		638		601

		46.218		528		555		650		510

		46.25		595		596		634		538

		46.282		570		594		658		560

		46.314		574		541		633		610

		46.346		589		618		627		571

		46.378		531		617		644		579

		46.41		566		619		606		543

		46.442		554		525		596		528

		46.474		545		609		609		551

		46.506		562		622		642		555

		46.538		596		596		618		585

		46.57		497		547		587		536

		46.602		529		574		664		520

		46.634		555		569		608		522

		46.666		584		549		587		520

		46.698		558		556		618		550

		46.73		578		573		647		564

		46.762		550		542		641		580

		46.794		563		543		665		568

		46.826		585		573		651		538

		46.858		581		549		608		543

		46.89		587		581		637		568

		46.922		573		591		650		520

		46.954		606		569		639		549

		46.986		606		601		641		517

		47.018		604		633		619		524

		47.05		618		645		649		570

		47.082		568		648		659		525

		47.114		588		700		685		512

		47.146		588		683		649		593

		47.178		609		679		643		593

		47.21		589		737		647		532

		47.242		634		620		638		570

		47.274		563		638		633		559

		47.306		576		645		602		524

		47.338		624		685		692		543

		47.37		611		672		663		548

		47.402		565		657		649		536

		47.434		592		656		631		540

		47.466		583		642		638		572

		47.498		584		645		653		556

		47.53		598		662		663		550

		47.562		605		631		656		546

		47.594		624		673		598		558

		47.626		591		721		612		550

		47.658		613		691		641		527

		47.69		643		686		604		538

		47.722		634		686		596		530

		47.754		638		646		624		513

		47.786		625		653		642		485

		47.818		624		665		637		501

		47.85		636		705		638		533

		47.882		587		708		649		529

		47.914		598		747		613		526

		47.946		594		794		626		498

		47.978		604		768		633		500

		48.01		592		774		586		518

		48.042		554		721		601		507

		48.074		548		686		586		494

		48.106		549		676		572		497

		48.138		576		692		601		509

		48.17		548		647		568		515

		48.202		534		584		530		477

		48.234		526		591		527		488

		48.266		500		539		545		507

		48.298		505		519		567		471

		48.33		493		517		563		457

		48.362		480		486		555		463

		48.394		503		507		522		478

		48.426		476		537		546		463

		48.458		497		487		538		481

		48.49		514		462		519		477

		48.522		492		512		542		470

		48.554		510		495		531		489

		48.586		494		489		537		486

		48.618		466		493		508		499

		48.65		488		457		508		493

		48.682		490		470		522		476

		48.714		470		497		519		463

		48.746		448		496		541		471

		48.778		454		490		522		490

		48.81		466		501		528		473

		48.842		456		481		527		457

		48.874		441		463		524		444

		48.906		437		480		541		425

		48.938		471		486		527		456

		48.97		470		468		479		456

		49.002		442		455		484		449

		49.034		434		438		510		471

		49.066		459		458		532		447

		49.098		471		454		533		437

		49.13		431		450		500		445

		49.162		419		431		489		430

		49.194		441		439		512		446

		49.226		449		465		516		439

		49.258		425		456		482		444

		49.29		441		465		479		439

		49.322		448		469		497		414

		49.354		428		473		500		458

		49.386		449		451		498		456

		49.418		459		450		510		428

		49.45		456		475		516		439

		49.482		454		466		499		453

		49.514		452		488		490		492

		49.546		452		457		509		448

		49.578		490		440		486		447

		49.61		475		489		492		457

		49.642		479		479		480		447

		49.674		498		477		520		437

		49.706		494		510		507		431

		49.738		519		524		509		439

		49.77		510		542		541		469

		49.802		503		549		555		447

		49.834		525		547		552		464

		49.866		519		553		539		446

		49.898		518		585		521		429

		49.93		500		644		541		430

		49.962		469		611		528		450

		49.994		526		594		520		456

		50.026		517		578		519		436

		50.058		492		595		514		442

		50.09		503		566		518		471

		50.122		468		558		490		462

		50.154		460		536		484		467

		50.186		443		484		488		475

		50.218		482		494		521		463

		50.25		444		458		481		443

		50.282		439		467		505		453

		50.314		441		457		471		442

		50.346		443		470		483		461

		50.378		459		484		530		471

		50.41		447		453		506		429

		50.442		445		438		511		432

		50.474		460		456		496		460

		50.506		483		443		521		431

		50.538		472		423		508		446

		50.57		469		433		510		464

		50.602		462		504		530		458

		50.634		472		497		536		451

		50.666		457		430		518		459

		50.698		427		443		516		452

		50.73		426		476		516		469

		50.762		456		499		504		468

		50.794		456		449		514		455

		50.826		422		470		504		465

		50.858		479		461		504		485

		50.89		509		491		550		443

		50.922		484		456		529		452

		50.954		495		485		549		444

		50.986		515		531		530		442

		51.018		523		542		527		435

		51.05		521		549		580		439

		51.082		522		593		558		441

		51.114		538		619		527		431

		51.146		522		638		521		409

		51.178		502		582		483		433

		51.21		523		596		521		465

		51.242		563		584		502		445

		51.274		534		623		520		450

		51.306		526		604		529		414

		51.338		539		589		519		444

		51.37		538		601		535		464

		51.402		512		550		535		462

		51.434		502		596		503		445

		51.466		493		600		501		428

		51.498		531		557		499		460

		51.53		475		602		507		453

		51.562		490		585		536		448

		51.594		472		568		517		439

		51.626		469		551		490		449

		51.658		513		583		507		470

		51.69		508		579		500		485

		51.722		480		590		549		483

		51.754		466		551		543		446

		51.786		486		488		508		413

		51.818		488		495		525		445

		51.85		452		499		528		427

		51.882		498		522		551		468

		51.914		546		549		530		459

		51.946		525		522		540		448

		51.978		532		575		537		465

		52.01		567		579		544		462

		52.042		595		618		513		464

		52.074		587		648		576		424

		52.106		575		635		605		470

		52.138		615		720		552		457

		52.17		580		739		537		446

		52.202		563		718		585		471

		52.234		610		737		608		449

		52.266		586		806		583		447

		52.298		544		781		563		475

		52.33		577		777		585		474

		52.362		571		730		538		400

		52.394		523		707		522		414

		52.426		521		674		565		441

		52.458		493		653		570		451

		52.49		500		601		560		467

		52.522		466		587		543		494

		52.554		480		566		514		470

		52.586		509		542		511		468

		52.618		487		491		501		479

		52.65		475		523		546		480

		52.682		509		512		554		456

		52.714		504		483		522		472

		52.746		501		501		536		472

		52.778		480		524		565		451

		52.81		477		517		523		461

		52.842		493		501		521		441

		52.874		466		500		540		443

		52.906		454		468		539		428

		52.938		457		483		539		434

		52.97		484		499		572		431

		53.002		495		500		530		457

		53.034		481		492		518		477

		53.066		433		484		537		472

		53.098		453		459		521		457

		53.13		434		451		522		456

		53.162		466		486		507		457

		53.194		451		467		534		491

		53.226		427		472		547		451

		53.258		457		462		513		488

		53.29		469		505		564		446

		53.322		490		474		561		471

		53.354		438		472		512		430

		53.386		501		481		481		438

		53.418		499		482		536		437

		53.45		479		526		557		414

		53.482		519		549		512		430

		53.514		459		499		526		457

		53.546		453		500		524		470

		53.578		473		545		507		432

		53.61		457		533		525		428

		53.642		461		540		550		422

		53.674		482		543		497		418

		53.706		485		538		489		427

		53.738		491		519		494		420

		53.77		443		525		521		391

		53.802		438		473		496		436

		53.834		472		485		503		427

		53.866		456		490		503		434

		53.898		426		456		514		423

		53.93		448		461		485		408

		53.962		438		464		483		427

		53.994		437		461		492		414

		54.026		441		481		485		396

		54.058		409		424		505		427

		54.09		412		429		472		409

		54.122		437		486		461		433

		54.154		415		453		485		434

		54.186		405		425		484		415

		54.218		431		443		496		400

		54.25		414		423		506		405

		54.282		429		419		499		399

		54.314		426		412		469		393

		54.346		424		378		495		430

		54.378		440		410		542		404

		54.41		419		434		541		409

		54.442		423		431		499		389

		54.474		400		436		450		414

		54.506		404		454		470		434

		54.538		424		466		488		422

		54.57		410		455		470		420

		54.602		418		435		454		397

		54.634		441		426		479		416

		54.666		404		421		482		417

		54.698		411		410		437		420

		54.73		443		431		470		413

		54.762		421		439		507		403

		54.794		449		448		509		452

		54.826		469		462		476		442

		54.858		461		439		503		424

		54.89		461		412		525		403

		54.922		455		410		490		421

		54.954		460		440		470		438

		54.986		459		487		474		428

		55.018		474		494		495		427

		55.05		459		467		492		403

		55.082		441		467		484		412

		55.114		472		506		465		412

		55.146		471		499		481		403

		55.178		448		518		495		399

		55.21		473		528		490		393

		55.242		489		466		512		405

		55.274		428		508		501		435

		55.306		450		500		465		431

		55.338		446		485		484		450

		55.37		427		470		456		428

		55.402		436		495		489		396

		55.434		431		473		497		405

		55.466		455		492		489		423

		55.498		449		486		535		416

		55.53		416		461		466		400

		55.562		385		443		480		432

		55.594		440		415		488		426

		55.626		439		463		502		417

		55.658		452		459		513		436

		55.69		466		487		481		479

		55.722		390		449		485		462

		55.754		393		422		505		449

		55.786		433		454		506		461

		55.818		430		395		496		455

		55.85		410		432		541		449

		55.882		405		450		527		418

		55.914		444		469		524		447

		55.946		457		447		482		431

		55.978		435		438		488		435

		56.01		402		431		530		438

		56.042		436		456		501		422

		56.074		465		424		503		402

		56.106		406		438		512		431

		56.138		439		470		448		437

		56.17		472		477		496		438

		56.202		417		495		506		439

		56.234		413		451		529		452

		56.266		434		453		530		425

		56.298		436		467		516		413

		56.33		417		496		524		427

		56.362		465		473		512		441

		56.394		453		514		545		441

		56.426		488		449		481		436

		56.458		452		479		546		455

		56.49		468		515		533		418

		56.522		466		530		499		408

		56.554		463		537		529		432

		56.586		479		525		555		408

		56.618		518		580		541		435

		56.65		495		529		552		435

		56.682		472		528		521		426

		56.714		423		567		568		414

		56.746		523		573		499		417

		56.778		478		533		499		468

		56.81		515		563		543		425

		56.842		481		585		564		440

		56.874		508		560		517		472

		56.906		525		589		564		410

		56.938		481		613		508		429

		56.97		484		544		554		410

		57.002		508		569		529		420

		57.034		472		606		532		406

		57.066		491		594		567		434

		57.098		467		610		542		432

		57.13		487		578		512		434

		57.162		470		594		490		447

		57.194		473		571		512		431

		57.226		462		504		533		480

		57.258		418		533		531		391

		57.29		471		567		463		453

		57.322		449		561		555		418

		57.354		470		552		506		395

		57.386		448		541		496		442

		57.418		462		501		492		419

		57.45		442		487		479		416

		57.482		458		489		491		454

		57.514		462		497		482		384

		57.546		418		476		513		424

		57.578		463		530		477		423

		57.61		472		470		467		386

		57.642		473		535		488		426

		57.674		427		527		462		428

		57.706		472		538		486		434

		57.738		452		488		492		415

		57.77		422		522		496		392

		57.802		424		502		538		403

		57.834		461		542		473		408

		57.866		461		521		516		440

		57.898		459		454		507		444

		57.93		448		531		490		419

		57.962		440		501		455		405

		57.994		421		484		467		405

		58.026		454		469		475		413

		58.058		414		468		492		402

		58.09		471		473		472		447

		58.122		397		453		466		361

		58.154		407		436		490		418

		58.186		403		452		524		419

		58.218		406		425		503		397

		58.25		402		439		445		411

		58.282		419		445		472		383

		58.314		411		425		459		411

		58.346		435		479		475		414

		58.378		408		437		464		395

		58.41		392		391		477		381

		58.442		439		433		438		372

		58.474		412		477		434		438

		58.506		436		445		431		403

		58.538		379		462		467		416

		58.57		411		374		472		376

		58.602		401		427		450		374

		58.634		393		426		454		463

		58.666		389		433		514		406

		58.698		400		439		507		385

		58.73		374		433		477		386

		58.762		407		444		463		392

		58.794		400		403		492		419

		58.826		421		449		447		368

		58.858		445		480		498		376

		58.89		417		451		506		416

		58.922		430		477		459		371

		58.954		431		456		459		382

		58.986		474		473		491		422

		59.018		456		423		449		415

		59.05		472		510		489		441

		59.082		481		501		494		376

		59.114		460		514		504		367

		59.146		472		522		482		380

		59.178		466		520		446		412

		59.21		448		504		443		395

		59.242		464		538		476		399

		59.274		462		535		504		375

		59.306		442		542		494		432

		59.338		460		501		496		418

		59.37		471		526		524		420

		59.402		445		527		503		399

		59.434		499		499		564		390

		59.466		483		569		503		378

		59.498		501		583		479		390

		59.53		478		511		482		406

		59.562		447		517		504		380

		59.594		444		524		495		398

		59.626		475		547		473		442

		59.658		459		508		475		412

		59.69		446		523		467		383

		59.722		457		533		496		428

		59.754		405		507		500		443

		59.786		390		529		507		408

		59.818		472		534		508		410

		59.85		443		486		517		428

		59.882		424		521		512		406

		59.914		459		532		476		382

		59.946		433		488		476		411

		59.978		455		497		487		428

		60.01		476		512		485		408

		60.042		468		480		512		390

		60.074		465		462		493		395

		60.106		455		506		468		392

		60.138		468		534		485		390

		60.17		485		533		507		388

		60.202		479		533		520		388

		60.234		465		527		488		404

		60.266		485		557		518		374

		60.298		491		548		503		412

		60.33		499		576		461		369

		60.362		488		575		448		356

		60.394		468		585		483		394

		60.426		463		614		481		390

		60.458		457		556		492		365

		60.49		464		559		486		370

		60.522		463		576		459		364

		60.554		447		531		473		381

		60.586		430		534		489		354

		60.618		468		555		462		407

		60.65		456		512		458		419

		60.682		417		483		441		389

		60.714		414		458		448		376

		60.746		404		448		477		369

		60.778		441		475		491		388

		60.81		431		494		430		359

		60.842		380		464		477		386

		60.874		401		459		456		440

		60.906		438		447		446		348

		60.938		395		449		447		367

		60.97		395		459		428		409

		61.002		409		457		449		402

		61.034		412		424		434		366

		61.066		417		415		426		419

		61.098		380		426		438		419

		61.13		388		396		437		406

		61.162		368		423		429		416

		61.194		385		418		517		383

		61.226		383		415		476		400

		61.258		368		412		470		392

		61.29		368		369		456		372

		61.322		402		406		505		409

		61.354		402		420		455		339

		61.386		376		450		470		422

		61.418		405		410		494		404

		61.45		382		451		460		418

		61.482		389		408		474		378

		61.514		413		394		475		373

		61.546		425		449		430		370

		61.578		425		481		469		372

		61.61		417		444		434		389

		61.642		418		415		478		407

		61.674		379		426		465		394

		61.706		397		452		478		361

		61.738		415		444		460		361

		61.77		347		446		494		376

		61.802		392		443		431		353

		61.834		429		445		473		373

		61.866		411		464		435		377

		61.898		406		444		486		398

		61.93		409		445		478		371

		61.962		406		471		456		331

		61.994		421		478		417		362

		62.026		388		441		471		385

		62.058		431		421		452		368

		62.09		425		427		458		357

		62.122		418		446		435		331

		62.154		434		465		450		414

		62.186		449		484		475		352

		62.218		426		463		438		380

		62.25		395		465		473		371

		62.282		415		440		442		383

		62.314		442		482		456		370

		62.346		412		466		454		406

		62.378		440		447		456		377

		62.41		409		484		459		385

		62.442		414		427		478		404

		62.474		437		466		408		376

		62.506		400		464		442		383

		62.538		420		406		469		394

		62.57		445		423		418		370

		62.602		381		423		473		369

		62.634		396		434		423		379

		62.666		369		416		441		390

		62.698		409		438		451		398

		62.73		413		425		469		359

		62.762		395		425		463		414

		62.794		395		378		464		412

		62.826		416		437		427		381

		62.858		360		431		464		401

		62.89		380		402		499		423

		62.922		410		416		508		427

		62.954		388		443		457		369

		62.986		412		418		446		388

		63.018		377		459		470		415

		63.05		379		412		457		374

		63.082		405		442		450		371

		63.114		398		421		501		395

		63.146		406		447		453		391

		63.178		415		414		436		420

		63.21		379		417		501		421

		63.242		418		419		468		428

		63.274		403		423		472		404

		63.306		402		426		468		392

		63.338		399		392		488		447

		63.37		381		448		459		459

		63.402		411		453		507		463

		63.434		388		401		530		432

		63.466		422		411		475		458

		63.498		392		437		450		429

		63.53		401		424		463		443

		63.562		415		406		476		473

		63.594		425		433		537		442

		63.626		437		453		512		453

		63.658		422		446		523		459

		63.69		432		446		480		451

		63.722		461		439		497		473

		63.754		452		456		519		435

		63.786		437		452		516		453

		63.818		452		428		479		443

		63.85		464		462		534		491

		63.882		468		445		517		498

		63.914		442		456		546		473

		63.946		455		444		535		480

		63.978		415		462		591		493

		64.01		439		450		528		451

		64.042		463		478		558		438

		64.074		498		484		550		460

		64.106		490		496		553		479

		64.138		511		463		570		490

		64.17		501		485		575		532

		64.202		486		531		565		580

		64.234		488		536		610		496

		64.266		489		535		569		500

		64.298		500		463		558		543

		64.33		481		482		570		487

		64.362		489		525		584		467

		64.394		473		530		582		539

		64.426		488		504		571		495

		64.458		478		505		558		493

		64.49		461		537		577		498

		64.522		464		514		565		578

		64.554		511		508		537		505

		64.586		529		523		576		497

		64.618		552		501		605		537

		64.65		529		528		565		551

		64.682		512		529		580		524

		64.714		492		554		579		523

		64.746		471		530		614		530

		64.778		490		546		578		465

		64.81		525		545		557		534

		64.842		518		594		577		523

		64.874		509		542		636		477

		64.906		518		622		567		538

		64.938		521		557		624		551

		64.97		470		572		581		489

		65.002		488		524		571		501

		65.034		516		557		598		477

		65.066		534		620		622		486

		65.098		541		561		523		513

		65.13		528		523		600		495

		65.162		512		571		589		471

		65.194		493		511		560		511

		65.226		483		531		587		500

		65.258		503		539		595		501

		65.29		500		535		577		499

		65.322		494		500		561		490

		65.354		478		503		567		533

		65.386		482		509		546		521

		65.418		486		509		542		479

		65.45		495		484		554		494

		65.482		510		501		565		460

		65.514		515		487		551		514

		65.546		485		524		556		489

		65.578		435		474		562		488

		65.61		447		504		514		452

		65.642		476		497		513		494

		65.674		457		484		548		461

		65.706		418		484		563		487

		65.738		472		504		549		490

		65.77		484		504		542		455

		65.802		478		479		558		497

		65.834		465		502		538		511

		65.866		496		483		540		464

		65.898		489		485		555		471

		65.93		488		479		595		474

		65.962		474		483		521		424

		65.994		477		479		528		504

		66.026		459		481		554		436

		66.058		490		546		540		481

		66.09		482		545		519		468

		66.122		507		538		543		433

		66.154		503		489		510		473

		66.186		484		527		568		446

		66.218		503		526		487		438

		66.25		445		510		543		433

		66.282		475		483		536		441

		66.314		475		548		529		441

		66.346		460		514		560		432

		66.378		447		504		545		440

		66.41		465		503		549		415

		66.442		441		508		524		462

		66.474		467		497		569		442

		66.506		452		479		533		416

		66.538		454		468		484		447

		66.57		453		496		487		432

		66.602		451		476		496		454

		66.634		412		480		516		431

		66.666		419		421		532		423

		66.698		432		448		531		451

		66.73		444		472		468		429

		66.762		389		469		522		448

		66.794		450		438		502		410

		66.826		422		462		502		399

		66.858		467		430		463		438

		66.89		417		407		481		452

		66.922		444		455		498		423

		66.954		454		449		487		447

		66.986		444		456		518		400

		67.018		477		445		532		445

		67.05		437		447		516		423

		67.082		434		431		482		436

		67.114		433		477		526		471

		67.146		466		491		493		383

		67.178		443		484		485		441

		67.21		445		492		507		401

		67.242		455		469		506		424

		67.274		452		473		528		430

		67.306		421		507		491		395

		67.338		419		495		455		437

		67.37		399		479		519		427

		67.402		409		506		477		419

		67.434		438		464		495		397

		67.466		442		503		502		452

		67.498		438		493		512		406

		67.53		432		509		490		416

		67.562		408		476		484		395

		67.594		452		430		476		438

		67.626		406		455		446		422

		67.658		440		464		469		437

		67.69		446		456		483		425

		67.722		399		440		455		433

		67.754		432		411		505		422

		67.786		400		433		509		443

		67.818		438		439		485		431

		67.85		450		461		477		432

		67.882		424		405		461		454

		67.914		417		422		472		523

		67.946		388		444		513		461

		67.978		424		432		487		468

		68.01		382		427		485		440

		68.042		439		464		488		423

		68.074		423		424		470		449

		68.106		464		412		485		459

		68.138		461		436		505		432

		68.17		433		445		530		439

		68.202		413		456		511		416

		68.234		422		435		445		408

		68.266		384		426		509		466

		68.298		395		438		540		418

		68.33		465		470		455		399

		68.362		424		465		493		447

		68.394		430		447		477		434

		68.426		403		439		497		446

		68.458		448		449		535		434

		68.49		443		453		487		448

		68.522		392		424		472		435

		68.554		429		437		492		440

		68.586		410		460		454		431

		68.618		382		483		462		418

		68.65		411		480		481		427

		68.682		455		438		477		451

		68.714		462		458		479		438

		68.746		432		469		510		379

		68.778		434		476		531		395

		68.81		439		471		477		408

		68.842		433		483		481		415

		68.874		439		458		497		413

		68.906		430		460		494		391

		68.938		408		444		514		368

		68.97		430		448		448		412

		69.002		402		463		493		408

		69.034		374		447		472		411

		69.066		423		476		488		395

		69.098		397		435		442		399

		69.13		381		459		453		380

		69.162		407		451		427		390

		69.194		336		421		438		401

		69.226		361		411		423		396

		69.258		421		385		447		382

		69.29		407		393		450		416

		69.322		407		397		431		386

		69.354		386		405		480		404

		69.386		355		374		500		372

		69.418		365		394		450		359

		69.45		374		390		441		384

		69.482		357		356		419		402

		69.514		399		379		429		359

		69.546		340		364		446		396

		69.578		364		373		430		373

		69.61		354		362		423		397

		69.642		381		355		445		359

		69.674		365		383		462		389

		69.706		377		384		476		376

		69.738		349		357		407		394

		69.77		384		409		449		392

		69.802		347		388		422		393

		69.834		359		354		436		359

		69.866		409		383		443		367

		69.898		373		381		450		422

		69.93		366		392		418		361

		69.962		367		423		415		372

		69.994		367		376		428		359

		70.026		357		372		439		370

		70.058		348		382		434		377

		70.09		341		387		457		398

		70.122		370		404		424		414

		70.154		384		397		461		386

		70.186		349		380		444		416

		70.218		365		419		440		381

		70.25		393		426		473		402

		70.282		383		406		438		362

		70.314		381		374		463		402

		70.346		370		401		437		400

		70.378		400		398		437		409

		70.41		352		410		463		435

		70.442		424		374		442		375

		70.474		389		407		480		395

		70.506		394		394		449		376

		70.538		337		366		435		404

		70.57		398		403		445		390

		70.602		394		420		460		422

		70.634		369		399		425		342

		70.666		427		425		479		359

		70.698		400		445		454		400

		70.73		405		422		469		413

		70.762		415		450		408		431

		70.794		415		422		402		409

		70.826		392		410		453		386

		70.858		373		440		442		397

		70.89		403		401		421		386

		70.922		397		414		469		403

		70.954		357		412		498		401

		70.986		390		418		463		406

		71.018		372		416		472		402

		71.05		392		432		430		378

		71.082		393		420		444		379

		71.114		393		451		432		363

		71.146		386		407		444		362

		71.178		370		393		439		383

		71.21		373		413		418		416

		71.242		344		416		441		386

		71.274		351		401		425		372

		71.306		398		391		414		390

		71.338		374		380		396		374

		71.37		390		400		448		363

		71.402		367		376		442		371

		71.434		382		378		443		392

		71.466		389		402		429		419

		71.498		394		369		426		402

		71.53		374		358		452		379

		71.562		362		364		439		388

		71.594		378		373		441		375

		71.626		386		364		429		428

		71.658		363		366		429		402

		71.69		366		367		419		395

		71.722		348		369		441		396

		71.754		352		387		410		402

		71.786		372		363		393		387

		71.818		352		380		433		360

		71.85		390		355		417		370

		71.882		354		349		455		377

		71.914		377		353		424		414

		71.946		368		367		441		369

		71.978		390		353		436		389

		72.01		363		391		421		358

		72.042		420		410		397		402

		72.074		361		403		455		391

		72.106		402		396		448		371

		72.138		380		368		452		402

		72.17		367		368		401		379

		72.202		349		394		441		378

		72.234		369		388		481		363

		72.266		336		376		448		411

		72.298		382		394		417		351

		72.33		378		385		437		384

		72.362		370		443		441		343

		72.394		370		394		401		363

		72.426		359		378		424		380

		72.458		360		399		458		403

		72.49		374		386		424		394

		72.522		391		397		413		395

		72.554		394		381		430		367

		72.586		392		406		455		367

		72.618		384		406		456		403

		72.65		364		409		454		399

		72.682		369		397		457		366

		72.714		406		409		449		379

		72.746		398		430		484		386

		72.778		396		422		467		422

		72.81		424		413		429		385

		72.842		366		419		448		367

		72.874		381		444		472		418

		72.906		453		411		457		413

		72.938		425		451		454		394

		72.97		396		468		461		430

		73.002		418		415		463		449

		73.034		381		418		489		417

		73.066		408		427		466		441

		73.098		432		422		458		436

		73.13		442		457		477		446

		73.162		403		452		465		429

		73.194		398		427		498		433

		73.226		463		456		515		474

		73.258		446		412		498		492

		73.29		461		386		496		447

		73.322		453		415		510		451

		73.354		452		407		521		503

		73.386		436		420		503		477

		73.418		475		418		557		496

		73.45		454		442		545		572

		73.482		484		461		552		553

		73.514		519		459		553		568

		73.546		453		414		564		522

		73.578		489		464		589		551

		73.61		482		466		571		607

		73.642		530		494		608		584

		73.674		550		516		619		608

		73.706		514		512		629		637

		73.738		568		563		646		586

		73.77		571		536		697		670

		73.802		576		559		708		667

		73.834		597		540		659		680

		73.866		597		591		683		651

		73.898		561		574		723		627

		73.93		547		579		660		639

		73.962		593		597		724		678

		73.994		586		597		746		688

		74.026		571		607		712		671

		74.058		597		601		706		698

		74.09		606		594		729		705

		74.122		643		609		704		681

		74.154		636		632		647		680

		74.186		590		660		718		669

		74.218		571		617		681		633

		74.25		574		643		694		627

		74.282		594		591		727		607

		74.314		572		569		688		564

		74.346		605		637		656		664

		74.378		577		579		696		676

		74.41		589		624		747		622

		74.442		575		591		689		587

		74.474		555		598		669		639

		74.506		554		616		610		670

		74.538		562		581		634		573

		74.57		553		572		668		574

		74.602		560		548		651		561

		74.634		514		539		632		570

		74.666		511		579		637		524

		74.698		504		539		679		578

		74.73		542		557		633		544

		74.762		489		516		614		556

		74.794		557		556		657		560

		74.826		493		533		608		591

		74.858		486		511		617		549

		74.89		538		510		603		557

		74.922		522		506		637		578

		74.954		493		492		620		549

		74.986		504		533		567		531

		75.018		487		526		583		529

		75.05		496		496		549		544

		75.082		508		475		587		523

		75.114		483		505		580		491

		75.146		495		510		594		502

		75.178		459		498		582		536

		75.21		532		467		555		506

		75.242		433		479		579		523

		75.274		461		496		522		511

		75.306		488		514		569		484

		75.338		482		459		564		510

		75.37		476		477		604		504

		75.402		509		489		581		529

		75.434		508		471		555		506

		75.466		455		480		591		495

		75.498		456		472		547		521

		75.53		464		446		528		485

		75.562		463		487		574		455

		75.594		452		458		555		472

		75.626		434		442		566		470

		75.658		499		445		563		439

		75.69		474		481		491		466

		75.722		442		490		505		490

		75.754		445		457		557		500

		75.786		463		441		541		504

		75.818		424		433		543		474

		75.85		463		423		495		448

		75.882		460		420		515		436

		75.914		435		410		508		456

		75.946		412		448		538		457

		75.978		435		438		561		478

		76.01		396		438		495		452

		76.042		458		427		466		457

		76.074		411		410		466		458

		76.106		424		463		492		402

		76.138		394		421		455		410

		76.17		407		461		500		446

		76.202		444		431		471		424

		76.234		434		421		476		418

		76.266		454		422		480		444

		76.298		434		416		502		452

		76.33		355		407		488		427

		76.362		399		420		445		422

		76.394		369		378		458		422

		76.426		413		406		505		400

		76.458		389		446		469		420

		76.49		365		375		482		419

		76.522		378		381		496		382

		76.554		392		410		457		389

		76.586		407		347		452		413

		76.618		418		388		436		400

		76.65		406		390		467		396

		76.682		404		394		482		401

		76.714		392		411		445		413

		76.746		361		396		432		392

		76.778		377		372		449		411

		76.81		410		382		457		414

		76.842		406		383		433		389

		76.874		353		398		455		431

		76.906		364		417		453		407

		76.938		386		368		419		356

		76.97		399		379		400		389

		77.002		346		380		427		380

		77.034		375		367		480		411

		77.066		381		403		410		388

		77.098		413		362		467		332

		77.13		384		397		440		405

		77.162		377		402		442		378

		77.194		396		388		464		409

		77.226		397		441		449		377

		77.258		373		425		449		346

		77.29		374		414		447		383

		77.322		377		424		469		393

		77.354		362		400		449		352

		77.386		394		402		450		361

		77.418		373		393		477		374

		77.45		360		364		445		381

		77.482		336		353		436		346

		77.514		365		394		409		379

		77.546		375		406		427		401

		77.578		379		399		449		386

		77.61		355		376		448		358

		77.642		357		383		443		382

		77.674		360		410		446		352

		77.706		360		362		434		387

		77.738		354		404		408		415

		77.77		350		388		415		373

		77.802		379		375		431		392

		77.834		401		377		473		381

		77.866		365		378		441		368

		77.898		314		402		446		389

		77.93		389		366		475		352

		77.962		337		370		444		381

		77.994		362		330		440		396

		78.026		374		363		458		369

		78.058		355		365		435		355

		78.09		379		366		416		348

		78.122		382		368		421		369

		78.154		342		392		439		378

		78.186		344		388		436		369

		78.218		348		363		430		380

		78.25		311		366		419		390

		78.282		356		377		417		377

		78.314		361		359		447		345

		78.346		389		372		444		372

		78.378		377		365		409		369

		78.41		361		357		453		389

		78.442		349		353		422		419

		78.474		331		390		450		369

		78.506		333		363		408		324

		78.538		368		371		384		399

		78.57		360		350		453		384

		78.602		369		361		424		358

		78.634		308		360		426		359

		78.666		362		378		441		371

		78.698		361		399		443		390

		78.73		389		352		422		353

		78.762		338		388		431		383

		78.794		361		374		396		372

		78.826		390		377		394		403

		78.858		346		367		442		371

		78.89		373		365		406		411

		78.922		345		358		419		402

		78.954		367		362		401		368

		78.986		375		389		430		377

		79.018		372		406		430		337

		79.05		349		371		424		388

		79.082		372		335		413		389

		79.114		360		386		442		385

		79.146		354		384		431		390

		79.178		349		343		400		346

		79.21		364		365		404		392

		79.242		325		415		410		394

		79.274		354		395		427		368

		79.306		381		350		462		363

		79.338		343		337		431		367

		79.37		372		333		450		357

		79.402		374		379		461		361

		79.434		327		406		421		357

		79.466		335		378		465		376

		79.498		380		380		430		358

		79.53		388		403		426		333

		79.562		345		379		433		365

		79.594		389		377		446		360

		79.626		383		355		425		387

		79.658		359		377		433		377

		79.69		382		387		432		391

		79.722		370		384		421		392

		79.754		402		348		430		389

		79.786		391		383		437		389

		79.818		365		363		437		347

		79.85		390		385		439		334

		79.882		371		360		433		350

		79.914		306		373		456		379

		79.946		347		359		447		371

		79.978		381		398		459		386

		80.01		364		398		441		403

		80.042		343		373		452		364

		80.074		326		354		415		349

		80.106		337		373		400		354

		80.138		359		358		415		404

		80.17		355		343		455		421

		80.202		409		339		437		375

		80.234		362		345		447		366

		80.266		339		374		438		374

		80.298		366		369		426		337

		80.33		384		365		427		394

		80.362		367		373		435		360

		80.394		325		405		397		342

		80.426		357		353		433		370

		80.458		372		333		407		398

		80.49		346		391		422		386

		80.522		354		379		435		393

		80.554		376		355		421		390

		80.586		368		374		410		341

		80.618		398		371		415		381

		80.65		383		356		403		354

		80.682		360		344		421		366

		80.714		365		364		437		362

		80.746		330		388		444		354

		80.778		358		381		465		376

		80.81		388		358		421		377

		80.842		352		381		396		408

		80.874		347		421		422		404

		80.906		367		403		437		386

		80.938		366		376		429		414

		80.97		375		411		420		410

		81.002		359		359		438		418

		81.034		355		367		434		366

		81.066		359		371		416		404

		81.098		341		375		448		398

		81.13		360		392		427		398

		81.162		366		345		425		366

		81.194		327		374		413		367

		81.226		322		367		436		347

		81.258		363		362		403		338

		81.29		359		346		413		362

		81.322		375		357		388		350

		81.354		347		364		436		346

		81.386		342		364		397		329

		81.418		361		378		405		396

		81.45		363		346		428		352

		81.482		348		342		422		396

		81.514		352		355		376		404

		81.546		328		352		418		339

		81.578		347		358		419		382

		81.61		349		339		380		360

		81.642		352		367		437		318

		81.674		356		370		383		368

		81.706		366		358		431		330

		81.738		375		364		437		377

		81.77		362		352		436		322

		81.802		330		356		415		362

		81.834		396		341		438		366

		81.866		353		338		426		392

		81.898		351		339		444		365

		81.93		341		338		377		352

		81.962		365		383		374		388

		81.994		347		377		454		388

		82.026		335		354		398		372

		82.058		372		344		428		350

		82.09		362		345		429		348

		82.122		381		380		421		373

		82.154		339		365		405		400

		82.186		336		336		394		375

		82.218		358		351		402		372

		82.25		352		351		419		377

		82.282		330		356		426		380

		82.314		343		346		423		352

		82.346		347		372		398		358

		82.378		357		382		399		386

		82.41		354		371		409		345

		82.442		331		379		401		336

		82.474		362		350		430		340

		82.506		335		364		418		353

		82.538		346		364		416		366

		82.57		345		372		448		407

		82.602		354		394		405		385

		82.634		350		351		408		360

		82.666		346		331		423		322

		82.698		346		328		421		359

		82.73		371		359		434		367

		82.762		361		348		399		344

		82.794		340		324		425		431

		82.826		327		356		427		383

		82.858		372		318		409		372

		82.89		312		363		410		357

		82.922		322		391		383		342

		82.954		380		360		423		380

		82.986		338		390		396		335

		83.018		363		384		403		351

		83.05		368		370		387		340

		83.082		361		345		424		351

		83.114		357		365		392		323

		83.146		353		354		349		373

		83.178		405		316		448		348

		83.21		355		368		365		362

		83.242		354		326		377		367

		83.274		344		341		383		342

		83.306		355		357		439		336

		83.338		352		368		399		360

		83.37		346		379		384		372

		83.402		339		355		410		369

		83.434		331		349		408		355

		83.466		370		353		431		322

		83.498		375		337		409		331

		83.53		362		342		400		338

		83.562		298		351		408		341

		83.594		363		355		424		340

		83.626		365		344		468		349

		83.658		337		350		442		359

		83.69		338		378		401		328

		83.722		342		381		406		348

		83.754		346		388		384		380

		83.786		337		351		417		381

		83.818		341		370		419		359

		83.85		345		401		430		372

		83.882		345		332		391		398

		83.914		330		384		388		366

		83.946		372		342		419		385

		83.978		362		359		409		364

		84.01		327		384		417		387

		84.042		317		376		406		379

		84.074		346		371		416		349

		84.106		348		348		418		359

		84.138		338		361		417		379

		84.17		368		373		398		350

		84.202		360		408		399		331

		84.234		355		387		412		349

		84.266		360		342		432		384

		84.298		354		321		419		384

		84.33		369		325		407		353

		84.362		317		381		444		369

		84.394		342		349		435		372

		84.426		345		395		409		363

		84.458		370		383		416		388

		84.49		356		401		393		363

		84.522		345		386		436		345

		84.554		351		384		382		348

		84.586		314		381		394		376

		84.618		352		354		427		344

		84.65		319		359		411		369

		84.682		338		342		424		357

		84.714		384		352		427		361

		84.746		322		366		431		376

		84.778		377		359		383		371

		84.81		351		410		413		368

		84.842		361		367		447		348

		84.874		344		344		413		346

		84.906		365		341		406		339

		84.938		335		341		434		360

		84.97		369		345		444		388

		85.002		350		332		420		389

		85.034		352		363		396		365

		85.066		331		329		398		376

		85.098		313		350		429		357

		85.13		349		348		382		351

		85.162		328		383		384		367

		85.194		329		358		410		383

		85.226		340		337		445		373

		85.258		335		350		408		381

		85.29		342		332		428		345

		85.322		364		369		411		375

		85.354		314		371		387		355

		85.386		334		343		382		379

		85.418		335		353		368		370

		85.45		357		371		424		373

		85.482		355		365		393		340

		85.514		349		374		407		345

		85.546		367		352		411		368

		85.578		363		319		399		367

		85.61		334		349		407		350

		85.642		331		359		413		384

		85.674		315		378		388		371

		85.706		346		370		438		367

		85.738		337		341		414		376

		85.77		332		354		389		341

		85.802		340		365		425		362

		85.834		333		392		403		362

		85.866		340		366		417		371

		85.898		320		353		409		359

		85.93		359		380		407		350

		85.962		357		362		460		382

		85.994		357		338		427		348

		86.026		334		404		377		364

		86.058		312		368		415		333

		86.09		380		372		400		384

		86.122		369		390		411		333

		86.154		361		336		412		382

		86.186		344		381		410		340

		86.218		324		375		416		374

		86.25		333		392		418		367

		86.282		310		412		410		397

		86.314		373		380		427		350

		86.346		366		401		431		339

		86.378		374		383		417		372

		86.41		352		374		410		342

		86.442		359		410		409		371

		86.474		359		336		451		352

		86.506		355		375		426		374

		86.538		370		385		386		371

		86.57		355		396		435		402

		86.602		327		374		421		386

		86.634		385		396		457		370

		86.666		365		383		445		415

		86.698		325		398		434		386

		86.73		371		394		442		391

		86.762		357		402		412		379

		86.794		335		358		432		400

		86.826		355		382		438		414

		86.858		372		393		439		399

		86.89		378		402		436		405

		86.922		362		402		454		348

		86.954		381		390		440		417

		86.986		366		366		413		380

		87.018		360		391		445		413

		87.05		354		358		479		439

		87.082		404		370		412		406

		87.114		359		387		434		379

		87.146		352		349		447		391

		87.178		350		382		495		387

		87.21		365		380		474		395

		87.242		363		367		452		417

		87.274		366		384		417		409

		87.306		352		386		416		366

		87.338		395		379		444		414

		87.37		357		392		451		466

		87.402		373		376		445		444

		87.434		403		351		416		426

		87.466		387		373		444		435

		87.498		370		410		461		442

		87.53		416		411		474		425

		87.562		400		400		456		413

		87.594		359		421		447		412

		87.626		403		390		440		459

		87.658		388		413		414		437

		87.69		411		430		493		438

		87.722		407		411		511		436

		87.754		420		406		475		426

		87.786		403		393		495		431

		87.818		428		412		494		423

		87.85		412		441		504		383

		87.882		416		424		508		463

		87.914		427		419		518		463

		87.946		393		426		497		445

		87.978		438		440		489		471

		88.01		417		389		510		405

		88.042		396		424		502		429

		88.074		428		446		508		490

		88.106		421		426		503		466

		88.138		427		474		476		459

		88.17		458		424		527		461

		88.202		380		450		490		487

		88.234		418		451		519		462

		88.266		417		406		533		411

		88.298		414		446		467		410

		88.33		369		449		482		463

		88.362		384		431		497		449

		88.394		430		412		534		430

		88.426		432		454		499		451

		88.458		381		432		519		414

		88.49		384		443		510		433

		88.522		425		440		497		493

		88.554		409		451		469		467

		88.586		401		396		485		439

		88.618		425		442		539		430

		88.65		381		462		477		437

		88.682		408		424		482		413

		88.714		396		415		507		398

		88.746		397		432		490		443

		88.778		393		466		444		411

		88.81		414		446		480		444

		88.842		403		405		501		400

		88.874		398		425		464		415

		88.906		408		406		477		411

		88.938		401		497		486		415

		88.97		390		422		509		427

		89.002		394		407		450		397

		89.034		420		462		447		429

		89.066		399		425		473		412

		89.098		364		444		467		417

		89.13		396		426		414		403

		89.162		385		407		456		416

		89.194		365		404		473		414

		89.226		370		416		467		410

		89.258		383		404		443		403

		89.29		381		425		442		407

		89.322		380		407		489		396

		89.354		375		395		476		412

		89.386		378		440		481		409

		89.418		385		415		442		397

		89.45		368		412		441		389

		89.482		374		399		473		391

		89.514		398		381		490		376

		89.546		361		402		459		396

		89.578		360		412		483		401

		89.61		365		399		474		381

		89.642		391		353		394		387

		89.674		406		422		487		408

		89.706		424		386		462		418

		89.738		385		402		432		419

		89.77		374		397		478		373

		89.802		378		401		466		393

		89.834		383		414		482		372

		89.866		348		403		458		416

		89.898		402		408		437		379

		89.93		355		416		450		383

		89.962		391		376		404		381

		89.994		388		388		434		398

		90.026		370		404		444		441

		90.058		388		429		488		400

		90.09		356		384		462		366

		90.122		380		424		494		400

		90.154		405		382		470		402

		90.186		404		409		499		373

		90.218		372		425		475		403

		90.25		362		410		448		429

		90.282		408		397		454		403

		90.314		381		434		449		377

		90.346		381		416		444		384

		90.378		400		360		433		396

		90.41		364		395		436		431

		90.442		359		364		482		402

		90.474		385		395		452		360

		90.506		363		376		434		362

		90.538		406		382		476		387

		90.57		364		423		424		392

		90.602		394		410		459		364

		90.634		366		417		421		386

		90.666		326		404		475		403

		90.698		419		409		439		447

		90.73		429		373		444		416

		90.762		387		363		441		375

		90.794		353		407		433		398

		90.826		395		394		456		397

		90.858		386		406		453		384

		90.89		361		432		458		405

		90.922		364		407		456		414

		90.954		376		385		445		396

		90.986		369		403		448		403

		91.018		359		388		479		425

		91.05		367		406		455		385

		91.082		325		415		433		396

		91.114		381		409		450		391

		91.146		357		368		480		428

		91.178		356		438		465		422

		91.21		361		399		437		411

		91.242		388		376		461		383

		91.274		375		354		454		401

		91.306		377		402		449		413

		91.338		394		422		476		434

		91.37		397		425		434		400

		91.402		358		380		474		425

		91.434		403		395		464		403

		91.466		352		399		477		415

		91.498		390		370		472		380

		91.53		394		389		414		424

		91.562		406		413		466		416

		91.594		376		359		467		416

		91.626		405		398		448		423

		91.658		409		401		448		429

		91.69		373		376		461		424

		91.722		376		377		485		428

		91.754		396		380		467		398

		91.786		358		387		417		430

		91.818		371		382		455		422

		91.85		384		395		455		421

		91.882		406		399		471		418

		91.914		387		367		424		417

		91.946		403		376		461		399

		91.978		396		398		457		454

		92.01		387		416		477		399

		92.042		379		351		471		420

		92.074		417		405		490		446

		92.106		386		422		491		382

		92.138		406		398		468		434

		92.17		383		362		465		427

		92.202		394		406		481		443

		92.234		439		419		504		423

		92.266		426		372		482		415

		92.298		405		417		486		471

		92.33		388		447		477		486

		92.362		410		428		504		425

		92.394		421		402		499		475

		92.426		401		404		489		442

		92.458		411		395		483		422

		92.49		423		411		488		471

		92.522		420		407		472		460

		92.554		399		399		476		434

		92.586		392		418		504		461

		92.618		383		435		496		455

		92.65		402		428		502		486

		92.682		392		426		513		466

		92.714		410		442		518		470

		92.746		406		430		504		456

		92.778		407		389		446		442

		92.81		444		397		495		470

		92.842		445		422		530		444

		92.874		419		392		488		404

		92.906		384		426		488		455

		92.938		390		448		498		416

		92.97		436		401		478		407

		93.002		409		413		475		476

		93.034		402		412		495		462

		93.066		372		419		480		467

		93.098		377		435		471		410

		93.13		422		417		507		432

		93.162		400		394		497		464

		93.194		375		375		451		406

		93.226		419		441		467		419

		93.258		387		359		514		455

		93.29		400		413		492		420

		93.322		405		389		482		413

		93.354		412		409		515		392

		93.386		415		420		498		432

		93.418		396		421		476		409

		93.45		401		412		459		454

		93.482		406		433		472		380

		93.514		400		404		448		380

		93.546		383		404		463		397

		93.578		364		392		480		455

		93.61		371		388		473		409

		93.642		376		416		485		400

		93.674		373		380		437		388

		93.706		405		388		472		365

		93.738		406		395		506		401

		93.77		395		392		423		414

		93.802		399		427		421		424

		93.834		397		397		452		419

		93.866		352		392		454		402

		93.898		358		400		441		393

		93.93		391		362		462		395

		93.962		392		359		485		396

		93.994		377		372		407		408

		94.026		376		407		439		357

		94.058		351		393		471		406

		94.09		350		409		453		395

		94.122		361		394		434		370

		94.154		349		367		450		349

		94.186		359		364		438		416

		94.218		369		356		464		353

		94.25		373		392		393		399

		94.282		355		386		416		359

		94.314		351		371		412		390

		94.346		375		382		415		400

		94.378		387		408		437		375

		94.41		358		366		422		333

		94.442		369		402		405		384

		94.474		360		364		420		390

		94.506		341		360		442		382

		94.538		342		386		415		377

		94.57		366		375		408		365

		94.602		372		395		418		391

		94.634		348		345		434		366

		94.666		346		372		436		363

		94.698		379		337		454		380

		94.73		378		382		455		392

		94.762		355		355		419		396

		94.794		346		326		422		379

		94.826		361		348		405		364

		94.858		315		395		411		391

		94.89		347		411		419		353

		94.922		353		356		444		413

		94.954		358		371		414		358

		94.986		367		327		418		362

		95.018		374		369		456		403

		95.05		376		350		404		409

		95.082		338		365		397		372

		95.114		322		348		433		391

		95.146		328		384		431		380

		95.178		372		384		415		367

		95.21		367		381		381		366

		95.242		350		342		405		329

		95.274		310		345		429		382

		95.306		351		399		425		382

		95.338		336		392		457		402

		95.37		327		364		426		349

		95.402		333		321		439		365

		95.434		331		364		427		347

		95.466		353		404		388		335

		95.498		357		370		394		389

		95.53		343		360		387		344

		95.562		346		378		430		351

		95.594		364		364		392		344

		95.626		342		351		400		397

		95.658		368		378		413		361

		95.69		345		392		408		379

		95.722		390		337		408		365

		95.754		339		374		422		344

		95.786		354		339		421		359

		95.818		351		373		431		345

		95.85		323		380		425		362

		95.882		360		307		411		366

		95.914		331		381		423		378

		95.946		329		369		419		343

		95.978		332		368		427		351

		96.01		334		373		444		348

		96.042		359		361		418		343

		96.074		337		366		384		380

		96.106		354		383		449		376

		96.138		353		355		419		389

		96.17		351		358		450		343

		96.202		349		343		419		379

		96.234		343		394		429		364

		96.266		322		379		449		370

		96.298		355		383		424		376

		96.33		392		358		422		348

		96.362		378		358		412		344

		96.394		351		365		407		367

		96.426		372		352		429		368

		96.458		359		360		403		369

		96.49		307		382		404		360

		96.522		334		399		422		361

		96.554		382		403		401		340

		96.586		326		407		408		372

		96.618		323		397		398		350

		96.65		347		344		416		378

		96.682		353		366		416		348

		96.714		366		360		405		363

		96.746		393		352		412		373

		96.778		338		353		419		341

		96.81		371		365		416		330

		96.842		346		356		376		387

		96.874		359		376		392		368

		96.906		313		389		419		356

		96.938		314		395		427		363

		96.97		340		377		405		364

		97.002		331		358		394		332

		97.034		356		346		448		326

		97.066		347		376		422		362

		97.098		342		342		424		357

		97.13		373		362		411		342

		97.162		343		317		406		381

		97.194		358		359		422		328

		97.226		342		369		408		383

		97.258		345		408		440		345

		97.29		333		361		437		362

		97.322		352		370		412		392

		97.354		331		371		428		357

		97.386		337		382		408		344

		97.418		335		346		426		331

		97.45		373		394		395		323

		97.482		344		368		380		367

		97.514		354		365		403		354

		97.546		360		363		410		351

		97.578		365		337		424		347

		97.61		353		346		440		361

		97.642		370		360		416		363

		97.674		368		342		358		353

		97.706		307		368		411		352

		97.738		304		373		385		343

		97.77		339		376		385		327

		97.802		345		322		419		349

		97.834		357		370		407		378

		97.866		363		360		408		322

		97.898		357		382		411		366

		97.93		333		372		411		360

		97.962		376		326		447		375

		97.994		351		348		361		344

		98.026		342		350		413		357

		98.058		393		393		399		340

		98.09		340		354		432		363

		98.122		330		363		387		346

		98.154		354		332		388		349

		98.186		328		347		396		372

		98.218		345		388		370		302

		98.25		329		359		428		310

		98.282		332		372		368		343

		98.314		309		373		352		325

		98.346		299		371		399		348

		98.378		357		345		397		314

		98.41		320		374		425		336

		98.442		317		382		394		348

		98.474		360		357		355		354

		98.506		328		329		388		342

		98.538		343		343		404		358

		98.57		352		357		392		353

		98.602		307		350		393		359

		98.634		325		338		408		349

		98.666		343		333		396		378

		98.698		321		357		393		339

		98.73		307		351		378		321

		98.762		317		347		385		312

		98.794		321		329		398		341

		98.826		272		362		376		320

		98.858		362		321		384		346

		98.89		311		339		405		333

		98.922		309		349		410		311

		98.954		340		338		393		333

		98.986		334		335		368		337

		99.018		333		328		397		357

		99.05		330		371		365		371

		99.082		326		339		413		312

		99.114		324		359		393		322

		99.146		307		340		388		322

		99.178		338		380		404		324

		99.21		312		343		367		321

		99.242		328		336		369		356

		99.274		343		355		383		319

		99.306		317		359		396		326

		99.338		348		322		379		312

		99.37		340		323		415		333

		99.402		306		369		442		341

		99.434		345		344		373		346

		99.466		334		359		410		327

		99.498		334		330		381		312

		99.53		338		333		369		314

		99.562		326		367		398		352

		99.594		309		357		401		343

		99.626		340		362		341		319

		99.658		291		395		413		329

		99.69		355		343		368		336

		99.722		316		320		380		321

		99.754		307		340		390		362

		99.786		334		339		414		330

		99.818		320		324		368		326

		99.85		325		341		357		324

		99.882		312		318		355		325

		99.914		333		318		401		334

		99.946		316		314		417		336

		99.978		294		351		393		296

		100.01		312		345		404		350

		100.042		327		341		402		310

		100.074		325		330		355		359

		100.106		323		351		355		346

		100.138		320		338		337		331

		100.17		299		325		397		351

		100.202		335		321		389		325

		100.234		315		290		359		318

		100.266		320		326		352		338

		100.298		363		344		389		324

		100.33		316		301		391		336

		100.362		332		314		421		327

		100.394		313		327		402		329

		100.426		329		350		369		340

		100.458		286		318		379		331

		100.49		322		329		394		317

		100.522		262		307		364		326

		100.554		336		341		370		317

		100.586		333		314		395		317

		100.618		313		327		386		312

		100.65		310		336		371		333

		100.682		279		280		391		326

		100.714		288		331		372		295

		100.746		312		324		387		316

		100.778		330		330		380		326

		100.81		325		342		378		338

		100.842		309		314		389		327

		100.874		295		310		393		325

		100.906		311		306		404		326

		100.938		308		346		391		303

		100.97		294		333		374		321

		101.002		303		323		382		333

		101.034		337		336		376		323

		101.066		315		325		356		359

		101.098		339		319		372		322

		101.13		311		338		361		309

		101.162		332		316		343		297

		101.194		297		338		398		334

		101.226		288		326		397		355

		101.258		324		320		397		315

		101.29		287		318		381		326

		101.322		331		355		345		333

		101.354		295		334		376		321

		101.386		284		309		379		343

		101.418		326		314		356		306

		101.45		329		341		369		287

		101.482		347		337		402		351

		101.514		304		336		319		319

		101.546		346		325		401		362

		101.578		306		334		383		332

		101.61		311		303		365		338

		101.642		352		321		372		338

		101.674		334		339		380		338

		101.706		302		326		368		332

		101.738		324		330		399		325

		101.77		309		333		378		325

		101.802		307		323		380		305

		101.834		313		299		402		351

		101.866		307		341		407		316

		101.898		266		343		404		321

		101.93		297		347		386		335

		101.962		285		317		367		322

		101.994		298		319		378		335

		102.026		290		347		406		299

		102.058		329		321		365		321

		102.09		318		345		382		336

		102.122		333		287		397		329

		102.154		314		320		401		339

		102.186		314		327		396		335

		102.218		314		344		398		338

		102.25		307		328		379		324

		102.282		328		342		367		331

		102.314		305		333		381		326

		102.346		309		287		365		361

		102.378		337		346		388		304

		102.41		297		318		369		332

		102.442		349		323		358		323

		102.474		293		312		373		319

		102.506		310		316		393		320

		102.538		311		315		398		334

		102.57		315		330		378		328

		102.602		279		357		383		335

		102.634		294		333		398		293

		102.666		288		356		379		309

		102.698		291		324		354		335

		102.73		312		314		354		344

		102.762		306		326		375		303

		102.794		313		309		371		329

		102.826		317		335		373		327

		102.858		297		350		343		341

		102.89		311		326		344		331

		102.922		340		306		388		330

		102.954		291		332		418		315

		102.986		306		327		366		308

		103.018		260		310		383		315

		103.05		294		289		344		268

		103.082		301		299		356		303

		103.114		344		314		313		356

		103.146		306		349		373		343

		103.178		322		347		387		341

		103.21		320		343		385		322

		103.242		310		333		412		315

		103.274		321		322		389		348

		103.306		337		362		365		313

		103.338		304		307		391		331

		103.37		314		327		390		324

		103.402		323		354		419		347

		103.434		291		311		357		320

		103.466		302		350		350		325

		103.498		331		338		369		318

		103.53		313		314		346		339

		103.562		310		354		378		315

		103.594		308		293		373		334

		103.626		345		324		398		311

		103.658		303		353		339		317

		103.69		302		339		340		329

		103.722		328		360		387		303

		103.754		321		362		363		296

		103.786		297		326		358		298

		103.818		309		319		401		327

		103.85		317		336		383		329

		103.882		295		324		369		305

		103.914		296		296		374		335

		103.946		290		334		346		308

		103.978		309		315		404		315

		104.01		308		346		350		306

		104.042		309		327		425		296

		104.074		325		340		386		336

		104.106		318		343		375		367

		104.138		296		339		380		310

		104.17		319		314		363		313

		104.202		341		329		362		353

		104.234		328		341		396		308

		104.266		307		372		398		288

		104.298		312		327		363		330

		104.33		325		355		384		320

		104.362		307		321		395		307

		104.394		315		354		353		330

		104.426		326		308		345		318

		104.458		330		339		366		344

		104.49		330		329		350		313

		104.522		334		291		383		340

		104.554		339		311		345		341

		104.586		328		346		357		327

		104.618		301		328		385		303

		104.65		317		337		425		320

		104.682		299		357		357		310

		104.714		296		351		352		303

		104.746		322		315		344		311

		104.778		312		331		406		306

		104.81		298		373		374		330

		104.842		307		338		364		340

		104.874		312		343		385		315

		104.906		280		320		391		301

		104.938		302		330		325		337

		104.97		292		334		370		327

		105.002		290		346		370		329

		105.034		303		351		371		340

		105.066		283		355		391		283

		105.098		305		349		374		337

		105.13		283		287		419		307

		105.162		267		323		399		388

		105.194		338		365		384		301

		105.226		327		343		368		359

		105.258		312		328		389		317

		105.29		257		314		334		323

		105.322		302		344		371		317

		105.354		278		368		379		323

		105.386		312		338		356		307

		105.418		336		336		369		301

		105.45		308		309		369		359

		105.482		300		317		339		314

		105.514		335		358		411		323

		105.546		288		333		369		309

		105.578		313		325		347		319

		105.61		329		323		373		343

		105.642		293		336		419		346

		105.674		322		309		350		341

		105.706		313		326		404		334

		105.738		283		338		377		332

		105.77		284		351		377		324

		105.802		315		334		356		352

		105.834		330		297		381		312

		105.866		315		356		391		315

		105.898		313		329		399		365

		105.93		294		314		396		287

		105.962		329		318		381		314

		105.994		354		318		391		333

		106.026		278		369		357		325

		106.058		287		316		396		324

		106.09		332		348		378		322

		106.122		327		336		386		329

		106.154		349		345		360		366

		106.186		295		334		389		341

		106.218		317		312		367		303

		106.25		311		345		373		347

		106.282		329		334		375		314

		106.314		339		355		382		328

		106.346		300		340		395		318

		106.378		296		347		384		304

		106.41		342		336		363		318

		106.442		292		337		375		306

		106.474		300		325		359		351

		106.506		336		360		389		335

		106.538		313		334		368		334

		106.57		334		337		397		331

		106.602		360		346		360		319

		106.634		288		358		373		319

		106.666		352		359		374		391

		106.698		295		352		417		335

		106.73		333		353		403		342

		106.762		327		331		399		336

		106.794		335		337		395		325

		106.826		351		358		403		335

		106.858		330		348		399		349

		106.89		316		335		420		353

		106.922		290		352		401		322

		106.954		320		363		382		300

		106.986		325		376		377		335

		107.018		330		356		401		369

		107.05		334		372		354		336

		107.082		365		363		376		332

		107.114		350		340		394		328

		107.146		380		350		331		302

		107.178		338		348		398		360

		107.21		326		388		408		318

		107.242		366		328		359		355

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0

				0		0				0





Feuil2

		





Feuil3

		






_1330011086.xls
Graph2

		0.33		0.33		0.33		0.33

		0.362		0.362		0.362		0.362

		0.394		0.394		0.394		0.394

		0.426		0.426		0.426		0.426

		0.458		0.458		0.458		0.458

		0.49		0.49		0.49		0.49

		0.522		0.522		0.522		0.522

		0.554		0.554		0.554		0.554

		0.586		0.586		0.586		0.586

		0.618		0.618		0.618		0.618

		0.65		0.65		0.65		0.65

		0.682		0.682		0.682		0.682

		0.714		0.714		0.714		0.714

		0.746		0.746		0.746		0.746

		0.778		0.778		0.778		0.778

		0.81		0.81		0.81		0.81

		0.842		0.842		0.842		0.842

		0.874		0.874		0.874		0.874

		0.906		0.906		0.906		0.906

		0.938		0.938		0.938		0.938

		0.97		0.97		0.97		0.97

		1.002		1.002		1.002		1.002

		1.034		1.034		1.034		1.034

		1.066		1.066		1.066		1.066

		1.098		1.098		1.098		1.098

		1.13		1.13		1.13		1.13

		1.162		1.162		1.162		1.162

		1.194		1.194		1.194		1.194

		1.226		1.226		1.226		1.226

		1.258		1.258		1.258		1.258

		1.29		1.29		1.29		1.29

		1.322		1.322		1.322		1.322

		1.354		1.354		1.354		1.354

		1.386		1.386		1.386		1.386

		1.418		1.418		1.418		1.418

		1.45		1.45		1.45		1.45

		1.482		1.482		1.482		1.482

		1.514		1.514		1.514		1.514

		1.546		1.546		1.546		1.546

		1.578		1.578		1.578		1.578

		1.61		1.61		1.61		1.61

		1.642		1.642		1.642		1.642

		1.674		1.674		1.674		1.674

		1.706		1.706		1.706		1.706

		1.738		1.738		1.738		1.738

		1.77		1.77		1.77		1.77

		1.802		1.802		1.802		1.802

		1.834		1.834		1.834		1.834

		1.866		1.866		1.866		1.866

		1.898		1.898		1.898		1.898

		1.93		1.93		1.93		1.93

		1.962		1.962		1.962		1.962

		1.994		1.994		1.994		1.994

		2.026		2.026		2.026		2.026

		2.058		2.058		2.058		2.058

		2.09		2.09		2.09		2.09

		2.122		2.122		2.122		2.122

		2.154		2.154		2.154		2.154

		2.186		2.186		2.186		2.186

		2.218		2.218		2.218		2.218

		2.25		2.25		2.25		2.25

		2.282		2.282		2.282		2.282

		2.314		2.314		2.314		2.314

		2.346		2.346		2.346		2.346

		2.378		2.378		2.378		2.378

		2.41		2.41		2.41		2.41

		2.442		2.442		2.442		2.442

		2.474		2.474		2.474		2.474

		2.506		2.506		2.506		2.506

		2.538		2.538		2.538		2.538

		2.57		2.57		2.57		2.57

		2.602		2.602		2.602		2.602

		2.634		2.634		2.634		2.634

		2.666		2.666		2.666		2.666

		2.698		2.698		2.698		2.698

		2.73		2.73		2.73		2.73

		2.762		2.762		2.762		2.762

		2.794		2.794		2.794		2.794

		2.826		2.826		2.826		2.826

		2.858		2.858		2.858		2.858

		2.89		2.89		2.89		2.89

		2.922		2.922		2.922		2.922

		2.954		2.954		2.954		2.954

		2.986		2.986		2.986		2.986

		3.018		3.018		3.018		3.018

		3.05		3.05		3.05		3.05

		3.082		3.082		3.082		3.082

		3.114		3.114		3.114		3.114

		3.146		3.146		3.146		3.146

		3.178		3.178		3.178		3.178

		3.21		3.21		3.21		3.21

		3.242		3.242		3.242		3.242

		3.274		3.274		3.274		3.274

		3.306		3.306		3.306		3.306

		3.338		3.338		3.338		3.338

		3.37		3.37		3.37		3.37

		3.402		3.402		3.402		3.402

		3.434		3.434		3.434		3.434

		3.466		3.466		3.466		3.466

		3.498		3.498		3.498		3.498

		3.53		3.53		3.53		3.53

		3.562		3.562		3.562		3.562

		3.594		3.594		3.594		3.594

		3.626		3.626		3.626		3.626

		3.658		3.658		3.658		3.658

		3.69		3.69		3.69		3.69

		3.722		3.722		3.722		3.722

		3.754		3.754		3.754		3.754

		3.786		3.786		3.786		3.786

		3.818		3.818		3.818		3.818

		3.85		3.85		3.85		3.85

		3.882		3.882		3.882		3.882

		3.914		3.914		3.914		3.914

		3.946		3.946		3.946		3.946

		3.978		3.978		3.978		3.978

		4.01		4.01		4.01		4.01

		4.042		4.042		4.042		4.042

		4.074		4.074		4.074		4.074

		4.106		4.106		4.106		4.106

		4.138		4.138		4.138		4.138

		4.17		4.17		4.17		4.17

		4.202		4.202		4.202		4.202

		4.234		4.234		4.234		4.234

		4.266		4.266		4.266		4.266

		4.298		4.298		4.298		4.298

		4.33		4.33		4.33		4.33

		4.362		4.362		4.362		4.362

		4.394		4.394		4.394		4.394

		4.426		4.426		4.426		4.426

		4.458		4.458		4.458		4.458

		4.49		4.49		4.49		4.49

		4.522		4.522		4.522		4.522

		4.554		4.554		4.554		4.554

		4.586		4.586		4.586		4.586

		4.618		4.618		4.618		4.618

		4.65		4.65		4.65		4.65

		4.682		4.682		4.682		4.682

		4.714		4.714		4.714		4.714

		4.746		4.746		4.746		4.746

		4.778		4.778		4.778		4.778

		4.81		4.81		4.81		4.81

		4.842		4.842		4.842		4.842

		4.874		4.874		4.874		4.874

		4.906		4.906		4.906		4.906

		4.938		4.938		4.938		4.938

		4.97		4.97		4.97		4.97

		5.002		5.002		5.002		5.002

		5.034		5.034		5.034		5.034

		5.066		5.066		5.066		5.066

		5.098		5.098		5.098		5.098

		5.13		5.13		5.13		5.13

		5.162		5.162		5.162		5.162

		5.194		5.194		5.194		5.194

		5.226		5.226		5.226		5.226

		5.258		5.258		5.258		5.258

		5.29		5.29		5.29		5.29

		5.322		5.322		5.322		5.322

		5.354		5.354		5.354		5.354

		5.386		5.386		5.386		5.386

		5.418		5.418		5.418		5.418

		5.45		5.45		5.45		5.45

		5.482		5.482		5.482		5.482

		5.514		5.514		5.514		5.514

		5.546		5.546		5.546		5.546

		5.578		5.578		5.578		5.578

		5.61		5.61		5.61		5.61

		5.642		5.642		5.642		5.642

		5.674		5.674		5.674		5.674

		5.706		5.706		5.706		5.706

		5.738		5.738		5.738		5.738

		5.77		5.77		5.77		5.77

		5.802		5.802		5.802		5.802

		5.834		5.834		5.834		5.834

		5.866		5.866		5.866		5.866

		5.898		5.898		5.898		5.898

		5.93		5.93		5.93		5.93

		5.962		5.962		5.962		5.962

		5.994		5.994		5.994		5.994

		6.026		6.026		6.026		6.026

		6.058		6.058		6.058		6.058

		6.09		6.09		6.09		6.09

		6.122		6.122		6.122		6.122

		6.154		6.154		6.154		6.154

		6.186		6.186		6.186		6.186

		6.218		6.218		6.218		6.218

		6.25		6.25		6.25		6.25

		6.282		6.282		6.282		6.282

		6.314		6.314		6.314		6.314

		6.346		6.346		6.346		6.346

		6.378		6.378		6.378		6.378

		6.41		6.41		6.41		6.41

		6.442		6.442		6.442		6.442

		6.474		6.474		6.474		6.474

		6.506		6.506		6.506		6.506

		6.538		6.538		6.538		6.538

		6.57		6.57		6.57		6.57

		6.602		6.602		6.602		6.602

		6.634		6.634		6.634		6.634

		6.666		6.666		6.666		6.666

		6.698		6.698		6.698		6.698

		6.73		6.73		6.73		6.73

		6.762		6.762		6.762		6.762

		6.794		6.794		6.794		6.794

		6.826		6.826		6.826		6.826

		6.858		6.858		6.858		6.858

		6.89		6.89		6.89		6.89

		6.922		6.922		6.922		6.922

		6.954		6.954		6.954		6.954

		6.986		6.986		6.986		6.986

		7.018		7.018		7.018		7.018

		7.05		7.05		7.05		7.05

		7.082		7.082		7.082		7.082

		7.114		7.114		7.114		7.114

		7.146		7.146		7.146		7.146

		7.178		7.178		7.178		7.178

		7.21		7.21		7.21		7.21

		7.242		7.242		7.242		7.242

		7.274		7.274		7.274		7.274

		7.306		7.306		7.306		7.306

		7.338		7.338		7.338		7.338

		7.37		7.37		7.37		7.37

		7.402		7.402		7.402		7.402

		7.434		7.434		7.434		7.434

		7.466		7.466		7.466		7.466

		7.498		7.498		7.498		7.498

		7.53		7.53		7.53		7.53

		7.562		7.562		7.562		7.562

		7.594		7.594		7.594		7.594

		7.626		7.626		7.626		7.626

		7.658		7.658		7.658		7.658

		7.69		7.69		7.69		7.69

		7.722		7.722		7.722		7.722

		7.754		7.754		7.754		7.754

		7.786		7.786		7.786		7.786

		7.818		7.818		7.818		7.818

		7.85		7.85		7.85		7.85

		7.882		7.882		7.882		7.882

		7.914		7.914		7.914		7.914

		7.946		7.946		7.946		7.946

		7.978		7.978		7.978		7.978

		8.01		8.01		8.01		8.01

		8.042		8.042		8.042		8.042

		8.074		8.074		8.074		8.074

		8.106		8.106		8.106		8.106

		8.138		8.138		8.138		8.138

		8.17		8.17		8.17		8.17

		8.202		8.202		8.202		8.202

		8.234		8.234		8.234		8.234

		8.266		8.266		8.266		8.266

		8.298		8.298		8.298		8.298

		8.33		8.33		8.33		8.33

		8.362		8.362		8.362		8.362

		8.394		8.394		8.394		8.394

		8.426		8.426		8.426		8.426

		8.458		8.458		8.458		8.458

		8.49		8.49		8.49		8.49

		8.522		8.522		8.522		8.522

		8.554		8.554		8.554		8.554

		8.586		8.586		8.586		8.586

		8.618		8.618		8.618		8.618

		8.65		8.65		8.65		8.65

		8.682		8.682		8.682		8.682

		8.714		8.714		8.714		8.714

		8.746		8.746		8.746		8.746

		8.778		8.778		8.778		8.778

		8.81		8.81		8.81		8.81

		8.842		8.842		8.842		8.842

		8.874		8.874		8.874		8.874

		8.906		8.906		8.906		8.906

		8.938		8.938		8.938		8.938

		8.97		8.97		8.97		8.97

		9.002		9.002		9.002		9.002

		9.034		9.034		9.034		9.034

		9.066		9.066		9.066		9.066

		9.098		9.098		9.098		9.098

		9.13		9.13		9.13		9.13

		9.162		9.162		9.162		9.162

		9.194		9.194		9.194		9.194

		9.226		9.226		9.226		9.226

		9.258		9.258		9.258		9.258

		9.29		9.29		9.29		9.29

		9.322		9.322		9.322		9.322

		9.354		9.354		9.354		9.354

		9.386		9.386		9.386		9.386

		9.418		9.418		9.418		9.418

		9.45		9.45		9.45		9.45

		9.482		9.482		9.482		9.482

		9.514		9.514		9.514		9.514

		9.546		9.546		9.546		9.546

		9.578		9.578		9.578		9.578

		9.61		9.61		9.61		9.61

		9.642		9.642		9.642		9.642

		9.674		9.674		9.674		9.674

		9.706		9.706		9.706		9.706

		9.738		9.738		9.738		9.738

		9.77		9.77		9.77		9.77

		9.802		9.802		9.802		9.802

		9.834		9.834		9.834		9.834

		9.866		9.866		9.866		9.866

		9.898		9.898		9.898		9.898

		9.93		9.93		9.93		9.93

		9.962		9.962		9.962		9.962

		9.994		9.994		9.994		9.994

		10.026		10.026		10.026		10.026

		10.058		10.058		10.058		10.058

		10.09		10.09		10.09		10.09

		10.122		10.122		10.122		10.122

		10.154		10.154		10.154		10.154

		10.186		10.186		10.186		10.186

		10.218		10.218		10.218		10.218

		10.25		10.25		10.25		10.25

		10.282		10.282		10.282		10.282

		10.314		10.314		10.314		10.314

		10.346		10.346		10.346		10.346

		10.378		10.378		10.378		10.378

		10.41		10.41		10.41		10.41

		10.442		10.442		10.442		10.442

		10.474		10.474		10.474		10.474

		10.506		10.506		10.506		10.506

		10.538		10.538		10.538		10.538

		10.57		10.57		10.57		10.57

		10.602		10.602		10.602		10.602

		10.634		10.634		10.634		10.634

		10.666		10.666		10.666		10.666

		10.698		10.698		10.698		10.698

		10.73		10.73		10.73		10.73

		10.762		10.762		10.762		10.762

		10.794		10.794		10.794		10.794

		10.826		10.826		10.826		10.826

		10.858		10.858		10.858		10.858

		10.89		10.89		10.89		10.89

		10.922		10.922		10.922		10.922

		10.954		10.954		10.954		10.954

		10.986		10.986		10.986		10.986

		11.018		11.018		11.018		11.018

		11.05		11.05		11.05		11.05

		11.082		11.082		11.082		11.082

		11.114		11.114		11.114		11.114

		11.146		11.146		11.146		11.146

		11.178		11.178		11.178		11.178

		11.21		11.21		11.21		11.21

		11.242		11.242		11.242		11.242

		11.274		11.274		11.274		11.274

		11.306		11.306		11.306		11.306

		11.338		11.338		11.338		11.338

		11.37		11.37		11.37		11.37

		11.402		11.402		11.402		11.402

		11.434		11.434		11.434		11.434

		11.466		11.466		11.466		11.466

		11.498		11.498		11.498		11.498

		11.53		11.53		11.53		11.53

		11.562		11.562		11.562		11.562

		11.594		11.594		11.594		11.594

		11.626		11.626		11.626		11.626

		11.658		11.658		11.658		11.658

		11.69		11.69		11.69		11.69

		11.722		11.722		11.722		11.722

		11.754		11.754		11.754		11.754

		11.786		11.786		11.786		11.786

		11.818		11.818		11.818		11.818

		11.85		11.85		11.85		11.85

		11.882		11.882		11.882		11.882

		11.914		11.914		11.914		11.914

		11.946		11.946		11.946		11.946

		11.978		11.978		11.978		11.978

		12.01		12.01		12.01		12.01

		12.042		12.042		12.042		12.042

		12.074		12.074		12.074		12.074

		12.106		12.106		12.106		12.106

		12.138		12.138		12.138		12.138

		12.17		12.17		12.17		12.17

		12.202		12.202		12.202		12.202

		12.234		12.234		12.234		12.234

		12.266		12.266		12.266		12.266

		12.298		12.298		12.298		12.298

		12.33		12.33		12.33		12.33

		12.362		12.362		12.362		12.362

		12.394		12.394		12.394		12.394

		12.426		12.426		12.426		12.426

		12.458		12.458		12.458		12.458

		12.49		12.49		12.49		12.49

		12.522		12.522		12.522		12.522

		12.554		12.554		12.554		12.554

		12.586		12.586		12.586		12.586

		12.618		12.618		12.618		12.618

		12.65		12.65		12.65		12.65

		12.682		12.682		12.682		12.682

		12.714		12.714		12.714		12.714

		12.746		12.746		12.746		12.746

		12.778		12.778		12.778		12.778

		12.81		12.81		12.81		12.81

		12.842		12.842		12.842		12.842

		12.874		12.874		12.874		12.874

		12.906		12.906		12.906		12.906

		12.938		12.938		12.938		12.938

		12.97		12.97		12.97		12.97

		13.002		13.002		13.002		13.002

		13.034		13.034		13.034		13.034

		13.066		13.066		13.066		13.066

		13.098		13.098		13.098		13.098

		13.13		13.13		13.13		13.13

		13.162		13.162		13.162		13.162

		13.194		13.194		13.194		13.194

		13.226		13.226		13.226		13.226

		13.258		13.258		13.258		13.258

		13.29		13.29		13.29		13.29

		13.322		13.322		13.322		13.322

		13.354		13.354		13.354		13.354

		13.386		13.386		13.386		13.386

		13.418		13.418		13.418		13.418

		13.45		13.45		13.45		13.45

		13.482		13.482		13.482		13.482

		13.514		13.514		13.514		13.514

		13.546		13.546		13.546		13.546

		13.578		13.578		13.578		13.578

		13.61		13.61		13.61		13.61

		13.642		13.642		13.642		13.642

		13.674		13.674		13.674		13.674

		13.706		13.706		13.706		13.706

		13.738		13.738		13.738		13.738

		13.77		13.77		13.77		13.77

		13.802		13.802		13.802		13.802

		13.834		13.834		13.834		13.834

		13.866		13.866		13.866		13.866

		13.898		13.898		13.898		13.898

		13.93		13.93		13.93		13.93

		13.962		13.962		13.962		13.962

		13.994		13.994		13.994		13.994

		14.026		14.026		14.026		14.026

		14.058		14.058		14.058		14.058

		14.09		14.09		14.09		14.09

		14.122		14.122		14.122		14.122

		14.154		14.154		14.154		14.154

		14.186		14.186		14.186		14.186

		14.218		14.218		14.218		14.218

		14.25		14.25		14.25		14.25

		14.282		14.282		14.282		14.282

		14.314		14.314		14.314		14.314

		14.346		14.346		14.346		14.346

		14.378		14.378		14.378		14.378

		14.41		14.41		14.41		14.41

		14.442		14.442		14.442		14.442

		14.474		14.474		14.474		14.474

		14.506		14.506		14.506		14.506

		14.538		14.538		14.538		14.538

		14.57		14.57		14.57		14.57

		14.602		14.602		14.602		14.602

		14.634		14.634		14.634		14.634

		14.666		14.666		14.666		14.666

		14.698		14.698		14.698		14.698

		14.73		14.73		14.73		14.73

		14.762		14.762		14.762		14.762

		14.794		14.794		14.794		14.794

		14.826		14.826		14.826		14.826

		14.858		14.858		14.858		14.858

		14.89		14.89		14.89		14.89

		14.922		14.922		14.922		14.922

		14.954		14.954		14.954		14.954

		14.986		14.986		14.986		14.986

		15.018		15.018		15.018		15.018

		15.05		15.05		15.05		15.05

		15.082		15.082		15.082		15.082

		15.114		15.114		15.114		15.114

		15.146		15.146		15.146		15.146

		15.178		15.178		15.178		15.178

		15.21		15.21		15.21		15.21

		15.242		15.242		15.242		15.242

		15.274		15.274		15.274		15.274

		15.306		15.306		15.306		15.306

		15.338		15.338		15.338		15.338

		15.37		15.37		15.37		15.37

		15.402		15.402		15.402		15.402

		15.434		15.434		15.434		15.434

		15.466		15.466		15.466		15.466

		15.498		15.498		15.498		15.498

		15.53		15.53		15.53		15.53

		15.562		15.562		15.562		15.562

		15.594		15.594		15.594		15.594

		15.626		15.626		15.626		15.626

		15.658		15.658		15.658		15.658

		15.69		15.69		15.69		15.69

		15.722		15.722		15.722		15.722

		15.754		15.754		15.754		15.754

		15.786		15.786		15.786		15.786

		15.818		15.818		15.818		15.818

		15.85		15.85		15.85		15.85

		15.882		15.882		15.882		15.882

		15.914		15.914		15.914		15.914

		15.946		15.946		15.946		15.946

		15.978		15.978		15.978		15.978

		16.01		16.01		16.01		16.01

		16.042		16.042		16.042		16.042

		16.074		16.074		16.074		16.074

		16.106		16.106		16.106		16.106

		16.138		16.138		16.138		16.138

		16.17		16.17		16.17		16.17

		16.202		16.202		16.202		16.202

		16.234		16.234		16.234		16.234

		16.266		16.266		16.266		16.266

		16.298		16.298		16.298		16.298

		16.33		16.33		16.33		16.33

		16.362		16.362		16.362		16.362

		16.394		16.394		16.394		16.394

		16.426		16.426		16.426		16.426

		16.458		16.458		16.458		16.458

		16.49		16.49		16.49		16.49

		16.522		16.522		16.522		16.522

		16.554		16.554		16.554		16.554

		16.586		16.586		16.586		16.586

		16.618		16.618		16.618		16.618

		16.65		16.65		16.65		16.65

		16.682		16.682		16.682		16.682

		16.714		16.714		16.714		16.714

		16.746		16.746		16.746		16.746

		16.778		16.778		16.778		16.778

		16.81		16.81		16.81		16.81

		16.842		16.842		16.842		16.842

		16.874		16.874		16.874		16.874

		16.906		16.906		16.906		16.906

		16.938		16.938		16.938		16.938

		16.97		16.97		16.97		16.97

		17.002		17.002		17.002		17.002

		17.034		17.034		17.034		17.034

		17.066		17.066		17.066		17.066

		17.098		17.098		17.098		17.098

		17.13		17.13		17.13		17.13

		17.162		17.162		17.162		17.162

		17.194		17.194		17.194		17.194

		17.226		17.226		17.226		17.226

		17.258		17.258		17.258		17.258

		17.29		17.29		17.29		17.29

		17.322		17.322		17.322		17.322

		17.354		17.354		17.354		17.354

		17.386		17.386		17.386		17.386

		17.418		17.418		17.418		17.418

		17.45		17.45		17.45		17.45

		17.482		17.482		17.482		17.482

		17.514		17.514		17.514		17.514

		17.546		17.546		17.546		17.546

		17.578		17.578		17.578		17.578

		17.61		17.61		17.61		17.61

		17.642		17.642		17.642		17.642

		17.674		17.674		17.674		17.674

		17.706		17.706		17.706		17.706

		17.738		17.738		17.738		17.738

		17.77		17.77		17.77		17.77

		17.802		17.802		17.802		17.802

		17.834		17.834		17.834		17.834

		17.866		17.866		17.866		17.866

		17.898		17.898		17.898		17.898

		17.93		17.93		17.93		17.93

		17.962		17.962		17.962		17.962

		17.994		17.994		17.994		17.994

		18.026		18.026		18.026		18.026

		18.058		18.058		18.058		18.058

		18.09		18.09		18.09		18.09

		18.122		18.122		18.122		18.122

		18.154		18.154		18.154		18.154

		18.186		18.186		18.186		18.186

		18.218		18.218		18.218		18.218

		18.25		18.25		18.25		18.25

		18.282		18.282		18.282		18.282

		18.314		18.314		18.314		18.314

		18.346		18.346		18.346		18.346

		18.378		18.378		18.378		18.378

		18.41		18.41		18.41		18.41

		18.442		18.442		18.442		18.442

		18.474		18.474		18.474		18.474

		18.506		18.506		18.506		18.506

		18.538		18.538		18.538		18.538

		18.57		18.57		18.57		18.57

		18.602		18.602		18.602		18.602

		18.634		18.634		18.634		18.634

		18.666		18.666		18.666		18.666

		18.698		18.698		18.698		18.698

		18.73		18.73		18.73		18.73

		18.762		18.762		18.762		18.762

		18.794		18.794		18.794		18.794

		18.826		18.826		18.826		18.826

		18.858		18.858		18.858		18.858

		18.89		18.89		18.89		18.89

		18.922		18.922		18.922		18.922

		18.954		18.954		18.954		18.954

		18.986		18.986		18.986		18.986

		19.018		19.018		19.018		19.018

		19.05		19.05		19.05		19.05

		19.082		19.082		19.082		19.082

		19.114		19.114		19.114		19.114

		19.146		19.146		19.146		19.146

		19.178		19.178		19.178		19.178

		19.21		19.21		19.21		19.21

		19.242		19.242		19.242		19.242

		19.274		19.274		19.274		19.274

		19.306		19.306		19.306		19.306

		19.338		19.338		19.338		19.338

		19.37		19.37		19.37		19.37

		19.402		19.402		19.402		19.402

		19.434		19.434		19.434		19.434

		19.466		19.466		19.466		19.466

		19.498		19.498		19.498		19.498

		19.53		19.53		19.53		19.53

		19.562		19.562		19.562		19.562

		19.594		19.594		19.594		19.594

		19.626		19.626		19.626		19.626

		19.658		19.658		19.658		19.658

		19.69		19.69		19.69		19.69

		19.722		19.722		19.722		19.722

		19.754		19.754		19.754		19.754

		19.786		19.786		19.786		19.786

		19.818		19.818		19.818		19.818

		19.85		19.85		19.85		19.85

		19.882		19.882		19.882		19.882

		19.914		19.914		19.914		19.914

		19.946		19.946		19.946		19.946

		19.978		19.978		19.978		19.978

		20.01		20.01		20.01		20.01

		20.042		20.042		20.042		20.042

		20.074		20.074		20.074		20.074

		20.106		20.106		20.106		20.106

		20.138		20.138		20.138		20.138

		20.17		20.17		20.17		20.17

		20.202		20.202		20.202		20.202

		20.234		20.234		20.234		20.234

		20.266		20.266		20.266		20.266

		20.298		20.298		20.298		20.298

		20.33		20.33		20.33		20.33

		20.362		20.362		20.362		20.362

		20.394		20.394		20.394		20.394

		20.426		20.426		20.426		20.426

		20.458		20.458		20.458		20.458

		20.49		20.49		20.49		20.49

		20.522		20.522		20.522		20.522

		20.554		20.554		20.554		20.554

		20.586		20.586		20.586		20.586

		20.618		20.618		20.618		20.618

		20.65		20.65		20.65		20.65

		20.682		20.682		20.682		20.682

		20.714		20.714		20.714		20.714

		20.746		20.746		20.746		20.746

		20.778		20.778		20.778		20.778

		20.81		20.81		20.81		20.81

		20.842		20.842		20.842		20.842

		20.874		20.874		20.874		20.874

		20.906		20.906		20.906		20.906

		20.938		20.938		20.938		20.938

		20.97		20.97		20.97		20.97

		21.002		21.002		21.002		21.002

		21.034		21.034		21.034		21.034

		21.066		21.066		21.066		21.066

		21.098		21.098		21.098		21.098

		21.13		21.13		21.13		21.13

		21.162		21.162		21.162		21.162

		21.194		21.194		21.194		21.194

		21.226		21.226		21.226		21.226

		21.258		21.258		21.258		21.258

		21.29		21.29		21.29		21.29

		21.322		21.322		21.322		21.322

		21.354		21.354		21.354		21.354

		21.386		21.386		21.386		21.386

		21.418		21.418		21.418		21.418

		21.45		21.45		21.45		21.45

		21.482		21.482		21.482		21.482

		21.514		21.514		21.514		21.514

		21.546		21.546		21.546		21.546

		21.578		21.578		21.578		21.578

		21.61		21.61		21.61		21.61

		21.642		21.642		21.642		21.642

		21.674		21.674		21.674		21.674

		21.706		21.706		21.706		21.706

		21.738		21.738		21.738		21.738

		21.77		21.77		21.77		21.77

		21.802		21.802		21.802		21.802

		21.834		21.834		21.834		21.834

		21.866		21.866		21.866		21.866

		21.898		21.898		21.898		21.898

		21.93		21.93		21.93		21.93

		21.962		21.962		21.962		21.962

		21.994		21.994		21.994		21.994

		22.026		22.026		22.026		22.026

		22.058		22.058		22.058		22.058

		22.09		22.09		22.09		22.09

		22.122		22.122		22.122		22.122

		22.154		22.154		22.154		22.154

		22.186		22.186		22.186		22.186

		22.218		22.218		22.218		22.218

		22.25		22.25		22.25		22.25

		22.282		22.282		22.282		22.282

		22.314		22.314		22.314		22.314

		22.346		22.346		22.346		22.346

		22.378		22.378		22.378		22.378

		22.41		22.41		22.41		22.41

		22.442		22.442		22.442		22.442

		22.474		22.474		22.474		22.474

		22.506		22.506		22.506		22.506

		22.538		22.538		22.538		22.538

		22.57		22.57		22.57		22.57

		22.602		22.602		22.602		22.602

		22.634		22.634		22.634		22.634

		22.666		22.666		22.666		22.666

		22.698		22.698		22.698		22.698

		22.73		22.73		22.73		22.73

		22.762		22.762		22.762		22.762

		22.794		22.794		22.794		22.794

		22.826		22.826		22.826		22.826

		22.858		22.858		22.858		22.858

		22.89		22.89		22.89		22.89

		22.922		22.922		22.922		22.922

		22.954		22.954		22.954		22.954

		22.986		22.986		22.986		22.986

		23.018		23.018		23.018		23.018

		23.05		23.05		23.05		23.05

		23.082		23.082		23.082		23.082

		23.114		23.114		23.114		23.114

		23.146		23.146		23.146		23.146

		23.178		23.178		23.178		23.178

		23.21		23.21		23.21		23.21

		23.242		23.242		23.242		23.242

		23.274		23.274		23.274		23.274

		23.306		23.306		23.306		23.306

		23.338		23.338		23.338		23.338

		23.37		23.37		23.37		23.37

		23.402		23.402		23.402		23.402

		23.434		23.434		23.434		23.434

		23.466		23.466		23.466		23.466

		23.498		23.498		23.498		23.498

		23.53		23.53		23.53		23.53

		23.562		23.562		23.562		23.562

		23.594		23.594		23.594		23.594

		23.626		23.626		23.626		23.626

		23.658		23.658		23.658		23.658

		23.69		23.69		23.69		23.69

		23.722		23.722		23.722		23.722

		23.754		23.754		23.754		23.754

		23.786		23.786		23.786		23.786

		23.818		23.818		23.818		23.818

		23.85		23.85		23.85		23.85

		23.882		23.882		23.882		23.882

		23.914		23.914		23.914		23.914

		23.946		23.946		23.946		23.946

		23.978		23.978		23.978		23.978

		24.01		24.01		24.01		24.01

		24.042		24.042		24.042		24.042

		24.074		24.074		24.074		24.074

		24.106		24.106		24.106		24.106

		24.138		24.138		24.138		24.138

		24.17		24.17		24.17		24.17

		24.202		24.202		24.202		24.202

		24.234		24.234		24.234		24.234

		24.266		24.266		24.266		24.266

		24.298		24.298		24.298		24.298

		24.33		24.33		24.33		24.33

		24.362		24.362		24.362		24.362

		24.394		24.394		24.394		24.394

		24.426		24.426		24.426		24.426

		24.458		24.458		24.458		24.458

		24.49		24.49		24.49		24.49

		24.522		24.522		24.522		24.522

		24.554		24.554		24.554		24.554

		24.586		24.586		24.586		24.586

		24.618		24.618		24.618		24.618

		24.65		24.65		24.65		24.65

		24.682		24.682		24.682		24.682

		24.714		24.714		24.714		24.714

		24.746		24.746		24.746		24.746

		24.778		24.778		24.778		24.778

		24.81		24.81		24.81		24.81

		24.842		24.842		24.842		24.842

		24.874		24.874		24.874		24.874

		24.906		24.906		24.906		24.906

		24.938		24.938		24.938		24.938

		24.97		24.97		24.97		24.97

		25.002		25.002		25.002		25.002

		25.034		25.034		25.034		25.034

		25.066		25.066		25.066		25.066

		25.098		25.098		25.098		25.098

		25.13		25.13		25.13		25.13

		25.162		25.162		25.162		25.162

		25.194		25.194		25.194		25.194

		25.226		25.226		25.226		25.226

		25.258		25.258		25.258		25.258

		25.29		25.29		25.29		25.29

		25.322		25.322		25.322		25.322

		25.354		25.354		25.354		25.354

		25.386		25.386		25.386		25.386

		25.418		25.418		25.418		25.418

		25.45		25.45		25.45		25.45

		25.482		25.482		25.482		25.482

		25.514		25.514		25.514		25.514

		25.546		25.546		25.546		25.546

		25.578		25.578		25.578		25.578

		25.61		25.61		25.61		25.61

		25.642		25.642		25.642		25.642

		25.674		25.674		25.674		25.674

		25.706		25.706		25.706		25.706

		25.738		25.738		25.738		25.738

		25.77		25.77		25.77		25.77

		25.802		25.802		25.802		25.802

		25.834		25.834		25.834		25.834

		25.866		25.866		25.866		25.866

		25.898		25.898		25.898		25.898

		25.93		25.93		25.93		25.93

		25.962		25.962		25.962		25.962

		25.994		25.994		25.994		25.994

		26.026		26.026		26.026		26.026

		26.058		26.058		26.058		26.058

		26.09		26.09		26.09		26.09

		26.122		26.122		26.122		26.122

		26.154		26.154		26.154		26.154

		26.186		26.186		26.186		26.186

		26.218		26.218		26.218		26.218

		26.25		26.25		26.25		26.25

		26.282		26.282		26.282		26.282

		26.314		26.314		26.314		26.314

		26.346		26.346		26.346		26.346

		26.378		26.378		26.378		26.378

		26.41		26.41		26.41		26.41

		26.442		26.442		26.442		26.442

		26.474		26.474		26.474		26.474

		26.506		26.506		26.506		26.506

		26.538		26.538		26.538		26.538

		26.57		26.57		26.57		26.57

		26.602		26.602		26.602		26.602

		26.634		26.634		26.634		26.634

		26.666		26.666		26.666		26.666

		26.698		26.698		26.698		26.698

		26.73		26.73		26.73		26.73

		26.762		26.762		26.762		26.762

		26.794		26.794		26.794		26.794

		26.826		26.826		26.826		26.826

		26.858		26.858		26.858		26.858

		26.89		26.89		26.89		26.89

		26.922		26.922		26.922		26.922

		26.954		26.954		26.954		26.954

		26.986		26.986		26.986		26.986

		27.018		27.018		27.018		27.018

		27.05		27.05		27.05		27.05

		27.082		27.082		27.082		27.082

		27.114		27.114		27.114		27.114

		27.146		27.146		27.146		27.146

		27.178		27.178		27.178		27.178

		27.21		27.21		27.21		27.21

		27.242		27.242		27.242		27.242

		27.274		27.274		27.274		27.274

		27.306		27.306		27.306		27.306

		27.338		27.338		27.338		27.338

		27.37		27.37		27.37		27.37

		27.402		27.402		27.402		27.402

		27.434		27.434		27.434		27.434

		27.466		27.466		27.466		27.466

		27.498		27.498		27.498		27.498

		27.53		27.53		27.53		27.53

		27.562		27.562		27.562		27.562

		27.594		27.594		27.594		27.594

		27.626		27.626		27.626		27.626

		27.658		27.658		27.658		27.658

		27.69		27.69		27.69		27.69

		27.722		27.722		27.722		27.722

		27.754		27.754		27.754		27.754

		27.786		27.786		27.786		27.786

		27.818		27.818		27.818		27.818

		27.85		27.85		27.85		27.85

		27.882		27.882		27.882		27.882

		27.914		27.914		27.914		27.914

		27.946		27.946		27.946		27.946

		27.978		27.978		27.978		27.978

		28.01		28.01		28.01		28.01

		28.042		28.042		28.042		28.042

		28.074		28.074		28.074		28.074

		28.106		28.106		28.106		28.106

		28.138		28.138		28.138		28.138

		28.17		28.17		28.17		28.17

		28.202		28.202		28.202		28.202

		28.234		28.234		28.234		28.234

		28.266		28.266		28.266		28.266

		28.298		28.298		28.298		28.298

		28.33		28.33		28.33		28.33

		28.362		28.362		28.362		28.362

		28.394		28.394		28.394		28.394

		28.426		28.426		28.426		28.426

		28.458		28.458		28.458		28.458

		28.49		28.49		28.49		28.49

		28.522		28.522		28.522		28.522

		28.554		28.554		28.554		28.554

		28.586		28.586		28.586		28.586

		28.618		28.618		28.618		28.618

		28.65		28.65		28.65		28.65

		28.682		28.682		28.682		28.682

		28.714		28.714		28.714		28.714

		28.746		28.746		28.746		28.746

		28.778		28.778		28.778		28.778

		28.81		28.81		28.81		28.81

		28.842		28.842		28.842		28.842

		28.874		28.874		28.874		28.874

		28.906		28.906		28.906		28.906

		28.938		28.938		28.938		28.938

		28.97		28.97		28.97		28.97

		29.002		29.002		29.002		29.002

		29.034		29.034		29.034		29.034

		29.066		29.066		29.066		29.066

		29.098		29.098		29.098		29.098

		29.13		29.13		29.13		29.13

		29.162		29.162		29.162		29.162

		29.194		29.194		29.194		29.194

		29.226		29.226		29.226		29.226

		29.258		29.258		29.258		29.258

		29.29		29.29		29.29		29.29

		29.322		29.322		29.322		29.322

		29.354		29.354		29.354		29.354

		29.386		29.386		29.386		29.386

		29.418		29.418		29.418		29.418

		29.45		29.45		29.45		29.45

		29.482		29.482		29.482		29.482

		29.514		29.514		29.514		29.514

		29.546		29.546		29.546		29.546

		29.578		29.578		29.578		29.578

		29.61		29.61		29.61		29.61

		29.642		29.642		29.642		29.642

		29.674		29.674		29.674		29.674

		29.706		29.706		29.706		29.706

		29.738		29.738		29.738		29.738

		29.77		29.77		29.77		29.77

		29.802		29.802		29.802		29.802

		29.834		29.834		29.834		29.834

		29.866		29.866		29.866		29.866

		29.898		29.898		29.898		29.898

		29.93		29.93		29.93		29.93

		29.962		29.962		29.962		29.962

		29.994		29.994		29.994		29.994

		30.026		30.026		30.026		30.026

		30.058		30.058		30.058		30.058

		30.09		30.09		30.09		30.09

		30.122		30.122		30.122		30.122

		30.154		30.154		30.154		30.154

		30.186		30.186		30.186		30.186

		30.218		30.218		30.218		30.218

		30.25		30.25		30.25		30.25

		30.282		30.282		30.282		30.282

		30.314		30.314		30.314		30.314

		30.346		30.346		30.346		30.346

		30.378		30.378		30.378		30.378

		30.41		30.41		30.41		30.41

		30.442		30.442		30.442		30.442

		30.474		30.474		30.474		30.474

		30.506		30.506		30.506		30.506

		30.538		30.538		30.538		30.538

		30.57		30.57		30.57		30.57

		30.602		30.602		30.602		30.602

		30.634		30.634		30.634		30.634

		30.666		30.666		30.666		30.666

		30.698		30.698		30.698		30.698

		30.73		30.73		30.73		30.73

		30.762		30.762		30.762		30.762

		30.794		30.794		30.794		30.794

		30.826		30.826		30.826		30.826

		30.858		30.858		30.858		30.858

		30.89		30.89		30.89		30.89

		30.922		30.922		30.922		30.922

		30.954		30.954		30.954		30.954

		30.986		30.986		30.986		30.986

		31.018		31.018		31.018		31.018

		31.05		31.05		31.05		31.05

		31.082		31.082		31.082		31.082

		31.114		31.114		31.114		31.114

		31.146		31.146		31.146		31.146

		31.178		31.178		31.178		31.178

		31.21		31.21		31.21		31.21

		31.242		31.242		31.242		31.242

		31.274		31.274		31.274		31.274

		31.306		31.306		31.306		31.306

		31.338		31.338		31.338		31.338

		31.37		31.37		31.37		31.37

		31.402		31.402		31.402		31.402

		31.434		31.434		31.434		31.434

		31.466		31.466		31.466		31.466

		31.498		31.498		31.498		31.498

		31.53		31.53		31.53		31.53

		31.562		31.562		31.562		31.562

		31.594		31.594		31.594		31.594

		31.626		31.626		31.626		31.626

		31.658		31.658		31.658		31.658

		31.69		31.69		31.69		31.69

		31.722		31.722		31.722		31.722

		31.754		31.754		31.754		31.754

		31.786		31.786		31.786		31.786

		31.818		31.818		31.818		31.818

		31.85		31.85		31.85		31.85

		31.882		31.882		31.882		31.882

		31.914		31.914		31.914		31.914

		31.946		31.946		31.946		31.946

		31.978		31.978		31.978		31.978

		32.01		32.01		32.01		32.01

		32.042		32.042		32.042		32.042

		32.074		32.074		32.074		32.074

		32.106		32.106		32.106		32.106

		32.138		32.138		32.138		32.138

		32.17		32.17		32.17		32.17

		32.202		32.202		32.202		32.202

		32.234		32.234		32.234		32.234

		32.266		32.266		32.266		32.266

		32.298		32.298		32.298		32.298

		32.33		32.33		32.33		32.33

		32.362		32.362		32.362		32.362

		32.394		32.394		32.394		32.394

		32.426		32.426		32.426		32.426

		32.458		32.458		32.458		32.458

		32.49		32.49		32.49		32.49

		32.522		32.522		32.522		32.522

		32.554		32.554		32.554		32.554

		32.586		32.586		32.586		32.586

		32.618		32.618		32.618		32.618

		32.65		32.65		32.65		32.65

		32.682		32.682		32.682		32.682

		32.714		32.714		32.714		32.714

		32.746		32.746		32.746		32.746

		32.778		32.778		32.778		32.778

		32.81		32.81		32.81		32.81

		32.842		32.842		32.842		32.842

		32.874		32.874		32.874		32.874

		32.906		32.906		32.906		32.906

		32.938		32.938		32.938		32.938

		32.97		32.97		32.97		32.97

		33.002		33.002		33.002		33.002

		33.034		33.034		33.034		33.034

		33.066		33.066		33.066		33.066

		33.098		33.098		33.098		33.098

		33.13		33.13		33.13		33.13

		33.162		33.162		33.162		33.162

		33.194		33.194		33.194		33.194

		33.226		33.226		33.226		33.226

		33.258		33.258		33.258		33.258

		33.29		33.29		33.29		33.29

		33.322		33.322		33.322		33.322

		33.354		33.354		33.354		33.354

		33.386		33.386		33.386		33.386

		33.418		33.418		33.418		33.418

		33.45		33.45		33.45		33.45

		33.482		33.482		33.482		33.482

		33.514		33.514		33.514		33.514

		33.546		33.546		33.546		33.546

		33.578		33.578		33.578		33.578

		33.61		33.61		33.61		33.61

		33.642		33.642		33.642		33.642

		33.674		33.674		33.674		33.674

		33.706		33.706		33.706		33.706

		33.738		33.738		33.738		33.738

		33.77		33.77		33.77		33.77

		33.802		33.802		33.802		33.802

		33.834		33.834		33.834		33.834

		33.866		33.866		33.866		33.866

		33.898		33.898		33.898		33.898

		33.93		33.93		33.93		33.93

		33.962		33.962		33.962		33.962

		33.994		33.994		33.994		33.994

		34.026		34.026		34.026		34.026

		34.058		34.058		34.058		34.058

		34.09		34.09		34.09		34.09

		34.122		34.122		34.122		34.122

		34.154		34.154		34.154		34.154

		34.186		34.186		34.186		34.186

		34.218		34.218		34.218		34.218

		34.25		34.25		34.25		34.25

		34.282		34.282		34.282		34.282

		34.314		34.314		34.314		34.314

		34.346		34.346		34.346		34.346

		34.378		34.378		34.378		34.378

		34.41		34.41		34.41		34.41

		34.442		34.442		34.442		34.442

		34.474		34.474		34.474		34.474

		34.506		34.506		34.506		34.506

		34.538		34.538		34.538		34.538

		34.57		34.57		34.57		34.57

		34.602		34.602		34.602		34.602

		34.634		34.634		34.634		34.634

		34.666		34.666		34.666		34.666

		34.698		34.698		34.698		34.698

		34.73		34.73		34.73		34.73

		34.762		34.762		34.762		34.762

		34.794		34.794		34.794		34.794

		34.826		34.826		34.826		34.826

		34.858		34.858		34.858		34.858

		34.89		34.89		34.89		34.89

		34.922		34.922		34.922		34.922

		34.954		34.954		34.954		34.954

		34.986		34.986		34.986		34.986

		35.018		35.018		35.018		35.018

		35.05		35.05		35.05		35.05

		35.082		35.082		35.082		35.082

		35.114		35.114		35.114		35.114

		35.146		35.146		35.146		35.146

		35.178		35.178		35.178		35.178

		35.21		35.21		35.21		35.21

		35.242		35.242		35.242		35.242

		35.274		35.274		35.274		35.274

		35.306		35.306		35.306		35.306

		35.338		35.338		35.338		35.338

		35.37		35.37		35.37		35.37

		35.402		35.402		35.402		35.402

		35.434		35.434		35.434		35.434

		35.466		35.466		35.466		35.466

		35.498		35.498		35.498		35.498

		35.53		35.53		35.53		35.53

		35.562		35.562		35.562		35.562

		35.594		35.594		35.594		35.594

		35.626		35.626		35.626		35.626

		35.658		35.658		35.658		35.658

		35.69		35.69		35.69		35.69

		35.722		35.722		35.722		35.722

		35.754		35.754		35.754		35.754

		35.786		35.786		35.786		35.786

		35.818		35.818		35.818		35.818

		35.85		35.85		35.85		35.85

		35.882		35.882		35.882		35.882

		35.914		35.914		35.914		35.914

		35.946		35.946		35.946		35.946

		35.978		35.978		35.978		35.978

		36.01		36.01		36.01		36.01

		36.042		36.042		36.042		36.042

		36.074		36.074		36.074		36.074

		36.106		36.106		36.106		36.106

		36.138		36.138		36.138		36.138

		36.17		36.17		36.17		36.17

		36.202		36.202		36.202		36.202

		36.234		36.234		36.234		36.234

		36.266		36.266		36.266		36.266

		36.298		36.298		36.298		36.298

		36.33		36.33		36.33		36.33

		36.362		36.362		36.362		36.362

		36.394		36.394		36.394		36.394

		36.426		36.426		36.426		36.426

		36.458		36.458		36.458		36.458

		36.49		36.49		36.49		36.49

		36.522		36.522		36.522		36.522

		36.554		36.554		36.554		36.554

		36.586		36.586		36.586		36.586

		36.618		36.618		36.618		36.618

		36.65		36.65		36.65		36.65

		36.682		36.682		36.682		36.682

		36.714		36.714		36.714		36.714

		36.746		36.746		36.746		36.746

		36.778		36.778		36.778		36.778

		36.81		36.81		36.81		36.81

		36.842		36.842		36.842		36.842

		36.874		36.874		36.874		36.874

		36.906		36.906		36.906		36.906

		36.938		36.938		36.938		36.938

		36.97		36.97		36.97		36.97

		37.002		37.002		37.002		37.002

		37.034		37.034		37.034		37.034

		37.066		37.066		37.066		37.066

		37.098		37.098		37.098		37.098

		37.13		37.13		37.13		37.13

		37.162		37.162		37.162		37.162

		37.194		37.194		37.194		37.194

		37.226		37.226		37.226		37.226

		37.258		37.258		37.258		37.258

		37.29		37.29		37.29		37.29

		37.322		37.322		37.322		37.322

		37.354		37.354		37.354		37.354

		37.386		37.386		37.386		37.386

		37.418		37.418		37.418		37.418

		37.45		37.45		37.45		37.45

		37.482		37.482		37.482		37.482

		37.514		37.514		37.514		37.514

		37.546		37.546		37.546		37.546

		37.578		37.578		37.578		37.578

		37.61		37.61		37.61		37.61

		37.642		37.642		37.642		37.642

		37.674		37.674		37.674		37.674

		37.706		37.706		37.706		37.706

		37.738		37.738		37.738		37.738

		37.77		37.77		37.77		37.77

		37.802		37.802		37.802		37.802

		37.834		37.834		37.834		37.834

		37.866		37.866		37.866		37.866

		37.898		37.898		37.898		37.898

		37.93		37.93		37.93		37.93

		37.962		37.962		37.962		37.962

		37.994		37.994		37.994		37.994

		38.026		38.026		38.026		38.026

		38.058		38.058		38.058		38.058

		38.09		38.09		38.09		38.09

		38.122		38.122		38.122		38.122

		38.154		38.154		38.154		38.154

		38.186		38.186		38.186		38.186

		38.218		38.218		38.218		38.218

		38.25		38.25		38.25		38.25

		38.282		38.282		38.282		38.282

		38.314		38.314		38.314		38.314

		38.346		38.346		38.346		38.346

		38.378		38.378		38.378		38.378

		38.41		38.41		38.41		38.41

		38.442		38.442		38.442		38.442

		38.474		38.474		38.474		38.474

		38.506		38.506		38.506		38.506

		38.538		38.538		38.538		38.538

		38.57		38.57		38.57		38.57

		38.602		38.602		38.602		38.602

		38.634		38.634		38.634		38.634

		38.666		38.666		38.666		38.666

		38.698		38.698		38.698		38.698

		38.73		38.73		38.73		38.73

		38.762		38.762		38.762		38.762

		38.794		38.794		38.794		38.794

		38.826		38.826		38.826		38.826

		38.858		38.858		38.858		38.858

		38.89		38.89		38.89		38.89

		38.922		38.922		38.922		38.922

		38.954		38.954		38.954		38.954

		38.986		38.986		38.986		38.986

		39.018		39.018		39.018		39.018

		39.05		39.05		39.05		39.05

		39.082		39.082		39.082		39.082

		39.114		39.114		39.114		39.114

		39.146		39.146		39.146		39.146

		39.178		39.178		39.178		39.178

		39.21		39.21		39.21		39.21

		39.242		39.242		39.242		39.242

		39.274		39.274		39.274		39.274

		39.306		39.306		39.306		39.306

		39.338		39.338		39.338		39.338

		39.37		39.37		39.37		39.37

		39.402		39.402		39.402		39.402

		39.434		39.434		39.434		39.434

		39.466		39.466		39.466		39.466

		39.498		39.498		39.498		39.498

		39.53		39.53		39.53		39.53

		39.562		39.562		39.562		39.562

		39.594		39.594		39.594		39.594

		39.626		39.626		39.626		39.626

		39.658		39.658		39.658		39.658

		39.69		39.69		39.69		39.69

		39.722		39.722		39.722		39.722

		39.754		39.754		39.754		39.754

		39.786		39.786		39.786		39.786

		39.818		39.818		39.818		39.818

		39.85		39.85		39.85		39.85

		39.882		39.882		39.882		39.882

		39.914		39.914		39.914		39.914

		39.946		39.946		39.946		39.946

		39.978		39.978		39.978		39.978

		40.01		40.01		40.01		40.01

		40.042		40.042		40.042		40.042

		40.074		40.074		40.074		40.074

		40.106		40.106		40.106		40.106

		40.138		40.138		40.138		40.138

		40.17		40.17		40.17		40.17

		40.202		40.202		40.202		40.202

		40.234		40.234		40.234		40.234

		40.266		40.266		40.266		40.266

		40.298		40.298		40.298		40.298

		40.33		40.33		40.33		40.33

		40.362		40.362		40.362		40.362

		40.394		40.394		40.394		40.394

		40.426		40.426		40.426		40.426

		40.458		40.458		40.458		40.458

		40.49		40.49		40.49		40.49

		40.522		40.522		40.522		40.522

		40.554		40.554		40.554		40.554

		40.586		40.586		40.586		40.586

		40.618		40.618		40.618		40.618

		40.65		40.65		40.65		40.65

		40.682		40.682		40.682		40.682

		40.714		40.714		40.714		40.714

		40.746		40.746		40.746		40.746

		40.778		40.778		40.778		40.778

		40.81		40.81		40.81		40.81

		40.842		40.842		40.842		40.842

		40.874		40.874		40.874		40.874

		40.906		40.906		40.906		40.906

		40.938		40.938		40.938		40.938

		40.97		40.97		40.97		40.97

		41.002		41.002		41.002		41.002

		41.034		41.034		41.034		41.034

		41.066		41.066		41.066		41.066

		41.098		41.098		41.098		41.098

		41.13		41.13		41.13		41.13

		41.162		41.162		41.162		41.162

		41.194		41.194		41.194		41.194

		41.226		41.226		41.226		41.226

		41.258		41.258		41.258		41.258

		41.29		41.29		41.29		41.29

		41.322		41.322		41.322		41.322

		41.354		41.354		41.354		41.354

		41.386		41.386		41.386		41.386

		41.418		41.418		41.418		41.418

		41.45		41.45		41.45		41.45

		41.482		41.482		41.482		41.482

		41.514		41.514		41.514		41.514

		41.546		41.546		41.546		41.546

		41.578		41.578		41.578		41.578

		41.61		41.61		41.61		41.61

		41.642		41.642		41.642		41.642

		41.674		41.674		41.674		41.674

		41.706		41.706		41.706		41.706

		41.738		41.738		41.738		41.738

		41.77		41.77		41.77		41.77

		41.802		41.802		41.802		41.802

		41.834		41.834		41.834		41.834

		41.866		41.866		41.866		41.866

		41.898		41.898		41.898		41.898

		41.93		41.93		41.93		41.93

		41.962		41.962		41.962		41.962

		41.994		41.994		41.994		41.994

		42.026		42.026		42.026		42.026

		42.058		42.058		42.058		42.058

		42.09		42.09		42.09		42.09

		42.122		42.122		42.122		42.122

		42.154		42.154		42.154		42.154

		42.186		42.186		42.186		42.186

		42.218		42.218		42.218		42.218

		42.25		42.25		42.25		42.25

		42.282		42.282		42.282		42.282

		42.314		42.314		42.314		42.314

		42.346		42.346		42.346		42.346

		42.378		42.378		42.378		42.378

		42.41		42.41		42.41		42.41

		42.442		42.442		42.442		42.442

		42.474		42.474		42.474		42.474

		42.506		42.506		42.506		42.506

		42.538		42.538		42.538		42.538

		42.57		42.57		42.57		42.57

		42.602		42.602		42.602		42.602

		42.634		42.634		42.634		42.634

		42.666		42.666		42.666		42.666

		42.698		42.698		42.698		42.698

		42.73		42.73		42.73		42.73

		42.762		42.762		42.762		42.762

		42.794		42.794		42.794		42.794

		42.826		42.826		42.826		42.826

		42.858		42.858		42.858		42.858

		42.89		42.89		42.89		42.89

		42.922		42.922		42.922		42.922

		42.954		42.954		42.954		42.954

		42.986		42.986		42.986		42.986

		43.018		43.018		43.018		43.018

		43.05		43.05		43.05		43.05

		43.082		43.082		43.082		43.082

		43.114		43.114		43.114		43.114

		43.146		43.146		43.146		43.146

		43.178		43.178		43.178		43.178

		43.21		43.21		43.21		43.21

		43.242		43.242		43.242		43.242

		43.274		43.274		43.274		43.274

		43.306		43.306		43.306		43.306

		43.338		43.338		43.338		43.338

		43.37		43.37		43.37		43.37

		43.402		43.402		43.402		43.402

		43.434		43.434		43.434		43.434

		43.466		43.466		43.466		43.466

		43.498		43.498		43.498		43.498

		43.53		43.53		43.53		43.53

		43.562		43.562		43.562		43.562

		43.594		43.594		43.594		43.594

		43.626		43.626		43.626		43.626

		43.658		43.658		43.658		43.658

		43.69		43.69		43.69		43.69

		43.722		43.722		43.722		43.722

		43.754		43.754		43.754		43.754

		43.786		43.786		43.786		43.786

		43.818		43.818		43.818		43.818

		43.85		43.85		43.85		43.85

		43.882		43.882		43.882		43.882

		43.914		43.914		43.914		43.914

		43.946		43.946		43.946		43.946

		43.978		43.978		43.978		43.978

		44.01		44.01		44.01		44.01

		44.042		44.042		44.042		44.042

		44.074		44.074		44.074		44.074

		44.106		44.106		44.106		44.106

		44.138		44.138		44.138		44.138

		44.17		44.17		44.17		44.17

		44.202		44.202		44.202		44.202

		44.234		44.234		44.234		44.234

		44.266		44.266		44.266		44.266

		44.298		44.298		44.298		44.298

		44.33		44.33		44.33		44.33

		44.362		44.362		44.362		44.362

		44.394		44.394		44.394		44.394

		44.426		44.426		44.426		44.426

		44.458		44.458		44.458		44.458

		44.49		44.49		44.49		44.49

		44.522		44.522		44.522		44.522

		44.554		44.554		44.554		44.554

		44.586		44.586		44.586		44.586

		44.618		44.618		44.618		44.618

		44.65		44.65		44.65		44.65

		44.682		44.682		44.682		44.682

		44.714		44.714		44.714		44.714

		44.746		44.746		44.746		44.746

		44.778		44.778		44.778		44.778

		44.81		44.81		44.81		44.81

		44.842		44.842		44.842		44.842

		44.874		44.874		44.874		44.874

		44.906		44.906		44.906		44.906

		44.938		44.938		44.938		44.938

		44.97		44.97		44.97		44.97

		45.002		45.002		45.002		45.002

		45.034		45.034		45.034		45.034

		45.066		45.066		45.066		45.066

		45.098		45.098		45.098		45.098

		45.13		45.13		45.13		45.13

		45.162		45.162		45.162		45.162

		45.194		45.194		45.194		45.194

		45.226		45.226		45.226		45.226

		45.258		45.258		45.258		45.258

		45.29		45.29		45.29		45.29

		45.322		45.322		45.322		45.322

		45.354		45.354		45.354		45.354

		45.386		45.386		45.386		45.386

		45.418		45.418		45.418		45.418

		45.45		45.45		45.45		45.45

		45.482		45.482		45.482		45.482

		45.514		45.514		45.514		45.514

		45.546		45.546		45.546		45.546

		45.578		45.578		45.578		45.578

		45.61		45.61		45.61		45.61

		45.642		45.642		45.642		45.642

		45.674		45.674		45.674		45.674

		45.706		45.706		45.706		45.706

		45.738		45.738		45.738		45.738

		45.77		45.77		45.77		45.77

		45.802		45.802		45.802		45.802

		45.834		45.834		45.834		45.834

		45.866		45.866		45.866		45.866

		45.898		45.898		45.898		45.898

		45.93		45.93		45.93		45.93

		45.962		45.962		45.962		45.962

		45.994		45.994		45.994		45.994

		46.026		46.026		46.026		46.026

		46.058		46.058		46.058		46.058

		46.09		46.09		46.09		46.09

		46.122		46.122		46.122		46.122

		46.154		46.154		46.154		46.154

		46.186		46.186		46.186		46.186

		46.218		46.218		46.218		46.218

		46.25		46.25		46.25		46.25

		46.282		46.282		46.282		46.282

		46.314		46.314		46.314		46.314

		46.346		46.346		46.346		46.346

		46.378		46.378		46.378		46.378

		46.41		46.41		46.41		46.41

		46.442		46.442		46.442		46.442

		46.474		46.474		46.474		46.474

		46.506		46.506		46.506		46.506

		46.538		46.538		46.538		46.538

		46.57		46.57		46.57		46.57

		46.602		46.602		46.602		46.602

		46.634		46.634		46.634		46.634

		46.666		46.666		46.666		46.666

		46.698		46.698		46.698		46.698

		46.73		46.73		46.73		46.73

		46.762		46.762		46.762		46.762

		46.794		46.794		46.794		46.794

		46.826		46.826		46.826		46.826

		46.858		46.858		46.858		46.858

		46.89		46.89		46.89		46.89

		46.922		46.922		46.922		46.922

		46.954		46.954		46.954		46.954

		46.986		46.986		46.986		46.986

		47.018		47.018		47.018		47.018

		47.05		47.05		47.05		47.05

		47.082		47.082		47.082		47.082

		47.114		47.114		47.114		47.114

		47.146		47.146		47.146		47.146

		47.178		47.178		47.178		47.178

		47.21		47.21		47.21		47.21

		47.242		47.242		47.242		47.242

		47.274		47.274		47.274		47.274

		47.306		47.306		47.306		47.306

		47.338		47.338		47.338		47.338

		47.37		47.37		47.37		47.37

		47.402		47.402		47.402		47.402

		47.434		47.434		47.434		47.434

		47.466		47.466		47.466		47.466

		47.498		47.498		47.498		47.498

		47.53		47.53		47.53		47.53

		47.562		47.562		47.562		47.562

		47.594		47.594		47.594		47.594

		47.626		47.626		47.626		47.626

		47.658		47.658		47.658		47.658

		47.69		47.69		47.69		47.69

		47.722		47.722		47.722		47.722

		47.754		47.754		47.754		47.754

		47.786		47.786		47.786		47.786

		47.818		47.818		47.818		47.818

		47.85		47.85		47.85		47.85

		47.882		47.882		47.882		47.882

		47.914		47.914		47.914		47.914

		47.946		47.946		47.946		47.946

		47.978		47.978		47.978		47.978

		48.01		48.01		48.01		48.01

		48.042		48.042		48.042		48.042

		48.074		48.074		48.074		48.074

		48.106		48.106		48.106		48.106

		48.138		48.138		48.138		48.138

		48.17		48.17		48.17		48.17

		48.202		48.202		48.202		48.202

		48.234		48.234		48.234		48.234

		48.266		48.266		48.266		48.266

		48.298		48.298		48.298		48.298

		48.33		48.33		48.33		48.33

		48.362		48.362		48.362		48.362

		48.394		48.394		48.394		48.394

		48.426		48.426		48.426		48.426

		48.458		48.458		48.458		48.458

		48.49		48.49		48.49		48.49

		48.522		48.522		48.522		48.522

		48.554		48.554		48.554		48.554

		48.586		48.586		48.586		48.586

		48.618		48.618		48.618		48.618

		48.65		48.65		48.65		48.65

		48.682		48.682		48.682		48.682

		48.714		48.714		48.714		48.714

		48.746		48.746		48.746		48.746

		48.778		48.778		48.778		48.778

		48.81		48.81		48.81		48.81

		48.842		48.842		48.842		48.842

		48.874		48.874		48.874		48.874

		48.906		48.906		48.906		48.906

		48.938		48.938		48.938		48.938

		48.97		48.97		48.97		48.97

		49.002		49.002		49.002		49.002

		49.034		49.034		49.034		49.034

		49.066		49.066		49.066		49.066

		49.098		49.098		49.098		49.098

		49.13		49.13		49.13		49.13

		49.162		49.162		49.162		49.162

		49.194		49.194		49.194		49.194

		49.226		49.226		49.226		49.226

		49.258		49.258		49.258		49.258

		49.29		49.29		49.29		49.29

		49.322		49.322		49.322		49.322

		49.354		49.354		49.354		49.354

		49.386		49.386		49.386		49.386

		49.418		49.418		49.418		49.418

		49.45		49.45		49.45		49.45

		49.482		49.482		49.482		49.482

		49.514		49.514		49.514		49.514

		49.546		49.546		49.546		49.546

		49.578		49.578		49.578		49.578

		49.61		49.61		49.61		49.61

		49.642		49.642		49.642		49.642

		49.674		49.674		49.674		49.674

		49.706		49.706		49.706		49.706

		49.738		49.738		49.738		49.738

		49.77		49.77		49.77		49.77

		49.802		49.802		49.802		49.802

		49.834		49.834		49.834		49.834

		49.866		49.866		49.866		49.866

		49.898		49.898		49.898		49.898

		49.93		49.93		49.93		49.93

		49.962		49.962		49.962		49.962

		49.994		49.994		49.994		49.994

		50.026		50.026		50.026		50.026

		50.058		50.058		50.058		50.058

		50.09		50.09		50.09		50.09

		50.122		50.122		50.122		50.122

		50.154		50.154		50.154		50.154

		50.186		50.186		50.186		50.186

		50.218		50.218		50.218		50.218

		50.25		50.25		50.25		50.25

		50.282		50.282		50.282		50.282

		50.314		50.314		50.314		50.314

		50.346		50.346		50.346		50.346

		50.378		50.378		50.378		50.378

		50.41		50.41		50.41		50.41

		50.442		50.442		50.442		50.442

		50.474		50.474		50.474		50.474

		50.506		50.506		50.506		50.506

		50.538		50.538		50.538		50.538

		50.57		50.57		50.57		50.57

		50.602		50.602		50.602		50.602

		50.634		50.634		50.634		50.634

		50.666		50.666		50.666		50.666

		50.698		50.698		50.698		50.698

		50.73		50.73		50.73		50.73

		50.762		50.762		50.762		50.762

		50.794		50.794		50.794		50.794

		50.826		50.826		50.826		50.826

		50.858		50.858		50.858		50.858

		50.89		50.89		50.89		50.89

		50.922		50.922		50.922		50.922

		50.954		50.954		50.954		50.954

		50.986		50.986		50.986		50.986

		51.018		51.018		51.018		51.018

		51.05		51.05		51.05		51.05

		51.082		51.082		51.082		51.082

		51.114		51.114		51.114		51.114

		51.146		51.146		51.146		51.146

		51.178		51.178		51.178		51.178

		51.21		51.21		51.21		51.21

		51.242		51.242		51.242		51.242

		51.274		51.274		51.274		51.274

		51.306		51.306		51.306		51.306

		51.338		51.338		51.338		51.338

		51.37		51.37		51.37		51.37

		51.402		51.402		51.402		51.402

		51.434		51.434		51.434		51.434

		51.466		51.466		51.466		51.466

		51.498		51.498		51.498		51.498

		51.53		51.53		51.53		51.53

		51.562		51.562		51.562		51.562

		51.594		51.594		51.594		51.594

		51.626		51.626		51.626		51.626

		51.658		51.658		51.658		51.658

		51.69		51.69		51.69		51.69

		51.722		51.722		51.722		51.722

		51.754		51.754		51.754		51.754

		51.786		51.786		51.786		51.786

		51.818		51.818		51.818		51.818

		51.85		51.85		51.85		51.85

		51.882		51.882		51.882		51.882

		51.914		51.914		51.914		51.914

		51.946		51.946		51.946		51.946

		51.978		51.978		51.978		51.978

		52.01		52.01		52.01		52.01

		52.042		52.042		52.042		52.042

		52.074		52.074		52.074		52.074

		52.106		52.106		52.106		52.106

		52.138		52.138		52.138		52.138

		52.17		52.17		52.17		52.17

		52.202		52.202		52.202		52.202

		52.234		52.234		52.234		52.234

		52.266		52.266		52.266		52.266

		52.298		52.298		52.298		52.298

		52.33		52.33		52.33		52.33

		52.362		52.362		52.362		52.362

		52.394		52.394		52.394		52.394

		52.426		52.426		52.426		52.426

		52.458		52.458		52.458		52.458

		52.49		52.49		52.49		52.49

		52.522		52.522		52.522		52.522

		52.554		52.554		52.554		52.554

		52.586		52.586		52.586		52.586

		52.618		52.618		52.618		52.618

		52.65		52.65		52.65		52.65

		52.682		52.682		52.682		52.682

		52.714		52.714		52.714		52.714

		52.746		52.746		52.746		52.746

		52.778		52.778		52.778		52.778

		52.81		52.81		52.81		52.81

		52.842		52.842		52.842		52.842

		52.874		52.874		52.874		52.874

		52.906		52.906		52.906		52.906

		52.938		52.938		52.938		52.938

		52.97		52.97		52.97		52.97

		53.002		53.002		53.002		53.002

		53.034		53.034		53.034		53.034

		53.066		53.066		53.066		53.066

		53.098		53.098		53.098		53.098

		53.13		53.13		53.13		53.13

		53.162		53.162		53.162		53.162

		53.194		53.194		53.194		53.194

		53.226		53.226		53.226		53.226

		53.258		53.258		53.258		53.258

		53.29		53.29		53.29		53.29

		53.322		53.322		53.322		53.322

		53.354		53.354		53.354		53.354

		53.386		53.386		53.386		53.386

		53.418		53.418		53.418		53.418

		53.45		53.45		53.45		53.45

		53.482		53.482		53.482		53.482

		53.514		53.514		53.514		53.514

		53.546		53.546		53.546		53.546

		53.578		53.578		53.578		53.578

		53.61		53.61		53.61		53.61

		53.642		53.642		53.642		53.642

		53.674		53.674		53.674		53.674

		53.706		53.706		53.706		53.706

		53.738		53.738		53.738		53.738

		53.77		53.77		53.77		53.77

		53.802		53.802		53.802		53.802

		53.834		53.834		53.834		53.834

		53.866		53.866		53.866		53.866

		53.898		53.898		53.898		53.898

		53.93		53.93		53.93		53.93

		53.962		53.962		53.962		53.962

		53.994		53.994		53.994		53.994

		54.026		54.026		54.026		54.026

		54.058		54.058		54.058		54.058

		54.09		54.09		54.09		54.09

		54.122		54.122		54.122		54.122

		54.154		54.154		54.154		54.154

		54.186		54.186		54.186		54.186

		54.218		54.218		54.218		54.218

		54.25		54.25		54.25		54.25

		54.282		54.282		54.282		54.282

		54.314		54.314		54.314		54.314

		54.346		54.346		54.346		54.346

		54.378		54.378		54.378		54.378

		54.41		54.41		54.41		54.41

		54.442		54.442		54.442		54.442

		54.474		54.474		54.474		54.474

		54.506		54.506		54.506		54.506

		54.538		54.538		54.538		54.538

		54.57		54.57		54.57		54.57

		54.602		54.602		54.602		54.602

		54.634		54.634		54.634		54.634

		54.666		54.666		54.666		54.666

		54.698		54.698		54.698		54.698

		54.73		54.73		54.73		54.73

		54.762		54.762		54.762		54.762

		54.794		54.794		54.794		54.794

		54.826		54.826		54.826		54.826

		54.858		54.858		54.858		54.858

		54.89		54.89		54.89		54.89

		54.922		54.922		54.922		54.922

		54.954		54.954		54.954		54.954

		54.986		54.986		54.986		54.986

		55.018		55.018		55.018		55.018

		55.05		55.05		55.05		55.05

		55.082		55.082		55.082		55.082

		55.114		55.114		55.114		55.114

		55.146		55.146		55.146		55.146

		55.178		55.178		55.178		55.178

		55.21		55.21		55.21		55.21

		55.242		55.242		55.242		55.242

		55.274		55.274		55.274		55.274

		55.306		55.306		55.306		55.306

		55.338		55.338		55.338		55.338

		55.37		55.37		55.37		55.37

		55.402		55.402		55.402		55.402

		55.434		55.434		55.434		55.434

		55.466		55.466		55.466		55.466

		55.498		55.498		55.498		55.498

		55.53		55.53		55.53		55.53

		55.562		55.562		55.562		55.562

		55.594		55.594		55.594		55.594

		55.626		55.626		55.626		55.626

		55.658		55.658		55.658		55.658

		55.69		55.69		55.69		55.69

		55.722		55.722		55.722		55.722

		55.754		55.754		55.754		55.754

		55.786		55.786		55.786		55.786

		55.818		55.818		55.818		55.818

		55.85		55.85		55.85		55.85

		55.882		55.882		55.882		55.882

		55.914		55.914		55.914		55.914

		55.946		55.946		55.946		55.946

		55.978		55.978		55.978		55.978

		56.01		56.01		56.01		56.01

		56.042		56.042		56.042		56.042

		56.074		56.074		56.074		56.074

		56.106		56.106		56.106		56.106

		56.138		56.138		56.138		56.138

		56.17		56.17		56.17		56.17

		56.202		56.202		56.202		56.202

		56.234		56.234		56.234		56.234

		56.266		56.266		56.266		56.266

		56.298		56.298		56.298		56.298

		56.33		56.33		56.33		56.33

		56.362		56.362		56.362		56.362

		56.394		56.394		56.394		56.394

		56.426		56.426		56.426		56.426

		56.458		56.458		56.458		56.458

		56.49		56.49		56.49		56.49

		56.522		56.522		56.522		56.522

		56.554		56.554		56.554		56.554

		56.586		56.586		56.586		56.586

		56.618		56.618		56.618		56.618

		56.65		56.65		56.65		56.65

		56.682		56.682		56.682		56.682

		56.714		56.714		56.714		56.714

		56.746		56.746		56.746		56.746

		56.778		56.778		56.778		56.778

		56.81		56.81		56.81		56.81

		56.842		56.842		56.842		56.842

		56.874		56.874		56.874		56.874

		56.906		56.906		56.906		56.906

		56.938		56.938		56.938		56.938

		56.97		56.97		56.97		56.97

		57.002		57.002		57.002		57.002

		57.034		57.034		57.034		57.034

		57.066		57.066		57.066		57.066

		57.098		57.098		57.098		57.098

		57.13		57.13		57.13		57.13

		57.162		57.162		57.162		57.162

		57.194		57.194		57.194		57.194

		57.226		57.226		57.226		57.226

		57.258		57.258		57.258		57.258

		57.29		57.29		57.29		57.29

		57.322		57.322		57.322		57.322

		57.354		57.354		57.354		57.354

		57.386		57.386		57.386		57.386

		57.418		57.418		57.418		57.418

		57.45		57.45		57.45		57.45

		57.482		57.482		57.482		57.482

		57.514		57.514		57.514		57.514

		57.546		57.546		57.546		57.546

		57.578		57.578		57.578		57.578

		57.61		57.61		57.61		57.61

		57.642		57.642		57.642		57.642

		57.674		57.674		57.674		57.674

		57.706		57.706		57.706		57.706

		57.738		57.738		57.738		57.738

		57.77		57.77		57.77		57.77

		57.802		57.802		57.802		57.802

		57.834		57.834		57.834		57.834

		57.866		57.866		57.866		57.866

		57.898		57.898		57.898		57.898

		57.93		57.93		57.93		57.93

		57.962		57.962		57.962		57.962

		57.994		57.994		57.994		57.994

		58.026		58.026		58.026		58.026

		58.058		58.058		58.058		58.058

		58.09		58.09		58.09		58.09

		58.122		58.122		58.122		58.122

		58.154		58.154		58.154		58.154

		58.186		58.186		58.186		58.186

		58.218		58.218		58.218		58.218

		58.25		58.25		58.25		58.25

		58.282		58.282		58.282		58.282

		58.314		58.314		58.314		58.314

		58.346		58.346		58.346		58.346

		58.378		58.378		58.378		58.378

		58.41		58.41		58.41		58.41

		58.442		58.442		58.442		58.442

		58.474		58.474		58.474		58.474

		58.506		58.506		58.506		58.506

		58.538		58.538		58.538		58.538

		58.57		58.57		58.57		58.57

		58.602		58.602		58.602		58.602

		58.634		58.634		58.634		58.634

		58.666		58.666		58.666		58.666

		58.698		58.698		58.698		58.698

		58.73		58.73		58.73		58.73

		58.762		58.762		58.762		58.762

		58.794		58.794		58.794		58.794

		58.826		58.826		58.826		58.826

		58.858		58.858		58.858		58.858

		58.89		58.89		58.89		58.89

		58.922		58.922		58.922		58.922

		58.954		58.954		58.954		58.954

		58.986		58.986		58.986		58.986

		59.018		59.018		59.018		59.018

		59.05		59.05		59.05		59.05

		59.082		59.082		59.082		59.082

		59.114		59.114		59.114		59.114

		59.146		59.146		59.146		59.146

		59.178		59.178		59.178		59.178

		59.21		59.21		59.21		59.21

		59.242		59.242		59.242		59.242

		59.274		59.274		59.274		59.274

		59.306		59.306		59.306		59.306

		59.338		59.338		59.338		59.338

		59.37		59.37		59.37		59.37

		59.402		59.402		59.402		59.402

		59.434		59.434		59.434		59.434

		59.466		59.466		59.466		59.466

		59.498		59.498		59.498		59.498

		59.53		59.53		59.53		59.53

		59.562		59.562		59.562		59.562

		59.594		59.594		59.594		59.594

		59.626		59.626		59.626		59.626

		59.658		59.658		59.658		59.658

		59.69		59.69		59.69		59.69

		59.722		59.722		59.722		59.722

		59.754		59.754		59.754		59.754

		59.786		59.786		59.786		59.786

		59.818		59.818		59.818		59.818

		59.85		59.85		59.85		59.85

		59.882		59.882		59.882		59.882

		59.914		59.914		59.914		59.914

		59.946		59.946		59.946		59.946

		59.978		59.978		59.978		59.978

		60.01		60.01		60.01		60.01

		60.042		60.042		60.042		60.042

		60.074		60.074		60.074		60.074

		60.106		60.106		60.106		60.106

		60.138		60.138		60.138		60.138

		60.17		60.17		60.17		60.17

		60.202		60.202		60.202		60.202

		60.234		60.234		60.234		60.234

		60.266		60.266		60.266		60.266

		60.298		60.298		60.298		60.298

		60.33		60.33		60.33		60.33

		60.362		60.362		60.362		60.362

		60.394		60.394		60.394		60.394

		60.426		60.426		60.426		60.426

		60.458		60.458		60.458		60.458

		60.49		60.49		60.49		60.49

		60.522		60.522		60.522		60.522

		60.554		60.554		60.554		60.554

		60.586		60.586		60.586		60.586

		60.618		60.618		60.618		60.618

		60.65		60.65		60.65		60.65

		60.682		60.682		60.682		60.682

		60.714		60.714		60.714		60.714

		60.746		60.746		60.746		60.746

		60.778		60.778		60.778		60.778

		60.81		60.81		60.81		60.81

		60.842		60.842		60.842		60.842

		60.874		60.874		60.874		60.874

		60.906		60.906		60.906		60.906

		60.938		60.938		60.938		60.938

		60.97		60.97		60.97		60.97

		61.002		61.002		61.002		61.002

		61.034		61.034		61.034		61.034

		61.066		61.066		61.066		61.066

		61.098		61.098		61.098		61.098

		61.13		61.13		61.13		61.13

		61.162		61.162		61.162		61.162

		61.194		61.194		61.194		61.194

		61.226		61.226		61.226		61.226

		61.258		61.258		61.258		61.258

		61.29		61.29		61.29		61.29

		61.322		61.322		61.322		61.322

		61.354		61.354		61.354		61.354

		61.386		61.386		61.386		61.386

		61.418		61.418		61.418		61.418

		61.45		61.45		61.45		61.45

		61.482		61.482		61.482		61.482

		61.514		61.514		61.514		61.514

		61.546		61.546		61.546		61.546

		61.578		61.578		61.578		61.578

		61.61		61.61		61.61		61.61

		61.642		61.642		61.642		61.642

		61.674		61.674		61.674		61.674

		61.706		61.706		61.706		61.706

		61.738		61.738		61.738		61.738

		61.77		61.77		61.77		61.77

		61.802		61.802		61.802		61.802

		61.834		61.834		61.834		61.834

		61.866		61.866		61.866		61.866

		61.898		61.898		61.898		61.898

		61.93		61.93		61.93		61.93

		61.962		61.962		61.962		61.962

		61.994		61.994		61.994		61.994

		62.026		62.026		62.026		62.026

		62.058		62.058		62.058		62.058

		62.09		62.09		62.09		62.09

		62.122		62.122		62.122		62.122

		62.154		62.154		62.154		62.154

		62.186		62.186		62.186		62.186

		62.218		62.218		62.218		62.218

		62.25		62.25		62.25		62.25

		62.282		62.282		62.282		62.282

		62.314		62.314		62.314		62.314

		62.346		62.346		62.346		62.346

		62.378		62.378		62.378		62.378

		62.41		62.41		62.41		62.41

		62.442		62.442		62.442		62.442

		62.474		62.474		62.474		62.474

		62.506		62.506		62.506		62.506

		62.538		62.538		62.538		62.538

		62.57		62.57		62.57		62.57

		62.602		62.602		62.602		62.602

		62.634		62.634		62.634		62.634

		62.666		62.666		62.666		62.666

		62.698		62.698		62.698		62.698

		62.73		62.73		62.73		62.73

		62.762		62.762		62.762		62.762

		62.794		62.794		62.794		62.794

		62.826		62.826		62.826		62.826

		62.858		62.858		62.858		62.858

		62.89		62.89		62.89		62.89

		62.922		62.922		62.922		62.922

		62.954		62.954		62.954		62.954

		62.986		62.986		62.986		62.986

		63.018		63.018		63.018		63.018

		63.05		63.05		63.05		63.05

		63.082		63.082		63.082		63.082

		63.114		63.114		63.114		63.114

		63.146		63.146		63.146		63.146

		63.178		63.178		63.178		63.178

		63.21		63.21		63.21		63.21

		63.242		63.242		63.242		63.242

		63.274		63.274		63.274		63.274

		63.306		63.306		63.306		63.306

		63.338		63.338		63.338		63.338

		63.37		63.37		63.37		63.37

		63.402		63.402		63.402		63.402

		63.434		63.434		63.434		63.434

		63.466		63.466		63.466		63.466

		63.498		63.498		63.498		63.498

		63.53		63.53		63.53		63.53

		63.562		63.562		63.562		63.562

		63.594		63.594		63.594		63.594

		63.626		63.626		63.626		63.626

		63.658		63.658		63.658		63.658

		63.69		63.69		63.69		63.69

		63.722		63.722		63.722		63.722

		63.754		63.754		63.754		63.754

		63.786		63.786		63.786		63.786

		63.818		63.818		63.818		63.818

		63.85		63.85		63.85		63.85

		63.882		63.882		63.882		63.882

		63.914		63.914		63.914		63.914

		63.946		63.946		63.946		63.946

		63.978		63.978		63.978		63.978

		64.01		64.01		64.01		64.01

		64.042		64.042		64.042		64.042

		64.074		64.074		64.074		64.074

		64.106		64.106		64.106		64.106

		64.138		64.138		64.138		64.138

		64.17		64.17		64.17		64.17

		64.202		64.202		64.202		64.202

		64.234		64.234		64.234		64.234

		64.266		64.266		64.266		64.266

		64.298		64.298		64.298		64.298

		64.33		64.33		64.33		64.33

		64.362		64.362		64.362		64.362

		64.394		64.394		64.394		64.394

		64.426		64.426		64.426		64.426

		64.458		64.458		64.458		64.458

		64.49		64.49		64.49		64.49

		64.522		64.522		64.522		64.522

		64.554		64.554		64.554		64.554

		64.586		64.586		64.586		64.586

		64.618		64.618		64.618		64.618

		64.65		64.65		64.65		64.65

		64.682		64.682		64.682		64.682

		64.714		64.714		64.714		64.714

		64.746		64.746		64.746		64.746

		64.778		64.778		64.778		64.778

		64.81		64.81		64.81		64.81

		64.842		64.842		64.842		64.842

		64.874		64.874		64.874		64.874

		64.906		64.906		64.906		64.906

		64.938		64.938		64.938		64.938

		64.97		64.97		64.97		64.97

		65.002		65.002		65.002		65.002

		65.034		65.034		65.034		65.034

		65.066		65.066		65.066		65.066

		65.098		65.098		65.098		65.098

		65.13		65.13		65.13		65.13

		65.162		65.162		65.162		65.162

		65.194		65.194		65.194		65.194

		65.226		65.226		65.226		65.226

		65.258		65.258		65.258		65.258

		65.29		65.29		65.29		65.29

		65.322		65.322		65.322		65.322

		65.354		65.354		65.354		65.354

		65.386		65.386		65.386		65.386

		65.418		65.418		65.418		65.418

		65.45		65.45		65.45		65.45

		65.482		65.482		65.482		65.482

		65.514		65.514		65.514		65.514

		65.546		65.546		65.546		65.546

		65.578		65.578		65.578		65.578

		65.61		65.61		65.61		65.61

		65.642		65.642		65.642		65.642

		65.674		65.674		65.674		65.674

		65.706		65.706		65.706		65.706

		65.738		65.738		65.738		65.738

		65.77		65.77		65.77		65.77

		65.802		65.802		65.802		65.802

		65.834		65.834		65.834		65.834

		65.866		65.866		65.866		65.866

		65.898		65.898		65.898		65.898

		65.93		65.93		65.93		65.93

		65.962		65.962		65.962		65.962

		65.994		65.994		65.994		65.994

		66.026		66.026		66.026		66.026

		66.058		66.058		66.058		66.058

		66.09		66.09		66.09		66.09

		66.122		66.122		66.122		66.122

		66.154		66.154		66.154		66.154

		66.186		66.186		66.186		66.186

		66.218		66.218		66.218		66.218

		66.25		66.25		66.25		66.25

		66.282		66.282		66.282		66.282

		66.314		66.314		66.314		66.314

		66.346		66.346		66.346		66.346

		66.378		66.378		66.378		66.378

		66.41		66.41		66.41		66.41

		66.442		66.442		66.442		66.442

		66.474		66.474		66.474		66.474

		66.506		66.506		66.506		66.506

		66.538		66.538		66.538		66.538

		66.57		66.57		66.57		66.57

		66.602		66.602		66.602		66.602

		66.634		66.634		66.634		66.634

		66.666		66.666		66.666		66.666

		66.698		66.698		66.698		66.698

		66.73		66.73		66.73		66.73

		66.762		66.762		66.762		66.762

		66.794		66.794		66.794		66.794

		66.826		66.826		66.826		66.826

		66.858		66.858		66.858		66.858

		66.89		66.89		66.89		66.89

		66.922		66.922		66.922		66.922

		66.954		66.954		66.954		66.954

		66.986		66.986		66.986		66.986

		67.018		67.018		67.018		67.018

		67.05		67.05		67.05		67.05

		67.082		67.082		67.082		67.082

		67.114		67.114		67.114		67.114

		67.146		67.146		67.146		67.146

		67.178		67.178		67.178		67.178

		67.21		67.21		67.21		67.21

		67.242		67.242		67.242		67.242

		67.274		67.274		67.274		67.274

		67.306		67.306		67.306		67.306

		67.338		67.338		67.338		67.338

		67.37		67.37		67.37		67.37

		67.402		67.402		67.402		67.402

		67.434		67.434		67.434		67.434

		67.466		67.466		67.466		67.466

		67.498		67.498		67.498		67.498

		67.53		67.53		67.53		67.53

		67.562		67.562		67.562		67.562

		67.594		67.594		67.594		67.594

		67.626		67.626		67.626		67.626

		67.658		67.658		67.658		67.658

		67.69		67.69		67.69		67.69

		67.722		67.722		67.722		67.722

		67.754		67.754		67.754		67.754

		67.786		67.786		67.786		67.786

		67.818		67.818		67.818		67.818

		67.85		67.85		67.85		67.85

		67.882		67.882		67.882		67.882

		67.914		67.914		67.914		67.914

		67.946		67.946		67.946		67.946

		67.978		67.978		67.978		67.978

		68.01		68.01		68.01		68.01

		68.042		68.042		68.042		68.042

		68.074		68.074		68.074		68.074

		68.106		68.106		68.106		68.106

		68.138		68.138		68.138		68.138

		68.17		68.17		68.17		68.17

		68.202		68.202		68.202		68.202

		68.234		68.234		68.234		68.234

		68.266		68.266		68.266		68.266

		68.298		68.298		68.298		68.298

		68.33		68.33		68.33		68.33

		68.362		68.362		68.362		68.362

		68.394		68.394		68.394		68.394

		68.426		68.426		68.426		68.426

		68.458		68.458		68.458		68.458

		68.49		68.49		68.49		68.49

		68.522		68.522		68.522		68.522

		68.554		68.554		68.554		68.554

		68.586		68.586		68.586		68.586

		68.618		68.618		68.618		68.618

		68.65		68.65		68.65		68.65

		68.682		68.682		68.682		68.682

		68.714		68.714		68.714		68.714

		68.746		68.746		68.746		68.746

		68.778		68.778		68.778		68.778

		68.81		68.81		68.81		68.81

		68.842		68.842		68.842		68.842

		68.874		68.874		68.874		68.874

		68.906		68.906		68.906		68.906

		68.938		68.938		68.938		68.938

		68.97		68.97		68.97		68.97

		69.002		69.002		69.002		69.002

		69.034		69.034		69.034		69.034

		69.066		69.066		69.066		69.066

		69.098		69.098		69.098		69.098

		69.13		69.13		69.13		69.13

		69.162		69.162		69.162		69.162

		69.194		69.194		69.194		69.194

		69.226		69.226		69.226		69.226

		69.258		69.258		69.258		69.258

		69.29		69.29		69.29		69.29

		69.322		69.322		69.322		69.322

		69.354		69.354		69.354		69.354

		69.386		69.386		69.386		69.386

		69.418		69.418		69.418		69.418

		69.45		69.45		69.45		69.45

		69.482		69.482		69.482		69.482

		69.514		69.514		69.514		69.514

		69.546		69.546		69.546		69.546

		69.578		69.578		69.578		69.578

		69.61		69.61		69.61		69.61

		69.642		69.642		69.642		69.642

		69.674		69.674		69.674		69.674

		69.706		69.706		69.706		69.706

		69.738		69.738		69.738		69.738

		69.77		69.77		69.77		69.77

		69.802		69.802		69.802		69.802

		69.834		69.834		69.834		69.834

		69.866		69.866		69.866		69.866

		69.898		69.898		69.898		69.898

		69.93		69.93		69.93		69.93

		69.962		69.962		69.962		69.962

		69.994		69.994		69.994		69.994

		70.026		70.026		70.026		70.026

		70.058		70.058		70.058		70.058

		70.09		70.09		70.09		70.09

		70.122		70.122		70.122		70.122

		70.154		70.154		70.154		70.154

		70.186		70.186		70.186		70.186

		70.218		70.218		70.218		70.218

		70.25		70.25		70.25		70.25

		70.282		70.282		70.282		70.282

		70.314		70.314		70.314		70.314

		70.346		70.346		70.346		70.346

		70.378		70.378		70.378		70.378

		70.41		70.41		70.41		70.41

		70.442		70.442		70.442		70.442

		70.474		70.474		70.474		70.474

		70.506		70.506		70.506		70.506

		70.538		70.538		70.538		70.538

		70.57		70.57		70.57		70.57

		70.602		70.602		70.602		70.602

		70.634		70.634		70.634		70.634

		70.666		70.666		70.666		70.666

		70.698		70.698		70.698		70.698

		70.73		70.73		70.73		70.73

		70.762		70.762		70.762		70.762

		70.794		70.794		70.794		70.794

		70.826		70.826		70.826		70.826

		70.858		70.858		70.858		70.858

		70.89		70.89		70.89		70.89

		70.922		70.922		70.922		70.922

		70.954		70.954		70.954		70.954

		70.986		70.986		70.986		70.986

		71.018		71.018		71.018		71.018

		71.05		71.05		71.05		71.05

		71.082		71.082		71.082		71.082

		71.114		71.114		71.114		71.114

		71.146		71.146		71.146		71.146

		71.178		71.178		71.178		71.178

		71.21		71.21		71.21		71.21

		71.242		71.242		71.242		71.242

		71.274		71.274		71.274		71.274

		71.306		71.306		71.306		71.306

		71.338		71.338		71.338		71.338

		71.37		71.37		71.37		71.37

		71.402		71.402		71.402		71.402

		71.434		71.434		71.434		71.434

		71.466		71.466		71.466		71.466

		71.498		71.498		71.498		71.498

		71.53		71.53		71.53		71.53

		71.562		71.562		71.562		71.562

		71.594		71.594		71.594		71.594

		71.626		71.626		71.626		71.626

		71.658		71.658		71.658		71.658

		71.69		71.69		71.69		71.69

		71.722		71.722		71.722		71.722

		71.754		71.754		71.754		71.754

		71.786		71.786		71.786		71.786

		71.818		71.818		71.818		71.818

		71.85		71.85		71.85		71.85

		71.882		71.882		71.882		71.882

		71.914		71.914		71.914		71.914

		71.946		71.946		71.946		71.946

		71.978		71.978		71.978		71.978

		72.01		72.01		72.01		72.01

		72.042		72.042		72.042		72.042

		72.074		72.074		72.074		72.074

		72.106		72.106		72.106		72.106

		72.138		72.138		72.138		72.138

		72.17		72.17		72.17		72.17

		72.202		72.202		72.202		72.202

		72.234		72.234		72.234		72.234

		72.266		72.266		72.266		72.266

		72.298		72.298		72.298		72.298

		72.33		72.33		72.33		72.33

		72.362		72.362		72.362		72.362

		72.394		72.394		72.394		72.394

		72.426		72.426		72.426		72.426

		72.458		72.458		72.458		72.458

		72.49		72.49		72.49		72.49

		72.522		72.522		72.522		72.522

		72.554		72.554		72.554		72.554

		72.586		72.586		72.586		72.586

		72.618		72.618		72.618		72.618

		72.65		72.65		72.65		72.65

		72.682		72.682		72.682		72.682

		72.714		72.714		72.714		72.714

		72.746		72.746		72.746		72.746

		72.778		72.778		72.778		72.778

		72.81		72.81		72.81		72.81

		72.842		72.842		72.842		72.842

		72.874		72.874		72.874		72.874

		72.906		72.906		72.906		72.906

		72.938		72.938		72.938		72.938

		72.97		72.97		72.97		72.97

		73.002		73.002		73.002		73.002

		73.034		73.034		73.034		73.034

		73.066		73.066		73.066		73.066

		73.098		73.098		73.098		73.098

		73.13		73.13		73.13		73.13

		73.162		73.162		73.162		73.162

		73.194		73.194		73.194		73.194

		73.226		73.226		73.226		73.226

		73.258		73.258		73.258		73.258

		73.29		73.29		73.29		73.29

		73.322		73.322		73.322		73.322

		73.354		73.354		73.354		73.354

		73.386		73.386		73.386		73.386

		73.418		73.418		73.418		73.418

		73.45		73.45		73.45		73.45

		73.482		73.482		73.482		73.482

		73.514		73.514		73.514		73.514

		73.546		73.546		73.546		73.546

		73.578		73.578		73.578		73.578

		73.61		73.61		73.61		73.61

		73.642		73.642		73.642		73.642

		73.674		73.674		73.674		73.674

		73.706		73.706		73.706		73.706

		73.738		73.738		73.738		73.738

		73.77		73.77		73.77		73.77

		73.802		73.802		73.802		73.802

		73.834		73.834		73.834		73.834

		73.866		73.866		73.866		73.866

		73.898		73.898		73.898		73.898

		73.93		73.93		73.93		73.93

		73.962		73.962		73.962		73.962

		73.994		73.994		73.994		73.994

		74.026		74.026		74.026		74.026

		74.058		74.058		74.058		74.058

		74.09		74.09		74.09		74.09

		74.122		74.122		74.122		74.122

		74.154		74.154		74.154		74.154

		74.186		74.186		74.186		74.186

		74.218		74.218		74.218		74.218

		74.25		74.25		74.25		74.25

		74.282		74.282		74.282		74.282

		74.314		74.314		74.314		74.314

		74.346		74.346		74.346		74.346

		74.378		74.378		74.378		74.378

		74.41		74.41		74.41		74.41

		74.442		74.442		74.442		74.442

		74.474		74.474		74.474		74.474

		74.506		74.506		74.506		74.506

		74.538		74.538		74.538		74.538

		74.57		74.57		74.57		74.57

		74.602		74.602		74.602		74.602

		74.634		74.634		74.634		74.634

		74.666		74.666		74.666		74.666

		74.698		74.698		74.698		74.698

		74.73		74.73		74.73		74.73

		74.762		74.762		74.762		74.762

		74.794		74.794		74.794		74.794

		74.826		74.826		74.826		74.826

		74.858		74.858		74.858		74.858

		74.89		74.89		74.89		74.89

		74.922		74.922		74.922		74.922

		74.954		74.954		74.954		74.954

		74.986		74.986		74.986		74.986

		75.018		75.018		75.018		75.018

		75.05		75.05		75.05		75.05

		75.082		75.082		75.082		75.082

		75.114		75.114		75.114		75.114

		75.146		75.146		75.146		75.146

		75.178		75.178		75.178		75.178

		75.21		75.21		75.21		75.21

		75.242		75.242		75.242		75.242

		75.274		75.274		75.274		75.274

		75.306		75.306		75.306		75.306

		75.338		75.338		75.338		75.338

		75.37		75.37		75.37		75.37

		75.402		75.402		75.402		75.402

		75.434		75.434		75.434		75.434

		75.466		75.466		75.466		75.466

		75.498		75.498		75.498		75.498

		75.53		75.53		75.53		75.53

		75.562		75.562		75.562		75.562

		75.594		75.594		75.594		75.594

		75.626		75.626		75.626		75.626

		75.658		75.658		75.658		75.658

		75.69		75.69		75.69		75.69

		75.722		75.722		75.722		75.722

		75.754		75.754		75.754		75.754

		75.786		75.786		75.786		75.786

		75.818		75.818		75.818		75.818

		75.85		75.85		75.85		75.85

		75.882		75.882		75.882		75.882

		75.914		75.914		75.914		75.914

		75.946		75.946		75.946		75.946

		75.978		75.978		75.978		75.978

		76.01		76.01		76.01		76.01

		76.042		76.042		76.042		76.042

		76.074		76.074		76.074		76.074

		76.106		76.106		76.106		76.106

		76.138		76.138		76.138		76.138

		76.17		76.17		76.17		76.17

		76.202		76.202		76.202		76.202

		76.234		76.234		76.234		76.234

		76.266		76.266		76.266		76.266

		76.298		76.298		76.298		76.298

		76.33		76.33		76.33		76.33

		76.362		76.362		76.362		76.362

		76.394		76.394		76.394		76.394

		76.426		76.426		76.426		76.426

		76.458		76.458		76.458		76.458

		76.49		76.49		76.49		76.49

		76.522		76.522		76.522		76.522

		76.554		76.554		76.554		76.554

		76.586		76.586		76.586		76.586

		76.618		76.618		76.618		76.618

		76.65		76.65		76.65		76.65

		76.682		76.682		76.682		76.682

		76.714		76.714		76.714		76.714

		76.746		76.746		76.746		76.746

		76.778		76.778		76.778		76.778

		76.81		76.81		76.81		76.81

		76.842		76.842		76.842		76.842

		76.874		76.874		76.874		76.874

		76.906		76.906		76.906		76.906

		76.938		76.938		76.938		76.938

		76.97		76.97		76.97		76.97

		77.002		77.002		77.002		77.002

		77.034		77.034		77.034		77.034

		77.066		77.066		77.066		77.066

		77.098		77.098		77.098		77.098

		77.13		77.13		77.13		77.13

		77.162		77.162		77.162		77.162

		77.194		77.194		77.194		77.194

		77.226		77.226		77.226		77.226

		77.258		77.258		77.258		77.258

		77.29		77.29		77.29		77.29

		77.322		77.322		77.322		77.322

		77.354		77.354		77.354		77.354

		77.386		77.386		77.386		77.386

		77.418		77.418		77.418		77.418

		77.45		77.45		77.45		77.45

		77.482		77.482		77.482		77.482

		77.514		77.514		77.514		77.514

		77.546		77.546		77.546		77.546

		77.578		77.578		77.578		77.578

		77.61		77.61		77.61		77.61

		77.642		77.642		77.642		77.642

		77.674		77.674		77.674		77.674

		77.706		77.706		77.706		77.706

		77.738		77.738		77.738		77.738

		77.77		77.77		77.77		77.77

		77.802		77.802		77.802		77.802

		77.834		77.834		77.834		77.834

		77.866		77.866		77.866		77.866

		77.898		77.898		77.898		77.898

		77.93		77.93		77.93		77.93

		77.962		77.962		77.962		77.962

		77.994		77.994		77.994		77.994

		78.026		78.026		78.026		78.026

		78.058		78.058		78.058		78.058

		78.09		78.09		78.09		78.09

		78.122		78.122		78.122		78.122

		78.154		78.154		78.154		78.154

		78.186		78.186		78.186		78.186

		78.218		78.218		78.218		78.218

		78.25		78.25		78.25		78.25

		78.282		78.282		78.282		78.282

		78.314		78.314		78.314		78.314

		78.346		78.346		78.346		78.346

		78.378		78.378		78.378		78.378

		78.41		78.41		78.41		78.41

		78.442		78.442		78.442		78.442

		78.474		78.474		78.474		78.474

		78.506		78.506		78.506		78.506

		78.538		78.538		78.538		78.538

		78.57		78.57		78.57		78.57

		78.602		78.602		78.602		78.602

		78.634		78.634		78.634		78.634

		78.666		78.666		78.666		78.666

		78.698		78.698		78.698		78.698

		78.73		78.73		78.73		78.73

		78.762		78.762		78.762		78.762

		78.794		78.794		78.794		78.794

		78.826		78.826		78.826		78.826

		78.858		78.858		78.858		78.858

		78.89		78.89		78.89		78.89

		78.922		78.922		78.922		78.922

		78.954		78.954		78.954		78.954

		78.986		78.986		78.986		78.986

		79.018		79.018		79.018		79.018

		79.05		79.05		79.05		79.05

		79.082		79.082		79.082		79.082

		79.114		79.114		79.114		79.114

		79.146		79.146		79.146		79.146

		79.178		79.178		79.178		79.178

		79.21		79.21		79.21		79.21

		79.242		79.242		79.242		79.242

		79.274		79.274		79.274		79.274

		79.306		79.306		79.306		79.306

		79.338		79.338		79.338		79.338

		79.37		79.37		79.37		79.37

		79.402		79.402		79.402		79.402

		79.434		79.434		79.434		79.434

		79.466		79.466		79.466		79.466

		79.498		79.498		79.498		79.498

		79.53		79.53		79.53		79.53

		79.562		79.562		79.562		79.562

		79.594		79.594		79.594		79.594

		79.626		79.626		79.626		79.626

		79.658		79.658		79.658		79.658

		79.69		79.69		79.69		79.69

		79.722		79.722		79.722		79.722

		79.754		79.754		79.754		79.754

		79.786		79.786		79.786		79.786

		79.818		79.818		79.818		79.818

		79.85		79.85		79.85		79.85

		79.882		79.882		79.882		79.882

		79.914		79.914		79.914		79.914

		79.946		79.946		79.946		79.946

		79.978		79.978		79.978		79.978

		80.01		80.01		80.01		80.01

		80.042		80.042		80.042		80.042

		80.074		80.074		80.074		80.074

		80.106		80.106		80.106		80.106

		80.138		80.138		80.138		80.138

		80.17		80.17		80.17		80.17

		80.202		80.202		80.202		80.202

		80.234		80.234		80.234		80.234

		80.266		80.266		80.266		80.266

		80.298		80.298		80.298		80.298

		80.33		80.33		80.33		80.33

		80.362		80.362		80.362		80.362

		80.394		80.394		80.394		80.394

		80.426		80.426		80.426		80.426

		80.458		80.458		80.458		80.458

		80.49		80.49		80.49		80.49

		80.522		80.522		80.522		80.522

		80.554		80.554		80.554		80.554

		80.586		80.586		80.586		80.586

		80.618		80.618		80.618		80.618

		80.65		80.65		80.65		80.65

		80.682		80.682		80.682		80.682

		80.714		80.714		80.714		80.714

		80.746		80.746		80.746		80.746

		80.778		80.778		80.778		80.778

		80.81		80.81		80.81		80.81

		80.842		80.842		80.842		80.842

		80.874		80.874		80.874		80.874

		80.906		80.906		80.906		80.906

		80.938		80.938		80.938		80.938

		80.97		80.97		80.97		80.97

		81.002		81.002		81.002		81.002

		81.034		81.034		81.034		81.034

		81.066		81.066		81.066		81.066

		81.098		81.098		81.098		81.098

		81.13		81.13		81.13		81.13

		81.162		81.162		81.162		81.162

		81.194		81.194		81.194		81.194

		81.226		81.226		81.226		81.226

		81.258		81.258		81.258		81.258

		81.29		81.29		81.29		81.29

		81.322		81.322		81.322		81.322

		81.354		81.354		81.354		81.354

		81.386		81.386		81.386		81.386

		81.418		81.418		81.418		81.418

		81.45		81.45		81.45		81.45

		81.482		81.482		81.482		81.482

		81.514		81.514		81.514		81.514

		81.546		81.546		81.546		81.546

		81.578		81.578		81.578		81.578

		81.61		81.61		81.61		81.61

		81.642		81.642		81.642		81.642

		81.674		81.674		81.674		81.674

		81.706		81.706		81.706		81.706

		81.738		81.738		81.738		81.738

		81.77		81.77		81.77		81.77

		81.802		81.802		81.802		81.802

		81.834		81.834		81.834		81.834

		81.866		81.866		81.866		81.866

		81.898		81.898		81.898		81.898

		81.93		81.93		81.93		81.93

		81.962		81.962		81.962		81.962

		81.994		81.994		81.994		81.994

		82.026		82.026		82.026		82.026

		82.058		82.058		82.058		82.058

		82.09		82.09		82.09		82.09

		82.122		82.122		82.122		82.122

		82.154		82.154		82.154		82.154

		82.186		82.186		82.186		82.186

		82.218		82.218		82.218		82.218

		82.25		82.25		82.25		82.25

		82.282		82.282		82.282		82.282

		82.314		82.314		82.314		82.314

		82.346		82.346		82.346		82.346

		82.378		82.378		82.378		82.378

		82.41		82.41		82.41		82.41

		82.442		82.442		82.442		82.442

		82.474		82.474		82.474		82.474

		82.506		82.506		82.506		82.506

		82.538		82.538		82.538		82.538

		82.57		82.57		82.57		82.57

		82.602		82.602		82.602		82.602

		82.634		82.634		82.634		82.634

		82.666		82.666		82.666		82.666

		82.698		82.698		82.698		82.698

		82.73		82.73		82.73		82.73

		82.762		82.762		82.762		82.762

		82.794		82.794		82.794		82.794

		82.826		82.826		82.826		82.826

		82.858		82.858		82.858		82.858

		82.89		82.89		82.89		82.89

		82.922		82.922		82.922		82.922

		82.954		82.954		82.954		82.954

		82.986		82.986		82.986		82.986

		83.018		83.018		83.018		83.018

		83.05		83.05		83.05		83.05

		83.082		83.082		83.082		83.082

		83.114		83.114		83.114		83.114

		83.146		83.146		83.146		83.146

		83.178		83.178		83.178		83.178

		83.21		83.21		83.21		83.21

		83.242		83.242		83.242		83.242

		83.274		83.274		83.274		83.274

		83.306		83.306		83.306		83.306

		83.338		83.338		83.338		83.338

		83.37		83.37		83.37		83.37

		83.402		83.402		83.402		83.402

		83.434		83.434		83.434		83.434

		83.466		83.466		83.466		83.466

		83.498		83.498		83.498		83.498

		83.53		83.53		83.53		83.53

		83.562		83.562		83.562		83.562

		83.594		83.594		83.594		83.594

		83.626		83.626		83.626		83.626

		83.658		83.658		83.658		83.658

		83.69		83.69		83.69		83.69

		83.722		83.722		83.722		83.722

		83.754		83.754		83.754		83.754

		83.786		83.786		83.786		83.786

		83.818		83.818		83.818		83.818

		83.85		83.85		83.85		83.85

		83.882		83.882		83.882		83.882

		83.914		83.914		83.914		83.914

		83.946		83.946		83.946		83.946

		83.978		83.978		83.978		83.978

		84.01		84.01		84.01		84.01

		84.042		84.042		84.042		84.042

		84.074		84.074		84.074		84.074

		84.106		84.106		84.106		84.106

		84.138		84.138		84.138		84.138

		84.17		84.17		84.17		84.17

		84.202		84.202		84.202		84.202

		84.234		84.234		84.234		84.234

		84.266		84.266		84.266		84.266

		84.298		84.298		84.298		84.298

		84.33		84.33		84.33		84.33

		84.362		84.362		84.362		84.362

		84.394		84.394		84.394		84.394

		84.426		84.426		84.426		84.426

		84.458		84.458		84.458		84.458

		84.49		84.49		84.49		84.49

		84.522		84.522		84.522		84.522

		84.554		84.554		84.554		84.554

		84.586		84.586		84.586		84.586

		84.618		84.618		84.618		84.618

		84.65		84.65		84.65		84.65

		84.682		84.682		84.682		84.682

		84.714		84.714		84.714		84.714

		84.746		84.746		84.746		84.746

		84.778		84.778		84.778		84.778

		84.81		84.81		84.81		84.81

		84.842		84.842		84.842		84.842

		84.874		84.874		84.874		84.874

		84.906		84.906		84.906		84.906

		84.938		84.938		84.938		84.938

		84.97		84.97		84.97		84.97

		85.002		85.002		85.002		85.002

		85.034		85.034		85.034		85.034

		85.066		85.066		85.066		85.066

		85.098		85.098		85.098		85.098

		85.13		85.13		85.13		85.13

		85.162		85.162		85.162		85.162

		85.194		85.194		85.194		85.194

		85.226		85.226		85.226		85.226

		85.258		85.258		85.258		85.258

		85.29		85.29		85.29		85.29

		85.322		85.322		85.322		85.322

		85.354		85.354		85.354		85.354

		85.386		85.386		85.386		85.386

		85.418		85.418		85.418		85.418

		85.45		85.45		85.45		85.45

		85.482		85.482		85.482		85.482

		85.514		85.514		85.514		85.514

		85.546		85.546		85.546		85.546

		85.578		85.578		85.578		85.578

		85.61		85.61		85.61		85.61

		85.642		85.642		85.642		85.642

		85.674		85.674		85.674		85.674

		85.706		85.706		85.706		85.706

		85.738		85.738		85.738		85.738

		85.77		85.77		85.77		85.77

		85.802		85.802		85.802		85.802

		85.834		85.834		85.834		85.834

		85.866		85.866		85.866		85.866

		85.898		85.898		85.898		85.898

		85.93		85.93		85.93		85.93

		85.962		85.962		85.962		85.962

		85.994		85.994		85.994		85.994

		86.026		86.026		86.026		86.026

		86.058		86.058		86.058		86.058

		86.09		86.09		86.09		86.09

		86.122		86.122		86.122		86.122

		86.154		86.154		86.154		86.154

		86.186		86.186		86.186		86.186

		86.218		86.218		86.218		86.218

		86.25		86.25		86.25		86.25

		86.282		86.282		86.282		86.282

		86.314		86.314		86.314		86.314

		86.346		86.346		86.346		86.346

		86.378		86.378		86.378		86.378

		86.41		86.41		86.41		86.41

		86.442		86.442		86.442		86.442

		86.474		86.474		86.474		86.474

		86.506		86.506		86.506		86.506

		86.538		86.538		86.538		86.538

		86.57		86.57		86.57		86.57

		86.602		86.602		86.602		86.602

		86.634		86.634		86.634		86.634

		86.666		86.666		86.666		86.666

		86.698		86.698		86.698		86.698

		86.73		86.73		86.73		86.73

		86.762		86.762		86.762		86.762

		86.794		86.794		86.794		86.794

		86.826		86.826		86.826		86.826

		86.858		86.858		86.858		86.858

		86.89		86.89		86.89		86.89

		86.922		86.922		86.922		86.922

		86.954		86.954		86.954		86.954

		86.986		86.986		86.986		86.986

		87.018		87.018		87.018		87.018

		87.05		87.05		87.05		87.05

		87.082		87.082		87.082		87.082

		87.114		87.114		87.114		87.114

		87.146		87.146		87.146		87.146

		87.178		87.178		87.178		87.178

		87.21		87.21		87.21		87.21

		87.242		87.242		87.242		87.242

		87.274		87.274		87.274		87.274

		87.306		87.306		87.306		87.306

		87.338		87.338		87.338		87.338

		87.37		87.37		87.37		87.37

		87.402		87.402		87.402		87.402

		87.434		87.434		87.434		87.434

		87.466		87.466		87.466		87.466

		87.498		87.498		87.498		87.498

		87.53		87.53		87.53		87.53

		87.562		87.562		87.562		87.562

		87.594		87.594		87.594		87.594

		87.626		87.626		87.626		87.626

		87.658		87.658		87.658		87.658

		87.69		87.69		87.69		87.69

		87.722		87.722		87.722		87.722

		87.754		87.754		87.754		87.754

		87.786		87.786		87.786		87.786

		87.818		87.818		87.818		87.818

		87.85		87.85		87.85		87.85

		87.882		87.882		87.882		87.882

		87.914		87.914		87.914		87.914

		87.946		87.946		87.946		87.946

		87.978		87.978		87.978		87.978

		88.01		88.01		88.01		88.01

		88.042		88.042		88.042		88.042

		88.074		88.074		88.074		88.074

		88.106		88.106		88.106		88.106

		88.138		88.138		88.138		88.138

		88.17		88.17		88.17		88.17

		88.202		88.202		88.202		88.202

		88.234		88.234		88.234		88.234

		88.266		88.266		88.266		88.266

		88.298		88.298		88.298		88.298

		88.33		88.33		88.33		88.33

		88.362		88.362		88.362		88.362

		88.394		88.394		88.394		88.394

		88.426		88.426		88.426		88.426

		88.458		88.458		88.458		88.458

		88.49		88.49		88.49		88.49

		88.522		88.522		88.522		88.522

		88.554		88.554		88.554		88.554

		88.586		88.586		88.586		88.586

		88.618		88.618		88.618		88.618

		88.65		88.65		88.65		88.65

		88.682		88.682		88.682		88.682

		88.714		88.714		88.714		88.714

		88.746		88.746		88.746		88.746

		88.778		88.778		88.778		88.778

		88.81		88.81		88.81		88.81

		88.842		88.842		88.842		88.842

		88.874		88.874		88.874		88.874

		88.906		88.906		88.906		88.906

		88.938		88.938		88.938		88.938

		88.97		88.97		88.97		88.97

		89.002		89.002		89.002		89.002

		89.034		89.034		89.034		89.034

		89.066		89.066		89.066		89.066

		89.098		89.098		89.098		89.098

		89.13		89.13		89.13		89.13

		89.162		89.162		89.162		89.162

		89.194		89.194		89.194		89.194

		89.226		89.226		89.226		89.226

		89.258		89.258		89.258		89.258

		89.29		89.29		89.29		89.29

		89.322		89.322		89.322		89.322

		89.354		89.354		89.354		89.354

		89.386		89.386		89.386		89.386

		89.418		89.418		89.418		89.418

		89.45		89.45		89.45		89.45

		89.482		89.482		89.482		89.482

		89.514		89.514		89.514		89.514

		89.546		89.546		89.546		89.546

		89.578		89.578		89.578		89.578

		89.61		89.61		89.61		89.61

		89.642		89.642		89.642		89.642

		89.674		89.674		89.674		89.674

		89.706		89.706		89.706		89.706

		89.738		89.738		89.738		89.738

		89.77		89.77		89.77		89.77

		89.802		89.802		89.802		89.802

		89.834		89.834		89.834		89.834

		89.866		89.866		89.866		89.866

		89.898		89.898		89.898		89.898

		89.93		89.93		89.93		89.93

		89.962		89.962		89.962		89.962

		89.994		89.994		89.994		89.994

		90.026		90.026		90.026		90.026

		90.058		90.058		90.058		90.058

		90.09		90.09		90.09		90.09

		90.122		90.122		90.122		90.122

		90.154		90.154		90.154		90.154

		90.186		90.186		90.186		90.186

		90.218		90.218		90.218		90.218

		90.25		90.25		90.25		90.25

		90.282		90.282		90.282		90.282

		90.314		90.314		90.314		90.314

		90.346		90.346		90.346		90.346

		90.378		90.378		90.378		90.378

		90.41		90.41		90.41		90.41

		90.442		90.442		90.442		90.442

		90.474		90.474		90.474		90.474

		90.506		90.506		90.506		90.506

		90.538		90.538		90.538		90.538

		90.57		90.57		90.57		90.57

		90.602		90.602		90.602		90.602

		90.634		90.634		90.634		90.634

		90.666		90.666		90.666		90.666

		90.698		90.698		90.698		90.698

		90.73		90.73		90.73		90.73

		90.762		90.762		90.762		90.762

		90.794		90.794		90.794		90.794

		90.826		90.826		90.826		90.826

		90.858		90.858		90.858		90.858

		90.89		90.89		90.89		90.89

		90.922		90.922		90.922		90.922

		90.954		90.954		90.954		90.954

		90.986		90.986		90.986		90.986

		91.018		91.018		91.018		91.018

		91.05		91.05		91.05		91.05

		91.082		91.082		91.082		91.082

		91.114		91.114		91.114		91.114

		91.146		91.146		91.146		91.146

		91.178		91.178		91.178		91.178

		91.21		91.21		91.21		91.21

		91.242		91.242		91.242		91.242

		91.274		91.274		91.274		91.274

		91.306		91.306		91.306		91.306

		91.338		91.338		91.338		91.338

		91.37		91.37		91.37		91.37

		91.402		91.402		91.402		91.402

		91.434		91.434		91.434		91.434

		91.466		91.466		91.466		91.466

		91.498		91.498		91.498		91.498

		91.53		91.53		91.53		91.53

		91.562		91.562		91.562		91.562

		91.594		91.594		91.594		91.594

		91.626		91.626		91.626		91.626

		91.658		91.658		91.658		91.658

		91.69		91.69		91.69		91.69

		91.722		91.722		91.722		91.722

		91.754		91.754		91.754		91.754

		91.786		91.786		91.786		91.786

		91.818		91.818		91.818		91.818

		91.85		91.85		91.85		91.85

		91.882		91.882		91.882		91.882

		91.914		91.914		91.914		91.914

		91.946		91.946		91.946		91.946

		91.978		91.978		91.978		91.978

		92.01		92.01		92.01		92.01

		92.042		92.042		92.042		92.042

		92.074		92.074		92.074		92.074

		92.106		92.106		92.106		92.106

		92.138		92.138		92.138		92.138

		92.17		92.17		92.17		92.17

		92.202		92.202		92.202		92.202

		92.234		92.234		92.234		92.234

		92.266		92.266		92.266		92.266

		92.298		92.298		92.298		92.298

		92.33		92.33		92.33		92.33

		92.362		92.362		92.362		92.362

		92.394		92.394		92.394		92.394

		92.426		92.426		92.426		92.426

		92.458		92.458		92.458		92.458

		92.49		92.49		92.49		92.49

		92.522		92.522		92.522		92.522

		92.554		92.554		92.554		92.554

		92.586		92.586		92.586		92.586

		92.618		92.618		92.618		92.618

		92.65		92.65		92.65		92.65

		92.682		92.682		92.682		92.682

		92.714		92.714		92.714		92.714

		92.746		92.746		92.746		92.746

		92.778		92.778		92.778		92.778

		92.81		92.81		92.81		92.81

		92.842		92.842		92.842		92.842

		92.874		92.874		92.874		92.874

		92.906		92.906		92.906		92.906

		92.938		92.938		92.938		92.938

		92.97		92.97		92.97		92.97

		93.002		93.002		93.002		93.002

		93.034		93.034		93.034		93.034

		93.066		93.066		93.066		93.066

		93.098		93.098		93.098		93.098

		93.13		93.13		93.13		93.13

		93.162		93.162		93.162		93.162

		93.194		93.194		93.194		93.194

		93.226		93.226		93.226		93.226

		93.258		93.258		93.258		93.258

		93.29		93.29		93.29		93.29

		93.322		93.322		93.322		93.322

		93.354		93.354		93.354		93.354

		93.386		93.386		93.386		93.386

		93.418		93.418		93.418		93.418

		93.45		93.45		93.45		93.45

		93.482		93.482		93.482		93.482

		93.514		93.514		93.514		93.514

		93.546		93.546		93.546		93.546

		93.578		93.578		93.578		93.578

		93.61		93.61		93.61		93.61

		93.642		93.642		93.642		93.642

		93.674		93.674		93.674		93.674

		93.706		93.706		93.706		93.706

		93.738		93.738		93.738		93.738

		93.77		93.77		93.77		93.77

		93.802		93.802		93.802		93.802

		93.834		93.834		93.834		93.834

		93.866		93.866		93.866		93.866

		93.898		93.898		93.898		93.898

		93.93		93.93		93.93		93.93

		93.962		93.962		93.962		93.962

		93.994		93.994		93.994		93.994

		94.026		94.026		94.026		94.026

		94.058		94.058		94.058		94.058

		94.09		94.09		94.09		94.09

		94.122		94.122		94.122		94.122

		94.154		94.154		94.154		94.154

		94.186		94.186		94.186		94.186

		94.218		94.218		94.218		94.218

		94.25		94.25		94.25		94.25

		94.282		94.282		94.282		94.282

		94.314		94.314		94.314		94.314

		94.346		94.346		94.346		94.346

		94.378		94.378		94.378		94.378

		94.41		94.41		94.41		94.41

		94.442		94.442		94.442		94.442

		94.474		94.474		94.474		94.474

		94.506		94.506		94.506		94.506

		94.538		94.538		94.538		94.538

		94.57		94.57		94.57		94.57

		94.602		94.602		94.602		94.602

		94.634		94.634		94.634		94.634

		94.666		94.666		94.666		94.666

		94.698		94.698		94.698		94.698

		94.73		94.73		94.73		94.73

		94.762		94.762		94.762		94.762

		94.794		94.794		94.794		94.794

		94.826		94.826		94.826		94.826

		94.858		94.858		94.858		94.858

		94.89		94.89		94.89		94.89

		94.922		94.922		94.922		94.922

		94.954		94.954		94.954		94.954

		94.986		94.986		94.986		94.986

		95.018		95.018		95.018		95.018

		95.05		95.05		95.05		95.05

		95.082		95.082		95.082		95.082

		95.114		95.114		95.114		95.114

		95.146		95.146		95.146		95.146

		95.178		95.178		95.178		95.178

		95.21		95.21		95.21		95.21

		95.242		95.242		95.242		95.242

		95.274		95.274		95.274		95.274

		95.306		95.306		95.306		95.306

		95.338		95.338		95.338		95.338

		95.37		95.37		95.37		95.37

		95.402		95.402		95.402		95.402

		95.434		95.434		95.434		95.434

		95.466		95.466		95.466		95.466

		95.498		95.498		95.498		95.498

		95.53		95.53		95.53		95.53

		95.562		95.562		95.562		95.562

		95.594		95.594		95.594		95.594

		95.626		95.626		95.626		95.626

		95.658		95.658		95.658		95.658

		95.69		95.69		95.69		95.69

		95.722		95.722		95.722		95.722

		95.754		95.754		95.754		95.754

		95.786		95.786		95.786		95.786

		95.818		95.818		95.818		95.818

		95.85		95.85		95.85		95.85

		95.882		95.882		95.882		95.882

		95.914		95.914		95.914		95.914

		95.946		95.946		95.946		95.946

		95.978		95.978		95.978		95.978

		96.01		96.01		96.01		96.01

		96.042		96.042		96.042		96.042

		96.074		96.074		96.074		96.074

		96.106		96.106		96.106		96.106

		96.138		96.138		96.138		96.138

		96.17		96.17		96.17		96.17

		96.202		96.202		96.202		96.202

		96.234		96.234		96.234		96.234

		96.266		96.266		96.266		96.266

		96.298		96.298		96.298		96.298

		96.33		96.33		96.33		96.33

		96.362		96.362		96.362		96.362

		96.394		96.394		96.394		96.394

		96.426		96.426		96.426		96.426

		96.458		96.458		96.458		96.458

		96.49		96.49		96.49		96.49

		96.522		96.522		96.522		96.522

		96.554		96.554		96.554		96.554

		96.586		96.586		96.586		96.586

		96.618		96.618		96.618		96.618

		96.65		96.65		96.65		96.65

		96.682		96.682		96.682		96.682

		96.714		96.714		96.714		96.714

		96.746		96.746		96.746		96.746

		96.778		96.778		96.778		96.778

		96.81		96.81		96.81		96.81

		96.842		96.842		96.842		96.842

		96.874		96.874		96.874		96.874

		96.906		96.906		96.906		96.906

		96.938		96.938		96.938		96.938

		96.97		96.97		96.97		96.97

		97.002		97.002		97.002		97.002

		97.034		97.034		97.034		97.034

		97.066		97.066		97.066		97.066

		97.098		97.098		97.098		97.098

		97.13		97.13		97.13		97.13

		97.162		97.162		97.162		97.162

		97.194		97.194		97.194		97.194

		97.226		97.226		97.226		97.226

		97.258		97.258		97.258		97.258

		97.29		97.29		97.29		97.29

		97.322		97.322		97.322		97.322

		97.354		97.354		97.354		97.354

		97.386		97.386		97.386		97.386

		97.418		97.418		97.418		97.418

		97.45		97.45		97.45		97.45

		97.482		97.482		97.482		97.482

		97.514		97.514		97.514		97.514

		97.546		97.546		97.546		97.546

		97.578		97.578		97.578		97.578

		97.61		97.61		97.61		97.61

		97.642		97.642		97.642		97.642

		97.674		97.674		97.674		97.674

		97.706		97.706		97.706		97.706

		97.738		97.738		97.738		97.738

		97.77		97.77		97.77		97.77

		97.802		97.802		97.802		97.802

		97.834		97.834		97.834		97.834

		97.866		97.866		97.866		97.866

		97.898		97.898		97.898		97.898

		97.93		97.93		97.93		97.93

		97.962		97.962		97.962		97.962

		97.994		97.994		97.994		97.994

		98.026		98.026		98.026		98.026

		98.058		98.058		98.058		98.058

		98.09		98.09		98.09		98.09

		98.122		98.122		98.122		98.122

		98.154		98.154		98.154		98.154

		98.186		98.186		98.186		98.186

		98.218		98.218		98.218		98.218

		98.25		98.25		98.25		98.25

		98.282		98.282		98.282		98.282

		98.314		98.314		98.314		98.314

		98.346		98.346		98.346		98.346

		98.378		98.378		98.378		98.378

		98.41		98.41		98.41		98.41

		98.442		98.442		98.442		98.442

		98.474		98.474		98.474		98.474

		98.506		98.506		98.506		98.506

		98.538		98.538		98.538		98.538

		98.57		98.57		98.57		98.57

		98.602		98.602		98.602		98.602

		98.634		98.634		98.634		98.634

		98.666		98.666		98.666		98.666

		98.698		98.698		98.698		98.698

		98.73		98.73		98.73		98.73

		98.762		98.762		98.762		98.762

		98.794		98.794		98.794		98.794

		98.826		98.826		98.826		98.826

		98.858		98.858		98.858		98.858

		98.89		98.89		98.89		98.89

		98.922		98.922		98.922		98.922

		98.954		98.954		98.954		98.954

		98.986		98.986		98.986		98.986

		99.018		99.018		99.018		99.018

		99.05		99.05		99.05		99.05

		99.082		99.082		99.082		99.082

		99.114		99.114		99.114		99.114

		99.146		99.146		99.146		99.146

		99.178		99.178		99.178		99.178

		99.21		99.21		99.21		99.21

		99.242		99.242		99.242		99.242

		99.274		99.274		99.274		99.274

		99.306		99.306		99.306		99.306

		99.338		99.338		99.338		99.338

		99.37		99.37		99.37		99.37

		99.402		99.402		99.402		99.402

		99.434		99.434		99.434		99.434

		99.466		99.466		99.466		99.466

		99.498		99.498		99.498		99.498

		99.53		99.53		99.53		99.53

		99.562		99.562		99.562		99.562

		99.594		99.594		99.594		99.594

		99.626		99.626		99.626		99.626

		99.658		99.658		99.658		99.658

		99.69		99.69		99.69		99.69

		99.722		99.722		99.722		99.722

		99.754		99.754		99.754		99.754

		99.786		99.786		99.786		99.786

		99.818		99.818		99.818		99.818

		99.85		99.85		99.85		99.85

		99.882		99.882		99.882		99.882

		99.914		99.914		99.914		99.914

		99.946		99.946		99.946		99.946

		99.978		99.978		99.978		99.978

		100.01		100.01		100.01		100.01

		100.042		100.042		100.042		100.042

		100.074		100.074		100.074		100.074

		100.106		100.106		100.106		100.106

		100.138		100.138		100.138		100.138

		100.17		100.17		100.17		100.17

		100.202		100.202		100.202		100.202

		100.234		100.234		100.234		100.234

		100.266		100.266		100.266		100.266

		100.298		100.298		100.298		100.298

		100.33		100.33		100.33		100.33

		100.362		100.362		100.362		100.362

		100.394		100.394		100.394		100.394

		100.426		100.426		100.426		100.426

		100.458		100.458		100.458		100.458

		100.49		100.49		100.49		100.49

		100.522		100.522		100.522		100.522

		100.554		100.554		100.554		100.554

		100.586		100.586		100.586		100.586

		100.618		100.618		100.618		100.618

		100.65		100.65		100.65		100.65

		100.682		100.682		100.682		100.682

		100.714		100.714		100.714		100.714

		100.746		100.746		100.746		100.746

		100.778		100.778		100.778		100.778

		100.81		100.81		100.81		100.81

		100.842		100.842		100.842		100.842

		100.874		100.874		100.874		100.874

		100.906		100.906		100.906		100.906

		100.938		100.938		100.938		100.938

		100.97		100.97		100.97		100.97

		101.002		101.002		101.002		101.002

		101.034		101.034		101.034		101.034

		101.066		101.066		101.066		101.066

		101.098		101.098		101.098		101.098

		101.13		101.13		101.13		101.13

		101.162		101.162		101.162		101.162

		101.194		101.194		101.194		101.194

		101.226		101.226		101.226		101.226

		101.258		101.258		101.258		101.258

		101.29		101.29		101.29		101.29

		101.322		101.322		101.322		101.322

		101.354		101.354		101.354		101.354

		101.386		101.386		101.386		101.386

		101.418		101.418		101.418		101.418

		101.45		101.45		101.45		101.45

		101.482		101.482		101.482		101.482

		101.514		101.514		101.514		101.514

		101.546		101.546		101.546		101.546

		101.578		101.578		101.578		101.578

		101.61		101.61		101.61		101.61

		101.642		101.642		101.642		101.642

		101.674		101.674		101.674		101.674

		101.706		101.706		101.706		101.706

		101.738		101.738		101.738		101.738

		101.77		101.77		101.77		101.77

		101.802		101.802		101.802		101.802

		101.834		101.834		101.834		101.834

		101.866		101.866		101.866		101.866

		101.898		101.898		101.898		101.898

		101.93		101.93		101.93		101.93

		101.962		101.962		101.962		101.962

		101.994		101.994		101.994		101.994

		102.026		102.026		102.026		102.026

		102.058		102.058		102.058		102.058

		102.09		102.09		102.09		102.09

		102.122		102.122		102.122		102.122

		102.154		102.154		102.154		102.154

		102.186		102.186		102.186		102.186

		102.218		102.218		102.218		102.218

		102.25		102.25		102.25		102.25

		102.282		102.282		102.282		102.282

		102.314		102.314		102.314		102.314

		102.346		102.346		102.346		102.346

		102.378		102.378		102.378		102.378

		102.41		102.41		102.41		102.41

		102.442		102.442		102.442		102.442

		102.474		102.474		102.474		102.474

		102.506		102.506		102.506		102.506

		102.538		102.538		102.538		102.538

		102.57		102.57		102.57		102.57

		102.602		102.602		102.602		102.602

		102.634		102.634		102.634		102.634

		102.666		102.666		102.666		102.666

		102.698		102.698		102.698		102.698

		102.73		102.73		102.73		102.73

		102.762		102.762		102.762		102.762

		102.794		102.794		102.794		102.794

		102.826		102.826		102.826		102.826

		102.858		102.858		102.858		102.858

		102.89		102.89		102.89		102.89

		102.922		102.922		102.922		102.922

		102.954		102.954		102.954		102.954

		102.986		102.986		102.986		102.986

		103.018		103.018		103.018		103.018

		103.05		103.05		103.05		103.05

		103.082		103.082		103.082		103.082

		103.114		103.114		103.114		103.114

		103.146		103.146		103.146		103.146

		103.178		103.178		103.178		103.178

		103.21		103.21		103.21		103.21

		103.242		103.242		103.242		103.242

		103.274		103.274		103.274		103.274

		103.306		103.306		103.306		103.306

		103.338		103.338		103.338		103.338

		103.37		103.37		103.37		103.37

		103.402		103.402		103.402		103.402

		103.434		103.434		103.434		103.434

		103.466		103.466		103.466		103.466

		103.498		103.498		103.498		103.498

		103.53		103.53		103.53		103.53

		103.562		103.562		103.562		103.562

		103.594		103.594		103.594		103.594

		103.626		103.626		103.626		103.626

		103.658		103.658		103.658		103.658

		103.69		103.69		103.69		103.69

		103.722		103.722		103.722		103.722

		103.754		103.754		103.754		103.754

		103.786		103.786		103.786		103.786

		103.818		103.818		103.818		103.818

		103.85		103.85		103.85		103.85

		103.882		103.882		103.882		103.882

		103.914		103.914		103.914		103.914

		103.946		103.946		103.946		103.946

		103.978		103.978		103.978		103.978

		104.01		104.01		104.01		104.01

		104.042		104.042		104.042		104.042

		104.074		104.074		104.074		104.074

		104.106		104.106		104.106		104.106

		104.138		104.138		104.138		104.138

		104.17		104.17		104.17		104.17

		104.202		104.202		104.202		104.202

		104.234		104.234		104.234		104.234

		104.266		104.266		104.266		104.266

		104.298		104.298		104.298		104.298

		104.33		104.33		104.33		104.33

		104.362		104.362		104.362		104.362

		104.394		104.394		104.394		104.394

		104.426		104.426		104.426		104.426

		104.458		104.458		104.458		104.458

		104.49		104.49		104.49		104.49

		104.522		104.522		104.522		104.522

		104.554		104.554		104.554		104.554

		104.586		104.586		104.586		104.586

		104.618		104.618		104.618		104.618

		104.65		104.65		104.65		104.65

		104.682		104.682		104.682		104.682

		104.714		104.714		104.714		104.714

		104.746		104.746		104.746		104.746

		104.778		104.778		104.778		104.778

		104.81		104.81		104.81		104.81

		104.842		104.842		104.842		104.842

		104.874		104.874		104.874		104.874

		104.906		104.906		104.906		104.906

		104.938		104.938		104.938		104.938

		104.97		104.97		104.97		104.97

		105.002		105.002		105.002		105.002

		105.034		105.034		105.034		105.034

		105.066		105.066		105.066		105.066

		105.098		105.098		105.098		105.098

		105.13		105.13		105.13		105.13

		105.162		105.162		105.162		105.162

		105.194		105.194		105.194		105.194

		105.226		105.226		105.226		105.226

		105.258		105.258		105.258		105.258

		105.29		105.29		105.29		105.29

		105.322		105.322		105.322		105.322

		105.354		105.354		105.354		105.354

		105.386		105.386		105.386		105.386

		105.418		105.418		105.418		105.418

		105.45		105.45		105.45		105.45

		105.482		105.482		105.482		105.482

		105.514		105.514		105.514		105.514

		105.546		105.546		105.546		105.546

		105.578		105.578		105.578		105.578

		105.61		105.61		105.61		105.61

		105.642		105.642		105.642		105.642

		105.674		105.674		105.674		105.674

		105.706		105.706		105.706		105.706

		105.738		105.738		105.738		105.738

		105.77		105.77		105.77		105.77

		105.802		105.802		105.802		105.802

		105.834		105.834		105.834		105.834

		105.866		105.866		105.866		105.866

		105.898		105.898		105.898		105.898

		105.93		105.93		105.93		105.93

		105.962		105.962		105.962		105.962

		105.994		105.994		105.994		105.994

		106.026		106.026		106.026		106.026

		106.058		106.058		106.058		106.058

		106.09		106.09		106.09		106.09

		106.122		106.122		106.122		106.122

		106.154		106.154		106.154		106.154

		106.186		106.186		106.186		106.186

		106.218		106.218		106.218		106.218

		106.25		106.25		106.25		106.25

		106.282		106.282		106.282		106.282

		106.314		106.314		106.314		106.314

		106.346		106.346		106.346		106.346

		106.378		106.378		106.378		106.378

		106.41		106.41		106.41		106.41

		106.442		106.442		106.442		106.442

		106.474		106.474		106.474		106.474

		106.506		106.506		106.506		106.506

		106.538		106.538		106.538		106.538

		106.57		106.57		106.57		106.57

		106.602		106.602		106.602		106.602

		106.634		106.634		106.634		106.634

		106.666		106.666		106.666		106.666

		106.698		106.698		106.698		106.698

		106.73		106.73		106.73		106.73

		106.762		106.762		106.762		106.762

		106.794		106.794		106.794		106.794

		106.826		106.826		106.826		106.826

		106.858		106.858		106.858		106.858

		106.89		106.89		106.89		106.89

		106.922		106.922		106.922		106.922

		106.954		106.954		106.954		106.954

		106.986		106.986		106.986		106.986

		107.018		107.018		107.018		107.018

		107.05		107.05		107.05		107.05

		107.082		107.082		107.082		107.082

		107.114		107.114		107.114		107.114

		107.146		107.146		107.146		107.146

		107.178		107.178		107.178		107.178

		107.21		107.21		107.21		107.21

		107.242		107.242		107.242		107.242

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0

						0		0



D05

D15

D25

DTU

2thêta

intensité

2

3

4

1

5

4

3

4

1

5

3

3

5

5

4

3

3

5

6

3

2

1

5

1

2

4

3

2

1

2

1

6

6

5

2

1

5

4

0

3

4

6

6

4

7

5

4

2

5

3

2

2

1

6

2

3

4

6

2

4

6

5

4

3

6

4

4

3

4

5

7

4

4

7

7

6

8

6

6

5

9

6

5

4

5

5

4

4

5

7

8

4

5

8

6

9

2

7

10

7

4

7

5

6

7

13

3

6

5

5

7

5

11

11

9

5

4

23

20

4

8

43

41

11

15

100

106

36

57

155

170

83

112

193

206

125

150

215

201

149

169

184

191

197

174

215

211

162

189

211

241

201

183

234

246

212

235

345

318

293

280

414

407

323

352

443

412

381

385

427

465

399

407

470

434

401

451

459

431

401

454

436

415

402

487

415

428

443

448

449

453

411

418

463

509

407

442

445

482

427

445

476

443

418

427

490

466

425

478

428

471

393

456

458

433

417

448

464

456

404

452

467

475

421

450

471

494

438

451

471

434

407

456

444

418

422

462

456

424

426

444

413

437

409

461

485

429

450

504

503

500

443

442

488

484

413

504

456

458

391

475

459

474

434

447

435

487

436

475

426

465

430

467

450

496

445

468

452

475

464

476

452

523

438

444

501

492

448

453

474

470

453

463

475

458

434

446

493

423

433

464

431

431

429

448

451

469

439

451

488

495

444

465

450

475

449

468

459

477

436

477

467

517

409

453

411

501

411

478

452

471

386

466

467

440

437

489

470

447

435

478

506

489

476

489

444

447

452

451

457

501

418

450

457

454

437

455

424

459

447

479

470

459

448

476

449

475

445

492

504

449

423

459

482

477

419

476

446

451

403

471

489

459

419

469

441

459

465

497

467

466

431

471

464

453

444

455

455

495

429

461

461

523

429

449

488

473

428

473

438

487

425

447

459

471

396

476

464

459

419

463

473

477

425

466

483

458

428

414

448

465

443

485

475

451

421

458

511

451

424

481

510

435

426

460

458

459

422

439

453

498

406

488

449

447

441

427

456

447

476

455

472

458

428

487

467

429

427

453

436

467

427

459

469

465

412

487

473

432

395

461

437

455

417

473

502

445

484

475

504

471

425

434

471

483

409

445

465

442

458

459

456

478

445

480

448

461

468

505

454

442

443

473

449

479

454

450

488

494

438

470

469

465

434

465

462

447

402

459

449

463

421

450

452

481

441

449

456

467

430

462

479

470

409

459

489

447

447

485

481

439

440

471

461

473

434

458

456

510

428

479

445

469

422

479

453

449

423

472

477

477

439

477

500

472

448

493

513

474

421

494

447

472

474

473

487

468

444

493

437

472

434

483

443

437

421

463

477

445

430

456

503

464

428

501

490

521

428

493

455

450

424

448

493

444

430

479

490

448

427

454

462

486

419

530

468

459

412

502

533

510

426

494

486

514

447

502

476

505

402

485

491

484

434

497

497

466

479

524

504

465

466

493

468

491

429

498

497

509

429

572

487

507

438

480

488

508

466

522

512

515

487

540

490

514

454

509

518

487

478

553

450

489

462

506

489

515

436

483

506

496

506

539

537

511

525

502

461

505

464

549

497

491

502

534

535

535

466

507

539

539

500

522

489

546

451

537

489

588

464

534

516

612

486

519

499

531

496

498

547

500

512

559

505

560

502

555

510

557

476

548

517

549

497

563

509

506

472

524

501

552

504

503

546

551

524

569

514

564

484

546

490

546

502

529

536

510

511

557

557

555

517

531

541

574

530

556

544

618

488

573

570

569

532

562

542

528

516

560

540

578

540

531

566

575

505

518

551

590

504

549

552

578

524

548

543

542

533

546

542

548

555

549

573

599

514

541

561

602

514

540

530

555

534

590

543

598

539

597

569

588

539

579

554

573

547

588

560

601

534

583

560

613

533

575

572

582

516

578

597

566

492

586

556

595

509

586

543

590

521

568

589

558

501

558

524

582

492

538

561

562

544

611

581

598

514

529

556

601

538

595

570

559

534

569

558

589

535

570

534

582

566

569

565

611

535

554

526

571

509

529

544

607

544

554

581

618

501

551

558

604

533

592

576

592

574

586

567

649

519

584

541

603

550

591

564

584

581

577

541

592

555

556

583

599

494

563

590

627

497

550

621

600

532

575

548

616

513

550

567

631

551

582

571

592

529

568

580

620

532

616

561

633

516

559

588

653

557

580

542

625

548

571

576

634

529

613

586

612

546

582

606

622

526

574

573

594

490

610

559

630

589

589

567

655

517

595

572

680

536

603

575

636

548

633

598

616

530

589

579

650

537

614

609

646

527

613

626

637

549

595

624

699

560

596

601

633

551

590

627

644

574

636

611

633

546

596

620

642

551

597

591

661

593

632

570

674

525

601

613

613

555

596

635

647

553

599

636

668

577

658

599

668

584

562

650

695

567

618

599

647

558

668

612

654

583

622

598

646

572

617

593

637

560

633

615

674

588

610

670

724

543

641

610

735

592

664

678

681

594

697

610

686

601

627

669

657

563

608

656

671

617

662

645

682

612

612

669

689

579

680

616

711

584

676

649

676

580

649

609

672

607

665

622

665

610

654

653

668

593

670

643

635

608

685

655

652

607

679

662

693

590

629

666

701

633

681

689

739

633

701

650

696

616

639

676

691

689

684

680

729

675

663

656

686

661

665

677

668

682

671

692

697

643

681

673

700

643

675

663

739

686

698

653

777

672

717

675

728

659

671

703

732

677

680

654

777

683

716

643

746

687

698

691

734

696

654

675

791

723

694

661

805

739

681

707

769

697

669

704

776

727

707

721

717

707

729

730

733

689

680

692

776

695

648

715

771

742

702

702

790

751

716

690

787

789

703

752

787

771

689

708

764

782

713

678

784

746

693

722

771

757

726

759

814

717

696

726

735

772

692

733

743

689

725

731

796

764

719

755

796

792

730

783

788

756

757

752

786

780

749

749

820

763

754

724

810

768

771

745

827

754

771

708

777

750

754

705

797

760

731

778

787

720

738

716

757

768

724

714

759

738

726

740

815

731

734

709

824

716

751

681

706

731

760

755

765

730

701

695

734

702

686

693

733

677

738

700

735

713

732

657

720

695

692

656

723

645

714

742

740

707

703

660

725

693

636

699

766

736

673

720

740

709

705

714

756

700

700

676

758

686

634

684

731

711

649

688

692

691

693

708

767

686

676

716

735

732

689

757

725

669

667

691

731

689

709

702

699

703

688

661

719

684

709

730

757

661

719

681

753

729

683

703

761

713

670

650

729

736

679

676

719

716

658

706

782

745

652

699

745

711

690

691

748

754

667

666

718

723

672

729

710

745

721

746

755

742

705

702

736

742

692

677

774

742

732

758

747

693

718

762

782

762

687

723

761

705

697

746

741

693

720

732

779

731

686

732

758

739

696

747

783

778

701

714

767

725

688

772

777

760

742

742

762

775

751

747

756

805

691

790

801

761

730

781

759

807

770

840

817

776

705

806

771

785

727

812

814

793

750

786

759

849

663

825

863

830

792

861

819

812

846

812

839

837

767

827

829

868

813

852

885

881

814

835

846

870

845

867

898

949

806

884

889

916

891

912

889

965

904

924

926

916

904

977

943

929

961

931

1003

932

1078

981

1009

902

1109

1004

974

952

1114

989

1016

968

1081

1040

1066

1015

1232

1072

1029

985

1197

1082

1143

1027

1352

1058

1141

1085

1311

1133

1084

1031

1381

1106

1090

1038

1319

1090

1134

1061

1341

1179

1129

1086

1185

1111

1045

1106

1197

1081

1095

1138

1019

1105

1083

1162

1007

1098

1072

1193

986

1110

1087

1130

916

1041

1078

1226

961

1139

1108

1244

939

1148

1109

1190

940

1096

1077

1242

944

1145

1136

1213

998

1129

1131

1235

1010

1159

1172

1190

1046

1126

1124

1232

913

1215

1155

1189

1019

1197

1117

1140

963

1131

1140

1246

989

1181

1132

1183

1012

1253

1201

1176

969

1144

1145

1223

921

1140

1142

1142

942

1177

1114

1173

915

1123

1100

1167

962

1192

1167

1142

914

1179

1144

1131

985

1156

1054

1113

996

1150

1106

1079

957

1087

1120

1019

949

1077

1026

1018

951

1112

1023

1043

897

1068

1027

980

870

1021

1047

1034

889

984

1024

922

889

971

1021

910

845

908

998

885

821

898

936

808

798

872

904

811

793

861

884

813

813

806

869

791

782

842

903

696

797

842

821

701

805

815

809

663

744

759

733

648

772

727

784

657

795

771

780

647

774

788

765

675

843

740

782

628

797

730

738

625

715

731

737

670

707

664

721

560

737

671

673

606

696

652

683

587

665

663

725

550

645

666

679

602

587

629

668

575

583

683

641

584

621

623

644

578

614

657

650

547

648

643

663

574

610

595

616

559

583

627

625

573

622

586

640

572

611

622

689

568

595

661

651

547

630

573

605

529

605

586

614

535

586

558

631

484

621

587

629

533

593

577

613

526

607

620

601

547

573

562

592

565

568

597

597

515

619

657

583

533

589

586

579

517

569

621

615

517

591

528

567

562

580

596

611

555

588

619

611

522

567

560

608

505

582

566

544

521

526

562

575

486

565

580

596

519

563

560

624

457

531

565

559

511

556

559

545

506

541

613

585

470

547

584

599

509

562

531

557

477

565

544

551

514

555

614

538

502

528

575

569

528

560

592

626

524

525

591

579

498

605

546

579

500

573

558

609

484

569

568

604

508

543

548

530

501

581

554

604

466

538

565

574

493

550

573

578

477

593

541

547

491

526

555

557

520

551

571

561

485

525

563

607

504

503

584

540

485

521

580

553

460

541

576

583

514

563

593

561

480

558

569

595

513

586

563

513

480

589

533

614

473

530

560

572

546

519

527

563

517

553

515

564

484

575

564

583

485

576

544

522

492

532

512

563

495

538

520

545

481

545

513

522

507

530

518

549

489

546

546

535

514

543

498

556

485

532

505

515

501

554

533

528

484

493

504

561

465

525

541

534

460

554

542

581

485

536

577

548

461

539

534

541

435

563

532

593

489

522

580

526

478

521

567

537

467

528

530

499

510

515

534

593

450

516

552

550

450

527

566

538

472

551

526

551

475

515

466

540

472

547

566

510

489

505

555

542

494

544

530

522

472

563

522

551

465

579

605

561

464

546

568

553

471

597

553

562

497

546

561

540

480

548

547

553

518

560

549

534

480

548

568

563

456

559

551

522

454

568

508

543

465

520

508

534

513

513

555

541

461

554

589

547

487

546

541

530

480

517

560

565

471

499

514

565

486

489

550

523

459

504

532

536

481

542

511

537

468

500

547

522

438

494

538

536

499

506

533

543

472

502

553

544

483

524

555

532

527

525

560

529

491

514

533

536

492

554

550

579

519

569

542

555

474

568

576

528

494

523

515

538

509

553

531

542

503

618

572

548

470

589

598

550

475

596

553

555

457

654

570

577

475

684

579

582

516

692

591

575

479

674

592

592

479

656

591

603

480

649

579

539

506

587

547

541

499

561

548

581

486

570

552

540

488

534

523

527

493

528

531

580

461

558

531

560

488

533

565

574

468

553

544

537

472

569

527

536

434

587

561

555

468

556

581

574

500

605

584

559

457

618

603

553

461

659

579

544

499

778

633

570

455

854

666

592

474

878

613

641

462

958

666

633

446

975

641

652

461

984

612

639

492

871

648

597

467

804

624

613

459

683

532

574

485

632

569

579

451

594

561

596

508

561

545

573

494

530

509

542

448

536

477

558

506

536

511

530

457

514

530

540

456

525

552

530

498

520

543

524

480

540

538

540

473

492

552

503

484

506

515

521

490

504

515

542

469

494

518

530

481

522

533

557

497

542

538

565

470

518

521

530

460

554

551

527

447

523

520

524

535

507

522

562

505

534

524

546

510

543

540

549

507

531

563

575

524

575

590

598

457

547

530

548

480

537

593

539

474

544

560

594

459

575

600

553

496

588

561

528

512

576

572

554

504

563

578

565

506

585

564

561

529

549

567

586

509

603

625

557

480

616

584

587

542

566

580

580

578

538

622

567

518

545

597

655

562

592

612

592

550

623

596

595

536

586

598

589

561

607

642

615

543

616

631

653

577

668

665

633

595

637

662

683

591

669

682

679

615

662

670

607

619

595

666

644

563

611

606

580

517

595

541

588

539

621

590

599

566

620

607

581

570

585

624

617

582

614

637

687

580

601

662

685

563

598

680

679

590

667

714

698

641

701

772

758

695

740

786

796

729

787

787

838

761

846

869

864

714

860

937

902

711

835

877

869

716

819

814

790

657

858

764

826

658

897

817

860

628

890

760

744

588

909

772

764

592

1100

771

769

568

1153

793

788

544

1207

819

759

568

1327

796

787

516

1243

792

764

530

1175

634

791

546

1008

702

692

509

810

627

665

524

711

634

672

525

668

625

602

527

661

595

611

473

631

562

620

522

624

592

572

523

536

590

577

489

554

610

606

555

597

625

597

521

595

625

618

545

597

590

607

567

607

616

657

544

606

663

651

570

602

676

637

617

625

741

674

649

655

713

707

652

665

741

783

651

691

752

810

743

805

849

819

831

854

899

908

893

881

928

949

919

952

1067

1086

1032

1037

1238

1222

1134

1162

1349

1288

1286

1308

1468

1442

1372

1421

1603

1596

1504

1569

1669

1777

1685

1557

1784

1731

1727

1693

1903

1927

1776

1673

1812

1875

1822

1637

1880

1851

1693

1577

1745

1833

1647

1602

1773

1760

1759

1522

1790

1755

1678

1439

1692

1721

1679

1424

1650

1669

1632

1376

1653

1625

1487

1385

1578

1556

1497

1413

1472

1604

1487

1350

1503

1547

1452

1326

1478

1518

1368

1253

1495

1467

1355

1257

1460

1390

1397

1244

1423

1378

1352

1256

1328

1352

1366

1184

1249

1279

1259

1149

1266

1298

1203

1165

1248

1309

1168

1125

1225

1329

1196

1116

1209

1302

1235

1107

1203

1232

1100

1127

1181

1187

1102

1099

1143

1149

1058

1104

1137

1156

1077

1042

1119

1179

1087

1038

1146

1113

1116

1080

1202

1145

1001

1019

1110

1172

1060

1085

1116

1152

1073

1016

1164

1147

1052

1104

1201

1223

1085

1010

1110

1216

1077

1054

1069

1205

1053

1092

1077

1125

1003

1034

1079

1115

1002

992

1052

1093

923

990

1025

1115

940

972

1035

1089

914

989

1060

1088

971

922

1004

1076

952

945

1123

1073

971

988

993

1057

977

968

1023

1055

938

1026

1041

1066

887

1015

1037

1001

906

971

1034

1044

983

1003

1063

1032

919

991

1039

1033

933

977

1033

1048

904

984

953

1029

948

1001

1002

1025

897

975

1020

998

896

963

967

1043

910

912

1004

992

897

928

985

987

840

907

993

1025

878

931

964

1041

894

915

972

1045

855

929

934

994

860

931

948

984

859

938

919

941

848

901

966

1009

869

997

906

1004

844

965

947

930

841

932

919

958

832

922

957

944

858

888

967

972

880

900

931

959

833

888

897

971

793

879

936

949

833

873

969

900

857

819

895

951

837

817

884

889

791

852

900

878

829

796

854

849

827

795

811

820

816

811

825

859

797

858

884

838

768

873

838

871

756

840

828

913

789

808

861

903

758

808

890

864

734

787

837

878

743

811

834

860

745

869

866

803

755

829

839

820

752

900

816

867

774

902

857

906

731

973

900

930

765

1049

871

926

715

1268

923

956

738

1486

1017

1039

734

1579

987

1019

757

1493

995

1093

743

1356

987

1019

745

1186

953

929

740

1038

822

948

764

918

879

858

764

813

821

850

720

797

864

861

784

747

838

884

782

732

856

835

758

788

848

795

737

752

761

861

740

753

814

869

725

732

799

817

724

773

830

821

675

808

861

845

726

808

811

872

732

805

825

857

729

798

810

812

735

830

845

829

741

800

805

860

763

774

816

866

798

759

829

838

754

787

820

840

767

782

809

815

755

729

839

868

723

753

870

867

725

738

828

802

761

754

872

817

751

729

786

845

745

782

840

810

702

769

817

855

740

769

799

855

796

758

823

845

752

763

811

862

759

794

816

857

775

764

827

891

811

745

848

890

776

748

857

861

757

797

850

916

775

796

808

922

782

795

884

893

805

817

874

931

787

813

869

895

801

814

952

884

814

876

896

946

798

899

924

894

776

892

883

913

846

855

944

886

806

863

918

910

845

923

937

904

834

932

970

958

826

950

986

974

846

1073

957

1070

852

1105

997

1031

845

1153

1021

1041

886

1076

1052

1058

879

1101

1040

1032

911

994

1010

1034

864

876

1033

1077

954

984

1062

1017

907

936

1075

1060

899

942

1064

1073

938

960

984

1088

966

980

1088

1116

910

1026

1002

1101

985

933

1098

1083

997

1013

1026

1050

955

1031

1074

1108

986

1082

1084

1110

984

978

1107

1214

968

1026

1106

1118

973

1049

1127

1157

1014

1002

1137

1151

964

1038

1157

1108

997

1090

1146

1129

973

1045

1131

1105

1017

1067

1176

1104

1033

1112

1157

1155

988

1118

1174

1175

1021

1220

1185

1271

1063

1244

1291

1239

1065

1315

1196

1176

1073

1271

1229

1192

1055

1212

1240

1233

1034

1165

1252

1170

1060

1100

1173

1192

1040

1073

1171

1167

1036

1073

1117

1119

1039

1091

1169

1103

955

1137

1173

1091

987

1229

1148

1084

944

1278

1117

1069

888

1307

1098

1101

920

1312

1060

1082

930

1197

998

1041

897

1058

1000

1046

868

1030

989

984

832

939

892

927

859

921

894

887

819

854

894

826

810

821

907

890

845

814

871

851

844

756

842

866

797

760

849

860

763

753

814

856

813

718

873

837

791

761

836

783

835

743

747

779

767

748

796

788

793

779

795

777

777

748

787

806

745

768

769

780

754

772

783

780

756

788

753

730

716

734

754

734

757

763

755

730

694

716

739

754

679

677

753

734

685

683

757

742

679

623

666

731

707

614

770

727

693

648

730

702

723

653

744

689

709

646

756

698

724

645

754

671

732

622

718

720

673

635

739

731

725

635

723

692

695

654

659

670

677

622

665

689

702

646

692

651

725

636

694

737

656

657

660

712

696

660

645

698

714

634

707

697

685

648

682

716

705

744

648

717

667

616

687

667

721

701

753

755

708

620

729

709

695

623

695

733

668

650

708

687

663

594

691

683

640

672

720

700

666

610

679

767

687

663

699

741

676

686

667

807

744

723

691

1044

762

760

742

1127

779

725

757

1167

795

810

727

1118

785

759

735

1041

772

684

762

924

718

676

705

795

682

699

715

716

655

740

663

748

654

857

681

683

594

878

741

747

581

906

757

730

581

930

759

750

646

876

745

674

616

783

670

725

589

734

633

720

601

701

611

685

602

619

609

661

600

548

642

627

569

578

661

622

567

607

633

632

585

624

645

659

555

602

634

637

550

593

626

613

569

615

622

595

551

628

643

636

544

663

586

671

580

656

637

637

574

659

614

620

558

668

627

617

559

619

590

658

561

613

621

669

574

565

567

607

549

541

600

617

538

523

636

624

508

519

645

595

571

563

590

645

542

569

602

592

525

550

608

596

556

554

589

610

542

569

579

599

557

581

585

593

505

517

633

606

558

529

596

608

517

534

582

593

536

549

638

600

569

569

540

581

544

533

593

568

501

564

588

615

543

592

599

584

523

568

606

594

564

561

622

598

510

595

619

644

545

618

622

583

573

678

675

633

533

743

611

624

479

781

614

652

513

861

679

692

501

823

718

669

517

900

686

725

507

813

701

649

572

799

660

659

535

712

619

676

516

652

644

636

526

615

647

624

552

596

577

594

567

586

569

601

564

546

579

616

493

575

617

608

520

559

603

614

528

561

549

570

512

524

555

581

524

536

542

584

527

524

555

594

503

566

583

570

523

516

627

564

506

513

618

577

500

497

590

576

493

535

577

597

507

537

623

568

537

521

574

545

514

567

602

594

535

519

536

569

538

538

613

586

487

542

578

549

484

559

541

540

495

563

528

595

478

524

574

584

489

491

584

566

520

531

545

596

495

591

584

582

529

521

569

589

472

546

539

596

475

654

595

527

508

574

609

592

496

656

549

598

508

680

584

602

485

670

624

612

498

634

580

673

497

630

619

647

479

635

593

602

527

591

575

617

518

617

595

583

516

523

593

596

532

581

583

585

504

544

617

606

545

617

594

541

497

652

574

530

502

682

622

615

511

787

628

611

521

942

677

675

447

1263

753

720

498

1570

780

794

469

1894

945

940

469

2159

1049

1037

464

2247

1115

1083

487

2130

1130

1095

486

1924

1073

1023

503

1492

999

943

499

1171

844

846

523

970

782

789

570

806

758

705

574

718

693

705

579

714

719

680

579

665

674

662

546

665

682

649

579

602

624

657

564

579

642

669

489

599

650

643

511

576

605

624

523

550

553

644

479

544

575

598

471

563

575

586

485

522

547

574

461

551

564

550

477

541

536

544

478

535

529

619

502

513

576

545

471

500

502

534

448

529

534

524

444

526

534

574

451

537

524

554

446

506

539

522

466

460

502

542

440

464

543

528

462

479

541

504

485

523

513

539

470

521

528

537

447

509

531

538

477

522

513

545

499

524

540

488

449

520

513

518

495

555

517

546

473

539

543

560

454

540

518

591

484

575

543

545

452

580

551

560

476

581

554

603

477

561

532

577

462

562

507

553

464

567

551

546

463

592

565

585

450

574

569

602

471

613

583

565

474

700

546

558

475

697

562

602

468

665

585

592

443

667

573

584

434

661

586

618

464

639

578

594

462

597

598

554

440

559

581

550

433

576

554

556

443

558

558

546

399

537

537

528

458

545

535

537

479

547

513

540

414

573

515

535

424

543

552

542

465

512

552

518

443

516

522

513

395

506

526

591

429

486

494

535

420

506

464

476

421

516

515

512

398

501

498

484

432

486

501

502

447

509

520

484

433

500

518

468

414

463

520

494

407

471

543

500

423

489

484

498

413

474

500

486

406

463

529

498

395

494

480

516

428

504

480

523

446

498

490

508

432

468

516

497

433

450

477

482

436

487

513

506

411

437

492

502

433

474

473

479

429

507

489

479

420

466

486

524

400

502

481

549

425

515

498

479

436

522

502

483

441

523

492

498

445

502

524

523

431

493

510

506

428

487

482

462

456

504

519

511

434

520

497

542

411

554

499

513

404

618

506

527

419

687

538

544

405

783

543

562

413

790

604

601

395

814

623

599

420

806

612

636

437

844

599

623

431

781

540

615

425

715

572

608

421

700

593

598

416

620

521

546

438

584

533

533

443

553

511

556

424

477

525

497

438

537

533

484

413

552

542

558

386

561

502

529

413

579

522

518

404

614

520

515

371

656

505

516

419

703

540

539

445

692

552

515

424

673

556

574

436

711

572

554

419

678

539

526

408

654

535

546

406

609

525

559

431

570

544

548

441

548

530

516

451

492

519

520

429

486

492

514

412

491

467

523

418

498

485

497

418

484

459

503

392

447

459

473

384

473

463

508

404

470

497

477

422

526

480

450

392

571

506

529

392

626

544

568

371

660

518

563

406

756

567

563

402

841

597

556

393

883

592

601

383

902

639

618

430

893

626

640

414

848

617

579

386

737

600

590

418

705

570

605

417

617

538

564

398

569

535

548

396

565

491

540

381

552

481

563

386

498

510

505

395

518

493

511

396

516

483

511

432

473

481

492

383

454

462

451

394

483

482

452

401

474

471

500

405

498

466

506

401

527

486

502

426

520

496

482

433

514

483

472

410

522

509

503

409

542

518

512

433

588

522

516

470

564

506

511

426

547

523

528

386

605

548

522

419

577

539

524

472

585

546

534

468

561

544

564

460

534

559

573

471

567

555

563

479

564

536

576

470

598

552

557

481

603

572

605

513

586

566

603

514

609

608

589

552

628

579

602

598

632

592

627

556

678

663

659

614

714

631

667

647

700

662

697

622

671

690

744

639

712

691

733

681

739

747

754

696

762

782

771

684

732

840

785

724

749

834

827

754

808

815

816

752

822

874

827

793

844

868

859

782

838

838

880

763

839

861

822

780

844

865

804

744

828

823

843

753

848

827

817

738

815

864

775

754

825

851

802

752

804

820

842

743

771

813

858

755

785

810

802

734

764

792

789

675

750

798

789

709

749

786

752

735

755

771

762

695

802

767

795

722

838

762

784

727

875

786

808

703

884

831

813

707

895

841

770

685

943

840

820

686

949

863

820

708

946

877

823

701

933

857

809

730

900

822

821

700

934

783

828

636

854

794

805

684

850

818

788

732

885

835

774

716

812

831

837

724

815

813

834

752

863

820

820

745

857

790

829

791

878

850

842

775

897

895

832

778

851

868

833

797

854

870

872

751

889

854

855

777

860

824

867

767

814

817

906

731

855

826

876

742

813

852

816

760

742

858

836

729

753

824

830

705

754

835

821

758

744

848

839

769

757

784

783

735

743

765

765

716

737

813

785

727

742

807

790

740

748

788

825

715

812

767

821

718

808

820

827

690

867

838

843

739

929

788

825

792

964

833

862

745

1045

891

852

715

1076

906

873

682

1198

888

902

787

1217

915

924

742

1164

947

954

686

1164

917

958

721

1120

928

920

758

1045

866

900

680

1029

882

923

702

929

919

853

722

897

859

913

690

790

834

922

719

800

807

833

725

753

815

870

711

782

858

791

718

805

842

861

802

768

810

831

731

817

810

779

773

818

836

856

755

815

838

841

737

883

848

846

711

929

845

874

723

855

799

865

695

961

876

863

776

942

926

937

715

932

870

883

694

870

897

835

749

896

866

866

704

903

850

831

709

832

873

835

711

872

868

847

740

806

846

822

684

825

844

820

717

801

814

831

731

823

794

839

699

860

845

862

735

885

887

898

709

889

881

848

756

951

862

785

756

1036

885

897

753

1033

903

918

787

1019

908

907

801

956

946

904

725

957

887

890

769

963

880

876

756

962

937

933

729

873

939

918

776

920

885

901

770

853

924

844

805

923

885

897

762

832

895

908

784

832

945

873

776

778

912

911

793

795

861

871

755

759

859

846

782

772

855

839

721

825

875

846

763

788

905

877

813

791

903

860

746

828

801

797

764

802

860

859

754

871

829

855

743

844

810

808

791

867

817

855

755

839

881

887

779

848

849

890

755

878

850

874

772

938

896

829

758

866

892

881

762

824

885

857

755

820

884

906

780

806

885

896

770

797

930

840

746

792

832

822

771

827

824

814

739

807

855

868

750

768

863

838

745

763

794

806

694

706

780

809

713

710

801

765

695

711

779

798

646

736

760

769

691

715

761

773

674

725

728

787

618

743

741

756

634

703

764

725

626

670

729

727

646

672

729

737

639

701

752

697

646

697

697

707

601

651

729

716

586

660

704

723

600

665

730

750

631

643

712

706

606

660

696

689

613

685

648

684

612

699

695

702

606

693

712

709

644

653

698

662

592

684

682

701

656

688

734

691

663

634

726

734

614

670

640

653

632

645

701

691

661

659

705

676

568

627

676

718

607

701

671

660

609

671

699

709

593

624

698

696

630

625

649

646

561

605

634

679

613

604

677

652

568

636

640

689

570

646

638

617

601

661

650

679

510

638

634

628

538

594

658

608

560

601

633

650

610

608

627

643

571

647

644

649

579

607

606

598

543

596

596

621

528

621

609

614

551

671

642

605

555

681

618

610

585

628

587

629

536

651

664

612

520

661

608

619

522

639

587

622

520

627

618

668

550

632

647

637

564

617

641

623

580

616

665

604

568

648

651

608

538

658

608

628

543

661

637

614

568

645

650

687

520

662

639

622

549

623

641

607

517

669

619

627

524

696

649

672

570

661

659

607

525

717

685

594

512

682

649

641

593

668

643

632

593

661

647

659

532

638

638

635

570

622

633

576

559

658

602

633

524

675

692

692

543

673

663

635

548

623

649

625

536

689

631

662

540

672

638

625

572

666

653

613

556

709

663

610

550

677

656

615

546

664

598

648

558

690

612

640

550

652

641

610

527

651

604

611

538

691

596

623

530

714

624

620

513

729

642

652

485

728

637

654

501

755

638

642

533

738

649

617

529

734

613

604

526

703

626

681

498

670

633

658

500

666

586

594

518

646

601

586

507

630

586

563

494

598

572

595

497

562

601

567

509

570

568

556

515

579

530

594

477

530

527

598

488

516

545

585

507

537

567

589

471

560

563

590

457

544

555

562

463

574

522

536

478

525

546

534

463

499

538

576

481

524

519

569

477

499

542

528

470

490

531

547

489

515

537

552

486

530

508

547

499

508

508

563

493

508

522

553

476

501

519

548

463

497

541

539

471

485

522

543

490

546

528

537

473

526

527

511

457

505

524

517

444

515

541

524

425

478

527

520

456

467

479

521

456

481

484

520

449

508

510

507

471

506

532

517

447

535

533

565

437

546

500

557

445

522

489

511

430

502

512

520

446

494

516

486

439

503

482

513

444

510

479

521

439

502

497

523

414

487

500

549

458

465

498

537

456

499

510

510

428

496

516

528

439

513

499

518

453

523

490

469

492

548

509

535

448

551

486

541

447

558

492

498

457

519

480

502

447

542

520

531

437

594

507

523

431

564

509

536

439

559

541

533

469

577

555

518

447

544

552

538

464

566

539

519

446

562

521

521

429

527

541

532

430

529

528

571

450

538

520

571

456

568

519

526

436

533

514

524

442

511

518

530

471

507

490

502

462

503

484

526

467

532

488

517

475

515

521

480

463

461

481

512

443

502

505

508

453

503

471

552

442

475

483

507

461

472

530

474

471

505

506

514

429

532

511

537

432

501

496

496

460

508

521

498

431

497

508

496

446

480

510

507

464

472

530

537

458

516

536

539

451

517

518

550

459

558

516

562

452

660

516

534

469

711

504

549

468

727

514

527

455

673

504

492

465

612

504

539

485

584

550

489

443

622

529

517

452

573

549

535

444

584

530

526

442

595

527

572

435

644

580

541

439

595

558

547

441

572

527

550

431

559

521

554

409

567

483

557

433

643

521

529

465

584

502

538

445

561

520

553

450

581

529

540

414

561

519

516

444

582

535

536

464

581

535

549

462

545

503

494

445

565

501

549

428

541

499

541

460

510

507

500

453

503

536

496

448

496

517

526

439

562

490

519

449

553

507

537

470

531

500

565

485

524

549

529

483

519

543

516

446

517

508

519

413

519

525

510

445

506

528

559

427

583

551

533

468

609

530

535

459

584

540

509

448

623

537

566

465

629

544

544

462

625

513

539

464

644

576

552

424

729

605

562

470

731

552

548

457

734

537

595

446

692

585

559

471

708

608

586

449

716

583

569

447

681

563

602

475

657

585

601

474

576

538

582

400

565

522

577

414

547

565

584

441

554

570

548

451

556

560

564

467

551

543

552

494

487

514

543

470

511

511

486

468

503

501

520

479

498

546

587

480

519

554

498

456

496

522

512

472

511

536

532

472

558

565

529

451

520

523

521

461

521

521

563

441

499

540

508

443

490

539

516

428

512

539

557

434

511

572

540

431

474

530

557

457

492

518

554

477

505

537

572

472

530

521

542

457

527

522

524

456

495

507

522

457

473

534

541

491

511

547

524

451

500

513

535

488

489

564

575

446

500

561

520

471

520

512

494

430

522

481

543

438

527

536

507

437

512

557

531

414

543

512

523

430

588

526

536

457

577

524

534

470

543

507

542

432

578

525

517

428

555

550

510

422

528

497

526

418

521

489

530

427

520

494

494

420

481

521

517

391

475

496

510

436

473

503

503

427

444

503

529

434

468

514

498

423

495

485

499

408

461

483

500

427

467

492

456

414

483

485

502

396

463

505

505

427

448

472

500

409

472

461

493

433

448

485

476

434

463

484

503

415

437

496

491

400

453

506

472

405

467

499

474

399

426

469

501

393

407

495

481

430

456

542

437

404

433

541

479

409

433

499

475

389

447

450

498

414

454

470

500

434

463

488

490

422

449

470

507

420

448

454

495

397

437

479

489

416

451

482

462

417

479

437

486

420

470

470

505

413

455

507

474

403

453

509

505

452

471

476

507

442

485

503

465

424

495

525

501

403

469

490

509

421

487

470

493

438

516

474

531

428

503

495

556

427

506

492

529

403

488

484

475

412

507

465

454

412

522

481

457

403

503

495

490

399

501

490

498

393

493

512

479

405

485

501

509

435

480

465

504

431

474

484

506

450

472

456

506

428

508

489

479

396

452

497

513

405

456

489

526

423

455

535

487

416

463

466

490

400

452

480

477

432

483

488

469

426

430

502

488

417

523

513

502

436

471

481

486

479

425

485

470

462

445

505

483

449

434

506

519

461

440

496

514

455

463

541

521

449

481

527

474

418

469

524

505

447

442

482

482

431

469

488

507

435

484

530

518

438

458

501

467

422

463

503

477

402

476

512

512

431

515

448

505

437

477

496

513

438

514

506

556

439

518

529

552

452

498

530

502

425

483

516

530

413

522

524

480

427

524

512

522

441

510

545

501

441

566

481

522

436

505

546

517

455

543

533

545

418

530

499

531

408

517

529

509

432

550

555

507

408

544

541

514

435

499

552

518

435

560

521

510

426

549

568

509

414

562

499

496

417

605

499

562

468

590

543

518

425

537

564

518

440

548

517

542

472

566

564

532

410

549

508

525

429

577

554

537

410

565

529

526

420

590

532

530

406

534

567

527

434

531

542

519

432

544

512

526

434

541

490

520

447

524

512

565

431

513

533

520

480

508

531

474

391

503

463

499

453

478

555

509

418

492

506

485

395

500

496

477

442

525

492

499

419

486

479

468

416

475

491

503

454

502

482

527

384

546

513

463

424

503

477

487

423

507

467

444

386

497

488

484

426

505

462

521

428

502

486

519

434

528

492

527

415

479

496

478

392

510

538

524

403

495

473

503

408

507

516

511

440

479

507

476

444

465

490

501

419

473

455

501

405

458

467

526

405

461

475

469

413

459

492

508

402

400

472

477

447

480

466

494

361

442

490

478

418

460

524

466

419

466

503

491

397

454

445

507

411

460

472

445

383

484

459

464

411

455

475

461

414

453

464

447

395

409

477

439

381

462

438

456

372

467

434

440

438

446

431

464

403

388

467

468

416

408

472

430

376

465

450

465

374

483

454

466

463

434

514

441

406

452

507

456

385

479

477

467

386

473

463

478

392

508

492

510

419

498

447

485

368

501

498

431

376

494

506

485

416

499

459

508

371

470

459

481

382

491

491

517

422

513

449

495

415

495

489

520

441

475

494

513

376

514

504

478

367

537

482

478

380

522

446

486

412

536

443

527

395

515

476

486

399

524

504

480

375

487

494

489

432

513

496

539

418

502

524

492

420

520

503

470

399

536

564

500

390

508

503

497

378

530

479

487

390

533

482

495

406

535

504

498

380

511

495

466

398

463

473

477

442

495

475

477

412

511

467

521

383

506

496

499

428

481

500

480

443

497

507

451

408

505

508

469

410

490

517

487

428

500

512

477

406

502

476

475

382

484

476

501

411

497

487

497

428

543

485

494

408

491

512

455

390

513

493

458

395

561

468

511

392

515

485

488

390

532

507

491

388

569

520

489

388

568

488

448

404

532

518

490

374

581

503

504

412

544

461

501

369

536

448

525

356

482

483

530

394

550

481

508

390

493

492

449

365

523

486

490

370

513

459

504

364

449

473

455

381

459

489

456

354

437

462

500

407

400

458

478

419

447

441

513

389

463

448

462

376

462

477

454

369

456

491

491

388

438

430

444

359

444

477

450

386

466

456

467

440

455

446

450

348

444

447

421

367

433

428

452

409

445

449

425

402

438

434

428

366

449

426

441

419

430

438

475

419

431

437

464

406

421

429

421

416

420

517

432

383

431

476

425

400

445

470

433

392

437

456

476

372

479

505

471

409

482

455

438

339

442

470

480

422

456

494

445

404

463

460

452

418

433

474

428

378

448

475

408

373

443

430

431

370

415

469

475

372

454

434

488

389

452

478

445

407

460

465

464

394

460

478

471

361

463

460

460

361

432

494

489

376

470

431

432

353

442

473

451

373

461

435

490

377

459

486

444

398

465

478

430

371

456

456

478

331

459

417

389

362

453

471

420

385

425

452

427

368

479

458

472

357

487

435

437

331

456

450

438

414

488

475

431

352

491

438

437

380

474

473

504

371

450

442

447

383

464

456

455

370

453

454

503

406

459

456

469

377

468

459

457

385

459

478

467

404

452

408

456

376

446

442

441

383

432

469

474

394

432

418

411

370

456

473

461

369

411

423

475

379

393

441

469

390

451

451

493

398

401

469

469

359

468

463

453

414

430

464

459

412

435

427

444

381

418

464

410

401

458

499

472

423

451

508

476

427

472

457

453

369

432

446

446

388

389

470

443

415

434

457

474

374

434

450

456

371

459

501

478

395

429

453

459

391

490

436

467

420

451

501

458

421

465

468

456

428

469

472

477

404

472

468

496

392

449

488

462

447

478

459

466

459

482

507

489

463

448

530

459

432

454

475

473

458

481

450

497

429

471

463

496

443

527

476

475

473

516

537

505

442

474

512

490

453

514

523

507

459

494

480

510

451

508

497

543

473

490

519

535

435

511

516

525

453

494

479

502

443

543

534

528

491

539

517

527

498

495

546

526

473

467

535

539

480

539

591

559

493

515

528

551

451

504

558

514

438

559

550

578

460

601

553

580

479

538

570

605

490

539

575

569

532

610

565

597

580

524

610

615

496

510

569

604

500

523

558

563

543

548

570

578

487

522

584

562

467

520

582

576

539

555

571

587

495

536

558

576

493

556

577

589

498

564

565

602

578

587

537

547

505

520

576

578

497

572

605

602

537

547

565

595

551

577

580

615

524

568

579

569

523

548

614

604

530

550

578

573

465

587

557

617

534

636

577

614

523

595

636

602

477

570

567

607

538

572

624

622

551

567

581

638

489

622

571

614

501

568

598

554

477

566

622

594

486

553

523

602

513

515

600

593

495

574

589

614

471

515

560

568

511

546

587

601

500

577

595

549

501

508

577

565

499

530

561

574

490

556

567

580

533

547

546

595

521

539

542

518

479

514

554

518

494

576

565

561

460

525

551

589

514

529

556

546

489

474

562

543

488

521

514

548

452

522

513

542

494

521

548

562

461

547

563

567

487

533

549

527

490

481

542

587

455

527

558

555

497

512

538

591

511

524

540

536

464

507

555

568

471

522

595

548

474

499

521

537

424

543

528

548

504

528

554

516

436

513

540

497

481

524

519

592

468

520

543

523

433

559

510

543

473

512

568

496

446

511

487

523

438

517

543

532

433

524

536

507

441

495

529

557

441

487

560

526

432

502

545

510

440

493

549

529

415

481

524

540

462

503

569

527

442

508

533

506

416

493

484

557

447

440

487

556

432

458

496

514

454

472

516

483

431

477

532

488

423

492

531

538

451

497

468

541

429

508

522

519

448

504

502

503

410

466

502

525

399

448

463

512

438

490

481

506

452

494

498

495

423

506

487

492

447

442

518

520

400

471

532

548

445

507

516

524

423

474

482

501

436

492

526

487

471

502

493

499

383

501

485

475

441

478

507

524

401

489

506

505

424

520

528

512

430

506

491

499

395

467

455

445

437

437

519

480

427

478

477

536

419

482

495

488

397

469

502

488

452

473

512

469

406

490

490

451

416

426

484

515

395

463

476

460

438

485

446

519

422

439

469

501

437

495

483

491

425

474

455

496

433

425

505

463

422

439

509

459

443

464

485

496

431

457

477

484

432

457

461

486

454

421

472

487

523

480

513

490

461

428

487

461

468

487

485

517

440

504

488

540

423

473

470

480

449

471

485

500

459

430

505

524

432

433

530

522

439

466

511

554

416

481

445

524

408

442

509

509

466

480

540

497

418

494

455

512

399

442

493

499

447

472

477

501

434

492

497

505

446

473

535

527

434

469

487

502

448

466

472

485

435

451

492

509

440

474

454

506

431

510

462

523

418

500

481

514

427

495

477

504

451

490

479

496

438

459

510

468

379

452

531

499

395

487

477

493

408

463

481

467

415

457

497

478

413

476

494

491

391

471

514

464

368

431

448

472

412

443

493

472

408

436

472

495

411

459

488

473

395

476

442

434

399

421

453

452

380

442

427

457

390

399

438

465

401

401

423

457

396

422

447

459

382

387

450

448

416

430

431

436

386

428

480

445

404

416

500

459

372

414

450

473

359

394

441

463

384

412

419

437

402

397

429

431

359

418

446

437

396

406

430

436

373

418

423

460

397

402

445

442

359

379

462

412

389

391

476

431

376

428

407

446

394

411

449

428

392

378

422

463

393

419

436

430

359

423

443

456

367

410

450

460

422

447

418

460

361

446

415

439

372

388

428

466

359

395

439

407

370

440

434

441

377

431

457

470

398

450

424

401

414

453

461

401

386

417

444

426

416

445

440

430

381

428

473

457

402

390

438

451

362

404

463

446

402

437

437

428

400

477

437

424

409

437

463

420

435

394

442

462

375

449

480

490

395

412

449

459

376

425

435

463

404

437

445

436

390

450

460

443

422

440

425

469

342

497

479

434

359

433

454

457

400

428

469

459

413

453

408

447

431

444

402

448

409

440

453

475

386

469

442

504

397

460

421

501

386

435

469

472

403

425

498

475

401

439

463

466

406

427

472

454

402

433

430

455

378

445

444

446

379

426

432

429

363

407

444

448

362

434

439

485

383

439

418

440

416

398

441

469

386

396

425

454

372

428

414

403

390

401

396

468

374

380

448

471

363

415

442

464

371

405

443

443

392

411

429

414

419

417

426

440

402

419

452

443

379

400

439

435

388

410

441

419

375

384

429

443

428

423

429

436

402

417

419

438

395

411

441

421

396

375

410

449

402

424

393

438

387

411

433

427

360

417

417

438

370

422

455

455

377

406

424

466

414

390

441

429

369

428

436

429

389

410

421

437

358

410

397

409

402

456

455

435

391

407

448

393

371

396

452

471

402

430

401

437

379

405

441

416

378

404

481

455

363

416

448

446

411

407

417

473

351

414

437

463

384

408

441

465

343

445

401

446

363

418

424

443

380

414

458

462

403

409

424

444

394

416

413

417

395

424

430

418

367

408

455

469

367

436

456

475

403

465

454

472

399

440

457

429

366

434

449

464

379

425

484

425

386

439

467

437

422

448

429

480

385

432

448

460

367

456

472

432

418

457

457

451

413

432

454

466

394

470

461

443

430

452

463

490

449

472

489

458

417

454

466

505

441

499

458

478

436

472

477

552

446

461

465

458

429

502

498

479

433

454

515

472

474

465

498

496

492

477

496

467

447

485

510

498

451

501

521

541

503

506

503

545

477

522

557

555

496

554

545

557

572

546

552

579

553

605

553

594

568

543

564

587

522

593

589

552

551

560

571

611

607

605

608

634

584

607

619

635

608

611

629

680

637

613

646

645

586

629

697

644

670

617

708

669

667

646

659

672

680

603

683

689

651

718

723

755

627

696

660

675

639

651

724

728

678

670

746

714

688

663

712

711

671

664

706

701

698

658

729

726

705

668

704

747

681

703

647

690

680

687

718

728

669

669

681

706

633

641

694

744

627

623

727

787

607

613

688

742

564

627

656

721

664

632

696

708

676

624

747

707

622

652

689

692

587

638

669

702

639

590

610

668

670

597

634

671

573

559

668

672

574

565

651

698

561

595

632

608

570

590

637

665

524

559

679

659

578

549

633

618

544

553

614

608

556

493

657

635

560

528

608

618

591

553

617

566

549

529

603

643

557

546

637

615

578

542

620

581

549

554

567

634

531

570

583

608

529

507

549

637

544

504

587

605

523

464

580

640

491

510

594

584

502

503

582

593

536

488

555

583

506

531

579

557

523

521

522

563

511

463

569

537

484

527

564

596

510

508

604

576

504

528

581

540

529

491

555

546

506

514

591

527

495

510

547

550

521

490

528

556

485

529

574

524

455

486

555

577

472

496

566

492

470

498

563

556

439

488

491

545

466

450

505

565

490

462

557

536

500

481

541

610

504

479

543

516

474

495

495

532

448

408

515

521

436

454

508

547

456

487

538

556

457

452

561

486

478

456

495

518

452

441

466

524

457

423

466

531

458

475

492

529

402

452

455

517

410

445

500

521

446

434

471

469

424

435

476

534

418

414

480

520

444

481

502

484

452

412

488

430

427

424

445

503

422

449

458

465

422

424

505

477

400

384

469

475

420

424

482

465

419

435

496

452

382

446

457

445

389

403

452

466

413

428

436

444

400

372

467

437

396

397

482

440

401

412

445

445

413

426

432

446

392

430

449

447

411

412

457

434

414

456

433

455

389

443

455

460

431

397

453

458

407

428

419

442

356

421

400

468

389

425

427

458

380

449

480

439

411

446

410

432

388

429

467

433

332

437

440

434

405

425

442

414

378

444

464

496

409

405

449

445

377

418

449

411

346

432

447

413

383

386

469

431

393

384

449

431

352

419

450

445

361

405

477

436

374

398

445

447

381

431

436

443

346

371

409

438

379

380

427

417

401

411

449

454

386

403

448

422

358

400

443

457

382

407

446

400

352

433

434

417

387

437

408

448

415

432

415

445

373

397

431

445

392

408

473

428

381

421

441

448

368

387

446

465

389

373

475

421

352

361

444

458

381

442

440

442

396

410

458

442

369

387

435

442

355

401

416

428

348

376

421

426

369

362

439

429

378

366

436

420

369

408

430

427

380

404

419

442

390

379

417

452

377

407

447

400

345

376

444

401

372

396

409

420

369

367

453

438

389

396

422

430

419

398

450

427

369

449

408

425

324

413

384

393

399

392

453

419

384

403

424

443

358

419

426

435

359

400

441

386

371

424

443

390

390

382

422

433

353

402

431

436

383

386

396

446

372

383

394

430

403

372

442

442

371

385

406

416

411

398

419

444

402

410

401

460

368

374

430

427

377

432

430

429

337

393

424

421

388

371

413

474

389

415

442

484

385

409

431

456

390

407

400

445

346

370

404

448

392

418

410

414

394

393

427

415

368

396

462

435

363

400

431

431

367

385

450

437

357

391

461

412

361

440

421

403

357

410

465

440

376

383

430

437

358

386

426

447

333

394

433

444

365

397

446

433

360

383

425

424

387

416

433

457

377

420

432

430

391

376

421

436

392

387

430

402

389

392

437

434

389

436

437

421

347

397

439

425

334

397

433

424

350

393

456

450

379

415

447

441

371

382

459

431

386

390

441

438

403

395

452

431

364

413

415

440

349

417

400

422

354

376

415

471

404

426

455

431

421

409

437

469

375

379

447

411

366

395

438

440

374

439

426

432

337

387

427

386

394

399

435

423

360

353

397

427

342

363

433

428

370

366

407

422

398

404

422

419

386

398

435

436

393

394

421

441

390

416

410

444

341

383

415

445

381

406

403

438

354

393

421

426

366

413

437

400

362

394

444

409

354

393

465

432

376

432

421

456

377

416

396

425

408

428

422

433

404

422

437

441

386

396

429

426

414

395

420

449

410

401

438

438

418

414

434

445

366

396

416

457

404

441

448

419

398

415

427

441

398

414

425

417

366

408

413

492

367

369

436

383

347

438

403

435

338

428

413

396

362

381

388

433

350

391

436

381

346

405

397

426

329

425

405

412

396

370

428

405

352

375

422

432

396

355

376

430

404

404

418

425

339

402

419

400

382

413

380

428

360

346

437

430

318

360

383

406

368

389

431

478

330

396

437

424

377

354

436

424

322

382

415

412

362

351

438

400

366

406

426

438

392

386

444

421

365

405

377

433

352

420

374

422

388

398

454

429

388

382

398

416

372

367

428

429

350

374

429

364

348

380

421

400

373

381

405

427

400

364

394

418

375

361

402

415

372

370

419

409

377

379

426

393

380

364

423

429

352

389

398

453

358

408

399

410

386

401

409

378

345

380

401

433

336

376

430

430

340

425

418

440

353

393

416

397

366

372

448

430

407

381

405

418

385

397

408

420

360

391

423

397

322

349

421

412

359

412

434

384

367

368

399

427

344

363

425

466

431

394

427

375

383

396

409

424

372

392

410

444

357

372

383

415

342

382

423

410

380

396

396

416

335

383

403

434

351

383

387

411

340

366

424

396

351

379

392

428

323

338

349

400

373

383

448

393

348

402

365

396

362

423

377

387

367

365

383

391

342

399

439

395

336

364

399

460

360

388

384

421

372

407

410

449

369

386

408

421

355

356

431

389

322

374

409

369

331

427

400

436

338

392

408

398

341

426

424

439

340

397

468

400

349

424

442

448

359

354

401

421

328

393

406

404

348

379

384

404

380

355

417

412

381

378

419

418

359

382

430

420

372

364

391

412

398

371

388

439

366

424

419

415

385

419

409

424

364

395

417

411

387

397

406

436

379

392

416

427

349

385

418

396

359

392

417

386

379

411

398

408

350

368

399

431

331

378

412

434

349

335

432

400

384

362

419

416

384

383

407

396

353

383

444

406

369

383

435

405

372

406

409

437

363

373

416

413

388

416

393

408

363

384

436

434

345

397

382

435

348

412

394

435

376

383

427

398

344

364

411

410

369

409

424

424

357

399

427

423

361

388

431

402

376

373

383

414

371

379

413

431

368

373

447

383

348

404

413

423

346

388

406

416

339

359

434

444

360

369

444

408

388

364

420

437

389

383

396

401

365

361

398

402

376

377

429

416

357

386

382

399

351

367

384

421

367

402

410

414

383

407

445

411

373

365

408

413

381

365

428

439

345

366

411

452

375

361

387

411

355

406

382

409

379

360

368

386

370

365

424

420

373

355

393

420

340

381

407

417

345

357

411

411

368

368

399

407

367

395

407

416

350

366

413

386

384

371

388

420

371

399

438

435

367

415

414

441

376

351

389

401

341

372

425

412

362

415

403

437

362

381

417

429

371

377

409

417

359

402

407

410

350

384

460

422

382

352

427

419

348

366

377

449

364

384

415

414

333

382

400

436

384

413

411

412

333

342

412

447

382

395

410

420

340

388

416

421

374

409

418

434

367

395

410

399

397

422

427

429

350

397

431

431

339

384

417

428

372

434

410

383

342

409

409

441

371

389

451

409

352

384

426

428

374

407

386

441

371

370

435

448

402

399

421

420

386

420

457

443

370

409

445

452

415

363

434

435

386

413

442

430

391

412

412

438

379

411

432

389

400

394

438

459

414

412

439

446

399

413

436

459

405

384

454

458

348

404

440

459

417

415

413

414

380

378

445

439

413

398

479

447

439

410

412

416

406

441

434

411

379

445

447

431

391

398

495

413

387

408

474

454

395

413

452

485

417

431

417

499

409

386

416

396

366

434

444

444

414

404

451

458

466

437

445

442

444

429

416

462

426

409

444

469

435

435

461

448

442

396

474

458

425

423

456

464

413

440

447

431

412

440

440

460

459

432

414

484

437

424

493

489

438

421

511

497

436

420

475

487

426

415

495

479

431

465

494

541

423

449

504

497

383

415

508

452

463

419

518

465

463

465

497

506

445

472

489

533

471

458

510

530

405

434

502

488

429

443

508

532

490

464

503

533

466

460

476

528

459

472

527

532

461

503

490

529

487

458

519

520

462

464

533

518

411

457

467

499

410

410

482

509

463

455

497

510

449

395

534

510

430

495

499

496

451

485

519

473

414

474

510

496

433

454

497

527

493

479

469

487

467

421

485

507

439

445

539

510

430

436

477

500

437

443

482

488

413

424

507

505

398

451

490

473

443

452

444

453

411

419

480

455

444

436

501

520

400

438

464

503

415

448

477

492

411

415

486

482

415

419

509

503

427

437

450

474

397

458

447

494

429

447

473

484

412

437

467

521

417

416

414

464

403

449

456

477

416

439

473

473

414

426

467

458

410

438

443

460

403

436

442

468

407

425

489

462

396

419

476

469

412

420

481

452

409

433

442

459

397

426

441

481

389

392

473

496

391

393

490

461

376

390

459

423

396

425

483

436

401

432

474

458

381

419

394

476

387

395

487

505

408

420

462

506

418

400

432

487

419

453

478

460

373

405

466

440

393

414

482

435

372

436

458

484

416

417

437

460

379

432

450

489

383

396

404

445

381

415

434

448

398

427

444

456

441

414

488

440

400

421

462

471

366

388

494

430

400

379

470

463

402

421

499

430

373

415

475

441

403

420

448

469

429

411

454

475

403

415

449

476

377

430

444

447

384

372

433

431

396

397

436

437

431

428

482

430

402

386

452

470

360

420

434

450

362

404

476

468

387

451

424

468

392

414

459

418

364

443

421

435

386

406

475

526

403

414

439

478

447

404

444

476

416

398

441

452

375

445

433

446

398

419

456

499

397

415

453

497

384

424

458

464

405

431

456

462

414

465

445

464

396

425

448

449

403

400

479

452

425

404

455

450

385

407

433

473

396

406

450

455

391

410

480

475

428

420

465

452

422

415

437

459

411

436

461

468

383

422

454

473

401

405

449

469

413

423

476

439

434

439

434

450

400

408

474

453

425

397

464

464

403

455

477

473

415

407

472

467

380

426

414

471

424

446

466

484

416

465

467

456

416

454

448

453

423

419

448

450

429

406

461

489

424

400

485

466

428

422

467

441

398

453

417

449

430

434

455

468

422

438

455

435

421

393

471

448

418

448

424

483

417

425

461

490

399

430

457

491

454

426

477

508

399

428

471

497

420

458

490

494

446

435

491

496

382

436

468

487

434

448

465

455

427

410

481

493

443

430

504

501

423

413

482

493

415

434

486

503

471

419

477

481

486

439

504

486

425

460

499

470

475

460

489

474

442

429

483

479

422

448

488

482

471

468

472

519

460

456

476

488

434

439

504

489

461

444

496

477

455

463

502

497

486

504

513

511

466

421

518

470

470

457

504

538

456

431

446

548

442

444

495

490

470

445

530

492

444

463

488

499

404

428

488

469

455

445

498

547

416

421

478

517

407

468

475

507

476

453

495

492

462

420

480

489

467

430

471

485

410

435

507

493

432

432

497

494

464

414

451

519

406

452

467

492

419

399

514

516

455

403

492

509

420

460

482

465

413

396

515

498

392

431

498

492

432

403

476

464

409

405

459

466

454

436

472

508

380

425

448

497

380

378

463

463

397

423

480

495

455

407

473

505

409

447

485

471

400

429

437

477

388

395

472

455

365

410

506

449

401

403

423

465

414

417

421

478

424

406

452

485

419

417

454

462

402

391

441

422

393

403

462

451

395

391

485

462

396

401

407

453

408

396

439

456

357

433

471

489

406

409

453

489

395

400

434

412

370

395

450

444

349

377

438

459

416

395

464

451

353

425

393

439

399

404

416

425

359

432

412

464

390

387

415

448

400

410

437

461

375

389

422

421

333

374

405

369

384

358

420

451

390

375

442

447

382

371

415

400

377

377

408

438

365

386

418

433

391

368

434

430

366

386

436

446

363

367

454

432

380

382

455

427

392

391

419

440

396

377

422

436

379

386

405

411

364

380

411

436

391

392

419

418

353

342

444

434

413

369

414

427

358

389

418

423

362

377

456

420

403

389

404

418

409

361

397

403

372

369

433

409

391

386

431

407

380

372

415

420

367

395

381

447

366

387

405

410

329

396

429

429

382

378

425

440

382

354

457

400

402

404

426

399

349

398

439

442

365

354

427

393

347

354

388

426

335

389

394

410

389

372

387

411

344

386

430

407

351

393

392

445

344

372

400

385

397

345

413

447

361

352

408

399

379

392

408

389

365

378

422

418

344

405

421

415

359

408

431

416

345

411

425

422

362

396

411

449

366

384

423

456

378

395

419

413

343

398

427

386

351

363

444

390

348

400

418

403

343

372

384

406

380

362

449

447

376

393

419

458

389

401

450

419

343

426

419

410

379

378

429

411

364

375

449

424

370

398

424

431

376

382

422

423

348

376

412

422

344

409

407

442

367

373

429

428

368

375

403

424

369

363

404

425

360

383

422

415

361

346

401

424

340

419

408

461

372

354

398

439

350

394

416

422

378

368

416

393

348

371

405

429

363

352

412

414

373

384

419

407

341

336

416

411

330

362

376

418

387

410

392

420

368

387

419

412

356

384

427

371

363

379

405

394

364

376

394

404

332

376

448

445

326

389

422

442

362

387

424

434

357

403

411

415

342

386

406

444

381

334

422

460

328

360

408

403

383

393

440

387

345

362

437

394

362

371

412

396

392

376

428

416

357

394

408

399

344

379

426

431

331

404

395

421

323

370

380

430

367

367

403

418

354

403

410

436

351

400

424

421

347

398

440

406

361

399

416

391

363

395

358

418

353

384

411

397

352

364

385

408

343

382

385

428

327

399

419

454

349

380

407

397

378

366

408

416

322

417

411

388

366

416

411

418

360

384

447

432

375

351

361

424

344

403

413

375

357

335

399

418

340

369

432

420

363

357

387

391

346

392

388

385

349

365

396

435

372

354

370

393

302

376

428

392

310

380

368

405

343

371

352

382

325

351

399

410

348

362

397

397

314

345

425

394

336

352

394

399

348

397

355

383

354

379

388

419

342

370

404

399

358

343

392

406

353

355

393

392

359

365

408

386

349

364

396

412

378

359

393

388

339

364

378

401

321

340

385

405

312

360

398

376

341

347

376

439

320

352

384

401

346

358

405

383

333

368

410

374

311

359

393

400

333

344

368

392

337

396

397

386

357

365

365

354

371

375

413

419

312

343

393

377

322

368

388

362

322

375

404

404

324

328

367

366

321

359

369

386

356

376

383

396

319

387

396

385

326

373

379

374

312

348

415

422

333

391

442

381

341

380

373

381

346

337

410

382

327

350

381

398

312

403

369

390

314

350

398

400

352

366

401

426

343

359

341

376

319

373

413

386

329

339

368

372

336

351

380

402

321

384

390

382

362

367

414

377

330

346

368

379

326

376

357

379

324

374

355

404

325

366

401

369

334

337

417

396

336

353

393

361

296

350

404

420

350

344

402

385

310

349

355

371

359

353

355

385

346

351

337

332

331

350

397

393

351

338

389

371

325

342

359

398

318

326

352

430

338

324

389

381

324

335

391

384

336

333

421

366

327

357

402

384

329

363

369

378

340

325

379

373

331

314

394

349

317

358

364

366

326

332

370

412

317

322

395

376

317

368

386

371

312

322

371

363

333

343

391

412

326

326

372

387

295

352

387

374

316

358

380

363

326

333

378

377

338

390

389

392

327

356

393

390

325

341

404

408

326

350

391

379

303

353

374

366

321

341

382

375

333

347

376

379

323

329

356

393

359

347

372

366

322

377

361

405

309

335

343

387

297

320

398

384

334

337

397

377

355

334

397

358

315

361

381

391

326

363

345

393

333

355

376

410

321

358

379

352

343

358

356

366

306

338

369

383

287

377

402

381

351

344

319

377

319

335

401

348

362

310

383

387

332

342

365

379

338

339

372

405

338

331

380

398

338

368

368

405

332

344

399

392

325

358

378

383

325

345

380

396

305

348

402

391

351

355

407

369

316

313

404

398

321

352

386

389

335

339

367

416

322

307

378

378

335

330

406

392

299

356

365

400

321

341

382

397

336

355

397

395

329

324

401

413

339

361

396

380

335

357

398

394

338

341

379

400

324

352

367

364

331

330

381

378

326

358

365

383

361

366

388

375

304

327

369

377

332

333

358

369

323

355

373

395

319

356

393

421

320

343

398

379

334

322

378

363

328

345

383

377

335

332

398

384

293

342

379

376

309

338

354

378

335

306

354

352

344

325

375

367

303

346

371

369

329

321

373

383

327

317

343

389

341

322

344

389

331

303

388

396

330

311

418

370

315

297

366

334

308

335

383

372

315

378

344

381

268

366

356

358

303

350

313

340

356

342

373

354

343

320

387

403

341

335

385

402

322

351

412

375

315

351

389

347

348

314

365

390

313

320

391

401

331

349

390

361

324

329

419

390

347

354

357

384

320

342

350

392

325

360

369

361

318

324

346

349

339

354

378

385

315

320

373

394

334

359

398

360

311

341

339

377

317

303

340

408

329

354

387

369

303

326

363

360

296

339

358

361

298

320

401

374

327

310

383

367

329

329

369

357

305

335

374

386

335

375

346

377

308

339

404

372

315

353

350

380

306

350

425

399

296

350

386

358

336

364

375

373

367

317

380

394

310

345

363

375

313

329

362

401

353

347

396

370

308

376

398

357

288

359

363

356

330

361

384

377

320

331

395

332

307

353

353

351

330

345

345

367

318

345

366

373

344

340

350

387

313

344

383

371

340

362

345

417

341

318

357

377

327

332

385

387

303

353

425

380

320

370

357

388

310

343

352

382

303

353

344

356

311

326

406

368

306

352

374

370

330

341

364

374

340

332

385

392

315

329

391

380

301

313

325

370

337

334

370

379

327

346

370

371

329

351

371

393

340

325

391

383

283

347

374

344

337

306

419

369

307

351

399

399

388

358

384

347

301

324

368

391

359

309

389

388

317

328

334

396

323

361

371

349

317

351

379

411

323

319

356

384

307

357

369

366

301

329

369

393

359

355

339

384

314

323

411

362

323

332

369

373

309

357

347

413

319

313

373

370

343

336

419

389

346

352

350

417

341

344

404

412

334

361

377

368

332

321

377

367

324

335

356

409

352

343

381

389

312

329

391

407

315

346

399

386

365

356

396

386

287

353

381

368

314

332

391

378

333

334

357

382

325

336

396

387

324

337

378

422

322

396

386

405

329

343

360

369

366

359

389

351

341

335

367

382

303

340

373

408

347

312

375

367

314

319

382

412

328

356

395

391

318

356

384

355

304

369

363

386

318

333

375

391

306

361

359

404

351

379

389

374

335

351

368

392

334

364

397

429

331

385

360

358

319

322

373

371

319

324

374

368

391

344

417

393

335

324

403

392

342

339

399

414

336

393

395

380

325

347

403

383

335

361

399

382

349

331

420

394

353

384

401

357

322

418

382

363

300

319

377

379

335

334

401

381

369

360

354

408

336

346

376

392

332

345

394

398

328

340

331

392

302

343

398

381

360

365

408

400

318

334

359

401

355



Graph1

		0.33		0.33		0.33

		0.362		0.362		0.362

		0.394		0.394		0.394

		0.426		0.426		0.426

		0.458		0.458		0.458

		0.49		0.49		0.49

		0.522		0.522		0.522

		0.554		0.554		0.554

		0.586		0.586		0.586

		0.618		0.618		0.618

		0.65		0.65		0.65

		0.682		0.682		0.682

		0.714		0.714		0.714

		0.746		0.746		0.746

		0.778		0.778		0.778

		0.81		0.81		0.81

		0.842		0.842		0.842

		0.874		0.874		0.874

		0.906		0.906		0.906

		0.938		0.938		0.938

		0.97		0.97		0.97

		1.002		1.002		1.002

		1.034		1.034		1.034

		1.066		1.066		1.066

		1.098		1.098		1.098

		1.13		1.13		1.13

		1.162		1.162		1.162

		1.194		1.194		1.194

		1.226		1.226		1.226

		1.258		1.258		1.258

		1.29		1.29		1.29

		1.322		1.322		1.322

		1.354		1.354		1.354

		1.386		1.386		1.386

		1.418		1.418		1.418

		1.45		1.45		1.45

		1.482		1.482		1.482

		1.514		1.514		1.514

		1.546		1.546		1.546

		1.578		1.578		1.578

		1.61		1.61		1.61

		1.642		1.642		1.642

		1.674		1.674		1.674

		1.706		1.706		1.706

		1.738		1.738		1.738

		1.77		1.77		1.77

		1.802		1.802		1.802

		1.834		1.834		1.834

		1.866		1.866		1.866

		1.898		1.898		1.898

		1.93		1.93		1.93

		1.962		1.962		1.962

		1.994		1.994		1.994

		2.026		2.026		2.026

		2.058		2.058		2.058

		2.09		2.09		2.09

		2.122		2.122		2.122

		2.154		2.154		2.154

		2.186		2.186		2.186

		2.218		2.218		2.218

		2.25		2.25		2.25

		2.282		2.282		2.282

		2.314		2.314		2.314

		2.346		2.346		2.346

		2.378		2.378		2.378

		2.41		2.41		2.41

		2.442		2.442		2.442

		2.474		2.474		2.474

		2.506		2.506		2.506

		2.538		2.538		2.538

		2.57		2.57		2.57

		2.602		2.602		2.602

		2.634		2.634		2.634

		2.666		2.666		2.666

		2.698		2.698		2.698

		2.73		2.73		2.73

		2.762		2.762		2.762

		2.794		2.794		2.794

		2.826		2.826		2.826

		2.858		2.858		2.858

		2.89		2.89		2.89

		2.922		2.922		2.922

		2.954		2.954		2.954

		2.986		2.986		2.986

		3.018		3.018		3.018

		3.05		3.05		3.05

		3.082		3.082		3.082

		3.114		3.114		3.114

		3.146		3.146		3.146

		3.178		3.178		3.178

		3.21		3.21		3.21

		3.242		3.242		3.242

		3.274		3.274		3.274

		3.306		3.306		3.306

		3.338		3.338		3.338

		3.37		3.37		3.37

		3.402		3.402		3.402

		3.434		3.434		3.434

		3.466		3.466		3.466

		3.498		3.498		3.498

		3.53		3.53		3.53

		3.562		3.562		3.562

		3.594		3.594		3.594

		3.626		3.626		3.626

		3.658		3.658		3.658

		3.69		3.69		3.69

		3.722		3.722		3.722

		3.754		3.754		3.754

		3.786		3.786		3.786

		3.818		3.818		3.818

		3.85		3.85		3.85

		3.882		3.882		3.882

		3.914		3.914		3.914

		3.946		3.946		3.946

		3.978		3.978		3.978

		4.01		4.01		4.01

		4.042		4.042		4.042

		4.074		4.074		4.074

		4.106		4.106		4.106

		4.138		4.138		4.138

		4.17		4.17		4.17

		4.202		4.202		4.202

		4.234		4.234		4.234

		4.266		4.266		4.266

		4.298		4.298		4.298

		4.33		4.33		4.33

		4.362		4.362		4.362

		4.394		4.394		4.394

		4.426		4.426		4.426

		4.458		4.458		4.458

		4.49		4.49		4.49

		4.522		4.522		4.522

		4.554		4.554		4.554

		4.586		4.586		4.586

		4.618		4.618		4.618

		4.65		4.65		4.65

		4.682		4.682		4.682

		4.714		4.714		4.714

		4.746		4.746		4.746

		4.778		4.778		4.778

		4.81		4.81		4.81

		4.842		4.842		4.842

		4.874		4.874		4.874

		4.906		4.906		4.906

		4.938		4.938		4.938

		4.97		4.97		4.97

		5.002		5.002		5.002

		5.034		5.034		5.034

		5.066		5.066		5.066

		5.098		5.098		5.098

		5.13		5.13		5.13

		5.162		5.162		5.162

		5.194		5.194		5.194

		5.226		5.226		5.226

		5.258		5.258		5.258

		5.29		5.29		5.29

		5.322		5.322		5.322

		5.354		5.354		5.354

		5.386		5.386		5.386

		5.418		5.418		5.418

		5.45		5.45		5.45

		5.482		5.482		5.482

		5.514		5.514		5.514

		5.546		5.546		5.546

		5.578		5.578		5.578

		5.61		5.61		5.61

		5.642		5.642		5.642

		5.674		5.674		5.674

		5.706		5.706		5.706

		5.738		5.738		5.738

		5.77		5.77		5.77

		5.802		5.802		5.802

		5.834		5.834		5.834

		5.866		5.866		5.866

		5.898		5.898		5.898

		5.93		5.93		5.93

		5.962		5.962		5.962

		5.994		5.994		5.994

		6.026		6.026		6.026

		6.058		6.058		6.058

		6.09		6.09		6.09

		6.122		6.122		6.122

		6.154		6.154		6.154

		6.186		6.186		6.186

		6.218		6.218		6.218

		6.25		6.25		6.25

		6.282		6.282		6.282

		6.314		6.314		6.314

		6.346		6.346		6.346

		6.378		6.378		6.378

		6.41		6.41		6.41

		6.442		6.442		6.442

		6.474		6.474		6.474

		6.506		6.506		6.506

		6.538		6.538		6.538

		6.57		6.57		6.57

		6.602		6.602		6.602

		6.634		6.634		6.634

		6.666		6.666		6.666

		6.698		6.698		6.698

		6.73		6.73		6.73

		6.762		6.762		6.762

		6.794		6.794		6.794

		6.826		6.826		6.826

		6.858		6.858		6.858

		6.89		6.89		6.89

		6.922		6.922		6.922

		6.954		6.954		6.954

		6.986		6.986		6.986

		7.018		7.018		7.018

		7.05		7.05		7.05

		7.082		7.082		7.082

		7.114		7.114		7.114

		7.146		7.146		7.146

		7.178		7.178		7.178

		7.21		7.21		7.21

		7.242		7.242		7.242

		7.274		7.274		7.274

		7.306		7.306		7.306

		7.338		7.338		7.338

		7.37		7.37		7.37

		7.402		7.402		7.402

		7.434		7.434		7.434

		7.466		7.466		7.466

		7.498		7.498		7.498

		7.53		7.53		7.53

		7.562		7.562		7.562

		7.594		7.594		7.594

		7.626		7.626		7.626

		7.658		7.658		7.658

		7.69		7.69		7.69

		7.722		7.722		7.722

		7.754		7.754		7.754

		7.786		7.786		7.786

		7.818		7.818		7.818

		7.85		7.85		7.85

		7.882		7.882		7.882

		7.914		7.914		7.914

		7.946		7.946		7.946

		7.978		7.978		7.978

		8.01		8.01		8.01

		8.042		8.042		8.042

		8.074		8.074		8.074

		8.106		8.106		8.106

		8.138		8.138		8.138

		8.17		8.17		8.17

		8.202		8.202		8.202

		8.234		8.234		8.234

		8.266		8.266		8.266

		8.298		8.298		8.298

		8.33		8.33		8.33

		8.362		8.362		8.362

		8.394		8.394		8.394

		8.426		8.426		8.426

		8.458		8.458		8.458

		8.49		8.49		8.49

		8.522		8.522		8.522

		8.554		8.554		8.554

		8.586		8.586		8.586

		8.618		8.618		8.618

		8.65		8.65		8.65

		8.682		8.682		8.682

		8.714		8.714		8.714

		8.746		8.746		8.746

		8.778		8.778		8.778

		8.81		8.81		8.81

		8.842		8.842		8.842

		8.874		8.874		8.874

		8.906		8.906		8.906

		8.938		8.938		8.938

		8.97		8.97		8.97

		9.002		9.002		9.002

		9.034		9.034		9.034

		9.066		9.066		9.066

		9.098		9.098		9.098

		9.13		9.13		9.13

		9.162		9.162		9.162

		9.194		9.194		9.194

		9.226		9.226		9.226

		9.258		9.258		9.258

		9.29		9.29		9.29

		9.322		9.322		9.322

		9.354		9.354		9.354

		9.386		9.386		9.386

		9.418		9.418		9.418

		9.45		9.45		9.45

		9.482		9.482		9.482

		9.514		9.514		9.514

		9.546		9.546		9.546

		9.578		9.578		9.578

		9.61		9.61		9.61

		9.642		9.642		9.642

		9.674		9.674		9.674

		9.706		9.706		9.706

		9.738		9.738		9.738

		9.77		9.77		9.77

		9.802		9.802		9.802

		9.834		9.834		9.834

		9.866		9.866		9.866

		9.898		9.898		9.898

		9.93		9.93		9.93

		9.962		9.962		9.962

		9.994		9.994		9.994

		10.026		10.026		10.026

		10.058		10.058		10.058

		10.09		10.09		10.09

		10.122		10.122		10.122

		10.154		10.154		10.154

		10.186		10.186		10.186

		10.218		10.218		10.218

		10.25		10.25		10.25

		10.282		10.282		10.282

		10.314		10.314		10.314

		10.346		10.346		10.346

		10.378		10.378		10.378

		10.41		10.41		10.41

		10.442		10.442		10.442

		10.474		10.474		10.474

		10.506		10.506		10.506

		10.538		10.538		10.538

		10.57		10.57		10.57

		10.602		10.602		10.602

		10.634		10.634		10.634

		10.666		10.666		10.666

		10.698		10.698		10.698

		10.73		10.73		10.73

		10.762		10.762		10.762

		10.794		10.794		10.794

		10.826		10.826		10.826

		10.858		10.858		10.858

		10.89		10.89		10.89

		10.922		10.922		10.922

		10.954		10.954		10.954

		10.986		10.986		10.986

		11.018		11.018		11.018

		11.05		11.05		11.05

		11.082		11.082		11.082

		11.114		11.114		11.114

		11.146		11.146		11.146

		11.178		11.178		11.178

		11.21		11.21		11.21

		11.242		11.242		11.242

		11.274		11.274		11.274

		11.306		11.306		11.306

		11.338		11.338		11.338

		11.37		11.37		11.37

		11.402		11.402		11.402

		11.434		11.434		11.434

		11.466		11.466		11.466

		11.498		11.498		11.498

		11.53		11.53		11.53

		11.562		11.562		11.562

		11.594		11.594		11.594

		11.626		11.626		11.626

		11.658		11.658		11.658

		11.69		11.69		11.69

		11.722		11.722		11.722

		11.754		11.754		11.754

		11.786		11.786		11.786

		11.818		11.818		11.818

		11.85		11.85		11.85

		11.882		11.882		11.882

		11.914		11.914		11.914

		11.946		11.946		11.946

		11.978		11.978		11.978

		12.01		12.01		12.01

		12.042		12.042		12.042

		12.074		12.074		12.074

		12.106		12.106		12.106

		12.138		12.138		12.138

		12.17		12.17		12.17

		12.202		12.202		12.202

		12.234		12.234		12.234

		12.266		12.266		12.266

		12.298		12.298		12.298

		12.33		12.33		12.33

		12.362		12.362		12.362

		12.394		12.394		12.394

		12.426		12.426		12.426

		12.458		12.458		12.458

		12.49		12.49		12.49

		12.522		12.522		12.522

		12.554		12.554		12.554

		12.586		12.586		12.586

		12.618		12.618		12.618

		12.65		12.65		12.65

		12.682		12.682		12.682

		12.714		12.714		12.714

		12.746		12.746		12.746

		12.778		12.778		12.778

		12.81		12.81		12.81

		12.842		12.842		12.842

		12.874		12.874		12.874

		12.906		12.906		12.906

		12.938		12.938		12.938

		12.97		12.97		12.97

		13.002		13.002		13.002

		13.034		13.034		13.034

		13.066		13.066		13.066

		13.098		13.098		13.098

		13.13		13.13		13.13

		13.162		13.162		13.162

		13.194		13.194		13.194

		13.226		13.226		13.226

		13.258		13.258		13.258

		13.29		13.29		13.29

		13.322		13.322		13.322

		13.354		13.354		13.354

		13.386		13.386		13.386

		13.418		13.418		13.418

		13.45		13.45		13.45

		13.482		13.482		13.482

		13.514		13.514		13.514

		13.546		13.546		13.546

		13.578		13.578		13.578

		13.61		13.61		13.61

		13.642		13.642		13.642

		13.674		13.674		13.674

		13.706		13.706		13.706

		13.738		13.738		13.738

		13.77		13.77		13.77

		13.802		13.802		13.802

		13.834		13.834		13.834

		13.866		13.866		13.866

		13.898		13.898		13.898

		13.93		13.93		13.93

		13.962		13.962		13.962

		13.994		13.994		13.994

		14.026		14.026		14.026

		14.058		14.058		14.058

		14.09		14.09		14.09

		14.122		14.122		14.122

		14.154		14.154		14.154

		14.186		14.186		14.186

		14.218		14.218		14.218

		14.25		14.25		14.25

		14.282		14.282		14.282

		14.314		14.314		14.314

		14.346		14.346		14.346

		14.378		14.378		14.378

		14.41		14.41		14.41

		14.442		14.442		14.442

		14.474		14.474		14.474

		14.506		14.506		14.506

		14.538		14.538		14.538

		14.57		14.57		14.57

		14.602		14.602		14.602

		14.634		14.634		14.634

		14.666		14.666		14.666

		14.698		14.698		14.698

		14.73		14.73		14.73

		14.762		14.762		14.762

		14.794		14.794		14.794

		14.826		14.826		14.826

		14.858		14.858		14.858

		14.89		14.89		14.89

		14.922		14.922		14.922

		14.954		14.954		14.954

		14.986		14.986		14.986

		15.018		15.018		15.018

		15.05		15.05		15.05

		15.082		15.082		15.082

		15.114		15.114		15.114

		15.146		15.146		15.146

		15.178		15.178		15.178

		15.21		15.21		15.21

		15.242		15.242		15.242

		15.274		15.274		15.274

		15.306		15.306		15.306

		15.338		15.338		15.338

		15.37		15.37		15.37

		15.402		15.402		15.402

		15.434		15.434		15.434

		15.466		15.466		15.466

		15.498		15.498		15.498

		15.53		15.53		15.53

		15.562		15.562		15.562

		15.594		15.594		15.594

		15.626		15.626		15.626

		15.658		15.658		15.658

		15.69		15.69		15.69

		15.722		15.722		15.722

		15.754		15.754		15.754

		15.786		15.786		15.786

		15.818		15.818		15.818

		15.85		15.85		15.85

		15.882		15.882		15.882

		15.914		15.914		15.914

		15.946		15.946		15.946

		15.978		15.978		15.978

		16.01		16.01		16.01

		16.042		16.042		16.042

		16.074		16.074		16.074

		16.106		16.106		16.106

		16.138		16.138		16.138

		16.17		16.17		16.17

		16.202		16.202		16.202

		16.234		16.234		16.234

		16.266		16.266		16.266

		16.298		16.298		16.298

		16.33		16.33		16.33

		16.362		16.362		16.362

		16.394		16.394		16.394

		16.426		16.426		16.426

		16.458		16.458		16.458

		16.49		16.49		16.49

		16.522		16.522		16.522

		16.554		16.554		16.554

		16.586		16.586		16.586

		16.618		16.618		16.618

		16.65		16.65		16.65

		16.682		16.682		16.682

		16.714		16.714		16.714

		16.746		16.746		16.746

		16.778		16.778		16.778

		16.81		16.81		16.81

		16.842		16.842		16.842

		16.874		16.874		16.874

		16.906		16.906		16.906

		16.938		16.938		16.938

		16.97		16.97		16.97

		17.002		17.002		17.002

		17.034		17.034		17.034

		17.066		17.066		17.066

		17.098		17.098		17.098

		17.13		17.13		17.13

		17.162		17.162		17.162

		17.194		17.194		17.194

		17.226		17.226		17.226

		17.258		17.258		17.258

		17.29		17.29		17.29

		17.322		17.322		17.322

		17.354		17.354		17.354

		17.386		17.386		17.386

		17.418		17.418		17.418

		17.45		17.45		17.45

		17.482		17.482		17.482

		17.514		17.514		17.514

		17.546		17.546		17.546

		17.578		17.578		17.578

		17.61		17.61		17.61

		17.642		17.642		17.642

		17.674		17.674		17.674

		17.706		17.706		17.706

		17.738		17.738		17.738

		17.77		17.77		17.77

		17.802		17.802		17.802

		17.834		17.834		17.834

		17.866		17.866		17.866

		17.898		17.898		17.898

		17.93		17.93		17.93

		17.962		17.962		17.962

		17.994		17.994		17.994

		18.026		18.026		18.026

		18.058		18.058		18.058

		18.09		18.09		18.09

		18.122		18.122		18.122

		18.154		18.154		18.154

		18.186		18.186		18.186

		18.218		18.218		18.218

		18.25		18.25		18.25

		18.282		18.282		18.282

		18.314		18.314		18.314

		18.346		18.346		18.346

		18.378		18.378		18.378

		18.41		18.41		18.41

		18.442		18.442		18.442

		18.474		18.474		18.474

		18.506		18.506		18.506

		18.538		18.538		18.538

		18.57		18.57		18.57

		18.602		18.602		18.602

		18.634		18.634		18.634

		18.666		18.666		18.666

		18.698		18.698		18.698

		18.73		18.73		18.73

		18.762		18.762		18.762

		18.794		18.794		18.794

		18.826		18.826		18.826

		18.858		18.858		18.858

		18.89		18.89		18.89

		18.922		18.922		18.922

		18.954		18.954		18.954

		18.986		18.986		18.986

		19.018		19.018		19.018

		19.05		19.05		19.05

		19.082		19.082		19.082

		19.114		19.114		19.114

		19.146		19.146		19.146

		19.178		19.178		19.178

		19.21		19.21		19.21

		19.242		19.242		19.242

		19.274		19.274		19.274

		19.306		19.306		19.306

		19.338		19.338		19.338

		19.37		19.37		19.37

		19.402		19.402		19.402

		19.434		19.434		19.434

		19.466		19.466		19.466

		19.498		19.498		19.498

		19.53		19.53		19.53

		19.562		19.562		19.562

		19.594		19.594		19.594

		19.626		19.626		19.626

		19.658		19.658		19.658

		19.69		19.69		19.69

		19.722		19.722		19.722

		19.754		19.754		19.754

		19.786		19.786		19.786

		19.818		19.818		19.818

		19.85		19.85		19.85

		19.882		19.882		19.882

		19.914		19.914		19.914

		19.946		19.946		19.946

		19.978		19.978		19.978

		20.01		20.01		20.01

		20.042		20.042		20.042

		20.074		20.074		20.074

		20.106		20.106		20.106

		20.138		20.138		20.138

		20.17		20.17		20.17

		20.202		20.202		20.202

		20.234		20.234		20.234

		20.266		20.266		20.266

		20.298		20.298		20.298

		20.33		20.33		20.33

		20.362		20.362		20.362

		20.394		20.394		20.394

		20.426		20.426		20.426

		20.458		20.458		20.458

		20.49		20.49		20.49

		20.522		20.522		20.522

		20.554		20.554		20.554

		20.586		20.586		20.586

		20.618		20.618		20.618

		20.65		20.65		20.65

		20.682		20.682		20.682

		20.714		20.714		20.714

		20.746		20.746		20.746

		20.778		20.778		20.778

		20.81		20.81		20.81

		20.842		20.842		20.842

		20.874		20.874		20.874

		20.906		20.906		20.906

		20.938		20.938		20.938

		20.97		20.97		20.97

		21.002		21.002		21.002

		21.034		21.034		21.034

		21.066		21.066		21.066

		21.098		21.098		21.098

		21.13		21.13		21.13

		21.162		21.162		21.162

		21.194		21.194		21.194

		21.226		21.226		21.226

		21.258		21.258		21.258

		21.29		21.29		21.29

		21.322		21.322		21.322

		21.354		21.354		21.354

		21.386		21.386		21.386

		21.418		21.418		21.418

		21.45		21.45		21.45

		21.482		21.482		21.482

		21.514		21.514		21.514

		21.546		21.546		21.546

		21.578		21.578		21.578

		21.61		21.61		21.61

		21.642		21.642		21.642

		21.674		21.674		21.674

		21.706		21.706		21.706

		21.738		21.738		21.738

		21.77		21.77		21.77

		21.802		21.802		21.802

		21.834		21.834		21.834

		21.866		21.866		21.866

		21.898		21.898		21.898

		21.93		21.93		21.93

		21.962		21.962		21.962

		21.994		21.994		21.994

		22.026		22.026		22.026

		22.058		22.058		22.058

		22.09		22.09		22.09

		22.122		22.122		22.122

		22.154		22.154		22.154

		22.186		22.186		22.186

		22.218		22.218		22.218

		22.25		22.25		22.25

		22.282		22.282		22.282

		22.314		22.314		22.314

		22.346		22.346		22.346

		22.378		22.378		22.378

		22.41		22.41		22.41

		22.442		22.442		22.442

		22.474		22.474		22.474

		22.506		22.506		22.506

		22.538		22.538		22.538

		22.57		22.57		22.57

		22.602		22.602		22.602

		22.634		22.634		22.634

		22.666		22.666		22.666

		22.698		22.698		22.698

		22.73		22.73		22.73

		22.762		22.762		22.762

		22.794		22.794		22.794

		22.826		22.826		22.826

		22.858		22.858		22.858

		22.89		22.89		22.89

		22.922		22.922		22.922

		22.954		22.954		22.954

		22.986		22.986		22.986

		23.018		23.018		23.018

		23.05		23.05		23.05

		23.082		23.082		23.082

		23.114		23.114		23.114

		23.146		23.146		23.146

		23.178		23.178		23.178

		23.21		23.21		23.21

		23.242		23.242		23.242

		23.274		23.274		23.274

		23.306		23.306		23.306

		23.338		23.338		23.338

		23.37		23.37		23.37

		23.402		23.402		23.402

		23.434		23.434		23.434

		23.466		23.466		23.466

		23.498		23.498		23.498

		23.53		23.53		23.53

		23.562		23.562		23.562

		23.594		23.594		23.594

		23.626		23.626		23.626

		23.658		23.658		23.658

		23.69		23.69		23.69

		23.722		23.722		23.722

		23.754		23.754		23.754

		23.786		23.786		23.786

		23.818		23.818		23.818

		23.85		23.85		23.85

		23.882		23.882		23.882

		23.914		23.914		23.914

		23.946		23.946		23.946

		23.978		23.978		23.978

		24.01		24.01		24.01

		24.042		24.042		24.042

		24.074		24.074		24.074

		24.106		24.106		24.106

		24.138		24.138		24.138

		24.17		24.17		24.17

		24.202		24.202		24.202

		24.234		24.234		24.234

		24.266		24.266		24.266

		24.298		24.298		24.298

		24.33		24.33		24.33

		24.362		24.362		24.362

		24.394		24.394		24.394

		24.426		24.426		24.426

		24.458		24.458		24.458

		24.49		24.49		24.49

		24.522		24.522		24.522

		24.554		24.554		24.554

		24.586		24.586		24.586

		24.618		24.618		24.618

		24.65		24.65		24.65

		24.682		24.682		24.682

		24.714		24.714		24.714

		24.746		24.746		24.746

		24.778		24.778		24.778

		24.81		24.81		24.81

		24.842		24.842		24.842

		24.874		24.874		24.874

		24.906		24.906		24.906

		24.938		24.938		24.938

		24.97		24.97		24.97

		25.002		25.002		25.002

		25.034		25.034		25.034

		25.066		25.066		25.066

		25.098		25.098		25.098

		25.13		25.13		25.13

		25.162		25.162		25.162

		25.194		25.194		25.194

		25.226		25.226		25.226

		25.258		25.258		25.258

		25.29		25.29		25.29

		25.322		25.322		25.322

		25.354		25.354		25.354

		25.386		25.386		25.386

		25.418		25.418		25.418

		25.45		25.45		25.45

		25.482		25.482		25.482

		25.514		25.514		25.514

		25.546		25.546		25.546

		25.578		25.578		25.578

		25.61		25.61		25.61

		25.642		25.642		25.642

		25.674		25.674		25.674

		25.706		25.706		25.706

		25.738		25.738		25.738

		25.77		25.77		25.77

		25.802		25.802		25.802

		25.834		25.834		25.834

		25.866		25.866		25.866

		25.898		25.898		25.898

		25.93		25.93		25.93

		25.962		25.962		25.962

		25.994		25.994		25.994

		26.026		26.026		26.026

		26.058		26.058		26.058

		26.09		26.09		26.09

		26.122		26.122		26.122

		26.154		26.154		26.154

		26.186		26.186		26.186

		26.218		26.218		26.218

		26.25		26.25		26.25

		26.282		26.282		26.282

		26.314		26.314		26.314

		26.346		26.346		26.346

		26.378		26.378		26.378

		26.41		26.41		26.41

		26.442		26.442		26.442

		26.474		26.474		26.474

		26.506		26.506		26.506

		26.538		26.538		26.538

		26.57		26.57		26.57

		26.602		26.602		26.602

		26.634		26.634		26.634

		26.666		26.666		26.666

		26.698		26.698		26.698

		26.73		26.73		26.73

		26.762		26.762		26.762

		26.794		26.794		26.794

		26.826		26.826		26.826

		26.858		26.858		26.858

		26.89		26.89		26.89

		26.922		26.922		26.922

		26.954		26.954		26.954

		26.986		26.986		26.986

		27.018		27.018		27.018

		27.05		27.05		27.05

		27.082		27.082		27.082

		27.114		27.114		27.114

		27.146		27.146		27.146

		27.178		27.178		27.178

		27.21		27.21		27.21

		27.242		27.242		27.242

		27.274		27.274		27.274

		27.306		27.306		27.306

		27.338		27.338		27.338

		27.37		27.37		27.37

		27.402		27.402		27.402

		27.434		27.434		27.434

		27.466		27.466		27.466

		27.498		27.498		27.498

		27.53		27.53		27.53

		27.562		27.562		27.562

		27.594		27.594		27.594

		27.626		27.626		27.626

		27.658		27.658		27.658

		27.69		27.69		27.69

		27.722		27.722		27.722

		27.754		27.754		27.754

		27.786		27.786		27.786

		27.818		27.818		27.818

		27.85		27.85		27.85

		27.882		27.882		27.882

		27.914		27.914		27.914

		27.946		27.946		27.946

		27.978		27.978		27.978

		28.01		28.01		28.01

		28.042		28.042		28.042

		28.074		28.074		28.074

		28.106		28.106		28.106

		28.138		28.138		28.138

		28.17		28.17		28.17

		28.202		28.202		28.202

		28.234		28.234		28.234

		28.266		28.266		28.266

		28.298		28.298		28.298

		28.33		28.33		28.33

		28.362		28.362		28.362

		28.394		28.394		28.394

		28.426		28.426		28.426

		28.458		28.458		28.458

		28.49		28.49		28.49

		28.522		28.522		28.522

		28.554		28.554		28.554

		28.586		28.586		28.586

		28.618		28.618		28.618

		28.65		28.65		28.65

		28.682		28.682		28.682

		28.714		28.714		28.714

		28.746		28.746		28.746

		28.778		28.778		28.778

		28.81		28.81		28.81

		28.842		28.842		28.842

		28.874		28.874		28.874

		28.906		28.906		28.906

		28.938		28.938		28.938

		28.97		28.97		28.97

		29.002		29.002		29.002

		29.034		29.034		29.034

		29.066		29.066		29.066

		29.098		29.098		29.098

		29.13		29.13		29.13

		29.162		29.162		29.162

		29.194		29.194		29.194

		29.226		29.226		29.226

		29.258		29.258		29.258

		29.29		29.29		29.29

		29.322		29.322		29.322

		29.354		29.354		29.354

		29.386		29.386		29.386

		29.418		29.418		29.418

		29.45		29.45		29.45

		29.482		29.482		29.482

		29.514		29.514		29.514

		29.546		29.546		29.546

		29.578		29.578		29.578

		29.61		29.61		29.61

		29.642		29.642		29.642

		29.674		29.674		29.674

		29.706		29.706		29.706

		29.738		29.738		29.738

		29.77		29.77		29.77

		29.802		29.802		29.802

		29.834		29.834		29.834

		29.866		29.866		29.866

		29.898		29.898		29.898

		29.93		29.93		29.93

		29.962		29.962		29.962

		29.994		29.994		29.994

		30.026		30.026		30.026

		30.058		30.058		30.058

		30.09		30.09		30.09

		30.122		30.122		30.122

		30.154		30.154		30.154

		30.186		30.186		30.186

		30.218		30.218		30.218

		30.25		30.25		30.25

		30.282		30.282		30.282

		30.314		30.314		30.314

		30.346		30.346		30.346

		30.378		30.378		30.378

		30.41		30.41		30.41

		30.442		30.442		30.442

		30.474		30.474		30.474

		30.506		30.506		30.506

		30.538		30.538		30.538

		30.57		30.57		30.57

		30.602		30.602		30.602

		30.634		30.634		30.634

		30.666		30.666		30.666

		30.698		30.698		30.698

		30.73		30.73		30.73

		30.762		30.762		30.762

		30.794		30.794		30.794

		30.826		30.826		30.826

		30.858		30.858		30.858

		30.89		30.89		30.89

		30.922		30.922		30.922

		30.954		30.954		30.954

		30.986		30.986		30.986

		31.018		31.018		31.018

		31.05		31.05		31.05

		31.082		31.082		31.082

		31.114		31.114		31.114

		31.146		31.146		31.146

		31.178		31.178		31.178

		31.21		31.21		31.21

		31.242		31.242		31.242

		31.274		31.274		31.274

		31.306		31.306		31.306

		31.338		31.338		31.338

		31.37		31.37		31.37

		31.402		31.402		31.402

		31.434		31.434		31.434

		31.466		31.466		31.466

		31.498		31.498		31.498

		31.53		31.53		31.53

		31.562		31.562		31.562

		31.594		31.594		31.594

		31.626		31.626		31.626

		31.658		31.658		31.658

		31.69		31.69		31.69

		31.722		31.722		31.722

		31.754		31.754		31.754

		31.786		31.786		31.786

		31.818		31.818		31.818

		31.85		31.85		31.85

		31.882		31.882		31.882

		31.914		31.914		31.914

		31.946		31.946		31.946

		31.978		31.978		31.978

		32.01		32.01		32.01

		32.042		32.042		32.042

		32.074		32.074		32.074

		32.106		32.106		32.106

		32.138		32.138		32.138

		32.17		32.17		32.17

		32.202		32.202		32.202

		32.234		32.234		32.234

		32.266		32.266		32.266

		32.298		32.298		32.298

		32.33		32.33		32.33

		32.362		32.362		32.362

		32.394		32.394		32.394

		32.426		32.426		32.426

		32.458		32.458		32.458

		32.49		32.49		32.49

		32.522		32.522		32.522

		32.554		32.554		32.554

		32.586		32.586		32.586

		32.618		32.618		32.618

		32.65		32.65		32.65

		32.682		32.682		32.682

		32.714		32.714		32.714

		32.746		32.746		32.746

		32.778		32.778		32.778

		32.81		32.81		32.81

		32.842		32.842		32.842

		32.874		32.874		32.874

		32.906		32.906		32.906

		32.938		32.938		32.938

		32.97		32.97		32.97

		33.002		33.002		33.002

		33.034		33.034		33.034

		33.066		33.066		33.066

		33.098		33.098		33.098

		33.13		33.13		33.13

		33.162		33.162		33.162

		33.194		33.194		33.194

		33.226		33.226		33.226

		33.258		33.258		33.258

		33.29		33.29		33.29

		33.322		33.322		33.322

		33.354		33.354		33.354

		33.386		33.386		33.386

		33.418		33.418		33.418

		33.45		33.45		33.45

		33.482		33.482		33.482

		33.514		33.514		33.514

		33.546		33.546		33.546

		33.578		33.578		33.578

		33.61		33.61		33.61

		33.642		33.642		33.642

		33.674		33.674		33.674

		33.706		33.706		33.706

		33.738		33.738		33.738

		33.77		33.77		33.77

		33.802		33.802		33.802

		33.834		33.834		33.834

		33.866		33.866		33.866

		33.898		33.898		33.898

		33.93		33.93		33.93

		33.962		33.962		33.962

		33.994		33.994		33.994

		34.026		34.026		34.026

		34.058		34.058		34.058

		34.09		34.09		34.09

		34.122		34.122		34.122

		34.154		34.154		34.154

		34.186		34.186		34.186

		34.218		34.218		34.218

		34.25		34.25		34.25

		34.282		34.282		34.282

		34.314		34.314		34.314

		34.346		34.346		34.346

		34.378		34.378		34.378

		34.41		34.41		34.41

		34.442		34.442		34.442

		34.474		34.474		34.474

		34.506		34.506		34.506

		34.538		34.538		34.538

		34.57		34.57		34.57

		34.602		34.602		34.602

		34.634		34.634		34.634

		34.666		34.666		34.666

		34.698		34.698		34.698

		34.73		34.73		34.73

		34.762		34.762		34.762

		34.794		34.794		34.794

		34.826		34.826		34.826

		34.858		34.858		34.858

		34.89		34.89		34.89

		34.922		34.922		34.922

		34.954		34.954		34.954

		34.986		34.986		34.986

		35.018		35.018		35.018

		35.05		35.05		35.05

		35.082		35.082		35.082

		35.114		35.114		35.114

		35.146		35.146		35.146

		35.178		35.178		35.178

		35.21		35.21		35.21

		35.242		35.242		35.242

		35.274		35.274		35.274

		35.306		35.306		35.306

		35.338		35.338		35.338

		35.37		35.37		35.37

		35.402		35.402		35.402

		35.434		35.434		35.434

		35.466		35.466		35.466

		35.498		35.498		35.498

		35.53		35.53		35.53

		35.562		35.562		35.562

		35.594		35.594		35.594

		35.626		35.626		35.626

		35.658		35.658		35.658

		35.69		35.69		35.69

		35.722		35.722		35.722

		35.754		35.754		35.754

		35.786		35.786		35.786

		35.818		35.818		35.818

		35.85		35.85		35.85

		35.882		35.882		35.882

		35.914		35.914		35.914

		35.946		35.946		35.946

		35.978		35.978		35.978

		36.01		36.01		36.01

		36.042		36.042		36.042

		36.074		36.074		36.074

		36.106		36.106		36.106

		36.138		36.138		36.138

		36.17		36.17		36.17

		36.202		36.202		36.202

		36.234		36.234		36.234

		36.266		36.266		36.266

		36.298		36.298		36.298

		36.33		36.33		36.33

		36.362		36.362		36.362

		36.394		36.394		36.394

		36.426		36.426		36.426

		36.458		36.458		36.458

		36.49		36.49		36.49

		36.522		36.522		36.522

		36.554		36.554		36.554

		36.586		36.586		36.586

		36.618		36.618		36.618

		36.65		36.65		36.65

		36.682		36.682		36.682

		36.714		36.714		36.714

		36.746		36.746		36.746

		36.778		36.778		36.778

		36.81		36.81		36.81

		36.842		36.842		36.842

		36.874		36.874		36.874

		36.906		36.906		36.906

		36.938		36.938		36.938

		36.97		36.97		36.97

		37.002		37.002		37.002

		37.034		37.034		37.034

		37.066		37.066		37.066

		37.098		37.098		37.098

		37.13		37.13		37.13

		37.162		37.162		37.162

		37.194		37.194		37.194

		37.226		37.226		37.226

		37.258		37.258		37.258

		37.29		37.29		37.29

		37.322		37.322		37.322

		37.354		37.354		37.354

		37.386		37.386		37.386

		37.418		37.418		37.418

		37.45		37.45		37.45

		37.482		37.482		37.482

		37.514		37.514		37.514

		37.546		37.546		37.546

		37.578		37.578		37.578

		37.61		37.61		37.61

		37.642		37.642		37.642

		37.674		37.674		37.674

		37.706		37.706		37.706

		37.738		37.738		37.738

		37.77		37.77		37.77

		37.802		37.802		37.802

		37.834		37.834		37.834

		37.866		37.866		37.866

		37.898		37.898		37.898

		37.93		37.93		37.93

		37.962		37.962		37.962

		37.994		37.994		37.994

		38.026		38.026		38.026

		38.058		38.058		38.058

		38.09		38.09		38.09

		38.122		38.122		38.122

		38.154		38.154		38.154

		38.186		38.186		38.186

		38.218		38.218		38.218

		38.25		38.25		38.25

		38.282		38.282		38.282

		38.314		38.314		38.314

		38.346		38.346		38.346

		38.378		38.378		38.378

		38.41		38.41		38.41

		38.442		38.442		38.442

		38.474		38.474		38.474

		38.506		38.506		38.506

		38.538		38.538		38.538

		38.57		38.57		38.57

		38.602		38.602		38.602

		38.634		38.634		38.634

		38.666		38.666		38.666

		38.698		38.698		38.698

		38.73		38.73		38.73

		38.762		38.762		38.762

		38.794		38.794		38.794

		38.826		38.826		38.826

		38.858		38.858		38.858

		38.89		38.89		38.89

		38.922		38.922		38.922

		38.954		38.954		38.954

		38.986		38.986		38.986

		39.018		39.018		39.018

		39.05		39.05		39.05

		39.082		39.082		39.082

		39.114		39.114		39.114

		39.146		39.146		39.146

		39.178		39.178		39.178

		39.21		39.21		39.21

		39.242		39.242		39.242

		39.274		39.274		39.274

		39.306		39.306		39.306

		39.338		39.338		39.338

		39.37		39.37		39.37

		39.402		39.402		39.402

		39.434		39.434		39.434

		39.466		39.466		39.466

		39.498		39.498		39.498

		39.53		39.53		39.53

		39.562		39.562		39.562

		39.594		39.594		39.594

		39.626		39.626		39.626

		39.658		39.658		39.658

		39.69		39.69		39.69

		39.722		39.722		39.722

		39.754		39.754		39.754

		39.786		39.786		39.786

		39.818		39.818		39.818

		39.85		39.85		39.85

		39.882		39.882		39.882

		39.914		39.914		39.914

		39.946		39.946		39.946

		39.978		39.978		39.978

		40.01		40.01		40.01

		40.042		40.042		40.042

		40.074		40.074		40.074

		40.106		40.106		40.106

		40.138		40.138		40.138

		40.17		40.17		40.17

		40.202		40.202		40.202

		40.234		40.234		40.234

		40.266		40.266		40.266

		40.298		40.298		40.298

		40.33		40.33		40.33

		40.362		40.362		40.362

		40.394		40.394		40.394

		40.426		40.426		40.426

		40.458		40.458		40.458

		40.49		40.49		40.49

		40.522		40.522		40.522

		40.554		40.554		40.554

		40.586		40.586		40.586

		40.618		40.618		40.618

		40.65		40.65		40.65

		40.682		40.682		40.682

		40.714		40.714		40.714

		40.746		40.746		40.746

		40.778		40.778		40.778

		40.81		40.81		40.81

		40.842		40.842		40.842

		40.874		40.874		40.874

		40.906		40.906		40.906

		40.938		40.938		40.938

		40.97		40.97		40.97

		41.002		41.002		41.002

		41.034		41.034		41.034

		41.066		41.066		41.066

		41.098		41.098		41.098

		41.13		41.13		41.13

		41.162		41.162		41.162

		41.194		41.194		41.194

		41.226		41.226		41.226

		41.258		41.258		41.258

		41.29		41.29		41.29

		41.322		41.322		41.322

		41.354		41.354		41.354

		41.386		41.386		41.386

		41.418		41.418		41.418

		41.45		41.45		41.45

		41.482		41.482		41.482

		41.514		41.514		41.514

		41.546		41.546		41.546

		41.578		41.578		41.578

		41.61		41.61		41.61

		41.642		41.642		41.642

		41.674		41.674		41.674

		41.706		41.706		41.706

		41.738		41.738		41.738

		41.77		41.77		41.77

		41.802		41.802		41.802

		41.834		41.834		41.834

		41.866		41.866		41.866

		41.898		41.898		41.898

		41.93		41.93		41.93

		41.962		41.962		41.962

		41.994		41.994		41.994

		42.026		42.026		42.026

		42.058		42.058		42.058

		42.09		42.09		42.09

		42.122		42.122		42.122

		42.154		42.154		42.154

		42.186		42.186		42.186

		42.218		42.218		42.218

		42.25		42.25		42.25

		42.282		42.282		42.282

		42.314		42.314		42.314

		42.346		42.346		42.346

		42.378		42.378		42.378

		42.41		42.41		42.41

		42.442		42.442		42.442

		42.474		42.474		42.474

		42.506		42.506		42.506

		42.538		42.538		42.538

		42.57		42.57		42.57

		42.602		42.602		42.602

		42.634		42.634		42.634

		42.666		42.666		42.666

		42.698		42.698		42.698

		42.73		42.73		42.73

		42.762		42.762		42.762

		42.794		42.794		42.794

		42.826		42.826		42.826

		42.858		42.858		42.858

		42.89		42.89		42.89

		42.922		42.922		42.922

		42.954		42.954		42.954

		42.986		42.986		42.986

		43.018		43.018		43.018

		43.05		43.05		43.05

		43.082		43.082		43.082

		43.114		43.114		43.114

		43.146		43.146		43.146

		43.178		43.178		43.178

		43.21		43.21		43.21

		43.242		43.242		43.242

		43.274		43.274		43.274

		43.306		43.306		43.306

		43.338		43.338		43.338

		43.37		43.37		43.37

		43.402		43.402		43.402

		43.434		43.434		43.434

		43.466		43.466		43.466

		43.498		43.498		43.498

		43.53		43.53		43.53

		43.562		43.562		43.562

		43.594		43.594		43.594

		43.626		43.626		43.626

		43.658		43.658		43.658

		43.69		43.69		43.69

		43.722		43.722		43.722

		43.754		43.754		43.754

		43.786		43.786		43.786

		43.818		43.818		43.818

		43.85		43.85		43.85

		43.882		43.882		43.882

		43.914		43.914		43.914

		43.946		43.946		43.946

		43.978		43.978		43.978

		44.01		44.01		44.01

		44.042		44.042		44.042

		44.074		44.074		44.074

		44.106		44.106		44.106

		44.138		44.138		44.138

		44.17		44.17		44.17

		44.202		44.202		44.202

		44.234		44.234		44.234

		44.266		44.266		44.266

		44.298		44.298		44.298

		44.33		44.33		44.33

		44.362		44.362		44.362

		44.394		44.394		44.394

		44.426		44.426		44.426

		44.458		44.458		44.458

		44.49		44.49		44.49

		44.522		44.522		44.522

		44.554		44.554		44.554

		44.586		44.586		44.586

		44.618		44.618		44.618

		44.65		44.65		44.65

		44.682		44.682		44.682

		44.714		44.714		44.714

		44.746		44.746		44.746

		44.778		44.778		44.778

		44.81		44.81		44.81

		44.842		44.842		44.842

		44.874		44.874		44.874

		44.906		44.906		44.906

		44.938		44.938		44.938

		44.97		44.97		44.97

		45.002		45.002		45.002

		45.034		45.034		45.034

		45.066		45.066		45.066

		45.098		45.098		45.098

		45.13		45.13		45.13

		45.162		45.162		45.162

		45.194		45.194		45.194

		45.226		45.226		45.226

		45.258		45.258		45.258

		45.29		45.29		45.29

		45.322		45.322		45.322

		45.354		45.354		45.354

		45.386		45.386		45.386

		45.418		45.418		45.418

		45.45		45.45		45.45

		45.482		45.482		45.482

		45.514		45.514		45.514

		45.546		45.546		45.546

		45.578		45.578		45.578

		45.61		45.61		45.61

		45.642		45.642		45.642

		45.674		45.674		45.674

		45.706		45.706		45.706

		45.738		45.738		45.738

		45.77		45.77		45.77

		45.802		45.802		45.802

		45.834		45.834		45.834

		45.866		45.866		45.866

		45.898		45.898		45.898

		45.93		45.93		45.93

		45.962		45.962		45.962

		45.994		45.994		45.994

		46.026		46.026		46.026

		46.058		46.058		46.058

		46.09		46.09		46.09

		46.122		46.122		46.122

		46.154		46.154		46.154

		46.186		46.186		46.186

		46.218		46.218		46.218

		46.25		46.25		46.25

		46.282		46.282		46.282

		46.314		46.314		46.314

		46.346		46.346		46.346

		46.378		46.378		46.378

		46.41		46.41		46.41

		46.442		46.442		46.442

		46.474		46.474		46.474

		46.506		46.506		46.506

		46.538		46.538		46.538

		46.57		46.57		46.57

		46.602		46.602		46.602

		46.634		46.634		46.634

		46.666		46.666		46.666

		46.698		46.698		46.698

		46.73		46.73		46.73

		46.762		46.762		46.762

		46.794		46.794		46.794

		46.826		46.826		46.826

		46.858		46.858		46.858

		46.89		46.89		46.89

		46.922		46.922		46.922

		46.954		46.954		46.954

		46.986		46.986		46.986

		47.018		47.018		47.018

		47.05		47.05		47.05

		47.082		47.082		47.082

		47.114		47.114		47.114

		47.146		47.146		47.146

		47.178		47.178		47.178

		47.21		47.21		47.21

		47.242		47.242		47.242

		47.274		47.274		47.274

		47.306		47.306		47.306

		47.338		47.338		47.338

		47.37		47.37		47.37

		47.402		47.402		47.402

		47.434		47.434		47.434

		47.466		47.466		47.466

		47.498		47.498		47.498

		47.53		47.53		47.53

		47.562		47.562		47.562

		47.594		47.594		47.594

		47.626		47.626		47.626

		47.658		47.658		47.658

		47.69		47.69		47.69

		47.722		47.722		47.722

		47.754		47.754		47.754

		47.786		47.786		47.786

		47.818		47.818		47.818

		47.85		47.85		47.85

		47.882		47.882		47.882

		47.914		47.914		47.914

		47.946		47.946		47.946

		47.978		47.978		47.978

		48.01		48.01		48.01

		48.042		48.042		48.042

		48.074		48.074		48.074

		48.106		48.106		48.106

		48.138		48.138		48.138

		48.17		48.17		48.17

		48.202		48.202		48.202

		48.234		48.234		48.234

		48.266		48.266		48.266

		48.298		48.298		48.298

		48.33		48.33		48.33

		48.362		48.362		48.362

		48.394		48.394		48.394

		48.426		48.426		48.426

		48.458		48.458		48.458

		48.49		48.49		48.49

		48.522		48.522		48.522

		48.554		48.554		48.554

		48.586		48.586		48.586

		48.618		48.618		48.618

		48.65		48.65		48.65

		48.682		48.682		48.682

		48.714		48.714		48.714

		48.746		48.746		48.746

		48.778		48.778		48.778

		48.81		48.81		48.81

		48.842		48.842		48.842

		48.874		48.874		48.874

		48.906		48.906		48.906

		48.938		48.938		48.938

		48.97		48.97		48.97

		49.002		49.002		49.002

		49.034		49.034		49.034

		49.066		49.066		49.066

		49.098		49.098		49.098

		49.13		49.13		49.13

		49.162		49.162		49.162

		49.194		49.194		49.194

		49.226		49.226		49.226

		49.258		49.258		49.258

		49.29		49.29		49.29

		49.322		49.322		49.322

		49.354		49.354		49.354

		49.386		49.386		49.386

		49.418		49.418		49.418

		49.45		49.45		49.45

		49.482		49.482		49.482

		49.514		49.514		49.514

		49.546		49.546		49.546

		49.578		49.578		49.578

		49.61		49.61		49.61

		49.642		49.642		49.642

		49.674		49.674		49.674

		49.706		49.706		49.706

		49.738		49.738		49.738

		49.77		49.77		49.77

		49.802		49.802		49.802

		49.834		49.834		49.834

		49.866		49.866		49.866

		49.898		49.898		49.898

		49.93		49.93		49.93

		49.962		49.962		49.962

		49.994		49.994		49.994

		50.026		50.026		50.026

		50.058		50.058		50.058

		50.09		50.09		50.09

		50.122		50.122		50.122

		50.154		50.154		50.154

		50.186		50.186		50.186

		50.218		50.218		50.218

		50.25		50.25		50.25

		50.282		50.282		50.282

		50.314		50.314		50.314

		50.346		50.346		50.346

		50.378		50.378		50.378

		50.41		50.41		50.41

		50.442		50.442		50.442

		50.474		50.474		50.474

		50.506		50.506		50.506

		50.538		50.538		50.538

		50.57		50.57		50.57

		50.602		50.602		50.602

		50.634		50.634		50.634

		50.666		50.666		50.666

		50.698		50.698		50.698

		50.73		50.73		50.73

		50.762		50.762		50.762

		50.794		50.794		50.794

		50.826		50.826		50.826

		50.858		50.858		50.858

		50.89		50.89		50.89

		50.922		50.922		50.922

		50.954		50.954		50.954

		50.986		50.986		50.986

		51.018		51.018		51.018

		51.05		51.05		51.05

		51.082		51.082		51.082

		51.114		51.114		51.114

		51.146		51.146		51.146

		51.178		51.178		51.178

		51.21		51.21		51.21

		51.242		51.242		51.242

		51.274		51.274		51.274

		51.306		51.306		51.306

		51.338		51.338		51.338

		51.37		51.37		51.37

		51.402		51.402		51.402

		51.434		51.434		51.434

		51.466		51.466		51.466

		51.498		51.498		51.498

		51.53		51.53		51.53

		51.562		51.562		51.562

		51.594		51.594		51.594

		51.626		51.626		51.626

		51.658		51.658		51.658

		51.69		51.69		51.69

		51.722		51.722		51.722

		51.754		51.754		51.754

		51.786		51.786		51.786

		51.818		51.818		51.818

		51.85		51.85		51.85

		51.882		51.882		51.882

		51.914		51.914		51.914

		51.946		51.946		51.946

		51.978		51.978		51.978

		52.01		52.01		52.01

		52.042		52.042		52.042

		52.074		52.074		52.074

		52.106		52.106		52.106

		52.138		52.138		52.138

		52.17		52.17		52.17

		52.202		52.202		52.202

		52.234		52.234		52.234

		52.266		52.266		52.266

		52.298		52.298		52.298

		52.33		52.33		52.33

		52.362		52.362		52.362

		52.394		52.394		52.394

		52.426		52.426		52.426

		52.458		52.458		52.458

		52.49		52.49		52.49

		52.522		52.522		52.522

		52.554		52.554		52.554

		52.586		52.586		52.586

		52.618		52.618		52.618

		52.65		52.65		52.65

		52.682		52.682		52.682

		52.714		52.714		52.714

		52.746		52.746		52.746

		52.778		52.778		52.778

		52.81		52.81		52.81

		52.842		52.842		52.842

		52.874		52.874		52.874

		52.906		52.906		52.906

		52.938		52.938		52.938

		52.97		52.97		52.97

		53.002		53.002		53.002

		53.034		53.034		53.034

		53.066		53.066		53.066

		53.098		53.098		53.098

		53.13		53.13		53.13

		53.162		53.162		53.162

		53.194		53.194		53.194

		53.226		53.226		53.226

		53.258		53.258		53.258

		53.29		53.29		53.29

		53.322		53.322		53.322

		53.354		53.354		53.354

		53.386		53.386		53.386

		53.418		53.418		53.418

		53.45		53.45		53.45

		53.482		53.482		53.482

		53.514		53.514		53.514

		53.546		53.546		53.546

		53.578		53.578		53.578

		53.61		53.61		53.61

		53.642		53.642		53.642

		53.674		53.674		53.674

		53.706		53.706		53.706

		53.738		53.738		53.738

		53.77		53.77		53.77

		53.802		53.802		53.802

		53.834		53.834		53.834

		53.866		53.866		53.866

		53.898		53.898		53.898

		53.93		53.93		53.93

		53.962		53.962		53.962

		53.994		53.994		53.994

		54.026		54.026		54.026

		54.058		54.058		54.058

		54.09		54.09		54.09

		54.122		54.122		54.122

		54.154		54.154		54.154

		54.186		54.186		54.186

		54.218		54.218		54.218

		54.25		54.25		54.25

		54.282		54.282		54.282

		54.314		54.314		54.314

		54.346		54.346		54.346

		54.378		54.378		54.378

		54.41		54.41		54.41

		54.442		54.442		54.442

		54.474		54.474		54.474

		54.506		54.506		54.506

		54.538		54.538		54.538

		54.57		54.57		54.57

		54.602		54.602		54.602

		54.634		54.634		54.634

		54.666		54.666		54.666

		54.698		54.698		54.698

		54.73		54.73		54.73

		54.762		54.762		54.762

		54.794		54.794		54.794

		54.826		54.826		54.826

		54.858		54.858		54.858

		54.89		54.89		54.89

		54.922		54.922		54.922

		54.954		54.954		54.954

		54.986		54.986		54.986

		55.018		55.018		55.018

		55.05		55.05		55.05

		55.082		55.082		55.082

		55.114		55.114		55.114

		55.146		55.146		55.146

		55.178		55.178		55.178

		55.21		55.21		55.21

		55.242		55.242		55.242

		55.274		55.274		55.274

		55.306		55.306		55.306

		55.338		55.338		55.338

		55.37		55.37		55.37

		55.402		55.402		55.402

		55.434		55.434		55.434

		55.466		55.466		55.466

		55.498		55.498		55.498

		55.53		55.53		55.53

		55.562		55.562		55.562

		55.594		55.594		55.594

		55.626		55.626		55.626

		55.658		55.658		55.658

		55.69		55.69		55.69

		55.722		55.722		55.722

		55.754		55.754		55.754

		55.786		55.786		55.786

		55.818		55.818		55.818

		55.85		55.85		55.85

		55.882		55.882		55.882

		55.914		55.914		55.914

		55.946		55.946		55.946

		55.978		55.978		55.978

		56.01		56.01		56.01

		56.042		56.042		56.042

		56.074		56.074		56.074

		56.106		56.106		56.106

		56.138		56.138		56.138

		56.17		56.17		56.17

		56.202		56.202		56.202

		56.234		56.234		56.234

		56.266		56.266		56.266

		56.298		56.298		56.298

		56.33		56.33		56.33

		56.362		56.362		56.362

		56.394		56.394		56.394

		56.426		56.426		56.426

		56.458		56.458		56.458

		56.49		56.49		56.49

		56.522		56.522		56.522

		56.554		56.554		56.554

		56.586		56.586		56.586

		56.618		56.618		56.618

		56.65		56.65		56.65

		56.682		56.682		56.682

		56.714		56.714		56.714

		56.746		56.746		56.746

		56.778		56.778		56.778

		56.81		56.81		56.81

		56.842		56.842		56.842

		56.874		56.874		56.874

		56.906		56.906		56.906

		56.938		56.938		56.938

		56.97		56.97		56.97

		57.002		57.002		57.002

		57.034		57.034		57.034

		57.066		57.066		57.066

		57.098		57.098		57.098

		57.13		57.13		57.13

		57.162		57.162		57.162

		57.194		57.194		57.194

		57.226		57.226		57.226

		57.258		57.258		57.258

		57.29		57.29		57.29

		57.322		57.322		57.322

		57.354		57.354		57.354

		57.386		57.386		57.386

		57.418		57.418		57.418

		57.45		57.45		57.45

		57.482		57.482		57.482

		57.514		57.514		57.514

		57.546		57.546		57.546

		57.578		57.578		57.578

		57.61		57.61		57.61

		57.642		57.642		57.642

		57.674		57.674		57.674

		57.706		57.706		57.706

		57.738		57.738		57.738

		57.77		57.77		57.77

		57.802		57.802		57.802

		57.834		57.834		57.834

		57.866		57.866		57.866

		57.898		57.898		57.898

		57.93		57.93		57.93

		57.962		57.962		57.962

		57.994		57.994		57.994

		58.026		58.026		58.026

		58.058		58.058		58.058

		58.09		58.09		58.09

		58.122		58.122		58.122

		58.154		58.154		58.154

		58.186		58.186		58.186

		58.218		58.218		58.218

		58.25		58.25		58.25

		58.282		58.282		58.282

		58.314		58.314		58.314

		58.346		58.346		58.346

		58.378		58.378		58.378

		58.41		58.41		58.41

		58.442		58.442		58.442

		58.474		58.474		58.474

		58.506		58.506		58.506

		58.538		58.538		58.538

		58.57		58.57		58.57

		58.602		58.602		58.602

		58.634		58.634		58.634

		58.666		58.666		58.666

		58.698		58.698		58.698

		58.73		58.73		58.73

		58.762		58.762		58.762

		58.794		58.794		58.794

		58.826		58.826		58.826

		58.858		58.858		58.858

		58.89		58.89		58.89

		58.922		58.922		58.922

		58.954		58.954		58.954

		58.986		58.986		58.986

		59.018		59.018		59.018

		59.05		59.05		59.05

		59.082		59.082		59.082

		59.114		59.114		59.114

		59.146		59.146		59.146

		59.178		59.178		59.178

		59.21		59.21		59.21

		59.242		59.242		59.242

		59.274		59.274		59.274

		59.306		59.306		59.306

		59.338		59.338		59.338

		59.37		59.37		59.37

		59.402		59.402		59.402

		59.434		59.434		59.434

		59.466		59.466		59.466

		59.498		59.498		59.498

		59.53		59.53		59.53

		59.562		59.562		59.562

		59.594		59.594		59.594

		59.626		59.626		59.626

		59.658		59.658		59.658

		59.69		59.69		59.69

		59.722		59.722		59.722

		59.754		59.754		59.754

		59.786		59.786		59.786

		59.818		59.818		59.818

		59.85		59.85		59.85

		59.882		59.882		59.882

		59.914		59.914		59.914

		59.946		59.946		59.946

		59.978		59.978		59.978

		60.01		60.01		60.01

		60.042		60.042		60.042

		60.074		60.074		60.074

		60.106		60.106		60.106

		60.138		60.138		60.138

		60.17		60.17		60.17

		60.202		60.202		60.202

		60.234		60.234		60.234

		60.266		60.266		60.266

		60.298		60.298		60.298

		60.33		60.33		60.33

		60.362		60.362		60.362

		60.394		60.394		60.394

		60.426		60.426		60.426

		60.458		60.458		60.458

		60.49		60.49		60.49

		60.522		60.522		60.522

		60.554		60.554		60.554

		60.586		60.586		60.586

		60.618		60.618		60.618

		60.65		60.65		60.65

		60.682		60.682		60.682

		60.714		60.714		60.714

		60.746		60.746		60.746

		60.778		60.778		60.778

		60.81		60.81		60.81

		60.842		60.842		60.842

		60.874		60.874		60.874

		60.906		60.906		60.906

		60.938		60.938		60.938

		60.97		60.97		60.97

		61.002		61.002		61.002

		61.034		61.034		61.034

		61.066		61.066		61.066

		61.098		61.098		61.098

		61.13		61.13		61.13

		61.162		61.162		61.162

		61.194		61.194		61.194

		61.226		61.226		61.226

		61.258		61.258		61.258

		61.29		61.29		61.29

		61.322		61.322		61.322

		61.354		61.354		61.354

		61.386		61.386		61.386

		61.418		61.418		61.418

		61.45		61.45		61.45

		61.482		61.482		61.482

		61.514		61.514		61.514

		61.546		61.546		61.546

		61.578		61.578		61.578

		61.61		61.61		61.61

		61.642		61.642		61.642

		61.674		61.674		61.674

		61.706		61.706		61.706

		61.738		61.738		61.738

		61.77		61.77		61.77

		61.802		61.802		61.802

		61.834		61.834		61.834

		61.866		61.866		61.866

		61.898		61.898		61.898

		61.93		61.93		61.93

		61.962		61.962		61.962

		61.994		61.994		61.994

		62.026		62.026		62.026

		62.058		62.058		62.058

		62.09		62.09		62.09

		62.122		62.122		62.122

		62.154		62.154		62.154

		62.186		62.186		62.186

		62.218		62.218		62.218

		62.25		62.25		62.25

		62.282		62.282		62.282

		62.314		62.314		62.314

		62.346		62.346		62.346

		62.378		62.378		62.378

		62.41		62.41		62.41

		62.442		62.442		62.442

		62.474		62.474		62.474

		62.506		62.506		62.506

		62.538		62.538		62.538

		62.57		62.57		62.57

		62.602		62.602		62.602

		62.634		62.634		62.634

		62.666		62.666		62.666

		62.698		62.698		62.698

		62.73		62.73		62.73

		62.762		62.762		62.762

		62.794		62.794		62.794

		62.826		62.826		62.826

		62.858		62.858		62.858

		62.89		62.89		62.89

		62.922		62.922		62.922

		62.954		62.954		62.954

		62.986		62.986		62.986

		63.018		63.018		63.018

		63.05		63.05		63.05

		63.082		63.082		63.082

		63.114		63.114		63.114

		63.146		63.146		63.146

		63.178		63.178		63.178

		63.21		63.21		63.21

		63.242		63.242		63.242

		63.274		63.274		63.274

		63.306		63.306		63.306

		63.338		63.338		63.338

		63.37		63.37		63.37

		63.402		63.402		63.402

		63.434		63.434		63.434

		63.466		63.466		63.466

		63.498		63.498		63.498

		63.53		63.53		63.53

		63.562		63.562		63.562

		63.594		63.594		63.594

		63.626		63.626		63.626

		63.658		63.658		63.658

		63.69		63.69		63.69

		63.722		63.722		63.722

		63.754		63.754		63.754

		63.786		63.786		63.786

		63.818		63.818		63.818

		63.85		63.85		63.85

		63.882		63.882		63.882

		63.914		63.914		63.914

		63.946		63.946		63.946

		63.978		63.978		63.978

		64.01		64.01		64.01

		64.042		64.042		64.042

		64.074		64.074		64.074

		64.106		64.106		64.106

		64.138		64.138		64.138

		64.17		64.17		64.17

		64.202		64.202		64.202

		64.234		64.234		64.234

		64.266		64.266		64.266

		64.298		64.298		64.298

		64.33		64.33		64.33

		64.362		64.362		64.362

		64.394		64.394		64.394

		64.426		64.426		64.426

		64.458		64.458		64.458

		64.49		64.49		64.49

		64.522		64.522		64.522

		64.554		64.554		64.554

		64.586		64.586		64.586

		64.618		64.618		64.618

		64.65		64.65		64.65

		64.682		64.682		64.682

		64.714		64.714		64.714

		64.746		64.746		64.746

		64.778		64.778		64.778

		64.81		64.81		64.81

		64.842		64.842		64.842

		64.874		64.874		64.874

		64.906		64.906		64.906

		64.938		64.938		64.938

		64.97		64.97		64.97

		65.002		65.002		65.002

		65.034		65.034		65.034

		65.066		65.066		65.066

		65.098		65.098		65.098

		65.13		65.13		65.13

		65.162		65.162		65.162

		65.194		65.194		65.194

		65.226		65.226		65.226

		65.258		65.258		65.258

		65.29		65.29		65.29

		65.322		65.322		65.322

		65.354		65.354		65.354

		65.386		65.386		65.386

		65.418		65.418		65.418

		65.45		65.45		65.45

		65.482		65.482		65.482

		65.514		65.514		65.514

		65.546		65.546		65.546

		65.578		65.578		65.578

		65.61		65.61		65.61

		65.642		65.642		65.642

		65.674		65.674		65.674

		65.706		65.706		65.706

		65.738		65.738		65.738

		65.77		65.77		65.77

		65.802		65.802		65.802

		65.834		65.834		65.834

		65.866		65.866		65.866

		65.898		65.898		65.898

		65.93		65.93		65.93

		65.962		65.962		65.962

		65.994		65.994		65.994

		66.026		66.026		66.026

		66.058		66.058		66.058

		66.09		66.09		66.09

		66.122		66.122		66.122

		66.154		66.154		66.154

		66.186		66.186		66.186

		66.218		66.218		66.218

		66.25		66.25		66.25

		66.282		66.282		66.282

		66.314		66.314		66.314

		66.346		66.346		66.346

		66.378		66.378		66.378

		66.41		66.41		66.41

		66.442		66.442		66.442

		66.474		66.474		66.474

		66.506		66.506		66.506

		66.538		66.538		66.538

		66.57		66.57		66.57

		66.602		66.602		66.602

		66.634		66.634		66.634

		66.666		66.666		66.666

		66.698		66.698		66.698

		66.73		66.73		66.73

		66.762		66.762		66.762

		66.794		66.794		66.794

		66.826		66.826		66.826

		66.858		66.858		66.858

		66.89		66.89		66.89

		66.922		66.922		66.922

		66.954		66.954		66.954

		66.986		66.986		66.986

		67.018		67.018		67.018

		67.05		67.05		67.05

		67.082		67.082		67.082

		67.114		67.114		67.114

		67.146		67.146		67.146

		67.178		67.178		67.178

		67.21		67.21		67.21

		67.242		67.242		67.242

		67.274		67.274		67.274

		67.306		67.306		67.306

		67.338		67.338		67.338

		67.37		67.37		67.37

		67.402		67.402		67.402

		67.434		67.434		67.434

		67.466		67.466		67.466

		67.498		67.498		67.498

		67.53		67.53		67.53

		67.562		67.562		67.562

		67.594		67.594		67.594

		67.626		67.626		67.626

		67.658		67.658		67.658

		67.69		67.69		67.69

		67.722		67.722		67.722

		67.754		67.754		67.754

		67.786		67.786		67.786

		67.818		67.818		67.818

		67.85		67.85		67.85

		67.882		67.882		67.882

		67.914		67.914		67.914

		67.946		67.946		67.946

		67.978		67.978		67.978

		68.01		68.01		68.01

		68.042		68.042		68.042

		68.074		68.074		68.074

		68.106		68.106		68.106

		68.138		68.138		68.138

		68.17		68.17		68.17

		68.202		68.202		68.202

		68.234		68.234		68.234

		68.266		68.266		68.266

		68.298		68.298		68.298

		68.33		68.33		68.33

		68.362		68.362		68.362

		68.394		68.394		68.394

		68.426		68.426		68.426

		68.458		68.458		68.458

		68.49		68.49		68.49

		68.522		68.522		68.522

		68.554		68.554		68.554

		68.586		68.586		68.586

		68.618		68.618		68.618

		68.65		68.65		68.65

		68.682		68.682		68.682

		68.714		68.714		68.714

		68.746		68.746		68.746

		68.778		68.778		68.778

		68.81		68.81		68.81

		68.842		68.842		68.842

		68.874		68.874		68.874

		68.906		68.906		68.906

		68.938		68.938		68.938

		68.97		68.97		68.97

		69.002		69.002		69.002

		69.034		69.034		69.034

		69.066		69.066		69.066

		69.098		69.098		69.098

		69.13		69.13		69.13

		69.162		69.162		69.162

		69.194		69.194		69.194

		69.226		69.226		69.226

		69.258		69.258		69.258

		69.29		69.29		69.29

		69.322		69.322		69.322

		69.354		69.354		69.354

		69.386		69.386		69.386

		69.418		69.418		69.418

		69.45		69.45		69.45

		69.482		69.482		69.482

		69.514		69.514		69.514

		69.546		69.546		69.546

		69.578		69.578		69.578

		69.61		69.61		69.61

		69.642		69.642		69.642

		69.674		69.674		69.674

		69.706		69.706		69.706

		69.738		69.738		69.738

		69.77		69.77		69.77

		69.802		69.802		69.802

		69.834		69.834		69.834

		69.866		69.866		69.866

		69.898		69.898		69.898

		69.93		69.93		69.93

		69.962		69.962		69.962

		69.994		69.994		69.994

		70.026		70.026		70.026

		70.058		70.058		70.058

		70.09		70.09		70.09

		70.122		70.122		70.122

		70.154		70.154		70.154

		70.186		70.186		70.186

		70.218		70.218		70.218

		70.25		70.25		70.25

		70.282		70.282		70.282

		70.314		70.314		70.314

		70.346		70.346		70.346

		70.378		70.378		70.378

		70.41		70.41		70.41

		70.442		70.442		70.442

		70.474		70.474		70.474

		70.506		70.506		70.506

		70.538		70.538		70.538

		70.57		70.57		70.57

		70.602		70.602		70.602

		70.634		70.634		70.634

		70.666		70.666		70.666

		70.698		70.698		70.698

		70.73		70.73		70.73

		70.762		70.762		70.762

		70.794		70.794		70.794

		70.826		70.826		70.826

		70.858		70.858		70.858

		70.89		70.89		70.89

		70.922		70.922		70.922

		70.954		70.954		70.954

		70.986		70.986		70.986

		71.018		71.018		71.018

		71.05		71.05		71.05

		71.082		71.082		71.082

		71.114		71.114		71.114

		71.146		71.146		71.146

		71.178		71.178		71.178

		71.21		71.21		71.21

		71.242		71.242		71.242

		71.274		71.274		71.274

		71.306		71.306		71.306

		71.338		71.338		71.338

		71.37		71.37		71.37

		71.402		71.402		71.402

		71.434		71.434		71.434

		71.466		71.466		71.466

		71.498		71.498		71.498

		71.53		71.53		71.53

		71.562		71.562		71.562

		71.594		71.594		71.594

		71.626		71.626		71.626

		71.658		71.658		71.658

		71.69		71.69		71.69

		71.722		71.722		71.722

		71.754		71.754		71.754

		71.786		71.786		71.786

		71.818		71.818		71.818

		71.85		71.85		71.85

		71.882		71.882		71.882

		71.914		71.914		71.914

		71.946		71.946		71.946

		71.978		71.978		71.978

		72.01		72.01		72.01

		72.042		72.042		72.042

		72.074		72.074		72.074

		72.106		72.106		72.106

		72.138		72.138		72.138

		72.17		72.17		72.17

		72.202		72.202		72.202

		72.234		72.234		72.234

		72.266		72.266		72.266

		72.298		72.298		72.298

		72.33		72.33		72.33

		72.362		72.362		72.362

		72.394		72.394		72.394

		72.426		72.426		72.426

		72.458		72.458		72.458

		72.49		72.49		72.49

		72.522		72.522		72.522

		72.554		72.554		72.554

		72.586		72.586		72.586

		72.618		72.618		72.618

		72.65		72.65		72.65

		72.682		72.682		72.682

		72.714		72.714		72.714

		72.746		72.746		72.746

		72.778		72.778		72.778

		72.81		72.81		72.81

		72.842		72.842		72.842

		72.874		72.874		72.874

		72.906		72.906		72.906

		72.938		72.938		72.938

		72.97		72.97		72.97

		73.002		73.002		73.002

		73.034		73.034		73.034

		73.066		73.066		73.066

		73.098		73.098		73.098

		73.13		73.13		73.13

		73.162		73.162		73.162

		73.194		73.194		73.194

		73.226		73.226		73.226

		73.258		73.258		73.258

		73.29		73.29		73.29

		73.322		73.322		73.322

		73.354		73.354		73.354

		73.386		73.386		73.386

		73.418		73.418		73.418

		73.45		73.45		73.45

		73.482		73.482		73.482

		73.514		73.514		73.514

		73.546		73.546		73.546

		73.578		73.578		73.578

		73.61		73.61		73.61

		73.642		73.642		73.642

		73.674		73.674		73.674

		73.706		73.706		73.706

		73.738		73.738		73.738

		73.77		73.77		73.77

		73.802		73.802		73.802

		73.834		73.834		73.834

		73.866		73.866		73.866

		73.898		73.898		73.898

		73.93		73.93		73.93

		73.962		73.962		73.962

		73.994		73.994		73.994

		74.026		74.026		74.026

		74.058		74.058		74.058

		74.09		74.09		74.09

		74.122		74.122		74.122

		74.154		74.154		74.154

		74.186		74.186		74.186

		74.218		74.218		74.218

		74.25		74.25		74.25

		74.282		74.282		74.282

		74.314		74.314		74.314

		74.346		74.346		74.346

		74.378		74.378		74.378

		74.41		74.41		74.41

		74.442		74.442		74.442

		74.474		74.474		74.474

		74.506		74.506		74.506

		74.538		74.538		74.538

		74.57		74.57		74.57

		74.602		74.602		74.602

		74.634		74.634		74.634

		74.666		74.666		74.666

		74.698		74.698		74.698

		74.73		74.73		74.73

		74.762		74.762		74.762

		74.794		74.794		74.794

		74.826		74.826		74.826

		74.858		74.858		74.858

		74.89		74.89		74.89

		74.922		74.922		74.922

		74.954		74.954		74.954

		74.986		74.986		74.986

		75.018		75.018		75.018

		75.05		75.05		75.05

		75.082		75.082		75.082

		75.114		75.114		75.114

		75.146		75.146		75.146

		75.178		75.178		75.178

		75.21		75.21		75.21

		75.242		75.242		75.242

		75.274		75.274		75.274

		75.306		75.306		75.306

		75.338		75.338		75.338

		75.37		75.37		75.37

		75.402		75.402		75.402

		75.434		75.434		75.434

		75.466		75.466		75.466

		75.498		75.498		75.498

		75.53		75.53		75.53

		75.562		75.562		75.562

		75.594		75.594		75.594

		75.626		75.626		75.626

		75.658		75.658		75.658

		75.69		75.69		75.69

		75.722		75.722		75.722

		75.754		75.754		75.754

		75.786		75.786		75.786

		75.818		75.818		75.818

		75.85		75.85		75.85

		75.882		75.882		75.882

		75.914		75.914		75.914

		75.946		75.946		75.946

		75.978		75.978		75.978

		76.01		76.01		76.01

		76.042		76.042		76.042

		76.074		76.074		76.074

		76.106		76.106		76.106

		76.138		76.138		76.138

		76.17		76.17		76.17

		76.202		76.202		76.202

		76.234		76.234		76.234

		76.266		76.266		76.266

		76.298		76.298		76.298

		76.33		76.33		76.33

		76.362		76.362		76.362

		76.394		76.394		76.394

		76.426		76.426		76.426

		76.458		76.458		76.458

		76.49		76.49		76.49

		76.522		76.522		76.522

		76.554		76.554		76.554

		76.586		76.586		76.586

		76.618		76.618		76.618

		76.65		76.65		76.65

		76.682		76.682		76.682

		76.714		76.714		76.714

		76.746		76.746		76.746

		76.778		76.778		76.778

		76.81		76.81		76.81

		76.842		76.842		76.842

		76.874		76.874		76.874

		76.906		76.906		76.906

		76.938		76.938		76.938

		76.97		76.97		76.97

		77.002		77.002		77.002

		77.034		77.034		77.034

		77.066		77.066		77.066

		77.098		77.098		77.098

		77.13		77.13		77.13

		77.162		77.162		77.162

		77.194		77.194		77.194

		77.226		77.226		77.226

		77.258		77.258		77.258

		77.29		77.29		77.29

		77.322		77.322		77.322

		77.354		77.354		77.354

		77.386		77.386		77.386

		77.418		77.418		77.418

		77.45		77.45		77.45

		77.482		77.482		77.482

		77.514		77.514		77.514

		77.546		77.546		77.546

		77.578		77.578		77.578

		77.61		77.61		77.61

		77.642		77.642		77.642

		77.674		77.674		77.674

		77.706		77.706		77.706

		77.738		77.738		77.738

		77.77		77.77		77.77

		77.802		77.802		77.802

		77.834		77.834		77.834

		77.866		77.866		77.866

		77.898		77.898		77.898

		77.93		77.93		77.93

		77.962		77.962		77.962

		77.994		77.994		77.994

		78.026		78.026		78.026

		78.058		78.058		78.058

		78.09		78.09		78.09

		78.122		78.122		78.122

		78.154		78.154		78.154

		78.186		78.186		78.186

		78.218		78.218		78.218

		78.25		78.25		78.25

		78.282		78.282		78.282

		78.314		78.314		78.314

		78.346		78.346		78.346

		78.378		78.378		78.378

		78.41		78.41		78.41

		78.442		78.442		78.442

		78.474		78.474		78.474

		78.506		78.506		78.506

		78.538		78.538		78.538

		78.57		78.57		78.57

		78.602		78.602		78.602

		78.634		78.634		78.634

		78.666		78.666		78.666

		78.698		78.698		78.698

		78.73		78.73		78.73

		78.762		78.762		78.762

		78.794		78.794		78.794

		78.826		78.826		78.826

		78.858		78.858		78.858

		78.89		78.89		78.89

		78.922		78.922		78.922

		78.954		78.954		78.954

		78.986		78.986		78.986

		79.018		79.018		79.018

		79.05		79.05		79.05

		79.082		79.082		79.082

		79.114		79.114		79.114

		79.146		79.146		79.146

		79.178		79.178		79.178

		79.21		79.21		79.21

		79.242		79.242		79.242

		79.274		79.274		79.274

		79.306		79.306		79.306

		79.338		79.338		79.338

		79.37		79.37		79.37

		79.402		79.402		79.402

		79.434		79.434		79.434

		79.466		79.466		79.466

		79.498		79.498		79.498

		79.53		79.53		79.53

		79.562		79.562		79.562

		79.594		79.594		79.594

		79.626		79.626		79.626

		79.658		79.658		79.658

		79.69		79.69		79.69

		79.722		79.722		79.722

		79.754		79.754		79.754

		79.786		79.786		79.786

		79.818		79.818		79.818

		79.85		79.85		79.85

		79.882		79.882		79.882

		79.914		79.914		79.914

		79.946		79.946		79.946

		79.978		79.978		79.978

		80.01		80.01		80.01

		80.042		80.042		80.042

		80.074		80.074		80.074

		80.106		80.106		80.106

		80.138		80.138		80.138

		80.17		80.17		80.17

		80.202		80.202		80.202

		80.234		80.234		80.234

		80.266		80.266		80.266

		80.298		80.298		80.298

		80.33		80.33		80.33

		80.362		80.362		80.362

		80.394		80.394		80.394

		80.426		80.426		80.426

		80.458		80.458		80.458

		80.49		80.49		80.49

		80.522		80.522		80.522

		80.554		80.554		80.554

		80.586		80.586		80.586

		80.618		80.618		80.618

		80.65		80.65		80.65

		80.682		80.682		80.682

		80.714		80.714		80.714

		80.746		80.746		80.746

		80.778		80.778		80.778

		80.81		80.81		80.81

		80.842		80.842		80.842

		80.874		80.874		80.874

		80.906		80.906		80.906

		80.938		80.938		80.938

		80.97		80.97		80.97

		81.002		81.002		81.002

		81.034		81.034		81.034

		81.066		81.066		81.066

		81.098		81.098		81.098

		81.13		81.13		81.13

		81.162		81.162		81.162

		81.194		81.194		81.194

		81.226		81.226		81.226

		81.258		81.258		81.258

		81.29		81.29		81.29

		81.322		81.322		81.322

		81.354		81.354		81.354

		81.386		81.386		81.386

		81.418		81.418		81.418

		81.45		81.45		81.45

		81.482		81.482		81.482

		81.514		81.514		81.514

		81.546		81.546		81.546

		81.578		81.578		81.578

		81.61		81.61		81.61

		81.642		81.642		81.642

		81.674		81.674		81.674

		81.706		81.706		81.706

		81.738		81.738		81.738

		81.77		81.77		81.77

		81.802		81.802		81.802

		81.834		81.834		81.834

		81.866		81.866		81.866

		81.898		81.898		81.898

		81.93		81.93		81.93

		81.962		81.962		81.962

		81.994		81.994		81.994

		82.026		82.026		82.026

		82.058		82.058		82.058

		82.09		82.09		82.09

		82.122		82.122		82.122

		82.154		82.154		82.154

		82.186		82.186		82.186

		82.218		82.218		82.218

		82.25		82.25		82.25

		82.282		82.282		82.282

		82.314		82.314		82.314

		82.346		82.346		82.346

		82.378		82.378		82.378

		82.41		82.41		82.41

		82.442		82.442		82.442

		82.474		82.474		82.474

		82.506		82.506		82.506

		82.538		82.538		82.538

		82.57		82.57		82.57

		82.602		82.602		82.602

		82.634		82.634		82.634

		82.666		82.666		82.666

		82.698		82.698		82.698

		82.73		82.73		82.73

		82.762		82.762		82.762

		82.794		82.794		82.794

		82.826		82.826		82.826

		82.858		82.858		82.858

		82.89		82.89		82.89

		82.922		82.922		82.922

		82.954		82.954		82.954

		82.986		82.986		82.986

		83.018		83.018		83.018

		83.05		83.05		83.05

		83.082		83.082		83.082

		83.114		83.114		83.114

		83.146		83.146		83.146

		83.178		83.178		83.178

		83.21		83.21		83.21

		83.242		83.242		83.242

		83.274		83.274		83.274

		83.306		83.306		83.306

		83.338		83.338		83.338

		83.37		83.37		83.37

		83.402		83.402		83.402

		83.434		83.434		83.434

		83.466		83.466		83.466

		83.498		83.498		83.498

		83.53		83.53		83.53

		83.562		83.562		83.562

		83.594		83.594		83.594

		83.626		83.626		83.626

		83.658		83.658		83.658

		83.69		83.69		83.69

		83.722		83.722		83.722

		83.754		83.754		83.754

		83.786		83.786		83.786

		83.818		83.818		83.818

		83.85		83.85		83.85

		83.882		83.882		83.882

		83.914		83.914		83.914

		83.946		83.946		83.946

		83.978		83.978		83.978

		84.01		84.01		84.01

		84.042		84.042		84.042

		84.074		84.074		84.074

		84.106		84.106		84.106

		84.138		84.138		84.138

		84.17		84.17		84.17

		84.202		84.202		84.202

		84.234		84.234		84.234

		84.266		84.266		84.266

		84.298		84.298		84.298

		84.33		84.33		84.33

		84.362		84.362		84.362

		84.394		84.394		84.394

		84.426		84.426		84.426

		84.458		84.458		84.458

		84.49		84.49		84.49

		84.522		84.522		84.522

		84.554		84.554		84.554

		84.586		84.586		84.586

		84.618		84.618		84.618

		84.65		84.65		84.65

		84.682		84.682		84.682

		84.714		84.714		84.714

		84.746		84.746		84.746

		84.778		84.778		84.778

		84.81		84.81		84.81

		84.842		84.842		84.842

		84.874		84.874		84.874

		84.906		84.906		84.906

		84.938		84.938		84.938

		84.97		84.97		84.97

		85.002		85.002		85.002

		85.034		85.034		85.034

		85.066		85.066		85.066

		85.098		85.098		85.098

		85.13		85.13		85.13

		85.162		85.162		85.162

		85.194		85.194		85.194

		85.226		85.226		85.226

		85.258		85.258		85.258

		85.29		85.29		85.29

		85.322		85.322		85.322

		85.354		85.354		85.354

		85.386		85.386		85.386

		85.418		85.418		85.418

		85.45		85.45		85.45

		85.482		85.482		85.482

		85.514		85.514		85.514

		85.546		85.546		85.546

		85.578		85.578		85.578

		85.61		85.61		85.61

		85.642		85.642		85.642

		85.674		85.674		85.674

		85.706		85.706		85.706

		85.738		85.738		85.738

		85.77		85.77		85.77

		85.802		85.802		85.802

		85.834		85.834		85.834

		85.866		85.866		85.866

		85.898		85.898		85.898

		85.93		85.93		85.93

		85.962		85.962		85.962

		85.994		85.994		85.994

		86.026		86.026		86.026

		86.058		86.058		86.058

		86.09		86.09		86.09

		86.122		86.122		86.122

		86.154		86.154		86.154

		86.186		86.186		86.186

		86.218		86.218		86.218

		86.25		86.25		86.25

		86.282		86.282		86.282

		86.314		86.314		86.314

		86.346		86.346		86.346

		86.378		86.378		86.378

		86.41		86.41		86.41

		86.442		86.442		86.442

		86.474		86.474		86.474

		86.506		86.506		86.506

		86.538		86.538		86.538

		86.57		86.57		86.57

		86.602		86.602		86.602

		86.634		86.634		86.634

		86.666		86.666		86.666

		86.698		86.698		86.698

		86.73		86.73		86.73

		86.762		86.762		86.762

		86.794		86.794		86.794

		86.826		86.826		86.826

		86.858		86.858		86.858

		86.89		86.89		86.89

		86.922		86.922		86.922

		86.954		86.954		86.954

		86.986		86.986		86.986

		87.018		87.018		87.018

		87.05		87.05		87.05

		87.082		87.082		87.082

		87.114		87.114		87.114

		87.146		87.146		87.146

		87.178		87.178		87.178

		87.21		87.21		87.21

		87.242		87.242		87.242

		87.274		87.274		87.274

		87.306		87.306		87.306

		87.338		87.338		87.338

		87.37		87.37		87.37

		87.402		87.402		87.402

		87.434		87.434		87.434

		87.466		87.466		87.466

		87.498		87.498		87.498

		87.53		87.53		87.53

		87.562		87.562		87.562

		87.594		87.594		87.594

		87.626		87.626		87.626

		87.658		87.658		87.658

		87.69		87.69		87.69

		87.722		87.722		87.722

		87.754		87.754		87.754

		87.786		87.786		87.786

		87.818		87.818		87.818

		87.85		87.85		87.85

		87.882		87.882		87.882

		87.914		87.914		87.914

		87.946		87.946		87.946

		87.978		87.978		87.978

		88.01		88.01		88.01

		88.042		88.042		88.042

		88.074		88.074		88.074

		88.106		88.106		88.106

		88.138		88.138		88.138

		88.17		88.17		88.17

		88.202		88.202		88.202

		88.234		88.234		88.234

		88.266		88.266		88.266

		88.298		88.298		88.298

		88.33		88.33		88.33

		88.362		88.362		88.362

		88.394		88.394		88.394

		88.426		88.426		88.426

		88.458		88.458		88.458

		88.49		88.49		88.49

		88.522		88.522		88.522

		88.554		88.554		88.554

		88.586		88.586		88.586

		88.618		88.618		88.618

		88.65		88.65		88.65

		88.682		88.682		88.682

		88.714		88.714		88.714

		88.746		88.746		88.746

		88.778		88.778		88.778

		88.81		88.81		88.81

		88.842		88.842		88.842

		88.874		88.874		88.874

		88.906		88.906		88.906

		88.938		88.938		88.938

		88.97		88.97		88.97

		89.002		89.002		89.002

		89.034		89.034		89.034

		89.066		89.066		89.066

		89.098		89.098		89.098

		89.13		89.13		89.13

		89.162		89.162		89.162

		89.194		89.194		89.194

		89.226		89.226		89.226

		89.258		89.258		89.258

		89.29		89.29		89.29

		89.322		89.322		89.322

		89.354		89.354		89.354

		89.386		89.386		89.386

		89.418		89.418		89.418

		89.45		89.45		89.45

		89.482		89.482		89.482

		89.514		89.514		89.514

		89.546		89.546		89.546

		89.578		89.578		89.578

		89.61		89.61		89.61

		89.642		89.642		89.642

		89.674		89.674		89.674

		89.706		89.706		89.706

		89.738		89.738		89.738

		89.77		89.77		89.77

		89.802		89.802		89.802

		89.834		89.834		89.834

		89.866		89.866		89.866

		89.898		89.898		89.898

		89.93		89.93		89.93

		89.962		89.962		89.962

		89.994		89.994		89.994

		90.026		90.026		90.026

		90.058		90.058		90.058

		90.09		90.09		90.09

		90.122		90.122		90.122

		90.154		90.154		90.154

		90.186		90.186		90.186

		90.218		90.218		90.218

		90.25		90.25		90.25

		90.282		90.282		90.282

		90.314		90.314		90.314

		90.346		90.346		90.346

		90.378		90.378		90.378

		90.41		90.41		90.41

		90.442		90.442		90.442

		90.474		90.474		90.474

		90.506		90.506		90.506

		90.538		90.538		90.538

		90.57		90.57		90.57

		90.602		90.602		90.602

		90.634		90.634		90.634

		90.666		90.666		90.666

		90.698		90.698		90.698

		90.73		90.73		90.73

		90.762		90.762		90.762

		90.794		90.794		90.794

		90.826		90.826		90.826

		90.858		90.858		90.858

		90.89		90.89		90.89

		90.922		90.922		90.922

		90.954		90.954		90.954

		90.986		90.986		90.986

		91.018		91.018		91.018

		91.05		91.05		91.05

		91.082		91.082		91.082

		91.114		91.114		91.114

		91.146		91.146		91.146

		91.178		91.178		91.178

		91.21		91.21		91.21

		91.242		91.242		91.242

		91.274		91.274		91.274

		91.306		91.306		91.306

		91.338		91.338		91.338

		91.37		91.37		91.37

		91.402		91.402		91.402

		91.434		91.434		91.434

		91.466		91.466		91.466

		91.498		91.498		91.498

		91.53		91.53		91.53

		91.562		91.562		91.562

		91.594		91.594		91.594

		91.626		91.626		91.626

		91.658		91.658		91.658

		91.69		91.69		91.69

		91.722		91.722		91.722

		91.754		91.754		91.754

		91.786		91.786		91.786

		91.818		91.818		91.818

		91.85		91.85		91.85

		91.882		91.882		91.882

		91.914		91.914		91.914

		91.946		91.946		91.946

		91.978		91.978		91.978

		92.01		92.01		92.01

		92.042		92.042		92.042

		92.074		92.074		92.074

		92.106		92.106		92.106

		92.138		92.138		92.138

		92.17		92.17		92.17

		92.202		92.202		92.202

		92.234		92.234		92.234

		92.266		92.266		92.266

		92.298		92.298		92.298

		92.33		92.33		92.33

		92.362		92.362		92.362

		92.394		92.394		92.394

		92.426		92.426		92.426

		92.458		92.458		92.458

		92.49		92.49		92.49

		92.522		92.522		92.522

		92.554		92.554		92.554

		92.586		92.586		92.586

		92.618		92.618		92.618

		92.65		92.65		92.65

		92.682		92.682		92.682

		92.714		92.714		92.714

		92.746		92.746		92.746

		92.778		92.778		92.778

		92.81		92.81		92.81

		92.842		92.842		92.842

		92.874		92.874		92.874

		92.906		92.906		92.906

		92.938		92.938		92.938

		92.97		92.97		92.97

		93.002		93.002		93.002

		93.034		93.034		93.034

		93.066		93.066		93.066

		93.098		93.098		93.098

		93.13		93.13		93.13

		93.162		93.162		93.162

		93.194		93.194		93.194

		93.226		93.226		93.226

		93.258		93.258		93.258

		93.29		93.29		93.29

		93.322		93.322		93.322

		93.354		93.354		93.354

		93.386		93.386		93.386

		93.418		93.418		93.418

		93.45		93.45		93.45

		93.482		93.482		93.482

		93.514		93.514		93.514

		93.546		93.546		93.546

		93.578		93.578		93.578

		93.61		93.61		93.61

		93.642		93.642		93.642

		93.674		93.674		93.674

		93.706		93.706		93.706

		93.738		93.738		93.738

		93.77		93.77		93.77

		93.802		93.802		93.802

		93.834		93.834		93.834

		93.866		93.866		93.866

		93.898		93.898		93.898

		93.93		93.93		93.93

		93.962		93.962		93.962

		93.994		93.994		93.994

		94.026		94.026		94.026

		94.058		94.058		94.058

		94.09		94.09		94.09

		94.122		94.122		94.122

		94.154		94.154		94.154

		94.186		94.186		94.186

		94.218		94.218		94.218

		94.25		94.25		94.25

		94.282		94.282		94.282

		94.314		94.314		94.314

		94.346		94.346		94.346

		94.378		94.378		94.378

		94.41		94.41		94.41

		94.442		94.442		94.442

		94.474		94.474		94.474

		94.506		94.506		94.506

		94.538		94.538		94.538

		94.57		94.57		94.57

		94.602		94.602		94.602

		94.634		94.634		94.634

		94.666		94.666		94.666

		94.698		94.698		94.698

		94.73		94.73		94.73

		94.762		94.762		94.762

		94.794		94.794		94.794

		94.826		94.826		94.826

		94.858		94.858		94.858

		94.89		94.89		94.89

		94.922		94.922		94.922

		94.954		94.954		94.954

		94.986		94.986		94.986

		95.018		95.018		95.018

		95.05		95.05		95.05

		95.082		95.082		95.082

		95.114		95.114		95.114

		95.146		95.146		95.146

		95.178		95.178		95.178

		95.21		95.21		95.21

		95.242		95.242		95.242

		95.274		95.274		95.274

		95.306		95.306		95.306

		95.338		95.338		95.338

		95.37		95.37		95.37

		95.402		95.402		95.402

		95.434		95.434		95.434

		95.466		95.466		95.466

		95.498		95.498		95.498

		95.53		95.53		95.53

		95.562		95.562		95.562

		95.594		95.594		95.594

		95.626		95.626		95.626

		95.658		95.658		95.658

		95.69		95.69		95.69

		95.722		95.722		95.722

		95.754		95.754		95.754

		95.786		95.786		95.786

		95.818		95.818		95.818

		95.85		95.85		95.85

		95.882		95.882		95.882

		95.914		95.914		95.914

		95.946		95.946		95.946

		95.978		95.978		95.978

		96.01		96.01		96.01

		96.042		96.042		96.042

		96.074		96.074		96.074

		96.106		96.106		96.106

		96.138		96.138		96.138

		96.17		96.17		96.17

		96.202		96.202		96.202

		96.234		96.234		96.234

		96.266		96.266		96.266

		96.298		96.298		96.298

		96.33		96.33		96.33

		96.362		96.362		96.362

		96.394		96.394		96.394

		96.426		96.426		96.426

		96.458		96.458		96.458

		96.49		96.49		96.49

		96.522		96.522		96.522

		96.554		96.554		96.554

		96.586		96.586		96.586

		96.618		96.618		96.618

		96.65		96.65		96.65

		96.682		96.682		96.682

		96.714		96.714		96.714

		96.746		96.746		96.746

		96.778		96.778		96.778

		96.81		96.81		96.81

		96.842		96.842		96.842

		96.874		96.874		96.874

		96.906		96.906		96.906

		96.938		96.938		96.938

		96.97		96.97		96.97

		97.002		97.002		97.002

		97.034		97.034		97.034

		97.066		97.066		97.066

		97.098		97.098		97.098

		97.13		97.13		97.13

		97.162		97.162		97.162

		97.194		97.194		97.194

		97.226		97.226		97.226

		97.258		97.258		97.258

		97.29		97.29		97.29

		97.322		97.322		97.322

		97.354		97.354		97.354

		97.386		97.386		97.386

		97.418		97.418		97.418

		97.45		97.45		97.45

		97.482		97.482		97.482

		97.514		97.514		97.514

		97.546		97.546		97.546

		97.578		97.578		97.578

		97.61		97.61		97.61

		97.642		97.642		97.642

		97.674		97.674		97.674

		97.706		97.706		97.706

		97.738		97.738		97.738

		97.77		97.77		97.77

		97.802		97.802		97.802

		97.834		97.834		97.834

		97.866		97.866		97.866

		97.898		97.898		97.898

		97.93		97.93		97.93

		97.962		97.962		97.962

		97.994		97.994		97.994

		98.026		98.026		98.026

		98.058		98.058		98.058

		98.09		98.09		98.09

		98.122		98.122		98.122

		98.154		98.154		98.154

		98.186		98.186		98.186

		98.218		98.218		98.218

		98.25		98.25		98.25

		98.282		98.282		98.282

		98.314		98.314		98.314

		98.346		98.346		98.346

		98.378		98.378		98.378

		98.41		98.41		98.41

		98.442		98.442		98.442

		98.474		98.474		98.474

		98.506		98.506		98.506

		98.538		98.538		98.538

		98.57		98.57		98.57

		98.602		98.602		98.602

		98.634		98.634		98.634

		98.666		98.666		98.666

		98.698		98.698		98.698

		98.73		98.73		98.73

		98.762		98.762		98.762

		98.794		98.794		98.794

		98.826		98.826		98.826

		98.858		98.858		98.858

		98.89		98.89		98.89

		98.922		98.922		98.922

		98.954		98.954		98.954

		98.986		98.986		98.986

		99.018		99.018		99.018

		99.05		99.05		99.05

		99.082		99.082		99.082

		99.114		99.114		99.114

		99.146		99.146		99.146

		99.178		99.178		99.178

		99.21		99.21		99.21

		99.242		99.242		99.242

		99.274		99.274		99.274

		99.306		99.306		99.306

		99.338		99.338		99.338

		99.37		99.37		99.37

		99.402		99.402		99.402

		99.434		99.434		99.434

		99.466		99.466		99.466

		99.498		99.498		99.498

		99.53		99.53		99.53

		99.562		99.562		99.562

		99.594		99.594		99.594

		99.626		99.626		99.626

		99.658		99.658		99.658

		99.69		99.69		99.69

		99.722		99.722		99.722

		99.754		99.754		99.754

		99.786		99.786		99.786

		99.818		99.818		99.818

		99.85		99.85		99.85

		99.882		99.882		99.882

		99.914		99.914		99.914

		99.946		99.946		99.946

		99.978		99.978		99.978

		100.01		100.01		100.01

		100.042		100.042		100.042

		100.074		100.074		100.074

		100.106		100.106		100.106

		100.138		100.138		100.138

		100.17		100.17		100.17

		100.202		100.202		100.202

		100.234		100.234		100.234

		100.266		100.266		100.266

		100.298		100.298		100.298

		100.33		100.33		100.33

		100.362		100.362		100.362

		100.394		100.394		100.394

		100.426		100.426		100.426

		100.458		100.458		100.458

		100.49		100.49		100.49

		100.522		100.522		100.522

		100.554		100.554		100.554

		100.586		100.586		100.586

		100.618		100.618		100.618

		100.65		100.65		100.65

		100.682		100.682		100.682

		100.714		100.714		100.714

		100.746		100.746		100.746

		100.778		100.778		100.778

		100.81		100.81		100.81

		100.842		100.842		100.842

		100.874		100.874		100.874

		100.906		100.906		100.906

		100.938		100.938		100.938

		100.97		100.97		100.97

		101.002		101.002		101.002

		101.034		101.034		101.034

		101.066		101.066		101.066

		101.098		101.098		101.098

		101.13		101.13		101.13

		101.162		101.162		101.162

		101.194		101.194		101.194

		101.226		101.226		101.226

		101.258		101.258		101.258

		101.29		101.29		101.29

		101.322		101.322		101.322

		101.354		101.354		101.354

		101.386		101.386		101.386

		101.418		101.418		101.418

		101.45		101.45		101.45

		101.482		101.482		101.482

		101.514		101.514		101.514

		101.546		101.546		101.546

		101.578		101.578		101.578

		101.61		101.61		101.61

		101.642		101.642		101.642

		101.674		101.674		101.674

		101.706		101.706		101.706

		101.738		101.738		101.738

		101.77		101.77		101.77

		101.802		101.802		101.802

		101.834		101.834		101.834

		101.866		101.866		101.866

		101.898		101.898		101.898

		101.93		101.93		101.93

		101.962		101.962		101.962

		101.994		101.994		101.994

		102.026		102.026		102.026

		102.058		102.058		102.058

		102.09		102.09		102.09

		102.122		102.122		102.122

		102.154		102.154		102.154

		102.186		102.186		102.186

		102.218		102.218		102.218

		102.25		102.25		102.25

		102.282		102.282		102.282

		102.314		102.314		102.314

		102.346		102.346		102.346

		102.378		102.378		102.378

		102.41		102.41		102.41

		102.442		102.442		102.442

		102.474		102.474		102.474

		102.506		102.506		102.506

		102.538		102.538		102.538

		102.57		102.57		102.57

		102.602		102.602		102.602

		102.634		102.634		102.634

		102.666		102.666		102.666

		102.698		102.698		102.698

		102.73		102.73		102.73

		102.762		102.762		102.762

		102.794		102.794		102.794

		102.826		102.826		102.826

		102.858		102.858		102.858

		102.89		102.89		102.89

		102.922		102.922		102.922

		102.954		102.954		102.954

		102.986		102.986		102.986

		103.018		103.018		103.018

		103.05		103.05		103.05

		103.082		103.082		103.082

		103.114		103.114		103.114

		103.146		103.146		103.146

		103.178		103.178		103.178

		103.21		103.21		103.21

		103.242		103.242		103.242

		103.274		103.274		103.274

		103.306		103.306		103.306

		103.338		103.338		103.338

		103.37		103.37		103.37

		103.402		103.402		103.402

		103.434		103.434		103.434

		103.466		103.466		103.466

		103.498		103.498		103.498

		103.53		103.53		103.53

		103.562		103.562		103.562

		103.594		103.594		103.594

		103.626		103.626		103.626

		103.658		103.658		103.658

		103.69		103.69		103.69

		103.722		103.722		103.722

		103.754		103.754		103.754

		103.786		103.786		103.786

		103.818		103.818		103.818

		103.85		103.85		103.85

		103.882		103.882		103.882

		103.914		103.914		103.914

		103.946		103.946		103.946

		103.978		103.978		103.978

		104.01		104.01		104.01

		104.042		104.042		104.042

		104.074		104.074		104.074

		104.106		104.106		104.106

		104.138		104.138		104.138

		104.17		104.17		104.17

		104.202		104.202		104.202

		104.234		104.234		104.234

		104.266		104.266		104.266

		104.298		104.298		104.298

		104.33		104.33		104.33

		104.362		104.362		104.362

		104.394		104.394		104.394

		104.426		104.426		104.426

		104.458		104.458		104.458

		104.49		104.49		104.49

		104.522		104.522		104.522

		104.554		104.554		104.554

		104.586		104.586		104.586

		104.618		104.618		104.618

		104.65		104.65		104.65

		104.682		104.682		104.682

		104.714		104.714		104.714

		104.746		104.746		104.746

		104.778		104.778		104.778

		104.81		104.81		104.81

		104.842		104.842		104.842

		104.874		104.874		104.874

		104.906		104.906		104.906

		104.938		104.938		104.938

		104.97		104.97		104.97

		105.002		105.002		105.002

		105.034		105.034		105.034

		105.066		105.066		105.066

		105.098		105.098		105.098

		105.13		105.13		105.13

		105.162		105.162		105.162

		105.194		105.194		105.194

		105.226		105.226		105.226

		105.258		105.258		105.258

		105.29		105.29		105.29

		105.322		105.322		105.322

		105.354		105.354		105.354

		105.386		105.386		105.386

		105.418		105.418		105.418

		105.45		105.45		105.45

		105.482		105.482		105.482

		105.514		105.514		105.514

		105.546		105.546		105.546

		105.578		105.578		105.578

		105.61		105.61		105.61

		105.642		105.642		105.642

		105.674		105.674		105.674

		105.706		105.706		105.706

		105.738		105.738		105.738

		105.77		105.77		105.77

		105.802		105.802		105.802

		105.834		105.834		105.834

		105.866		105.866		105.866

		105.898		105.898		105.898

		105.93		105.93		105.93

		105.962		105.962		105.962

		105.994		105.994		105.994

		106.026		106.026		106.026

		106.058		106.058		106.058

		106.09		106.09		106.09

		106.122		106.122		106.122

		106.154		106.154		106.154

		106.186		106.186		106.186

		106.218		106.218		106.218

		106.25		106.25		106.25

		106.282		106.282		106.282

		106.314		106.314		106.314

		106.346		106.346		106.346

		106.378		106.378		106.378

		106.41		106.41		106.41

		106.442		106.442		106.442

		106.474		106.474		106.474

		106.506		106.506		106.506

		106.538		106.538		106.538

		106.57		106.57		106.57

		106.602		106.602		106.602

		106.634		106.634		106.634

		106.666		106.666		106.666

		106.698		106.698		106.698

		106.73		106.73		106.73

		106.762		106.762		106.762

		106.794		106.794		106.794

		106.826		106.826		106.826

		106.858		106.858		106.858

		106.89		106.89		106.89

		106.922		106.922		106.922

		106.954		106.954		106.954

		106.986		106.986		106.986

		107.018		107.018		107.018

		107.05		107.05		107.05

		107.082		107.082		107.082

		107.114		107.114		107.114

		107.146		107.146		107.146

		107.178		107.178		107.178

		107.21		107.21		107.21

		107.242		107.242		107.242

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0



D05

D15

D25

2THETA

intensité

2

3

4

5

4

3

1

5

3

5

5

4

3

5

6

2

1

5

2

4

3

1

2

1

6

5

2

5

4

0

4

6

6

7

5

4

5

3

2

1

6

2

4

6

2

6

5

4

6

4

4

4

5

7

4

7

7

8

6

6

9

6

5

5

5

4

5

7

8

5

8

6

2

7

10

4

7

5

7

13

3

5

5

7

11

11

9

4

23

20

8

43

41

15

100

106

57

155

170

112

193

206

150

215

201

169

184

191

174

215

211

189

211

241

183

234

246

235

345

318

280

414

407

352

443

412

385

427

465

407

470

434

451

459

431

454

436

415

487

415

428

448

449

453

418

463

509

442

445

482

445

476

443

427

490

466

478

428

471

456

458

433

448

464

456

452

467

475

450

471

494

451

471

434

456

444

418

462

456

424

444

413

437

461

485

429

504

503

500

442

488

484

504

456

458

475

459

474

447

435

487

475

426

465

467

450

496

468

452

475

476

452

523

444

501

492

453

474

470

463

475

458

446

493

423

464

431

431

448

451

469

451

488

495

465

450

475

468

459

477

477

467

517

453

411

501

478

452

471

466

467

440

489

470

447

478

506

489

489

444

447

451

457

501

450

457

454

455

424

459

479

470

459

476

449

475

492

504

449

459

482

477

476

446

451

471

489

459

469

441

459

497

467

466

471

464

453

455

455

495

461

461

523

449

488

473

473

438

487

447

459

471

476

464

459

463

473

477

466

483

458

414

448

465

485

475

451

458

511

451

481

510

435

460

458

459

439

453

498

488

449

447

427

456

447

455

472

458

487

467

429

453

436

467

459

469

465

487

473

432

461

437

455

473

502

445

475

504

471

434

471

483

445

465

442

459

456

478

480

448

461

505

454

442

473

449

479

450

488

494

470

469

465

465

462

447

459

449

463

450

452

481

449

456

467

462

479

470

459

489

447

485

481

439

471

461

473

458

456

510

479

445

469

479

453

449

472

477

477

477

500

472

493

513

474

494

447

472

473

487

468

493

437

472

483

443

437

463

477

445

456

503

464

501

490

521

493

455

450

448

493

444

479

490

448

454

462

486

530

468

459

502

533

510

494

486

514

502

476

505

485

491

484

497

497

466

524

504

465

493

468

491

498

497

509

572

487

507

480

488

508

522

512

515

540

490

514

509

518

487

553

450

489

506

489

515

483

506

496

539

537

511

502

461

505

549

497

491

534

535

535

507

539

539

522

489

546

537

489

588

534

516

612

519

499

531

498

547

500

559

505

560

555

510

557

548

517

549

563

509

506

524

501

552

503

546

551

569

514

564

546

490

546

529

536

510

557

557

555

531

541

574

556

544

618

573

570

569

562

542

528

560

540

578

531

566

575

518

551

590

549

552

578

548

543

542

546

542

548

549

573

599

541

561

602

540

530

555

590

543

598

597

569

588

579

554

573

588

560

601

583

560

613

575

572

582

578

597

566

586

556

595

586

543

590

568

589

558

558

524

582

538

561

562

611

581

598

529

556

601

595

570

559

569

558

589

570

534

582

569

565

611

554

526

571

529

544

607

554

581

618

551

558

604

592

576

592

586

567

649

584

541

603

591

564

584

577

541

592

556

583

599

563

590

627

550

621

600

575

548

616

550

567

631

582

571

592

568

580

620

616

561

633

559

588

653

580

542

625

571

576

634

613

586

612

582

606

622

574

573

594

610

559

630

589

567

655

595

572

680

603

575

636

633

598

616

589

579

650

614

609

646

613

626

637

595

624

699

596

601

633

590

627

644

636

611

633

596

620

642

597

591

661

632

570

674

601

613

613

596

635

647

599

636

668

658

599

668

562

650

695

618

599

647

668

612

654

622

598

646

617

593

637

633

615

674

610

670

724

641

610

735

664

678

681

697

610

686

627

669

657

608

656

671

662

645

682

612

669

689

680

616

711

676

649

676

649

609

672

665

622

665

654

653

668

670

643

635

685

655

652

679

662

693

629

666

701

681

689

739

701

650

696

639

676

691

684

680

729

663

656

686

665

677

668

671

692

697

681

673

700

675

663

739

698

653

777

717

675

728

671

703

732

680

654

777

716

643

746

698

691

734

654

675

791

694

661

805

681

707

769

669

704

776

707

721

717

729

730

733

680

692

776

648

715

771

702

702

790

716

690

787

703

752

787

689

708

764

713

678

784

693

722

771

726

759

814

696

726

735

692

733

743

725

731

796

719

755

796

730

783

788

757

752

786

749

749

820

754

724

810

771

745

827

771

708

777

754

705

797

731

778

787

738

716

757

724

714

759

726

740

815

734

709

824

751

681

706

760

755

765

701

695

734

686

693

733

738

700

735

732

657

720

692

656

723

714

742

740

703

660

725

636

699

766

673

720

740

705

714

756

700

676

758

634

684

731

649

688

692

693

708

767

676

716

735

689

757

725

667

691

731

709

702

699

688

661

719

709

730

757

719

681

753

683

703

761

670

650

729

679

676

719

658

706

782

652

699

745

690

691

748

667

666

718

672

729

710

721

746

755

705

702

736

692

677

774

732

758

747

718

762

782

687

723

761

697

746

741

720

732

779

686

732

758

696

747

783

701

714

767

688

772

777

742

742

762

751

747

756

691

790

801

730

781

759

770

840

817

705

806

771

727

812

814

750

786

759

663

825

863

792

861

819

846

812

839

767

827

829

813

852

885

814

835

846

845

867

898

806

884

889

891

912

889

904

924

926

904

977

943

961

931

1003

1078

981

1009

1109

1004

974

1114

989

1016

1081

1040

1066

1232

1072

1029

1197

1082

1143

1352

1058

1141

1311

1133

1084

1381

1106

1090

1319

1090

1134

1341

1179

1129

1185

1111

1045

1197

1081

1095

1019

1105

1083

1007

1098

1072

986

1110

1087

916

1041

1078

961

1139

1108

939

1148

1109

940

1096

1077

944

1145

1136

998

1129

1131

1010

1159

1172

1046

1126

1124

913

1215

1155

1019

1197

1117

963

1131

1140

989

1181

1132

1012

1253

1201

969

1144

1145

921

1140

1142

942

1177

1114

915

1123

1100

962

1192

1167

914

1179

1144

985

1156

1054

996

1150

1106

957

1087

1120

949

1077

1026

951

1112

1023

897

1068

1027

870

1021

1047

889

984

1024

889

971

1021

845

908

998

821

898

936

798

872

904

793

861

884

813

806

869

782

842

903

797

842

821

805

815

809

744

759

733

772

727

784

795

771

780

774

788

765

843

740

782

797

730

738

715

731

737

707

664

721

737

671

673

696

652

683

665

663

725

645

666

679

587

629

668

583

683

641

621

623

644

614

657

650

648

643

663

610

595

616

583

627

625

622

586

640

611

622

689

595

661

651

630

573

605

605

586

614

586

558

631

621

587

629

593

577

613

607

620

601

573

562

592

568

597

597

619

657

583

589

586

579

569

621

615

591

528

567

580

596

611

588

619

611

567

560

608

582

566

544

526

562

575

565

580

596

563

560

624

531

565

559

556

559

545

541

613

585

547

584

599

562

531

557

565

544

551

555

614

538

528

575

569

560

592

626

525

591

579

605

546

579

573

558

609

569

568

604

543

548

530

581

554

604

538

565

574

550

573

578

593

541

547

526

555

557

551

571

561

525

563

607

503

584

540

521

580

553

541

576

583

563

593

561

558

569

595

586

563

513

589

533

614

530

560

572

519

527

563

553

515

564

575

564

583

576

544

522

532

512

563

538

520

545

545

513

522

530

518

549

546

546

535

543

498

556

532

505

515

554

533

528

493

504

561

525

541

534

554

542

581

536

577

548

539

534

541

563

532

593

522

580

526

521

567

537

528

530

499

515

534

593

516

552

550

527

566

538

551

526

551

515

466

540

547

566

510

505

555

542

544

530

522

563

522

551

579

605

561

546

568

553

597

553

562

546

561

540

548

547

553

560

549

534

548

568

563

559

551

522

568

508

543

520

508

534

513

555

541

554

589

547

546

541

530

517

560

565

499

514

565

489

550

523

504

532

536

542

511

537

500

547

522

494

538

536

506

533

543

502

553

544

524

555

532

525

560

529

514

533

536

554

550

579

569

542

555

568

576

528

523

515

538

553

531

542

618

572

548

589

598

550

596

553

555

654

570

577

684

579

582

692

591

575

674

592

592

656

591

603

649

579

539

587

547

541

561

548

581

570

552

540

534

523

527

528

531

580

558

531

560

533

565

574

553

544

537

569

527

536

587

561

555

556

581

574

605

584

559

618

603

553

659

579

544

778

633

570

854

666

592

878

613

641

958

666

633

975

641

652

984

612

639

871

648

597

804

624

613

683

532

574

632

569

579

594

561

596

561

545

573

530

509

542

536

477

558

536

511

530

514

530

540

525

552

530

520

543

524

540

538

540

492

552

503

506

515

521

504

515

542

494

518

530

522

533

557

542

538

565

518

521

530

554

551

527

523

520

524

507

522

562

534

524

546

543

540

549

531

563

575

575

590

598

547

530

548

537

593

539

544

560

594

575

600

553

588

561

528

576

572

554

563

578

565

585

564

561

549

567

586

603

625

557

616

584

587

566

580

580

538

622

567

545

597

655

592

612

592

623

596

595

586

598

589

607

642

615

616

631

653

668

665

633

637

662

683

669

682

679

662

670

607

595

666

644

611

606

580

595

541

588

621

590

599

620

607

581

585

624

617

614

637

687

601

662

685

598

680

679

667

714

698

701

772

758

740

786

796

787

787

838

846

869

864

860

937

902

835

877

869

819

814

790

858

764

826

897

817

860

890

760

744

909

772

764

1100

771

769

1153

793

788

1207

819

759

1327

796

787

1243

792

764

1175

634

791

1008

702

692

810

627

665

711

634

672

668

625

602

661

595

611

631

562

620

624

592

572

536

590

577

554

610

606

597

625

597

595

625

618

597

590

607

607

616

657

606

663

651

602

676

637

625

741

674

655

713

707

665

741

783

691

752

810

805

849

819

854

899

908

881

928

949

952

1067

1086

1037

1238

1222

1162

1349

1288

1308

1468

1442

1421

1603

1596

1569

1669

1777

1557

1784

1731

1693

1903

1927

1673

1812

1875

1637

1880

1851

1577

1745

1833

1602

1773

1760

1522

1790

1755

1439

1692

1721

1424

1650

1669

1376

1653

1625

1385

1578

1556

1413

1472

1604

1350

1503

1547

1326

1478

1518

1253

1495

1467

1257

1460

1390

1244

1423

1378

1256

1328

1352

1184

1249

1279

1149

1266

1298

1165

1248

1309

1125

1225

1329

1116

1209

1302

1107

1203

1232

1127

1181

1187

1099

1143

1149

1104

1137

1156

1042

1119

1179

1038

1146

1113

1080

1202

1145

1019

1110

1172

1085

1116

1152

1016

1164

1147

1104

1201

1223

1010

1110

1216

1054

1069

1205

1092

1077

1125

1034

1079

1115

992

1052

1093

990

1025

1115

972

1035

1089

989

1060

1088

922

1004

1076

945

1123

1073

988

993

1057

968

1023

1055

1026

1041

1066

1015

1037

1001

971

1034

1044

1003

1063

1032

991

1039

1033

977

1033

1048

984

953

1029

1001

1002

1025

975

1020

998

963

967

1043

912

1004

992

928

985

987

907

993

1025

931

964

1041

915

972

1045

929

934

994

931

948

984

938

919

941

901

966

1009

997

906

1004

965

947

930

932

919

958

922

957

944

888

967

972

900

931

959

888

897

971

879

936

949

873

969

900

819

895

951

817

884

889

852

900

878

796

854

849

795

811

820

811

825

859

858

884

838

873

838

871

840

828

913

808

861

903

808

890

864

787

837

878

811

834

860

869

866

803

829

839

820

900

816

867

902

857

906

973

900

930

1049

871

926

1268

923

956

1486

1017

1039

1579

987

1019

1493

995

1093

1356

987

1019

1186

953

929

1038

822

948

918

879

858

813

821

850

797

864

861

747

838

884

732

856

835

788

848

795

752

761

861

753

814

869

732

799

817

773

830

821

808

861

845

808

811

872

805

825

857

798

810

812

830

845

829

800

805

860

774

816

866

759

829

838

787

820

840

782

809

815

729

839

868

753

870

867

738

828

802

754

872

817

729

786

845

782

840

810

769

817

855

769

799

855

758

823

845

763

811

862

794

816

857

764

827

891

745

848

890

748

857

861

797

850

916

796

808

922

795

884

893

817

874

931

813

869

895

814

952

884

876

896

946

899

924

894

892

883

913

855

944

886

863

918

910

923

937

904

932

970

958

950

986

974

1073

957

1070

1105

997

1031

1153

1021

1041

1076

1052

1058

1101

1040

1032

994

1010

1034

876

1033

1077

984

1062

1017

936

1075

1060

942

1064

1073

960

984

1088

980

1088

1116

1026

1002

1101

933

1098

1083

1013

1026

1050

1031

1074

1108

1082

1084

1110

978

1107

1214

1026

1106

1118

1049

1127

1157

1002

1137

1151

1038

1157

1108

1090

1146

1129

1045

1131

1105

1067

1176

1104

1112

1157

1155

1118

1174

1175

1220

1185

1271

1244

1291

1239

1315

1196

1176

1271

1229

1192

1212

1240

1233

1165

1252

1170

1100

1173

1192

1073

1171

1167

1073

1117

1119

1091

1169

1103

1137

1173

1091

1229

1148

1084

1278

1117

1069

1307

1098

1101

1312

1060

1082

1197

998

1041

1058

1000

1046

1030

989

984

939

892

927

921

894

887

854

894

826

821

907

890

814

871

851

756

842

866

760

849

860

753

814

856

718

873

837

761

836

783

743

747

779

748

796

788

779

795

777

748

787

806

768

769

780

772

783

780

788

753

730

734

754

734

763

755

730

716

739

754

677

753

734

683

757

742

623

666

731

614

770

727

648

730

702

653

744

689

646

756

698

645

754

671

622

718

720

635

739

731

635

723

692

654

659

670

622

665

689

646

692

651

636

694

737

657

660

712

660

645

698

634

707

697

648

682

716

744

648

717

616

687

667

701

753

755

620

729

709

623

695

733

650

708

687

594

691

683

672

720

700

610

679

767

663

699

741

686

667

807

723

691

1044

760

742

1127

725

757

1167

810

727

1118

759

735

1041

684

762

924

676

705

795

699

715

716

740

663

748

857

681

683

878

741

747

906

757

730

930

759

750

876

745

674

783

670

725

734

633

720

701

611

685

619

609

661

548

642

627

578

661

622

607

633

632

624

645

659

602

634

637

593

626

613

615

622

595

628

643

636

663

586

671

656

637

637

659

614

620

668

627

617

619

590

658

613

621

669

565

567

607

541

600

617

523

636

624

519

645

595

563

590

645

569

602

592

550

608

596

554

589

610

569

579

599

581

585

593

517

633

606

529

596

608

534

582

593

549

638

600

569

540

581

533

593

568

564

588

615

592

599

584

568

606

594

561

622

598

595

619

644

618

622

583

678

675

633

743

611

624

781

614

652

861

679

692

823

718

669

900

686

725

813

701

649

799

660

659

712

619

676

652

644

636

615

647

624

596

577

594

586

569

601

546

579

616

575

617

608

559

603

614

561

549

570

524

555

581

536

542

584

524

555

594

566

583

570

516

627

564

513

618

577

497

590

576

535

577

597

537

623

568

521

574

545

567

602

594

519

536

569

538

613

586

542

578

549

559

541

540

563

528

595

524

574

584

491

584

566

531

545

596

591

584

582

521

569

589

546

539

596

654

595

527

574

609

592

656

549

598

680

584

602

670

624

612

634

580

673

630

619

647

635

593

602

591

575

617

617

595

583

523

593

596

581

583

585

544

617

606

617

594

541

652

574

530

682

622

615

787

628

611

942

677

675

1263

753

720

1570

780

794

1894

945

940

2159

1049

1037

2247

1115

1083

2130

1130

1095

1924

1073

1023

1492

999

943

1171

844

846

970

782

789

806

758

705

718

693

705

714

719

680

665

674

662

665

682

649

602

624

657

579

642

669

599

650

643

576

605

624

550

553

644

544

575

598

563

575

586

522

547

574

551

564

550

541

536

544

535

529

619

513

576

545

500

502

534

529

534

524

526

534

574

537

524

554

506

539

522

460

502

542

464

543

528

479

541

504

523

513

539

521

528

537

509

531

538

522

513

545

524

540

488

520

513

518

555

517

546

539

543

560

540

518

591

575

543

545

580

551

560

581

554

603

561

532

577

562

507

553

567

551

546

592

565

585

574

569

602

613

583

565

700

546

558

697

562

602

665

585

592

667

573

584

661

586

618

639

578

594

597

598

554

559

581

550

576

554

556

558

558

546

537

537

528

545

535

537

547

513

540

573

515

535

543

552

542

512

552

518

516

522

513

506

526

591

486

494

535

506

464

476

516

515

512

501

498

484

486

501

502

509

520

484

500

518

468

463

520

494

471

543

500

489

484

498

474

500

486

463

529

498

494

480

516

504

480

523

498

490

508

468

516

497

450

477

482

487

513

506

437

492

502

474

473

479

507

489

479

466

486

524

502

481

549

515

498

479

522

502

483

523

492

498

502

524

523

493

510

506

487

482

462

504

519

511

520

497

542

554

499

513

618

506

527

687

538

544

783

543

562

790

604

601

814

623

599

806

612

636

844

599

623

781

540

615

715

572

608

700

593

598

620

521

546

584

533

533

553

511

556

477

525

497

537

533

484

552

542

558

561

502

529

579

522

518

614

520

515

656

505

516

703

540

539

692

552

515

673

556

574

711

572

554

678

539

526

654

535

546

609

525

559

570

544

548

548

530

516

492

519

520

486

492

514

491

467

523

498

485

497

484

459

503

447

459

473

473

463

508

470

497

477

526

480

450

571

506

529

626

544

568

660

518

563

756

567

563

841

597

556

883

592

601

902

639

618

893

626

640

848

617

579

737

600

590

705

570

605

617

538

564

569

535

548

565

491

540

552

481

563

498

510

505

518

493

511

516

483

511

473

481

492

454

462

451

483

482

452

474

471

500

498

466

506

527

486

502

520

496

482

514

483

472

522

509

503

542

518

512

588

522

516

564

506

511

547

523

528

605

548

522

577

539

524

585

546

534

561

544

564

534

559

573

567

555

563

564

536

576

598

552

557

603

572

605

586

566

603

609

608

589

628

579

602

632

592

627

678

663

659

714

631

667

700

662

697

671

690

744

712

691

733

739

747

754

762

782

771

732

840

785

749

834

827

808

815

816

822

874

827

844

868

859

838

838

880

839

861

822

844

865

804

828

823

843

848

827

817

815

864

775

825

851

802

804

820

842

771

813

858

785

810

802

764

792

789

750

798

789

749

786

752

755

771

762

802

767

795

838

762

784

875

786

808

884

831

813

895

841

770

943

840

820

949

863

820

946

877

823

933

857

809

900

822

821

934

783

828

854

794

805

850

818

788

885

835

774

812

831

837

815

813

834

863

820

820

857

790

829

878

850

842

897

895

832

851

868

833

854

870

872

889

854

855

860

824

867

814

817

906

855

826

876

813

852

816

742

858

836

753

824

830

754

835

821

744

848

839

757

784

783

743

765

765

737

813

785

742

807

790

748

788

825

812

767

821

808

820

827

867

838

843

929

788

825

964

833

862

1045

891

852

1076

906

873

1198

888

902

1217

915

924

1164

947

954

1164

917

958

1120

928

920

1045

866

900

1029

882

923

929

919

853

897

859

913

790

834

922

800

807

833

753

815

870

782

858

791

805

842

861

768

810

831

817

810

779

818

836

856

815

838

841

883

848

846

929

845

874

855

799

865

961

876

863

942

926

937

932

870

883

870

897

835

896

866

866

903

850

831

832

873

835

872

868

847

806

846

822

825

844

820

801

814

831

823

794

839

860

845

862

885

887

898

889

881

848

951

862

785

1036

885

897

1033

903

918

1019

908

907

956

946

904

957

887

890

963

880

876

962

937

933

873

939

918

920

885

901

853

924

844

923

885

897

832

895

908

832

945

873

778

912

911

795

861

871

759

859

846

772

855

839

825

875

846

788

905

877

791

903

860

828

801

797

802

860

859

871

829

855

844

810

808

867

817

855

839

881

887

848

849

890

878

850

874

938

896

829

866

892

881

824

885

857

820

884

906

806

885

896

797

930

840

792

832

822

827

824

814

807

855

868

768

863

838

763

794

806

706

780

809

710

801

765

711

779

798

736

760

769

715

761

773

725

728

787

743

741

756

703

764

725

670

729

727

672

729

737

701

752

697

697

697

707

651

729

716

660

704

723

665

730

750

643

712

706

660

696

689

685

648

684

699

695

702

693

712

709

653

698

662

684

682

701

688

734

691

634

726

734

670

640

653

645

701

691

659

705

676

627

676

718

701

671

660

671

699

709

624

698

696

625

649

646

605

634

679

604

677

652

636

640

689

646

638

617

661

650

679

638

634

628

594

658

608

601

633

650

608

627

643

647

644

649

607

606

598

596

596

621

621

609

614

671

642

605

681

618

610

628

587

629

651

664

612

661

608

619

639

587

622

627

618

668

632

647

637

617

641

623

616

665

604

648

651

608

658

608

628

661

637

614

645

650

687

662

639

622

623

641

607

669

619

627

696

649

672

661

659

607

717

685

594

682

649

641

668

643

632

661

647

659

638

638

635

622

633

576

658

602

633

675

692

692

673

663

635

623

649

625

689

631

662

672

638

625

666

653

613

709

663

610

677

656

615

664

598

648

690

612

640

652

641

610

651

604

611

691

596

623

714

624

620

729

642

652

728

637

654

755

638

642

738

649

617

734

613

604

703

626

681

670

633

658

666

586

594

646

601

586

630

586

563

598

572

595

562

601

567

570

568

556

579

530

594

530

527

598

516

545

585

537

567

589

560

563

590

544

555

562

574

522

536

525

546

534

499

538

576

524

519

569

499

542

528

490

531

547

515

537

552

530

508

547

508

508

563

508

522

553

501

519

548

497

541

539

485

522

543

546

528

537

526

527

511

505

524

517

515

541

524

478

527

520

467

479

521

481

484

520

508

510

507

506

532

517

535

533

565

546

500

557

522

489

511

502

512

520

494

516

486

503

482

513

510

479

521

502

497

523

487

500

549

465

498

537

499

510

510

496

516

528

513

499

518

523

490

469

548

509

535

551

486

541

558

492

498

519

480

502

542

520

531

594

507

523

564

509

536

559

541

533

577

555

518

544

552

538

566

539

519

562

521

521

527

541

532

529

528

571

538

520

571

568

519

526

533

514

524

511

518

530

507

490

502

503

484

526

532

488

517

515

521

480

461

481

512

502

505

508

503

471

552

475

483

507

472

530

474

505

506

514

532

511

537

501

496

496

508

521

498

497

508

496

480

510

507

472

530

537

516

536

539

517

518

550

558

516

562

660

516

534

711

504

549

727

514

527

673

504

492

612

504

539

584

550

489

622

529

517

573

549

535

584

530

526

595

527

572

644

580

541

595

558

547

572

527

550

559

521

554

567

483

557

643

521

529

584

502

538

561

520

553

581

529

540

561

519

516

582

535

536

581

535

549

545

503

494

565

501

549

541

499

541

510

507

500

503

536

496

496

517

526

562

490

519

553

507

537

531

500

565

524

549

529

519

543

516

517

508

519

519

525

510

506

528

559

583

551

533

609

530

535

584

540

509

623

537

566

629

544

544

625

513

539

644

576

552

729

605

562

731

552

548

734

537

595

692

585

559

708

608

586

716

583

569

681

563

602

657

585

601

576

538

582

565

522

577

547

565

584

554

570

548

556

560

564

551

543

552

487

514

543

511

511

486

503

501

520

498

546

587

519

554

498

496

522

512

511

536

532

558

565

529

520

523

521

521

521

563

499

540

508

490

539

516

512

539

557

511

572

540

474

530

557

492

518

554

505

537

572

530

521

542

527

522

524

495

507

522

473

534

541

511

547

524

500

513

535

489

564

575

500

561

520

520

512

494

522

481

543

527

536

507

512

557

531

543

512

523

588

526

536

577

524

534

543

507

542

578

525

517

555

550

510

528

497

526

521

489

530

520

494

494

481

521

517

475

496

510

473

503

503

444

503

529

468

514

498

495

485

499

461

483

500

467

492

456

483

485

502

463

505

505

448

472

500

472

461

493

448

485

476

463

484

503

437

496

491

453

506

472

467

499

474

426

469

501

407

495

481

456

542

437

433

541

479

433

499

475

447

450

498

454

470

500

463

488

490

449

470

507

448

454

495

437

479

489

451

482

462

479

437

486

470

470

505

455

507

474

453

509

505

471

476

507

485

503

465

495

525

501

469

490

509

487

470

493

516

474

531

503

495

556

506

492

529

488

484

475

507

465

454

522

481

457

503

495

490

501

490

498

493

512

479

485

501

509

480

465

504

474

484

506

472

456

506

508

489

479

452

497

513

456

489

526

455

535

487

463

466

490

452

480

477

483

488

469

430

502

488

523

513

502

471

481

486

425

485

470

445

505

483

434

506

519

440

496

514

463

541

521

481

527

474

469

524

505

442

482

482

469

488

507

484

530

518

458

501

467

463

503

477

476

512

512

515

448

505

477

496

513

514

506

556

518

529

552

498

530

502

483

516

530

522

524

480

524

512

522

510

545

501

566

481

522

505

546

517

543

533

545

530

499

531

517

529

509

550

555

507

544

541

514

499

552

518

560

521

510

549

568

509

562

499

496

605

499

562

590

543

518

537

564

518

548

517

542

566

564

532

549

508

525

577

554

537

565

529

526

590

532

530

534

567

527

531

542

519

544

512

526

541

490

520

524

512

565

513

533

520

508

531

474

503

463

499

478

555

509

492

506

485

500

496

477

525

492

499

486

479

468

475

491

503

502

482

527

546

513

463

503

477

487

507

467

444

497

488

484

505

462

521

502

486

519

528

492

527

479

496

478

510

538

524

495

473

503

507

516

511

479

507

476

465

490

501

473

455

501

458

467

526

461

475

469

459

492

508

400

472

477

480

466

494

442

490

478

460

524

466

466

503

491

454

445

507

460

472

445

484

459

464

455

475

461

453

464

447

409

477

439

462

438

456

467

434

440

446

431

464

388

467

468

408

472

430

465

450

465

483

454

466

434

514

441

452

507

456

479

477

467

473

463

478

508

492

510

498

447

485

501

498

431

494

506

485

499

459

508

470

459

481

491

491

517

513

449

495

495

489

520

475

494

513

514

504

478

537

482

478

522

446

486

536

443

527

515

476

486

524

504

480

487

494

489

513

496

539

502

524

492

520

503

470

536

564

500

508

503

497

530

479

487

533

482

495

535

504

498

511

495

466

463

473

477

495

475

477

511

467

521

506

496

499

481

500

480

497

507

451

505

508

469

490

517

487

500

512

477

502

476

475

484

476

501

497

487

497

543

485

494

491

512

455

513

493

458

561

468

511

515

485

488

532

507

491

569

520

489

568

488

448

532

518

490

581

503

504

544

461

501

536

448

525

482

483

530

550

481

508

493

492

449

523

486

490

513

459

504

449

473

455

459

489

456

437

462

500

400

458

478

447

441

513

463

448

462

462

477

454

456

491

491

438

430

444

444

477

450

466

456

467

455

446

450

444

447

421

433

428

452

445

449

425

438

434

428

449

426

441

430

438

475

431

437

464

421

429

421

420

517

432

431

476

425

445

470

433

437

456

476

479

505

471

482

455

438

442

470

480

456

494

445

463

460

452

433

474

428

448

475

408

443

430

431

415

469

475

454

434

488

452

478

445

460

465

464

460

478

471

463

460

460

432

494

489

470

431

432

442

473

451

461

435

490

459

486

444

465

478

430

456

456

478

459

417

389

453

471

420

425

452

427

479

458

472

487

435

437

456

450

438

488

475

431

491

438

437

474

473

504

450

442

447

464

456

455

453

454

503

459

456

469

468

459

457

459

478

467

452

408

456

446

442

441

432

469

474

432

418

411

456

473

461

411

423

475

393

441

469

451

451

493

401

469

469

468

463

453

430

464

459

435

427

444

418

464

410

458

499

472

451

508

476

472

457

453

432

446

446

389

470

443

434

457

474

434

450

456

459

501

478

429

453

459

490

436

467

451

501

458

465

468

456

469

472

477

472

468

496

449

488

462

478

459

466

482

507

489

448

530

459

454

475

473

481

450

497

471

463

496

527

476

475

516

537

505

474

512

490

514

523

507

494

480

510

508

497

543

490

519

535

511

516

525

494

479

502

543

534

528

539

517

527

495

546

526

467

535

539

539

591

559

515

528

551

504

558

514

559

550

578

601

553

580

538

570

605

539

575

569

610

565

597

524

610

615

510

569

604

523

558

563

548

570

578

522

584

562

520

582

576

555

571

587

536

558

576

556

577

589

564

565

602

587

537

547

520

576

578

572

605

602

547

565

595

577

580

615

568

579

569

548

614

604

550

578

573

587

557

617

636

577

614

595

636

602

570

567

607

572

624

622

567

581

638

622

571

614

568

598

554

566

622

594

553

523

602

515

600

593

574

589

614

515

560

568

546

587

601

577

595

549

508

577

565

530

561

574

556

567

580

547

546

595

539

542

518

514

554

518

576

565

561

525

551

589

529

556

546

474

562

543

521

514

548

522

513

542

521

548

562

547

563

567

533

549

527

481

542

587

527

558

555

512

538

591

524

540

536

507

555

568

522

595

548

499

521

537

543

528

548

528

554

516

513

540

497

524

519

592

520

543

523

559

510

543

512

568

496

511

487

523

517

543

532

524

536

507

495

529

557

487

560

526

502

545

510

493

549

529

481

524

540

503

569

527

508

533

506

493

484

557

440

487

556

458

496

514

472

516

483

477

532

488

492

531

538

497

468

541

508

522

519

504

502

503

466

502

525

448

463

512

490

481

506

494

498

495

506

487

492

442

518

520

471

532

548

507

516

524

474

482

501

492

526

487

502

493

499

501

485

475

478

507

524

489

506

505

520

528

512

506

491

499

467

455

445

437

519

480

478

477

536

482

495

488

469

502

488

473

512

469

490

490

451

426

484

515

463

476

460

485

446

519

439

469

501

495

483

491

474

455

496

425

505

463

439

509

459

464

485

496

457

477

484

457

461

486

421

472

487

480

513

490

428

487

461

487

485

517

504

488

540

473

470

480

471

485

500

430

505

524

433

530

522

466

511

554

481

445

524

442

509

509

480

540

497

494

455

512

442

493

499

472

477

501

492

497

505

473

535

527

469

487

502

466

472

485

451

492

509

474

454

506

510

462

523

500

481

514

495

477

504

490

479

496

459

510

468

452

531

499

487

477

493

463

481

467

457

497

478

476

494

491

471

514

464

431

448

472

443

493

472

436

472

495

459

488

473

476

442

434

421

453

452

442

427

457

399

438

465

401

423

457

422

447

459

387

450

448

430

431

436

428

480

445

416

500

459

414

450

473

394

441

463

412

419

437

397

429

431

418

446

437

406

430

436

418

423

460

402

445

442

379

462

412

391

476

431

428

407

446

411

449

428

378

422

463

419

436

430

423

443

456

410

450

460

447

418

460

446

415

439

388

428

466

395

439

407

440

434

441

431

457

470

450

424

401

453

461

401

417

444

426

445

440

430

428

473

457

390

438

451

404

463

446

437

437

428

477

437

424

437

463

420

394

442

462

449

480

490

412

449

459

425

435

463

437

445

436

450

460

443

440

425

469

497

479

434

433

454

457

428

469

459

453

408

447

444

402

448

440

453

475

469

442

504

460

421

501

435

469

472

425

498

475

439

463

466

427

472

454

433

430

455

445

444

446

426

432

429

407

444

448

434

439

485

439

418

440

398

441

469

396

425

454

428

414

403

401

396

468

380

448

471

415

442

464

405

443

443

411

429

414

417

426

440

419

452

443

400

439

435

410

441

419

384

429

443

423

429

436

417

419

438

411

441

421

375

410

449

424

393

438

411

433

427

417

417

438

422

455

455

406

424

466

390

441

429

428

436

429

410

421

437

410

397

409

456

455

435

407

448

393

396

452

471

430

401

437

405

441

416

404

481

455

416

448

446

407

417

473

414

437

463

408

441

465

445

401

446

418

424

443

414

458

462

409

424

444

416

413

417

424

430

418

408

455

469

436

456

475

465

454

472

440

457

429

434

449

464

425

484

425

439

467

437

448

429

480

432

448

460

456

472

432

457

457

451

432

454

466

470

461

443

452

463

490

472

489

458

454

466

505

499

458

478

472

477

552

461

465

458

502

498

479

454

515

472

465

498

496

477

496

467

485

510

498

501

521

541

506

503

545

522

557

555

554

545

557

546

552

579

605

553

594

543

564

587

593

589

552

560

571

611

605

608

634

607

619

635

611

629

680

613

646

645

629

697

644

617

708

669

646

659

672

603

683

689

718

723

755

696

660

675

651

724

728

670

746

714

663

712

711

664

706

701

658

729

726

668

704

747

703

647

690

687

718

728

669

681

706

641

694

744

623

727

787

613

688

742

627

656

721

632

696

708

624

747

707

652

689

692

638

669

702

590

610

668

597

634

671

559

668

672

565

651

698

595

632

608

590

637

665

559

679

659

549

633

618

553

614

608

493

657

635

528

608

618

553

617

566

529

603

643

546

637

615

542

620

581

554

567

634

570

583

608

507

549

637

504

587

605

464

580

640

510

594

584

503

582

593

488

555

583

531

579

557

521

522

563

463

569

537

527

564

596

508

604

576

528

581

540

491

555

546

514

591

527

510

547

550

490

528

556

529

574

524

486

555

577

496

566

492

498

563

556

488

491

545

450

505

565

462

557

536

481

541

610

479

543

516

495

495

532

408

515

521

454

508

547

487

538

556

452

561

486

456

495

518

441

466

524

423

466

531

475

492

529

452

455

517

445

500

521

434

471

469

435

476

534

414

480

520

481

502

484

412

488

430

424

445

503

449

458

465

424

505

477

384

469

475

424

482

465

435

496

452

446

457

445

403

452

466

428

436

444

372

467

437

397

482

440

412

445

445

426

432

446

430

449

447

412

457

434

456

433

455

443

455

460

397

453

458

428

419

442

421

400

468

425

427

458

449

480

439

446

410

432

429

467

433

437

440

434

425

442

414

444

464

496

405

449

445

418

449

411

432

447

413

386

469

431

384

449

431

419

450

445

405

477

436

398

445

447

431

436

443

371

409

438

380

427

417

411

449

454

403

448

422

400

443

457

407

446

400

433

434

417

437

408

448

432

415

445

397

431

445

408

473

428

421

441

448

387

446

465

373

475

421

361

444

458

442

440

442

410

458

442

387

435

442

401

416

428

376

421

426

362

439

429

366

436

420

408

430

427

404

419

442

379

417

452

407

447

400

376

444

401

396

409

420

367

453

438

396

422

430

398

450

427

449

408

425

413

384

393

392

453

419

403

424

443

419

426

435

400

441

386

424

443

390

382

422

433

402

431

436

386

396

446

383

394

430

372

442

442

385

406

416

398

419

444

410

401

460

374

430

427

432

430

429

393

424

421

371

413

474

415

442

484

409

431

456

407

400

445

370

404

448

418

410

414

393

427

415

396

462

435

400

431

431

385

450

437

391

461

412

440

421

403

410

465

440

383

430

437

386

426

447

394

433

444

397

446

433

383

425

424

416

433

457

420

432

430

376

421

436

387

430

402

392

437

434

436

437

421

397

439

425

397

433

424

393

456

450

415

447

441

382

459

431

390

441

438

395

452

431

413

415

440

417

400

422

376

415

471

426

455

431

409

437

469

379

447

411

395

438

440

439

426

432

387

427

386

399

435

423

353

397

427

363

433

428

366

407

422

404

422

419

398

435

436

394

421

441

416

410

444

383

415

445

406

403

438

393

421

426

413

437

400

394

444

409

393

465

432

432

421

456

416

396

425

428

422

433

422

437

441

396

429

426

395

420

449

401

438

438

414

434

445

396

416

457

441

448

419

415

427

441

414

425

417

408

413

492

369

436

383

438

403

435

428

413

396

381

388

433

391

436

381

405

397

426

425

405

412

370

428

405

375

422

432

355

376

430

404

418

425

402

419

400

413

380

428

346

437

430

360

383

406

389

431

478

396

437

424

354

436

424

382

415

412

351

438

400

406

426

438

386

444

421

405

377

433

420

374

422

398

454

429

382

398

416

367

428

429

374

429

364

380

421

400

381

405

427

364

394

418

361

402

415

370

419

409

379

426

393

364

423

429

389

398

453

408

399

410

401

409

378

380

401

433

376

430

430

425

418

440

393

416

397

372

448

430

381

405

418

397

408

420

391

423

397

349

421

412

412

434

384

368

399

427

363

425

466

394

427

375

396

409

424

392

410

444

372

383

415

382

423

410

396

396

416

383

403

434

383

387

411

366

424

396

379

392

428

338

349

400

383

448

393

402

365

396

423

377

387

365

383

391

399

439

395

364

399

460

388

384

421

407

410

449

386

408

421

356

431

389

374

409

369

427

400

436

392

408

398

426

424

439

397

468

400

424

442

448

354

401

421

393

406

404

379

384

404

355

417

412

378

419

418

382

430

420

364

391

412

371

388

439

424

419

415

419

409

424

395

417

411

397

406

436

392

416

427

385

418

396

392

417

386

411

398

408

368

399

431

378

412

434

335

432

400

362

419

416

383

407

396

383

444

406

383

435

405

406

409

437

373

416

413

416

393

408

384

436

434

397

382

435

412

394

435

383

427

398

364

411

410

409

424

424

399

427

423

388

431

402

373

383

414

379

413

431

373

447

383

404

413

423

388

406

416

359

434

444

369

444

408

364

420

437

383

396

401

361

398

402

377

429

416

386

382

399

367

384

421

402

410

414

407

445

411

365

408

413

365

428

439

366

411

452

361

387

411

406

382

409

360

368

386

365

424

420

355

393

420

381

407

417

357

411

411

368

399

407

395

407

416

366

413

386

371

388

420

399

438

435

415

414

441

351

389

401

372

425

412

415

403

437

381

417

429

377

409

417

402

407

410

384

460

422

352

427

419

366

377

449

384

415

414

382

400

436

413

411

412

342

412

447

395

410

420

388

416

421

409

418

434

395

410

399

422

427

429

397

431

431

384

417

428

434

410

383

409

409

441

389

451

409

384

426

428

407

386

441

370

435

448

399

421

420

420

457

443

409

445

452

363

434

435

413

442

430

412

412

438

411

432

389

394

438

459

412

439

446

413

436

459

384

454

458

404

440

459

415

413

414

378

445

439

398

479

447

410

412

416

441

434

411

445

447

431

398

495

413

408

474

454

413

452

485

431

417

499

386

416

396

434

444

444

404

451

458

437

445

442

429

416

462

409

444

469

435

461

448

396

474

458

423

456

464

440

447

431

440

440

460

432

414

484

424

493

489

421

511

497

420

475

487

415

495

479

465

494

541

449

504

497

415

508

452

419

518

465

465

497

506

472

489

533

458

510

530

434

502

488

443

508

532

464

503

533

460

476

528

472

527

532

503

490

529

458

519

520

464

533

518

457

467

499

410

482

509

455

497

510

395

534

510

495

499

496

485

519

473

474

510

496

454

497

527

479

469

487

421

485

507

445

539

510

436

477

500

443

482

488

424

507

505

451

490

473

452

444

453

419

480

455

436

501

520

438

464

503

448

477

492

415

486

482

419

509

503

437

450

474

458

447

494

447

473

484

437

467

521

416

414

464

449

456

477

439

473

473

426

467

458

438

443

460

436

442

468

425

489

462

419

476

469

420

481

452

433

442

459

426

441

481

392

473

496

393

490

461

390

459

423

425

483

436

432

474

458

419

394

476

395

487

505

420

462

506

400

432

487

453

478

460

405

466

440

414

482

435

436

458

484

417

437

460

432

450

489

396

404

445

415

434

448

427

444

456

414

488

440

421

462

471

388

494

430

379

470

463

421

499

430

415

475

441

420

448

469

411

454

475

415

449

476

430

444

447

372

433

431

397

436

437

428

482

430

386

452

470

420

434

450

404

476

468

451

424

468

414

459

418

443

421

435

406

475

526

414

439

478

404

444

476

398

441

452

445

433

446

419

456

499

415

453

497

424

458

464

431

456

462

465

445

464

425

448

449

400

479

452

404

455

450

407

433

473

406

450

455

410

480

475

420

465

452

415

437

459

436

461

468

422

454

473

405

449

469

423

476

439

439

434

450

408

474

453

397

464

464

455

477

473

407

472

467

426

414

471

446

466

484

465

467

456

454

448

453

419

448

450

406

461

489

400

485

466

422

467

441

453

417

449

434

455

468

438

455

435

393

471

448

448

424

483

425

461

490

430

457

491

426

477

508

428

471

497

458

490

494

435

491

496

436

468

487

448

465

455

410

481

493

430

504

501

413

482

493

434

486

503

419

477

481

439

504

486

460

499

470

460

489

474

429

483

479

448

488

482

468

472

519

456

476

488

439

504

489

444

496

477

463

502

497

504

513

511

421

518

470

457

504

538

431

446

548

444

495

490

445

530

492

463

488

499

428

488

469

445

498

547

421

478

517

468

475

507

453

495

492

420

480

489

430

471

485

435

507

493

432

497

494

414

451

519

452

467

492

399

514

516

403

492

509

460

482

465

396

515

498

431

498

492

403

476

464

405

459

466

436

472

508

425

448

497

378

463

463

423

480

495

407

473

505

447

485

471

429

437

477

395

472

455

410

506

449

403

423

465

417

421

478

406

452

485

417

454

462

391

441

422

403

462

451

391

485

462

401

407

453

396

439

456

433

471

489

409

453

489

400

434

412

395

450

444

377

438

459

395

464

451

425

393

439

404

416

425

432

412

464

387

415

448

410

437

461

389

422

421

374

405

369

358

420

451

375

442

447

371

415

400

377

408

438

386

418

433

368

434

430

386

436

446

367

454

432

382

455

427

391

419

440

377

422

436

386

405

411

380

411

436

392

419

418

342

444

434

369

414

427

389

418

423

377

456

420

389

404

418

361

397

403

369

433

409

386

431

407

372

415

420

395

381

447

387

405

410

396

429

429

378

425

440

354

457

400

404

426

399

398

439

442

354

427

393

354

388

426

389

394

410

372

387

411

386

430

407

393

392

445

372

400

385

345

413

447

352

408

399

392

408

389

378

422

418

405

421

415

408

431

416

411

425

422

396

411

449

384

423

456

395

419

413

398

427

386

363

444

390

400

418

403

372

384

406

362

449

447

393

419

458

401

450

419

426

419

410

378

429

411

375

449

424

398

424

431

382

422

423

376

412

422

409

407

442

373

429

428

375

403

424

363

404

425

383

422

415

346

401

424

419

408

461

354

398

439

394

416

422

368

416

393

371

405

429

352

412

414

384

419

407

336

416

411

362

376

418

410

392

420

387

419

412

384

427

371

379

405

394

376

394

404

376

448

445

389

422

442

387

424

434

403

411

415

386

406

444

334

422

460

360

408

403

393

440

387

362

437

394

371

412

396

376

428

416

394

408

399

379

426

431

404

395

421

370

380

430

367

403

418

403

410

436

400

424

421

398

440

406

399

416

391

395

358

418

384

411

397

364

385

408

382

385

428

399

419

454

380

407

397

366

408

416

417

411

388

416

411

418

384

447

432

351

361

424

403

413

375

335

399

418

369

432

420

357

387

391

392

388

385

365

396

435

354

370

393

376

428

392

380

368

405

371

352

382

351

399

410

362

397

397

345

425

394

352

394

399

397

355

383

379

388

419

370

404

399

343

392

406

355

393

392

365

408

386

364

396

412

359

393

388

364

378

401

340

385

405

360

398

376

347

376

439

352

384

401

358

405

383

368

410

374

359

393

400

344

368

392

396

397

386

365

365

354

375

413

419

343

393

377

368

388

362

375

404

404

328

367

366

359

369

386

376

383

396

387

396

385

373

379

374

348

415

422

391

442

381

380

373

381

337

410

382

350

381

398

403

369

390

350

398

400

366

401

426

359

341

376

373

413

386

339

368

372

351

380

402

384

390

382

367

414

377

346

368

379

376

357

379

374

355

404

366

401

369

337

417

396

353

393

361

350

404

420

344

402

385

349

355

371

353

355

385

351

337

332

350

397

393

338

389

371

342

359

398

326

352

430

324

389

381

335

391

384

333

421

366

357

402

384

363

369

378

325

379

373

314

394

349

358

364

366

332

370

412

322

395

376

368

386

371

322

371

363

343

391

412

326

372

387

352

387

374

358

380

363

333

378

377

390

389

392

356

393

390

341

404

408

350

391

379

353

374

366

341

382

375

347

376

379

329

356

393

347

372

366

377

361

405

335

343

387

320

398

384

337

397

377

334

397

358

361

381

391

363

345

393

355

376

410

358

379

352

358

356

366

338

369

383

377

402

381

344

319

377

335

401

348

310

383

387

342

365

379

339

372

405

331

380

398

368

368

405

344

399

392

358

378

383

345

380

396

348

402

391

355

407

369

313

404

398

352

386

389

339

367

416

307

378

378

330

406

392

356

365

400

341

382

397

355

397

395

324

401

413

361

396

380

357

398

394

341

379

400

352

367

364

330

381

378

358

365

383

366

388

375

327

369

377

333

358

369

355

373

395

356

393

421

343

398

379

322

378

363

345

383

377

332

398

384

342

379

376

338

354

378

306

354

352

325

375

367

346

371

369

321

373

383

317

343

389

322

344

389

303

388

396

311

418

370

297

366

334

335

383

372

378

344

381

366

356

358

350

313

340

342

373

354

320

387

403

335

385

402

351

412

375

351

389

347

314

365

390

320

391

401

349

390

361

329

419

390

354

357

384

342

350

392

360

369

361

324

346

349

354

378

385

320

373

394

359

398

360

341

339

377

303

340

408

354

387

369

326

363

360

339

358

361

320

401

374

310

383

367

329

369

357

335

374

386

375

346

377

339

404

372

353

350

380

350

425

399

350

386

358

364

375

373

317

380

394

345

363

375

329

362

401

347

396

370

376

398

357

359

363

356

361

384

377

331

395

332

353

353

351

345

345

367

345

366

373

340

350

387

344

383

371

362

345

417

318

357

377

332

385

387

353

425

380

370

357

388

343

352

382

353

344

356

326

406

368

352

374

370

341

364

374

332

385

392

329

391

380

313

325

370

334

370

379

346

370

371

351

371

393

325

391

383

347

374

344

306

419

369

351

399

399

358

384

347

324

368

391

309

389

388

328

334

396

361

371

349

351

379

411

319

356

384

357

369

366

329

369

393

355

339

384

323

411

362

332

369

373

357

347

413

313

373

370

336

419

389

352

350

417

344

404

412

361

377

368

321

377

367

335

356

409

343

381

389

329

391

407

346

399

386

356

396

386

353

381

368

332

391

378

334

357

382

336

396

387

337

378

422

396

386

405

343

360

369

359

389

351

335

367

382

340

373

408

312

375

367

319

382

412

356

395

391

356

384

355

369

363

386

333

375

391

361

359

404

379

389

374

351

368

392

364

397

429

385

360

358

322

373

371

324

374

368

344

417

393

324

403

392

339

399

414

393

395

380

347

403

383

361

399

382

331

420

394

384

401

357

418

382

363

319

377

379

334

401

381

360

354

408

346

376

392

345

394

398

340

331

392

343

398

381

365

408

400

334

359

401



Feuil1

		0.33		2		3		4		1

		0.362		5		4		3		4

		0.394		1		5		3		3

		0.426		5		5		4		3

		0.458		3		5		6		3

		0.49		2		1		5		1

		0.522		2		4		3		2

		0.554		1		2		1		6

		0.586		6		5		2		1

		0.618		5		4		0		3

		0.65		4		6		6		4

		0.682		7		5		4		2

		0.714		5		3		2		2

		0.746		1		6		2		3

		0.778		4		6		2		4

		0.81		6		5		4		3

		0.842		6		4		4		3

		0.874		4		5		7		4

		0.906		4		7		7		6

		0.938		8		6		6		5

		0.97		9		6		5		4

		1.002		5		5		4		4

		1.034		5		7		8		4

		1.066		5		8		6		9

		1.098		2		7		10		7

		1.13		4		7		5		6

		1.162		7		13		3		6

		1.194		5		5		7		5

		1.226		11		11		9		5

		1.258		4		23		20		4

		1.29		8		43		41		11

		1.322		15		100		106		36

		1.354		57		155		170		83

		1.386		112		193		206		125

		1.418		150		215		201		149

		1.45		169		184		191		197

		1.482		174		215		211		162

		1.514		189		211		241		201

		1.546		183		234		246		212

		1.578		235		345		318		293

		1.61		280		414		407		323

		1.642		352		443		412		381

		1.674		385		427		465		399

		1.706		407		470		434		401

		1.738		451		459		431		401

		1.77		454		436		415		402

		1.802		487		415		428		443

		1.834		448		449		453		411

		1.866		418		463		509		407

		1.898		442		445		482		427

		1.93		445		476		443		418

		1.962		427		490		466		425

		1.994		478		428		471		393

		2.026		456		458		433		417

		2.058		448		464		456		404

		2.09		452		467		475		421

		2.122		450		471		494		438

		2.154		451		471		434		407

		2.186		456		444		418		422

		2.218		462		456		424		426

		2.25		444		413		437		409

		2.282		461		485		429		450

		2.314		504		503		500		443

		2.346		442		488		484		413

		2.378		504		456		458		391

		2.41		475		459		474		434

		2.442		447		435		487		436

		2.474		475		426		465		430

		2.506		467		450		496		445

		2.538		468		452		475		464

		2.57		476		452		523		438

		2.602		444		501		492		448

		2.634		453		474		470		453

		2.666		463		475		458		434

		2.698		446		493		423		433

		2.73		464		431		431		429

		2.762		448		451		469		439

		2.794		451		488		495		444

		2.826		465		450		475		449

		2.858		468		459		477		436

		2.89		477		467		517		409

		2.922		453		411		501		411

		2.954		478		452		471		386

		2.986		466		467		440		437

		3.018		489		470		447		435

		3.05		478		506		489		476

		3.082		489		444		447		452

		3.114		451		457		501		418

		3.146		450		457		454		437

		3.178		455		424		459		447

		3.21		479		470		459		448

		3.242		476		449		475		445

		3.274		492		504		449		423

		3.306		459		482		477		419

		3.338		476		446		451		403

		3.37		471		489		459		419

		3.402		469		441		459		465

		3.434		497		467		466		431

		3.466		471		464		453		444

		3.498		455		455		495		429

		3.53		461		461		523		429

		3.562		449		488		473		428

		3.594		473		438		487		425

		3.626		447		459		471		396

		3.658		476		464		459		419

		3.69		463		473		477		425

		3.722		466		483		458		428

		3.754		414		448		465		443

		3.786		485		475		451		421

		3.818		458		511		451		424

		3.85		481		510		435		426

		3.882		460		458		459		422

		3.914		439		453		498		406

		3.946		488		449		447		441

		3.978		427		456		447		476

		4.01		455		472		458		428

		4.042		487		467		429		427

		4.074		453		436		467		427

		4.106		459		469		465		412

		4.138		487		473		432		395

		4.17		461		437		455		417

		4.202		473		502		445		484

		4.234		475		504		471		425

		4.266		434		471		483		409

		4.298		445		465		442		458

		4.33		459		456		478		445

		4.362		480		448		461		468

		4.394		505		454		442		443

		4.426		473		449		479		454

		4.458		450		488		494		438

		4.49		470		469		465		434

		4.522		465		462		447		402

		4.554		459		449		463		421

		4.586		450		452		481		441

		4.618		449		456		467		430

		4.65		462		479		470		409

		4.682		459		489		447		447

		4.714		485		481		439		440

		4.746		471		461		473		434

		4.778		458		456		510		428

		4.81		479		445		469		422

		4.842		479		453		449		423

		4.874		472		477		477		439

		4.906		477		500		472		448

		4.938		493		513		474		421

		4.97		494		447		472		474

		5.002		473		487		468		444

		5.034		493		437		472		434

		5.066		483		443		437		421

		5.098		463		477		445		430

		5.13		456		503		464		428

		5.162		501		490		521		428

		5.194		493		455		450		424

		5.226		448		493		444		430

		5.258		479		490		448		427

		5.29		454		462		486		419

		5.322		530		468		459		412

		5.354		502		533		510		426

		5.386		494		486		514		447

		5.418		502		476		505		402

		5.45		485		491		484		434

		5.482		497		497		466		479

		5.514		524		504		465		466

		5.546		493		468		491		429

		5.578		498		497		509		429

		5.61		572		487		507		438

		5.642		480		488		508		466

		5.674		522		512		515		487

		5.706		540		490		514		454

		5.738		509		518		487		478

		5.77		553		450		489		462

		5.802		506		489		515		436

		5.834		483		506		496		506

		5.866		539		537		511		525

		5.898		502		461		505		464

		5.93		549		497		491		502

		5.962		534		535		535		466

		5.994		507		539		539		500

		6.026		522		489		546		451

		6.058		537		489		588		464

		6.09		534		516		612		486

		6.122		519		499		531		496

		6.154		498		547		500		512

		6.186		559		505		560		502

		6.218		555		510		557		476

		6.25		548		517		549		497

		6.282		563		509		506		472

		6.314		524		501		552		504

		6.346		503		546		551		524

		6.378		569		514		564		484

		6.41		546		490		546		502

		6.442		529		536		510		511

		6.474		557		557		555		517

		6.506		531		541		574		530

		6.538		556		544		618		488

		6.57		573		570		569		532

		6.602		562		542		528		516

		6.634		560		540		578		540

		6.666		531		566		575		505

		6.698		518		551		590		504

		6.73		549		552		578		524

		6.762		548		543		542		533

		6.794		546		542		548		555

		6.826		549		573		599		514

		6.858		541		561		602		514

		6.89		540		530		555		534

		6.922		590		543		598		539

		6.954		597		569		588		539

		6.986		579		554		573		547

		7.018		588		560		601		534

		7.05		583		560		613		533

		7.082		575		572		582		516

		7.114		578		597		566		492

		7.146		586		556		595		509

		7.178		586		543		590		521

		7.21		568		589		558		501

		7.242		558		524		582		492

		7.274		538		561		562		544

		7.306		611		581		598		514

		7.338		529		556		601		538

		7.37		595		570		559		534

		7.402		569		558		589		535

		7.434		570		534		582		566

		7.466		569		565		611		535

		7.498		554		526		571		509

		7.53		529		544		607		544

		7.562		554		581		618		501

		7.594		551		558		604		533

		7.626		592		576		592		574

		7.658		586		567		649		519

		7.69		584		541		603		550

		7.722		591		564		584		581

		7.754		577		541		592		555

		7.786		556		583		599		494

		7.818		563		590		627		497

		7.85		550		621		600		532

		7.882		575		548		616		513

		7.914		550		567		631		551

		7.946		582		571		592		529

		7.978		568		580		620		532

		8.01		616		561		633		516

		8.042		559		588		653		557

		8.074		580		542		625		548

		8.106		571		576		634		529

		8.138		613		586		612		546

		8.17		582		606		622		526

		8.202		574		573		594		490

		8.234		610		559		630		589

		8.266		589		567		655		517

		8.298		595		572		680		536

		8.33		603		575		636		548

		8.362		633		598		616		530

		8.394		589		579		650		537

		8.426		614		609		646		527

		8.458		613		626		637		549

		8.49		595		624		699		560

		8.522		596		601		633		551

		8.554		590		627		644		574

		8.586		636		611		633		546

		8.618		596		620		642		551

		8.65		597		591		661		593

		8.682		632		570		674		525

		8.714		601		613		613		555

		8.746		596		635		647		553

		8.778		599		636		668		577

		8.81		658		599		668		584

		8.842		562		650		695		567

		8.874		618		599		647		558

		8.906		668		612		654		583

		8.938		622		598		646		572

		8.97		617		593		637		560

		9.002		633		615		674		588

		9.034		610		670		724		543

		9.066		641		610		735		592

		9.098		664		678		681		594

		9.13		697		610		686		601

		9.162		627		669		657		563

		9.194		608		656		671		617

		9.226		662		645		682		612

		9.258		612		669		689		579

		9.29		680		616		711		584

		9.322		676		649		676		580

		9.354		649		609		672		607

		9.386		665		622		665		610

		9.418		654		653		668		593

		9.45		670		643		635		608

		9.482		685		655		652		607

		9.514		679		662		693		590

		9.546		629		666		701		633

		9.578		681		689		739		633

		9.61		701		650		696		616

		9.642		639		676		691		689

		9.674		684		680		729		675

		9.706		663		656		686		661

		9.738		665		677		668		682

		9.77		671		692		697		643

		9.802		681		673		700		643

		9.834		675		663		739		686

		9.866		698		653		777		672

		9.898		717		675		728		659

		9.93		671		703		732		677

		9.962		680		654		777		683

		9.994		716		643		746		687

		10.026		698		691		734		696

		10.058		654		675		791		723

		10.09		694		661		805		739

		10.122		681		707		769		697

		10.154		669		704		776		727

		10.186		707		721		717		707

		10.218		729		730		733		689

		10.25		680		692		776		695

		10.282		648		715		771		742

		10.314		702		702		790		751

		10.346		716		690		787		789

		10.378		703		752		787		771

		10.41		689		708		764		782

		10.442		713		678		784		746

		10.474		693		722		771		757

		10.506		726		759		814		717

		10.538		696		726		735		772

		10.57		692		733		743		689

		10.602		725		731		796		764

		10.634		719		755		796		792

		10.666		730		783		788		756

		10.698		757		752		786		780

		10.73		749		749		820		763

		10.762		754		724		810		768

		10.794		771		745		827		754

		10.826		771		708		777		750

		10.858		754		705		797		760

		10.89		731		778		787		720

		10.922		738		716		757		768

		10.954		724		714		759		738

		10.986		726		740		815		731

		11.018		734		709		824		716

		11.05		751		681		706		731

		11.082		760		755		765		730

		11.114		701		695		734		702

		11.146		686		693		733		677

		11.178		738		700		735		713

		11.21		732		657		720		695

		11.242		692		656		723		645

		11.274		714		742		740		707

		11.306		703		660		725		693

		11.338		636		699		766		736

		11.37		673		720		740		709

		11.402		705		714		756		700

		11.434		700		676		758		686

		11.466		634		684		731		711

		11.498		649		688		692		691

		11.53		693		708		767		686

		11.562		676		716		735		732

		11.594		689		757		725		669

		11.626		667		691		731		689

		11.658		709		702		699		703

		11.69		688		661		719		684

		11.722		709		730		757		661

		11.754		719		681		753		729

		11.786		683		703		761		713

		11.818		670		650		729		736

		11.85		679		676		719		716

		11.882		658		706		782		745

		11.914		652		699		745		711

		11.946		690		691		748		754

		11.978		667		666		718		723

		12.01		672		729		710		745

		12.042		721		746		755		742

		12.074		705		702		736		742

		12.106		692		677		774		742

		12.138		732		758		747		693

		12.17		718		762		782		762

		12.202		687		723		761		705

		12.234		697		746		741		693

		12.266		720		732		779		731

		12.298		686		732		758		739

		12.33		696		747		783		778

		12.362		701		714		767		725

		12.394		688		772		777		760

		12.426		742		742		762		775

		12.458		751		747		756		805

		12.49		691		790		801		761

		12.522		730		781		759		807

		12.554		770		840		817		776

		12.586		705		806		771		785

		12.618		727		812		814		793

		12.65		750		786		759		849

		12.682		663		825		863		830

		12.714		792		861		819		812

		12.746		846		812		839		837

		12.778		767		827		829		868

		12.81		813		852		885		881

		12.842		814		835		846		870

		12.874		845		867		898		949

		12.906		806		884		889		916

		12.938		891		912		889		965

		12.97		904		924		926		916

		13.002		904		977		943		929

		13.034		961		931		1003		932

		13.066		1078		981		1009		902

		13.098		1109		1004		974		952

		13.13		1114		989		1016		968

		13.162		1081		1040		1066		1015

		13.194		1232		1072		1029		985

		13.226		1197		1082		1143		1027

		13.258		1352		1058		1141		1085

		13.29		1311		1133		1084		1031

		13.322		1381		1106		1090		1038

		13.354		1319		1090		1134		1061

		13.386		1341		1179		1129		1086

		13.418		1185		1111		1045		1106

		13.45		1197		1081		1095		1138

		13.482		1019		1105		1083		1162

		13.514		1007		1098		1072		1193

		13.546		986		1110		1087		1130

		13.578		916		1041		1078		1226

		13.61		961		1139		1108		1244

		13.642		939		1148		1109		1190

		13.674		940		1096		1077		1242

		13.706		944		1145		1136		1213

		13.738		998		1129		1131		1235

		13.77		1010		1159		1172		1190

		13.802		1046		1126		1124		1232

		13.834		913		1215		1155		1189

		13.866		1019		1197		1117		1140

		13.898		963		1131		1140		1246

		13.93		989		1181		1132		1183

		13.962		1012		1253		1201		1176

		13.994		969		1144		1145		1223

		14.026		921		1140		1142		1142

		14.058		942		1177		1114		1173

		14.09		915		1123		1100		1167

		14.122		962		1192		1167		1142

		14.154		914		1179		1144		1131

		14.186		985		1156		1054		1113

		14.218		996		1150		1106		1079

		14.25		957		1087		1120		1019

		14.282		949		1077		1026		1018

		14.314		951		1112		1023		1043

		14.346		897		1068		1027		980

		14.378		870		1021		1047		1034

		14.41		889		984		1024		922

		14.442		889		971		1021		910

		14.474		845		908		998		885

		14.506		821		898		936		808

		14.538		798		872		904		811

		14.57		793		861		884		813

		14.602		813		806		869		791

		14.634		782		842		903		696

		14.666		797		842		821		701

		14.698		805		815		809		663

		14.73		744		759		733		648

		14.762		772		727		784		657

		14.794		795		771		780		647

		14.826		774		788		765		675

		14.858		843		740		782		628

		14.89		797		730		738		625

		14.922		715		731		737		670

		14.954		707		664		721		560

		14.986		737		671		673		606

		15.018		696		652		683		587

		15.05		665		663		725		550

		15.082		645		666		679		602

		15.114		587		629		668		575

		15.146		583		683		641		584

		15.178		621		623		644		578

		15.21		614		657		650		547

		15.242		648		643		663		574

		15.274		610		595		616		559

		15.306		583		627		625		573

		15.338		622		586		640		572

		15.37		611		622		689		568

		15.402		595		661		651		547

		15.434		630		573		605		529

		15.466		605		586		614		535

		15.498		586		558		631		484

		15.53		621		587		629		533

		15.562		593		577		613		526

		15.594		607		620		601		547

		15.626		573		562		592		565

		15.658		568		597		597		515

		15.69		619		657		583		533

		15.722		589		586		579		517

		15.754		569		621		615		517

		15.786		591		528		567		562

		15.818		580		596		611		555

		15.85		588		619		611		522

		15.882		567		560		608		505

		15.914		582		566		544		521

		15.946		526		562		575		486

		15.978		565		580		596		519

		16.01		563		560		624		457

		16.042		531		565		559		511

		16.074		556		559		545		506

		16.106		541		613		585		470

		16.138		547		584		599		509

		16.17		562		531		557		477

		16.202		565		544		551		514

		16.234		555		614		538		502

		16.266		528		575		569		528

		16.298		560		592		626		524

		16.33		525		591		579		498

		16.362		605		546		579		500

		16.394		573		558		609		484

		16.426		569		568		604		508

		16.458		543		548		530		501

		16.49		581		554		604		466

		16.522		538		565		574		493

		16.554		550		573		578		477

		16.586		593		541		547		491

		16.618		526		555		557		520

		16.65		551		571		561		485

		16.682		525		563		607		504

		16.714		503		584		540		485

		16.746		521		580		553		460

		16.778		541		576		583		514

		16.81		563		593		561		480

		16.842		558		569		595		513

		16.874		586		563		513		480

		16.906		589		533		614		473

		16.938		530		560		572		546

		16.97		519		527		563		517

		17.002		553		515		564		484

		17.034		575		564		583		485

		17.066		576		544		522		492

		17.098		532		512		563		495

		17.13		538		520		545		481

		17.162		545		513		522		507

		17.194		530		518		549		489

		17.226		546		546		535		514

		17.258		543		498		556		485

		17.29		532		505		515		501

		17.322		554		533		528		484

		17.354		493		504		561		465

		17.386		525		541		534		460

		17.418		554		542		581		485

		17.45		536		577		548		461

		17.482		539		534		541		435

		17.514		563		532		593		489

		17.546		522		580		526		478

		17.578		521		567		537		467

		17.61		528		530		499		510

		17.642		515		534		593		450

		17.674		516		552		550		450

		17.706		527		566		538		472

		17.738		551		526		551		475

		17.77		515		466		540		472

		17.802		547		566		510		489

		17.834		505		555		542		494

		17.866		544		530		522		472

		17.898		563		522		551		465

		17.93		579		605		561		464

		17.962		546		568		553		471

		17.994		597		553		562		497

		18.026		546		561		540		480

		18.058		548		547		553		518

		18.09		560		549		534		480

		18.122		548		568		563		456

		18.154		559		551		522		454

		18.186		568		508		543		465

		18.218		520		508		534		513

		18.25		513		555		541		461

		18.282		554		589		547		487

		18.314		546		541		530		480

		18.346		517		560		565		471

		18.378		499		514		565		486

		18.41		489		550		523		459

		18.442		504		532		536		481

		18.474		542		511		537		468

		18.506		500		547		522		438

		18.538		494		538		536		499

		18.57		506		533		543		472

		18.602		502		553		544		483

		18.634		524		555		532		527

		18.666		525		560		529		491

		18.698		514		533		536		492

		18.73		554		550		579		519

		18.762		569		542		555		474

		18.794		568		576		528		494

		18.826		523		515		538		509

		18.858		553		531		542		503

		18.89		618		572		548		470

		18.922		589		598		550		475

		18.954		596		553		555		457

		18.986		654		570		577		475

		19.018		684		579		582		516

		19.05		692		591		575		479

		19.082		674		592		592		479

		19.114		656		591		603		480

		19.146		649		579		539		506

		19.178		587		547		541		499

		19.21		561		548		581		486

		19.242		570		552		540		488

		19.274		534		523		527		493

		19.306		528		531		580		461

		19.338		558		531		560		488

		19.37		533		565		574		468

		19.402		553		544		537		472

		19.434		569		527		536		434

		19.466		587		561		555		468

		19.498		556		581		574		500

		19.53		605		584		559		457

		19.562		618		603		553		461

		19.594		659		579		544		499

		19.626		778		633		570		455

		19.658		854		666		592		474

		19.69		878		613		641		462

		19.722		958		666		633		446

		19.754		975		641		652		461

		19.786		984		612		639		492

		19.818		871		648		597		467

		19.85		804		624		613		459

		19.882		683		532		574		485

		19.914		632		569		579		451

		19.946		594		561		596		508

		19.978		561		545		573		494

		20.01		530		509		542		448

		20.042		536		477		558		506

		20.074		536		511		530		457

		20.106		514		530		540		456

		20.138		525		552		530		498

		20.17		520		543		524		480

		20.202		540		538		540		473

		20.234		492		552		503		484

		20.266		506		515		521		490

		20.298		504		515		542		469

		20.33		494		518		530		481

		20.362		522		533		557		497

		20.394		542		538		565		470

		20.426		518		521		530		460

		20.458		554		551		527		447

		20.49		523		520		524		535

		20.522		507		522		562		505

		20.554		534		524		546		510

		20.586		543		540		549		507

		20.618		531		563		575		524

		20.65		575		590		598		457

		20.682		547		530		548		480

		20.714		537		593		539		474

		20.746		544		560		594		459

		20.778		575		600		553		496

		20.81		588		561		528		512

		20.842		576		572		554		504

		20.874		563		578		565		506

		20.906		585		564		561		529

		20.938		549		567		586		509

		20.97		603		625		557		480

		21.002		616		584		587		542

		21.034		566		580		580		578

		21.066		538		622		567		518

		21.098		545		597		655		562

		21.13		592		612		592		550

		21.162		623		596		595		536

		21.194		586		598		589		561

		21.226		607		642		615		543

		21.258		616		631		653		577

		21.29		668		665		633		595

		21.322		637		662		683		591

		21.354		669		682		679		615

		21.386		662		670		607		619

		21.418		595		666		644		563

		21.45		611		606		580		517

		21.482		595		541		588		539

		21.514		621		590		599		566

		21.546		620		607		581		570

		21.578		585		624		617		582

		21.61		614		637		687		580

		21.642		601		662		685		563

		21.674		598		680		679		590

		21.706		667		714		698		641

		21.738		701		772		758		695

		21.77		740		786		796		729

		21.802		787		787		838		761

		21.834		846		869		864		714

		21.866		860		937		902		711

		21.898		835		877		869		716

		21.93		819		814		790		657

		21.962		858		764		826		658

		21.994		897		817		860		628

		22.026		890		760		744		588

		22.058		909		772		764		592

		22.09		1100		771		769		568

		22.122		1153		793		788		544

		22.154		1207		819		759		568

		22.186		1327		796		787		516

		22.218		1243		792		764		530

		22.25		1175		634		791		546

		22.282		1008		702		692		509

		22.314		810		627		665		524

		22.346		711		634		672		525

		22.378		668		625		602		527

		22.41		661		595		611		473

		22.442		631		562		620		522

		22.474		624		592		572		523

		22.506		536		590		577		489

		22.538		554		610		606		555

		22.57		597		625		597		521

		22.602		595		625		618		545

		22.634		597		590		607		567

		22.666		607		616		657		544

		22.698		606		663		651		570

		22.73		602		676		637		617

		22.762		625		741		674		649

		22.794		655		713		707		652

		22.826		665		741		783		651

		22.858		691		752		810		743

		22.89		805		849		819		831

		22.922		854		899		908		893

		22.954		881		928		949		919

		22.986		952		1067		1086		1032

		23.018		1037		1238		1222		1134

		23.05		1162		1349		1288		1286

		23.082		1308		1468		1442		1372

		23.114		1421		1603		1596		1504

		23.146		1569		1669		1777		1685

		23.178		1557		1784		1731		1727

		23.21		1693		1903		1927		1776

		23.242		1673		1812		1875		1822

		23.274		1637		1880		1851		1693

		23.306		1577		1745		1833		1647

		23.338		1602		1773		1760		1759

		23.37		1522		1790		1755		1678

		23.402		1439		1692		1721		1679

		23.434		1424		1650		1669		1632

		23.466		1376		1653		1625		1487

		23.498		1385		1578		1556		1497

		23.53		1413		1472		1604		1487

		23.562		1350		1503		1547		1452

		23.594		1326		1478		1518		1368

		23.626		1253		1495		1467		1355

		23.658		1257		1460		1390		1397

		23.69		1244		1423		1378		1352

		23.722		1256		1328		1352		1366

		23.754		1184		1249		1279		1259

		23.786		1149		1266		1298		1203

		23.818		1165		1248		1309		1168

		23.85		1125		1225		1329		1196

		23.882		1116		1209		1302		1235

		23.914		1107		1203		1232		1100

		23.946		1127		1181		1187		1102

		23.978		1099		1143		1149		1058

		24.01		1104		1137		1156		1077

		24.042		1042		1119		1179		1087

		24.074		1038		1146		1113		1116

		24.106		1080		1202		1145		1001

		24.138		1019		1110		1172		1060

		24.17		1085		1116		1152		1073

		24.202		1016		1164		1147		1052

		24.234		1104		1201		1223		1085

		24.266		1010		1110		1216		1077

		24.298		1054		1069		1205		1053

		24.33		1092		1077		1125		1003

		24.362		1034		1079		1115		1002

		24.394		992		1052		1093		923

		24.426		990		1025		1115		940

		24.458		972		1035		1089		914

		24.49		989		1060		1088		971

		24.522		922		1004		1076		952

		24.554		945		1123		1073		971

		24.586		988		993		1057		977

		24.618		968		1023		1055		938

		24.65		1026		1041		1066		887

		24.682		1015		1037		1001		906

		24.714		971		1034		1044		983

		24.746		1003		1063		1032		919

		24.778		991		1039		1033		933

		24.81		977		1033		1048		904

		24.842		984		953		1029		948

		24.874		1001		1002		1025		897

		24.906		975		1020		998		896

		24.938		963		967		1043		910

		24.97		912		1004		992		897

		25.002		928		985		987		840

		25.034		907		993		1025		878

		25.066		931		964		1041		894

		25.098		915		972		1045		855

		25.13		929		934		994		860

		25.162		931		948		984		859

		25.194		938		919		941		848

		25.226		901		966		1009		869

		25.258		997		906		1004		844

		25.29		965		947		930		841

		25.322		932		919		958		832

		25.354		922		957		944		858

		25.386		888		967		972		880

		25.418		900		931		959		833

		25.45		888		897		971		793

		25.482		879		936		949		833

		25.514		873		969		900		857

		25.546		819		895		951		837

		25.578		817		884		889		791

		25.61		852		900		878		829

		25.642		796		854		849		827

		25.674		795		811		820		816

		25.706		811		825		859		797

		25.738		858		884		838		768

		25.77		873		838		871		756

		25.802		840		828		913		789

		25.834		808		861		903		758

		25.866		808		890		864		734

		25.898		787		837		878		743

		25.93		811		834		860		745

		25.962		869		866		803		755

		25.994		829		839		820		752

		26.026		900		816		867		774

		26.058		902		857		906		731

		26.09		973		900		930		765

		26.122		1049		871		926		715

		26.154		1268		923		956		738

		26.186		1486		1017		1039		734

		26.218		1579		987		1019		757

		26.25		1493		995		1093		743

		26.282		1356		987		1019		745

		26.314		1186		953		929		740

		26.346		1038		822		948		764

		26.378		918		879		858		764

		26.41		813		821		850		720

		26.442		797		864		861		784

		26.474		747		838		884		782

		26.506		732		856		835		758

		26.538		788		848		795		737

		26.57		752		761		861		740

		26.602		753		814		869		725

		26.634		732		799		817		724

		26.666		773		830		821		675

		26.698		808		861		845		726

		26.73		808		811		872		732

		26.762		805		825		857		729

		26.794		798		810		812		735

		26.826		830		845		829		741

		26.858		800		805		860		763

		26.89		774		816		866		798

		26.922		759		829		838		754

		26.954		787		820		840		767

		26.986		782		809		815		755

		27.018		729		839		868		723

		27.05		753		870		867		725

		27.082		738		828		802		761

		27.114		754		872		817		751

		27.146		729		786		845		745

		27.178		782		840		810		702

		27.21		769		817		855		740

		27.242		769		799		855		796

		27.274		758		823		845		752

		27.306		763		811		862		759

		27.338		794		816		857		775

		27.37		764		827		891		811

		27.402		745		848		890		776

		27.434		748		857		861		757

		27.466		797		850		916		775

		27.498		796		808		922		782

		27.53		795		884		893		805

		27.562		817		874		931		787

		27.594		813		869		895		801

		27.626		814		952		884		814

		27.658		876		896		946		798

		27.69		899		924		894		776

		27.722		892		883		913		846

		27.754		855		944		886		806

		27.786		863		918		910		845

		27.818		923		937		904		834

		27.85		932		970		958		826

		27.882		950		986		974		846

		27.914		1073		957		1070		852

		27.946		1105		997		1031		845

		27.978		1153		1021		1041		886

		28.01		1076		1052		1058		879

		28.042		1101		1040		1032		911

		28.074		994		1010		1034		864

		28.106		876		1033		1077		954

		28.138		984		1062		1017		907

		28.17		936		1075		1060		899

		28.202		942		1064		1073		938

		28.234		960		984		1088		966

		28.266		980		1088		1116		910

		28.298		1026		1002		1101		985

		28.33		933		1098		1083		997

		28.362		1013		1026		1050		955

		28.394		1031		1074		1108		986

		28.426		1082		1084		1110		984

		28.458		978		1107		1214		968

		28.49		1026		1106		1118		973

		28.522		1049		1127		1157		1014

		28.554		1002		1137		1151		964

		28.586		1038		1157		1108		997

		28.618		1090		1146		1129		973

		28.65		1045		1131		1105		1017

		28.682		1067		1176		1104		1033

		28.714		1112		1157		1155		988

		28.746		1118		1174		1175		1021

		28.778		1220		1185		1271		1063

		28.81		1244		1291		1239		1065

		28.842		1315		1196		1176		1073

		28.874		1271		1229		1192		1055

		28.906		1212		1240		1233		1034

		28.938		1165		1252		1170		1060

		28.97		1100		1173		1192		1040

		29.002		1073		1171		1167		1036

		29.034		1073		1117		1119		1039

		29.066		1091		1169		1103		955

		29.098		1137		1173		1091		987

		29.13		1229		1148		1084		944

		29.162		1278		1117		1069		888

		29.194		1307		1098		1101		920

		29.226		1312		1060		1082		930

		29.258		1197		998		1041		897

		29.29		1058		1000		1046		868

		29.322		1030		989		984		832

		29.354		939		892		927		859

		29.386		921		894		887		819

		29.418		854		894		826		810

		29.45		821		907		890		845

		29.482		814		871		851		844

		29.514		756		842		866		797

		29.546		760		849		860		763

		29.578		753		814		856		813

		29.61		718		873		837		791

		29.642		761		836		783		835

		29.674		743		747		779		767

		29.706		748		796		788		793

		29.738		779		795		777		777

		29.77		748		787		806		745

		29.802		768		769		780		754

		29.834		772		783		780		756

		29.866		788		753		730		716

		29.898		734		754		734		757

		29.93		763		755		730		694

		29.962		716		739		754		679

		29.994		677		753		734		685

		30.026		683		757		742		679

		30.058		623		666		731		707

		30.09		614		770		727		693

		30.122		648		730		702		723

		30.154		653		744		689		709

		30.186		646		756		698		724

		30.218		645		754		671		732

		30.25		622		718		720		673

		30.282		635		739		731		725

		30.314		635		723		692		695

		30.346		654		659		670		677

		30.378		622		665		689		702

		30.41		646		692		651		725

		30.442		636		694		737		656

		30.474		657		660		712		696

		30.506		660		645		698		714

		30.538		634		707		697		685

		30.57		648		682		716		705

		30.602		744		648		717		667

		30.634		616		687		667		721

		30.666		701		753		755		708

		30.698		620		729		709		695

		30.73		623		695		733		668

		30.762		650		708		687		663

		30.794		594		691		683		640

		30.826		672		720		700		666

		30.858		610		679		767		687

		30.89		663		699		741		676

		30.922		686		667		807		744

		30.954		723		691		1044		762

		30.986		760		742		1127		779

		31.018		725		757		1167		795

		31.05		810		727		1118		785

		31.082		759		735		1041		772

		31.114		684		762		924		718

		31.146		676		705		795		682

		31.178		699		715		716		655

		31.21		740		663		748		654

		31.242		857		681		683		594

		31.274		878		741		747		581

		31.306		906		757		730		581

		31.338		930		759		750		646

		31.37		876		745		674		616

		31.402		783		670		725		589

		31.434		734		633		720		601

		31.466		701		611		685		602

		31.498		619		609		661		600

		31.53		548		642		627		569

		31.562		578		661		622		567

		31.594		607		633		632		585

		31.626		624		645		659		555

		31.658		602		634		637		550

		31.69		593		626		613		569

		31.722		615		622		595		551

		31.754		628		643		636		544

		31.786		663		586		671		580

		31.818		656		637		637		574

		31.85		659		614		620		558

		31.882		668		627		617		559

		31.914		619		590		658		561

		31.946		613		621		669		574

		31.978		565		567		607		549

		32.01		541		600		617		538

		32.042		523		636		624		508

		32.074		519		645		595		571

		32.106		563		590		645		542

		32.138		569		602		592		525

		32.17		550		608		596		556

		32.202		554		589		610		542

		32.234		569		579		599		557

		32.266		581		585		593		505

		32.298		517		633		606		558

		32.33		529		596		608		517

		32.362		534		582		593		536

		32.394		549		638		600		569

		32.426		569		540		581		544

		32.458		533		593		568		501

		32.49		564		588		615		543

		32.522		592		599		584		523

		32.554		568		606		594		564

		32.586		561		622		598		510

		32.618		595		619		644		545

		32.65		618		622		583		573

		32.682		678		675		633		533

		32.714		743		611		624		479

		32.746		781		614		652		513

		32.778		861		679		692		501

		32.81		823		718		669		517

		32.842		900		686		725		507

		32.874		813		701		649		572

		32.906		799		660		659		535

		32.938		712		619		676		516

		32.97		652		644		636		526

		33.002		615		647		624		552

		33.034		596		577		594		567

		33.066		586		569		601		564

		33.098		546		579		616		493

		33.13		575		617		608		520

		33.162		559		603		614		528

		33.194		561		549		570		512

		33.226		524		555		581		524

		33.258		536		542		584		527

		33.29		524		555		594		503

		33.322		566		583		570		523

		33.354		516		627		564		506

		33.386		513		618		577		500

		33.418		497		590		576		493

		33.45		535		577		597		507

		33.482		537		623		568		537

		33.514		521		574		545		514

		33.546		567		602		594		535

		33.578		519		536		569		538

		33.61		538		613		586		487

		33.642		542		578		549		484

		33.674		559		541		540		495

		33.706		563		528		595		478

		33.738		524		574		584		489

		33.77		491		584		566		520

		33.802		531		545		596		495

		33.834		591		584		582		529

		33.866		521		569		589		472

		33.898		546		539		596		475

		33.93		654		595		527		508

		33.962		574		609		592		496

		33.994		656		549		598		508

		34.026		680		584		602		485

		34.058		670		624		612		498

		34.09		634		580		673		497

		34.122		630		619		647		479

		34.154		635		593		602		527

		34.186		591		575		617		518

		34.218		617		595		583		516

		34.25		523		593		596		532

		34.282		581		583		585		504

		34.314		544		617		606		545

		34.346		617		594		541		497

		34.378		652		574		530		502

		34.41		682		622		615		511

		34.442		787		628		611		521

		34.474		942		677		675		447

		34.506		1263		753		720		498

		34.538		1570		780		794		469

		34.57		1894		945		940		469

		34.602		2159		1049		1037		464

		34.634		2247		1115		1083		487

		34.666		2130		1130		1095		486

		34.698		1924		1073		1023		503

		34.73		1492		999		943		499

		34.762		1171		844		846		523

		34.794		970		782		789		570

		34.826		806		758		705		574

		34.858		718		693		705		579

		34.89		714		719		680		579

		34.922		665		674		662		546

		34.954		665		682		649		579

		34.986		602		624		657		564

		35.018		579		642		669		489

		35.05		599		650		643		511

		35.082		576		605		624		523

		35.114		550		553		644		479

		35.146		544		575		598		471

		35.178		563		575		586		485

		35.21		522		547		574		461

		35.242		551		564		550		477

		35.274		541		536		544		478

		35.306		535		529		619		502

		35.338		513		576		545		471

		35.37		500		502		534		448

		35.402		529		534		524		444

		35.434		526		534		574		451

		35.466		537		524		554		446

		35.498		506		539		522		466

		35.53		460		502		542		440

		35.562		464		543		528		462

		35.594		479		541		504		485

		35.626		523		513		539		470

		35.658		521		528		537		447

		35.69		509		531		538		477

		35.722		522		513		545		499

		35.754		524		540		488		449

		35.786		520		513		518		495

		35.818		555		517		546		473

		35.85		539		543		560		454

		35.882		540		518		591		484

		35.914		575		543		545		452

		35.946		580		551		560		476

		35.978		581		554		603		477

		36.01		561		532		577		462

		36.042		562		507		553		464

		36.074		567		551		546		463

		36.106		592		565		585		450

		36.138		574		569		602		471

		36.17		613		583		565		474

		36.202		700		546		558		475

		36.234		697		562		602		468

		36.266		665		585		592		443

		36.298		667		573		584		434

		36.33		661		586		618		464

		36.362		639		578		594		462

		36.394		597		598		554		440

		36.426		559		581		550		433

		36.458		576		554		556		443

		36.49		558		558		546		399

		36.522		537		537		528		458

		36.554		545		535		537		479

		36.586		547		513		540		414

		36.618		573		515		535		424

		36.65		543		552		542		465

		36.682		512		552		518		443

		36.714		516		522		513		395

		36.746		506		526		591		429

		36.778		486		494		535		420

		36.81		506		464		476		421

		36.842		516		515		512		398

		36.874		501		498		484		432

		36.906		486		501		502		447

		36.938		509		520		484		433

		36.97		500		518		468		414

		37.002		463		520		494		407

		37.034		471		543		500		423

		37.066		489		484		498		413

		37.098		474		500		486		406

		37.13		463		529		498		395

		37.162		494		480		516		428

		37.194		504		480		523		446

		37.226		498		490		508		432

		37.258		468		516		497		433

		37.29		450		477		482		436

		37.322		487		513		506		411

		37.354		437		492		502		433

		37.386		474		473		479		429

		37.418		507		489		479		420

		37.45		466		486		524		400

		37.482		502		481		549		425

		37.514		515		498		479		436

		37.546		522		502		483		441

		37.578		523		492		498		445

		37.61		502		524		523		431

		37.642		493		510		506		428

		37.674		487		482		462		456

		37.706		504		519		511		434

		37.738		520		497		542		411

		37.77		554		499		513		404

		37.802		618		506		527		419

		37.834		687		538		544		405

		37.866		783		543		562		413

		37.898		790		604		601		395

		37.93		814		623		599		420

		37.962		806		612		636		437

		37.994		844		599		623		431

		38.026		781		540		615		425

		38.058		715		572		608		421

		38.09		700		593		598		416

		38.122		620		521		546		438

		38.154		584		533		533		443

		38.186		553		511		556		424

		38.218		477		525		497		438

		38.25		537		533		484		413

		38.282		552		542		558		386

		38.314		561		502		529		413

		38.346		579		522		518		404

		38.378		614		520		515		371

		38.41		656		505		516		419

		38.442		703		540		539		445

		38.474		692		552		515		424

		38.506		673		556		574		436

		38.538		711		572		554		419

		38.57		678		539		526		408

		38.602		654		535		546		406

		38.634		609		525		559		431

		38.666		570		544		548		441

		38.698		548		530		516		451

		38.73		492		519		520		429

		38.762		486		492		514		412

		38.794		491		467		523		418

		38.826		498		485		497		418

		38.858		484		459		503		392

		38.89		447		459		473		384

		38.922		473		463		508		404

		38.954		470		497		477		422

		38.986		526		480		450		392

		39.018		571		506		529		392

		39.05		626		544		568		371

		39.082		660		518		563		406

		39.114		756		567		563		402

		39.146		841		597		556		393

		39.178		883		592		601		383

		39.21		902		639		618		430

		39.242		893		626		640		414

		39.274		848		617		579		386

		39.306		737		600		590		418

		39.338		705		570		605		417

		39.37		617		538		564		398

		39.402		569		535		548		396

		39.434		565		491		540		381

		39.466		552		481		563		386

		39.498		498		510		505		395

		39.53		518		493		511		396

		39.562		516		483		511		432

		39.594		473		481		492		383

		39.626		454		462		451		394

		39.658		483		482		452		401

		39.69		474		471		500		405

		39.722		498		466		506		401

		39.754		527		486		502		426

		39.786		520		496		482		433

		39.818		514		483		472		410

		39.85		522		509		503		409

		39.882		542		518		512		433

		39.914		588		522		516		470

		39.946		564		506		511		426

		39.978		547		523		528		386

		40.01		605		548		522		419

		40.042		577		539		524		472

		40.074		585		546		534		468

		40.106		561		544		564		460

		40.138		534		559		573		471

		40.17		567		555		563		479

		40.202		564		536		576		470

		40.234		598		552		557		481

		40.266		603		572		605		513

		40.298		586		566		603		514

		40.33		609		608		589		552

		40.362		628		579		602		598

		40.394		632		592		627		556

		40.426		678		663		659		614

		40.458		714		631		667		647

		40.49		700		662		697		622

		40.522		671		690		744		639

		40.554		712		691		733		681

		40.586		739		747		754		696

		40.618		762		782		771		684

		40.65		732		840		785		724

		40.682		749		834		827		754

		40.714		808		815		816		752

		40.746		822		874		827		793

		40.778		844		868		859		782

		40.81		838		838		880		763

		40.842		839		861		822		780

		40.874		844		865		804		744

		40.906		828		823		843		753

		40.938		848		827		817		738

		40.97		815		864		775		754

		41.002		825		851		802		752

		41.034		804		820		842		743

		41.066		771		813		858		755

		41.098		785		810		802		734

		41.13		764		792		789		675

		41.162		750		798		789		709

		41.194		749		786		752		735

		41.226		755		771		762		695

		41.258		802		767		795		722

		41.29		838		762		784		727

		41.322		875		786		808		703

		41.354		884		831		813		707

		41.386		895		841		770		685

		41.418		943		840		820		686

		41.45		949		863		820		708

		41.482		946		877		823		701

		41.514		933		857		809		730

		41.546		900		822		821		700

		41.578		934		783		828		636

		41.61		854		794		805		684

		41.642		850		818		788		732

		41.674		885		835		774		716

		41.706		812		831		837		724

		41.738		815		813		834		752

		41.77		863		820		820		745

		41.802		857		790		829		791

		41.834		878		850		842		775

		41.866		897		895		832		778

		41.898		851		868		833		797

		41.93		854		870		872		751

		41.962		889		854		855		777

		41.994		860		824		867		767

		42.026		814		817		906		731

		42.058		855		826		876		742

		42.09		813		852		816		760

		42.122		742		858		836		729

		42.154		753		824		830		705

		42.186		754		835		821		758

		42.218		744		848		839		769

		42.25		757		784		783		735

		42.282		743		765		765		716

		42.314		737		813		785		727

		42.346		742		807		790		740

		42.378		748		788		825		715

		42.41		812		767		821		718

		42.442		808		820		827		690

		42.474		867		838		843		739

		42.506		929		788		825		792

		42.538		964		833		862		745

		42.57		1045		891		852		715

		42.602		1076		906		873		682

		42.634		1198		888		902		787

		42.666		1217		915		924		742

		42.698		1164		947		954		686

		42.73		1164		917		958		721

		42.762		1120		928		920		758

		42.794		1045		866		900		680

		42.826		1029		882		923		702

		42.858		929		919		853		722

		42.89		897		859		913		690

		42.922		790		834		922		719

		42.954		800		807		833		725

		42.986		753		815		870		711

		43.018		782		858		791		718

		43.05		805		842		861		802

		43.082		768		810		831		731

		43.114		817		810		779		773

		43.146		818		836		856		755

		43.178		815		838		841		737

		43.21		883		848		846		711

		43.242		929		845		874		723

		43.274		855		799		865		695

		43.306		961		876		863		776

		43.338		942		926		937		715

		43.37		932		870		883		694

		43.402		870		897		835		749

		43.434		896		866		866		704

		43.466		903		850		831		709

		43.498		832		873		835		711

		43.53		872		868		847		740

		43.562		806		846		822		684

		43.594		825		844		820		717

		43.626		801		814		831		731

		43.658		823		794		839		699

		43.69		860		845		862		735

		43.722		885		887		898		709

		43.754		889		881		848		756

		43.786		951		862		785		756

		43.818		1036		885		897		753

		43.85		1033		903		918		787

		43.882		1019		908		907		801

		43.914		956		946		904		725

		43.946		957		887		890		769

		43.978		963		880		876		756

		44.01		962		937		933		729

		44.042		873		939		918		776

		44.074		920		885		901		770

		44.106		853		924		844		805

		44.138		923		885		897		762

		44.17		832		895		908		784

		44.202		832		945		873		776

		44.234		778		912		911		793

		44.266		795		861		871		755

		44.298		759		859		846		782

		44.33		772		855		839		721

		44.362		825		875		846		763

		44.394		788		905		877		813

		44.426		791		903		860		746

		44.458		828		801		797		764

		44.49		802		860		859		754

		44.522		871		829		855		743

		44.554		844		810		808		791

		44.586		867		817		855		755

		44.618		839		881		887		779

		44.65		848		849		890		755

		44.682		878		850		874		772

		44.714		938		896		829		758

		44.746		866		892		881		762

		44.778		824		885		857		755

		44.81		820		884		906		780

		44.842		806		885		896		770

		44.874		797		930		840		746

		44.906		792		832		822		771

		44.938		827		824		814		739

		44.97		807		855		868		750

		45.002		768		863		838		745

		45.034		763		794		806		694

		45.066		706		780		809		713

		45.098		710		801		765		695

		45.13		711		779		798		646

		45.162		736		760		769		691

		45.194		715		761		773		674

		45.226		725		728		787		618

		45.258		743		741		756		634

		45.29		703		764		725		626

		45.322		670		729		727		646

		45.354		672		729		737		639

		45.386		701		752		697		646

		45.418		697		697		707		601

		45.45		651		729		716		586

		45.482		660		704		723		600

		45.514		665		730		750		631

		45.546		643		712		706		606

		45.578		660		696		689		613

		45.61		685		648		684		612

		45.642		699		695		702		606

		45.674		693		712		709		644

		45.706		653		698		662		592

		45.738		684		682		701		656

		45.77		688		734		691		663

		45.802		634		726		734		614

		45.834		670		640		653		632

		45.866		645		701		691		661

		45.898		659		705		676		568

		45.93		627		676		718		607

		45.962		701		671		660		609

		45.994		671		699		709		593

		46.026		624		698		696		630

		46.058		625		649		646		561

		46.09		605		634		679		613

		46.122		604		677		652		568

		46.154		636		640		689		570

		46.186		646		638		617		601

		46.218		661		650		679		510

		46.25		638		634		628		538

		46.282		594		658		608		560

		46.314		601		633		650		610

		46.346		608		627		643		571

		46.378		647		644		649		579

		46.41		607		606		598		543

		46.442		596		596		621		528

		46.474		621		609		614		551

		46.506		671		642		605		555

		46.538		681		618		610		585

		46.57		628		587		629		536

		46.602		651		664		612		520

		46.634		661		608		619		522

		46.666		639		587		622		520

		46.698		627		618		668		550

		46.73		632		647		637		564

		46.762		617		641		623		580

		46.794		616		665		604		568

		46.826		648		651		608		538

		46.858		658		608		628		543

		46.89		661		637		614		568

		46.922		645		650		687		520

		46.954		662		639		622		549

		46.986		623		641		607		517

		47.018		669		619		627		524

		47.05		696		649		672		570

		47.082		661		659		607		525

		47.114		717		685		594		512

		47.146		682		649		641		593

		47.178		668		643		632		593

		47.21		661		647		659		532

		47.242		638		638		635		570

		47.274		622		633		576		559

		47.306		658		602		633		524

		47.338		675		692		692		543

		47.37		673		663		635		548

		47.402		623		649		625		536

		47.434		689		631		662		540

		47.466		672		638		625		572

		47.498		666		653		613		556

		47.53		709		663		610		550

		47.562		677		656		615		546

		47.594		664		598		648		558

		47.626		690		612		640		550

		47.658		652		641		610		527

		47.69		651		604		611		538

		47.722		691		596		623		530

		47.754		714		624		620		513

		47.786		729		642		652		485

		47.818		728		637		654		501

		47.85		755		638		642		533

		47.882		738		649		617		529

		47.914		734		613		604		526

		47.946		703		626		681		498

		47.978		670		633		658		500

		48.01		666		586		594		518

		48.042		646		601		586		507

		48.074		630		586		563		494

		48.106		598		572		595		497

		48.138		562		601		567		509

		48.17		570		568		556		515

		48.202		579		530		594		477

		48.234		530		527		598		488

		48.266		516		545		585		507

		48.298		537		567		589		471

		48.33		560		563		590		457

		48.362		544		555		562		463

		48.394		574		522		536		478

		48.426		525		546		534		463

		48.458		499		538		576		481

		48.49		524		519		569		477

		48.522		499		542		528		470

		48.554		490		531		547		489

		48.586		515		537		552		486

		48.618		530		508		547		499

		48.65		508		508		563		493

		48.682		508		522		553		476

		48.714		501		519		548		463

		48.746		497		541		539		471

		48.778		485		522		543		490

		48.81		546		528		537		473

		48.842		526		527		511		457

		48.874		505		524		517		444

		48.906		515		541		524		425

		48.938		478		527		520		456

		48.97		467		479		521		456

		49.002		481		484		520		449

		49.034		508		510		507		471

		49.066		506		532		517		447

		49.098		535		533		565		437

		49.13		546		500		557		445

		49.162		522		489		511		430

		49.194		502		512		520		446

		49.226		494		516		486		439

		49.258		503		482		513		444

		49.29		510		479		521		439

		49.322		502		497		523		414

		49.354		487		500		549		458

		49.386		465		498		537		456

		49.418		499		510		510		428

		49.45		496		516		528		439

		49.482		513		499		518		453

		49.514		523		490		469		492

		49.546		548		509		535		448

		49.578		551		486		541		447

		49.61		558		492		498		457

		49.642		519		480		502		447

		49.674		542		520		531		437

		49.706		594		507		523		431

		49.738		564		509		536		439

		49.77		559		541		533		469

		49.802		577		555		518		447

		49.834		544		552		538		464

		49.866		566		539		519		446

		49.898		562		521		521		429

		49.93		527		541		532		430

		49.962		529		528		571		450

		49.994		538		520		571		456

		50.026		568		519		526		436

		50.058		533		514		524		442

		50.09		511		518		530		471

		50.122		507		490		502		462

		50.154		503		484		526		467

		50.186		532		488		517		475

		50.218		515		521		480		463

		50.25		461		481		512		443

		50.282		502		505		508		453

		50.314		503		471		552		442

		50.346		475		483		507		461

		50.378		472		530		474		471

		50.41		505		506		514		429

		50.442		532		511		537		432

		50.474		501		496		496		460

		50.506		508		521		498		431

		50.538		497		508		496		446

		50.57		480		510		507		464

		50.602		472		530		537		458

		50.634		516		536		539		451

		50.666		517		518		550		459

		50.698		558		516		562		452

		50.73		660		516		534		469

		50.762		711		504		549		468

		50.794		727		514		527		455

		50.826		673		504		492		465

		50.858		612		504		539		485

		50.89		584		550		489		443

		50.922		622		529		517		452

		50.954		573		549		535		444

		50.986		584		530		526		442

		51.018		595		527		572		435

		51.05		644		580		541		439

		51.082		595		558		547		441

		51.114		572		527		550		431

		51.146		559		521		554		409

		51.178		567		483		557		433

		51.21		643		521		529		465

		51.242		584		502		538		445

		51.274		561		520		553		450

		51.306		581		529		540		414

		51.338		561		519		516		444

		51.37		582		535		536		464

		51.402		581		535		549		462

		51.434		545		503		494		445

		51.466		565		501		549		428

		51.498		541		499		541		460

		51.53		510		507		500		453

		51.562		503		536		496		448

		51.594		496		517		526		439

		51.626		562		490		519		449

		51.658		553		507		537		470

		51.69		531		500		565		485

		51.722		524		549		529		483

		51.754		519		543		516		446

		51.786		517		508		519		413

		51.818		519		525		510		445

		51.85		506		528		559		427

		51.882		583		551		533		468

		51.914		609		530		535		459

		51.946		584		540		509		448

		51.978		623		537		566		465

		52.01		629		544		544		462

		52.042		625		513		539		464

		52.074		644		576		552		424

		52.106		729		605		562		470

		52.138		731		552		548		457

		52.17		734		537		595		446

		52.202		692		585		559		471

		52.234		708		608		586		449

		52.266		716		583		569		447

		52.298		681		563		602		475

		52.33		657		585		601		474

		52.362		576		538		582		400

		52.394		565		522		577		414

		52.426		547		565		584		441

		52.458		554		570		548		451

		52.49		556		560		564		467

		52.522		551		543		552		494

		52.554		487		514		543		470

		52.586		511		511		486		468

		52.618		503		501		520		479

		52.65		498		546		587		480

		52.682		519		554		498		456

		52.714		496		522		512		472

		52.746		511		536		532		472

		52.778		558		565		529		451

		52.81		520		523		521		461

		52.842		521		521		563		441

		52.874		499		540		508		443

		52.906		490		539		516		428

		52.938		512		539		557		434

		52.97		511		572		540		431

		53.002		474		530		557		457

		53.034		492		518		554		477

		53.066		505		537		572		472

		53.098		530		521		542		457

		53.13		527		522		524		456

		53.162		495		507		522		457

		53.194		473		534		541		491

		53.226		511		547		524		451

		53.258		500		513		535		488

		53.29		489		564		575		446

		53.322		500		561		520		471

		53.354		520		512		494		430

		53.386		522		481		543		438

		53.418		527		536		507		437

		53.45		512		557		531		414

		53.482		543		512		523		430

		53.514		588		526		536		457

		53.546		577		524		534		470

		53.578		543		507		542		432

		53.61		578		525		517		428

		53.642		555		550		510		422

		53.674		528		497		526		418

		53.706		521		489		530		427

		53.738		520		494		494		420

		53.77		481		521		517		391

		53.802		475		496		510		436

		53.834		473		503		503		427

		53.866		444		503		529		434

		53.898		468		514		498		423

		53.93		495		485		499		408

		53.962		461		483		500		427

		53.994		467		492		456		414

		54.026		483		485		502		396

		54.058		463		505		505		427

		54.09		448		472		500		409

		54.122		472		461		493		433

		54.154		448		485		476		434

		54.186		463		484		503		415

		54.218		437		496		491		400

		54.25		453		506		472		405

		54.282		467		499		474		399

		54.314		426		469		501		393

		54.346		407		495		481		430

		54.378		456		542		437		404

		54.41		433		541		479		409

		54.442		433		499		475		389

		54.474		447		450		498		414

		54.506		454		470		500		434

		54.538		463		488		490		422

		54.57		449		470		507		420

		54.602		448		454		495		397

		54.634		437		479		489		416

		54.666		451		482		462		417

		54.698		479		437		486		420

		54.73		470		470		505		413

		54.762		455		507		474		403

		54.794		453		509		505		452

		54.826		471		476		507		442

		54.858		485		503		465		424

		54.89		495		525		501		403

		54.922		469		490		509		421

		54.954		487		470		493		438

		54.986		516		474		531		428

		55.018		503		495		556		427

		55.05		506		492		529		403

		55.082		488		484		475		412

		55.114		507		465		454		412

		55.146		522		481		457		403

		55.178		503		495		490		399

		55.21		501		490		498		393

		55.242		493		512		479		405

		55.274		485		501		509		435

		55.306		480		465		504		431

		55.338		474		484		506		450

		55.37		472		456		506		428

		55.402		508		489		479		396

		55.434		452		497		513		405

		55.466		456		489		526		423

		55.498		455		535		487		416

		55.53		463		466		490		400

		55.562		452		480		477		432

		55.594		483		488		469		426

		55.626		430		502		488		417

		55.658		523		513		502		436

		55.69		471		481		486		479

		55.722		425		485		470		462

		55.754		445		505		483		449

		55.786		434		506		519		461

		55.818		440		496		514		455

		55.85		463		541		521		449

		55.882		481		527		474		418

		55.914		469		524		505		447

		55.946		442		482		482		431

		55.978		469		488		507		435

		56.01		484		530		518		438

		56.042		458		501		467		422

		56.074		463		503		477		402

		56.106		476		512		512		431

		56.138		515		448		505		437

		56.17		477		496		513		438

		56.202		514		506		556		439

		56.234		518		529		552		452

		56.266		498		530		502		425

		56.298		483		516		530		413

		56.33		522		524		480		427

		56.362		524		512		522		441

		56.394		510		545		501		441

		56.426		566		481		522		436

		56.458		505		546		517		455

		56.49		543		533		545		418

		56.522		530		499		531		408

		56.554		517		529		509		432

		56.586		550		555		507		408

		56.618		544		541		514		435

		56.65		499		552		518		435

		56.682		560		521		510		426

		56.714		549		568		509		414

		56.746		562		499		496		417

		56.778		605		499		562		468

		56.81		590		543		518		425

		56.842		537		564		518		440

		56.874		548		517		542		472

		56.906		566		564		532		410

		56.938		549		508		525		429

		56.97		577		554		537		410

		57.002		565		529		526		420

		57.034		590		532		530		406

		57.066		534		567		527		434

		57.098		531		542		519		432

		57.13		544		512		526		434

		57.162		541		490		520		447

		57.194		524		512		565		431

		57.226		513		533		520		480

		57.258		508		531		474		391

		57.29		503		463		499		453

		57.322		478		555		509		418

		57.354		492		506		485		395

		57.386		500		496		477		442

		57.418		525		492		499		419

		57.45		486		479		468		416

		57.482		475		491		503		454

		57.514		502		482		527		384

		57.546		546		513		463		424

		57.578		503		477		487		423

		57.61		507		467		444		386

		57.642		497		488		484		426

		57.674		505		462		521		428

		57.706		502		486		519		434

		57.738		528		492		527		415

		57.77		479		496		478		392

		57.802		510		538		524		403

		57.834		495		473		503		408

		57.866		507		516		511		440

		57.898		479		507		476		444

		57.93		465		490		501		419

		57.962		473		455		501		405

		57.994		458		467		526		405

		58.026		461		475		469		413

		58.058		459		492		508		402

		58.09		400		472		477		447

		58.122		480		466		494		361

		58.154		442		490		478		418

		58.186		460		524		466		419

		58.218		466		503		491		397

		58.25		454		445		507		411

		58.282		460		472		445		383

		58.314		484		459		464		411

		58.346		455		475		461		414

		58.378		453		464		447		395

		58.41		409		477		439		381

		58.442		462		438		456		372

		58.474		467		434		440		438

		58.506		446		431		464		403

		58.538		388		467		468		416

		58.57		408		472		430		376

		58.602		465		450		465		374

		58.634		483		454		466		463

		58.666		434		514		441		406

		58.698		452		507		456		385

		58.73		479		477		467		386

		58.762		473		463		478		392

		58.794		508		492		510		419

		58.826		498		447		485		368

		58.858		501		498		431		376

		58.89		494		506		485		416

		58.922		499		459		508		371

		58.954		470		459		481		382

		58.986		491		491		517		422

		59.018		513		449		495		415

		59.05		495		489		520		441

		59.082		475		494		513		376

		59.114		514		504		478		367

		59.146		537		482		478		380

		59.178		522		446		486		412

		59.21		536		443		527		395

		59.242		515		476		486		399

		59.274		524		504		480		375

		59.306		487		494		489		432

		59.338		513		496		539		418

		59.37		502		524		492		420

		59.402		520		503		470		399

		59.434		536		564		500		390

		59.466		508		503		497		378

		59.498		530		479		487		390

		59.53		533		482		495		406

		59.562		535		504		498		380

		59.594		511		495		466		398

		59.626		463		473		477		442

		59.658		495		475		477		412

		59.69		511		467		521		383

		59.722		506		496		499		428

		59.754		481		500		480		443

		59.786		497		507		451		408

		59.818		505		508		469		410

		59.85		490		517		487		428

		59.882		500		512		477		406

		59.914		502		476		475		382

		59.946		484		476		501		411

		59.978		497		487		497		428

		60.01		543		485		494		408

		60.042		491		512		455		390

		60.074		513		493		458		395

		60.106		561		468		511		392

		60.138		515		485		488		390

		60.17		532		507		491		388

		60.202		569		520		489		388

		60.234		568		488		448		404

		60.266		532		518		490		374

		60.298		581		503		504		412

		60.33		544		461		501		369

		60.362		536		448		525		356

		60.394		482		483		530		394

		60.426		550		481		508		390

		60.458		493		492		449		365

		60.49		523		486		490		370

		60.522		513		459		504		364

		60.554		449		473		455		381

		60.586		459		489		456		354

		60.618		437		462		500		407

		60.65		400		458		478		419

		60.682		447		441		513		389

		60.714		463		448		462		376

		60.746		462		477		454		369

		60.778		456		491		491		388

		60.81		438		430		444		359

		60.842		444		477		450		386

		60.874		466		456		467		440

		60.906		455		446		450		348

		60.938		444		447		421		367

		60.97		433		428		452		409

		61.002		445		449		425		402

		61.034		438		434		428		366

		61.066		449		426		441		419

		61.098		430		438		475		419

		61.13		431		437		464		406

		61.162		421		429		421		416

		61.194		420		517		432		383

		61.226		431		476		425		400

		61.258		445		470		433		392

		61.29		437		456		476		372

		61.322		479		505		471		409

		61.354		482		455		438		339

		61.386		442		470		480		422

		61.418		456		494		445		404

		61.45		463		460		452		418

		61.482		433		474		428		378

		61.514		448		475		408		373

		61.546		443		430		431		370

		61.578		415		469		475		372

		61.61		454		434		488		389

		61.642		452		478		445		407

		61.674		460		465		464		394

		61.706		460		478		471		361

		61.738		463		460		460		361

		61.77		432		494		489		376

		61.802		470		431		432		353

		61.834		442		473		451		373

		61.866		461		435		490		377

		61.898		459		486		444		398

		61.93		465		478		430		371

		61.962		456		456		478		331

		61.994		459		417		389		362

		62.026		453		471		420		385

		62.058		425		452		427		368

		62.09		479		458		472		357

		62.122		487		435		437		331

		62.154		456		450		438		414

		62.186		488		475		431		352

		62.218		491		438		437		380

		62.25		474		473		504		371

		62.282		450		442		447		383

		62.314		464		456		455		370

		62.346		453		454		503		406

		62.378		459		456		469		377

		62.41		468		459		457		385

		62.442		459		478		467		404

		62.474		452		408		456		376

		62.506		446		442		441		383

		62.538		432		469		474		394

		62.57		432		418		411		370

		62.602		456		473		461		369

		62.634		411		423		475		379

		62.666		393		441		469		390

		62.698		451		451		493		398

		62.73		401		469		469		359

		62.762		468		463		453		414

		62.794		430		464		459		412

		62.826		435		427		444		381

		62.858		418		464		410		401

		62.89		458		499		472		423

		62.922		451		508		476		427

		62.954		472		457		453		369

		62.986		432		446		446		388

		63.018		389		470		443		415

		63.05		434		457		474		374

		63.082		434		450		456		371

		63.114		459		501		478		395

		63.146		429		453		459		391

		63.178		490		436		467		420

		63.21		451		501		458		421

		63.242		465		468		456		428

		63.274		469		472		477		404

		63.306		472		468		496		392

		63.338		449		488		462		447

		63.37		478		459		466		459

		63.402		482		507		489		463

		63.434		448		530		459		432

		63.466		454		475		473		458

		63.498		481		450		497		429

		63.53		471		463		496		443

		63.562		527		476		475		473

		63.594		516		537		505		442

		63.626		474		512		490		453

		63.658		514		523		507		459

		63.69		494		480		510		451

		63.722		508		497		543		473

		63.754		490		519		535		435

		63.786		511		516		525		453

		63.818		494		479		502		443

		63.85		543		534		528		491

		63.882		539		517		527		498

		63.914		495		546		526		473

		63.946		467		535		539		480

		63.978		539		591		559		493

		64.01		515		528		551		451

		64.042		504		558		514		438

		64.074		559		550		578		460

		64.106		601		553		580		479

		64.138		538		570		605		490

		64.17		539		575		569		532

		64.202		610		565		597		580

		64.234		524		610		615		496

		64.266		510		569		604		500

		64.298		523		558		563		543

		64.33		548		570		578		487

		64.362		522		584		562		467

		64.394		520		582		576		539

		64.426		555		571		587		495

		64.458		536		558		576		493

		64.49		556		577		589		498

		64.522		564		565		602		578

		64.554		587		537		547		505

		64.586		520		576		578		497

		64.618		572		605		602		537

		64.65		547		565		595		551

		64.682		577		580		615		524

		64.714		568		579		569		523

		64.746		548		614		604		530

		64.778		550		578		573		465

		64.81		587		557		617		534

		64.842		636		577		614		523

		64.874		595		636		602		477

		64.906		570		567		607		538

		64.938		572		624		622		551

		64.97		567		581		638		489

		65.002		622		571		614		501

		65.034		568		598		554		477

		65.066		566		622		594		486

		65.098		553		523		602		513

		65.13		515		600		593		495

		65.162		574		589		614		471

		65.194		515		560		568		511

		65.226		546		587		601		500

		65.258		577		595		549		501

		65.29		508		577		565		499

		65.322		530		561		574		490

		65.354		556		567		580		533

		65.386		547		546		595		521

		65.418		539		542		518		479

		65.45		514		554		518		494

		65.482		576		565		561		460

		65.514		525		551		589		514

		65.546		529		556		546		489

		65.578		474		562		543		488

		65.61		521		514		548		452

		65.642		522		513		542		494

		65.674		521		548		562		461

		65.706		547		563		567		487

		65.738		533		549		527		490

		65.77		481		542		587		455

		65.802		527		558		555		497

		65.834		512		538		591		511

		65.866		524		540		536		464

		65.898		507		555		568		471

		65.93		522		595		548		474

		65.962		499		521		537		424

		65.994		543		528		548		504

		66.026		528		554		516		436

		66.058		513		540		497		481

		66.09		524		519		592		468

		66.122		520		543		523		433

		66.154		559		510		543		473

		66.186		512		568		496		446

		66.218		511		487		523		438

		66.25		517		543		532		433

		66.282		524		536		507		441

		66.314		495		529		557		441

		66.346		487		560		526		432

		66.378		502		545		510		440

		66.41		493		549		529		415

		66.442		481		524		540		462

		66.474		503		569		527		442

		66.506		508		533		506		416

		66.538		493		484		557		447

		66.57		440		487		556		432

		66.602		458		496		514		454

		66.634		472		516		483		431

		66.666		477		532		488		423

		66.698		492		531		538		451

		66.73		497		468		541		429

		66.762		508		522		519		448

		66.794		504		502		503		410

		66.826		466		502		525		399

		66.858		448		463		512		438

		66.89		490		481		506		452

		66.922		494		498		495		423

		66.954		506		487		492		447

		66.986		442		518		520		400

		67.018		471		532		548		445

		67.05		507		516		524		423

		67.082		474		482		501		436

		67.114		492		526		487		471

		67.146		502		493		499		383

		67.178		501		485		475		441

		67.21		478		507		524		401

		67.242		489		506		505		424

		67.274		520		528		512		430

		67.306		506		491		499		395

		67.338		467		455		445		437

		67.37		437		519		480		427

		67.402		478		477		536		419

		67.434		482		495		488		397

		67.466		469		502		488		452

		67.498		473		512		469		406

		67.53		490		490		451		416

		67.562		426		484		515		395

		67.594		463		476		460		438

		67.626		485		446		519		422

		67.658		439		469		501		437

		67.69		495		483		491		425

		67.722		474		455		496		433

		67.754		425		505		463		422

		67.786		439		509		459		443

		67.818		464		485		496		431

		67.85		457		477		484		432

		67.882		457		461		486		454

		67.914		421		472		487		523

		67.946		480		513		490		461

		67.978		428		487		461		468

		68.01		487		485		517		440

		68.042		504		488		540		423

		68.074		473		470		480		449

		68.106		471		485		500		459

		68.138		430		505		524		432

		68.17		433		530		522		439

		68.202		466		511		554		416

		68.234		481		445		524		408

		68.266		442		509		509		466

		68.298		480		540		497		418

		68.33		494		455		512		399

		68.362		442		493		499		447

		68.394		472		477		501		434

		68.426		492		497		505		446

		68.458		473		535		527		434

		68.49		469		487		502		448

		68.522		466		472		485		435

		68.554		451		492		509		440

		68.586		474		454		506		431

		68.618		510		462		523		418

		68.65		500		481		514		427

		68.682		495		477		504		451

		68.714		490		479		496		438

		68.746		459		510		468		379

		68.778		452		531		499		395

		68.81		487		477		493		408

		68.842		463		481		467		415

		68.874		457		497		478		413

		68.906		476		494		491		391

		68.938		471		514		464		368

		68.97		431		448		472		412

		69.002		443		493		472		408

		69.034		436		472		495		411

		69.066		459		488		473		395

		69.098		476		442		434		399

		69.13		421		453		452		380

		69.162		442		427		457		390

		69.194		399		438		465		401

		69.226		401		423		457		396

		69.258		422		447		459		382

		69.29		387		450		448		416

		69.322		430		431		436		386

		69.354		428		480		445		404

		69.386		416		500		459		372

		69.418		414		450		473		359

		69.45		394		441		463		384

		69.482		412		419		437		402

		69.514		397		429		431		359

		69.546		418		446		437		396

		69.578		406		430		436		373

		69.61		418		423		460		397

		69.642		402		445		442		359

		69.674		379		462		412		389

		69.706		391		476		431		376

		69.738		428		407		446		394

		69.77		411		449		428		392

		69.802		378		422		463		393

		69.834		419		436		430		359

		69.866		423		443		456		367

		69.898		410		450		460		422

		69.93		447		418		460		361

		69.962		446		415		439		372

		69.994		388		428		466		359

		70.026		395		439		407		370

		70.058		440		434		441		377

		70.09		431		457		470		398

		70.122		450		424		401		414

		70.154		453		461		401		386

		70.186		417		444		426		416

		70.218		445		440		430		381

		70.25		428		473		457		402

		70.282		390		438		451		362

		70.314		404		463		446		402

		70.346		437		437		428		400

		70.378		477		437		424		409

		70.41		437		463		420		435

		70.442		394		442		462		375

		70.474		449		480		490		395

		70.506		412		449		459		376

		70.538		425		435		463		404

		70.57		437		445		436		390

		70.602		450		460		443		422

		70.634		440		425		469		342

		70.666		497		479		434		359

		70.698		433		454		457		400

		70.73		428		469		459		413

		70.762		453		408		447		431

		70.794		444		402		448		409

		70.826		440		453		475		386

		70.858		469		442		504		397

		70.89		460		421		501		386

		70.922		435		469		472		403

		70.954		425		498		475		401

		70.986		439		463		466		406

		71.018		427		472		454		402

		71.05		433		430		455		378

		71.082		445		444		446		379

		71.114		426		432		429		363

		71.146		407		444		448		362

		71.178		434		439		485		383

		71.21		439		418		440		416

		71.242		398		441		469		386

		71.274		396		425		454		372

		71.306		428		414		403		390

		71.338		401		396		468		374

		71.37		380		448		471		363

		71.402		415		442		464		371

		71.434		405		443		443		392

		71.466		411		429		414		419

		71.498		417		426		440		402

		71.53		419		452		443		379

		71.562		400		439		435		388

		71.594		410		441		419		375

		71.626		384		429		443		428

		71.658		423		429		436		402

		71.69		417		419		438		395

		71.722		411		441		421		396

		71.754		375		410		449		402

		71.786		424		393		438		387

		71.818		411		433		427		360

		71.85		417		417		438		370

		71.882		422		455		455		377

		71.914		406		424		466		414

		71.946		390		441		429		369

		71.978		428		436		429		389

		72.01		410		421		437		358

		72.042		410		397		409		402

		72.074		456		455		435		391

		72.106		407		448		393		371

		72.138		396		452		471		402

		72.17		430		401		437		379

		72.202		405		441		416		378

		72.234		404		481		455		363

		72.266		416		448		446		411

		72.298		407		417		473		351

		72.33		414		437		463		384

		72.362		408		441		465		343

		72.394		445		401		446		363

		72.426		418		424		443		380

		72.458		414		458		462		403

		72.49		409		424		444		394

		72.522		416		413		417		395

		72.554		424		430		418		367

		72.586		408		455		469		367

		72.618		436		456		475		403

		72.65		465		454		472		399

		72.682		440		457		429		366

		72.714		434		449		464		379

		72.746		425		484		425		386

		72.778		439		467		437		422

		72.81		448		429		480		385

		72.842		432		448		460		367

		72.874		456		472		432		418

		72.906		457		457		451		413

		72.938		432		454		466		394

		72.97		470		461		443		430

		73.002		452		463		490		449

		73.034		472		489		458		417

		73.066		454		466		505		441

		73.098		499		458		478		436

		73.13		472		477		552		446

		73.162		461		465		458		429

		73.194		502		498		479		433

		73.226		454		515		472		474

		73.258		465		498		496		492

		73.29		477		496		467		447

		73.322		485		510		498		451

		73.354		501		521		541		503

		73.386		506		503		545		477

		73.418		522		557		555		496

		73.45		554		545		557		572

		73.482		546		552		579		553

		73.514		605		553		594		568

		73.546		543		564		587		522

		73.578		593		589		552		551

		73.61		560		571		611		607

		73.642		605		608		634		584

		73.674		607		619		635		608

		73.706		611		629		680		637

		73.738		613		646		645		586

		73.77		629		697		644		670

		73.802		617		708		669		667

		73.834		646		659		672		680

		73.866		603		683		689		651

		73.898		718		723		755		627

		73.93		696		660		675		639

		73.962		651		724		728		678

		73.994		670		746		714		688

		74.026		663		712		711		671

		74.058		664		706		701		698

		74.09		658		729		726		705

		74.122		668		704		747		681

		74.154		703		647		690		680

		74.186		687		718		728		669

		74.218		669		681		706		633

		74.25		641		694		744		627

		74.282		623		727		787		607

		74.314		613		688		742		564

		74.346		627		656		721		664

		74.378		632		696		708		676

		74.41		624		747		707		622

		74.442		652		689		692		587

		74.474		638		669		702		639

		74.506		590		610		668		670

		74.538		597		634		671		573

		74.57		559		668		672		574

		74.602		565		651		698		561

		74.634		595		632		608		570

		74.666		590		637		665		524

		74.698		559		679		659		578

		74.73		549		633		618		544

		74.762		553		614		608		556

		74.794		493		657		635		560

		74.826		528		608		618		591

		74.858		553		617		566		549

		74.89		529		603		643		557

		74.922		546		637		615		578

		74.954		542		620		581		549

		74.986		554		567		634		531

		75.018		570		583		608		529

		75.05		507		549		637		544

		75.082		504		587		605		523

		75.114		464		580		640		491

		75.146		510		594		584		502

		75.178		503		582		593		536

		75.21		488		555		583		506

		75.242		531		579		557		523

		75.274		521		522		563		511

		75.306		463		569		537		484

		75.338		527		564		596		510

		75.37		508		604		576		504

		75.402		528		581		540		529

		75.434		491		555		546		506

		75.466		514		591		527		495

		75.498		510		547		550		521

		75.53		490		528		556		485

		75.562		529		574		524		455

		75.594		486		555		577		472

		75.626		496		566		492		470

		75.658		498		563		556		439

		75.69		488		491		545		466

		75.722		450		505		565		490

		75.754		462		557		536		500

		75.786		481		541		610		504

		75.818		479		543		516		474

		75.85		495		495		532		448

		75.882		408		515		521		436

		75.914		454		508		547		456

		75.946		487		538		556		457

		75.978		452		561		486		478

		76.01		456		495		518		452

		76.042		441		466		524		457

		76.074		423		466		531		458

		76.106		475		492		529		402

		76.138		452		455		517		410

		76.17		445		500		521		446

		76.202		434		471		469		424

		76.234		435		476		534		418

		76.266		414		480		520		444

		76.298		481		502		484		452

		76.33		412		488		430		427

		76.362		424		445		503		422

		76.394		449		458		465		422

		76.426		424		505		477		400

		76.458		384		469		475		420

		76.49		424		482		465		419

		76.522		435		496		452		382

		76.554		446		457		445		389

		76.586		403		452		466		413

		76.618		428		436		444		400

		76.65		372		467		437		396

		76.682		397		482		440		401

		76.714		412		445		445		413

		76.746		426		432		446		392

		76.778		430		449		447		411

		76.81		412		457		434		414

		76.842		456		433		455		389

		76.874		443		455		460		431

		76.906		397		453		458		407

		76.938		428		419		442		356

		76.97		421		400		468		389

		77.002		425		427		458		380

		77.034		449		480		439		411

		77.066		446		410		432		388

		77.098		429		467		433		332

		77.13		437		440		434		405

		77.162		425		442		414		378

		77.194		444		464		496		409

		77.226		405		449		445		377

		77.258		418		449		411		346

		77.29		432		447		413		383

		77.322		386		469		431		393

		77.354		384		449		431		352

		77.386		419		450		445		361

		77.418		405		477		436		374

		77.45		398		445		447		381

		77.482		431		436		443		346

		77.514		371		409		438		379

		77.546		380		427		417		401

		77.578		411		449		454		386

		77.61		403		448		422		358

		77.642		400		443		457		382

		77.674		407		446		400		352

		77.706		433		434		417		387

		77.738		437		408		448		415

		77.77		432		415		445		373

		77.802		397		431		445		392

		77.834		408		473		428		381

		77.866		421		441		448		368

		77.898		387		446		465		389

		77.93		373		475		421		352

		77.962		361		444		458		381

		77.994		442		440		442		396

		78.026		410		458		442		369

		78.058		387		435		442		355

		78.09		401		416		428		348

		78.122		376		421		426		369

		78.154		362		439		429		378

		78.186		366		436		420		369

		78.218		408		430		427		380

		78.25		404		419		442		390

		78.282		379		417		452		377

		78.314		407		447		400		345

		78.346		376		444		401		372

		78.378		396		409		420		369

		78.41		367		453		438		389

		78.442		396		422		430		419

		78.474		398		450		427		369

		78.506		449		408		425		324

		78.538		413		384		393		399

		78.57		392		453		419		384

		78.602		403		424		443		358

		78.634		419		426		435		359

		78.666		400		441		386		371

		78.698		424		443		390		390

		78.73		382		422		433		353

		78.762		402		431		436		383

		78.794		386		396		446		372

		78.826		383		394		430		403

		78.858		372		442		442		371

		78.89		385		406		416		411

		78.922		398		419		444		402

		78.954		410		401		460		368

		78.986		374		430		427		377

		79.018		432		430		429		337

		79.05		393		424		421		388

		79.082		371		413		474		389

		79.114		415		442		484		385

		79.146		409		431		456		390

		79.178		407		400		445		346

		79.21		370		404		448		392

		79.242		418		410		414		394

		79.274		393		427		415		368

		79.306		396		462		435		363

		79.338		400		431		431		367

		79.37		385		450		437		357

		79.402		391		461		412		361

		79.434		440		421		403		357

		79.466		410		465		440		376

		79.498		383		430		437		358

		79.53		386		426		447		333

		79.562		394		433		444		365

		79.594		397		446		433		360

		79.626		383		425		424		387

		79.658		416		433		457		377

		79.69		420		432		430		391

		79.722		376		421		436		392

		79.754		387		430		402		389

		79.786		392		437		434		389

		79.818		436		437		421		347

		79.85		397		439		425		334

		79.882		397		433		424		350

		79.914		393		456		450		379

		79.946		415		447		441		371

		79.978		382		459		431		386

		80.01		390		441		438		403

		80.042		395		452		431		364

		80.074		413		415		440		349

		80.106		417		400		422		354

		80.138		376		415		471		404

		80.17		426		455		431		421

		80.202		409		437		469		375

		80.234		379		447		411		366

		80.266		395		438		440		374

		80.298		439		426		432		337

		80.33		387		427		386		394

		80.362		399		435		423		360

		80.394		353		397		427		342

		80.426		363		433		428		370

		80.458		366		407		422		398

		80.49		404		422		419		386

		80.522		398		435		436		393

		80.554		394		421		441		390

		80.586		416		410		444		341

		80.618		383		415		445		381

		80.65		406		403		438		354

		80.682		393		421		426		366

		80.714		413		437		400		362

		80.746		394		444		409		354

		80.778		393		465		432		376

		80.81		432		421		456		377

		80.842		416		396		425		408

		80.874		428		422		433		404

		80.906		422		437		441		386

		80.938		396		429		426		414

		80.97		395		420		449		410

		81.002		401		438		438		418

		81.034		414		434		445		366

		81.066		396		416		457		404

		81.098		441		448		419		398

		81.13		415		427		441		398

		81.162		414		425		417		366

		81.194		408		413		492		367

		81.226		369		436		383		347

		81.258		438		403		435		338

		81.29		428		413		396		362

		81.322		381		388		433		350

		81.354		391		436		381		346

		81.386		405		397		426		329

		81.418		425		405		412		396

		81.45		370		428		405		352

		81.482		375		422		432		396

		81.514		355		376		430		404

		81.546		404		418		425		339

		81.578		402		419		400		382

		81.61		413		380		428		360

		81.642		346		437		430		318

		81.674		360		383		406		368

		81.706		389		431		478		330

		81.738		396		437		424		377

		81.77		354		436		424		322

		81.802		382		415		412		362

		81.834		351		438		400		366

		81.866		406		426		438		392

		81.898		386		444		421		365

		81.93		405		377		433		352

		81.962		420		374		422		388

		81.994		398		454		429		388

		82.026		382		398		416		372

		82.058		367		428		429		350

		82.09		374		429		364		348

		82.122		380		421		400		373

		82.154		381		405		427		400

		82.186		364		394		418		375

		82.218		361		402		415		372

		82.25		370		419		409		377

		82.282		379		426		393		380

		82.314		364		423		429		352

		82.346		389		398		453		358

		82.378		408		399		410		386

		82.41		401		409		378		345

		82.442		380		401		433		336

		82.474		376		430		430		340

		82.506		425		418		440		353

		82.538		393		416		397		366

		82.57		372		448		430		407

		82.602		381		405		418		385

		82.634		397		408		420		360

		82.666		391		423		397		322

		82.698		349		421		412		359

		82.73		412		434		384		367

		82.762		368		399		427		344

		82.794		363		425		466		431

		82.826		394		427		375		383

		82.858		396		409		424		372

		82.89		392		410		444		357

		82.922		372		383		415		342

		82.954		382		423		410		380

		82.986		396		396		416		335

		83.018		383		403		434		351

		83.05		383		387		411		340

		83.082		366		424		396		351

		83.114		379		392		428		323

		83.146		338		349		400		373

		83.178		383		448		393		348

		83.21		402		365		396		362

		83.242		423		377		387		367

		83.274		365		383		391		342

		83.306		399		439		395		336

		83.338		364		399		460		360

		83.37		388		384		421		372

		83.402		407		410		449		369

		83.434		386		408		421		355

		83.466		356		431		389		322

		83.498		374		409		369		331

		83.53		427		400		436		338

		83.562		392		408		398		341

		83.594		426		424		439		340

		83.626		397		468		400		349

		83.658		424		442		448		359

		83.69		354		401		421		328

		83.722		393		406		404		348

		83.754		379		384		404		380

		83.786		355		417		412		381

		83.818		378		419		418		359

		83.85		382		430		420		372

		83.882		364		391		412		398

		83.914		371		388		439		366

		83.946		424		419		415		385

		83.978		419		409		424		364

		84.01		395		417		411		387

		84.042		397		406		436		379

		84.074		392		416		427		349

		84.106		385		418		396		359

		84.138		392		417		386		379

		84.17		411		398		408		350

		84.202		368		399		431		331

		84.234		378		412		434		349

		84.266		335		432		400		384

		84.298		362		419		416		384

		84.33		383		407		396		353

		84.362		383		444		406		369

		84.394		383		435		405		372

		84.426		406		409		437		363

		84.458		373		416		413		388

		84.49		416		393		408		363

		84.522		384		436		434		345

		84.554		397		382		435		348

		84.586		412		394		435		376

		84.618		383		427		398		344

		84.65		364		411		410		369

		84.682		409		424		424		357

		84.714		399		427		423		361

		84.746		388		431		402		376

		84.778		373		383		414		371

		84.81		379		413		431		368

		84.842		373		447		383		348

		84.874		404		413		423		346

		84.906		388		406		416		339

		84.938		359		434		444		360

		84.97		369		444		408		388

		85.002		364		420		437		389

		85.034		383		396		401		365

		85.066		361		398		402		376

		85.098		377		429		416		357

		85.13		386		382		399		351

		85.162		367		384		421		367

		85.194		402		410		414		383

		85.226		407		445		411		373

		85.258		365		408		413		381

		85.29		365		428		439		345

		85.322		366		411		452		375

		85.354		361		387		411		355

		85.386		406		382		409		379

		85.418		360		368		386		370

		85.45		365		424		420		373

		85.482		355		393		420		340

		85.514		381		407		417		345

		85.546		357		411		411		368

		85.578		368		399		407		367

		85.61		395		407		416		350

		85.642		366		413		386		384

		85.674		371		388		420		371

		85.706		399		438		435		367

		85.738		415		414		441		376

		85.77		351		389		401		341

		85.802		372		425		412		362

		85.834		415		403		437		362

		85.866		381		417		429		371

		85.898		377		409		417		359

		85.93		402		407		410		350

		85.962		384		460		422		382

		85.994		352		427		419		348

		86.026		366		377		449		364

		86.058		384		415		414		333

		86.09		382		400		436		384

		86.122		413		411		412		333

		86.154		342		412		447		382

		86.186		395		410		420		340

		86.218		388		416		421		374

		86.25		409		418		434		367

		86.282		395		410		399		397

		86.314		422		427		429		350

		86.346		397		431		431		339

		86.378		384		417		428		372

		86.41		434		410		383		342

		86.442		409		409		441		371

		86.474		389		451		409		352

		86.506		384		426		428		374

		86.538		407		386		441		371

		86.57		370		435		448		402

		86.602		399		421		420		386

		86.634		420		457		443		370

		86.666		409		445		452		415

		86.698		363		434		435		386

		86.73		413		442		430		391

		86.762		412		412		438		379

		86.794		411		432		389		400

		86.826		394		438		459		414

		86.858		412		439		446		399

		86.89		413		436		459		405

		86.922		384		454		458		348

		86.954		404		440		459		417

		86.986		415		413		414		380

		87.018		378		445		439		413

		87.05		398		479		447		439

		87.082		410		412		416		406

		87.114		441		434		411		379

		87.146		445		447		431		391

		87.178		398		495		413		387

		87.21		408		474		454		395

		87.242		413		452		485		417

		87.274		431		417		499		409

		87.306		386		416		396		366

		87.338		434		444		444		414

		87.37		404		451		458		466

		87.402		437		445		442		444

		87.434		429		416		462		426

		87.466		409		444		469		435

		87.498		435		461		448		442

		87.53		396		474		458		425

		87.562		423		456		464		413

		87.594		440		447		431		412

		87.626		440		440		460		459

		87.658		432		414		484		437

		87.69		424		493		489		438

		87.722		421		511		497		436

		87.754		420		475		487		426

		87.786		415		495		479		431

		87.818		465		494		541		423

		87.85		449		504		497		383

		87.882		415		508		452		463

		87.914		419		518		465		463

		87.946		465		497		506		445

		87.978		472		489		533		471

		88.01		458		510		530		405

		88.042		434		502		488		429

		88.074		443		508		532		490

		88.106		464		503		533		466

		88.138		460		476		528		459

		88.17		472		527		532		461

		88.202		503		490		529		487

		88.234		458		519		520		462

		88.266		464		533		518		411

		88.298		457		467		499		410

		88.33		410		482		509		463

		88.362		455		497		510		449

		88.394		395		534		510		430

		88.426		495		499		496		451

		88.458		485		519		473		414

		88.49		474		510		496		433

		88.522		454		497		527		493

		88.554		479		469		487		467

		88.586		421		485		507		439

		88.618		445		539		510		430

		88.65		436		477		500		437

		88.682		443		482		488		413

		88.714		424		507		505		398

		88.746		451		490		473		443

		88.778		452		444		453		411

		88.81		419		480		455		444

		88.842		436		501		520		400

		88.874		438		464		503		415

		88.906		448		477		492		411

		88.938		415		486		482		415

		88.97		419		509		503		427

		89.002		437		450		474		397

		89.034		458		447		494		429

		89.066		447		473		484		412

		89.098		437		467		521		417

		89.13		416		414		464		403

		89.162		449		456		477		416

		89.194		439		473		473		414

		89.226		426		467		458		410

		89.258		438		443		460		403

		89.29		436		442		468		407

		89.322		425		489		462		396

		89.354		419		476		469		412

		89.386		420		481		452		409

		89.418		433		442		459		397

		89.45		426		441		481		389

		89.482		392		473		496		391

		89.514		393		490		461		376

		89.546		390		459		423		396

		89.578		425		483		436		401

		89.61		432		474		458		381

		89.642		419		394		476		387

		89.674		395		487		505		408

		89.706		420		462		506		418

		89.738		400		432		487		419

		89.77		453		478		460		373

		89.802		405		466		440		393

		89.834		414		482		435		372

		89.866		436		458		484		416

		89.898		417		437		460		379

		89.93		432		450		489		383

		89.962		396		404		445		381

		89.994		415		434		448		398

		90.026		427		444		456		441

		90.058		414		488		440		400

		90.09		421		462		471		366

		90.122		388		494		430		400

		90.154		379		470		463		402

		90.186		421		499		430		373

		90.218		415		475		441		403

		90.25		420		448		469		429

		90.282		411		454		475		403

		90.314		415		449		476		377

		90.346		430		444		447		384

		90.378		372		433		431		396

		90.41		397		436		437		431

		90.442		428		482		430		402

		90.474		386		452		470		360

		90.506		420		434		450		362

		90.538		404		476		468		387

		90.57		451		424		468		392

		90.602		414		459		418		364

		90.634		443		421		435		386

		90.666		406		475		526		403

		90.698		414		439		478		447

		90.73		404		444		476		416

		90.762		398		441		452		375

		90.794		445		433		446		398

		90.826		419		456		499		397

		90.858		415		453		497		384

		90.89		424		458		464		405

		90.922		431		456		462		414

		90.954		465		445		464		396

		90.986		425		448		449		403

		91.018		400		479		452		425

		91.05		404		455		450		385

		91.082		407		433		473		396

		91.114		406		450		455		391

		91.146		410		480		475		428

		91.178		420		465		452		422

		91.21		415		437		459		411

		91.242		436		461		468		383

		91.274		422		454		473		401

		91.306		405		449		469		413

		91.338		423		476		439		434

		91.37		439		434		450		400

		91.402		408		474		453		425

		91.434		397		464		464		403

		91.466		455		477		473		415

		91.498		407		472		467		380

		91.53		426		414		471		424

		91.562		446		466		484		416

		91.594		465		467		456		416

		91.626		454		448		453		423

		91.658		419		448		450		429

		91.69		406		461		489		424

		91.722		400		485		466		428

		91.754		422		467		441		398

		91.786		453		417		449		430

		91.818		434		455		468		422

		91.85		438		455		435		421

		91.882		393		471		448		418

		91.914		448		424		483		417

		91.946		425		461		490		399

		91.978		430		457		491		454

		92.01		426		477		508		399

		92.042		428		471		497		420

		92.074		458		490		494		446

		92.106		435		491		496		382

		92.138		436		468		487		434

		92.17		448		465		455		427

		92.202		410		481		493		443

		92.234		430		504		501		423

		92.266		413		482		493		415

		92.298		434		486		503		471

		92.33		419		477		481		486

		92.362		439		504		486		425

		92.394		460		499		470		475

		92.426		460		489		474		442

		92.458		429		483		479		422

		92.49		448		488		482		471

		92.522		468		472		519		460

		92.554		456		476		488		434

		92.586		439		504		489		461

		92.618		444		496		477		455

		92.65		463		502		497		486

		92.682		504		513		511		466

		92.714		421		518		470		470

		92.746		457		504		538		456

		92.778		431		446		548		442

		92.81		444		495		490		470

		92.842		445		530		492		444

		92.874		463		488		499		404

		92.906		428		488		469		455

		92.938		445		498		547		416

		92.97		421		478		517		407

		93.002		468		475		507		476

		93.034		453		495		492		462

		93.066		420		480		489		467

		93.098		430		471		485		410

		93.13		435		507		493		432

		93.162		432		497		494		464

		93.194		414		451		519		406

		93.226		452		467		492		419

		93.258		399		514		516		455

		93.29		403		492		509		420

		93.322		460		482		465		413

		93.354		396		515		498		392

		93.386		431		498		492		432

		93.418		403		476		464		409

		93.45		405		459		466		454

		93.482		436		472		508		380

		93.514		425		448		497		380

		93.546		378		463		463		397

		93.578		423		480		495		455

		93.61		407		473		505		409

		93.642		447		485		471		400

		93.674		429		437		477		388

		93.706		395		472		455		365

		93.738		410		506		449		401

		93.77		403		423		465		414

		93.802		417		421		478		424

		93.834		406		452		485		419

		93.866		417		454		462		402

		93.898		391		441		422		393

		93.93		403		462		451		395

		93.962		391		485		462		396

		93.994		401		407		453		408

		94.026		396		439		456		357

		94.058		433		471		489		406

		94.09		409		453		489		395

		94.122		400		434		412		370

		94.154		395		450		444		349

		94.186		377		438		459		416

		94.218		395		464		451		353

		94.25		425		393		439		399

		94.282		404		416		425		359

		94.314		432		412		464		390

		94.346		387		415		448		400

		94.378		410		437		461		375

		94.41		389		422		421		333

		94.442		374		405		369		384

		94.474		358		420		451		390

		94.506		375		442		447		382

		94.538		371		415		400		377

		94.57		377		408		438		365

		94.602		386		418		433		391

		94.634		368		434		430		366

		94.666		386		436		446		363

		94.698		367		454		432		380

		94.73		382		455		427		392

		94.762		391		419		440		396

		94.794		377		422		436		379

		94.826		386		405		411		364

		94.858		380		411		436		391

		94.89		392		419		418		353

		94.922		342		444		434		413

		94.954		369		414		427		358

		94.986		389		418		423		362

		95.018		377		456		420		403

		95.05		389		404		418		409

		95.082		361		397		403		372

		95.114		369		433		409		391

		95.146		386		431		407		380

		95.178		372		415		420		367

		95.21		395		381		447		366

		95.242		387		405		410		329

		95.274		396		429		429		382

		95.306		378		425		440		382

		95.338		354		457		400		402

		95.37		404		426		399		349

		95.402		398		439		442		365

		95.434		354		427		393		347

		95.466		354		388		426		335

		95.498		389		394		410		389

		95.53		372		387		411		344

		95.562		386		430		407		351

		95.594		393		392		445		344

		95.626		372		400		385		397

		95.658		345		413		447		361

		95.69		352		408		399		379

		95.722		392		408		389		365

		95.754		378		422		418		344

		95.786		405		421		415		359

		95.818		408		431		416		345

		95.85		411		425		422		362

		95.882		396		411		449		366

		95.914		384		423		456		378

		95.946		395		419		413		343

		95.978		398		427		386		351

		96.01		363		444		390		348

		96.042		400		418		403		343

		96.074		372		384		406		380

		96.106		362		449		447		376

		96.138		393		419		458		389

		96.17		401		450		419		343

		96.202		426		419		410		379

		96.234		378		429		411		364

		96.266		375		449		424		370

		96.298		398		424		431		376

		96.33		382		422		423		348

		96.362		376		412		422		344

		96.394		409		407		442		367

		96.426		373		429		428		368

		96.458		375		403		424		369

		96.49		363		404		425		360

		96.522		383		422		415		361

		96.554		346		401		424		340

		96.586		419		408		461		372

		96.618		354		398		439		350

		96.65		394		416		422		378

		96.682		368		416		393		348

		96.714		371		405		429		363

		96.746		352		412		414		373

		96.778		384		419		407		341

		96.81		336		416		411		330

		96.842		362		376		418		387

		96.874		410		392		420		368

		96.906		387		419		412		356

		96.938		384		427		371		363

		96.97		379		405		394		364

		97.002		376		394		404		332

		97.034		376		448		445		326

		97.066		389		422		442		362

		97.098		387		424		434		357

		97.13		403		411		415		342

		97.162		386		406		444		381

		97.194		334		422		460		328

		97.226		360		408		403		383

		97.258		393		440		387		345

		97.29		362		437		394		362

		97.322		371		412		396		392

		97.354		376		428		416		357

		97.386		394		408		399		344

		97.418		379		426		431		331

		97.45		404		395		421		323

		97.482		370		380		430		367

		97.514		367		403		418		354

		97.546		403		410		436		351

		97.578		400		424		421		347

		97.61		398		440		406		361

		97.642		399		416		391		363

		97.674		395		358		418		353

		97.706		384		411		397		352

		97.738		364		385		408		343

		97.77		382		385		428		327

		97.802		399		419		454		349

		97.834		380		407		397		378

		97.866		366		408		416		322

		97.898		417		411		388		366

		97.93		416		411		418		360

		97.962		384		447		432		375

		97.994		351		361		424		344

		98.026		403		413		375		357

		98.058		335		399		418		340

		98.09		369		432		420		363

		98.122		357		387		391		346

		98.154		392		388		385		349

		98.186		365		396		435		372

		98.218		354		370		393		302

		98.25		376		428		392		310

		98.282		380		368		405		343

		98.314		371		352		382		325

		98.346		351		399		410		348

		98.378		362		397		397		314

		98.41		345		425		394		336

		98.442		352		394		399		348

		98.474		397		355		383		354

		98.506		379		388		419		342

		98.538		370		404		399		358

		98.57		343		392		406		353

		98.602		355		393		392		359

		98.634		365		408		386		349

		98.666		364		396		412		378

		98.698		359		393		388		339

		98.73		364		378		401		321

		98.762		340		385		405		312

		98.794		360		398		376		341

		98.826		347		376		439		320

		98.858		352		384		401		346

		98.89		358		405		383		333

		98.922		368		410		374		311

		98.954		359		393		400		333

		98.986		344		368		392		337

		99.018		396		397		386		357

		99.05		365		365		354		371

		99.082		375		413		419		312

		99.114		343		393		377		322

		99.146		368		388		362		322

		99.178		375		404		404		324

		99.21		328		367		366		321

		99.242		359		369		386		356

		99.274		376		383		396		319

		99.306		387		396		385		326

		99.338		373		379		374		312

		99.37		348		415		422		333

		99.402		391		442		381		341

		99.434		380		373		381		346

		99.466		337		410		382		327

		99.498		350		381		398		312

		99.53		403		369		390		314

		99.562		350		398		400		352

		99.594		366		401		426		343

		99.626		359		341		376		319

		99.658		373		413		386		329

		99.69		339		368		372		336

		99.722		351		380		402		321

		99.754		384		390		382		362

		99.786		367		414		377		330

		99.818		346		368		379		326

		99.85		376		357		379		324

		99.882		374		355		404		325

		99.914		366		401		369		334

		99.946		337		417		396		336

		99.978		353		393		361		296

		100.01		350		404		420		350

		100.042		344		402		385		310

		100.074		349		355		371		359

		100.106		353		355		385		346

		100.138		351		337		332		331

		100.17		350		397		393		351

		100.202		338		389		371		325

		100.234		342		359		398		318

		100.266		326		352		430		338

		100.298		324		389		381		324

		100.33		335		391		384		336

		100.362		333		421		366		327

		100.394		357		402		384		329

		100.426		363		369		378		340

		100.458		325		379		373		331

		100.49		314		394		349		317

		100.522		358		364		366		326

		100.554		332		370		412		317

		100.586		322		395		376		317

		100.618		368		386		371		312

		100.65		322		371		363		333

		100.682		343		391		412		326

		100.714		326		372		387		295

		100.746		352		387		374		316

		100.778		358		380		363		326

		100.81		333		378		377		338

		100.842		390		389		392		327

		100.874		356		393		390		325

		100.906		341		404		408		326

		100.938		350		391		379		303

		100.97		353		374		366		321

		101.002		341		382		375		333

		101.034		347		376		379		323

		101.066		329		356		393		359

		101.098		347		372		366		322

		101.13		377		361		405		309

		101.162		335		343		387		297

		101.194		320		398		384		334

		101.226		337		397		377		355

		101.258		334		397		358		315

		101.29		361		381		391		326

		101.322		363		345		393		333

		101.354		355		376		410		321

		101.386		358		379		352		343

		101.418		358		356		366		306

		101.45		338		369		383		287

		101.482		377		402		381		351

		101.514		344		319		377		319

		101.546		335		401		348		362

		101.578		310		383		387		332

		101.61		342		365		379		338

		101.642		339		372		405		338

		101.674		331		380		398		338

		101.706		368		368		405		332

		101.738		344		399		392		325

		101.77		358		378		383		325

		101.802		345		380		396		305

		101.834		348		402		391		351

		101.866		355		407		369		316

		101.898		313		404		398		321

		101.93		352		386		389		335

		101.962		339		367		416		322

		101.994		307		378		378		335

		102.026		330		406		392		299

		102.058		356		365		400		321

		102.09		341		382		397		336

		102.122		355		397		395		329

		102.154		324		401		413		339

		102.186		361		396		380		335

		102.218		357		398		394		338

		102.25		341		379		400		324

		102.282		352		367		364		331

		102.314		330		381		378		326

		102.346		358		365		383		361

		102.378		366		388		375		304

		102.41		327		369		377		332

		102.442		333		358		369		323

		102.474		355		373		395		319

		102.506		356		393		421		320

		102.538		343		398		379		334

		102.57		322		378		363		328

		102.602		345		383		377		335

		102.634		332		398		384		293

		102.666		342		379		376		309

		102.698		338		354		378		335

		102.73		306		354		352		344

		102.762		325		375		367		303

		102.794		346		371		369		329

		102.826		321		373		383		327

		102.858		317		343		389		341

		102.89		322		344		389		331

		102.922		303		388		396		330

		102.954		311		418		370		315

		102.986		297		366		334		308

		103.018		335		383		372		315

		103.05		378		344		381		268

		103.082		366		356		358		303

		103.114		350		313		340		356

		103.146		342		373		354		343

		103.178		320		387		403		341

		103.21		335		385		402		322

		103.242		351		412		375		315

		103.274		351		389		347		348

		103.306		314		365		390		313

		103.338		320		391		401		331

		103.37		349		390		361		324

		103.402		329		419		390		347

		103.434		354		357		384		320

		103.466		342		350		392		325

		103.498		360		369		361		318

		103.53		324		346		349		339

		103.562		354		378		385		315

		103.594		320		373		394		334

		103.626		359		398		360		311

		103.658		341		339		377		317

		103.69		303		340		408		329

		103.722		354		387		369		303

		103.754		326		363		360		296

		103.786		339		358		361		298

		103.818		320		401		374		327

		103.85		310		383		367		329

		103.882		329		369		357		305

		103.914		335		374		386		335

		103.946		375		346		377		308

		103.978		339		404		372		315

		104.01		353		350		380		306

		104.042		350		425		399		296

		104.074		350		386		358		336

		104.106		364		375		373		367

		104.138		317		380		394		310

		104.17		345		363		375		313

		104.202		329		362		401		353

		104.234		347		396		370		308

		104.266		376		398		357		288

		104.298		359		363		356		330

		104.33		361		384		377		320

		104.362		331		395		332		307

		104.394		353		353		351		330

		104.426		345		345		367		318

		104.458		345		366		373		344

		104.49		340		350		387		313

		104.522		344		383		371		340

		104.554		362		345		417		341

		104.586		318		357		377		327

		104.618		332		385		387		303

		104.65		353		425		380		320

		104.682		370		357		388		310

		104.714		343		352		382		303

		104.746		353		344		356		311

		104.778		326		406		368		306

		104.81		352		374		370		330

		104.842		341		364		374		340

		104.874		332		385		392		315

		104.906		329		391		380		301

		104.938		313		325		370		337

		104.97		334		370		379		327

		105.002		346		370		371		329

		105.034		351		371		393		340

		105.066		325		391		383		283

		105.098		347		374		344		337

		105.13		306		419		369		307

		105.162		351		399		399		388

		105.194		358		384		347		301

		105.226		324		368		391		359

		105.258		309		389		388		317

		105.29		328		334		396		323

		105.322		361		371		349		317

		105.354		351		379		411		323

		105.386		319		356		384		307

		105.418		357		369		366		301

		105.45		329		369		393		359

		105.482		355		339		384		314

		105.514		323		411		362		323

		105.546		332		369		373		309

		105.578		357		347		413		319

		105.61		313		373		370		343

		105.642		336		419		389		346

		105.674		352		350		417		341

		105.706		344		404		412		334

		105.738		361		377		368		332

		105.77		321		377		367		324

		105.802		335		356		409		352

		105.834		343		381		389		312

		105.866		329		391		407		315

		105.898		346		399		386		365

		105.93		356		396		386		287

		105.962		353		381		368		314

		105.994		332		391		378		333

		106.026		334		357		382		325

		106.058		336		396		387		324

		106.09		337		378		422		322

		106.122		396		386		405		329

		106.154		343		360		369		366

		106.186		359		389		351		341

		106.218		335		367		382		303

		106.25		340		373		408		347

		106.282		312		375		367		314

		106.314		319		382		412		328

		106.346		356		395		391		318

		106.378		356		384		355		304

		106.41		369		363		386		318

		106.442		333		375		391		306

		106.474		361		359		404		351

		106.506		379		389		374		335

		106.538		351		368		392		334

		106.57		364		397		429		331

		106.602		385		360		358		319

		106.634		322		373		371		319

		106.666		324		374		368		391

		106.698		344		417		393		335

		106.73		324		403		392		342

		106.762		339		399		414		336

		106.794		393		395		380		325

		106.826		347		403		383		335

		106.858		361		399		382		349

		106.89		331		420		394		353

		106.922		384		401		357		322

		106.954		418		382		363		300

		106.986		319		377		379		335

		107.018		334		401		381		369

		107.05		360		354		408		336

		107.082		346		376		392		332

		107.114		345		394		398		328

		107.146		340		331		392		302

		107.178		343		398		381		360

		107.21		365		408		400		318

		107.242		334		359		401		355

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0





Feuil2

		





Feuil3

		






_1330016540.xls
Graph1

		0

		7

		15

		30



Temps (jours)

IR (%)

Figure III.18. Evolution du taux en fonction du temps de contact

0

27.9

53

91



Feuil1

		

		0		0

		7		27.9

		15		53

		30		91						27.9

										53

										91





Feuil1

		



Temps (jours)

IR (%)

Figure III.18. Evolution du taux en fonction du temps de contact



Feuil2

		





Feuil3

		






_1326980399.xls
Graph1

		0.33		0.33		0.33		0.33

		0.362		0.362		0.362		0.362

		0.394		0.394		0.394		0.394

		0.426		0.426		0.426		0.426

		0.458		0.458		0.458		0.458

		0.49		0.49		0.49		0.49

		0.522		0.522		0.522		0.522

		0.554		0.554		0.554		0.554

		0.586		0.586		0.586		0.586

		0.618		0.618		0.618		0.618

		0.65		0.65		0.65		0.65

		0.682		0.682		0.682		0.682

		0.714		0.714		0.714		0.714

		0.746		0.746		0.746		0.746

		0.778		0.778		0.778		0.778

		0.81		0.81		0.81		0.81

		0.842		0.842		0.842		0.842

		0.874		0.874		0.874		0.874

		0.906		0.906		0.906		0.906

		0.938		0.938		0.938		0.938

		0.97		0.97		0.97		0.97

		1.002		1.002		1.002		1.002

		1.034		1.034		1.034		1.034

		1.066		1.066		1.066		1.066

		1.098		1.098		1.098		1.098

		1.13		1.13		1.13		1.13

		1.162		1.162		1.162		1.162

		1.194		1.194		1.194		1.194

		1.226		1.226		1.226		1.226

		1.258		1.258		1.258		1.258

		1.29		1.29		1.29		1.29

		1.322		1.322		1.322		1.322

		1.354		1.354		1.354		1.354

		1.386		1.386		1.386		1.386

		1.418		1.418		1.418		1.418

		1.45		1.45		1.45		1.45

		1.482		1.482		1.482		1.482

		1.514		1.514		1.514		1.514

		1.546		1.546		1.546		1.546

		1.578		1.578		1.578		1.578

		1.61		1.61		1.61		1.61

		1.642		1.642		1.642		1.642

		1.674		1.674		1.674		1.674

		1.706		1.706		1.706		1.706

		1.738		1.738		1.738		1.738

		1.77		1.77		1.77		1.77

		1.802		1.802		1.802		1.802

		1.834		1.834		1.834		1.834

		1.866		1.866		1.866		1.866

		1.898		1.898		1.898		1.898

		1.93		1.93		1.93		1.93

		1.962		1.962		1.962		1.962

		1.994		1.994		1.994		1.994

		2.026		2.026		2.026		2.026

		2.058		2.058		2.058		2.058

		2.09		2.09		2.09		2.09

		2.122		2.122		2.122		2.122

		2.154		2.154		2.154		2.154

		2.186		2.186		2.186		2.186

		2.218		2.218		2.218		2.218

		2.25		2.25		2.25		2.25

		2.282		2.282		2.282		2.282

		2.314		2.314		2.314		2.314

		2.346		2.346		2.346		2.346

		2.378		2.378		2.378		2.378

		2.41		2.41		2.41		2.41

		2.442		2.442		2.442		2.442

		2.474		2.474		2.474		2.474

		2.506		2.506		2.506		2.506

		2.538		2.538		2.538		2.538

		2.57		2.57		2.57		2.57

		2.602		2.602		2.602		2.602

		2.634		2.634		2.634		2.634

		2.666		2.666		2.666		2.666

		2.698		2.698		2.698		2.698

		2.73		2.73		2.73		2.73

		2.762		2.762		2.762		2.762

		2.794		2.794		2.794		2.794

		2.826		2.826		2.826		2.826

		2.858		2.858		2.858		2.858

		2.89		2.89		2.89		2.89

		2.922		2.922		2.922		2.922

		2.954		2.954		2.954		2.954

		2.986		2.986		2.986		2.986

		3.018		3.018		3.018		3.018

		3.05		3.05		3.05		3.05

		3.082		3.082		3.082		3.082

		3.114		3.114		3.114		3.114

		3.146		3.146		3.146		3.146

		3.178		3.178		3.178		3.178

		3.21		3.21		3.21		3.21

		3.242		3.242		3.242		3.242

		3.274		3.274		3.274		3.274

		3.306		3.306		3.306		3.306

		3.338		3.338		3.338		3.338

		3.37		3.37		3.37		3.37

		3.402		3.402		3.402		3.402

		3.434		3.434		3.434		3.434

		3.466		3.466		3.466		3.466

		3.498		3.498		3.498		3.498

		3.53		3.53		3.53		3.53

		3.562		3.562		3.562		3.562

		3.594		3.594		3.594		3.594

		3.626		3.626		3.626		3.626

		3.658		3.658		3.658		3.658

		3.69		3.69		3.69		3.69

		3.722		3.722		3.722		3.722

		3.754		3.754		3.754		3.754

		3.786		3.786		3.786		3.786

		3.818		3.818		3.818		3.818

		3.85		3.85		3.85		3.85

		3.882		3.882		3.882		3.882

		3.914		3.914		3.914		3.914

		3.946		3.946		3.946		3.946

		3.978		3.978		3.978		3.978

		4.01		4.01		4.01		4.01

		4.042		4.042		4.042		4.042

		4.074		4.074		4.074		4.074

		4.106		4.106		4.106		4.106

		4.138		4.138		4.138		4.138

		4.17		4.17		4.17		4.17

		4.202		4.202		4.202		4.202

		4.234		4.234		4.234		4.234

		4.266		4.266		4.266		4.266

		4.298		4.298		4.298		4.298

		4.33		4.33		4.33		4.33

		4.362		4.362		4.362		4.362

		4.394		4.394		4.394		4.394

		4.426		4.426		4.426		4.426

		4.458		4.458		4.458		4.458

		4.49		4.49		4.49		4.49

		4.522		4.522		4.522		4.522

		4.554		4.554		4.554		4.554

		4.586		4.586		4.586		4.586

		4.618		4.618		4.618		4.618

		4.65		4.65		4.65		4.65

		4.682		4.682		4.682		4.682

		4.714		4.714		4.714		4.714

		4.746		4.746		4.746		4.746

		4.778		4.778		4.778		4.778

		4.81		4.81		4.81		4.81

		4.842		4.842		4.842		4.842

		4.874		4.874		4.874		4.874

		4.906		4.906		4.906		4.906

		4.938		4.938		4.938		4.938

		4.97		4.97		4.97		4.97

		5.002		5.002		5.002		5.002

		5.034		5.034		5.034		5.034

		5.066		5.066		5.066		5.066

		5.098		5.098		5.098		5.098

		5.13		5.13		5.13		5.13

		5.162		5.162		5.162		5.162

		5.194		5.194		5.194		5.194

		5.226		5.226		5.226		5.226

		5.258		5.258		5.258		5.258

		5.29		5.29		5.29		5.29

		5.322		5.322		5.322		5.322

		5.354		5.354		5.354		5.354

		5.386		5.386		5.386		5.386

		5.418		5.418		5.418		5.418

		5.45		5.45		5.45		5.45

		5.482		5.482		5.482		5.482

		5.514		5.514		5.514		5.514

		5.546		5.546		5.546		5.546

		5.578		5.578		5.578		5.578

		5.61		5.61		5.61		5.61

		5.642		5.642		5.642		5.642

		5.674		5.674		5.674		5.674

		5.706		5.706		5.706		5.706

		5.738		5.738		5.738		5.738

		5.77		5.77		5.77		5.77

		5.802		5.802		5.802		5.802

		5.834		5.834		5.834		5.834

		5.866		5.866		5.866		5.866

		5.898		5.898		5.898		5.898

		5.93		5.93		5.93		5.93

		5.962		5.962		5.962		5.962

		5.994		5.994		5.994		5.994

		6.026		6.026		6.026		6.026

		6.058		6.058		6.058		6.058

		6.09		6.09		6.09		6.09

		6.122		6.122		6.122		6.122

		6.154		6.154		6.154		6.154

		6.186		6.186		6.186		6.186

		6.218		6.218		6.218		6.218

		6.25		6.25		6.25		6.25

		6.282		6.282		6.282		6.282

		6.314		6.314		6.314		6.314

		6.346		6.346		6.346		6.346

		6.378		6.378		6.378		6.378

		6.41		6.41		6.41		6.41

		6.442		6.442		6.442		6.442

		6.474		6.474		6.474		6.474

		6.506		6.506		6.506		6.506

		6.538		6.538		6.538		6.538

		6.57		6.57		6.57		6.57

		6.602		6.602		6.602		6.602

		6.634		6.634		6.634		6.634

		6.666		6.666		6.666		6.666

		6.698		6.698		6.698		6.698

		6.73		6.73		6.73		6.73

		6.762		6.762		6.762		6.762

		6.794		6.794		6.794		6.794

		6.826		6.826		6.826		6.826

		6.858		6.858		6.858		6.858

		6.89		6.89		6.89		6.89

		6.922		6.922		6.922		6.922

		6.954		6.954		6.954		6.954

		6.986		6.986		6.986		6.986

		7.018		7.018		7.018		7.018

		7.05		7.05		7.05		7.05

		7.082		7.082		7.082		7.082

		7.114		7.114		7.114		7.114

		7.146		7.146		7.146		7.146

		7.178		7.178		7.178		7.178

		7.21		7.21		7.21		7.21

		7.242		7.242		7.242		7.242

		7.274		7.274		7.274		7.274

		7.306		7.306		7.306		7.306

		7.338		7.338		7.338		7.338

		7.37		7.37		7.37		7.37

		7.402		7.402		7.402		7.402

		7.434		7.434		7.434		7.434

		7.466		7.466		7.466		7.466

		7.498		7.498		7.498		7.498

		7.53		7.53		7.53		7.53

		7.562		7.562		7.562		7.562

		7.594		7.594		7.594		7.594

		7.626		7.626		7.626		7.626

		7.658		7.658		7.658		7.658

		7.69		7.69		7.69		7.69

		7.722		7.722		7.722		7.722

		7.754		7.754		7.754		7.754

		7.786		7.786		7.786		7.786

		7.818		7.818		7.818		7.818

		7.85		7.85		7.85		7.85

		7.882		7.882		7.882		7.882

		7.914		7.914		7.914		7.914

		7.946		7.946		7.946		7.946

		7.978		7.978		7.978		7.978

		8.01		8.01		8.01		8.01

		8.042		8.042		8.042		8.042

		8.074		8.074		8.074		8.074

		8.106		8.106		8.106		8.106

		8.138		8.138		8.138		8.138

		8.17		8.17		8.17		8.17

		8.202		8.202		8.202		8.202

		8.234		8.234		8.234		8.234

		8.266		8.266		8.266		8.266

		8.298		8.298		8.298		8.298

		8.33		8.33		8.33		8.33

		8.362		8.362		8.362		8.362

		8.394		8.394		8.394		8.394

		8.426		8.426		8.426		8.426

		8.458		8.458		8.458		8.458

		8.49		8.49		8.49		8.49

		8.522		8.522		8.522		8.522

		8.554		8.554		8.554		8.554

		8.586		8.586		8.586		8.586

		8.618		8.618		8.618		8.618

		8.65		8.65		8.65		8.65

		8.682		8.682		8.682		8.682

		8.714		8.714		8.714		8.714

		8.746		8.746		8.746		8.746

		8.778		8.778		8.778		8.778

		8.81		8.81		8.81		8.81

		8.842		8.842		8.842		8.842

		8.874		8.874		8.874		8.874

		8.906		8.906		8.906		8.906

		8.938		8.938		8.938		8.938

		8.97		8.97		8.97		8.97

		9.002		9.002		9.002		9.002

		9.034		9.034		9.034		9.034

		9.066		9.066		9.066		9.066

		9.098		9.098		9.098		9.098

		9.13		9.13		9.13		9.13

		9.162		9.162		9.162		9.162

		9.194		9.194		9.194		9.194

		9.226		9.226		9.226		9.226

		9.258		9.258		9.258		9.258

		9.29		9.29		9.29		9.29

		9.322		9.322		9.322		9.322

		9.354		9.354		9.354		9.354

		9.386		9.386		9.386		9.386

		9.418		9.418		9.418		9.418

		9.45		9.45		9.45		9.45

		9.482		9.482		9.482		9.482

		9.514		9.514		9.514		9.514

		9.546		9.546		9.546		9.546

		9.578		9.578		9.578		9.578

		9.61		9.61		9.61		9.61

		9.642		9.642		9.642		9.642

		9.674		9.674		9.674		9.674

		9.706		9.706		9.706		9.706

		9.738		9.738		9.738		9.738

		9.77		9.77		9.77		9.77

		9.802		9.802		9.802		9.802

		9.834		9.834		9.834		9.834

		9.866		9.866		9.866		9.866

		9.898		9.898		9.898		9.898

		9.93		9.93		9.93		9.93

		9.962		9.962		9.962		9.962

		9.994		9.994		9.994		9.994

		10.026		10.026		10.026		10.026

		10.058		10.058		10.058		10.058

		10.09		10.09		10.09		10.09

		10.122		10.122		10.122		10.122

		10.154		10.154		10.154		10.154

		10.186		10.186		10.186		10.186

		10.218		10.218		10.218		10.218

		10.25		10.25		10.25		10.25

		10.282		10.282		10.282		10.282

		10.314		10.314		10.314		10.314

		10.346		10.346		10.346		10.346

		10.378		10.378		10.378		10.378

		10.41		10.41		10.41		10.41

		10.442		10.442		10.442		10.442

		10.474		10.474		10.474		10.474

		10.506		10.506		10.506		10.506

		10.538		10.538		10.538		10.538

		10.57		10.57		10.57		10.57

		10.602		10.602		10.602		10.602

		10.634		10.634		10.634		10.634

		10.666		10.666		10.666		10.666

		10.698		10.698		10.698		10.698

		10.73		10.73		10.73		10.73

		10.762		10.762		10.762		10.762

		10.794		10.794		10.794		10.794

		10.826		10.826		10.826		10.826

		10.858		10.858		10.858		10.858

		10.89		10.89		10.89		10.89

		10.922		10.922		10.922		10.922

		10.954		10.954		10.954		10.954

		10.986		10.986		10.986		10.986

		11.018		11.018		11.018		11.018

		11.05		11.05		11.05		11.05

		11.082		11.082		11.082		11.082

		11.114		11.114		11.114		11.114

		11.146		11.146		11.146		11.146

		11.178		11.178		11.178		11.178

		11.21		11.21		11.21		11.21

		11.242		11.242		11.242		11.242

		11.274		11.274		11.274		11.274

		11.306		11.306		11.306		11.306

		11.338		11.338		11.338		11.338

		11.37		11.37		11.37		11.37

		11.402		11.402		11.402		11.402

		11.434		11.434		11.434		11.434

		11.466		11.466		11.466		11.466

		11.498		11.498		11.498		11.498

		11.53		11.53		11.53		11.53

		11.562		11.562		11.562		11.562

		11.594		11.594		11.594		11.594

		11.626		11.626		11.626		11.626

		11.658		11.658		11.658		11.658

		11.69		11.69		11.69		11.69

		11.722		11.722		11.722		11.722

		11.754		11.754		11.754		11.754

		11.786		11.786		11.786		11.786

		11.818		11.818		11.818		11.818

		11.85		11.85		11.85		11.85

		11.882		11.882		11.882		11.882

		11.914		11.914		11.914		11.914

		11.946		11.946		11.946		11.946

		11.978		11.978		11.978		11.978

		12.01		12.01		12.01		12.01

		12.042		12.042		12.042		12.042

		12.074		12.074		12.074		12.074

		12.106		12.106		12.106		12.106

		12.138		12.138		12.138		12.138

		12.17		12.17		12.17		12.17

		12.202		12.202		12.202		12.202

		12.234		12.234		12.234		12.234

		12.266		12.266		12.266		12.266

		12.298		12.298		12.298		12.298

		12.33		12.33		12.33		12.33

		12.362		12.362		12.362		12.362

		12.394		12.394		12.394		12.394

		12.426		12.426		12.426		12.426

		12.458		12.458		12.458		12.458

		12.49		12.49		12.49		12.49

		12.522		12.522		12.522		12.522

		12.554		12.554		12.554		12.554

		12.586		12.586		12.586		12.586

		12.618		12.618		12.618		12.618

		12.65		12.65		12.65		12.65

		12.682		12.682		12.682		12.682

		12.714		12.714		12.714		12.714

		12.746		12.746		12.746		12.746

		12.778		12.778		12.778		12.778

		12.81		12.81		12.81		12.81

		12.842		12.842		12.842		12.842

		12.874		12.874		12.874		12.874

		12.906		12.906		12.906		12.906

		12.938		12.938		12.938		12.938

		12.97		12.97		12.97		12.97

		13.002		13.002		13.002		13.002

		13.034		13.034		13.034		13.034

		13.066		13.066		13.066		13.066

		13.098		13.098		13.098		13.098

		13.13		13.13		13.13		13.13

		13.162		13.162		13.162		13.162

		13.194		13.194		13.194		13.194

		13.226		13.226		13.226		13.226

		13.258		13.258		13.258		13.258

		13.29		13.29		13.29		13.29

		13.322		13.322		13.322		13.322

		13.354		13.354		13.354		13.354

		13.386		13.386		13.386		13.386

		13.418		13.418		13.418		13.418

		13.45		13.45		13.45		13.45

		13.482		13.482		13.482		13.482

		13.514		13.514		13.514		13.514

		13.546		13.546		13.546		13.546

		13.578		13.578		13.578		13.578

		13.61		13.61		13.61		13.61

		13.642		13.642		13.642		13.642

		13.674		13.674		13.674		13.674

		13.706		13.706		13.706		13.706

		13.738		13.738		13.738		13.738

		13.77		13.77		13.77		13.77

		13.802		13.802		13.802		13.802

		13.834		13.834		13.834		13.834

		13.866		13.866		13.866		13.866

		13.898		13.898		13.898		13.898

		13.93		13.93		13.93		13.93

		13.962		13.962		13.962		13.962

		13.994		13.994		13.994		13.994

		14.026		14.026		14.026		14.026

		14.058		14.058		14.058		14.058

		14.09		14.09		14.09		14.09

		14.122		14.122		14.122		14.122

		14.154		14.154		14.154		14.154

		14.186		14.186		14.186		14.186

		14.218		14.218		14.218		14.218

		14.25		14.25		14.25		14.25

		14.282		14.282		14.282		14.282

		14.314		14.314		14.314		14.314

		14.346		14.346		14.346		14.346

		14.378		14.378		14.378		14.378

		14.41		14.41		14.41		14.41

		14.442		14.442		14.442		14.442

		14.474		14.474		14.474		14.474

		14.506		14.506		14.506		14.506

		14.538		14.538		14.538		14.538

		14.57		14.57		14.57		14.57

		14.602		14.602		14.602		14.602

		14.634		14.634		14.634		14.634

		14.666		14.666		14.666		14.666

		14.698		14.698		14.698		14.698

		14.73		14.73		14.73		14.73

		14.762		14.762		14.762		14.762

		14.794		14.794		14.794		14.794

		14.826		14.826		14.826		14.826

		14.858		14.858		14.858		14.858

		14.89		14.89		14.89		14.89

		14.922		14.922		14.922		14.922

		14.954		14.954		14.954		14.954

		14.986		14.986		14.986		14.986

		15.018		15.018		15.018		15.018

		15.05		15.05		15.05		15.05

		15.082		15.082		15.082		15.082

		15.114		15.114		15.114		15.114

		15.146		15.146		15.146		15.146

		15.178		15.178		15.178		15.178

		15.21		15.21		15.21		15.21

		15.242		15.242		15.242		15.242

		15.274		15.274		15.274		15.274

		15.306		15.306		15.306		15.306

		15.338		15.338		15.338		15.338

		15.37		15.37		15.37		15.37

		15.402		15.402		15.402		15.402

		15.434		15.434		15.434		15.434

		15.466		15.466		15.466		15.466

		15.498		15.498		15.498		15.498

		15.53		15.53		15.53		15.53

		15.562		15.562		15.562		15.562

		15.594		15.594		15.594		15.594

		15.626		15.626		15.626		15.626

		15.658		15.658		15.658		15.658

		15.69		15.69		15.69		15.69

		15.722		15.722		15.722		15.722

		15.754		15.754		15.754		15.754

		15.786		15.786		15.786		15.786

		15.818		15.818		15.818		15.818

		15.85		15.85		15.85		15.85

		15.882		15.882		15.882		15.882

		15.914		15.914		15.914		15.914

		15.946		15.946		15.946		15.946

		15.978		15.978		15.978		15.978

		16.01		16.01		16.01		16.01

		16.042		16.042		16.042		16.042

		16.074		16.074		16.074		16.074

		16.106		16.106		16.106		16.106

		16.138		16.138		16.138		16.138

		16.17		16.17		16.17		16.17

		16.202		16.202		16.202		16.202

		16.234		16.234		16.234		16.234

		16.266		16.266		16.266		16.266

		16.298		16.298		16.298		16.298

		16.33		16.33		16.33		16.33

		16.362		16.362		16.362		16.362

		16.394		16.394		16.394		16.394

		16.426		16.426		16.426		16.426

		16.458		16.458		16.458		16.458

		16.49		16.49		16.49		16.49

		16.522		16.522		16.522		16.522

		16.554		16.554		16.554		16.554

		16.586		16.586		16.586		16.586

		16.618		16.618		16.618		16.618

		16.65		16.65		16.65		16.65

		16.682		16.682		16.682		16.682

		16.714		16.714		16.714		16.714

		16.746		16.746		16.746		16.746

		16.778		16.778		16.778		16.778

		16.81		16.81		16.81		16.81

		16.842		16.842		16.842		16.842

		16.874		16.874		16.874		16.874

		16.906		16.906		16.906		16.906

		16.938		16.938		16.938		16.938

		16.97		16.97		16.97		16.97

		17.002		17.002		17.002		17.002

		17.034		17.034		17.034		17.034

		17.066		17.066		17.066		17.066

		17.098		17.098		17.098		17.098

		17.13		17.13		17.13		17.13

		17.162		17.162		17.162		17.162

		17.194		17.194		17.194		17.194

		17.226		17.226		17.226		17.226

		17.258		17.258		17.258		17.258

		17.29		17.29		17.29		17.29

		17.322		17.322		17.322		17.322

		17.354		17.354		17.354		17.354

		17.386		17.386		17.386		17.386

		17.418		17.418		17.418		17.418

		17.45		17.45		17.45		17.45

		17.482		17.482		17.482		17.482

		17.514		17.514		17.514		17.514

		17.546		17.546		17.546		17.546

		17.578		17.578		17.578		17.578

		17.61		17.61		17.61		17.61

		17.642		17.642		17.642		17.642

		17.674		17.674		17.674		17.674

		17.706		17.706		17.706		17.706

		17.738		17.738		17.738		17.738

		17.77		17.77		17.77		17.77

		17.802		17.802		17.802		17.802

		17.834		17.834		17.834		17.834

		17.866		17.866		17.866		17.866

		17.898		17.898		17.898		17.898

		17.93		17.93		17.93		17.93

		17.962		17.962		17.962		17.962

		17.994		17.994		17.994		17.994

		18.026		18.026		18.026		18.026

		18.058		18.058		18.058		18.058

		18.09		18.09		18.09		18.09

		18.122		18.122		18.122		18.122

		18.154		18.154		18.154		18.154

		18.186		18.186		18.186		18.186

		18.218		18.218		18.218		18.218

		18.25		18.25		18.25		18.25

		18.282		18.282		18.282		18.282

		18.314		18.314		18.314		18.314

		18.346		18.346		18.346		18.346

		18.378		18.378		18.378		18.378

		18.41		18.41		18.41		18.41

		18.442		18.442		18.442		18.442

		18.474		18.474		18.474		18.474

		18.506		18.506		18.506		18.506

		18.538		18.538		18.538		18.538

		18.57		18.57		18.57		18.57

		18.602		18.602		18.602		18.602

		18.634		18.634		18.634		18.634

		18.666		18.666		18.666		18.666

		18.698		18.698		18.698		18.698

		18.73		18.73		18.73		18.73

		18.762		18.762		18.762		18.762

		18.794		18.794		18.794		18.794

		18.826		18.826		18.826		18.826

		18.858		18.858		18.858		18.858

		18.89		18.89		18.89		18.89

		18.922		18.922		18.922		18.922

		18.954		18.954		18.954		18.954

		18.986		18.986		18.986		18.986

		19.018		19.018		19.018		19.018

		19.05		19.05		19.05		19.05

		19.082		19.082		19.082		19.082

		19.114		19.114		19.114		19.114

		19.146		19.146		19.146		19.146

		19.178		19.178		19.178		19.178

		19.21		19.21		19.21		19.21

		19.242		19.242		19.242		19.242

		19.274		19.274		19.274		19.274

		19.306		19.306		19.306		19.306

		19.338		19.338		19.338		19.338

		19.37		19.37		19.37		19.37

		19.402		19.402		19.402		19.402

		19.434		19.434		19.434		19.434

		19.466		19.466		19.466		19.466

		19.498		19.498		19.498		19.498

		19.53		19.53		19.53		19.53

		19.562		19.562		19.562		19.562

		19.594		19.594		19.594		19.594

		19.626		19.626		19.626		19.626

		19.658		19.658		19.658		19.658

		19.69		19.69		19.69		19.69

		19.722		19.722		19.722		19.722

		19.754		19.754		19.754		19.754

		19.786		19.786		19.786		19.786

		19.818		19.818		19.818		19.818

		19.85		19.85		19.85		19.85

		19.882		19.882		19.882		19.882

		19.914		19.914		19.914		19.914

		19.946		19.946		19.946		19.946

		19.978		19.978		19.978		19.978

		20.01		20.01		20.01		20.01

		20.042		20.042		20.042		20.042

		20.074		20.074		20.074		20.074

		20.106		20.106		20.106		20.106

		20.138		20.138		20.138		20.138

		20.17		20.17		20.17		20.17

		20.202		20.202		20.202		20.202

		20.234		20.234		20.234		20.234

		20.266		20.266		20.266		20.266

		20.298		20.298		20.298		20.298

		20.33		20.33		20.33		20.33

		20.362		20.362		20.362		20.362

		20.394		20.394		20.394		20.394

		20.426		20.426		20.426		20.426

		20.458		20.458		20.458		20.458

		20.49		20.49		20.49		20.49

		20.522		20.522		20.522		20.522

		20.554		20.554		20.554		20.554

		20.586		20.586		20.586		20.586

		20.618		20.618		20.618		20.618

		20.65		20.65		20.65		20.65

		20.682		20.682		20.682		20.682

		20.714		20.714		20.714		20.714

		20.746		20.746		20.746		20.746

		20.778		20.778		20.778		20.778

		20.81		20.81		20.81		20.81

		20.842		20.842		20.842		20.842

		20.874		20.874		20.874		20.874

		20.906		20.906		20.906		20.906

		20.938		20.938		20.938		20.938

		20.97		20.97		20.97		20.97

		21.002		21.002		21.002		21.002

		21.034		21.034		21.034		21.034

		21.066		21.066		21.066		21.066

		21.098		21.098		21.098		21.098

		21.13		21.13		21.13		21.13

		21.162		21.162		21.162		21.162

		21.194		21.194		21.194		21.194

		21.226		21.226		21.226		21.226

		21.258		21.258		21.258		21.258

		21.29		21.29		21.29		21.29

		21.322		21.322		21.322		21.322

		21.354		21.354		21.354		21.354

		21.386		21.386		21.386		21.386

		21.418		21.418		21.418		21.418

		21.45		21.45		21.45		21.45

		21.482		21.482		21.482		21.482

		21.514		21.514		21.514		21.514

		21.546		21.546		21.546		21.546

		21.578		21.578		21.578		21.578

		21.61		21.61		21.61		21.61

		21.642		21.642		21.642		21.642

		21.674		21.674		21.674		21.674

		21.706		21.706		21.706		21.706

		21.738		21.738		21.738		21.738

		21.77		21.77		21.77		21.77

		21.802		21.802		21.802		21.802

		21.834		21.834		21.834		21.834

		21.866		21.866		21.866		21.866

		21.898		21.898		21.898		21.898

		21.93		21.93		21.93		21.93

		21.962		21.962		21.962		21.962

		21.994		21.994		21.994		21.994

		22.026		22.026		22.026		22.026

		22.058		22.058		22.058		22.058

		22.09		22.09		22.09		22.09

		22.122		22.122		22.122		22.122

		22.154		22.154		22.154		22.154

		22.186		22.186		22.186		22.186

		22.218		22.218		22.218		22.218

		22.25		22.25		22.25		22.25

		22.282		22.282		22.282		22.282

		22.314		22.314		22.314		22.314

		22.346		22.346		22.346		22.346

		22.378		22.378		22.378		22.378

		22.41		22.41		22.41		22.41

		22.442		22.442		22.442		22.442

		22.474		22.474		22.474		22.474

		22.506		22.506		22.506		22.506

		22.538		22.538		22.538		22.538

		22.57		22.57		22.57		22.57

		22.602		22.602		22.602		22.602

		22.634		22.634		22.634		22.634

		22.666		22.666		22.666		22.666

		22.698		22.698		22.698		22.698

		22.73		22.73		22.73		22.73

		22.762		22.762		22.762		22.762

		22.794		22.794		22.794		22.794

		22.826		22.826		22.826		22.826

		22.858		22.858		22.858		22.858

		22.89		22.89		22.89		22.89

		22.922		22.922		22.922		22.922

		22.954		22.954		22.954		22.954

		22.986		22.986		22.986		22.986

		23.018		23.018		23.018		23.018

		23.05		23.05		23.05		23.05

		23.082		23.082		23.082		23.082

		23.114		23.114		23.114		23.114

		23.146		23.146		23.146		23.146

		23.178		23.178		23.178		23.178

		23.21		23.21		23.21		23.21

		23.242		23.242		23.242		23.242

		23.274		23.274		23.274		23.274

		23.306		23.306		23.306		23.306

		23.338		23.338		23.338		23.338

		23.37		23.37		23.37		23.37

		23.402		23.402		23.402		23.402

		23.434		23.434		23.434		23.434

		23.466		23.466		23.466		23.466

		23.498		23.498		23.498		23.498

		23.53		23.53		23.53		23.53

		23.562		23.562		23.562		23.562

		23.594		23.594		23.594		23.594

		23.626		23.626		23.626		23.626

		23.658		23.658		23.658		23.658

		23.69		23.69		23.69		23.69

		23.722		23.722		23.722		23.722

		23.754		23.754		23.754		23.754

		23.786		23.786		23.786		23.786

		23.818		23.818		23.818		23.818

		23.85		23.85		23.85		23.85

		23.882		23.882		23.882		23.882

		23.914		23.914		23.914		23.914

		23.946		23.946		23.946		23.946

		23.978		23.978		23.978		23.978

		24.01		24.01		24.01		24.01

		24.042		24.042		24.042		24.042

		24.074		24.074		24.074		24.074

		24.106		24.106		24.106		24.106

		24.138		24.138		24.138		24.138

		24.17		24.17		24.17		24.17

		24.202		24.202		24.202		24.202

		24.234		24.234		24.234		24.234

		24.266		24.266		24.266		24.266

		24.298		24.298		24.298		24.298

		24.33		24.33		24.33		24.33

		24.362		24.362		24.362		24.362

		24.394		24.394		24.394		24.394

		24.426		24.426		24.426		24.426

		24.458		24.458		24.458		24.458

		24.49		24.49		24.49		24.49

		24.522		24.522		24.522		24.522

		24.554		24.554		24.554		24.554

		24.586		24.586		24.586		24.586

		24.618		24.618		24.618		24.618

		24.65		24.65		24.65		24.65

		24.682		24.682		24.682		24.682

		24.714		24.714		24.714		24.714

		24.746		24.746		24.746		24.746

		24.778		24.778		24.778		24.778

		24.81		24.81		24.81		24.81

		24.842		24.842		24.842		24.842

		24.874		24.874		24.874		24.874

		24.906		24.906		24.906		24.906

		24.938		24.938		24.938		24.938

		24.97		24.97		24.97		24.97

		25.002		25.002		25.002		25.002

		25.034		25.034		25.034		25.034

		25.066		25.066		25.066		25.066

		25.098		25.098		25.098		25.098

		25.13		25.13		25.13		25.13

		25.162		25.162		25.162		25.162

		25.194		25.194		25.194		25.194

		25.226		25.226		25.226		25.226

		25.258		25.258		25.258		25.258

		25.29		25.29		25.29		25.29

		25.322		25.322		25.322		25.322

		25.354		25.354		25.354		25.354

		25.386		25.386		25.386		25.386

		25.418		25.418		25.418		25.418

		25.45		25.45		25.45		25.45

		25.482		25.482		25.482		25.482

		25.514		25.514		25.514		25.514

		25.546		25.546		25.546		25.546

		25.578		25.578		25.578		25.578

		25.61		25.61		25.61		25.61

		25.642		25.642		25.642		25.642

		25.674		25.674		25.674		25.674

		25.706		25.706		25.706		25.706

		25.738		25.738		25.738		25.738

		25.77		25.77		25.77		25.77

		25.802		25.802		25.802		25.802

		25.834		25.834		25.834		25.834

		25.866		25.866		25.866		25.866

		25.898		25.898		25.898		25.898

		25.93		25.93		25.93		25.93

		25.962		25.962		25.962		25.962

		25.994		25.994		25.994		25.994

		26.026		26.026		26.026		26.026

		26.058		26.058		26.058		26.058

		26.09		26.09		26.09		26.09

		26.122		26.122		26.122		26.122

		26.154		26.154		26.154		26.154

		26.186		26.186		26.186		26.186

		26.218		26.218		26.218		26.218

		26.25		26.25		26.25		26.25

		26.282		26.282		26.282		26.282

		26.314		26.314		26.314		26.314

		26.346		26.346		26.346		26.346

		26.378		26.378		26.378		26.378

		26.41		26.41		26.41		26.41

		26.442		26.442		26.442		26.442

		26.474		26.474		26.474		26.474

		26.506		26.506		26.506		26.506

		26.538		26.538		26.538		26.538

		26.57		26.57		26.57		26.57

		26.602		26.602		26.602		26.602

		26.634		26.634		26.634		26.634

		26.666		26.666		26.666		26.666

		26.698		26.698		26.698		26.698

		26.73		26.73		26.73		26.73

		26.762		26.762		26.762		26.762

		26.794		26.794		26.794		26.794

		26.826		26.826		26.826		26.826

		26.858		26.858		26.858		26.858

		26.89		26.89		26.89		26.89

		26.922		26.922		26.922		26.922

		26.954		26.954		26.954		26.954

		26.986		26.986		26.986		26.986

		27.018		27.018		27.018		27.018

		27.05		27.05		27.05		27.05

		27.082		27.082		27.082		27.082

		27.114		27.114		27.114		27.114

		27.146		27.146		27.146		27.146

		27.178		27.178		27.178		27.178

		27.21		27.21		27.21		27.21

		27.242		27.242		27.242		27.242

		27.274		27.274		27.274		27.274

		27.306		27.306		27.306		27.306

		27.338		27.338		27.338		27.338

		27.37		27.37		27.37		27.37

		27.402		27.402		27.402		27.402

		27.434		27.434		27.434		27.434

		27.466		27.466		27.466		27.466

		27.498		27.498		27.498		27.498

		27.53		27.53		27.53		27.53

		27.562		27.562		27.562		27.562

		27.594		27.594		27.594		27.594

		27.626		27.626		27.626		27.626

		27.658		27.658		27.658		27.658

		27.69		27.69		27.69		27.69

		27.722		27.722		27.722		27.722

		27.754		27.754		27.754		27.754

		27.786		27.786		27.786		27.786

		27.818		27.818		27.818		27.818

		27.85		27.85		27.85		27.85

		27.882		27.882		27.882		27.882

		27.914		27.914		27.914		27.914

		27.946		27.946		27.946		27.946

		27.978		27.978		27.978		27.978

		28.01		28.01		28.01		28.01

		28.042		28.042		28.042		28.042

		28.074		28.074		28.074		28.074

		28.106		28.106		28.106		28.106

		28.138		28.138		28.138		28.138

		28.17		28.17		28.17		28.17

		28.202		28.202		28.202		28.202

		28.234		28.234		28.234		28.234

		28.266		28.266		28.266		28.266

		28.298		28.298		28.298		28.298

		28.33		28.33		28.33		28.33

		28.362		28.362		28.362		28.362

		28.394		28.394		28.394		28.394

		28.426		28.426		28.426		28.426

		28.458		28.458		28.458		28.458

		28.49		28.49		28.49		28.49

		28.522		28.522		28.522		28.522

		28.554		28.554		28.554		28.554

		28.586		28.586		28.586		28.586

		28.618		28.618		28.618		28.618

		28.65		28.65		28.65		28.65

		28.682		28.682		28.682		28.682

		28.714		28.714		28.714		28.714

		28.746		28.746		28.746		28.746

		28.778		28.778		28.778		28.778

		28.81		28.81		28.81		28.81

		28.842		28.842		28.842		28.842

		28.874		28.874		28.874		28.874

		28.906		28.906		28.906		28.906

		28.938		28.938		28.938		28.938

		28.97		28.97		28.97		28.97

		29.002		29.002		29.002		29.002

		29.034		29.034		29.034		29.034

		29.066		29.066		29.066		29.066

		29.098		29.098		29.098		29.098

		29.13		29.13		29.13		29.13

		29.162		29.162		29.162		29.162

		29.194		29.194		29.194		29.194

		29.226		29.226		29.226		29.226

		29.258		29.258		29.258		29.258

		29.29		29.29		29.29		29.29

		29.322		29.322		29.322		29.322

		29.354		29.354		29.354		29.354

		29.386		29.386		29.386		29.386

		29.418		29.418		29.418		29.418

		29.45		29.45		29.45		29.45

		29.482		29.482		29.482		29.482

		29.514		29.514		29.514		29.514

		29.546		29.546		29.546		29.546

		29.578		29.578		29.578		29.578

		29.61		29.61		29.61		29.61

		29.642		29.642		29.642		29.642

		29.674		29.674		29.674		29.674

		29.706		29.706		29.706		29.706

		29.738		29.738		29.738		29.738

		29.77		29.77		29.77		29.77

		29.802		29.802		29.802		29.802

		29.834		29.834		29.834		29.834

		29.866		29.866		29.866		29.866

		29.898		29.898		29.898		29.898

		29.93		29.93		29.93		29.93

		29.962		29.962		29.962		29.962

		29.994		29.994		29.994		29.994

		30.026		30.026		30.026		30.026

		30.058		30.058		30.058		30.058

		30.09		30.09		30.09		30.09

		30.122		30.122		30.122		30.122

		30.154		30.154		30.154		30.154

		30.186		30.186		30.186		30.186

		30.218		30.218		30.218		30.218

		30.25		30.25		30.25		30.25

		30.282		30.282		30.282		30.282

		30.314		30.314		30.314		30.314

		30.346		30.346		30.346		30.346

		30.378		30.378		30.378		30.378

		30.41		30.41		30.41		30.41

		30.442		30.442		30.442		30.442

		30.474		30.474		30.474		30.474

		30.506		30.506		30.506		30.506

		30.538		30.538		30.538		30.538

		30.57		30.57		30.57		30.57

		30.602		30.602		30.602		30.602

		30.634		30.634		30.634		30.634

		30.666		30.666		30.666		30.666

		30.698		30.698		30.698		30.698

		30.73		30.73		30.73		30.73

		30.762		30.762		30.762		30.762

		30.794		30.794		30.794		30.794

		30.826		30.826		30.826		30.826

		30.858		30.858		30.858		30.858

		30.89		30.89		30.89		30.89

		30.922		30.922		30.922		30.922

		30.954		30.954		30.954		30.954

		30.986		30.986		30.986		30.986

		31.018		31.018		31.018		31.018

		31.05		31.05		31.05		31.05

		31.082		31.082		31.082		31.082

		31.114		31.114		31.114		31.114

		31.146		31.146		31.146		31.146

		31.178		31.178		31.178		31.178

		31.21		31.21		31.21		31.21

		31.242		31.242		31.242		31.242

		31.274		31.274		31.274		31.274

		31.306		31.306		31.306		31.306

		31.338		31.338		31.338		31.338

		31.37		31.37		31.37		31.37

		31.402		31.402		31.402		31.402

		31.434		31.434		31.434		31.434

		31.466		31.466		31.466		31.466

		31.498		31.498		31.498		31.498

		31.53		31.53		31.53		31.53

		31.562		31.562		31.562		31.562

		31.594		31.594		31.594		31.594

		31.626		31.626		31.626		31.626

		31.658		31.658		31.658		31.658

		31.69		31.69		31.69		31.69

		31.722		31.722		31.722		31.722

		31.754		31.754		31.754		31.754

		31.786		31.786		31.786		31.786

		31.818		31.818		31.818		31.818

		31.85		31.85		31.85		31.85

		31.882		31.882		31.882		31.882

		31.914		31.914		31.914		31.914

		31.946		31.946		31.946		31.946

		31.978		31.978		31.978		31.978

		32.01		32.01		32.01		32.01

		32.042		32.042		32.042		32.042

		32.074		32.074		32.074		32.074

		32.106		32.106		32.106		32.106

		32.138		32.138		32.138		32.138

		32.17		32.17		32.17		32.17

		32.202		32.202		32.202		32.202

		32.234		32.234		32.234		32.234

		32.266		32.266		32.266		32.266

		32.298		32.298		32.298		32.298

		32.33		32.33		32.33		32.33

		32.362		32.362		32.362		32.362

		32.394		32.394		32.394		32.394

		32.426		32.426		32.426		32.426

		32.458		32.458		32.458		32.458

		32.49		32.49		32.49		32.49

		32.522		32.522		32.522		32.522

		32.554		32.554		32.554		32.554

		32.586		32.586		32.586		32.586

		32.618		32.618		32.618		32.618

		32.65		32.65		32.65		32.65

		32.682		32.682		32.682		32.682

		32.714		32.714		32.714		32.714

		32.746		32.746		32.746		32.746

		32.778		32.778		32.778		32.778

		32.81		32.81		32.81		32.81

		32.842		32.842		32.842		32.842

		32.874		32.874		32.874		32.874

		32.906		32.906		32.906		32.906

		32.938		32.938		32.938		32.938

		32.97		32.97		32.97		32.97

		33.002		33.002		33.002		33.002

		33.034		33.034		33.034		33.034

		33.066		33.066		33.066		33.066

		33.098		33.098		33.098		33.098

		33.13		33.13		33.13		33.13

		33.162		33.162		33.162		33.162

		33.194		33.194		33.194		33.194

		33.226		33.226		33.226		33.226

		33.258		33.258		33.258		33.258

		33.29		33.29		33.29		33.29

		33.322		33.322		33.322		33.322

		33.354		33.354		33.354		33.354

		33.386		33.386		33.386		33.386

		33.418		33.418		33.418		33.418

		33.45		33.45		33.45		33.45

		33.482		33.482		33.482		33.482

		33.514		33.514		33.514		33.514

		33.546		33.546		33.546		33.546

		33.578		33.578		33.578		33.578

		33.61		33.61		33.61		33.61

		33.642		33.642		33.642		33.642

		33.674		33.674		33.674		33.674

		33.706		33.706		33.706		33.706

		33.738		33.738		33.738		33.738

		33.77		33.77		33.77		33.77

		33.802		33.802		33.802		33.802

		33.834		33.834		33.834		33.834

		33.866		33.866		33.866		33.866

		33.898		33.898		33.898		33.898

		33.93		33.93		33.93		33.93

		33.962		33.962		33.962		33.962

		33.994		33.994		33.994		33.994

		34.026		34.026		34.026		34.026

		34.058		34.058		34.058		34.058

		34.09		34.09		34.09		34.09

		34.122		34.122		34.122		34.122

		34.154		34.154		34.154		34.154

		34.186		34.186		34.186		34.186

		34.218		34.218		34.218		34.218

		34.25		34.25		34.25		34.25

		34.282		34.282		34.282		34.282

		34.314		34.314		34.314		34.314

		34.346		34.346		34.346		34.346

		34.378		34.378		34.378		34.378

		34.41		34.41		34.41		34.41

		34.442		34.442		34.442		34.442

		34.474		34.474		34.474		34.474

		34.506		34.506		34.506		34.506

		34.538		34.538		34.538		34.538

		34.57		34.57		34.57		34.57

		34.602		34.602		34.602		34.602

		34.634		34.634		34.634		34.634

		34.666		34.666		34.666		34.666

		34.698		34.698		34.698		34.698

		34.73		34.73		34.73		34.73

		34.762		34.762		34.762		34.762

		34.794		34.794		34.794		34.794

		34.826		34.826		34.826		34.826

		34.858		34.858		34.858		34.858

		34.89		34.89		34.89		34.89

		34.922		34.922		34.922		34.922

		34.954		34.954		34.954		34.954

		34.986		34.986		34.986		34.986

		35.018		35.018		35.018		35.018

		35.05		35.05		35.05		35.05

		35.082		35.082		35.082		35.082

		35.114		35.114		35.114		35.114

		35.146		35.146		35.146		35.146

		35.178		35.178		35.178		35.178

		35.21		35.21		35.21		35.21

		35.242		35.242		35.242		35.242

		35.274		35.274		35.274		35.274

		35.306		35.306		35.306		35.306

		35.338		35.338		35.338		35.338

		35.37		35.37		35.37		35.37

		35.402		35.402		35.402		35.402

		35.434		35.434		35.434		35.434

		35.466		35.466		35.466		35.466

		35.498		35.498		35.498		35.498

		35.53		35.53		35.53		35.53

		35.562		35.562		35.562		35.562

		35.594		35.594		35.594		35.594

		35.626		35.626		35.626		35.626

		35.658		35.658		35.658		35.658

		35.69		35.69		35.69		35.69

		35.722		35.722		35.722		35.722

		35.754		35.754		35.754		35.754

		35.786		35.786		35.786		35.786

		35.818		35.818		35.818		35.818

		35.85		35.85		35.85		35.85

		35.882		35.882		35.882		35.882

		35.914		35.914		35.914		35.914

		35.946		35.946		35.946		35.946

		35.978		35.978		35.978		35.978

		36.01		36.01		36.01		36.01

		36.042		36.042		36.042		36.042

		36.074		36.074		36.074		36.074

		36.106		36.106		36.106		36.106

		36.138		36.138		36.138		36.138

		36.17		36.17		36.17		36.17

		36.202		36.202		36.202		36.202

		36.234		36.234		36.234		36.234

		36.266		36.266		36.266		36.266

		36.298		36.298		36.298		36.298

		36.33		36.33		36.33		36.33

		36.362		36.362		36.362		36.362

		36.394		36.394		36.394		36.394

		36.426		36.426		36.426		36.426

		36.458		36.458		36.458		36.458

		36.49		36.49		36.49		36.49

		36.522		36.522		36.522		36.522

		36.554		36.554		36.554		36.554

		36.586		36.586		36.586		36.586

		36.618		36.618		36.618		36.618

		36.65		36.65		36.65		36.65

		36.682		36.682		36.682		36.682

		36.714		36.714		36.714		36.714

		36.746		36.746		36.746		36.746

		36.778		36.778		36.778		36.778

		36.81		36.81		36.81		36.81

		36.842		36.842		36.842		36.842

		36.874		36.874		36.874		36.874

		36.906		36.906		36.906		36.906

		36.938		36.938		36.938		36.938

		36.97		36.97		36.97		36.97

		37.002		37.002		37.002		37.002

		37.034		37.034		37.034		37.034

		37.066		37.066		37.066		37.066

		37.098		37.098		37.098		37.098

		37.13		37.13		37.13		37.13

		37.162		37.162		37.162		37.162

		37.194		37.194		37.194		37.194

		37.226		37.226		37.226		37.226

		37.258		37.258		37.258		37.258

		37.29		37.29		37.29		37.29

		37.322		37.322		37.322		37.322

		37.354		37.354		37.354		37.354

		37.386		37.386		37.386		37.386

		37.418		37.418		37.418		37.418

		37.45		37.45		37.45		37.45

		37.482		37.482		37.482		37.482

		37.514		37.514		37.514		37.514

		37.546		37.546		37.546		37.546

		37.578		37.578		37.578		37.578

		37.61		37.61		37.61		37.61

		37.642		37.642		37.642		37.642

		37.674		37.674		37.674		37.674

		37.706		37.706		37.706		37.706

		37.738		37.738		37.738		37.738

		37.77		37.77		37.77		37.77

		37.802		37.802		37.802		37.802

		37.834		37.834		37.834		37.834

		37.866		37.866		37.866		37.866

		37.898		37.898		37.898		37.898

		37.93		37.93		37.93		37.93

		37.962		37.962		37.962		37.962

		37.994		37.994		37.994		37.994

		38.026		38.026		38.026		38.026

		38.058		38.058		38.058		38.058

		38.09		38.09		38.09		38.09

		38.122		38.122		38.122		38.122

		38.154		38.154		38.154		38.154

		38.186		38.186		38.186		38.186

		38.218		38.218		38.218		38.218

		38.25		38.25		38.25		38.25

		38.282		38.282		38.282		38.282

		38.314		38.314		38.314		38.314

		38.346		38.346		38.346		38.346

		38.378		38.378		38.378		38.378

		38.41		38.41		38.41		38.41

		38.442		38.442		38.442		38.442

		38.474		38.474		38.474		38.474

		38.506		38.506		38.506		38.506

		38.538		38.538		38.538		38.538

		38.57		38.57		38.57		38.57

		38.602		38.602		38.602		38.602

		38.634		38.634		38.634		38.634

		38.666		38.666		38.666		38.666

		38.698		38.698		38.698		38.698

		38.73		38.73		38.73		38.73

		38.762		38.762		38.762		38.762

		38.794		38.794		38.794		38.794

		38.826		38.826		38.826		38.826

		38.858		38.858		38.858		38.858

		38.89		38.89		38.89		38.89

		38.922		38.922		38.922		38.922

		38.954		38.954		38.954		38.954

		38.986		38.986		38.986		38.986

		39.018		39.018		39.018		39.018

		39.05		39.05		39.05		39.05

		39.082		39.082		39.082		39.082

		39.114		39.114		39.114		39.114

		39.146		39.146		39.146		39.146

		39.178		39.178		39.178		39.178

		39.21		39.21		39.21		39.21

		39.242		39.242		39.242		39.242

		39.274		39.274		39.274		39.274

		39.306		39.306		39.306		39.306

		39.338		39.338		39.338		39.338

		39.37		39.37		39.37		39.37

		39.402		39.402		39.402		39.402

		39.434		39.434		39.434		39.434

		39.466		39.466		39.466		39.466

		39.498		39.498		39.498		39.498

		39.53		39.53		39.53		39.53

		39.562		39.562		39.562		39.562

		39.594		39.594		39.594		39.594

		39.626		39.626		39.626		39.626

		39.658		39.658		39.658		39.658

		39.69		39.69		39.69		39.69

		39.722		39.722		39.722		39.722

		39.754		39.754		39.754		39.754

		39.786		39.786		39.786		39.786

		39.818		39.818		39.818		39.818

		39.85		39.85		39.85		39.85

		39.882		39.882		39.882		39.882

		39.914		39.914		39.914		39.914

		39.946		39.946		39.946		39.946

		39.978		39.978		39.978		39.978

		40.01		40.01		40.01		40.01

		40.042		40.042		40.042		40.042

		40.074		40.074		40.074		40.074

		40.106		40.106		40.106		40.106

		40.138		40.138		40.138		40.138

		40.17		40.17		40.17		40.17

		40.202		40.202		40.202		40.202

		40.234		40.234		40.234		40.234

		40.266		40.266		40.266		40.266

		40.298		40.298		40.298		40.298

		40.33		40.33		40.33		40.33

		40.362		40.362		40.362		40.362

		40.394		40.394		40.394		40.394

		40.426		40.426		40.426		40.426

		40.458		40.458		40.458		40.458

		40.49		40.49		40.49		40.49

		40.522		40.522		40.522		40.522

		40.554		40.554		40.554		40.554

		40.586		40.586		40.586		40.586

		40.618		40.618		40.618		40.618

		40.65		40.65		40.65		40.65

		40.682		40.682		40.682		40.682

		40.714		40.714		40.714		40.714

		40.746		40.746		40.746		40.746

		40.778		40.778		40.778		40.778

		40.81		40.81		40.81		40.81

		40.842		40.842		40.842		40.842

		40.874		40.874		40.874		40.874

		40.906		40.906		40.906		40.906

		40.938		40.938		40.938		40.938

		40.97		40.97		40.97		40.97

		41.002		41.002		41.002		41.002

		41.034		41.034		41.034		41.034

		41.066		41.066		41.066		41.066

		41.098		41.098		41.098		41.098

		41.13		41.13		41.13		41.13

		41.162		41.162		41.162		41.162

		41.194		41.194		41.194		41.194

		41.226		41.226		41.226		41.226

		41.258		41.258		41.258		41.258

		41.29		41.29		41.29		41.29

		41.322		41.322		41.322		41.322

		41.354		41.354		41.354		41.354

		41.386		41.386		41.386		41.386

		41.418		41.418		41.418		41.418

		41.45		41.45		41.45		41.45

		41.482		41.482		41.482		41.482

		41.514		41.514		41.514		41.514

		41.546		41.546		41.546		41.546

		41.578		41.578		41.578		41.578

		41.61		41.61		41.61		41.61

		41.642		41.642		41.642		41.642

		41.674		41.674		41.674		41.674

		41.706		41.706		41.706		41.706

		41.738		41.738		41.738		41.738

		41.77		41.77		41.77		41.77

		41.802		41.802		41.802		41.802

		41.834		41.834		41.834		41.834

		41.866		41.866		41.866		41.866

		41.898		41.898		41.898		41.898

		41.93		41.93		41.93		41.93

		41.962		41.962		41.962		41.962

		41.994		41.994		41.994		41.994

		42.026		42.026		42.026		42.026

		42.058		42.058		42.058		42.058

		42.09		42.09		42.09		42.09

		42.122		42.122		42.122		42.122

		42.154		42.154		42.154		42.154

		42.186		42.186		42.186		42.186

		42.218		42.218		42.218		42.218

		42.25		42.25		42.25		42.25

		42.282		42.282		42.282		42.282

		42.314		42.314		42.314		42.314

		42.346		42.346		42.346		42.346

		42.378		42.378		42.378		42.378

		42.41		42.41		42.41		42.41

		42.442		42.442		42.442		42.442

		42.474		42.474		42.474		42.474

		42.506		42.506		42.506		42.506

		42.538		42.538		42.538		42.538

		42.57		42.57		42.57		42.57

		42.602		42.602		42.602		42.602

		42.634		42.634		42.634		42.634

		42.666		42.666		42.666		42.666

		42.698		42.698		42.698		42.698

		42.73		42.73		42.73		42.73

		42.762		42.762		42.762		42.762

		42.794		42.794		42.794		42.794

		42.826		42.826		42.826		42.826

		42.858		42.858		42.858		42.858

		42.89		42.89		42.89		42.89

		42.922		42.922		42.922		42.922

		42.954		42.954		42.954		42.954

		42.986		42.986		42.986		42.986

		43.018		43.018		43.018		43.018

		43.05		43.05		43.05		43.05

		43.082		43.082		43.082		43.082

		43.114		43.114		43.114		43.114

		43.146		43.146		43.146		43.146

		43.178		43.178		43.178		43.178

		43.21		43.21		43.21		43.21

		43.242		43.242		43.242		43.242

		43.274		43.274		43.274		43.274

		43.306		43.306		43.306		43.306

		43.338		43.338		43.338		43.338

		43.37		43.37		43.37		43.37

		43.402		43.402		43.402		43.402

		43.434		43.434		43.434		43.434

		43.466		43.466		43.466		43.466

		43.498		43.498		43.498		43.498

		43.53		43.53		43.53		43.53

		43.562		43.562		43.562		43.562

		43.594		43.594		43.594		43.594

		43.626		43.626		43.626		43.626

		43.658		43.658		43.658		43.658

		43.69		43.69		43.69		43.69

		43.722		43.722		43.722		43.722

		43.754		43.754		43.754		43.754

		43.786		43.786		43.786		43.786

		43.818		43.818		43.818		43.818

		43.85		43.85		43.85		43.85

		43.882		43.882		43.882		43.882

		43.914		43.914		43.914		43.914

		43.946		43.946		43.946		43.946

		43.978		43.978		43.978		43.978

		44.01		44.01		44.01		44.01

		44.042		44.042		44.042		44.042

		44.074		44.074		44.074		44.074

		44.106		44.106		44.106		44.106

		44.138		44.138		44.138		44.138

		44.17		44.17		44.17		44.17

		44.202		44.202		44.202		44.202

		44.234		44.234		44.234		44.234

		44.266		44.266		44.266		44.266

		44.298		44.298		44.298		44.298

		44.33		44.33		44.33		44.33

		44.362		44.362		44.362		44.362

		44.394		44.394		44.394		44.394

		44.426		44.426		44.426		44.426

		44.458		44.458		44.458		44.458

		44.49		44.49		44.49		44.49

		44.522		44.522		44.522		44.522

		44.554		44.554		44.554		44.554

		44.586		44.586		44.586		44.586

		44.618		44.618		44.618		44.618

		44.65		44.65		44.65		44.65

		44.682		44.682		44.682		44.682

		44.714		44.714		44.714		44.714

		44.746		44.746		44.746		44.746

		44.778		44.778		44.778		44.778

		44.81		44.81		44.81		44.81

		44.842		44.842		44.842		44.842

		44.874		44.874		44.874		44.874

		44.906		44.906		44.906		44.906

		44.938		44.938		44.938		44.938

		44.97		44.97		44.97		44.97

		45.002		45.002		45.002		45.002

		45.034		45.034		45.034		45.034

		45.066		45.066		45.066		45.066

		45.098		45.098		45.098		45.098

		45.13		45.13		45.13		45.13

		45.162		45.162		45.162		45.162

		45.194		45.194		45.194		45.194

		45.226		45.226		45.226		45.226

		45.258		45.258		45.258		45.258

		45.29		45.29		45.29		45.29

		45.322		45.322		45.322		45.322

		45.354		45.354		45.354		45.354

		45.386		45.386		45.386		45.386

		45.418		45.418		45.418		45.418

		45.45		45.45		45.45		45.45

		45.482		45.482		45.482		45.482

		45.514		45.514		45.514		45.514

		45.546		45.546		45.546		45.546

		45.578		45.578		45.578		45.578

		45.61		45.61		45.61		45.61

		45.642		45.642		45.642		45.642

		45.674		45.674		45.674		45.674

		45.706		45.706		45.706		45.706

		45.738		45.738		45.738		45.738

		45.77		45.77		45.77		45.77

		45.802		45.802		45.802		45.802

		45.834		45.834		45.834		45.834

		45.866		45.866		45.866		45.866

		45.898		45.898		45.898		45.898

		45.93		45.93		45.93		45.93

		45.962		45.962		45.962		45.962

		45.994		45.994		45.994		45.994

		46.026		46.026		46.026		46.026

		46.058		46.058		46.058		46.058

		46.09		46.09		46.09		46.09

		46.122		46.122		46.122		46.122

		46.154		46.154		46.154		46.154

		46.186		46.186		46.186		46.186

		46.218		46.218		46.218		46.218

		46.25		46.25		46.25		46.25

		46.282		46.282		46.282		46.282

		46.314		46.314		46.314		46.314

		46.346		46.346		46.346		46.346

		46.378		46.378		46.378		46.378

		46.41		46.41		46.41		46.41

		46.442		46.442		46.442		46.442

		46.474		46.474		46.474		46.474

		46.506		46.506		46.506		46.506

		46.538		46.538		46.538		46.538

		46.57		46.57		46.57		46.57

		46.602		46.602		46.602		46.602

		46.634		46.634		46.634		46.634

		46.666		46.666		46.666		46.666

		46.698		46.698		46.698		46.698

		46.73		46.73		46.73		46.73

		46.762		46.762		46.762		46.762

		46.794		46.794		46.794		46.794

		46.826		46.826		46.826		46.826

		46.858		46.858		46.858		46.858

		46.89		46.89		46.89		46.89

		46.922		46.922		46.922		46.922

		46.954		46.954		46.954		46.954

		46.986		46.986		46.986		46.986

		47.018		47.018		47.018		47.018

		47.05		47.05		47.05		47.05

		47.082		47.082		47.082		47.082

		47.114		47.114		47.114		47.114

		47.146		47.146		47.146		47.146

		47.178		47.178		47.178		47.178

		47.21		47.21		47.21		47.21

		47.242		47.242		47.242		47.242

		47.274		47.274		47.274		47.274

		47.306		47.306		47.306		47.306

		47.338		47.338		47.338		47.338

		47.37		47.37		47.37		47.37

		47.402		47.402		47.402		47.402

		47.434		47.434		47.434		47.434

		47.466		47.466		47.466		47.466

		47.498		47.498		47.498		47.498

		47.53		47.53		47.53		47.53

		47.562		47.562		47.562		47.562

		47.594		47.594		47.594		47.594

		47.626		47.626		47.626		47.626

		47.658		47.658		47.658		47.658

		47.69		47.69		47.69		47.69

		47.722		47.722		47.722		47.722

		47.754		47.754		47.754		47.754

		47.786		47.786		47.786		47.786

		47.818		47.818		47.818		47.818

		47.85		47.85		47.85		47.85

		47.882		47.882		47.882		47.882

		47.914		47.914		47.914		47.914

		47.946		47.946		47.946		47.946

		47.978		47.978		47.978		47.978

		48.01		48.01		48.01		48.01

		48.042		48.042		48.042		48.042

		48.074		48.074		48.074		48.074

		48.106		48.106		48.106		48.106

		48.138		48.138		48.138		48.138

		48.17		48.17		48.17		48.17

		48.202		48.202		48.202		48.202

		48.234		48.234		48.234		48.234

		48.266		48.266		48.266		48.266

		48.298		48.298		48.298		48.298

		48.33		48.33		48.33		48.33

		48.362		48.362		48.362		48.362

		48.394		48.394		48.394		48.394

		48.426		48.426		48.426		48.426

		48.458		48.458		48.458		48.458

		48.49		48.49		48.49		48.49

		48.522		48.522		48.522		48.522

		48.554		48.554		48.554		48.554

		48.586		48.586		48.586		48.586

		48.618		48.618		48.618		48.618

		48.65		48.65		48.65		48.65

		48.682		48.682		48.682		48.682

		48.714		48.714		48.714		48.714

		48.746		48.746		48.746		48.746

		48.778		48.778		48.778		48.778

		48.81		48.81		48.81		48.81

		48.842		48.842		48.842		48.842

		48.874		48.874		48.874		48.874

		48.906		48.906		48.906		48.906

		48.938		48.938		48.938		48.938

		48.97		48.97		48.97		48.97

		49.002		49.002		49.002		49.002

		49.034		49.034		49.034		49.034

		49.066		49.066		49.066		49.066

		49.098		49.098		49.098		49.098

		49.13		49.13		49.13		49.13

		49.162		49.162		49.162		49.162

		49.194		49.194		49.194		49.194

		49.226		49.226		49.226		49.226

		49.258		49.258		49.258		49.258

		49.29		49.29		49.29		49.29

		49.322		49.322		49.322		49.322

		49.354		49.354		49.354		49.354

		49.386		49.386		49.386		49.386

		49.418		49.418		49.418		49.418

		49.45		49.45		49.45		49.45

		49.482		49.482		49.482		49.482

		49.514		49.514		49.514		49.514

		49.546		49.546		49.546		49.546

		49.578		49.578		49.578		49.578

		49.61		49.61		49.61		49.61

		49.642		49.642		49.642		49.642

		49.674		49.674		49.674		49.674

		49.706		49.706		49.706		49.706

		49.738		49.738		49.738		49.738

		49.77		49.77		49.77		49.77

		49.802		49.802		49.802		49.802

		49.834		49.834		49.834		49.834

		49.866		49.866		49.866		49.866

		49.898		49.898		49.898		49.898

		49.93		49.93		49.93		49.93

		49.962		49.962		49.962		49.962

		49.994		49.994		49.994		49.994

		50.026		50.026		50.026		50.026

		50.058		50.058		50.058		50.058

		50.09		50.09		50.09		50.09

		50.122		50.122		50.122		50.122

		50.154		50.154		50.154		50.154

		50.186		50.186		50.186		50.186

		50.218		50.218		50.218		50.218

		50.25		50.25		50.25		50.25

		50.282		50.282		50.282		50.282

		50.314		50.314		50.314		50.314

		50.346		50.346		50.346		50.346

		50.378		50.378		50.378		50.378

		50.41		50.41		50.41		50.41

		50.442		50.442		50.442		50.442

		50.474		50.474		50.474		50.474

		50.506		50.506		50.506		50.506

		50.538		50.538		50.538		50.538

		50.57		50.57		50.57		50.57

		50.602		50.602		50.602		50.602

		50.634		50.634		50.634		50.634

		50.666		50.666		50.666		50.666

		50.698		50.698		50.698		50.698

		50.73		50.73		50.73		50.73

		50.762		50.762		50.762		50.762

		50.794		50.794		50.794		50.794

		50.826		50.826		50.826		50.826

		50.858		50.858		50.858		50.858

		50.89		50.89		50.89		50.89

		50.922		50.922		50.922		50.922

		50.954		50.954		50.954		50.954

		50.986		50.986		50.986		50.986

		51.018		51.018		51.018		51.018

		51.05		51.05		51.05		51.05

		51.082		51.082		51.082		51.082

		51.114		51.114		51.114		51.114

		51.146		51.146		51.146		51.146

		51.178		51.178		51.178		51.178

		51.21		51.21		51.21		51.21

		51.242		51.242		51.242		51.242

		51.274		51.274		51.274		51.274

		51.306		51.306		51.306		51.306

		51.338		51.338		51.338		51.338

		51.37		51.37		51.37		51.37

		51.402		51.402		51.402		51.402

		51.434		51.434		51.434		51.434

		51.466		51.466		51.466		51.466

		51.498		51.498		51.498		51.498

		51.53		51.53		51.53		51.53

		51.562		51.562		51.562		51.562

		51.594		51.594		51.594		51.594

		51.626		51.626		51.626		51.626

		51.658		51.658		51.658		51.658

		51.69		51.69		51.69		51.69

		51.722		51.722		51.722		51.722

		51.754		51.754		51.754		51.754

		51.786		51.786		51.786		51.786

		51.818		51.818		51.818		51.818

		51.85		51.85		51.85		51.85

		51.882		51.882		51.882		51.882

		51.914		51.914		51.914		51.914

		51.946		51.946		51.946		51.946

		51.978		51.978		51.978		51.978

		52.01		52.01		52.01		52.01

		52.042		52.042		52.042		52.042

		52.074		52.074		52.074		52.074

		52.106		52.106		52.106		52.106

		52.138		52.138		52.138		52.138

		52.17		52.17		52.17		52.17

		52.202		52.202		52.202		52.202

		52.234		52.234		52.234		52.234

		52.266		52.266		52.266		52.266

		52.298		52.298		52.298		52.298

		52.33		52.33		52.33		52.33

		52.362		52.362		52.362		52.362

		52.394		52.394		52.394		52.394

		52.426		52.426		52.426		52.426

		52.458		52.458		52.458		52.458

		52.49		52.49		52.49		52.49

		52.522		52.522		52.522		52.522

		52.554		52.554		52.554		52.554

		52.586		52.586		52.586		52.586

		52.618		52.618		52.618		52.618

		52.65		52.65		52.65		52.65

		52.682		52.682		52.682		52.682

		52.714		52.714		52.714		52.714

		52.746		52.746		52.746		52.746

		52.778		52.778		52.778		52.778

		52.81		52.81		52.81		52.81

		52.842		52.842		52.842		52.842

		52.874		52.874		52.874		52.874

		52.906		52.906		52.906		52.906

		52.938		52.938		52.938		52.938

		52.97		52.97		52.97		52.97

		53.002		53.002		53.002		53.002

		53.034		53.034		53.034		53.034

		53.066		53.066		53.066		53.066

		53.098		53.098		53.098		53.098

		53.13		53.13		53.13		53.13

		53.162		53.162		53.162		53.162

		53.194		53.194		53.194		53.194

		53.226		53.226		53.226		53.226

		53.258		53.258		53.258		53.258

		53.29		53.29		53.29		53.29

		53.322		53.322		53.322		53.322

		53.354		53.354		53.354		53.354

		53.386		53.386		53.386		53.386

		53.418		53.418		53.418		53.418

		53.45		53.45		53.45		53.45

		53.482		53.482		53.482		53.482

		53.514		53.514		53.514		53.514

		53.546		53.546		53.546		53.546

		53.578		53.578		53.578		53.578

		53.61		53.61		53.61		53.61

		53.642		53.642		53.642		53.642

		53.674		53.674		53.674		53.674

		53.706		53.706		53.706		53.706

		53.738		53.738		53.738		53.738

		53.77		53.77		53.77		53.77

		53.802		53.802		53.802		53.802

		53.834		53.834		53.834		53.834

		53.866		53.866		53.866		53.866

		53.898		53.898		53.898		53.898

		53.93		53.93		53.93		53.93

		53.962		53.962		53.962		53.962

		53.994		53.994		53.994		53.994

		54.026		54.026		54.026		54.026

		54.058		54.058		54.058		54.058

		54.09		54.09		54.09		54.09

		54.122		54.122		54.122		54.122

		54.154		54.154		54.154		54.154

		54.186		54.186		54.186		54.186

		54.218		54.218		54.218		54.218

		54.25		54.25		54.25		54.25

		54.282		54.282		54.282		54.282

		54.314		54.314		54.314		54.314

		54.346		54.346		54.346		54.346

		54.378		54.378		54.378		54.378

		54.41		54.41		54.41		54.41

		54.442		54.442		54.442		54.442

		54.474		54.474		54.474		54.474

		54.506		54.506		54.506		54.506

		54.538		54.538		54.538		54.538

		54.57		54.57		54.57		54.57

		54.602		54.602		54.602		54.602

		54.634		54.634		54.634		54.634

		54.666		54.666		54.666		54.666

		54.698		54.698		54.698		54.698

		54.73		54.73		54.73		54.73

		54.762		54.762		54.762		54.762

		54.794		54.794		54.794		54.794

		54.826		54.826		54.826		54.826

		54.858		54.858		54.858		54.858

		54.89		54.89		54.89		54.89

		54.922		54.922		54.922		54.922

		54.954		54.954		54.954		54.954

		54.986		54.986		54.986		54.986

		55.018		55.018		55.018		55.018

		55.05		55.05		55.05		55.05

		55.082		55.082		55.082		55.082

		55.114		55.114		55.114		55.114

		55.146		55.146		55.146		55.146

		55.178		55.178		55.178		55.178

		55.21		55.21		55.21		55.21

		55.242		55.242		55.242		55.242

		55.274		55.274		55.274		55.274

		55.306		55.306		55.306		55.306

		55.338		55.338		55.338		55.338

		55.37		55.37		55.37		55.37

		55.402		55.402		55.402		55.402

		55.434		55.434		55.434		55.434

		55.466		55.466		55.466		55.466

		55.498		55.498		55.498		55.498

		55.53		55.53		55.53		55.53

		55.562		55.562		55.562		55.562

		55.594		55.594		55.594		55.594

		55.626		55.626		55.626		55.626

		55.658		55.658		55.658		55.658

		55.69		55.69		55.69		55.69

		55.722		55.722		55.722		55.722

		55.754		55.754		55.754		55.754

		55.786		55.786		55.786		55.786

		55.818		55.818		55.818		55.818

		55.85		55.85		55.85		55.85

		55.882		55.882		55.882		55.882

		55.914		55.914		55.914		55.914

		55.946		55.946		55.946		55.946

		55.978		55.978		55.978		55.978

		56.01		56.01		56.01		56.01

		56.042		56.042		56.042		56.042

		56.074		56.074		56.074		56.074

		56.106		56.106		56.106		56.106

		56.138		56.138		56.138		56.138

		56.17		56.17		56.17		56.17

		56.202		56.202		56.202		56.202

		56.234		56.234		56.234		56.234

		56.266		56.266		56.266		56.266

		56.298		56.298		56.298		56.298

		56.33		56.33		56.33		56.33

		56.362		56.362		56.362		56.362

		56.394		56.394		56.394		56.394

		56.426		56.426		56.426		56.426

		56.458		56.458		56.458		56.458

		56.49		56.49		56.49		56.49

		56.522		56.522		56.522		56.522

		56.554		56.554		56.554		56.554

		56.586		56.586		56.586		56.586

		56.618		56.618		56.618		56.618

		56.65		56.65		56.65		56.65

		56.682		56.682		56.682		56.682

		56.714		56.714		56.714		56.714

		56.746		56.746		56.746		56.746

		56.778		56.778		56.778		56.778

		56.81		56.81		56.81		56.81

		56.842		56.842		56.842		56.842

		56.874		56.874		56.874		56.874

		56.906		56.906		56.906		56.906

		56.938		56.938		56.938		56.938

		56.97		56.97		56.97		56.97

		57.002		57.002		57.002		57.002

		57.034		57.034		57.034		57.034

		57.066		57.066		57.066		57.066

		57.098		57.098		57.098		57.098

		57.13		57.13		57.13		57.13

		57.162		57.162		57.162		57.162

		57.194		57.194		57.194		57.194

		57.226		57.226		57.226		57.226

		57.258		57.258		57.258		57.258

		57.29		57.29		57.29		57.29

		57.322		57.322		57.322		57.322

		57.354		57.354		57.354		57.354

		57.386		57.386		57.386		57.386

		57.418		57.418		57.418		57.418

		57.45		57.45		57.45		57.45

		57.482		57.482		57.482		57.482

		57.514		57.514		57.514		57.514

		57.546		57.546		57.546		57.546

		57.578		57.578		57.578		57.578

		57.61		57.61		57.61		57.61

		57.642		57.642		57.642		57.642

		57.674		57.674		57.674		57.674

		57.706		57.706		57.706		57.706

		57.738		57.738		57.738		57.738

		57.77		57.77		57.77		57.77

		57.802		57.802		57.802		57.802

		57.834		57.834		57.834		57.834

		57.866		57.866		57.866		57.866

		57.898		57.898		57.898		57.898

		57.93		57.93		57.93		57.93

		57.962		57.962		57.962		57.962

		57.994		57.994		57.994		57.994

		58.026		58.026		58.026		58.026

		58.058		58.058		58.058		58.058

		58.09		58.09		58.09		58.09

		58.122		58.122		58.122		58.122

		58.154		58.154		58.154		58.154

		58.186		58.186		58.186		58.186

		58.218		58.218		58.218		58.218

		58.25		58.25		58.25		58.25

		58.282		58.282		58.282		58.282

		58.314		58.314		58.314		58.314

		58.346		58.346		58.346		58.346

		58.378		58.378		58.378		58.378

		58.41		58.41		58.41		58.41

		58.442		58.442		58.442		58.442

		58.474		58.474		58.474		58.474

		58.506		58.506		58.506		58.506

		58.538		58.538		58.538		58.538

		58.57		58.57		58.57		58.57

		58.602		58.602		58.602		58.602

		58.634		58.634		58.634		58.634

		58.666		58.666		58.666		58.666

		58.698		58.698		58.698		58.698

		58.73		58.73		58.73		58.73

		58.762		58.762		58.762		58.762

		58.794		58.794		58.794		58.794

		58.826		58.826		58.826		58.826

		58.858		58.858		58.858		58.858

		58.89		58.89		58.89		58.89

		58.922		58.922		58.922		58.922

		58.954		58.954		58.954		58.954

		58.986		58.986		58.986		58.986

		59.018		59.018		59.018		59.018

		59.05		59.05		59.05		59.05

		59.082		59.082		59.082		59.082

		59.114		59.114		59.114		59.114

		59.146		59.146		59.146		59.146

		59.178		59.178		59.178		59.178

		59.21		59.21		59.21		59.21

		59.242		59.242		59.242		59.242

		59.274		59.274		59.274		59.274

		59.306		59.306		59.306		59.306

		59.338		59.338		59.338		59.338

		59.37		59.37		59.37		59.37

		59.402		59.402		59.402		59.402

		59.434		59.434		59.434		59.434

		59.466		59.466		59.466		59.466

		59.498		59.498		59.498		59.498

		59.53		59.53		59.53		59.53

		59.562		59.562		59.562		59.562

		59.594		59.594		59.594		59.594

		59.626		59.626		59.626		59.626

		59.658		59.658		59.658		59.658

		59.69		59.69		59.69		59.69

		59.722		59.722		59.722		59.722

		59.754		59.754		59.754		59.754

		59.786		59.786		59.786		59.786

		59.818		59.818		59.818		59.818

		59.85		59.85		59.85		59.85

		59.882		59.882		59.882		59.882

		59.914		59.914		59.914		59.914

		59.946		59.946		59.946		59.946

		59.978		59.978		59.978		59.978

		60.01		60.01		60.01		60.01

		60.042		60.042		60.042		60.042

		60.074		60.074		60.074		60.074

		60.106		60.106		60.106		60.106

		60.138		60.138		60.138		60.138

		60.17		60.17		60.17		60.17

		60.202		60.202		60.202		60.202

		60.234		60.234		60.234		60.234

		60.266		60.266		60.266		60.266

		60.298		60.298		60.298		60.298

		60.33		60.33		60.33		60.33

		60.362		60.362		60.362		60.362

		60.394		60.394		60.394		60.394

		60.426		60.426		60.426		60.426

		60.458		60.458		60.458		60.458

		60.49		60.49		60.49		60.49

		60.522		60.522		60.522		60.522

		60.554		60.554		60.554		60.554

		60.586		60.586		60.586		60.586

		60.618		60.618		60.618		60.618

		60.65		60.65		60.65		60.65

		60.682		60.682		60.682		60.682

		60.714		60.714		60.714		60.714

		60.746		60.746		60.746		60.746

		60.778		60.778		60.778		60.778

		60.81		60.81		60.81		60.81

		60.842		60.842		60.842		60.842

		60.874		60.874		60.874		60.874

		60.906		60.906		60.906		60.906

		60.938		60.938		60.938		60.938

		60.97		60.97		60.97		60.97

		61.002		61.002		61.002		61.002

		61.034		61.034		61.034		61.034

		61.066		61.066		61.066		61.066

		61.098		61.098		61.098		61.098

		61.13		61.13		61.13		61.13

		61.162		61.162		61.162		61.162

		61.194		61.194		61.194		61.194

		61.226		61.226		61.226		61.226

		61.258		61.258		61.258		61.258

		61.29		61.29		61.29		61.29

		61.322		61.322		61.322		61.322

		61.354		61.354		61.354		61.354

		61.386		61.386		61.386		61.386

		61.418		61.418		61.418		61.418

		61.45		61.45		61.45		61.45

		61.482		61.482		61.482		61.482

		61.514		61.514		61.514		61.514

		61.546		61.546		61.546		61.546

		61.578		61.578		61.578		61.578

		61.61		61.61		61.61		61.61

		61.642		61.642		61.642		61.642

		61.674		61.674		61.674		61.674

		61.706		61.706		61.706		61.706

		61.738		61.738		61.738		61.738

		61.77		61.77		61.77		61.77

		61.802		61.802		61.802		61.802

		61.834		61.834		61.834		61.834

		61.866		61.866		61.866		61.866

		61.898		61.898		61.898		61.898

		61.93		61.93		61.93		61.93

		61.962		61.962		61.962		61.962

		61.994		61.994		61.994		61.994

		62.026		62.026		62.026		62.026

		62.058		62.058		62.058		62.058

		62.09		62.09		62.09		62.09

		62.122		62.122		62.122		62.122

		62.154		62.154		62.154		62.154

		62.186		62.186		62.186		62.186

		62.218		62.218		62.218		62.218

		62.25		62.25		62.25		62.25

		62.282		62.282		62.282		62.282

		62.314		62.314		62.314		62.314

		62.346		62.346		62.346		62.346

		62.378		62.378		62.378		62.378

		62.41		62.41		62.41		62.41

		62.442		62.442		62.442		62.442

		62.474		62.474		62.474		62.474

		62.506		62.506		62.506		62.506

		62.538		62.538		62.538		62.538

		62.57		62.57		62.57		62.57

		62.602		62.602		62.602		62.602

		62.634		62.634		62.634		62.634

		62.666		62.666		62.666		62.666

		62.698		62.698		62.698		62.698

		62.73		62.73		62.73		62.73

		62.762		62.762		62.762		62.762

		62.794		62.794		62.794		62.794

		62.826		62.826		62.826		62.826

		62.858		62.858		62.858		62.858

		62.89		62.89		62.89		62.89

		62.922		62.922		62.922		62.922

		62.954		62.954		62.954		62.954

		62.986		62.986		62.986		62.986

		63.018		63.018		63.018		63.018

		63.05		63.05		63.05		63.05

		63.082		63.082		63.082		63.082

		63.114		63.114		63.114		63.114

		63.146		63.146		63.146		63.146

		63.178		63.178		63.178		63.178

		63.21		63.21		63.21		63.21

		63.242		63.242		63.242		63.242

		63.274		63.274		63.274		63.274

		63.306		63.306		63.306		63.306

		63.338		63.338		63.338		63.338

		63.37		63.37		63.37		63.37

		63.402		63.402		63.402		63.402

		63.434		63.434		63.434		63.434

		63.466		63.466		63.466		63.466

		63.498		63.498		63.498		63.498

		63.53		63.53		63.53		63.53

		63.562		63.562		63.562		63.562

		63.594		63.594		63.594		63.594

		63.626		63.626		63.626		63.626

		63.658		63.658		63.658		63.658

		63.69		63.69		63.69		63.69

		63.722		63.722		63.722		63.722

		63.754		63.754		63.754		63.754

		63.786		63.786		63.786		63.786

		63.818		63.818		63.818		63.818

		63.85		63.85		63.85		63.85

		63.882		63.882		63.882		63.882

		63.914		63.914		63.914		63.914

		63.946		63.946		63.946		63.946

		63.978		63.978		63.978		63.978

		64.01		64.01		64.01		64.01

		64.042		64.042		64.042		64.042

		64.074		64.074		64.074		64.074

		64.106		64.106		64.106		64.106

		64.138		64.138		64.138		64.138

		64.17		64.17		64.17		64.17

		64.202		64.202		64.202		64.202

		64.234		64.234		64.234		64.234

		64.266		64.266		64.266		64.266

		64.298		64.298		64.298		64.298

		64.33		64.33		64.33		64.33

		64.362		64.362		64.362		64.362

		64.394		64.394		64.394		64.394

		64.426		64.426		64.426		64.426

		64.458		64.458		64.458		64.458

		64.49		64.49		64.49		64.49

		64.522		64.522		64.522		64.522

		64.554		64.554		64.554		64.554

		64.586		64.586		64.586		64.586

		64.618		64.618		64.618		64.618

		64.65		64.65		64.65		64.65

		64.682		64.682		64.682		64.682

		64.714		64.714		64.714		64.714

		64.746		64.746		64.746		64.746

		64.778		64.778		64.778		64.778

		64.81		64.81		64.81		64.81

		64.842		64.842		64.842		64.842

		64.874		64.874		64.874		64.874

		64.906		64.906		64.906		64.906

		64.938		64.938		64.938		64.938

		64.97		64.97		64.97		64.97

		65.002		65.002		65.002		65.002

		65.034		65.034		65.034		65.034

		65.066		65.066		65.066		65.066

		65.098		65.098		65.098		65.098

		65.13		65.13		65.13		65.13

		65.162		65.162		65.162		65.162

		65.194		65.194		65.194		65.194

		65.226		65.226		65.226		65.226

		65.258		65.258		65.258		65.258

		65.29		65.29		65.29		65.29

		65.322		65.322		65.322		65.322

		65.354		65.354		65.354		65.354

		65.386		65.386		65.386		65.386

		65.418		65.418		65.418		65.418

		65.45		65.45		65.45		65.45

		65.482		65.482		65.482		65.482

		65.514		65.514		65.514		65.514

		65.546		65.546		65.546		65.546

		65.578		65.578		65.578		65.578

		65.61		65.61		65.61		65.61

		65.642		65.642		65.642		65.642

		65.674		65.674		65.674		65.674

		65.706		65.706		65.706		65.706

		65.738		65.738		65.738		65.738

		65.77		65.77		65.77		65.77

		65.802		65.802		65.802		65.802

		65.834		65.834		65.834		65.834

		65.866		65.866		65.866		65.866

		65.898		65.898		65.898		65.898

		65.93		65.93		65.93		65.93

		65.962		65.962		65.962		65.962

		65.994		65.994		65.994		65.994

		66.026		66.026		66.026		66.026

		66.058		66.058		66.058		66.058

		66.09		66.09		66.09		66.09

		66.122		66.122		66.122		66.122

		66.154		66.154		66.154		66.154

		66.186		66.186		66.186		66.186

		66.218		66.218		66.218		66.218

		66.25		66.25		66.25		66.25

		66.282		66.282		66.282		66.282

		66.314		66.314		66.314		66.314

		66.346		66.346		66.346		66.346

		66.378		66.378		66.378		66.378

		66.41		66.41		66.41		66.41

		66.442		66.442		66.442		66.442

		66.474		66.474		66.474		66.474

		66.506		66.506		66.506		66.506

		66.538		66.538		66.538		66.538

		66.57		66.57		66.57		66.57

		66.602		66.602		66.602		66.602

		66.634		66.634		66.634		66.634

		66.666		66.666		66.666		66.666

		66.698		66.698		66.698		66.698

		66.73		66.73		66.73		66.73

		66.762		66.762		66.762		66.762

		66.794		66.794		66.794		66.794

		66.826		66.826		66.826		66.826

		66.858		66.858		66.858		66.858

		66.89		66.89		66.89		66.89

		66.922		66.922		66.922		66.922

		66.954		66.954		66.954		66.954

		66.986		66.986		66.986		66.986

		67.018		67.018		67.018		67.018

		67.05		67.05		67.05		67.05

		67.082		67.082		67.082		67.082

		67.114		67.114		67.114		67.114

		67.146		67.146		67.146		67.146

		67.178		67.178		67.178		67.178

		67.21		67.21		67.21		67.21

		67.242		67.242		67.242		67.242

		67.274		67.274		67.274		67.274

		67.306		67.306		67.306		67.306

		67.338		67.338		67.338		67.338

		67.37		67.37		67.37		67.37

		67.402		67.402		67.402		67.402

		67.434		67.434		67.434		67.434

		67.466		67.466		67.466		67.466

		67.498		67.498		67.498		67.498

		67.53		67.53		67.53		67.53

		67.562		67.562		67.562		67.562

		67.594		67.594		67.594		67.594

		67.626		67.626		67.626		67.626

		67.658		67.658		67.658		67.658

		67.69		67.69		67.69		67.69

		67.722		67.722		67.722		67.722

		67.754		67.754		67.754		67.754

		67.786		67.786		67.786		67.786

		67.818		67.818		67.818		67.818

		67.85		67.85		67.85		67.85

		67.882		67.882		67.882		67.882

		67.914		67.914		67.914		67.914

		67.946		67.946		67.946		67.946

		67.978		67.978		67.978		67.978

		68.01		68.01		68.01		68.01

		68.042		68.042		68.042		68.042

		68.074		68.074		68.074		68.074

		68.106		68.106		68.106		68.106

		68.138		68.138		68.138		68.138

		68.17		68.17		68.17		68.17

		68.202		68.202		68.202		68.202

		68.234		68.234		68.234		68.234

		68.266		68.266		68.266		68.266

		68.298		68.298		68.298		68.298

		68.33		68.33		68.33		68.33

		68.362		68.362		68.362		68.362

		68.394		68.394		68.394		68.394

		68.426		68.426		68.426		68.426

		68.458		68.458		68.458		68.458

		68.49		68.49		68.49		68.49

		68.522		68.522		68.522		68.522

		68.554		68.554		68.554		68.554

		68.586		68.586		68.586		68.586

		68.618		68.618		68.618		68.618

		68.65		68.65		68.65		68.65

		68.682		68.682		68.682		68.682

		68.714		68.714		68.714		68.714

		68.746		68.746		68.746		68.746

		68.778		68.778		68.778		68.778

		68.81		68.81		68.81		68.81

		68.842		68.842		68.842		68.842

		68.874		68.874		68.874		68.874

		68.906		68.906		68.906		68.906

		68.938		68.938		68.938		68.938

		68.97		68.97		68.97		68.97

		69.002		69.002		69.002		69.002

		69.034		69.034		69.034		69.034

		69.066		69.066		69.066		69.066

		69.098		69.098		69.098		69.098

		69.13		69.13		69.13		69.13

		69.162		69.162		69.162		69.162

		69.194		69.194		69.194		69.194

		69.226		69.226		69.226		69.226

		69.258		69.258		69.258		69.258

		69.29		69.29		69.29		69.29

		69.322		69.322		69.322		69.322

		69.354		69.354		69.354		69.354

		69.386		69.386		69.386		69.386

		69.418		69.418		69.418		69.418

		69.45		69.45		69.45		69.45

		69.482		69.482		69.482		69.482

		69.514		69.514		69.514		69.514

		69.546		69.546		69.546		69.546

		69.578		69.578		69.578		69.578

		69.61		69.61		69.61		69.61

		69.642		69.642		69.642		69.642

		69.674		69.674		69.674		69.674

		69.706		69.706		69.706		69.706

		69.738		69.738		69.738		69.738

		69.77		69.77		69.77		69.77

		69.802		69.802		69.802		69.802

		69.834		69.834		69.834		69.834

		69.866		69.866		69.866		69.866

		69.898		69.898		69.898		69.898

		69.93		69.93		69.93		69.93

		69.962		69.962		69.962		69.962

		69.994		69.994		69.994		69.994

		70.026		70.026		70.026		70.026

		70.058		70.058		70.058		70.058

		70.09		70.09		70.09		70.09

		70.122		70.122		70.122		70.122

		70.154		70.154		70.154		70.154

		70.186		70.186		70.186		70.186

		70.218		70.218		70.218		70.218

		70.25		70.25		70.25		70.25

		70.282		70.282		70.282		70.282

		70.314		70.314		70.314		70.314

		70.346		70.346		70.346		70.346

		70.378		70.378		70.378		70.378

		70.41		70.41		70.41		70.41

		70.442		70.442		70.442		70.442

		70.474		70.474		70.474		70.474

		70.506		70.506		70.506		70.506

		70.538		70.538		70.538		70.538

		70.57		70.57		70.57		70.57

		70.602		70.602		70.602		70.602

		70.634		70.634		70.634		70.634

		70.666		70.666		70.666		70.666

		70.698		70.698		70.698		70.698

		70.73		70.73		70.73		70.73

		70.762		70.762		70.762		70.762

		70.794		70.794		70.794		70.794

		70.826		70.826		70.826		70.826

		70.858		70.858		70.858		70.858

		70.89		70.89		70.89		70.89

		70.922		70.922		70.922		70.922

		70.954		70.954		70.954		70.954

		70.986		70.986		70.986		70.986

		71.018		71.018		71.018		71.018

		71.05		71.05		71.05		71.05

		71.082		71.082		71.082		71.082

		71.114		71.114		71.114		71.114

		71.146		71.146		71.146		71.146

		71.178		71.178		71.178		71.178

		71.21		71.21		71.21		71.21

		71.242		71.242		71.242		71.242

		71.274		71.274		71.274		71.274

		71.306		71.306		71.306		71.306

		71.338		71.338		71.338		71.338

		71.37		71.37		71.37		71.37

		71.402		71.402		71.402		71.402

		71.434		71.434		71.434		71.434

		71.466		71.466		71.466		71.466

		71.498		71.498		71.498		71.498

		71.53		71.53		71.53		71.53

		71.562		71.562		71.562		71.562

		71.594		71.594		71.594		71.594

		71.626		71.626		71.626		71.626

		71.658		71.658		71.658		71.658

		71.69		71.69		71.69		71.69

		71.722		71.722		71.722		71.722

		71.754		71.754		71.754		71.754

		71.786		71.786		71.786		71.786

		71.818		71.818		71.818		71.818

		71.85		71.85		71.85		71.85

		71.882		71.882		71.882		71.882

		71.914		71.914		71.914		71.914

		71.946		71.946		71.946		71.946

		71.978		71.978		71.978		71.978

		72.01		72.01		72.01		72.01

		72.042		72.042		72.042		72.042

		72.074		72.074		72.074		72.074

		72.106		72.106		72.106		72.106

		72.138		72.138		72.138		72.138

		72.17		72.17		72.17		72.17

		72.202		72.202		72.202		72.202

		72.234		72.234		72.234		72.234

		72.266		72.266		72.266		72.266

		72.298		72.298		72.298		72.298

		72.33		72.33		72.33		72.33

		72.362		72.362		72.362		72.362

		72.394		72.394		72.394		72.394

		72.426		72.426		72.426		72.426

		72.458		72.458		72.458		72.458

		72.49		72.49		72.49		72.49

		72.522		72.522		72.522		72.522

		72.554		72.554		72.554		72.554

		72.586		72.586		72.586		72.586

		72.618		72.618		72.618		72.618

		72.65		72.65		72.65		72.65

		72.682		72.682		72.682		72.682

		72.714		72.714		72.714		72.714

		72.746		72.746		72.746		72.746

		72.778		72.778		72.778		72.778

		72.81		72.81		72.81		72.81

		72.842		72.842		72.842		72.842

		72.874		72.874		72.874		72.874

		72.906		72.906		72.906		72.906

		72.938		72.938		72.938		72.938

		72.97		72.97		72.97		72.97

		73.002		73.002		73.002		73.002

		73.034		73.034		73.034		73.034

		73.066		73.066		73.066		73.066

		73.098		73.098		73.098		73.098

		73.13		73.13		73.13		73.13

		73.162		73.162		73.162		73.162

		73.194		73.194		73.194		73.194

		73.226		73.226		73.226		73.226

		73.258		73.258		73.258		73.258

		73.29		73.29		73.29		73.29

		73.322		73.322		73.322		73.322

		73.354		73.354		73.354		73.354

		73.386		73.386		73.386		73.386

		73.418		73.418		73.418		73.418

		73.45		73.45		73.45		73.45

		73.482		73.482		73.482		73.482

		73.514		73.514		73.514		73.514

		73.546		73.546		73.546		73.546

		73.578		73.578		73.578		73.578

		73.61		73.61		73.61		73.61

		73.642		73.642		73.642		73.642

		73.674		73.674		73.674		73.674

		73.706		73.706		73.706		73.706

		73.738		73.738		73.738		73.738

		73.77		73.77		73.77		73.77

		73.802		73.802		73.802		73.802

		73.834		73.834		73.834		73.834

		73.866		73.866		73.866		73.866

		73.898		73.898		73.898		73.898

		73.93		73.93		73.93		73.93

		73.962		73.962		73.962		73.962

		73.994		73.994		73.994		73.994

		74.026		74.026		74.026		74.026

		74.058		74.058		74.058		74.058

		74.09		74.09		74.09		74.09

		74.122		74.122		74.122		74.122

		74.154		74.154		74.154		74.154

		74.186		74.186		74.186		74.186

		74.218		74.218		74.218		74.218

		74.25		74.25		74.25		74.25

		74.282		74.282		74.282		74.282

		74.314		74.314		74.314		74.314

		74.346		74.346		74.346		74.346

		74.378		74.378		74.378		74.378

		74.41		74.41		74.41		74.41

		74.442		74.442		74.442		74.442

		74.474		74.474		74.474		74.474

		74.506		74.506		74.506		74.506

		74.538		74.538		74.538		74.538

		74.57		74.57		74.57		74.57

		74.602		74.602		74.602		74.602

		74.634		74.634		74.634		74.634

		74.666		74.666		74.666		74.666

		74.698		74.698		74.698		74.698

		74.73		74.73		74.73		74.73

		74.762		74.762		74.762		74.762

		74.794		74.794		74.794		74.794

		74.826		74.826		74.826		74.826

		74.858		74.858		74.858		74.858

		74.89		74.89		74.89		74.89

		74.922		74.922		74.922		74.922

		74.954		74.954		74.954		74.954

		74.986		74.986		74.986		74.986

		75.018		75.018		75.018		75.018

		75.05		75.05		75.05		75.05

		75.082		75.082		75.082		75.082

		75.114		75.114		75.114		75.114

		75.146		75.146		75.146		75.146

		75.178		75.178		75.178		75.178

		75.21		75.21		75.21		75.21

		75.242		75.242		75.242		75.242

		75.274		75.274		75.274		75.274

		75.306		75.306		75.306		75.306

		75.338		75.338		75.338		75.338

		75.37		75.37		75.37		75.37

		75.402		75.402		75.402		75.402

		75.434		75.434		75.434		75.434

		75.466		75.466		75.466		75.466

		75.498		75.498		75.498		75.498

		75.53		75.53		75.53		75.53

		75.562		75.562		75.562		75.562

		75.594		75.594		75.594		75.594

		75.626		75.626		75.626		75.626

		75.658		75.658		75.658		75.658

		75.69		75.69		75.69		75.69

		75.722		75.722		75.722		75.722

		75.754		75.754		75.754		75.754

		75.786		75.786		75.786		75.786

		75.818		75.818		75.818		75.818

		75.85		75.85		75.85		75.85

		75.882		75.882		75.882		75.882

		75.914		75.914		75.914		75.914

		75.946		75.946		75.946		75.946

		75.978		75.978		75.978		75.978

		76.01		76.01		76.01		76.01

		76.042		76.042		76.042		76.042

		76.074		76.074		76.074		76.074

		76.106		76.106		76.106		76.106

		76.138		76.138		76.138		76.138

		76.17		76.17		76.17		76.17

		76.202		76.202		76.202		76.202

		76.234		76.234		76.234		76.234

		76.266		76.266		76.266		76.266

		76.298		76.298		76.298		76.298

		76.33		76.33		76.33		76.33

		76.362		76.362		76.362		76.362

		76.394		76.394		76.394		76.394

		76.426		76.426		76.426		76.426

		76.458		76.458		76.458		76.458

		76.49		76.49		76.49		76.49

		76.522		76.522		76.522		76.522

		76.554		76.554		76.554		76.554

		76.586		76.586		76.586		76.586

		76.618		76.618		76.618		76.618

		76.65		76.65		76.65		76.65

		76.682		76.682		76.682		76.682

		76.714		76.714		76.714		76.714

		76.746		76.746		76.746		76.746

		76.778		76.778		76.778		76.778

		76.81		76.81		76.81		76.81

		76.842		76.842		76.842		76.842

		76.874		76.874		76.874		76.874

		76.906		76.906		76.906		76.906

		76.938		76.938		76.938		76.938

		76.97		76.97		76.97		76.97

		77.002		77.002		77.002		77.002

		77.034		77.034		77.034		77.034

		77.066		77.066		77.066		77.066

		77.098		77.098		77.098		77.098

		77.13		77.13		77.13		77.13

		77.162		77.162		77.162		77.162

		77.194		77.194		77.194		77.194

		77.226		77.226		77.226		77.226

		77.258		77.258		77.258		77.258

		77.29		77.29		77.29		77.29

		77.322		77.322		77.322		77.322

		77.354		77.354		77.354		77.354

		77.386		77.386		77.386		77.386

		77.418		77.418		77.418		77.418

		77.45		77.45		77.45		77.45

		77.482		77.482		77.482		77.482

		77.514		77.514		77.514		77.514

		77.546		77.546		77.546		77.546

		77.578		77.578		77.578		77.578

		77.61		77.61		77.61		77.61

		77.642		77.642		77.642		77.642

		77.674		77.674		77.674		77.674

		77.706		77.706		77.706		77.706

		77.738		77.738		77.738		77.738

		77.77		77.77		77.77		77.77

		77.802		77.802		77.802		77.802

		77.834		77.834		77.834		77.834

		77.866		77.866		77.866		77.866

		77.898		77.898		77.898		77.898

		77.93		77.93		77.93		77.93

		77.962		77.962		77.962		77.962

		77.994		77.994		77.994		77.994

		78.026		78.026		78.026		78.026

		78.058		78.058		78.058		78.058

		78.09		78.09		78.09		78.09

		78.122		78.122		78.122		78.122

		78.154		78.154		78.154		78.154

		78.186		78.186		78.186		78.186

		78.218		78.218		78.218		78.218

		78.25		78.25		78.25		78.25

		78.282		78.282		78.282		78.282

		78.314		78.314		78.314		78.314

		78.346		78.346		78.346		78.346

		78.378		78.378		78.378		78.378

		78.41		78.41		78.41		78.41

		78.442		78.442		78.442		78.442

		78.474		78.474		78.474		78.474

		78.506		78.506		78.506		78.506

		78.538		78.538		78.538		78.538

		78.57		78.57		78.57		78.57

		78.602		78.602		78.602		78.602

		78.634		78.634		78.634		78.634

		78.666		78.666		78.666		78.666

		78.698		78.698		78.698		78.698

		78.73		78.73		78.73		78.73

		78.762		78.762		78.762		78.762

		78.794		78.794		78.794		78.794

		78.826		78.826		78.826		78.826

		78.858		78.858		78.858		78.858

		78.89		78.89		78.89		78.89

		78.922		78.922		78.922		78.922

		78.954		78.954		78.954		78.954

		78.986		78.986		78.986		78.986

		79.018		79.018		79.018		79.018

		79.05		79.05		79.05		79.05

		79.082		79.082		79.082		79.082

		79.114		79.114		79.114		79.114

		79.146		79.146		79.146		79.146

		79.178		79.178		79.178		79.178

		79.21		79.21		79.21		79.21

		79.242		79.242		79.242		79.242

		79.274		79.274		79.274		79.274

		79.306		79.306		79.306		79.306

		79.338		79.338		79.338		79.338

		79.37		79.37		79.37		79.37

		79.402		79.402		79.402		79.402

		79.434		79.434		79.434		79.434

		79.466		79.466		79.466		79.466

		79.498		79.498		79.498		79.498

		79.53		79.53		79.53		79.53

		79.562		79.562		79.562		79.562

		79.594		79.594		79.594		79.594

		79.626		79.626		79.626		79.626

		79.658		79.658		79.658		79.658

		79.69		79.69		79.69		79.69

		79.722		79.722		79.722		79.722

		79.754		79.754		79.754		79.754

		79.786		79.786		79.786		79.786

		79.818		79.818		79.818		79.818

		79.85		79.85		79.85		79.85

		79.882		79.882		79.882		79.882

		79.914		79.914		79.914		79.914

		79.946		79.946		79.946		79.946

		79.978		79.978		79.978		79.978

		80.01		80.01		80.01		80.01

		80.042		80.042		80.042		80.042

		80.074		80.074		80.074		80.074

		80.106		80.106		80.106		80.106

		80.138		80.138		80.138		80.138

		80.17		80.17		80.17		80.17

		80.202		80.202		80.202		80.202

		80.234		80.234		80.234		80.234

		80.266		80.266		80.266		80.266

		80.298		80.298		80.298		80.298

		80.33		80.33		80.33		80.33

		80.362		80.362		80.362		80.362

		80.394		80.394		80.394		80.394

		80.426		80.426		80.426		80.426

		80.458		80.458		80.458		80.458

		80.49		80.49		80.49		80.49

		80.522		80.522		80.522		80.522

		80.554		80.554		80.554		80.554

		80.586		80.586		80.586		80.586

		80.618		80.618		80.618		80.618

		80.65		80.65		80.65		80.65

		80.682		80.682		80.682		80.682

		80.714		80.714		80.714		80.714

		80.746		80.746		80.746		80.746

		80.778		80.778		80.778		80.778

		80.81		80.81		80.81		80.81

		80.842		80.842		80.842		80.842

		80.874		80.874		80.874		80.874

		80.906		80.906		80.906		80.906

		80.938		80.938		80.938		80.938

		80.97		80.97		80.97		80.97

		81.002		81.002		81.002		81.002

		81.034		81.034		81.034		81.034

		81.066		81.066		81.066		81.066

		81.098		81.098		81.098		81.098

		81.13		81.13		81.13		81.13

		81.162		81.162		81.162		81.162

		81.194		81.194		81.194		81.194

		81.226		81.226		81.226		81.226

		81.258		81.258		81.258		81.258

		81.29		81.29		81.29		81.29

		81.322		81.322		81.322		81.322

		81.354		81.354		81.354		81.354

		81.386		81.386		81.386		81.386

		81.418		81.418		81.418		81.418

		81.45		81.45		81.45		81.45

		81.482		81.482		81.482		81.482

		81.514		81.514		81.514		81.514

		81.546		81.546		81.546		81.546

		81.578		81.578		81.578		81.578

		81.61		81.61		81.61		81.61

		81.642		81.642		81.642		81.642

		81.674		81.674		81.674		81.674

		81.706		81.706		81.706		81.706

		81.738		81.738		81.738		81.738

		81.77		81.77		81.77		81.77

		81.802		81.802		81.802		81.802

		81.834		81.834		81.834		81.834

		81.866		81.866		81.866		81.866

		81.898		81.898		81.898		81.898

		81.93		81.93		81.93		81.93

		81.962		81.962		81.962		81.962

		81.994		81.994		81.994		81.994

		82.026		82.026		82.026		82.026

		82.058		82.058		82.058		82.058

		82.09		82.09		82.09		82.09

		82.122		82.122		82.122		82.122

		82.154		82.154		82.154		82.154

		82.186		82.186		82.186		82.186

		82.218		82.218		82.218		82.218

		82.25		82.25		82.25		82.25

		82.282		82.282		82.282		82.282

		82.314		82.314		82.314		82.314

		82.346		82.346		82.346		82.346

		82.378		82.378		82.378		82.378

		82.41		82.41		82.41		82.41

		82.442		82.442		82.442		82.442

		82.474		82.474		82.474		82.474

		82.506		82.506		82.506		82.506

		82.538		82.538		82.538		82.538

		82.57		82.57		82.57		82.57

		82.602		82.602		82.602		82.602

		82.634		82.634		82.634		82.634

		82.666		82.666		82.666		82.666

		82.698		82.698		82.698		82.698

		82.73		82.73		82.73		82.73

		82.762		82.762		82.762		82.762

		82.794		82.794		82.794		82.794

		82.826		82.826		82.826		82.826

		82.858		82.858		82.858		82.858

		82.89		82.89		82.89		82.89

		82.922		82.922		82.922		82.922

		82.954		82.954		82.954		82.954

		82.986		82.986		82.986		82.986

		83.018		83.018		83.018		83.018

		83.05		83.05		83.05		83.05

		83.082		83.082		83.082		83.082

		83.114		83.114		83.114		83.114

		83.146		83.146		83.146		83.146

		83.178		83.178		83.178		83.178

		83.21		83.21		83.21		83.21

		83.242		83.242		83.242		83.242

		83.274		83.274		83.274		83.274

		83.306		83.306		83.306		83.306

		83.338		83.338		83.338		83.338

		83.37		83.37		83.37		83.37

		83.402		83.402		83.402		83.402

		83.434		83.434		83.434		83.434

		83.466		83.466		83.466		83.466

		83.498		83.498		83.498		83.498

		83.53		83.53		83.53		83.53

		83.562		83.562		83.562		83.562

		83.594		83.594		83.594		83.594

		83.626		83.626		83.626		83.626

		83.658		83.658		83.658		83.658

		83.69		83.69		83.69		83.69

		83.722		83.722		83.722		83.722

		83.754		83.754		83.754		83.754

		83.786		83.786		83.786		83.786

		83.818		83.818		83.818		83.818

		83.85		83.85		83.85		83.85

		83.882		83.882		83.882		83.882

		83.914		83.914		83.914		83.914

		83.946		83.946		83.946		83.946

		83.978		83.978		83.978		83.978

		84.01		84.01		84.01		84.01

		84.042		84.042		84.042		84.042

		84.074		84.074		84.074		84.074

		84.106		84.106		84.106		84.106

		84.138		84.138		84.138		84.138

		84.17		84.17		84.17		84.17

		84.202		84.202		84.202		84.202

		84.234		84.234		84.234		84.234

		84.266		84.266		84.266		84.266

		84.298		84.298		84.298		84.298

		84.33		84.33		84.33		84.33

		84.362		84.362		84.362		84.362

		84.394		84.394		84.394		84.394

		84.426		84.426		84.426		84.426

		84.458		84.458		84.458		84.458

		84.49		84.49		84.49		84.49

		84.522		84.522		84.522		84.522

		84.554		84.554		84.554		84.554

		84.586		84.586		84.586		84.586

		84.618		84.618		84.618		84.618

		84.65		84.65		84.65		84.65

		84.682		84.682		84.682		84.682

		84.714		84.714		84.714		84.714

		84.746		84.746		84.746		84.746

		84.778		84.778		84.778		84.778

		84.81		84.81		84.81		84.81

		84.842		84.842		84.842		84.842

		84.874		84.874		84.874		84.874

		84.906		84.906		84.906		84.906

		84.938		84.938		84.938		84.938

		84.97		84.97		84.97		84.97

		85.002		85.002		85.002		85.002

		85.034		85.034		85.034		85.034

		85.066		85.066		85.066		85.066

		85.098		85.098		85.098		85.098

		85.13		85.13		85.13		85.13

		85.162		85.162		85.162		85.162

		85.194		85.194		85.194		85.194

		85.226		85.226		85.226		85.226

		85.258		85.258		85.258		85.258

		85.29		85.29		85.29		85.29

		85.322		85.322		85.322		85.322

		85.354		85.354		85.354		85.354

		85.386		85.386		85.386		85.386

		85.418		85.418		85.418		85.418

		85.45		85.45		85.45		85.45

		85.482		85.482		85.482		85.482

		85.514		85.514		85.514		85.514

		85.546		85.546		85.546		85.546

		85.578		85.578		85.578		85.578

		85.61		85.61		85.61		85.61

		85.642		85.642		85.642		85.642

		85.674		85.674		85.674		85.674

		85.706		85.706		85.706		85.706

		85.738		85.738		85.738		85.738

		85.77		85.77		85.77		85.77

		85.802		85.802		85.802		85.802

		85.834		85.834		85.834		85.834

		85.866		85.866		85.866		85.866

		85.898		85.898		85.898		85.898

		85.93		85.93		85.93		85.93

		85.962		85.962		85.962		85.962

		85.994		85.994		85.994		85.994

		86.026		86.026		86.026		86.026

		86.058		86.058		86.058		86.058

		86.09		86.09		86.09		86.09

		86.122		86.122		86.122		86.122

		86.154		86.154		86.154		86.154

		86.186		86.186		86.186		86.186

		86.218		86.218		86.218		86.218

		86.25		86.25		86.25		86.25

		86.282		86.282		86.282		86.282

		86.314		86.314		86.314		86.314

		86.346		86.346		86.346		86.346

		86.378		86.378		86.378		86.378

		86.41		86.41		86.41		86.41

		86.442		86.442		86.442		86.442

		86.474		86.474		86.474		86.474

		86.506		86.506		86.506		86.506

		86.538		86.538		86.538		86.538

		86.57		86.57		86.57		86.57

		86.602		86.602		86.602		86.602

		86.634		86.634		86.634		86.634

		86.666		86.666		86.666		86.666

		86.698		86.698		86.698		86.698

		86.73		86.73		86.73		86.73

		86.762		86.762		86.762		86.762

		86.794		86.794		86.794		86.794

		86.826		86.826		86.826		86.826

		86.858		86.858		86.858		86.858

		86.89		86.89		86.89		86.89

		86.922		86.922		86.922		86.922

		86.954		86.954		86.954		86.954

		86.986		86.986		86.986		86.986

		87.018		87.018		87.018		87.018

		87.05		87.05		87.05		87.05

		87.082		87.082		87.082		87.082

		87.114		87.114		87.114		87.114

		87.146		87.146		87.146		87.146

		87.178		87.178		87.178		87.178

		87.21		87.21		87.21		87.21

		87.242		87.242		87.242		87.242

		87.274		87.274		87.274		87.274

		87.306		87.306		87.306		87.306

		87.338		87.338		87.338		87.338

		87.37		87.37		87.37		87.37

		87.402		87.402		87.402		87.402

		87.434		87.434		87.434		87.434

		87.466		87.466		87.466		87.466

		87.498		87.498		87.498		87.498

		87.53		87.53		87.53		87.53

		87.562		87.562		87.562		87.562

		87.594		87.594		87.594		87.594

		87.626		87.626		87.626		87.626

		87.658		87.658		87.658		87.658

		87.69		87.69		87.69		87.69

		87.722		87.722		87.722		87.722

		87.754		87.754		87.754		87.754

		87.786		87.786		87.786		87.786

		87.818		87.818		87.818		87.818

		87.85		87.85		87.85		87.85

		87.882		87.882		87.882		87.882

		87.914		87.914		87.914		87.914

		87.946		87.946		87.946		87.946

		87.978		87.978		87.978		87.978

		88.01		88.01		88.01		88.01

		88.042		88.042		88.042		88.042

		88.074		88.074		88.074		88.074

		88.106		88.106		88.106		88.106

		88.138		88.138		88.138		88.138

		88.17		88.17		88.17		88.17

		88.202		88.202		88.202		88.202

		88.234		88.234		88.234		88.234

		88.266		88.266		88.266		88.266

		88.298		88.298		88.298		88.298

		88.33		88.33		88.33		88.33

		88.362		88.362		88.362		88.362

		88.394		88.394		88.394		88.394

		88.426		88.426		88.426		88.426

		88.458		88.458		88.458		88.458

		88.49		88.49		88.49		88.49

		88.522		88.522		88.522		88.522

		88.554		88.554		88.554		88.554

		88.586		88.586		88.586		88.586

		88.618		88.618		88.618		88.618

		88.65		88.65		88.65		88.65

		88.682		88.682		88.682		88.682

		88.714		88.714		88.714		88.714

		88.746		88.746		88.746		88.746

		88.778		88.778		88.778		88.778

		88.81		88.81		88.81		88.81

		88.842		88.842		88.842		88.842

		88.874		88.874		88.874		88.874

		88.906		88.906		88.906		88.906

		88.938		88.938		88.938		88.938

		88.97		88.97		88.97		88.97

		89.002		89.002		89.002		89.002

		89.034		89.034		89.034		89.034

		89.066		89.066		89.066		89.066

		89.098		89.098		89.098		89.098

		89.13		89.13		89.13		89.13

		89.162		89.162		89.162		89.162

		89.194		89.194		89.194		89.194

		89.226		89.226		89.226		89.226

		89.258		89.258		89.258		89.258

		89.29		89.29		89.29		89.29

		89.322		89.322		89.322		89.322

		89.354		89.354		89.354		89.354

		89.386		89.386		89.386		89.386

		89.418		89.418		89.418		89.418

		89.45		89.45		89.45		89.45

		89.482		89.482		89.482		89.482

		89.514		89.514		89.514		89.514

		89.546		89.546		89.546		89.546

		89.578		89.578		89.578		89.578

		89.61		89.61		89.61		89.61

		89.642		89.642		89.642		89.642

		89.674		89.674		89.674		89.674

		89.706		89.706		89.706		89.706

		89.738		89.738		89.738		89.738

		89.77		89.77		89.77		89.77

		89.802		89.802		89.802		89.802

		89.834		89.834		89.834		89.834

		89.866		89.866		89.866		89.866

		89.898		89.898		89.898		89.898

		89.93		89.93		89.93		89.93

		89.962		89.962		89.962		89.962

		89.994		89.994		89.994		89.994

		90.026		90.026		90.026		90.026

		90.058		90.058		90.058		90.058

		90.09		90.09		90.09		90.09

		90.122		90.122		90.122		90.122

		90.154		90.154		90.154		90.154

		90.186		90.186		90.186		90.186

		90.218		90.218		90.218		90.218

		90.25		90.25		90.25		90.25

		90.282		90.282		90.282		90.282

		90.314		90.314		90.314		90.314

		90.346		90.346		90.346		90.346

		90.378		90.378		90.378		90.378

		90.41		90.41		90.41		90.41

		90.442		90.442		90.442		90.442

		90.474		90.474		90.474		90.474

		90.506		90.506		90.506		90.506

		90.538		90.538		90.538		90.538

		90.57		90.57		90.57		90.57

		90.602		90.602		90.602		90.602

		90.634		90.634		90.634		90.634

		90.666		90.666		90.666		90.666

		90.698		90.698		90.698		90.698

		90.73		90.73		90.73		90.73

		90.762		90.762		90.762		90.762

		90.794		90.794		90.794		90.794

		90.826		90.826		90.826		90.826

		90.858		90.858		90.858		90.858

		90.89		90.89		90.89		90.89

		90.922		90.922		90.922		90.922

		90.954		90.954		90.954		90.954

		90.986		90.986		90.986		90.986

		91.018		91.018		91.018		91.018

		91.05		91.05		91.05		91.05

		91.082		91.082		91.082		91.082

		91.114		91.114		91.114		91.114

		91.146		91.146		91.146		91.146

		91.178		91.178		91.178		91.178

		91.21		91.21		91.21		91.21

		91.242		91.242		91.242		91.242

		91.274		91.274		91.274		91.274

		91.306		91.306		91.306		91.306

		91.338		91.338		91.338		91.338

		91.37		91.37		91.37		91.37

		91.402		91.402		91.402		91.402

		91.434		91.434		91.434		91.434

		91.466		91.466		91.466		91.466

		91.498		91.498		91.498		91.498

		91.53		91.53		91.53		91.53

		91.562		91.562		91.562		91.562

		91.594		91.594		91.594		91.594

		91.626		91.626		91.626		91.626

		91.658		91.658		91.658		91.658

		91.69		91.69		91.69		91.69

		91.722		91.722		91.722		91.722

		91.754		91.754		91.754		91.754

		91.786		91.786		91.786		91.786

		91.818		91.818		91.818		91.818

		91.85		91.85		91.85		91.85

		91.882		91.882		91.882		91.882

		91.914		91.914		91.914		91.914

		91.946		91.946		91.946		91.946

		91.978		91.978		91.978		91.978

		92.01		92.01		92.01		92.01

		92.042		92.042		92.042		92.042

		92.074		92.074		92.074		92.074

		92.106		92.106		92.106		92.106

		92.138		92.138		92.138		92.138

		92.17		92.17		92.17		92.17

		92.202		92.202		92.202		92.202

		92.234		92.234		92.234		92.234

		92.266		92.266		92.266		92.266

		92.298		92.298		92.298		92.298

		92.33		92.33		92.33		92.33

		92.362		92.362		92.362		92.362

		92.394		92.394		92.394		92.394

		92.426		92.426		92.426		92.426

		92.458		92.458		92.458		92.458

		92.49		92.49		92.49		92.49

		92.522		92.522		92.522		92.522

		92.554		92.554		92.554		92.554

		92.586		92.586		92.586		92.586

		92.618		92.618		92.618		92.618

		92.65		92.65		92.65		92.65

		92.682		92.682		92.682		92.682

		92.714		92.714		92.714		92.714

		92.746		92.746		92.746		92.746

		92.778		92.778		92.778		92.778

		92.81		92.81		92.81		92.81

		92.842		92.842		92.842		92.842

		92.874		92.874		92.874		92.874

		92.906		92.906		92.906		92.906

		92.938		92.938		92.938		92.938

		92.97		92.97		92.97		92.97

		93.002		93.002		93.002		93.002

		93.034		93.034		93.034		93.034

		93.066		93.066		93.066		93.066

		93.098		93.098		93.098		93.098

		93.13		93.13		93.13		93.13

		93.162		93.162		93.162		93.162

		93.194		93.194		93.194		93.194

		93.226		93.226		93.226		93.226

		93.258		93.258		93.258		93.258

		93.29		93.29		93.29		93.29

		93.322		93.322		93.322		93.322

		93.354		93.354		93.354		93.354

		93.386		93.386		93.386		93.386

		93.418		93.418		93.418		93.418

		93.45		93.45		93.45		93.45

		93.482		93.482		93.482		93.482

		93.514		93.514		93.514		93.514

		93.546		93.546		93.546		93.546

		93.578		93.578		93.578		93.578

		93.61		93.61		93.61		93.61

		93.642		93.642		93.642		93.642

		93.674		93.674		93.674		93.674

		93.706		93.706		93.706		93.706

		93.738		93.738		93.738		93.738

		93.77		93.77		93.77		93.77

		93.802		93.802		93.802		93.802

		93.834		93.834		93.834		93.834

		93.866		93.866		93.866		93.866

		93.898		93.898		93.898		93.898

		93.93		93.93		93.93		93.93

		93.962		93.962		93.962		93.962

		93.994		93.994		93.994		93.994

		94.026		94.026		94.026		94.026

		94.058		94.058		94.058		94.058

		94.09		94.09		94.09		94.09

		94.122		94.122		94.122		94.122

		94.154		94.154		94.154		94.154

		94.186		94.186		94.186		94.186

		94.218		94.218		94.218		94.218

		94.25		94.25		94.25		94.25

		94.282		94.282		94.282		94.282

		94.314		94.314		94.314		94.314

		94.346		94.346		94.346		94.346

		94.378		94.378		94.378		94.378

		94.41		94.41		94.41		94.41

		94.442		94.442		94.442		94.442

		94.474		94.474		94.474		94.474

		94.506		94.506		94.506		94.506

		94.538		94.538		94.538		94.538

		94.57		94.57		94.57		94.57

		94.602		94.602		94.602		94.602

		94.634		94.634		94.634		94.634

		94.666		94.666		94.666		94.666

		94.698		94.698		94.698		94.698

		94.73		94.73		94.73		94.73

		94.762		94.762		94.762		94.762

		94.794		94.794		94.794		94.794

		94.826		94.826		94.826		94.826

		94.858		94.858		94.858		94.858

		94.89		94.89		94.89		94.89

		94.922		94.922		94.922		94.922

		94.954		94.954		94.954		94.954

		94.986		94.986		94.986		94.986

		95.018		95.018		95.018		95.018

		95.05		95.05		95.05		95.05

		95.082		95.082		95.082		95.082

		95.114		95.114		95.114		95.114

		95.146		95.146		95.146		95.146

		95.178		95.178		95.178		95.178

		95.21		95.21		95.21		95.21

		95.242		95.242		95.242		95.242

		95.274		95.274		95.274		95.274

		95.306		95.306		95.306		95.306

		95.338		95.338		95.338		95.338

		95.37		95.37		95.37		95.37

		95.402		95.402		95.402		95.402

		95.434		95.434		95.434		95.434

		95.466		95.466		95.466		95.466

		95.498		95.498		95.498		95.498

		95.53		95.53		95.53		95.53

		95.562		95.562		95.562		95.562

		95.594		95.594		95.594		95.594

		95.626		95.626		95.626		95.626

		95.658		95.658		95.658		95.658

		95.69		95.69		95.69		95.69

		95.722		95.722		95.722		95.722

		95.754		95.754		95.754		95.754

		95.786		95.786		95.786		95.786

		95.818		95.818		95.818		95.818

		95.85		95.85		95.85		95.85

		95.882		95.882		95.882		95.882

		95.914		95.914		95.914		95.914

		95.946		95.946		95.946		95.946

		95.978		95.978		95.978		95.978

		96.01		96.01		96.01		96.01

		96.042		96.042		96.042		96.042

		96.074		96.074		96.074		96.074

		96.106		96.106		96.106		96.106

		96.138		96.138		96.138		96.138

		96.17		96.17		96.17		96.17

		96.202		96.202		96.202		96.202

		96.234		96.234		96.234		96.234

		96.266		96.266		96.266		96.266

		96.298		96.298		96.298		96.298

		96.33		96.33		96.33		96.33

		96.362		96.362		96.362		96.362

		96.394		96.394		96.394		96.394

		96.426		96.426		96.426		96.426

		96.458		96.458		96.458		96.458

		96.49		96.49		96.49		96.49

		96.522		96.522		96.522		96.522

		96.554		96.554		96.554		96.554

		96.586		96.586		96.586		96.586

		96.618		96.618		96.618		96.618

		96.65		96.65		96.65		96.65

		96.682		96.682		96.682		96.682

		96.714		96.714		96.714		96.714

		96.746		96.746		96.746		96.746

		96.778		96.778		96.778		96.778

		96.81		96.81		96.81		96.81

		96.842		96.842		96.842		96.842

		96.874		96.874		96.874		96.874

		96.906		96.906		96.906		96.906

		96.938		96.938		96.938		96.938

		96.97		96.97		96.97		96.97

		97.002		97.002		97.002		97.002

		97.034		97.034		97.034		97.034

		97.066		97.066		97.066		97.066

		97.098		97.098		97.098		97.098

		97.13		97.13		97.13		97.13

		97.162		97.162		97.162		97.162

		97.194		97.194		97.194		97.194

		97.226		97.226		97.226		97.226

		97.258		97.258		97.258		97.258

		97.29		97.29		97.29		97.29

		97.322		97.322		97.322		97.322

		97.354		97.354		97.354		97.354

		97.386		97.386		97.386		97.386

		97.418		97.418		97.418		97.418

		97.45		97.45		97.45		97.45

		97.482		97.482		97.482		97.482

		97.514		97.514		97.514		97.514

		97.546		97.546		97.546		97.546

		97.578		97.578		97.578		97.578

		97.61		97.61		97.61		97.61

		97.642		97.642		97.642		97.642

		97.674		97.674		97.674		97.674

		97.706		97.706		97.706		97.706

		97.738		97.738		97.738		97.738

		97.77		97.77		97.77		97.77

		97.802		97.802		97.802		97.802

		97.834		97.834		97.834		97.834

		97.866		97.866		97.866		97.866

		97.898		97.898		97.898		97.898

		97.93		97.93		97.93		97.93

		97.962		97.962		97.962		97.962

		97.994		97.994		97.994		97.994

		98.026		98.026		98.026		98.026

		98.058		98.058		98.058		98.058

		98.09		98.09		98.09		98.09

		98.122		98.122		98.122		98.122

		98.154		98.154		98.154		98.154

		98.186		98.186		98.186		98.186

		98.218		98.218		98.218		98.218

		98.25		98.25		98.25		98.25

		98.282		98.282		98.282		98.282

		98.314		98.314		98.314		98.314

		98.346		98.346		98.346		98.346

		98.378		98.378		98.378		98.378

		98.41		98.41		98.41		98.41

		98.442		98.442		98.442		98.442

		98.474		98.474		98.474		98.474

		98.506		98.506		98.506		98.506

		98.538		98.538		98.538		98.538

		98.57		98.57		98.57		98.57

		98.602		98.602		98.602		98.602

		98.634		98.634		98.634		98.634

		98.666		98.666		98.666		98.666

		98.698		98.698		98.698		98.698

		98.73		98.73		98.73		98.73

		98.762		98.762		98.762		98.762

		98.794		98.794		98.794		98.794

		98.826		98.826		98.826		98.826

		98.858		98.858		98.858		98.858

		98.89		98.89		98.89		98.89

		98.922		98.922		98.922		98.922

		98.954		98.954		98.954		98.954

		98.986		98.986		98.986		98.986

		99.018		99.018		99.018		99.018

		99.05		99.05		99.05		99.05

		99.082		99.082		99.082		99.082

		99.114		99.114		99.114		99.114

		99.146		99.146		99.146		99.146

		99.178		99.178		99.178		99.178

		99.21		99.21		99.21		99.21

		99.242		99.242		99.242		99.242

		99.274		99.274		99.274		99.274

		99.306		99.306		99.306		99.306

		99.338		99.338		99.338		99.338

		99.37		99.37		99.37		99.37

		99.402		99.402		99.402		99.402

		99.434		99.434		99.434		99.434

		99.466		99.466		99.466		99.466

		99.498		99.498		99.498		99.498

		99.53		99.53		99.53		99.53

		99.562		99.562		99.562		99.562

		99.594		99.594		99.594		99.594

		99.626		99.626		99.626		99.626

		99.658		99.658		99.658		99.658

		99.69		99.69		99.69		99.69

		99.722		99.722		99.722		99.722

		99.754		99.754		99.754		99.754

		99.786		99.786		99.786		99.786

		99.818		99.818		99.818		99.818

		99.85		99.85		99.85		99.85

		99.882		99.882		99.882		99.882

		99.914		99.914		99.914		99.914

		99.946		99.946		99.946		99.946

		99.978		99.978		99.978		99.978

		100.01		100.01		100.01		100.01

		100.042		100.042		100.042		100.042

		100.074		100.074		100.074		100.074

		100.106		100.106		100.106		100.106

		100.138		100.138		100.138		100.138

		100.17		100.17		100.17		100.17

		100.202		100.202		100.202		100.202

		100.234		100.234		100.234		100.234

		100.266		100.266		100.266		100.266

		100.298		100.298		100.298		100.298

		100.33		100.33		100.33		100.33

		100.362		100.362		100.362		100.362

		100.394		100.394		100.394		100.394

		100.426		100.426		100.426		100.426

		100.458		100.458		100.458		100.458

		100.49		100.49		100.49		100.49

		100.522		100.522		100.522		100.522

		100.554		100.554		100.554		100.554

		100.586		100.586		100.586		100.586

		100.618		100.618		100.618		100.618

		100.65		100.65		100.65		100.65

		100.682		100.682		100.682		100.682

		100.714		100.714		100.714		100.714

		100.746		100.746		100.746		100.746

		100.778		100.778		100.778		100.778

		100.81		100.81		100.81		100.81

		100.842		100.842		100.842		100.842

		100.874		100.874		100.874		100.874

		100.906		100.906		100.906		100.906

		100.938		100.938		100.938		100.938

		100.97		100.97		100.97		100.97

		101.002		101.002		101.002		101.002

		101.034		101.034		101.034		101.034

		101.066		101.066		101.066		101.066

		101.098		101.098		101.098		101.098

		101.13		101.13		101.13		101.13

		101.162		101.162		101.162		101.162

		101.194		101.194		101.194		101.194

		101.226		101.226		101.226		101.226

		101.258		101.258		101.258		101.258

		101.29		101.29		101.29		101.29

		101.322		101.322		101.322		101.322

		101.354		101.354		101.354		101.354

		101.386		101.386		101.386		101.386

		101.418		101.418		101.418		101.418

		101.45		101.45		101.45		101.45

		101.482		101.482		101.482		101.482

		101.514		101.514		101.514		101.514

		101.546		101.546		101.546		101.546

		101.578		101.578		101.578		101.578

		101.61		101.61		101.61		101.61

		101.642		101.642		101.642		101.642

		101.674		101.674		101.674		101.674

		101.706		101.706		101.706		101.706

		101.738		101.738		101.738		101.738

		101.77		101.77		101.77		101.77

		101.802		101.802		101.802		101.802

		101.834		101.834		101.834		101.834

		101.866		101.866		101.866		101.866

		101.898		101.898		101.898		101.898

		101.93		101.93		101.93		101.93

		101.962		101.962		101.962		101.962

		101.994		101.994		101.994		101.994

		102.026		102.026		102.026		102.026

		102.058		102.058		102.058		102.058

		102.09		102.09		102.09		102.09

		102.122		102.122		102.122		102.122

		102.154		102.154		102.154		102.154

		102.186		102.186		102.186		102.186

		102.218		102.218		102.218		102.218

		102.25		102.25		102.25		102.25

		102.282		102.282		102.282		102.282

		102.314		102.314		102.314		102.314

		102.346		102.346		102.346		102.346

		102.378		102.378		102.378		102.378

		102.41		102.41		102.41		102.41

		102.442		102.442		102.442		102.442

		102.474		102.474		102.474		102.474

		102.506		102.506		102.506		102.506

		102.538		102.538		102.538		102.538

		102.57		102.57		102.57		102.57

		102.602		102.602		102.602		102.602

		102.634		102.634		102.634		102.634

		102.666		102.666		102.666		102.666

		102.698		102.698		102.698		102.698

		102.73		102.73		102.73		102.73

		102.762		102.762		102.762		102.762

		102.794		102.794		102.794		102.794

		102.826		102.826		102.826		102.826

		102.858		102.858		102.858		102.858

		102.89		102.89		102.89		102.89

		102.922		102.922		102.922		102.922

		102.954		102.954		102.954		102.954

		102.986		102.986		102.986		102.986

		103.018		103.018		103.018		103.018

		103.05		103.05		103.05		103.05

		103.082		103.082		103.082		103.082

		103.114		103.114		103.114		103.114

		103.146		103.146		103.146		103.146

		103.178		103.178		103.178		103.178

		103.21		103.21		103.21		103.21

		103.242		103.242		103.242		103.242

		103.274		103.274		103.274		103.274

		103.306		103.306		103.306		103.306

		103.338		103.338		103.338		103.338

		103.37		103.37		103.37		103.37

		103.402		103.402		103.402		103.402

		103.434		103.434		103.434		103.434

		103.466		103.466		103.466		103.466

		103.498		103.498		103.498		103.498

		103.53		103.53		103.53		103.53

		103.562		103.562		103.562		103.562

		103.594		103.594		103.594		103.594

		103.626		103.626		103.626		103.626

		103.658		103.658		103.658		103.658

		103.69		103.69		103.69		103.69

		103.722		103.722		103.722		103.722

		103.754		103.754		103.754		103.754

		103.786		103.786		103.786		103.786

		103.818		103.818		103.818		103.818

		103.85		103.85		103.85		103.85

		103.882		103.882		103.882		103.882

		103.914		103.914		103.914		103.914

		103.946		103.946		103.946		103.946

		103.978		103.978		103.978		103.978

		104.01		104.01		104.01		104.01

		104.042		104.042		104.042		104.042

		104.074		104.074		104.074		104.074

		104.106		104.106		104.106		104.106

		104.138		104.138		104.138		104.138

		104.17		104.17		104.17		104.17

		104.202		104.202		104.202		104.202

		104.234		104.234		104.234		104.234

		104.266		104.266		104.266		104.266

		104.298		104.298		104.298		104.298

		104.33		104.33		104.33		104.33

		104.362		104.362		104.362		104.362

		104.394		104.394		104.394		104.394

		104.426		104.426		104.426		104.426

		104.458		104.458		104.458		104.458

		104.49		104.49		104.49		104.49

		104.522		104.522		104.522		104.522

		104.554		104.554		104.554		104.554

		104.586		104.586		104.586		104.586

		104.618		104.618		104.618		104.618

		104.65		104.65		104.65		104.65

		104.682		104.682		104.682		104.682

		104.714		104.714		104.714		104.714

		104.746		104.746		104.746		104.746

		104.778		104.778		104.778		104.778

		104.81		104.81		104.81		104.81

		104.842		104.842		104.842		104.842

		104.874		104.874		104.874		104.874

		104.906		104.906		104.906		104.906

		104.938		104.938		104.938		104.938

		104.97		104.97		104.97		104.97

		105.002		105.002		105.002		105.002

		105.034		105.034		105.034		105.034

		105.066		105.066		105.066		105.066

		105.098		105.098		105.098		105.098

		105.13		105.13		105.13		105.13

		105.162		105.162		105.162		105.162

		105.194		105.194		105.194		105.194

		105.226		105.226		105.226		105.226

		105.258		105.258		105.258		105.258

		105.29		105.29		105.29		105.29

		105.322		105.322		105.322		105.322

		105.354		105.354		105.354		105.354

		105.386		105.386		105.386		105.386

		105.418		105.418		105.418		105.418

		105.45		105.45		105.45		105.45

		105.482		105.482		105.482		105.482

		105.514		105.514		105.514		105.514

		105.546		105.546		105.546		105.546

		105.578		105.578		105.578		105.578

		105.61		105.61		105.61		105.61

		105.642		105.642		105.642		105.642

		105.674		105.674		105.674		105.674

		105.706		105.706		105.706		105.706

		105.738		105.738		105.738		105.738

		105.77		105.77		105.77		105.77

		105.802		105.802		105.802		105.802

		105.834		105.834		105.834		105.834

		105.866		105.866		105.866		105.866

		105.898		105.898		105.898		105.898

		105.93		105.93		105.93		105.93

		105.962		105.962		105.962		105.962

		105.994		105.994		105.994		105.994

		106.026		106.026		106.026		106.026

		106.058		106.058		106.058		106.058

		106.09		106.09		106.09		106.09

		106.122		106.122		106.122		106.122

		106.154		106.154		106.154		106.154

		106.186		106.186		106.186		106.186

		106.218		106.218		106.218		106.218

		106.25		106.25		106.25		106.25

		106.282		106.282		106.282		106.282

		106.314		106.314		106.314		106.314

		106.346		106.346		106.346		106.346

		106.378		106.378		106.378		106.378

		106.41		106.41		106.41		106.41

		106.442		106.442		106.442		106.442

		106.474		106.474		106.474		106.474

		106.506		106.506		106.506		106.506

		106.538		106.538		106.538		106.538

		106.57		106.57		106.57		106.57

		106.602		106.602		106.602		106.602

		106.634		106.634		106.634		106.634

		106.666		106.666		106.666		106.666

		106.698		106.698		106.698		106.698

		106.73		106.73		106.73		106.73

		106.762		106.762		106.762		106.762

		106.794		106.794		106.794		106.794

		106.826		106.826		106.826		106.826

		106.858		106.858		106.858		106.858

		106.89		106.89		106.89		106.89

		106.922		106.922		106.922		106.922

		106.954		106.954		106.954		106.954

		106.986		106.986		106.986		106.986

		107.018		107.018		107.018		107.018

		107.05		107.05		107.05		107.05

		107.082		107.082		107.082		107.082

		107.114		107.114		107.114		107.114

		107.146		107.146		107.146		107.146

		107.178		107.178		107.178		107.178

		107.21		107.21		107.21		107.21

		107.242		107.242		107.242		107.242



D15

DNH

DPB

DTU

2 thêta

intensité

3

2

2

1

4

0

2

4

5

8

0

3

5

2

0

3

5

3

3

3

1

5

6

1

4

3

5

2

2

2

3

6

5

6

5

1

4

4

4

3

6

4

4

4

5

4

6

2

3

4

5

2

6

4

5

3

6

2

3

4

5

3

7

3

4

4

6

3

5

4

3

4

7

4

4

6

6

5

5

5

6

7

5

4

5

7

6

4

7

7

8

4

8

9

5

9

7

8

5

7

7

6

6

6

13

10

5

6

5

7

10

5

11

8

9

5

23

8

3

4

43

17

25

11

100

43

60

36

155

97

110

83

193

161

158

125

215

189

171

149

184

200

173

197

215

197

183

162

211

194

201

201

234

236

230

212

345

278

287

293

414

336

340

323

443

374

398

381

427

435

391

399

470

440

393

401

459

413

394

401

436

450

410

402

415

451

400

443

449

454

431

411

463

456

405

407

445

437

381

427

476

435

396

418

490

467

412

425

428

470

419

393

458

471

468

417

464

461

442

404

467

473

453

421

471

491

456

438

471

449

445

407

444

443

463

422

456

462

410

426

413

497

432

409

485

452

441

450

503

490

430

443

488

469

459

413

456

475

448

391

459

462

429

434

435

488

475

436

426

451

435

430

450

455

456

445

452

487

462

464

452

484

490

438

501

481

452

448

474

471

463

453

475

467

477

434

493

456

435

433

431

464

414

429

451

481

414

439

488

464

437

444

450

455

442

449

459

492

431

436

467

494

422

409

411

460

406

411

452

510

442

386

467

452

441

437

470

507

459

435

506

501

452

476

444

476

460

452

457

484

456

418

457

515

462

437

424

454

455

447

470

479

442

448

449

504

465

445

504

484

407

423

482

452

471

419

446

456

447

403

489

446

440

419

441

493

427

465

467

498

432

431

464

474

414

444

455

500

478

429

461

471

435

429

488

448

429

428

438

492

450

425

459

474

443

396

464

477

441

419

473

503

429

425

483

474

435

428

448

451

441

443

475

480

459

421

511

459

423

424

510

455

451

426

458

488

424

422

453

510

453

406

449

445

460

441

456

429

463

476

472

465

409

428

467

468

410

427

436

468

423

427

469

462

392

412

473

500

443

395

437

480

436

417

502

442

476

484

504

449

436

425

471

472

419

409

465

521

448

458

456

487

425

445

448

452

460

468

454

475

459

443

449

479

453

454

488

441

450

438

469

460

426

434

462

476

440

402

449

479

474

421

452

483

462

441

456

490

471

430

479

483

466

409

489

450

487

447

481

504

471

440

461

493

469

434

456

474

476

428

445

457

467

422

453

467

441

423

477

519

438

439

500

492

471

448

513

460

465

421

447

511

481

474

487

456

494

444

437

476

499

434

443

467

469

421

477

495

483

430

503

459

504

428

490

474

489

428

455

490

486

424

493

511

461

430

490

506

464

427

462

450

479

419

468

501

467

412

533

490

439

426

486

504

483

447

476

501

507

402

491

451

456

434

497

502

461

479

504

512

462

466

468

505

469

429

497

546

485

429

487

570

528

438

488

493

453

466

512

500

459

487

490

540

493

454

518

579

493

478

450

583

507

462

489

580

557

436

506

574

520

506

537

600

529

525

461

598

546

464

497

570

535

502

535

595

521

466

539

574

536

500

489

553

539

451

489

589

508

464

516

593

503

486

499

581

547

496

547

542

555

512

505

537

538

502

510

599

508

476

517

566

549

497

509

586

482

472

501

558

499

504

546

558

560

524

514

579

541

484

490

572

502

502

536

613

554

511

557

590

530

517

541

594

525

530

544

606

545

488

570

575

578

532

542

600

557

516

540

592

574

540

566

600

579

505

551

618

523

504

552

590

548

524

543

607

576

533

542

578

593

555

573

568

571

514

561

615

556

514

530

586

544

534

543

590

505

539

569

628

574

539

554

607

600

547

560

635

575

534

560

651

561

533

572

621

539

516

597

636

536

492

556

622

559

509

543

598

565

521

589

631

543

501

524

607

605

492

561

626

574

544

581

616

557

514

556

622

553

538

570

646

578

534

558

607

543

535

534

586

567

566

565

633

541

535

526

610

555

509

544

633

549

544

581

620

524

501

558

607

578

533

576

648

597

574

567

621

597

519

541

627

608

550

564

630

561

581

541

587

588

555

583

611

583

494

590

597

595

497

621

613

623

532

548

633

571

513

567

669

557

551

571

607

630

529

580

587

583

532

561

614

609

516

588

588

627

557

542

631

568

548

576

639

614

529

586

688

624

546

606

600

600

526

573

644

650

490

559

646

613

589

567

613

632

517

572

653

607

536

575

605

600

548

598

653

621

530

579

643

597

537

609

687

611

527

626

621

573

549

624

625

648

560

601

614

609

551

627

601

576

574

611

633

615

546

620

626

611

551

591

647

621

593

570

674

600

525

613

665

624

555

635

633

586

553

636

652

642

577

599

661

618

584

650

675

610

567

599

696

624

558

612

653

595

583

598

676

623

572

593

623

656

560

615

703

627

588

670

661

629

543

610

686

575

592

678

656

620

594

610

635

610

601

669

675

623

563

656

642

634

617

645

671

592

612

669

649

619

579

616

695

624

584

649

692

589

580

609

668

618

607

622

712

605

610

653

732

548

593

643

750

598

608

655

696

625

607

662

674

605

590

666

706

627

633

689

671

648

633

650

698

602

616

676

703

640

689

680

708

621

675

656

712

583

661

677

688

565

682

692

680

609

643

673

713

648

643

663

718

631

686

653

708

606

672

675

726

653

659

703

741

641

677

654

731

603

683

643

715

616

687

691

711

604

696

675

716

641

723

661

737

633

739

707

762

635

697

704

750

643

727

721

780

636

707

730

735

636

689

692

725

604

695

715

782

626

742

702

739

635

751

690

720

627

789

752

751

636

771

708

776

638

782

678

759

626

746

722

776

637

757

759

777

607

717

726

806

627

772

733

759

652

689

731

764

611

764

755

798

613

792

783

776

690

756

752

825

647

780

749

831

640

763

724

879

685

768

745

829

693

754

708

824

702

750

705

814

677

760

778

832

626

720

716

837

683

768

714

851

659

738

740

815

604

731

709

865

651

716

681

806

630

731

755

798

622

730

695

817

588

702

693

793

643

677

700

816

612

713

657

807

644

695

656

754

641

645

742

802

625

707

660

795

593

693

699

826

582

736

720

746

635

709

714

818

663

700

676

776

588

686

684

805

588

711

688

773

598

691

708

808

636

686

716

811

580

732

757

798

620

669

691

742

582

689

702

797

599

703

661

810

624

684

730

770

591

661

681

761

643

729

703

802

616

713

650

779

587

736

676

775

634

716

706

816

619

745

699

809

589

711

691

820

580

754

666

805

597

723

729

867

619

745

746

863

576

742

702

821

652

742

677

842

617

742

758

858

620

693

762

847

618

762

723

887

642

705

746

846

620

693

732

861

646

731

732

838

600

739

747

897

636

778

714

875

646

725

772

876

614

760

742

916

643

775

747

873

692

805

790

832

697

761

781

892

672

807

840

892

644

776

806

906

674

785

812

907

642

793

786

942

626

849

825

876

634

830

861

926

696

812

812

966

662

837

827

938

610

868

852

987

690

881

835

939

658

870

867

937

684

949

884

1021

655

916

912

933

688

965

924

973

675

916

977

980

749

929

931

1038

727

932

981

989

653

902

1004

1032

770

952

989

1001

751

968

1040

1082

730

1015

1072

1023

745

985

1082

1086

735

1027

1058

1043

729

1085

1133

1082

743

1031

1106

1071

717

1038

1090

1130

724

1061

1179

1076

791

1086

1111

1091

725

1106

1081

1125

788

1138

1105

1121

766

1162

1098

1174

755

1193

1110

1124

852

1130

1041

1143

800

1226

1139

1166

853

1244

1148

1174

808

1190

1096

1124

819

1242

1145

1088

871

1213

1129

1248

899

1235

1159

1173

863

1190

1126

1179

928

1232

1215

1195

839

1189

1197

1125

827

1140

1131

1194

934

1246

1181

1110

841

1183

1253

1183

901

1176

1144

1151

896

1223

1140

1124

951

1142

1177

1168

903

1173

1123

1215

856

1167

1192

1188

881

1142

1179

1161

835

1131

1156

1215

901

1113

1150

1224

891

1079

1087

1229

918

1019

1077

1164

858

1018

1112

1203

790

1043

1068

1152

856

980

1021

1136

827

1034

984

1072

811

922

971

1088

787

910

908

1031

742

885

898

1068

761

808

872

940

723

811

861

902

702

813

806

951

730

791

842

930

725

696

842

879

682

701

815

917

699

663

759

834

673

648

727

841

669

657

771

793

677

647

788

790

643

675

740

795

669

628

730

726

630

625

731

735

617

670

664

715

594

560

671

748

603

606

652

746

646

587

663

669

553

550

666

680

583

602

629

751

576

575

683

673

610

584

623

729

595

578

657

701

616

547

643

686

576

574

595

624

573

559

627

710

576

573

586

706

555

572

622

678

564

568

661

687

588

547

573

677

563

529

586

647

582

535

558

649

575

484

587

622

559

533

577

628

521

526

620

618

541

547

562

646

571

565

597

650

523

515

657

656

551

533

586

623

523

517

621

650

540

517

528

636

581

562

596

585

560

555

619

610

561

522

560

622

567

505

566

557

542

521

562

593

528

486

580

632

543

519

560

587

572

457

565

646

561

511

559

598

522

506

613

559

546

470

584

579

509

509

531

569

507

477

544

582

513

514

614

534

529

502

575

521

545

528

592

574

529

524

591

614

528

498

546

558

501

500

558

571

536

484

568

621

531

508

548

555

520

501

554

569

553

466

565

544

533

493

573

565

509

477

541

513

505

491

555

583

548

520

571

568

485

485

563

542

527

504

584

516

558

485

580

574

519

460

576

582

500

514

593

550

525

480

569

604

485

513

563

565

561

480

533

593

502

473

560

513

499

546

527

554

509

517

515

582

536

484

564

611

538

485

544

568

512

492

512

566

527

495

520

539

503

481

513

542

525

507

518

610

509

489

546

586

517

514

498

513

482

485

505

533

504

501

533

504

530

484

504

524

512

465

541

518

531

460

542

517

513

485

577

554

467

461

534

515

519

435

532

566

507

489

580

564

493

478

567

536

505

467

530

587

506

510

534

529

549

450

552

596

536

450

566

522

509

472

526

609

499

475

466

569

463

472

566

567

516

489

555

575

492

494

530

570

507

472

522

528

491

465

605

533

493

464

568

543

552

471

553

540

478

497

561

556

500

480

547

523

527

518

549

545

548

480

568

534

492

456

551

574

516

454

508

558

485

465

508

556

506

513

555

531

510

461

589

559

524

487

541

560

493

480

560

554

509

471

514

579

500

486

550

537

491

459

532

560

489

481

511

564

505

468

547

491

526

438

538

539

477

499

533

521

534

472

553

552

497

483

555

551

518

527

560

549

513

491

533

548

520

492

550

516

484

519

542

540

475

474

576

562

501

494

515

554

515

509

531

561

504

503

572

560

496

470

598

493

528

475

553

529

493

457

570

557

494

475

579

573

510

516

591

538

476

479

592

544

489

479

591

529

532

480

579

543

518

506

547

578

529

499

548

541

508

486

552

548

470

488

523

563

489

493

531

533

495

461

531

522

487

488

565

545

525

468

544

564

519

472

527

551

463

434

561

536

466

468

581

537

524

500

584

524

523

457

603

539

471

461

579

524

492

499

633

559

476

455

666

565

473

474

613

568

454

462

666

549

498

446

641

523

509

461

612

497

492

492

648

569

526

467

624

554

460

459

532

525

486

485

569

542

472

451

561

564

486

508

545

555

505

494

509

551

507

448

477

502

481

506

511

536

447

457

530

540

458

456

552

527

474

498

543

551

484

480

538

587

504

473

552

515

457

484

515

556

513

490

515

534

482

469

518

509

477

481

533

591

477

497

538

543

464

470

521

593

502

460

551

543

466

447

520

507

493

535

522

568

499

505

524

532

491

510

540

583

528

507

563

561

483

524

590

591

491

457

530

580

455

480

593

577

520

474

560

597

530

459

600

561

510

496

561

615

527

512

572

619

590

504

578

602

551

506

564

575

528

529

567

605

493

509

625

553

517

480

584

620

556

542

580

600

597

578

622

598

562

518

597

633

523

562

612

659

562

550

596

675

550

536

598

622

493

561

642

637

542

543

631

696

548

577

665

658

576

595

662

639

569

591

682

679

532

615

670

688

541

619

666

668

554

563

606

594

556

517

541

589

514

539

590

666

566

566

607

652

545

570

624

668

538

582

637

657

536

580

662

681

534

563

680

738

540

590

714

761

624

641

772

822

651

695

786

808

616

729

787

829

635

761

869

892

680

714

937

909

680

711

877

932

678

716

814

889

694

657

764

795

689

658

817

778

653

628

760

752

607

588

772

663

572

592

771

687

623

568

793

623

530

544

819

617

514

568

796

609

560

516

792

589

597

530

634

639

511

546

702

586

545

509

627

619

556

524

634

623

512

525

625

602

505

527

595

607

520

473

562

630

524

522

592

589

549

523

590

607

533

489

610

615

513

555

625

595

529

521

625

646

546

545

590

662

531

567

616

666

529

544

663

684

574

570

676

723

564

617

741

734

565

649

713

774

577

652

741

776

584

651

752

826

585

743

849

912

624

831

899

961

687

893

928

1022

736

919

1067

1141

844

1032

1238

1315

883

1134

1349

1407

990

1286

1468

1558

1040

1372

1603

1682

1122

1504

1669

1699

1151

1685

1784

1810

1237

1727

1903

1811

1239

1776

1812

1756

1214

1822

1880

1836

1206

1693

1745

1754

1192

1647

1773

1734

1127

1759

1790

1691

1134

1678

1692

1705

1140

1679

1650

1566

1063

1632

1653

1549

1060

1487

1578

1532

1009

1497

1472

1522

1024

1487

1503

1489

1022

1452

1478

1465

1013

1368

1495

1460

969

1355

1460

1405

953

1397

1423

1338

978

1352

1328

1273

988

1366

1249

1309

884

1259

1266

1259

907

1203

1248

1295

942

1168

1225

1214

878

1196

1209

1221

877

1235

1203

1243

898

1100

1181

1143

871

1102

1143

1151

791

1058

1137

1165

845

1077

1119

1160

918

1087

1146

1131

870

1116

1202

1229

815

1001

1110

1183

849

1060

1116

1160

873

1073

1164

1178

814

1052

1201

1202

929

1085

1110

1175

977

1077

1069

1167

1028

1053

1077

1094

984

1003

1079

1119

939

1002

1052

1131

992

923

1025

1110

889

940

1035

1113

866

914

1060

1063

867

971

1004

1120

846

952

1123

1102

803

971

993

1159

815

977

1023

1110

821

938

1041

1096

812

887

1037

1068

824

906

1034

1098

839

983

1063

1091

813

919

1039

1073

827

933

1033

1086

793

904

953

1079

776

948

1002

1020

788

897

1020

977

805

896

967

1042

760

910

1004

991

794

897

985

1020

762

840

993

1010

787

878

964

1049

749

894

972

1045

775

855

934

975

761

860

948

1023

786

859

919

965

749

848

966

1015

732

869

906

1018

827

844

947

958

769

841

919

944

734

832

957

884

745

858

967

968

719

880

931

977

722

833

897

956

753

793

936

1016

750

833

969

958

722

857

895

947

741

837

884

967

731

791

900

934

729

829

854

927

718

827

811

896

752

816

825

874

723

797

884

908

693

768

838

874

690

756

828

931

743

789

861

874

691

758

890

897

719

734

837

887

729

743

834

893

726

745

866

860

696

755

839

896

712

752

816

902

764

774

857

847

688

731

900

902

698

765

871

860

717

715

923

777

741

738

1017

893

713

734

987

829

702

757

995

862

730

743

987

840

664

745

953

838

686

740

822

839

695

764

879

824

684

764

821

815

736

720

864

900

746

784

838

850

704

782

856

837

695

758

848

858

700

737

761

828

706

740

814

836

718

725

799

832

668

724

830

789

722

675

861

835

736

726

811

838

751

732

825

786

739

729

810

797

718

735

845

814

695

741

805

811

696

763

816

824

677

798

829

856

740

754

820

817

727

767

809

836

686

755

839

850

739

723

870

822

717

725

828

825

730

761

872

886

734

751

786

830

687

745

840

886

678

702

817

881

696

740

799

855

736

796

823

892

729

752

811

845

714

759

816

874

747

775

827

881

757

811

848

879

771

776

857

860

713

757

850

847

774

775

808

918

758

782

884

938

755

805

874

924

751

787

869

907

736

801

952

954

740

814

896

983

758

798

924

984

742

776

883

917

789

846

944

1002

797

806

918

990

759

845

937

995

786

834

970

1024

811

826

986

1126

773

846

957

1042

771

852

997

1117

778

845

1021

1015

830

886

1052

1066

762

879

1040

1110

784

911

1010

1092

830

864

1033

1161

825

954

1062

1116

760

907

1075

1099

851

899

1064

1178

834

938

984

1255

791

966

1088

1286

880

910

1002

1225

860

985

1098

1299

858

997

1026

1197

872

955

1074

1262

834

986

1084

1299

928

984

1107

1294

925

968

1106

1249

901

973

1127

1269

903

1014

1137

1422

897

964

1157

1356

971

997

1146

1343

943

973

1131

1268

946

1017

1176

1354

1097

1033

1157

1332

1245

988

1174

1369

1342

1021

1185

1312

1449

1063

1291

1354

1436

1065

1196

1291

1429

1073

1229

1339

1246

1055

1240

1333

1168

1034

1252

1261

1087

1060

1173

1252

1004

1040

1171

1289

980

1036

1117

1196

904

1039

1169

1204

937

955

1173

1206

927

987

1148

1104

833

944

1117

1057

814

888

1098

1000

845

920

1060

1013

843

930

998

960

781

897

1000

947

804

868

989

949

833

832

892

931

785

859

894

905

778

819

894

903

781

810

907

855

758

845

871

892

713

844

842

879

761

797

849

853

764

763

814

884

783

813

873

853

734

791

836

818

747

835

747

835

762

767

796

811

731

793

795

774

732

777

787

795

702

745

769

759

744

754

783

740

728

756

753

775

739

716

754

767

707

757

755

748

728

694

739

738

710

679

753

721

692

685

757

674

676

679

666

746

680

707

770

693

664

693

730

733

688

723

744

730

709

709

756

717

670

724

754

756

749

732

718

683

706

673

739

715

748

725

723

677

706

695

659

680

691

677

665

675

753

702

692

741

628

725

694

712

696

656

660

690

658

696

645

734

677

714

707

714

676

685

682

708

681

705

648

707

636

667

687

710

670

721

753

690

701

708

729

740

675

695

695

651

621

668

708

646

698

663

691

742

680

640

720

726

637

666

679

729

660

687

699

720

667

676

667

731

702

744

691

836

697

762

742

868

757

779

757

926

775

795

727

871

730

785

735

750

785

772

762

743

765

718

705

677

801

682

715

680

714

655

663

640

650

654

681

675

661

594

741

655

631

581

757

621

703

581

759

599

631

646

745

672

664

616

670

631

675

589

633

602

676

601

611

591

673

602

609

616

655

600

642

585

715

569

661

595

740

567

633

613

808

585

645

584

931

555

634

569

1065

550

626

599

1194

569

622

611

1309

551

643

572

1283

544

586

592

1189

580

637

595

1129

574

614

625

922

558

627

593

783

559

590

626

723

561

621

609

702

574

567

633

660

549

600

617

635

538

636

603

635

508

645

638

636

571

590

626

606

542

602

596

646

525

608

602

646

556

589

593

631

542

579

561

600

557

585

612

603

505

633

579

638

558

596

559

636

517

582

588

594

536

638

594

564

569

540

579

637

544

593

552

596

501

588

552

552

543

599

571

614

523

606

573

597

564

622

600

594

510

619

563

584

545

622

610

609

573

675

538

571

533

611

564

610

479

614

546

601

513

679

557

573

501

718

548

608

517

686

562

557

507

701

582

551

572

660

558

661

535

619

615

581

516

644

592

564

526

647

581

614

552

577

563

583

567

569

614

556

564

579

563

610

493

617

575

609

520

603

583

596

528

549

604

544

512

555

595

592

524

542

561

578

527

555

561

628

503

583

547

570

523

627

572

584

506

618

566

581

500

590

556

611

493

577

552

540

507

623

576

581

537

574

575

581

514

602

584

605

535

536

584

589

538

613

554

598

487

578

572

586

484

541

530

587

495

528

543

571

478

574

560

549

489

584

575

568

520

545

564

598

495

584

558

566

529

569

539

622

472

539

527

577

475

595

549

544

508

609

524

582

496

549

497

607

508

584

554

536

485

624

538

568

498

580

527

545

497

619

560

578

479

593

547

567

527

575

539

564

518

595

528

532

516

593

593

558

532

583

540

610

504

617

545

539

545

594

531

595

497

574

557

602

502

622

565

552

511

628

550

531

521

677

530

591

447

753

524

548

498

780

554

593

469

945

550

584

469

1049

606

575

464

1115

579

516

487

1130

564

591

486

1073

613

597

503

999

579

583

499

844

617

587

523

782

592

557

570

758

558

561

574

693

593

555

579

719

631

590

579

674

584

609

546

682

644

617

579

624

609

648

564

642

560

593

489

650

613

529

511

605

556

563

523

553

557

616

479

575

535

560

471

575

557

554

485

547

534

593

461

564

511

574

477

536

531

582

478

529

540

560

502

576

492

530

471

502

515

523

448

534

455

531

444

534

487

547

451

524

507

534

446

539

484

530

466

502

499

514

440

543

538

481

462

541

511

500

485

513

498

535

470

528

521

523

447

531

511

512

477

513

494

530

499

540

507

519

449

513

565

471

495

517

548

507

473

543

538

527

454

518

526

516

484

543

506

536

452

551

526

499

476

554

513

503

477

532

495

551

462

507

529

513

464

551

503

538

463

565

527

530

450

569

560

522

471

583

517

520

474

546

516

512

475

562

503

515

468

585

524

524

443

573

518

518

434

586

485

542

464

578

499

547

462

598

530

518

440

581

527

517

433

554

512

505

443

558

524

523

399

537

510

495

458

535

456

494

479

513

521

531

414

515

486

498

424

552

448

483

465

552

516

489

443

522

500

499

395

526

495

504

429

494

504

485

420

464

497

485

421

515

464

515

398

498

483

467

432

501

504

462

447

520

486

489

433

518

478

478

414

520

474

487

407

543

480

474

423

484

472

477

413

500

451

478

406

529

444

454

395

480

455

459

428

480

504

485

446

490

509

479

432

516

498

472

433

477

492

463

436

513

507

469

411

492

494

485

433

473

524

485

429

489

486

490

420

486

466

456

400

481

488

477

425

498

478

482

436

502

462

449

441

492

465

481

445

524

464

452

431

510

481

472

428

482

472

480

456

519

483

467

434

497

463

472

411

499

467

463

404

506

481

447

419

538

511

454

405

543

489

488

413

604

499

470

395

623

473

457

420

612

471

462

437

599

469

455

431

540

474

458

425

572

492

475

421

593

463

483

416

521

470

455

438

533

494

471

443

511

520

484

424

525

477

457

438

533

457

423

413

542

452

460

386

502

448

435

413

522

516

467

404

520

488

475

371

505

475

472

419

540

472

493

445

552

518

494

424

556

467

494

436

572

446

512

419

539

470

473

408

535

480

506

406

525

453

490

431

544

474

485

441

530

496

494

451

519

498

459

429

492

455

475

412

467

453

483

418

485

459

464

418

459

469

480

392

459

466

422

384

463

461

434

404

497

470

407

422

480

499

472

392

506

459

489

392

544

453

463

371

518

462

415

406

567

446

438

402

597

461

477

393

592

473

479

383

639

442

485

430

626

434

454

414

617

462

440

386

600

457

457

418

570

466

455

417

538

483

434

398

535

474

452

396

491

456

466

381

481

456

484

386

510

452

492

395

493

501

492

396

483

503

541

432

481

481

566

383

462

459

589

394

482

456

661

401

471

493

706

405

466

463

806

401

486

495

957

426

496

506

951

433

483

467

964

410

509

477

980

409

518

479

948

433

522

490

876

470

506

497

825

426

523

505

754

386

548

498

684

419

539

514

646

472

546

493

593

468

544

514

533

460

559

536

533

471

555

519

542

479

536

536

538

470

552

538

546

481

572

580

550

513

566

582

555

514

608

595

577

552

579

631

581

598

592

665

602

556

663

668

651

614

631

683

614

647

662

724

613

622

690

726

633

639

691

743

674

681

747

781

696

696

782

797

655

684

840

817

701

724

834

845

724

754

815

821

691

752

874

821

693

793

868

810

689

782

838

791

721

763

861

806

716

780

865

805

693

744

823

763

685

753

827

760

672

738

864

797

645

754

851

797

666

752

820

769

674

743

813

773

657

755

810

758

622

734

792

770

602

675

798

783

611

709

786

738

634

735

771

741

638

695

767

785

617

722

762

736

606

727

786

779

619

703

831

772

576

707

841

710

540

685

840

746

583

686

863

725

601

708

877

743

608

701

857

754

591

730

822

736

571

700

783

753

586

636

794

742

568

684

818

745

586

732

835

780

593

716

831

781

580

724

813

762

583

752

820

782

571

745

790

762

603

791

850

779

596

775

895

859

596

778

868

850

611

797

870

848

623

751

854

838

621

777

824

794

611

767

817

832

639

731

826

845

625

742

852

796

599

760

858

777

655

729

824

793

653

705

835

835

612

758

848

843

660

769

784

818

641

735

765

781

591

716

813

792

567

727

807

800

591

740

788

756

611

715

767

777

584

718

820

776

602

690

838

756

612

739

788

784

584

792

833

798

580

745

891

778

571

715

906

760

550

682

888

756

600

787

915

781

604

742

947

807

536

686

917

832

537

721

928

796

594

758

866

759

589

680

882

782

574

702

919

754

573

722

859

800

584

690

834

794

592

719

807

794

565

725

815

756

601

711

858

800

586

718

842

776

583

802

810

750

569

731

810

750

614

773

836

715

580

755

838

767

574

737

848

786

551

711

845

720

537

723

799

760

568

695

876

744

567

776

926

706

610

715

870

787

588

694

897

779

574

749

866

747

542

704

850

774

543

709

873

775

527

711

868

812

611

740

846

811

600

684

844

804

561

717

814

793

567

731

794

798

595

699

845

801

540

735

887

829

591

709

881

884

613

756

862

858

607

756

885

803

576

753

903

784

580

787

908

867

589

801

946

813

562

725

887

876

588

769

880

858

616

756

937

837

628

729

939

873

564

776

885

876

586

770

924

858

564

805

885

881

621

762

895

836

571

784

945

800

625

776

912

821

597

793

861

858

601

755

859

863

586

782

855

837

613

721

875

845

619

763

905

850

559

813

903

850

587

746

801

848

639

764

860

867

596

754

829

829

598

743

810

885

581

791

817

863

574

755

881

803

639

779

849

879

585

755

850

866

611

772

896

869

607

758

892

880

582

762

885

833

602

755

884

806

623

780

885

836

555

770

930

841

560

746

832

892

603

771

824

878

603

739

855

811

568

750

863

822

576

745

794

788

552

694

780

769

604

713

801

805

578

695

779

824

533

646

760

753

572

691

761

747

542

674

728

774

505

618

741

786

550

634

764

809

541

626

729

771

552

646

729

735

512

639

752

740

520

646

697

684

542

601

729

762

536

586

704

697

516

600

730

687

535

631

712

724

501

606

696

762

491

613

648

753

519

612

695

715

496

606

712

692

550

644

698

709

548

592

682

722

500

656

734

657

493

663

726

697

506

614

640

683

540

632

701

718

516

661

705

724

529

568

676

708

492

607

671

711

510

609

699

700

525

593

698

644

479

630

649

659

531

561

634

678

526

613

677

623

476

568

640

679

515

570

638

647

479

601

650

655

492

510

634

664

474

538

658

656

485

560

633

663

498

610

627

634

492

571

644

661

495

579

606

635

479

543

596

601

484

528

609

587

496

551

642

592

443

555

618

606

518

585

587

620

541

536

664

668

526

520

608

612

548

522

587

664

521

520

618

599

565

550

647

598

517

564

641

609

530

580

665

636

521

568

651

639

496

538

608

591

471

543

637

613

498

568

650

593

539

520

639

596

540

549

641

606

554

517

619

638

554

524

649

641

530

570

659

637

544

525

685

584

611

512

649

580

613

593

643

600

579

593

647

654

612

532

638

599

594

570

633

570

605

559

602

603

626

524

692

615

634

543

663

616

604

548

649

606

577

536

631

577

567

540

638

567

572

572

653

597

553

556

663

600

539

550

656

605

545

546

598

627

533

558

612

618

507

550

641

573

507

527

604

567

505

538

596

577

508

530

624

566

507

513

642

588

487

485

637

573

510

501

638

554

496

533

649

570

459

529

613

566

465

526

626

544

470

498

633

548

500

500

586

579

525

518

601

542

482

507

586

510

487

494

572

550

537

497

601

549

513

509

568

546

493

515

530

520

471

477

527

526

468

488

545

562

489

507

567

554

522

471

563

530

495

457

555

548

476

463

522

558

502

478

546

531

490

463

538

525

496

481

519

540

511

477

542

521

460

470

531

502

443

489

537

516

458

486

508

523

476

499

508

518

483

493

522

498

457

476

519

503

460

463

541

540

462

471

522

531

468

490

528

507

503

473

527

505

487

457

524

477

476

444

541

495

493

425

527

510

471

456

479

510

469

456

484

508

493

449

510

486

465

471

532

498

468

447

533

504

503

437

500

524

486

445

489

543

472

430

512

506

465

446

516

463

454

439

482

457

450

444

479

491

478

439

497

502

470

414

500

515

470

458

498

472

448

456

510

472

445

428

516

505

470

439

499

505

483

453

490

503

448

492

509

512

453

448

486

499

479

447

492

510

475

457

480

487

491

447

520

479

499

437

507

497

491

431

509

520

483

439

541

509

492

469

555

498

513

447

552

479

524

464

539

486

501

446

521

515

522

429

541

505

511

430

528

491

481

450

520

480

513

456

519

501

507

436

514

484

493

442

518

478

524

471

490

476

494

462

484

504

454

467

488

526

474

475

521

498

458

463

481

492

489

443

505

513

492

453

471

464

496

442

483

463

510

461

530

488

505

471

506

476

515

429

511

464

548

432

496

484

532

460

521

469

551

431

508

485

562

446

510

497

559

464

530

506

551

458

536

489

554

451

518

472

534

459

516

472

529

452

516

482

482

469

504

537

475

468

514

516

477

455

504

488

490

465

504

481

473

485

550

480

472

443

529

482

460

452

549

505

450

444

530

478

442

442

527

490

465

435

580

517

454

439

558

480

446

441

527

506

456

431

521

502

452

409

483

463

465

433

521

484

471

465

502

488

493

445

520

481

478

450

529

473

454

414

519

477

420

444

535

485

429

464

535

482

447

462

503

471

445

445

501

461

485

428

499

455

501

460

507

505

476

453

536

513

440

448

517

512

467

439

490

477

493

449

507

479

509

470

500

488

532

485

549

502

531

483

543

489

521

446

508

464

502

413

525

466

475

445

528

454

518

427

551

506

483

468

530

477

467

459

540

460

492

448

537

495

444

465

544

499

464

462

513

490

474

464

576

492

464

424

605

545

466

470

552

473

469

457

537

498

441

446

585

494

453

471

608

470

459

449

583

522

463

447

563

508

447

475

585

520

457

474

538

507

444

400

522

509

441

414

565

494

430

441

570

506

468

451

560

519

477

467

543

514

442

494

514

541

450

470

511

486

468

468

501

511

433

479

546

564

435

480

554

506

481

456

522

495

472

472

536

535

459

472

565

511

439

451

523

504

462

461

521

564

470

441

540

536

453

443

539

544

455

428

539

536

432

434

572

550

463

431

530

507

466

457

518

500

432

477

537

537

478

472

521

536

444

457

522

545

433

456

507

526

470

457

534

540

466

491

547

562

454

451

513

531

456

488

564

529

458

446

561

486

467

471

512

490

425

430

481

512

467

438

536

514

430

437

557

500

421

414

512

497

452

430

526

488

439

457

524

476

419

470

507

477

453

432

525

476

429

428

550

500

435

422

497

482

404

418

489

438

447

427

494

488

443

420

521

473

406

391

496

481

417

436

503

488

401

427

503

484

425

434

514

469

430

423

485

475

430

408

483

460

426

427

492

446

411

414

485

487

440

396

505

442

452

427

472

459

414

409

461

477

380

433

485

481

410

434

484

472

457

415

496

480

422

400

506

468

412

405

499

450

393

399

469

495

415

393

495

519

465

430

542

458

443

404

541

437

419

409

499

477

398

389

450

467

429

414

470

462

440

434

488

445

433

422

470

466

446

420

454

487

435

397

479

475

405

416

482

445

434

417

437

446

463

420

470

455

435

413

507

445

419

403

509

502

430

452

476

476

421

442

503

457

421

424

525

491

448

403

490

458

443

421

470

482

425

438

474

510

418

428

495

497

389

427

492

485

409

403

484

461

441

412

465

448

426

412

481

460

428

403

495

462

426

399

490

488

422

393

512

521

405

405

501

475

382

435

465

459

433

431

484

492

435

450

456

484

387

428

489

472

431

396

497

466

398

405

489

461

423

423

535

470

427

416

466

502

428

400

480

484

408

432

488

461

401

426

502

459

391

417

513

459

419

436

481

464

455

479

485

490

460

462

505

442

394

449

506

493

390

461

496

502

402

455

541

482

423

449

527

470

439

418

524

444

434

447

482

449

404

431

488

480

370

435

530

482

445

438

501

456

418

422

503

463

404

402

512

527

441

431

448

462

405

437

496

475

430

438

506

499

429

439

529

482

441

452

530

447

418

425

516

492

452

413

524

475

436

427

512

526

408

441

545

519

434

441

481

477

470

436

546

477

431

455

533

472

451

418

499

490

440

408

529

484

488

432

555

534

448

408

541

505

481

435

552

474

481

435

521

489

488

426

568

487

484

414

499

518

422

417

499

477

446

468

543

541

436

425

564

507

460

440

517

478

447

472

564

423

469

410

508

478

439

429

554

471

436

410

529

488

422

420

532

519

445

406

567

482

433

434

542

487

443

432

512

461

421

434

490

482

434

447

512

523

443

431

533

452

456

480

531

486

408

391

463

510

477

453

555

484

447

418

506

482

458

395

496

489

526

442

492

490

489

419

479

458

469

416

491

493

540

454

482

428

540

384

513

507

534

424

477

471

547

423

467

455

503

386

488

459

485

426

462

463

556

428

486

484

521

434

492

440

509

415

496

434

524

392

538

481

499

403

473

470

487

408

516

493

468

440

507

459

430

444

490

513

436

419

455

477

475

405

467

456

389

405

475

437

429

413

492

463

437

402

472

472

454

447

466

479

435

361

490

480

452

418

524

465

418

419

503

461

398

397

445

454

396

411

472

464

436

383

459

463

391

411

475

472

397

414

464

448

441

395

477

453

408

381

438

475

379

372

434

478

368

438

431

496

422

403

467

446

407

416

472

447

364

376

450

462

373

374

454

450

402

463

514

420

397

406

507

444

394

385

477

470

397

386

463

473

353

392

492

447

409

419

447

445

388

368

498

447

393

376

506

474

423

416

459

453

402

371

459

465

410

382

491

427

389

422

449

476

422

415

489

434

384

441

494

437

371

376

504

450

377

367

482

461

386

380

446

455

394

412

443

427

381

395

476

406

384

399

504

444

393

375

494

459

383

432

496

479

389

418

524

460

418

420

503

469

406

399

564

476

389

390

503

440

366

378

479

459

389

390

482

457

381

406

504

458

384

380

495

432

407

398

473

459

391

442

475

475

393

412

467

449

395

383

496

436

392

428

500

417

374

443

507

447

380

408

508

462

376

410

517

484

382

428

512

467

376

406

476

455

390

382

476

465

392

411

487

457

401

428

485

438

401

408

512

436

371

390

493

448

393

395

468

450

415

392

485

454

398

390

507

441

394

388

520

445

417

388

488

468

429

404

518

430

377

374

503

474

371

412

461

475

403

369

448

428

431

356

483

445

366

394

481

398

384

390

492

431

384

365

486

431

364

370

459

425

400

364

473

448

381

381

489

455

367

354

462

432

369

407

458

431

413

419

441

416

372

389

448

440

400

376

477

467

391

369

491

441

402

388

430

480

399

359

477

469

396

386

456

453

385

440

446

447

406

348

447

489

379

367

428

423

380

409

449

426

377

402

434

438

376

366

426

407

371

419

438

442

339

419

437

465

360

406

429

414

363

416

517

416

380

383

476

451

381

400

470

442

384

392

456

442

408

372

505

412

390

409

455

459

403

339

470

439

367

422

494

414

401

404

460

416

384

418

474

440

350

378

475

441

386

373

430

405

402

370

469

415

388

372

434

422

389

389

478

422

363

407

465

392

410

394

478

409

373

361

460

416

340

361

494

432

364

376

431

412

358

353

473

438

356

373

435

439

331

377

486

445

372

398

478

453

364

371

456

427

383

331

417

407

372

362

471

419

353

385

452

434

362

368

458

431

362

357

435

461

361

331

450

433

357

414

475

446

358

352

438

407

371

380

473

433

367

371

442

428

385

383

456

435

385

370

454

400

366

406

456

413

395

377

459

441

376

385

478

454

373

404

408

456

359

376

442

398

390

383

469

416

371

394

418

413

387

370

473

423

363

369

423

432

366

379

441

462

402

390

451

471

357

398

469

475

409

359

463

424

383

414

464

426

395

412

427

449

390

381

464

449

404

401

499

433

329

423

508

403

386

427

457

438

403

369

446

402

384

388

470

455

381

415

457

445

408

374

450

451

399

371

501

452

409

395

453

458

433

391

436

464

435

420

501

494

438

421

468

487

418

428

472

467

420

404

468

456

419

392

488

510

452

447

459

449

446

459

507

472

475

463

530

446

454

432

475

461

446

458

450

487

437

429

463

458

442

443

476

464

413

473

537

506

471

442

512

505

447

453

523

503

414

459

480

521

449

451

497

494

404

473

519

512

412

435

516

539

505

453

479

555

423

443

534

533

476

491

517

508

411

498

546

479

410

473

535

533

392

480

591

543

400

493

528

534

444

451

558

549

457

438

550

530

459

460

553

568

478

479

570

592

481

490

575

570

432

532

565

606

437

580

610

576

432

496

569

557

494

500

558

527

451

543

570

513

456

487

584

576

448

467

582

572

452

539

571

567

444

495

558

567

449

493

577

588

447

498

565

579

404

578

537

594

392

505

576

576

454

497

605

545

416

537

565

574

410

551

580

594

477

524

579

569

455

523

614

564

432

530

578

610

415

465

557

597

416

534

577

562

444

523

636

570

453

477

567

616

474

538

624

563

438

551

581

580

436

489

571

552

413

501

598

574

439

477

622

584

445

486

523

610

480

513

600

589

467

495

589

541

433

471

560

517

413

511

587

589

437

500

595

567

439

501

577

547

446

499

561

583

416

490

567

569

422

533

546

545

423

521

542

540

442

479

554

564

408

494

565

565

423

460

551

553

473

514

556

519

466

489

562

553

441

488

514

502

414

452

513

547

450

494

548

517

430

461

563

558

433

487

549

551

415

490

542

521

429

455

558

567

404

497

538

542

402

511

540

556

451

464

555

565

411

471

595

510

422

474

521

503

431

424

528

494

421

504

554

510

399

436

540

559

430

481

519

513

430

468

543

495

397

433

510

501

408

473

568

532

374

446

487

518

406

438

543

480

398

433

536

501

368

441

529

550

392

441

560

504

397

432

545

519

397

440

549

499

402

415

524

501

425

462

569

453

385

442

533

514

348

416

484

523

391

447

487

521

370

432

496

527

416

454

516

525

413

431

532

489

413

423

531

456

362

451

468

519

413

429

522

512

411

448

502

536

363

410

502

529

382

399

463

509

356

438

481

542

381

452

498

506

370

423

487

476

388

447

518

489

393

400

532

484

366

445

516

470

374

423

482

508

412

436

526

442

373

471

493

443

384

383

485

496

392

441

507

449

395

401

506

499

388

424

528

446

403

430

491

482

366

395

455

465

405

437

519

456

363

427

477

453

401

419

495

465

383

397

502

464

402

452

512

464

367

406

490

471

404

416

484

476

395

395

476

485

376

438

446

479

367

422

469

509

377

437

483

472

359

425

455

453

367

433

505

471

382

422

509

492

375

443

485

481

395

431

477

488

400

432

461

460

413

454

472

488

366

523

513

512

388

461

487

505

354

468

485

453

350

440

488

508

363

423

470

478

409

449

485

482

370

459

505

474

385

432

530

515

391

439

511

509

369

416

445

506

410

408

509

484

381

466

540

521

420

418

455

502

393

399

493

477

417

447

477

465

423

434

497

524

362

446

535

491

366

434

487

472

385

448

472

473

411

435

492

502

433

440

454

468

412

431

462

458

395

418

481

458

423

427

477

490

400

451

479

488

408

438

510

453

432

379

531

475

412

395

477

467

402

408

481

468

413

415

497

436

391

413

494

479

389

391

514

464

396

368

448

425

385

412

493

428

413

408

472

459

423

411

488

430

415

395

442

475

425

399

453

450

405

380

427

456

395

390

438

453

406

401

423

411

417

396

447

435

412

382

450

402

342

416

431

449

377

386

480

465

376

404

500

430

400

372

450

399

411

359

441

439

370

384

419

430

347

402

429

427

346

359

446

464

309

396

430

375

320

373

423

462

389

397

445

433

372

359

462

421

340

389

476

414

358

376

407

425

345

394

449

403

367

392

422

416

363

393

436

421

346

359

443

421

339

367

450

400

335

422

418

422

379

361

415

427

348

372

428

381

334

359

439

428

332

370

434

409

325

377

457

422

336

398

424

429

342

414

461

465

342

386

444

429

315

416

440

425

346

381

473

470

340

402

438

393

316

362

463

432

331

402

437

433

331

400

437

431

356

409

463

448

362

435

442

429

384

375

480

446

346

395

449

463

371

376

435

425

377

404

445

411

333

390

460

435

356

422

425

460

363

342

479

432

342

359

454

450

340

400

469

441

360

413

408

412

372

431

402

443

379

409

453

467

369

386

442

455

341

397

421

451

348

386

469

421

344

403

498

426

365

401

463

439

365

406

472

441

347

402

430

444

356

378

444

452

339

379

432

456

333

363

444

444

348

362

439

442

375

383

418

459

386

416

441

472

354

386

425

439

343

372

414

398

373

390

396

437

372

374

448

426

359

363

442

447

400

371

443

420

418

392

429

426

345

419

426

427

362

402

452

407

337

379

439

433

333

388

441

442

377

375

429

444

352

428

429

463

376

402

419

429

367

395

441

481

354

396

410

444

369

402

393

473

389

387

433

403

348

360

417

441

338

370

455

416

358

377

424

397

366

414

441

447

347

369

436

407

357

389

421

443

328

358

397

432

331

402

455

429

361

391

448

414

373

371

452

427

318

402

401

414

342

379

441

452

379

378

481

389

340

363

448

438

322

411

417

424

334

351

437

433

343

384

441

439

332

343

401

412

309

363

424

432

346

380

458

444

345

403

424

418

325

394

413

428

321

395

430

422

320

367

455

429

333

367

456

449

343

403

454

451

340

399

457

418

321

366

449

440

344

379

484

470

356

386

467

450

336

422

429

461

331

385

448

426

367

367

472

460

339

418

457

456

331

413

454

463

338

394

461

448

377

430

463

481

317

449

489

449

347

417

466

487

350

441

458

469

369

436

477

481

336

446

465

491

323

429

498

504

376

433

515

483

350

474

498

509

350

492

496

522

374

447

510

547

370

451

521

544

360

503

503

614

373

477

557

550

443

496

545

622

368

572

552

614

422

553

553

614

406

568

564

687

402

522

589

638

371

551

571

612

409

607

608

691

409

584

619

690

439

608

629

668

417

637

646

656

462

586

697

741

464

670

708

748

479

667

659

698

448

680

683

724

479

651

723

749

468

627

660

733

493

639

724

746

494

678

746

709

524

688

712

728

519

671

706

728

518

698

729

726

486

705

704

747

501

681

647

722

509

680

718

721

495

669

681

703

494

633

694

692

472

627

727

693

467

607

688

663

497

564

656

704

536

664

696

623

521

676

747

704

463

622

689

673

471

587

669

663

488

639

610

633

448

670

634

621

444

573

668

671

482

574

651

614

401

561

632

632

443

570

637

595

444

524

679

608

459

578

633

559

420

544

614

565

483

556

657

598

438

560

608

580

403

591

617

565

381

549

603

585

373

557

637

635

368

578

620

583

430

549

567

620

393

531

583

566

373

529

549

568

404

544

587

581

382

523

580

534

419

491

594

532

401

502

582

548

428

536

555

522

432

506

579

530

416

523

522

569

391

511

569

578

375

484

564

572

359

510

604

528

389

504

581

525

376

529

555

538

371

506

591

555

392

495

547

551

417

521

528

556

395

485

574

534

374

455

555

544

407

472

566

532

394

470

563

529

379

439

491

574

397

466

505

527

380

490

557

518

380

500

541

502

393

504

543

517

382

474

495

543

401

448

515

542

389

436

508

517

392

456

538

561

370

457

561

507

358

478

495

527

343

452

466

494

379

457

466

491

392

458

492

422

370

402

455

486

365

410

500

512

358

446

471

482

376

424

476

505

384

418

480

510

344

444

502

503

388

452

488

474

373

427

445

431

372

422

458

463

339

422

505

482

326

400

469

443

329

420

482

447

362

419

496

445

355

382

457

419

347

389

452

441

349

413

436

487

332

400

467

460

324

396

482

479

346

401

445

422

348

413

432

434

349

392

449

454

328

411

457

445

319

414

433

461

320

389

455

435

322

431

453

448

324

407

419

443

323

356

400

433

333

389

427

446

314

380

480

416

329

411

410

447

320

388

467

406

307

332

440

450

326

405

442

446

315

378

464

422

303

409

449

433

339

377

449

415

329

346

447

421

318

383

469

424

331

393

449

427

335

352

450

403

332

361

477

411

324

374

445

459

325

381

436

404

306

346

409

429

310

379

427

410

337

401

449

455

306

386

448

400

332

358

443

472

339

382

446

427

313

352

434

395

311

387

408

461

340

415

415

474

310

373

431

440

305

392

473

419

326

381

441

426

335

368

446

420

327

389

475

421

338

352

444

445

312

381

440

442

297

396

458

435

327

369

435

417

338

355

416

437

350

348

421

421

341

369

439

417

335

378

436

417

333

369

430

422

325

380

419

429

328

390

417

432

346

377

447

411

321

345

444

439

304

372

409

418

353

369

453

375

314

389

422

433

305

419

450

413

322

369

408

406

300

324

384

435

314

399

453

411

344

384

424

402

315

358

426

389

304

359

441

477

323

371

443

402

285

390

422

409

336

353

431

429

317

383

396

428

345

372

394

417

348

403

442

452

279

371

406

440

301

411

419

430

355

402

401

380

338

368

430

418

356

377

430

426

312

337

424

426

332

388

413

406

316

389

442

440

334

385

431

433

311

390

400

467

340

346

404

461

336

392

410

446

310

394

427

404

337

368

462

384

292

363

431

412

328

367

450

413

307

357

461

434

310

361

421

418

336

357

465

432

329

376

430

418

297

358

426

423

350

333

433

456

348

365

446

421

307

360

425

407

307

387

433

450

334

377

432

442

307

391

421

398

312

392

430

414

329

389

437

411

343

389

437

448

300

347

439

422

336

334

433

416

301

350

456

435

356

379

447

442

333

371

459

409

327

386

441

439

313

403

452

409

334

364

415

442

327

349

400

409

337

354

415

431

322

404

455

384

310

421

437

461

324

375

447

465

329

366

438

447

361

374

426

446

336

337

427

401

331

394

435

427

312

360

397

419

333

342

433

406

302

370

407

437

311

398

422

417

303

386

435

406

318

393

421

448

320

390

410

436

307

341

415

434

303

381

403

467

319

354

421

402

327

366

437

408

329

362

444

441

335

354

465

421

308

376

421

417

279

377

396

396

311

408

422

409

295

404

437

467

288

386

429

417

294

414

420

400

310

410

438

425

336

418

434

382

339

366

416

437

311

404

448

395

301

398

427

434

281

398

425

432

294

366

413

444

323

367

436

447

307

347

403

408

327

338

413

415

330

362

388

437

304

350

436

413

306

346

397

403

301

329

405

439

297

396

428

407

322

352

422

458

340

396

376

443

307

404

418

428

281

339

419

403

320

382

380

431

300

360

437

399

300

318

383

403

311

368

431

429

302

330

437

468

323

377

436

400

324

322

415

419

322

362

438

409

296

366

426

405

290

392

444

400

300

365

377

399

339

352

374

432

316

388

454

433

333

388

398

371

304

372

428

451

332

350

429

433

291

348

421

421

319

373

405

395

312

400

394

374

289

375

402

384

296

372

419

419

310

377

426

435

333

380

423

427

323

352

398

391

319

358

399

401

326

386

409

406

330

345

401

453

318

336

430

404

302

340

418

398

326

353

416

415

329

366

448

398

317

407

405

418

316

385

408

425

295

360

423

408

301

322

421

357

348

359

434

453

303

367

399

377

308

344

425

402

349

431

427

419

316

383

409

411

310

372

410

378

317

357

383

423

309

342

423

407

316

380

396

431

319

335

403

403

339

351

387

398

322

340

424

377

302

351

392

445

315

323

349

428

325

373

448

394

299

348

365

407

299

362

377

377

337

367

383

387

294

342

439

435

302

336

399

432

324

360

384

415

320

372

410

417

321

369

408

391

328

355

431

416

309

322

409

399

347

331

400

401

313

338

408

419

292

341

424

400

347

340

468

384

313

349

442

405

330

359

401

444

322

328

406

436

299

348

384

425

337

380

417

425

328

381

419

430

328

359

430

404

309

372

391

404

301

398

388

415

324

366

419

398

309

385

409

416

325

364

417

422

314

387

406

393

354

379

416

405

316

349

418

425

336

359

417

387

305

379

398

399

344

350

399

399

325

331

412

449

317

349

432

457

347

384

419

411

326

384

407

398

286

353

444

386

315

369

435

449

301

372

409

421

325

363

416

419

332

388

393

440

308

363

436

424

312

345

382

418

323

348

394

445

328

376

427

401

314

344

411

424

314

369

424

416

326

357

427

411

301

361

431

418

287

376

383

419

294

371

413

451

299

368

447

427

303

348

413

364

292

346

406

419

314

339

434

387

288

360

444

395

318

388

420

392

306

389

396

398

309

365

398

407

282

376

429

405

296

357

382

374

284

351

384

412

332

367

410

407

316

383

445

411

298

373

408

397

288

381

428

405

284

345

411

415

321

375

387

440

293

355

382

448

306

379

368

388

316

370

424

426

328

373

393

402

321

340

407

379

316

345

411

402

323

368

399

417

337

367

407

415

308

350

413

408

323

384

388

426

337

371

438

416

306

367

414

404

331

376

389

418

340

341

425

440

337

362

403

376

292

362

417

427

325

371

409

361

324

359

407

391

343

350

460

420

352

382

427

417

330

348

377

382

360

364

415

394

311

333

400

414

343

384

411

415

314

333

412

417

337

382

410

450

320

340

416

407

335

374

418

418

339

367

410

449

333

397

427

447

339

350

431

397

346

339

417

406

321

372

410

427

332

342

409

393

335

371

451

412

317

352

426

401

313

374

386

418

309

371

435

409

303

402

421

446

281

386

457

424

346

370

445

415

340

415

434

415

308

386

442

419

313

391

412

444

299

379

432

408

298

400

438

416

357

414

439

419

329

399

436

444

317

405

454

438

340

348

440

440

329

417

413

448

326

380

445

464

318

413

479

433

342

439

412

465

303

406

434

403

331

379

447

424

331

391

495

456

299

387

474

408

311

395

452

417

347

417

417

481

346

409

416

455

335

366

444

437

345

414

451

460

355

466

445

472

370

444

416

485

360

426

444

480

363

435

461

441

371

442

474

450

387

425

456

463

371

413

447

472

349

412

440

516

374

459

414

464

345

437

493

471

341

438

511

451

354

436

475

468

344

426

495

459

376

431

494

508

372

423

504

530

342

383

508

502

358

463

518

498

329

463

497

471

334

445

489

513

355

471

510

532

394

405

502

519

349

429

508

560

338

490

503

513

380

466

476

489

358

459

527

520

367

461

490

480

368

487

519

522

372

462

533

545

347

411

467

507

359

410

482

479

343

463

497

514

344

449

534

538

339

430

499

524

328

451

519

442

331

414

510

525

321

433

497

493

358

493

469

487

349

467

485

514

339

439

539

459

375

430

477

492

335

437

482

510

358

413

507

468

337

398

490

455

346

443

444

458

363

411

480

477

348

444

501

423

325

400

464

455

338

415

477

432

367

411

486

458

285

415

509

485

358

427

450

428

351

397

447

459

365

429

473

445

391

412

467

452

350

417

414

458

319

403

456

424

311

416

473

438

326

414

467

465

338

410

443

451

350

403

442

428

328

407

489

441

308

396

476

440

349

412

481

451

357

409

442

483

338

397

441

439

340

389

473

452

323

391

490

439

326

376

459

474

331

396

483

461

313

401

474

449

315

381

394

448

309

387

487

480

335

408

462

464

330

418

432

504

365

419

478

432

332

373

466

424

300

393

482

433

315

372

458

466

334

416

437

430

348

379

450

488

316

383

404

497

337

381

434

408

307

398

444

486

336

441

488

450

334

400

462

445

343

366

494

463

338

400

470

427

315

402

499

500

316

373

475

427

327

403

448

428

352

429

454

437

315

403

449

450

344

377

444

449

335

384

433

478

305

396

436

447

319

431

482

427

320

402

452

439

312

360

434

441

333

362

476

473

304

387

424

443

306

392

459

436

328

364

421

442

331

386

475

473

311

403

439

450

326

447

444

434

326

416

441

433

342

375

433

443

351

398

456

458

344

397

453

441

351

384

458

440

359

405

456

448

356

414

445

435

354

396

448

435

362

403

479

427

347

425

455

437

340

385

433

445

335

396

450

440

374

391

480

425

320

428

465

433

324

422

437

476

342

411

461

438

352

383

454

473

357

401

449

474

354

413

476

451

372

434

434

467

313

400

474

442

347

425

464

446

346

403

477

426

324

415

472

458

326

380

414

458

369

424

466

485

338

416

467

483

335

416

448

420

321

423

448

491

331

429

461

446

322

424

485

492

347

428

467

503

329

398

417

463

350

430

455

472

370

422

455

428

346

421

471

462

326

418

424

466

344

417

461

506

358

399

457

470

382

454

477

488

357

399

471

463

383

420

490

459

366

446

491

495

332

382

468

475

346

434

465

483

353

427

481

482

322

443

504

451

329

423

482

519

350

415

486

473

324

471

477

497

335

486

504

488

322

425

499

528

355

475

489

528

339

442

483

520

349

422

488

511

361

471

472

499

358

460

476

497

374

434

504

504

359

461

496

496

354

455

502

486

342

486

513

508

322

466

518

554

365

470

504

493

369

456

446

512

332

442

495

558

323

470

530

466

366

444

488

499

330

404

488

462

349

455

498

478

351

416

478

486

333

407

475

472

357

476

495

508

337

462

480

515

316

467

471

489

344

410

507

490

381

432

497

490

332

464

451

492

344

406

467

534

354

419

514

484

346

455

492

465

393

420

482

512

354

413

515

525

368

392

498

483

339

432

476

452

321

409

459

440

364

454

472

446

344

380

448

444

359

380

463

439

366

397

480

427

351

455

473

477

338

409

485

422

322

400

437

453

364

388

472

480

362

365

506

434

315

401

423

459

341

414

421

465

338

424

452

456

325

419

454

446

325

402

441

426

375

393

462

448

347

395

485

448

320

396

407

441

328

408

439

417

335

357

471

450

315

406

453

450

341

395

434

428

336

370

450

414

329

349

438

444

312

416

464

457

358

353

393

441

311

399

416

429

311

359

412

445

358

390

415

402

326

400

437

429

301

375

422

442

306

333

405

416

339

384

420

410

338

390

442

413

326

382

415

397

340

377

408

417

314

365

418

404

333

391

434

436

339

366

436

405

349

363

454

420

339

380

455

412

338

392

419

459

322

396

422

444

316

379

405

409

311

364

411

427

311

391

419

391

298

353

444

417

321

413

414

416

298

358

418

395

329

362

456

402

351

403

404

358

300

409

397

414

305

372

433

422

322

391

431

416

320

380

415

453

314

367

381

386

316

366

405

402

299

329

429

396

302

382

425

389

334

382

457

390

318

402

426

415

298

349

439

451

322

365

427

410

327

347

388

417

339

335

394

373

302

389

387

396

290

344

430

393

297

351

392

384

343

344

400

385

302

397

413

419

322

361

408

399

315

379

408

403

355

365

422

408

326

344

421

394

326

359

431

378

315

345

425

414

322

362

411

434

335

366

423

428

338

378

419

377

319

343

427

384

300

351

444

406

326

348

418

413

318

343

384

431

318

380

449

419

311

376

419

410

327

389

450

389

318

343

419

428

328

379

429

434

321

364

449

386

337

370

424

404

318

376

422

387

320

348

412

389

344

344

407

420

326

367

429

411

334

368

403

389

328

369

404

412

341

360

422

383

313

361

401

393

319

340

408

370

296

372

398

393

325

350

416

380

333

378

416

375

344

348

405

412

306

363

412

361

326

373

419

415

323

341

416

384

295

330

376

413

300

387

392

402

325

368

419

411

316

356

427

450

319

363

405

370

304

364

394

416

337

332

448

422

338

326

422

429

336

362

424

379

329

357

411

402

326

342

406

404

318

381

422

402

318

328

408

396

313

383

440

385

285

345

437

402

311

362

412

385

302

392

428

364

293

357

408

414

309

344

426

403

303

331

395

429

320

323

380

394

315

367

403

420

310

354

410

356

309

351

424

361

302

347

440

415

320

361

416

395

317

363

358

398

318

353

411

397

327

352

385

387

309

343

385

378

333

327

419

377

302

349

407

405

299

378

408

380

315

322

411

411

298

366

411

409

309

360

447

388

320

375

361

381

294

344

413

422

318

357

399

348

323

340

432

393

333

363

387

407

313

346

388

405

317

349

396

365

313

372

370

369

302

302

428

376

349

310

368

399

308

343

352

375

331

325

399

402

343

348

397

363

331

314

425

387

310

336

394

394

363

348

355

388

321

354

388

386

315

342

404

365

343

358

392

364

327

353

393

387

343

359

408

419

320

349

396

398

319

378

393

389

298

339

378

383

317

321

385

392

321

312

398

358

304

341

376

354

309

320

384

388

309

346

405

427

315

333

410

403

333

311

393

385

294

333

368

362

336

337

397

399

292

357

365

376

295

371

413

393

286

312

393

396

342

322

388

360

299

322

404

371

303

324

367

376

318

321

369

366

323

356

383

367

286

319

396

412

316

326

379

368

287

312

415

374

350

333

442

385

322

341

373

411

321

346

410

336

305

327

381

383

284

312

369

368

291

314

398

349

296

352

401

383

307

343

341

414

292

319

413

374

283

329

368

352

286

336

380

380

315

321

390

380

312

362

414

349

295

330

368

364

298

326

357

382

291

324

355

370

290

325

401

385

284

334

417

399

313

336

393

393

315

296

404

351

313

350

402

382

288

310

355

372

300

359

355

381

288

346

337

383

271

331

397

372

273

351

389

374

284

325

359

365

301

318

352

410

259

338

389

361

290

324

391

378

293

336

421

391

270

327

402

361

287

329

369

391

288

340

379

351

292

331

394

377

300

317

364

361

287

326

370

345

275

317

395

411

278

317

386

347

269

312

371

373

294

333

391

422

249

326

372

384

286

295

387

355

297

316

380

382

286

326

378

374

295

338

389

359

307

327

393

350

298

325

404

341

270

326

391

378

278

303

374

369

293

321

382

377

328

333

376

372

310

323

356

386

308

359

372

374

285

322

361

402

279

309

343

369

256

297

398

365

273

334

397

344

286

355

397

391

296

315

381

363

276

326

345

415

290

333

376

385

288

321

379

379

253

343

356

358

279

306

369

381

274

287

402

371

275

351

319

358

297

319

401

352

292

362

383

403

301

332

365

359

294

338

372

368

285

338

380

396

262

338

368

356

286

332

399

387

267

325

378

378

279

325

380

377

285

305

402

360

287

351

407

371

300

316

404

385

275

321

386

378

267

335

367

377

274

322

378

346

285

335

406

382

288

299

365

349

245

321

382

368

308

336

397

382

289

329

401

398

284

339

396

385

290

335

398

379

295

338

379

353

262

324

367

379

272

331

381

396

277

326

365

360

287

361

388

414

281

304

369

383

290

332

358

368

271

323

373

370

284

319

393

340

306

320

398

364

298

334

378

373

314

328

383

399

287

335

398

378

297

293

379

397

279

309

354

374

271

335

354

385

266

344

375

373

272

303

371

352

288

329

373

360

270

327

343

349

274

341

344

361

277

331

388

337

292

330

418

364

281

315

366

341

281

308

383

353

273

315

344

321

298

268

356

341

286

303

313

358

241

356

373

363

284

343

387

408

339

341

385

410

326

322

412

359

284

315

389

398

287

348

365

380

275

313

391

381

261

331

390

381

288

324

419

366

249

347

357

380

267

320

350

365

282

325

369

356

290

318

346

393

291

339

378

355

311

315

373

331

286

334

398

341

290

311

339

388

309

317

340

398

285

329

387

377

257

303

363

379

281

296

358

353

273

298

401

376

299

327

383

371

299

329

369

365

300

305

374

337

306

335

346

348

265

308

404

365

276

315

350

351

286

306

425

365

279

296

386

359

266

336

375

384

257

367

380

370

288

310

363

361

275

313

362

387

271

353

396

368

271

308

398

354

295

288

363

357

291

330

384

354

294

320

395

378

311

307

353

383

288

330

345

334

275

318

366

393

285

344

350

341

309

313

383

399

311

340

345

355

309

341

357

336

296

327

385

376

289

303

425

344

304

320

357

338

275

310

352

375

290

303

344

346

280

311

406

360

279

306

374

383

312

330

364

382

300

340

385

366

295

315

391

380

316

301

325

365

293

337

370

371

282

327

370

375

295

329

371

338

288

340

391

356

274

283

374

401

267

337

419

371

300

307

399

391

272

388

384

385

307

301

368

334

308

359

389

352

287

317

334

338

307

323

371

344

300

317

379

395

293

323

356

397

285

307

369

366

287

301

369

341

299

359

339

359

268

314

411

380

293

323

369

382

284

309

347

384

289

319

373

333

305

343

419

368

300

346

350

396

274

341

404

361

295

334

377

371

305

332

377

351

295

324

356

352

285

352

381

366

310

312

391

376

281

315

399

336

297

365

396

376

290

287

381

389

305

314

391

365

299

333

357

363

280

325

396

381

279

324

378

344

325

322

386

363

303

329

360

383

292

366

389

360

306

341

367

372

280

303

373

383

291

347

375

383

339

314

382

380

292

328

395

308

305

318

384

357

265

304

363

343

317

318

375

373

302

306

359

391

284

351

389

407

303

335

368

378

323

334

397

356

269

331

360

397

287

319

373

384

298

319

374

358

293

391

417

380

295

335

403

381

296

342

399

373

302

336

395

383

304

325

403

388

288

335

399

381

280

349

420

360

297

353

401

368

289

322

382

394

291

300

377

372

323

335

401

363

276

369

354

354

314

336

376

402

256

332

394

390

305

328

331

362

264

302

398

361

298

360

408

367

282

318

359

364

317

355



Feuil1

				DCH		DNH		DPB		DTU

		0.33		3		2		2		1

		0.362		4		0		2		4

		0.394		5		8		0		3

		0.426		5		2		0		3

		0.458		5		3		3		3

		0.49		1		5		6		1

		0.522		4		3		5		2

		0.554		2		2		3		6

		0.586		5		6		5		1

		0.618		4		4		4		3

		0.65		6		4		4		4

		0.682		5		4		6		2

		0.714		3		4		5		2

		0.746		6		4		5		3

		0.778		6		2		3		4

		0.81		5		3		7		3

		0.842		4		4		6		3

		0.874		5		4		3		4

		0.906		7		4		4		6

		0.938		6		5		5		5

		0.97		6		7		5		4

		1.002		5		7		6		4

		1.034		7		7		8		4

		1.066		8		9		5		9

		1.098		7		8		5		7

		1.13		7		6		6		6

		1.162		13		10		5		6

		1.194		5		7		10		5

		1.226		11		8		9		5

		1.258		23		8		3		4

		1.29		43		17		25		11

		1.322		100		43		60		36

		1.354		155		97		110		83

		1.386		193		161		158		125

		1.418		215		189		171		149

		1.45		184		200		173		197

		1.482		215		197		183		162

		1.514		211		194		201		201

		1.546		234		236		230		212

		1.578		345		278		287		293

		1.61		414		336		340		323

		1.642		443		374		398		381

		1.674		427		435		391		399

		1.706		470		440		393		401

		1.738		459		413		394		401

		1.77		436		450		410		402

		1.802		415		451		400		443

		1.834		449		454		431		411

		1.866		463		456		405		407

		1.898		445		437		381		427

		1.93		476		435		396		418

		1.962		490		467		412		425

		1.994		428		470		419		393

		2.026		458		471		468		417

		2.058		464		461		442		404

		2.09		467		473		453		421

		2.122		471		491		456		438

		2.154		471		449		445		407

		2.186		444		443		463		422

		2.218		456		462		410		426

		2.25		413		497		432		409

		2.282		485		452		441		450

		2.314		503		490		430		443

		2.346		488		469		459		413

		2.378		456		475		448		391

		2.41		459		462		429		434

		2.442		435		488		475		436

		2.474		426		451		435		430

		2.506		450		455		456		445

		2.538		452		487		462		464

		2.57		452		484		490		438

		2.602		501		481		452		448

		2.634		474		471		463		453

		2.666		475		467		477		434

		2.698		493		456		435		433

		2.73		431		464		414		429

		2.762		451		481		414		439

		2.794		488		464		437		444

		2.826		450		455		442		449

		2.858		459		492		431		436

		2.89		467		494		422		409

		2.922		411		460		406		411

		2.954		452		510		442		386

		2.986		467		452		441		437

		3.018		470		507		459		435

		3.05		506		501		452		476

		3.082		444		476		460		452

		3.114		457		484		456		418

		3.146		457		515		462		437

		3.178		424		454		455		447

		3.21		470		479		442		448

		3.242		449		504		465		445

		3.274		504		484		407		423

		3.306		482		452		471		419

		3.338		446		456		447		403

		3.37		489		446		440		419

		3.402		441		493		427		465

		3.434		467		498		432		431

		3.466		464		474		414		444

		3.498		455		500		478		429

		3.53		461		471		435		429

		3.562		488		448		429		428

		3.594		438		492		450		425

		3.626		459		474		443		396

		3.658		464		477		441		419

		3.69		473		503		429		425

		3.722		483		474		435		428

		3.754		448		451		441		443

		3.786		475		480		459		421

		3.818		511		459		423		424

		3.85		510		455		451		426

		3.882		458		488		424		422

		3.914		453		510		453		406

		3.946		449		445		460		441

		3.978		456		429		463		476

		4.01		472		465		409		428

		4.042		467		468		410		427

		4.074		436		468		423		427

		4.106		469		462		392		412

		4.138		473		500		443		395

		4.17		437		480		436		417

		4.202		502		442		476		484

		4.234		504		449		436		425

		4.266		471		472		419		409

		4.298		465		521		448		458

		4.33		456		487		425		445

		4.362		448		452		460		468

		4.394		454		475		459		443

		4.426		449		479		453		454

		4.458		488		441		450		438

		4.49		469		460		426		434

		4.522		462		476		440		402

		4.554		449		479		474		421

		4.586		452		483		462		441

		4.618		456		490		471		430

		4.65		479		483		466		409

		4.682		489		450		487		447

		4.714		481		504		471		440

		4.746		461		493		469		434

		4.778		456		474		476		428

		4.81		445		457		467		422

		4.842		453		467		441		423

		4.874		477		519		438		439

		4.906		500		492		471		448

		4.938		513		460		465		421

		4.97		447		511		481		474

		5.002		487		456		494		444

		5.034		437		476		499		434

		5.066		443		467		469		421

		5.098		477		495		483		430

		5.13		503		459		504		428

		5.162		490		474		489		428

		5.194		455		490		486		424

		5.226		493		511		461		430

		5.258		490		506		464		427

		5.29		462		450		479		419

		5.322		468		501		467		412

		5.354		533		490		439		426

		5.386		486		504		483		447

		5.418		476		501		507		402

		5.45		491		451		456		434

		5.482		497		502		461		479

		5.514		504		512		462		466

		5.546		468		505		469		429

		5.578		497		546		485		429

		5.61		487		570		528		438

		5.642		488		493		453		466

		5.674		512		500		459		487

		5.706		490		540		493		454

		5.738		518		579		493		478

		5.77		450		583		507		462

		5.802		489		580		557		436

		5.834		506		574		520		506

		5.866		537		600		529		525

		5.898		461		598		546		464

		5.93		497		570		535		502

		5.962		535		595		521		466

		5.994		539		574		536		500

		6.026		489		553		539		451

		6.058		489		589		508		464

		6.09		516		593		503		486

		6.122		499		581		547		496

		6.154		547		542		555		512

		6.186		505		537		538		502

		6.218		510		599		508		476

		6.25		517		566		549		497

		6.282		509		586		482		472

		6.314		501		558		499		504

		6.346		546		558		560		524

		6.378		514		579		541		484

		6.41		490		572		502		502

		6.442		536		613		554		511

		6.474		557		590		530		517

		6.506		541		594		525		530

		6.538		544		606		545		488

		6.57		570		575		578		532

		6.602		542		600		557		516

		6.634		540		592		574		540

		6.666		566		600		579		505

		6.698		551		618		523		504

		6.73		552		590		548		524

		6.762		543		607		576		533

		6.794		542		578		593		555

		6.826		573		568		571		514

		6.858		561		615		556		514

		6.89		530		586		544		534

		6.922		543		590		505		539

		6.954		569		628		574		539

		6.986		554		607		600		547

		7.018		560		635		575		534

		7.05		560		651		561		533

		7.082		572		621		539		516

		7.114		597		636		536		492

		7.146		556		622		559		509

		7.178		543		598		565		521

		7.21		589		631		543		501

		7.242		524		607		605		492

		7.274		561		626		574		544

		7.306		581		616		557		514

		7.338		556		622		553		538

		7.37		570		646		578		534

		7.402		558		607		543		535

		7.434		534		586		567		566

		7.466		565		633		541		535

		7.498		526		610		555		509

		7.53		544		633		549		544

		7.562		581		620		524		501

		7.594		558		607		578		533

		7.626		576		648		597		574

		7.658		567		621		597		519

		7.69		541		627		608		550

		7.722		564		630		561		581

		7.754		541		587		588		555

		7.786		583		611		583		494

		7.818		590		597		595		497

		7.85		621		613		623		532

		7.882		548		633		571		513

		7.914		567		669		557		551

		7.946		571		607		630		529

		7.978		580		587		583		532

		8.01		561		614		609		516

		8.042		588		588		627		557

		8.074		542		631		568		548

		8.106		576		639		614		529

		8.138		586		688		624		546

		8.17		606		600		600		526

		8.202		573		644		650		490

		8.234		559		646		613		589

		8.266		567		613		632		517

		8.298		572		653		607		536

		8.33		575		605		600		548

		8.362		598		653		621		530

		8.394		579		643		597		537

		8.426		609		687		611		527

		8.458		626		621		573		549

		8.49		624		625		648		560

		8.522		601		614		609		551

		8.554		627		601		576		574

		8.586		611		633		615		546

		8.618		620		626		611		551

		8.65		591		647		621		593

		8.682		570		674		600		525

		8.714		613		665		624		555

		8.746		635		633		586		553

		8.778		636		652		642		577

		8.81		599		661		618		584

		8.842		650		675		610		567

		8.874		599		696		624		558

		8.906		612		653		595		583

		8.938		598		676		623		572

		8.97		593		623		656		560

		9.002		615		703		627		588

		9.034		670		661		629		543

		9.066		610		686		575		592

		9.098		678		656		620		594

		9.13		610		635		610		601

		9.162		669		675		623		563

		9.194		656		642		634		617

		9.226		645		671		592		612

		9.258		669		649		619		579

		9.29		616		695		624		584

		9.322		649		692		589		580

		9.354		609		668		618		607

		9.386		622		712		605		610

		9.418		653		732		548		593

		9.45		643		750		598		608

		9.482		655		696		625		607

		9.514		662		674		605		590

		9.546		666		706		627		633

		9.578		689		671		648		633

		9.61		650		698		602		616

		9.642		676		703		640		689

		9.674		680		708		621		675

		9.706		656		712		583		661

		9.738		677		688		565		682

		9.77		692		680		609		643

		9.802		673		713		648		643

		9.834		663		718		631		686

		9.866		653		708		606		672

		9.898		675		726		653		659

		9.93		703		741		641		677

		9.962		654		731		603		683

		9.994		643		715		616		687

		10.026		691		711		604		696

		10.058		675		716		641		723

		10.09		661		737		633		739

		10.122		707		762		635		697

		10.154		704		750		643		727

		10.186		721		780		636		707

		10.218		730		735		636		689

		10.25		692		725		604		695

		10.282		715		782		626		742

		10.314		702		739		635		751

		10.346		690		720		627		789

		10.378		752		751		636		771

		10.41		708		776		638		782

		10.442		678		759		626		746

		10.474		722		776		637		757

		10.506		759		777		607		717

		10.538		726		806		627		772

		10.57		733		759		652		689

		10.602		731		764		611		764

		10.634		755		798		613		792

		10.666		783		776		690		756

		10.698		752		825		647		780

		10.73		749		831		640		763

		10.762		724		879		685		768

		10.794		745		829		693		754

		10.826		708		824		702		750

		10.858		705		814		677		760

		10.89		778		832		626		720

		10.922		716		837		683		768

		10.954		714		851		659		738

		10.986		740		815		604		731

		11.018		709		865		651		716

		11.05		681		806		630		731

		11.082		755		798		622		730

		11.114		695		817		588		702

		11.146		693		793		643		677

		11.178		700		816		612		713

		11.21		657		807		644		695

		11.242		656		754		641		645

		11.274		742		802		625		707

		11.306		660		795		593		693

		11.338		699		826		582		736

		11.37		720		746		635		709

		11.402		714		818		663		700

		11.434		676		776		588		686

		11.466		684		805		588		711

		11.498		688		773		598		691

		11.53		708		808		636		686

		11.562		716		811		580		732

		11.594		757		798		620		669

		11.626		691		742		582		689

		11.658		702		797		599		703

		11.69		661		810		624		684

		11.722		730		770		591		661

		11.754		681		761		643		729

		11.786		703		802		616		713

		11.818		650		779		587		736

		11.85		676		775		634		716

		11.882		706		816		619		745

		11.914		699		809		589		711

		11.946		691		820		580		754

		11.978		666		805		597		723

		12.01		729		867		619		745

		12.042		746		863		576		742

		12.074		702		821		652		742

		12.106		677		842		617		742

		12.138		758		858		620		693

		12.17		762		847		618		762

		12.202		723		887		642		705

		12.234		746		846		620		693

		12.266		732		861		646		731

		12.298		732		838		600		739

		12.33		747		897		636		778

		12.362		714		875		646		725

		12.394		772		876		614		760

		12.426		742		916		643		775

		12.458		747		873		692		805

		12.49		790		832		697		761

		12.522		781		892		672		807

		12.554		840		892		644		776

		12.586		806		906		674		785

		12.618		812		907		642		793

		12.65		786		942		626		849

		12.682		825		876		634		830

		12.714		861		926		696		812

		12.746		812		966		662		837

		12.778		827		938		610		868

		12.81		852		987		690		881

		12.842		835		939		658		870

		12.874		867		937		684		949

		12.906		884		1021		655		916

		12.938		912		933		688		965

		12.97		924		973		675		916

		13.002		977		980		749		929

		13.034		931		1038		727		932

		13.066		981		989		653		902

		13.098		1004		1032		770		952

		13.13		989		1001		751		968

		13.162		1040		1082		730		1015

		13.194		1072		1023		745		985

		13.226		1082		1086		735		1027

		13.258		1058		1043		729		1085

		13.29		1133		1082		743		1031

		13.322		1106		1071		717		1038

		13.354		1090		1130		724		1061

		13.386		1179		1076		791		1086

		13.418		1111		1091		725		1106

		13.45		1081		1125		788		1138

		13.482		1105		1121		766		1162

		13.514		1098		1174		755		1193

		13.546		1110		1124		852		1130

		13.578		1041		1143		800		1226

		13.61		1139		1166		853		1244

		13.642		1148		1174		808		1190

		13.674		1096		1124		819		1242

		13.706		1145		1088		871		1213

		13.738		1129		1248		899		1235

		13.77		1159		1173		863		1190

		13.802		1126		1179		928		1232

		13.834		1215		1195		839		1189

		13.866		1197		1125		827		1140

		13.898		1131		1194		934		1246

		13.93		1181		1110		841		1183

		13.962		1253		1183		901		1176

		13.994		1144		1151		896		1223

		14.026		1140		1124		951		1142

		14.058		1177		1168		903		1173

		14.09		1123		1215		856		1167

		14.122		1192		1188		881		1142

		14.154		1179		1161		835		1131

		14.186		1156		1215		901		1113

		14.218		1150		1224		891		1079

		14.25		1087		1229		918		1019

		14.282		1077		1164		858		1018

		14.314		1112		1203		790		1043

		14.346		1068		1152		856		980

		14.378		1021		1136		827		1034

		14.41		984		1072		811		922

		14.442		971		1088		787		910

		14.474		908		1031		742		885

		14.506		898		1068		761		808

		14.538		872		940		723		811

		14.57		861		902		702		813

		14.602		806		951		730		791

		14.634		842		930		725		696

		14.666		842		879		682		701

		14.698		815		917		699		663

		14.73		759		834		673		648

		14.762		727		841		669		657

		14.794		771		793		677		647

		14.826		788		790		643		675

		14.858		740		795		669		628

		14.89		730		726		630		625

		14.922		731		735		617		670

		14.954		664		715		594		560

		14.986		671		748		603		606

		15.018		652		746		646		587

		15.05		663		669		553		550

		15.082		666		680		583		602

		15.114		629		751		576		575

		15.146		683		673		610		584

		15.178		623		729		595		578

		15.21		657		701		616		547

		15.242		643		686		576		574

		15.274		595		624		573		559

		15.306		627		710		576		573

		15.338		586		706		555		572

		15.37		622		678		564		568

		15.402		661		687		588		547

		15.434		573		677		563		529

		15.466		586		647		582		535

		15.498		558		649		575		484

		15.53		587		622		559		533

		15.562		577		628		521		526

		15.594		620		618		541		547

		15.626		562		646		571		565

		15.658		597		650		523		515

		15.69		657		656		551		533

		15.722		586		623		523		517

		15.754		621		650		540		517

		15.786		528		636		581		562

		15.818		596		585		560		555

		15.85		619		610		561		522

		15.882		560		622		567		505

		15.914		566		557		542		521

		15.946		562		593		528		486

		15.978		580		632		543		519

		16.01		560		587		572		457

		16.042		565		646		561		511

		16.074		559		598		522		506

		16.106		613		559		546		470

		16.138		584		579		509		509

		16.17		531		569		507		477

		16.202		544		582		513		514

		16.234		614		534		529		502

		16.266		575		521		545		528

		16.298		592		574		529		524

		16.33		591		614		528		498

		16.362		546		558		501		500

		16.394		558		571		536		484

		16.426		568		621		531		508

		16.458		548		555		520		501

		16.49		554		569		553		466

		16.522		565		544		533		493

		16.554		573		565		509		477

		16.586		541		513		505		491

		16.618		555		583		548		520

		16.65		571		568		485		485

		16.682		563		542		527		504

		16.714		584		516		558		485

		16.746		580		574		519		460

		16.778		576		582		500		514

		16.81		593		550		525		480

		16.842		569		604		485		513

		16.874		563		565		561		480

		16.906		533		593		502		473

		16.938		560		513		499		546

		16.97		527		554		509		517

		17.002		515		582		536		484

		17.034		564		611		538		485

		17.066		544		568		512		492

		17.098		512		566		527		495

		17.13		520		539		503		481

		17.162		513		542		525		507

		17.194		518		610		509		489

		17.226		546		586		517		514

		17.258		498		513		482		485

		17.29		505		533		504		501

		17.322		533		504		530		484

		17.354		504		524		512		465

		17.386		541		518		531		460

		17.418		542		517		513		485

		17.45		577		554		467		461

		17.482		534		515		519		435

		17.514		532		566		507		489

		17.546		580		564		493		478

		17.578		567		536		505		467

		17.61		530		587		506		510

		17.642		534		529		549		450

		17.674		552		596		536		450

		17.706		566		522		509		472

		17.738		526		609		499		475

		17.77		466		569		463		472

		17.802		566		567		516		489

		17.834		555		575		492		494

		17.866		530		570		507		472

		17.898		522		528		491		465

		17.93		605		533		493		464

		17.962		568		543		552		471

		17.994		553		540		478		497

		18.026		561		556		500		480

		18.058		547		523		527		518

		18.09		549		545		548		480

		18.122		568		534		492		456

		18.154		551		574		516		454

		18.186		508		558		485		465

		18.218		508		556		506		513

		18.25		555		531		510		461

		18.282		589		559		524		487

		18.314		541		560		493		480

		18.346		560		554		509		471

		18.378		514		579		500		486

		18.41		550		537		491		459

		18.442		532		560		489		481

		18.474		511		564		505		468

		18.506		547		491		526		438

		18.538		538		539		477		499

		18.57		533		521		534		472

		18.602		553		552		497		483

		18.634		555		551		518		527

		18.666		560		549		513		491

		18.698		533		548		520		492

		18.73		550		516		484		519

		18.762		542		540		475		474

		18.794		576		562		501		494

		18.826		515		554		515		509

		18.858		531		561		504		503

		18.89		572		560		496		470

		18.922		598		493		528		475

		18.954		553		529		493		457

		18.986		570		557		494		475

		19.018		579		573		510		516

		19.05		591		538		476		479

		19.082		592		544		489		479

		19.114		591		529		532		480

		19.146		579		543		518		506

		19.178		547		578		529		499

		19.21		548		541		508		486

		19.242		552		548		470		488

		19.274		523		563		489		493

		19.306		531		533		495		461

		19.338		531		522		487		488

		19.37		565		545		525		468

		19.402		544		564		519		472

		19.434		527		551		463		434

		19.466		561		536		466		468

		19.498		581		537		524		500

		19.53		584		524		523		457

		19.562		603		539		471		461

		19.594		579		524		492		499

		19.626		633		559		476		455

		19.658		666		565		473		474

		19.69		613		568		454		462

		19.722		666		549		498		446

		19.754		641		523		509		461

		19.786		612		497		492		492

		19.818		648		569		526		467

		19.85		624		554		460		459

		19.882		532		525		486		485

		19.914		569		542		472		451

		19.946		561		564		486		508

		19.978		545		555		505		494

		20.01		509		551		507		448

		20.042		477		502		481		506

		20.074		511		536		447		457

		20.106		530		540		458		456

		20.138		552		527		474		498

		20.17		543		551		484		480

		20.202		538		587		504		473

		20.234		552		515		457		484

		20.266		515		556		513		490

		20.298		515		534		482		469

		20.33		518		509		477		481

		20.362		533		591		477		497

		20.394		538		543		464		470

		20.426		521		593		502		460

		20.458		551		543		466		447

		20.49		520		507		493		535

		20.522		522		568		499		505

		20.554		524		532		491		510

		20.586		540		583		528		507

		20.618		563		561		483		524

		20.65		590		591		491		457

		20.682		530		580		455		480

		20.714		593		577		520		474

		20.746		560		597		530		459

		20.778		600		561		510		496

		20.81		561		615		527		512

		20.842		572		619		590		504

		20.874		578		602		551		506

		20.906		564		575		528		529

		20.938		567		605		493		509

		20.97		625		553		517		480

		21.002		584		620		556		542

		21.034		580		600		597		578

		21.066		622		598		562		518

		21.098		597		633		523		562

		21.13		612		659		562		550

		21.162		596		675		550		536

		21.194		598		622		493		561

		21.226		642		637		542		543

		21.258		631		696		548		577

		21.29		665		658		576		595

		21.322		662		639		569		591

		21.354		682		679		532		615

		21.386		670		688		541		619

		21.418		666		668		554		563

		21.45		606		594		556		517

		21.482		541		589		514		539

		21.514		590		666		566		566

		21.546		607		652		545		570

		21.578		624		668		538		582

		21.61		637		657		536		580

		21.642		662		681		534		563

		21.674		680		738		540		590

		21.706		714		761		624		641

		21.738		772		822		651		695

		21.77		786		808		616		729

		21.802		787		829		635		761

		21.834		869		892		680		714

		21.866		937		909		680		711

		21.898		877		932		678		716

		21.93		814		889		694		657

		21.962		764		795		689		658

		21.994		817		778		653		628

		22.026		760		752		607		588

		22.058		772		663		572		592

		22.09		771		687		623		568

		22.122		793		623		530		544

		22.154		819		617		514		568

		22.186		796		609		560		516

		22.218		792		589		597		530

		22.25		634		639		511		546

		22.282		702		586		545		509

		22.314		627		619		556		524

		22.346		634		623		512		525

		22.378		625		602		505		527

		22.41		595		607		520		473

		22.442		562		630		524		522

		22.474		592		589		549		523

		22.506		590		607		533		489

		22.538		610		615		513		555

		22.57		625		595		529		521

		22.602		625		646		546		545

		22.634		590		662		531		567

		22.666		616		666		529		544

		22.698		663		684		574		570

		22.73		676		723		564		617

		22.762		741		734		565		649

		22.794		713		774		577		652

		22.826		741		776		584		651

		22.858		752		826		585		743

		22.89		849		912		624		831

		22.922		899		961		687		893

		22.954		928		1022		736		919

		22.986		1067		1141		844		1032

		23.018		1238		1315		883		1134

		23.05		1349		1407		990		1286

		23.082		1468		1558		1040		1372

		23.114		1603		1682		1122		1504

		23.146		1669		1699		1151		1685

		23.178		1784		1810		1237		1727

		23.21		1903		1811		1239		1776

		23.242		1812		1756		1214		1822

		23.274		1880		1836		1206		1693

		23.306		1745		1754		1192		1647

		23.338		1773		1734		1127		1759

		23.37		1790		1691		1134		1678

		23.402		1692		1705		1140		1679

		23.434		1650		1566		1063		1632

		23.466		1653		1549		1060		1487

		23.498		1578		1532		1009		1497

		23.53		1472		1522		1024		1487

		23.562		1503		1489		1022		1452

		23.594		1478		1465		1013		1368

		23.626		1495		1460		969		1355

		23.658		1460		1405		953		1397

		23.69		1423		1338		978		1352

		23.722		1328		1273		988		1366

		23.754		1249		1309		884		1259

		23.786		1266		1259		907		1203

		23.818		1248		1295		942		1168

		23.85		1225		1214		878		1196

		23.882		1209		1221		877		1235

		23.914		1203		1243		898		1100

		23.946		1181		1143		871		1102

		23.978		1143		1151		791		1058

		24.01		1137		1165		845		1077

		24.042		1119		1160		918		1087

		24.074		1146		1131		870		1116

		24.106		1202		1229		815		1001

		24.138		1110		1183		849		1060

		24.17		1116		1160		873		1073

		24.202		1164		1178		814		1052

		24.234		1201		1202		929		1085

		24.266		1110		1175		977		1077

		24.298		1069		1167		1028		1053

		24.33		1077		1094		984		1003

		24.362		1079		1119		939		1002

		24.394		1052		1131		992		923

		24.426		1025		1110		889		940

		24.458		1035		1113		866		914

		24.49		1060		1063		867		971

		24.522		1004		1120		846		952

		24.554		1123		1102		803		971

		24.586		993		1159		815		977

		24.618		1023		1110		821		938

		24.65		1041		1096		812		887

		24.682		1037		1068		824		906

		24.714		1034		1098		839		983

		24.746		1063		1091		813		919

		24.778		1039		1073		827		933

		24.81		1033		1086		793		904

		24.842		953		1079		776		948

		24.874		1002		1020		788		897

		24.906		1020		977		805		896

		24.938		967		1042		760		910

		24.97		1004		991		794		897

		25.002		985		1020		762		840

		25.034		993		1010		787		878

		25.066		964		1049		749		894

		25.098		972		1045		775		855

		25.13		934		975		761		860

		25.162		948		1023		786		859

		25.194		919		965		749		848

		25.226		966		1015		732		869

		25.258		906		1018		827		844

		25.29		947		958		769		841

		25.322		919		944		734		832

		25.354		957		884		745		858

		25.386		967		968		719		880

		25.418		931		977		722		833

		25.45		897		956		753		793

		25.482		936		1016		750		833

		25.514		969		958		722		857

		25.546		895		947		741		837

		25.578		884		967		731		791

		25.61		900		934		729		829

		25.642		854		927		718		827

		25.674		811		896		752		816

		25.706		825		874		723		797

		25.738		884		908		693		768

		25.77		838		874		690		756

		25.802		828		931		743		789

		25.834		861		874		691		758

		25.866		890		897		719		734

		25.898		837		887		729		743

		25.93		834		893		726		745

		25.962		866		860		696		755

		25.994		839		896		712		752

		26.026		816		902		764		774

		26.058		857		847		688		731

		26.09		900		902		698		765

		26.122		871		860		717		715

		26.154		923		777		741		738

		26.186		1017		893		713		734

		26.218		987		829		702		757

		26.25		995		862		730		743

		26.282		987		840		664		745

		26.314		953		838		686		740

		26.346		822		839		695		764

		26.378		879		824		684		764

		26.41		821		815		736		720

		26.442		864		900		746		784

		26.474		838		850		704		782

		26.506		856		837		695		758

		26.538		848		858		700		737

		26.57		761		828		706		740

		26.602		814		836		718		725

		26.634		799		832		668		724

		26.666		830		789		722		675

		26.698		861		835		736		726

		26.73		811		838		751		732

		26.762		825		786		739		729

		26.794		810		797		718		735

		26.826		845		814		695		741

		26.858		805		811		696		763

		26.89		816		824		677		798

		26.922		829		856		740		754

		26.954		820		817		727		767

		26.986		809		836		686		755

		27.018		839		850		739		723

		27.05		870		822		717		725

		27.082		828		825		730		761

		27.114		872		886		734		751

		27.146		786		830		687		745

		27.178		840		886		678		702

		27.21		817		881		696		740

		27.242		799		855		736		796

		27.274		823		892		729		752

		27.306		811		845		714		759

		27.338		816		874		747		775

		27.37		827		881		757		811

		27.402		848		879		771		776

		27.434		857		860		713		757

		27.466		850		847		774		775

		27.498		808		918		758		782

		27.53		884		938		755		805

		27.562		874		924		751		787

		27.594		869		907		736		801

		27.626		952		954		740		814

		27.658		896		983		758		798

		27.69		924		984		742		776

		27.722		883		917		789		846

		27.754		944		1002		797		806

		27.786		918		990		759		845

		27.818		937		995		786		834

		27.85		970		1024		811		826

		27.882		986		1126		773		846

		27.914		957		1042		771		852

		27.946		997		1117		778		845

		27.978		1021		1015		830		886

		28.01		1052		1066		762		879

		28.042		1040		1110		784		911

		28.074		1010		1092		830		864

		28.106		1033		1161		825		954

		28.138		1062		1116		760		907

		28.17		1075		1099		851		899

		28.202		1064		1178		834		938

		28.234		984		1255		791		966

		28.266		1088		1286		880		910

		28.298		1002		1225		860		985

		28.33		1098		1299		858		997

		28.362		1026		1197		872		955

		28.394		1074		1262		834		986

		28.426		1084		1299		928		984

		28.458		1107		1294		925		968

		28.49		1106		1249		901		973

		28.522		1127		1269		903		1014

		28.554		1137		1422		897		964

		28.586		1157		1356		971		997

		28.618		1146		1343		943		973

		28.65		1131		1268		946		1017

		28.682		1176		1354		1097		1033

		28.714		1157		1332		1245		988

		28.746		1174		1369		1342		1021

		28.778		1185		1312		1449		1063

		28.81		1291		1354		1436		1065

		28.842		1196		1291		1429		1073

		28.874		1229		1339		1246		1055

		28.906		1240		1333		1168		1034

		28.938		1252		1261		1087		1060

		28.97		1173		1252		1004		1040

		29.002		1171		1289		980		1036

		29.034		1117		1196		904		1039

		29.066		1169		1204		937		955

		29.098		1173		1206		927		987

		29.13		1148		1104		833		944

		29.162		1117		1057		814		888

		29.194		1098		1000		845		920

		29.226		1060		1013		843		930

		29.258		998		960		781		897

		29.29		1000		947		804		868

		29.322		989		949		833		832

		29.354		892		931		785		859

		29.386		894		905		778		819

		29.418		894		903		781		810

		29.45		907		855		758		845

		29.482		871		892		713		844

		29.514		842		879		761		797

		29.546		849		853		764		763

		29.578		814		884		783		813

		29.61		873		853		734		791

		29.642		836		818		747		835

		29.674		747		835		762		767

		29.706		796		811		731		793

		29.738		795		774		732		777

		29.77		787		795		702		745

		29.802		769		759		744		754

		29.834		783		740		728		756

		29.866		753		775		739		716

		29.898		754		767		707		757

		29.93		755		748		728		694

		29.962		739		738		710		679

		29.994		753		721		692		685

		30.026		757		674		676		679

		30.058		666		746		680		707

		30.09		770		693		664		693

		30.122		730		733		688		723

		30.154		744		730		709		709

		30.186		756		717		670		724

		30.218		754		756		749		732

		30.25		718		683		706		673

		30.282		739		715		748		725

		30.314		723		677		706		695

		30.346		659		680		691		677

		30.378		665		675		753		702

		30.41		692		741		628		725

		30.442		694		712		696		656

		30.474		660		690		658		696

		30.506		645		734		677		714

		30.538		707		714		676		685

		30.57		682		708		681		705

		30.602		648		707		636		667

		30.634		687		710		670		721

		30.666		753		690		701		708

		30.698		729		740		675		695

		30.73		695		651		621		668

		30.762		708		646		698		663

		30.794		691		742		680		640

		30.826		720		726		637		666

		30.858		679		729		660		687

		30.89		699		720		667		676

		30.922		667		731		702		744

		30.954		691		836		697		762

		30.986		742		868		757		779

		31.018		757		926		775		795

		31.05		727		871		730		785

		31.082		735		750		785		772

		31.114		762		743		765		718

		31.146		705		677		801		682

		31.178		715		680		714		655

		31.21		663		640		650		654

		31.242		681		675		661		594

		31.274		741		655		631		581

		31.306		757		621		703		581

		31.338		759		599		631		646

		31.37		745		672		664		616

		31.402		670		631		675		589

		31.434		633		602		676		601

		31.466		611		591		673		602

		31.498		609		616		655		600

		31.53		642		585		715		569

		31.562		661		595		740		567

		31.594		633		613		808		585

		31.626		645		584		931		555

		31.658		634		569		1065		550

		31.69		626		599		1194		569

		31.722		622		611		1309		551

		31.754		643		572		1283		544

		31.786		586		592		1189		580

		31.818		637		595		1129		574

		31.85		614		625		922		558

		31.882		627		593		783		559

		31.914		590		626		723		561

		31.946		621		609		702		574

		31.978		567		633		660		549

		32.01		600		617		635		538

		32.042		636		603		635		508

		32.074		645		638		636		571

		32.106		590		626		606		542

		32.138		602		596		646		525

		32.17		608		602		646		556

		32.202		589		593		631		542

		32.234		579		561		600		557

		32.266		585		612		603		505

		32.298		633		579		638		558

		32.33		596		559		636		517

		32.362		582		588		594		536

		32.394		638		594		564		569

		32.426		540		579		637		544

		32.458		593		552		596		501

		32.49		588		552		552		543

		32.522		599		571		614		523

		32.554		606		573		597		564

		32.586		622		600		594		510

		32.618		619		563		584		545

		32.65		622		610		609		573

		32.682		675		538		571		533

		32.714		611		564		610		479

		32.746		614		546		601		513

		32.778		679		557		573		501

		32.81		718		548		608		517

		32.842		686		562		557		507

		32.874		701		582		551		572

		32.906		660		558		661		535

		32.938		619		615		581		516

		32.97		644		592		564		526

		33.002		647		581		614		552

		33.034		577		563		583		567

		33.066		569		614		556		564

		33.098		579		563		610		493

		33.13		617		575		609		520

		33.162		603		583		596		528

		33.194		549		604		544		512

		33.226		555		595		592		524

		33.258		542		561		578		527

		33.29		555		561		628		503

		33.322		583		547		570		523

		33.354		627		572		584		506

		33.386		618		566		581		500

		33.418		590		556		611		493

		33.45		577		552		540		507

		33.482		623		576		581		537

		33.514		574		575		581		514

		33.546		602		584		605		535

		33.578		536		584		589		538

		33.61		613		554		598		487

		33.642		578		572		586		484

		33.674		541		530		587		495

		33.706		528		543		571		478

		33.738		574		560		549		489

		33.77		584		575		568		520

		33.802		545		564		598		495

		33.834		584		558		566		529

		33.866		569		539		622		472

		33.898		539		527		577		475

		33.93		595		549		544		508

		33.962		609		524		582		496

		33.994		549		497		607		508

		34.026		584		554		536		485

		34.058		624		538		568		498

		34.09		580		527		545		497

		34.122		619		560		578		479

		34.154		593		547		567		527

		34.186		575		539		564		518

		34.218		595		528		532		516

		34.25		593		593		558		532

		34.282		583		540		610		504

		34.314		617		545		539		545

		34.346		594		531		595		497

		34.378		574		557		602		502

		34.41		622		565		552		511

		34.442		628		550		531		521

		34.474		677		530		591		447

		34.506		753		524		548		498

		34.538		780		554		593		469

		34.57		945		550		584		469

		34.602		1049		606		575		464

		34.634		1115		579		516		487

		34.666		1130		564		591		486

		34.698		1073		613		597		503

		34.73		999		579		583		499

		34.762		844		617		587		523

		34.794		782		592		557		570

		34.826		758		558		561		574

		34.858		693		593		555		579

		34.89		719		631		590		579

		34.922		674		584		609		546

		34.954		682		644		617		579

		34.986		624		609		648		564

		35.018		642		560		593		489

		35.05		650		613		529		511

		35.082		605		556		563		523

		35.114		553		557		616		479

		35.146		575		535		560		471

		35.178		575		557		554		485

		35.21		547		534		593		461

		35.242		564		511		574		477

		35.274		536		531		582		478

		35.306		529		540		560		502

		35.338		576		492		530		471

		35.37		502		515		523		448

		35.402		534		455		531		444

		35.434		534		487		547		451

		35.466		524		507		534		446

		35.498		539		484		530		466

		35.53		502		499		514		440

		35.562		543		538		481		462

		35.594		541		511		500		485

		35.626		513		498		535		470

		35.658		528		521		523		447

		35.69		531		511		512		477

		35.722		513		494		530		499

		35.754		540		507		519		449

		35.786		513		565		471		495

		35.818		517		548		507		473

		35.85		543		538		527		454

		35.882		518		526		516		484

		35.914		543		506		536		452

		35.946		551		526		499		476

		35.978		554		513		503		477

		36.01		532		495		551		462

		36.042		507		529		513		464

		36.074		551		503		538		463

		36.106		565		527		530		450

		36.138		569		560		522		471

		36.17		583		517		520		474

		36.202		546		516		512		475

		36.234		562		503		515		468

		36.266		585		524		524		443

		36.298		573		518		518		434

		36.33		586		485		542		464

		36.362		578		499		547		462

		36.394		598		530		518		440

		36.426		581		527		517		433

		36.458		554		512		505		443

		36.49		558		524		523		399

		36.522		537		510		495		458

		36.554		535		456		494		479

		36.586		513		521		531		414

		36.618		515		486		498		424

		36.65		552		448		483		465

		36.682		552		516		489		443

		36.714		522		500		499		395

		36.746		526		495		504		429

		36.778		494		504		485		420

		36.81		464		497		485		421

		36.842		515		464		515		398

		36.874		498		483		467		432

		36.906		501		504		462		447

		36.938		520		486		489		433

		36.97		518		478		478		414

		37.002		520		474		487		407

		37.034		543		480		474		423

		37.066		484		472		477		413

		37.098		500		451		478		406

		37.13		529		444		454		395

		37.162		480		455		459		428

		37.194		480		504		485		446

		37.226		490		509		479		432

		37.258		516		498		472		433

		37.29		477		492		463		436

		37.322		513		507		469		411

		37.354		492		494		485		433

		37.386		473		524		485		429

		37.418		489		486		490		420

		37.45		486		466		456		400

		37.482		481		488		477		425

		37.514		498		478		482		436

		37.546		502		462		449		441

		37.578		492		465		481		445

		37.61		524		464		452		431

		37.642		510		481		472		428

		37.674		482		472		480		456

		37.706		519		483		467		434

		37.738		497		463		472		411

		37.77		499		467		463		404

		37.802		506		481		447		419

		37.834		538		511		454		405

		37.866		543		489		488		413

		37.898		604		499		470		395

		37.93		623		473		457		420

		37.962		612		471		462		437

		37.994		599		469		455		431

		38.026		540		474		458		425

		38.058		572		492		475		421

		38.09		593		463		483		416

		38.122		521		470		455		438

		38.154		533		494		471		443

		38.186		511		520		484		424

		38.218		525		477		457		438

		38.25		533		457		423		413

		38.282		542		452		460		386

		38.314		502		448		435		413

		38.346		522		516		467		404

		38.378		520		488		475		371

		38.41		505		475		472		419

		38.442		540		472		493		445

		38.474		552		518		494		424

		38.506		556		467		494		436

		38.538		572		446		512		419

		38.57		539		470		473		408

		38.602		535		480		506		406

		38.634		525		453		490		431

		38.666		544		474		485		441

		38.698		530		496		494		451

		38.73		519		498		459		429

		38.762		492		455		475		412

		38.794		467		453		483		418

		38.826		485		459		464		418

		38.858		459		469		480		392

		38.89		459		466		422		384

		38.922		463		461		434		404

		38.954		497		470		407		422

		38.986		480		499		472		392

		39.018		506		459		489		392

		39.05		544		453		463		371

		39.082		518		462		415		406

		39.114		567		446		438		402

		39.146		597		461		477		393

		39.178		592		473		479		383

		39.21		639		442		485		430

		39.242		626		434		454		414

		39.274		617		462		440		386

		39.306		600		457		457		418

		39.338		570		466		455		417

		39.37		538		483		434		398

		39.402		535		474		452		396

		39.434		491		456		466		381

		39.466		481		456		484		386

		39.498		510		452		492		395

		39.53		493		501		492		396

		39.562		483		503		541		432

		39.594		481		481		566		383

		39.626		462		459		589		394

		39.658		482		456		661		401

		39.69		471		493		706		405

		39.722		466		463		806		401

		39.754		486		495		957		426

		39.786		496		506		951		433

		39.818		483		467		964		410

		39.85		509		477		980		409

		39.882		518		479		948		433

		39.914		522		490		876		470

		39.946		506		497		825		426

		39.978		523		505		754		386

		40.01		548		498		684		419

		40.042		539		514		646		472

		40.074		546		493		593		468

		40.106		544		514		533		460

		40.138		559		536		533		471

		40.17		555		519		542		479

		40.202		536		536		538		470

		40.234		552		538		546		481

		40.266		572		580		550		513

		40.298		566		582		555		514

		40.33		608		595		577		552

		40.362		579		631		581		598

		40.394		592		665		602		556

		40.426		663		668		651		614

		40.458		631		683		614		647

		40.49		662		724		613		622

		40.522		690		726		633		639

		40.554		691		743		674		681

		40.586		747		781		696		696

		40.618		782		797		655		684

		40.65		840		817		701		724

		40.682		834		845		724		754

		40.714		815		821		691		752

		40.746		874		821		693		793

		40.778		868		810		689		782

		40.81		838		791		721		763

		40.842		861		806		716		780

		40.874		865		805		693		744

		40.906		823		763		685		753

		40.938		827		760		672		738

		40.97		864		797		645		754

		41.002		851		797		666		752

		41.034		820		769		674		743

		41.066		813		773		657		755

		41.098		810		758		622		734

		41.13		792		770		602		675

		41.162		798		783		611		709

		41.194		786		738		634		735

		41.226		771		741		638		695

		41.258		767		785		617		722

		41.29		762		736		606		727

		41.322		786		779		619		703

		41.354		831		772		576		707

		41.386		841		710		540		685

		41.418		840		746		583		686

		41.45		863		725		601		708

		41.482		877		743		608		701

		41.514		857		754		591		730

		41.546		822		736		571		700

		41.578		783		753		586		636

		41.61		794		742		568		684

		41.642		818		745		586		732

		41.674		835		780		593		716

		41.706		831		781		580		724

		41.738		813		762		583		752

		41.77		820		782		571		745

		41.802		790		762		603		791

		41.834		850		779		596		775

		41.866		895		859		596		778

		41.898		868		850		611		797

		41.93		870		848		623		751

		41.962		854		838		621		777

		41.994		824		794		611		767

		42.026		817		832		639		731

		42.058		826		845		625		742

		42.09		852		796		599		760

		42.122		858		777		655		729

		42.154		824		793		653		705

		42.186		835		835		612		758

		42.218		848		843		660		769

		42.25		784		818		641		735

		42.282		765		781		591		716

		42.314		813		792		567		727

		42.346		807		800		591		740

		42.378		788		756		611		715

		42.41		767		777		584		718

		42.442		820		776		602		690

		42.474		838		756		612		739

		42.506		788		784		584		792

		42.538		833		798		580		745

		42.57		891		778		571		715

		42.602		906		760		550		682

		42.634		888		756		600		787

		42.666		915		781		604		742

		42.698		947		807		536		686

		42.73		917		832		537		721

		42.762		928		796		594		758

		42.794		866		759		589		680

		42.826		882		782		574		702

		42.858		919		754		573		722

		42.89		859		800		584		690

		42.922		834		794		592		719

		42.954		807		794		565		725

		42.986		815		756		601		711

		43.018		858		800		586		718

		43.05		842		776		583		802

		43.082		810		750		569		731

		43.114		810		750		614		773

		43.146		836		715		580		755

		43.178		838		767		574		737

		43.21		848		786		551		711

		43.242		845		720		537		723

		43.274		799		760		568		695

		43.306		876		744		567		776

		43.338		926		706		610		715

		43.37		870		787		588		694

		43.402		897		779		574		749

		43.434		866		747		542		704

		43.466		850		774		543		709

		43.498		873		775		527		711

		43.53		868		812		611		740

		43.562		846		811		600		684

		43.594		844		804		561		717

		43.626		814		793		567		731

		43.658		794		798		595		699

		43.69		845		801		540		735

		43.722		887		829		591		709

		43.754		881		884		613		756

		43.786		862		858		607		756

		43.818		885		803		576		753

		43.85		903		784		580		787

		43.882		908		867		589		801

		43.914		946		813		562		725

		43.946		887		876		588		769

		43.978		880		858		616		756

		44.01		937		837		628		729

		44.042		939		873		564		776

		44.074		885		876		586		770

		44.106		924		858		564		805

		44.138		885		881		621		762

		44.17		895		836		571		784

		44.202		945		800		625		776

		44.234		912		821		597		793

		44.266		861		858		601		755

		44.298		859		863		586		782

		44.33		855		837		613		721

		44.362		875		845		619		763

		44.394		905		850		559		813

		44.426		903		850		587		746

		44.458		801		848		639		764

		44.49		860		867		596		754

		44.522		829		829		598		743

		44.554		810		885		581		791

		44.586		817		863		574		755

		44.618		881		803		639		779

		44.65		849		879		585		755

		44.682		850		866		611		772

		44.714		896		869		607		758

		44.746		892		880		582		762

		44.778		885		833		602		755

		44.81		884		806		623		780

		44.842		885		836		555		770

		44.874		930		841		560		746

		44.906		832		892		603		771

		44.938		824		878		603		739

		44.97		855		811		568		750

		45.002		863		822		576		745

		45.034		794		788		552		694

		45.066		780		769		604		713

		45.098		801		805		578		695

		45.13		779		824		533		646

		45.162		760		753		572		691

		45.194		761		747		542		674

		45.226		728		774		505		618

		45.258		741		786		550		634

		45.29		764		809		541		626

		45.322		729		771		552		646

		45.354		729		735		512		639

		45.386		752		740		520		646

		45.418		697		684		542		601

		45.45		729		762		536		586

		45.482		704		697		516		600

		45.514		730		687		535		631

		45.546		712		724		501		606

		45.578		696		762		491		613

		45.61		648		753		519		612

		45.642		695		715		496		606

		45.674		712		692		550		644

		45.706		698		709		548		592

		45.738		682		722		500		656

		45.77		734		657		493		663

		45.802		726		697		506		614

		45.834		640		683		540		632

		45.866		701		718		516		661

		45.898		705		724		529		568

		45.93		676		708		492		607

		45.962		671		711		510		609

		45.994		699		700		525		593

		46.026		698		644		479		630

		46.058		649		659		531		561

		46.09		634		678		526		613

		46.122		677		623		476		568

		46.154		640		679		515		570

		46.186		638		647		479		601

		46.218		650		655		492		510

		46.25		634		664		474		538

		46.282		658		656		485		560

		46.314		633		663		498		610

		46.346		627		634		492		571

		46.378		644		661		495		579

		46.41		606		635		479		543

		46.442		596		601		484		528

		46.474		609		587		496		551

		46.506		642		592		443		555

		46.538		618		606		518		585

		46.57		587		620		541		536

		46.602		664		668		526		520

		46.634		608		612		548		522

		46.666		587		664		521		520

		46.698		618		599		565		550

		46.73		647		598		517		564

		46.762		641		609		530		580

		46.794		665		636		521		568

		46.826		651		639		496		538

		46.858		608		591		471		543

		46.89		637		613		498		568

		46.922		650		593		539		520

		46.954		639		596		540		549

		46.986		641		606		554		517

		47.018		619		638		554		524

		47.05		649		641		530		570

		47.082		659		637		544		525

		47.114		685		584		611		512

		47.146		649		580		613		593

		47.178		643		600		579		593

		47.21		647		654		612		532

		47.242		638		599		594		570

		47.274		633		570		605		559

		47.306		602		603		626		524

		47.338		692		615		634		543

		47.37		663		616		604		548

		47.402		649		606		577		536

		47.434		631		577		567		540

		47.466		638		567		572		572

		47.498		653		597		553		556

		47.53		663		600		539		550

		47.562		656		605		545		546

		47.594		598		627		533		558

		47.626		612		618		507		550

		47.658		641		573		507		527

		47.69		604		567		505		538

		47.722		596		577		508		530

		47.754		624		566		507		513

		47.786		642		588		487		485

		47.818		637		573		510		501

		47.85		638		554		496		533

		47.882		649		570		459		529

		47.914		613		566		465		526

		47.946		626		544		470		498

		47.978		633		548		500		500

		48.01		586		579		525		518

		48.042		601		542		482		507

		48.074		586		510		487		494

		48.106		572		550		537		497

		48.138		601		549		513		509

		48.17		568		546		493		515

		48.202		530		520		471		477

		48.234		527		526		468		488

		48.266		545		562		489		507

		48.298		567		554		522		471

		48.33		563		530		495		457

		48.362		555		548		476		463

		48.394		522		558		502		478

		48.426		546		531		490		463

		48.458		538		525		496		481

		48.49		519		540		511		477

		48.522		542		521		460		470

		48.554		531		502		443		489

		48.586		537		516		458		486

		48.618		508		523		476		499

		48.65		508		518		483		493

		48.682		522		498		457		476

		48.714		519		503		460		463

		48.746		541		540		462		471

		48.778		522		531		468		490

		48.81		528		507		503		473

		48.842		527		505		487		457

		48.874		524		477		476		444

		48.906		541		495		493		425

		48.938		527		510		471		456

		48.97		479		510		469		456

		49.002		484		508		493		449

		49.034		510		486		465		471

		49.066		532		498		468		447

		49.098		533		504		503		437

		49.13		500		524		486		445

		49.162		489		543		472		430

		49.194		512		506		465		446

		49.226		516		463		454		439

		49.258		482		457		450		444

		49.29		479		491		478		439

		49.322		497		502		470		414

		49.354		500		515		470		458

		49.386		498		472		448		456

		49.418		510		472		445		428

		49.45		516		505		470		439

		49.482		499		505		483		453

		49.514		490		503		448		492

		49.546		509		512		453		448

		49.578		486		499		479		447

		49.61		492		510		475		457

		49.642		480		487		491		447

		49.674		520		479		499		437

		49.706		507		497		491		431

		49.738		509		520		483		439

		49.77		541		509		492		469

		49.802		555		498		513		447

		49.834		552		479		524		464

		49.866		539		486		501		446

		49.898		521		515		522		429

		49.93		541		505		511		430

		49.962		528		491		481		450

		49.994		520		480		513		456

		50.026		519		501		507		436

		50.058		514		484		493		442

		50.09		518		478		524		471

		50.122		490		476		494		462

		50.154		484		504		454		467

		50.186		488		526		474		475

		50.218		521		498		458		463

		50.25		481		492		489		443

		50.282		505		513		492		453

		50.314		471		464		496		442

		50.346		483		463		510		461

		50.378		530		488		505		471

		50.41		506		476		515		429

		50.442		511		464		548		432

		50.474		496		484		532		460

		50.506		521		469		551		431

		50.538		508		485		562		446

		50.57		510		497		559		464

		50.602		530		506		551		458

		50.634		536		489		554		451

		50.666		518		472		534		459

		50.698		516		472		529		452

		50.73		516		482		482		469

		50.762		504		537		475		468

		50.794		514		516		477		455

		50.826		504		488		490		465

		50.858		504		481		473		485

		50.89		550		480		472		443

		50.922		529		482		460		452

		50.954		549		505		450		444

		50.986		530		478		442		442

		51.018		527		490		465		435

		51.05		580		517		454		439

		51.082		558		480		446		441

		51.114		527		506		456		431

		51.146		521		502		452		409

		51.178		483		463		465		433

		51.21		521		484		471		465

		51.242		502		488		493		445

		51.274		520		481		478		450

		51.306		529		473		454		414

		51.338		519		477		420		444

		51.37		535		485		429		464

		51.402		535		482		447		462

		51.434		503		471		445		445

		51.466		501		461		485		428

		51.498		499		455		501		460

		51.53		507		505		476		453

		51.562		536		513		440		448

		51.594		517		512		467		439

		51.626		490		477		493		449

		51.658		507		479		509		470

		51.69		500		488		532		485

		51.722		549		502		531		483

		51.754		543		489		521		446

		51.786		508		464		502		413

		51.818		525		466		475		445

		51.85		528		454		518		427

		51.882		551		506		483		468

		51.914		530		477		467		459

		51.946		540		460		492		448

		51.978		537		495		444		465

		52.01		544		499		464		462

		52.042		513		490		474		464

		52.074		576		492		464		424

		52.106		605		545		466		470

		52.138		552		473		469		457

		52.17		537		498		441		446

		52.202		585		494		453		471

		52.234		608		470		459		449

		52.266		583		522		463		447

		52.298		563		508		447		475

		52.33		585		520		457		474

		52.362		538		507		444		400

		52.394		522		509		441		414

		52.426		565		494		430		441

		52.458		570		506		468		451

		52.49		560		519		477		467

		52.522		543		514		442		494

		52.554		514		541		450		470

		52.586		511		486		468		468

		52.618		501		511		433		479

		52.65		546		564		435		480

		52.682		554		506		481		456

		52.714		522		495		472		472

		52.746		536		535		459		472

		52.778		565		511		439		451

		52.81		523		504		462		461

		52.842		521		564		470		441

		52.874		540		536		453		443

		52.906		539		544		455		428

		52.938		539		536		432		434

		52.97		572		550		463		431

		53.002		530		507		466		457

		53.034		518		500		432		477

		53.066		537		537		478		472

		53.098		521		536		444		457

		53.13		522		545		433		456

		53.162		507		526		470		457

		53.194		534		540		466		491

		53.226		547		562		454		451

		53.258		513		531		456		488

		53.29		564		529		458		446

		53.322		561		486		467		471

		53.354		512		490		425		430

		53.386		481		512		467		438

		53.418		536		514		430		437

		53.45		557		500		421		414

		53.482		512		497		452		430

		53.514		526		488		439		457

		53.546		524		476		419		470

		53.578		507		477		453		432

		53.61		525		476		429		428

		53.642		550		500		435		422

		53.674		497		482		404		418

		53.706		489		438		447		427

		53.738		494		488		443		420

		53.77		521		473		406		391

		53.802		496		481		417		436

		53.834		503		488		401		427

		53.866		503		484		425		434

		53.898		514		469		430		423

		53.93		485		475		430		408

		53.962		483		460		426		427

		53.994		492		446		411		414

		54.026		485		487		440		396

		54.058		505		442		452		427

		54.09		472		459		414		409

		54.122		461		477		380		433

		54.154		485		481		410		434

		54.186		484		472		457		415

		54.218		496		480		422		400

		54.25		506		468		412		405

		54.282		499		450		393		399

		54.314		469		495		415		393

		54.346		495		519		465		430

		54.378		542		458		443		404

		54.41		541		437		419		409

		54.442		499		477		398		389

		54.474		450		467		429		414

		54.506		470		462		440		434

		54.538		488		445		433		422

		54.57		470		466		446		420

		54.602		454		487		435		397

		54.634		479		475		405		416

		54.666		482		445		434		417

		54.698		437		446		463		420

		54.73		470		455		435		413

		54.762		507		445		419		403

		54.794		509		502		430		452

		54.826		476		476		421		442

		54.858		503		457		421		424

		54.89		525		491		448		403

		54.922		490		458		443		421

		54.954		470		482		425		438

		54.986		474		510		418		428

		55.018		495		497		389		427

		55.05		492		485		409		403

		55.082		484		461		441		412

		55.114		465		448		426		412

		55.146		481		460		428		403

		55.178		495		462		426		399

		55.21		490		488		422		393

		55.242		512		521		405		405

		55.274		501		475		382		435

		55.306		465		459		433		431

		55.338		484		492		435		450

		55.37		456		484		387		428

		55.402		489		472		431		396

		55.434		497		466		398		405

		55.466		489		461		423		423

		55.498		535		470		427		416

		55.53		466		502		428		400

		55.562		480		484		408		432

		55.594		488		461		401		426

		55.626		502		459		391		417

		55.658		513		459		419		436

		55.69		481		464		455		479

		55.722		485		490		460		462

		55.754		505		442		394		449

		55.786		506		493		390		461

		55.818		496		502		402		455

		55.85		541		482		423		449

		55.882		527		470		439		418

		55.914		524		444		434		447

		55.946		482		449		404		431

		55.978		488		480		370		435

		56.01		530		482		445		438

		56.042		501		456		418		422

		56.074		503		463		404		402

		56.106		512		527		441		431

		56.138		448		462		405		437

		56.17		496		475		430		438

		56.202		506		499		429		439

		56.234		529		482		441		452

		56.266		530		447		418		425

		56.298		516		492		452		413

		56.33		524		475		436		427

		56.362		512		526		408		441

		56.394		545		519		434		441

		56.426		481		477		470		436

		56.458		546		477		431		455

		56.49		533		472		451		418

		56.522		499		490		440		408

		56.554		529		484		488		432

		56.586		555		534		448		408

		56.618		541		505		481		435

		56.65		552		474		481		435

		56.682		521		489		488		426

		56.714		568		487		484		414

		56.746		499		518		422		417

		56.778		499		477		446		468

		56.81		543		541		436		425

		56.842		564		507		460		440

		56.874		517		478		447		472

		56.906		564		423		469		410

		56.938		508		478		439		429

		56.97		554		471		436		410

		57.002		529		488		422		420

		57.034		532		519		445		406

		57.066		567		482		433		434

		57.098		542		487		443		432

		57.13		512		461		421		434

		57.162		490		482		434		447

		57.194		512		523		443		431

		57.226		533		452		456		480

		57.258		531		486		408		391

		57.29		463		510		477		453

		57.322		555		484		447		418

		57.354		506		482		458		395

		57.386		496		489		526		442

		57.418		492		490		489		419

		57.45		479		458		469		416

		57.482		491		493		540		454

		57.514		482		428		540		384

		57.546		513		507		534		424

		57.578		477		471		547		423

		57.61		467		455		503		386

		57.642		488		459		485		426

		57.674		462		463		556		428

		57.706		486		484		521		434

		57.738		492		440		509		415

		57.77		496		434		524		392

		57.802		538		481		499		403

		57.834		473		470		487		408

		57.866		516		493		468		440

		57.898		507		459		430		444

		57.93		490		513		436		419

		57.962		455		477		475		405

		57.994		467		456		389		405

		58.026		475		437		429		413

		58.058		492		463		437		402

		58.09		472		472		454		447

		58.122		466		479		435		361

		58.154		490		480		452		418

		58.186		524		465		418		419

		58.218		503		461		398		397

		58.25		445		454		396		411

		58.282		472		464		436		383

		58.314		459		463		391		411

		58.346		475		472		397		414

		58.378		464		448		441		395

		58.41		477		453		408		381

		58.442		438		475		379		372

		58.474		434		478		368		438

		58.506		431		496		422		403

		58.538		467		446		407		416

		58.57		472		447		364		376

		58.602		450		462		373		374

		58.634		454		450		402		463

		58.666		514		420		397		406

		58.698		507		444		394		385

		58.73		477		470		397		386

		58.762		463		473		353		392

		58.794		492		447		409		419

		58.826		447		445		388		368

		58.858		498		447		393		376

		58.89		506		474		423		416

		58.922		459		453		402		371

		58.954		459		465		410		382

		58.986		491		427		389		422

		59.018		449		476		422		415

		59.05		489		434		384		441

		59.082		494		437		371		376

		59.114		504		450		377		367

		59.146		482		461		386		380

		59.178		446		455		394		412

		59.21		443		427		381		395

		59.242		476		406		384		399

		59.274		504		444		393		375

		59.306		494		459		383		432

		59.338		496		479		389		418

		59.37		524		460		418		420

		59.402		503		469		406		399

		59.434		564		476		389		390

		59.466		503		440		366		378

		59.498		479		459		389		390

		59.53		482		457		381		406

		59.562		504		458		384		380

		59.594		495		432		407		398

		59.626		473		459		391		442

		59.658		475		475		393		412

		59.69		467		449		395		383

		59.722		496		436		392		428

		59.754		500		417		374		443

		59.786		507		447		380		408

		59.818		508		462		376		410

		59.85		517		484		382		428

		59.882		512		467		376		406

		59.914		476		455		390		382

		59.946		476		465		392		411

		59.978		487		457		401		428

		60.01		485		438		401		408

		60.042		512		436		371		390

		60.074		493		448		393		395

		60.106		468		450		415		392

		60.138		485		454		398		390

		60.17		507		441		394		388

		60.202		520		445		417		388

		60.234		488		468		429		404

		60.266		518		430		377		374

		60.298		503		474		371		412

		60.33		461		475		403		369

		60.362		448		428		431		356

		60.394		483		445		366		394

		60.426		481		398		384		390

		60.458		492		431		384		365

		60.49		486		431		364		370

		60.522		459		425		400		364

		60.554		473		448		381		381

		60.586		489		455		367		354

		60.618		462		432		369		407

		60.65		458		431		413		419

		60.682		441		416		372		389

		60.714		448		440		400		376

		60.746		477		467		391		369

		60.778		491		441		402		388

		60.81		430		480		399		359

		60.842		477		469		396		386

		60.874		456		453		385		440

		60.906		446		447		406		348

		60.938		447		489		379		367

		60.97		428		423		380		409

		61.002		449		426		377		402

		61.034		434		438		376		366

		61.066		426		407		371		419

		61.098		438		442		339		419

		61.13		437		465		360		406

		61.162		429		414		363		416

		61.194		517		416		380		383

		61.226		476		451		381		400

		61.258		470		442		384		392

		61.29		456		442		408		372

		61.322		505		412		390		409

		61.354		455		459		403		339

		61.386		470		439		367		422

		61.418		494		414		401		404

		61.45		460		416		384		418

		61.482		474		440		350		378

		61.514		475		441		386		373

		61.546		430		405		402		370

		61.578		469		415		388		372

		61.61		434		422		389		389

		61.642		478		422		363		407

		61.674		465		392		410		394

		61.706		478		409		373		361

		61.738		460		416		340		361

		61.77		494		432		364		376

		61.802		431		412		358		353

		61.834		473		438		356		373

		61.866		435		439		331		377

		61.898		486		445		372		398

		61.93		478		453		364		371

		61.962		456		427		383		331

		61.994		417		407		372		362

		62.026		471		419		353		385

		62.058		452		434		362		368

		62.09		458		431		362		357

		62.122		435		461		361		331

		62.154		450		433		357		414

		62.186		475		446		358		352

		62.218		438		407		371		380

		62.25		473		433		367		371

		62.282		442		428		385		383

		62.314		456		435		385		370

		62.346		454		400		366		406

		62.378		456		413		395		377

		62.41		459		441		376		385

		62.442		478		454		373		404

		62.474		408		456		359		376

		62.506		442		398		390		383

		62.538		469		416		371		394

		62.57		418		413		387		370

		62.602		473		423		363		369

		62.634		423		432		366		379

		62.666		441		462		402		390

		62.698		451		471		357		398

		62.73		469		475		409		359

		62.762		463		424		383		414

		62.794		464		426		395		412

		62.826		427		449		390		381

		62.858		464		449		404		401

		62.89		499		433		329		423

		62.922		508		403		386		427

		62.954		457		438		403		369

		62.986		446		402		384		388

		63.018		470		455		381		415

		63.05		457		445		408		374

		63.082		450		451		399		371

		63.114		501		452		409		395

		63.146		453		458		433		391

		63.178		436		464		435		420

		63.21		501		494		438		421

		63.242		468		487		418		428

		63.274		472		467		420		404

		63.306		468		456		419		392

		63.338		488		510		452		447

		63.37		459		449		446		459

		63.402		507		472		475		463

		63.434		530		446		454		432

		63.466		475		461		446		458

		63.498		450		487		437		429

		63.53		463		458		442		443

		63.562		476		464		413		473

		63.594		537		506		471		442

		63.626		512		505		447		453

		63.658		523		503		414		459

		63.69		480		521		449		451

		63.722		497		494		404		473

		63.754		519		512		412		435

		63.786		516		539		505		453

		63.818		479		555		423		443

		63.85		534		533		476		491

		63.882		517		508		411		498

		63.914		546		479		410		473

		63.946		535		533		392		480

		63.978		591		543		400		493

		64.01		528		534		444		451

		64.042		558		549		457		438

		64.074		550		530		459		460

		64.106		553		568		478		479

		64.138		570		592		481		490

		64.17		575		570		432		532

		64.202		565		606		437		580

		64.234		610		576		432		496

		64.266		569		557		494		500

		64.298		558		527		451		543

		64.33		570		513		456		487

		64.362		584		576		448		467

		64.394		582		572		452		539

		64.426		571		567		444		495

		64.458		558		567		449		493

		64.49		577		588		447		498

		64.522		565		579		404		578

		64.554		537		594		392		505

		64.586		576		576		454		497

		64.618		605		545		416		537

		64.65		565		574		410		551

		64.682		580		594		477		524

		64.714		579		569		455		523

		64.746		614		564		432		530

		64.778		578		610		415		465

		64.81		557		597		416		534

		64.842		577		562		444		523

		64.874		636		570		453		477

		64.906		567		616		474		538

		64.938		624		563		438		551

		64.97		581		580		436		489

		65.002		571		552		413		501

		65.034		598		574		439		477

		65.066		622		584		445		486

		65.098		523		610		480		513

		65.13		600		589		467		495

		65.162		589		541		433		471

		65.194		560		517		413		511

		65.226		587		589		437		500

		65.258		595		567		439		501

		65.29		577		547		446		499

		65.322		561		583		416		490

		65.354		567		569		422		533

		65.386		546		545		423		521

		65.418		542		540		442		479

		65.45		554		564		408		494

		65.482		565		565		423		460

		65.514		551		553		473		514

		65.546		556		519		466		489

		65.578		562		553		441		488

		65.61		514		502		414		452

		65.642		513		547		450		494

		65.674		548		517		430		461

		65.706		563		558		433		487

		65.738		549		551		415		490

		65.77		542		521		429		455

		65.802		558		567		404		497

		65.834		538		542		402		511

		65.866		540		556		451		464

		65.898		555		565		411		471

		65.93		595		510		422		474

		65.962		521		503		431		424

		65.994		528		494		421		504

		66.026		554		510		399		436

		66.058		540		559		430		481

		66.09		519		513		430		468

		66.122		543		495		397		433

		66.154		510		501		408		473

		66.186		568		532		374		446

		66.218		487		518		406		438

		66.25		543		480		398		433

		66.282		536		501		368		441

		66.314		529		550		392		441

		66.346		560		504		397		432

		66.378		545		519		397		440

		66.41		549		499		402		415

		66.442		524		501		425		462

		66.474		569		453		385		442

		66.506		533		514		348		416

		66.538		484		523		391		447

		66.57		487		521		370		432

		66.602		496		527		416		454

		66.634		516		525		413		431

		66.666		532		489		413		423

		66.698		531		456		362		451

		66.73		468		519		413		429

		66.762		522		512		411		448

		66.794		502		536		363		410

		66.826		502		529		382		399

		66.858		463		509		356		438

		66.89		481		542		381		452

		66.922		498		506		370		423

		66.954		487		476		388		447

		66.986		518		489		393		400

		67.018		532		484		366		445

		67.05		516		470		374		423

		67.082		482		508		412		436

		67.114		526		442		373		471

		67.146		493		443		384		383

		67.178		485		496		392		441

		67.21		507		449		395		401

		67.242		506		499		388		424

		67.274		528		446		403		430

		67.306		491		482		366		395

		67.338		455		465		405		437

		67.37		519		456		363		427

		67.402		477		453		401		419

		67.434		495		465		383		397

		67.466		502		464		402		452

		67.498		512		464		367		406

		67.53		490		471		404		416

		67.562		484		476		395		395

		67.594		476		485		376		438

		67.626		446		479		367		422

		67.658		469		509		377		437

		67.69		483		472		359		425

		67.722		455		453		367		433

		67.754		505		471		382		422

		67.786		509		492		375		443

		67.818		485		481		395		431

		67.85		477		488		400		432

		67.882		461		460		413		454

		67.914		472		488		366		523

		67.946		513		512		388		461

		67.978		487		505		354		468

		68.01		485		453		350		440

		68.042		488		508		363		423

		68.074		470		478		409		449

		68.106		485		482		370		459

		68.138		505		474		385		432

		68.17		530		515		391		439

		68.202		511		509		369		416

		68.234		445		506		410		408

		68.266		509		484		381		466

		68.298		540		521		420		418

		68.33		455		502		393		399

		68.362		493		477		417		447

		68.394		477		465		423		434

		68.426		497		524		362		446

		68.458		535		491		366		434

		68.49		487		472		385		448

		68.522		472		473		411		435

		68.554		492		502		433		440

		68.586		454		468		412		431

		68.618		462		458		395		418

		68.65		481		458		423		427

		68.682		477		490		400		451

		68.714		479		488		408		438

		68.746		510		453		432		379

		68.778		531		475		412		395

		68.81		477		467		402		408

		68.842		481		468		413		415

		68.874		497		436		391		413

		68.906		494		479		389		391

		68.938		514		464		396		368

		68.97		448		425		385		412

		69.002		493		428		413		408

		69.034		472		459		423		411

		69.066		488		430		415		395

		69.098		442		475		425		399

		69.13		453		450		405		380

		69.162		427		456		395		390

		69.194		438		453		406		401

		69.226		423		411		417		396

		69.258		447		435		412		382

		69.29		450		402		342		416

		69.322		431		449		377		386

		69.354		480		465		376		404

		69.386		500		430		400		372

		69.418		450		399		411		359

		69.45		441		439		370		384

		69.482		419		430		347		402

		69.514		429		427		346		359

		69.546		446		464		309		396

		69.578		430		375		320		373

		69.61		423		462		389		397

		69.642		445		433		372		359

		69.674		462		421		340		389

		69.706		476		414		358		376

		69.738		407		425		345		394

		69.77		449		403		367		392

		69.802		422		416		363		393

		69.834		436		421		346		359

		69.866		443		421		339		367

		69.898		450		400		335		422

		69.93		418		422		379		361

		69.962		415		427		348		372

		69.994		428		381		334		359

		70.026		439		428		332		370

		70.058		434		409		325		377

		70.09		457		422		336		398

		70.122		424		429		342		414

		70.154		461		465		342		386

		70.186		444		429		315		416

		70.218		440		425		346		381

		70.25		473		470		340		402

		70.282		438		393		316		362

		70.314		463		432		331		402

		70.346		437		433		331		400

		70.378		437		431		356		409

		70.41		463		448		362		435

		70.442		442		429		384		375

		70.474		480		446		346		395

		70.506		449		463		371		376

		70.538		435		425		377		404

		70.57		445		411		333		390

		70.602		460		435		356		422

		70.634		425		460		363		342

		70.666		479		432		342		359

		70.698		454		450		340		400

		70.73		469		441		360		413

		70.762		408		412		372		431

		70.794		402		443		379		409

		70.826		453		467		369		386

		70.858		442		455		341		397

		70.89		421		451		348		386

		70.922		469		421		344		403

		70.954		498		426		365		401

		70.986		463		439		365		406

		71.018		472		441		347		402

		71.05		430		444		356		378

		71.082		444		452		339		379

		71.114		432		456		333		363

		71.146		444		444		348		362

		71.178		439		442		375		383

		71.21		418		459		386		416

		71.242		441		472		354		386

		71.274		425		439		343		372

		71.306		414		398		373		390

		71.338		396		437		372		374

		71.37		448		426		359		363

		71.402		442		447		400		371

		71.434		443		420		418		392

		71.466		429		426		345		419

		71.498		426		427		362		402

		71.53		452		407		337		379

		71.562		439		433		333		388

		71.594		441		442		377		375

		71.626		429		444		352		428

		71.658		429		463		376		402

		71.69		419		429		367		395

		71.722		441		481		354		396

		71.754		410		444		369		402

		71.786		393		473		389		387

		71.818		433		403		348		360

		71.85		417		441		338		370

		71.882		455		416		358		377

		71.914		424		397		366		414

		71.946		441		447		347		369

		71.978		436		407		357		389

		72.01		421		443		328		358

		72.042		397		432		331		402

		72.074		455		429		361		391

		72.106		448		414		373		371

		72.138		452		427		318		402

		72.17		401		414		342		379

		72.202		441		452		379		378

		72.234		481		389		340		363

		72.266		448		438		322		411

		72.298		417		424		334		351

		72.33		437		433		343		384

		72.362		441		439		332		343

		72.394		401		412		309		363

		72.426		424		432		346		380

		72.458		458		444		345		403

		72.49		424		418		325		394

		72.522		413		428		321		395

		72.554		430		422		320		367

		72.586		455		429		333		367

		72.618		456		449		343		403

		72.65		454		451		340		399

		72.682		457		418		321		366

		72.714		449		440		344		379

		72.746		484		470		356		386

		72.778		467		450		336		422

		72.81		429		461		331		385

		72.842		448		426		367		367

		72.874		472		460		339		418

		72.906		457		456		331		413

		72.938		454		463		338		394

		72.97		461		448		377		430

		73.002		463		481		317		449

		73.034		489		449		347		417

		73.066		466		487		350		441

		73.098		458		469		369		436

		73.13		477		481		336		446

		73.162		465		491		323		429

		73.194		498		504		376		433

		73.226		515		483		350		474

		73.258		498		509		350		492

		73.29		496		522		374		447

		73.322		510		547		370		451

		73.354		521		544		360		503

		73.386		503		614		373		477

		73.418		557		550		443		496

		73.45		545		622		368		572

		73.482		552		614		422		553

		73.514		553		614		406		568

		73.546		564		687		402		522

		73.578		589		638		371		551

		73.61		571		612		409		607

		73.642		608		691		409		584

		73.674		619		690		439		608

		73.706		629		668		417		637

		73.738		646		656		462		586

		73.77		697		741		464		670

		73.802		708		748		479		667

		73.834		659		698		448		680

		73.866		683		724		479		651

		73.898		723		749		468		627

		73.93		660		733		493		639

		73.962		724		746		494		678

		73.994		746		709		524		688

		74.026		712		728		519		671

		74.058		706		728		518		698

		74.09		729		726		486		705

		74.122		704		747		501		681

		74.154		647		722		509		680

		74.186		718		721		495		669

		74.218		681		703		494		633

		74.25		694		692		472		627

		74.282		727		693		467		607

		74.314		688		663		497		564

		74.346		656		704		536		664

		74.378		696		623		521		676

		74.41		747		704		463		622

		74.442		689		673		471		587

		74.474		669		663		488		639

		74.506		610		633		448		670

		74.538		634		621		444		573

		74.57		668		671		482		574

		74.602		651		614		401		561

		74.634		632		632		443		570

		74.666		637		595		444		524

		74.698		679		608		459		578

		74.73		633		559		420		544

		74.762		614		565		483		556

		74.794		657		598		438		560

		74.826		608		580		403		591

		74.858		617		565		381		549

		74.89		603		585		373		557

		74.922		637		635		368		578

		74.954		620		583		430		549

		74.986		567		620		393		531

		75.018		583		566		373		529

		75.05		549		568		404		544

		75.082		587		581		382		523

		75.114		580		534		419		491

		75.146		594		532		401		502

		75.178		582		548		428		536

		75.21		555		522		432		506

		75.242		579		530		416		523

		75.274		522		569		391		511

		75.306		569		578		375		484

		75.338		564		572		359		510

		75.37		604		528		389		504

		75.402		581		525		376		529

		75.434		555		538		371		506

		75.466		591		555		392		495

		75.498		547		551		417		521

		75.53		528		556		395		485

		75.562		574		534		374		455

		75.594		555		544		407		472

		75.626		566		532		394		470

		75.658		563		529		379		439

		75.69		491		574		397		466

		75.722		505		527		380		490

		75.754		557		518		380		500

		75.786		541		502		393		504

		75.818		543		517		382		474

		75.85		495		543		401		448

		75.882		515		542		389		436

		75.914		508		517		392		456

		75.946		538		561		370		457

		75.978		561		507		358		478

		76.01		495		527		343		452

		76.042		466		494		379		457

		76.074		466		491		392		458

		76.106		492		422		370		402

		76.138		455		486		365		410

		76.17		500		512		358		446

		76.202		471		482		376		424

		76.234		476		505		384		418

		76.266		480		510		344		444

		76.298		502		503		388		452

		76.33		488		474		373		427

		76.362		445		431		372		422

		76.394		458		463		339		422

		76.426		505		482		326		400

		76.458		469		443		329		420

		76.49		482		447		362		419

		76.522		496		445		355		382

		76.554		457		419		347		389

		76.586		452		441		349		413

		76.618		436		487		332		400

		76.65		467		460		324		396

		76.682		482		479		346		401

		76.714		445		422		348		413

		76.746		432		434		349		392

		76.778		449		454		328		411

		76.81		457		445		319		414

		76.842		433		461		320		389

		76.874		455		435		322		431

		76.906		453		448		324		407

		76.938		419		443		323		356

		76.97		400		433		333		389

		77.002		427		446		314		380

		77.034		480		416		329		411

		77.066		410		447		320		388

		77.098		467		406		307		332

		77.13		440		450		326		405

		77.162		442		446		315		378

		77.194		464		422		303		409

		77.226		449		433		339		377

		77.258		449		415		329		346

		77.29		447		421		318		383

		77.322		469		424		331		393

		77.354		449		427		335		352

		77.386		450		403		332		361

		77.418		477		411		324		374

		77.45		445		459		325		381

		77.482		436		404		306		346

		77.514		409		429		310		379

		77.546		427		410		337		401

		77.578		449		455		306		386

		77.61		448		400		332		358

		77.642		443		472		339		382

		77.674		446		427		313		352

		77.706		434		395		311		387

		77.738		408		461		340		415

		77.77		415		474		310		373

		77.802		431		440		305		392

		77.834		473		419		326		381

		77.866		441		426		335		368

		77.898		446		420		327		389

		77.93		475		421		338		352

		77.962		444		445		312		381

		77.994		440		442		297		396

		78.026		458		435		327		369

		78.058		435		417		338		355

		78.09		416		437		350		348

		78.122		421		421		341		369

		78.154		439		417		335		378

		78.186		436		417		333		369

		78.218		430		422		325		380

		78.25		419		429		328		390

		78.282		417		432		346		377

		78.314		447		411		321		345

		78.346		444		439		304		372

		78.378		409		418		353		369

		78.41		453		375		314		389

		78.442		422		433		305		419

		78.474		450		413		322		369

		78.506		408		406		300		324

		78.538		384		435		314		399

		78.57		453		411		344		384

		78.602		424		402		315		358

		78.634		426		389		304		359

		78.666		441		477		323		371

		78.698		443		402		285		390

		78.73		422		409		336		353

		78.762		431		429		317		383

		78.794		396		428		345		372

		78.826		394		417		348		403

		78.858		442		452		279		371

		78.89		406		440		301		411

		78.922		419		430		355		402

		78.954		401		380		338		368

		78.986		430		418		356		377

		79.018		430		426		312		337

		79.05		424		426		332		388

		79.082		413		406		316		389

		79.114		442		440		334		385

		79.146		431		433		311		390

		79.178		400		467		340		346

		79.21		404		461		336		392

		79.242		410		446		310		394

		79.274		427		404		337		368

		79.306		462		384		292		363

		79.338		431		412		328		367

		79.37		450		413		307		357

		79.402		461		434		310		361

		79.434		421		418		336		357

		79.466		465		432		329		376

		79.498		430		418		297		358

		79.53		426		423		350		333

		79.562		433		456		348		365

		79.594		446		421		307		360

		79.626		425		407		307		387

		79.658		433		450		334		377

		79.69		432		442		307		391

		79.722		421		398		312		392

		79.754		430		414		329		389

		79.786		437		411		343		389

		79.818		437		448		300		347

		79.85		439		422		336		334

		79.882		433		416		301		350

		79.914		456		435		356		379

		79.946		447		442		333		371

		79.978		459		409		327		386

		80.01		441		439		313		403

		80.042		452		409		334		364

		80.074		415		442		327		349

		80.106		400		409		337		354

		80.138		415		431		322		404

		80.17		455		384		310		421

		80.202		437		461		324		375

		80.234		447		465		329		366

		80.266		438		447		361		374

		80.298		426		446		336		337

		80.33		427		401		331		394

		80.362		435		427		312		360

		80.394		397		419		333		342

		80.426		433		406		302		370

		80.458		407		437		311		398

		80.49		422		417		303		386

		80.522		435		406		318		393

		80.554		421		448		320		390

		80.586		410		436		307		341

		80.618		415		434		303		381

		80.65		403		467		319		354

		80.682		421		402		327		366

		80.714		437		408		329		362

		80.746		444		441		335		354

		80.778		465		421		308		376

		80.81		421		417		279		377

		80.842		396		396		311		408

		80.874		422		409		295		404

		80.906		437		467		288		386

		80.938		429		417		294		414

		80.97		420		400		310		410

		81.002		438		425		336		418

		81.034		434		382		339		366

		81.066		416		437		311		404

		81.098		448		395		301		398

		81.13		427		434		281		398

		81.162		425		432		294		366

		81.194		413		444		323		367

		81.226		436		447		307		347

		81.258		403		408		327		338

		81.29		413		415		330		362

		81.322		388		437		304		350

		81.354		436		413		306		346

		81.386		397		403		301		329

		81.418		405		439		297		396

		81.45		428		407		322		352

		81.482		422		458		340		396

		81.514		376		443		307		404

		81.546		418		428		281		339

		81.578		419		403		320		382

		81.61		380		431		300		360

		81.642		437		399		300		318

		81.674		383		403		311		368

		81.706		431		429		302		330

		81.738		437		468		323		377

		81.77		436		400		324		322

		81.802		415		419		322		362

		81.834		438		409		296		366

		81.866		426		405		290		392

		81.898		444		400		300		365

		81.93		377		399		339		352

		81.962		374		432		316		388

		81.994		454		433		333		388

		82.026		398		371		304		372

		82.058		428		451		332		350

		82.09		429		433		291		348

		82.122		421		421		319		373

		82.154		405		395		312		400

		82.186		394		374		289		375

		82.218		402		384		296		372

		82.25		419		419		310		377

		82.282		426		435		333		380

		82.314		423		427		323		352

		82.346		398		391		319		358

		82.378		399		401		326		386

		82.41		409		406		330		345

		82.442		401		453		318		336

		82.474		430		404		302		340

		82.506		418		398		326		353

		82.538		416		415		329		366

		82.57		448		398		317		407

		82.602		405		418		316		385

		82.634		408		425		295		360

		82.666		423		408		301		322

		82.698		421		357		348		359

		82.73		434		453		303		367

		82.762		399		377		308		344

		82.794		425		402		349		431

		82.826		427		419		316		383

		82.858		409		411		310		372

		82.89		410		378		317		357

		82.922		383		423		309		342

		82.954		423		407		316		380

		82.986		396		431		319		335

		83.018		403		403		339		351

		83.05		387		398		322		340

		83.082		424		377		302		351

		83.114		392		445		315		323

		83.146		349		428		325		373

		83.178		448		394		299		348

		83.21		365		407		299		362

		83.242		377		377		337		367

		83.274		383		387		294		342

		83.306		439		435		302		336

		83.338		399		432		324		360

		83.37		384		415		320		372

		83.402		410		417		321		369

		83.434		408		391		328		355

		83.466		431		416		309		322

		83.498		409		399		347		331

		83.53		400		401		313		338

		83.562		408		419		292		341

		83.594		424		400		347		340

		83.626		468		384		313		349

		83.658		442		405		330		359

		83.69		401		444		322		328

		83.722		406		436		299		348

		83.754		384		425		337		380

		83.786		417		425		328		381

		83.818		419		430		328		359

		83.85		430		404		309		372

		83.882		391		404		301		398

		83.914		388		415		324		366

		83.946		419		398		309		385

		83.978		409		416		325		364

		84.01		417		422		314		387

		84.042		406		393		354		379

		84.074		416		405		316		349

		84.106		418		425		336		359

		84.138		417		387		305		379

		84.17		398		399		344		350

		84.202		399		399		325		331

		84.234		412		449		317		349

		84.266		432		457		347		384

		84.298		419		411		326		384

		84.33		407		398		286		353

		84.362		444		386		315		369

		84.394		435		449		301		372

		84.426		409		421		325		363

		84.458		416		419		332		388

		84.49		393		440		308		363

		84.522		436		424		312		345

		84.554		382		418		323		348

		84.586		394		445		328		376

		84.618		427		401		314		344

		84.65		411		424		314		369

		84.682		424		416		326		357

		84.714		427		411		301		361

		84.746		431		418		287		376

		84.778		383		419		294		371

		84.81		413		451		299		368

		84.842		447		427		303		348

		84.874		413		364		292		346

		84.906		406		419		314		339

		84.938		434		387		288		360

		84.97		444		395		318		388

		85.002		420		392		306		389

		85.034		396		398		309		365

		85.066		398		407		282		376

		85.098		429		405		296		357

		85.13		382		374		284		351

		85.162		384		412		332		367

		85.194		410		407		316		383

		85.226		445		411		298		373

		85.258		408		397		288		381

		85.29		428		405		284		345

		85.322		411		415		321		375

		85.354		387		440		293		355

		85.386		382		448		306		379

		85.418		368		388		316		370

		85.45		424		426		328		373

		85.482		393		402		321		340

		85.514		407		379		316		345

		85.546		411		402		323		368

		85.578		399		417		337		367

		85.61		407		415		308		350

		85.642		413		408		323		384

		85.674		388		426		337		371

		85.706		438		416		306		367

		85.738		414		404		331		376

		85.77		389		418		340		341

		85.802		425		440		337		362

		85.834		403		376		292		362

		85.866		417		427		325		371

		85.898		409		361		324		359

		85.93		407		391		343		350

		85.962		460		420		352		382

		85.994		427		417		330		348

		86.026		377		382		360		364

		86.058		415		394		311		333

		86.09		400		414		343		384

		86.122		411		415		314		333

		86.154		412		417		337		382

		86.186		410		450		320		340

		86.218		416		407		335		374

		86.25		418		418		339		367

		86.282		410		449		333		397

		86.314		427		447		339		350

		86.346		431		397		346		339

		86.378		417		406		321		372

		86.41		410		427		332		342

		86.442		409		393		335		371

		86.474		451		412		317		352

		86.506		426		401		313		374

		86.538		386		418		309		371

		86.57		435		409		303		402

		86.602		421		446		281		386

		86.634		457		424		346		370

		86.666		445		415		340		415

		86.698		434		415		308		386

		86.73		442		419		313		391

		86.762		412		444		299		379

		86.794		432		408		298		400

		86.826		438		416		357		414

		86.858		439		419		329		399

		86.89		436		444		317		405

		86.922		454		438		340		348

		86.954		440		440		329		417

		86.986		413		448		326		380

		87.018		445		464		318		413

		87.05		479		433		342		439

		87.082		412		465		303		406

		87.114		434		403		331		379

		87.146		447		424		331		391

		87.178		495		456		299		387

		87.21		474		408		311		395

		87.242		452		417		347		417

		87.274		417		481		346		409

		87.306		416		455		335		366

		87.338		444		437		345		414

		87.37		451		460		355		466

		87.402		445		472		370		444

		87.434		416		485		360		426

		87.466		444		480		363		435

		87.498		461		441		371		442

		87.53		474		450		387		425

		87.562		456		463		371		413

		87.594		447		472		349		412

		87.626		440		516		374		459

		87.658		414		464		345		437

		87.69		493		471		341		438

		87.722		511		451		354		436

		87.754		475		468		344		426

		87.786		495		459		376		431

		87.818		494		508		372		423

		87.85		504		530		342		383

		87.882		508		502		358		463

		87.914		518		498		329		463

		87.946		497		471		334		445

		87.978		489		513		355		471

		88.01		510		532		394		405

		88.042		502		519		349		429

		88.074		508		560		338		490

		88.106		503		513		380		466

		88.138		476		489		358		459

		88.17		527		520		367		461

		88.202		490		480		368		487

		88.234		519		522		372		462

		88.266		533		545		347		411

		88.298		467		507		359		410

		88.33		482		479		343		463

		88.362		497		514		344		449

		88.394		534		538		339		430

		88.426		499		524		328		451

		88.458		519		442		331		414

		88.49		510		525		321		433

		88.522		497		493		358		493

		88.554		469		487		349		467

		88.586		485		514		339		439

		88.618		539		459		375		430

		88.65		477		492		335		437

		88.682		482		510		358		413

		88.714		507		468		337		398

		88.746		490		455		346		443

		88.778		444		458		363		411

		88.81		480		477		348		444

		88.842		501		423		325		400

		88.874		464		455		338		415

		88.906		477		432		367		411

		88.938		486		458		285		415

		88.97		509		485		358		427

		89.002		450		428		351		397

		89.034		447		459		365		429

		89.066		473		445		391		412

		89.098		467		452		350		417

		89.13		414		458		319		403

		89.162		456		424		311		416

		89.194		473		438		326		414

		89.226		467		465		338		410

		89.258		443		451		350		403

		89.29		442		428		328		407

		89.322		489		441		308		396

		89.354		476		440		349		412

		89.386		481		451		357		409

		89.418		442		483		338		397

		89.45		441		439		340		389

		89.482		473		452		323		391

		89.514		490		439		326		376

		89.546		459		474		331		396

		89.578		483		461		313		401

		89.61		474		449		315		381

		89.642		394		448		309		387

		89.674		487		480		335		408

		89.706		462		464		330		418

		89.738		432		504		365		419

		89.77		478		432		332		373

		89.802		466		424		300		393

		89.834		482		433		315		372

		89.866		458		466		334		416

		89.898		437		430		348		379

		89.93		450		488		316		383

		89.962		404		497		337		381

		89.994		434		408		307		398

		90.026		444		486		336		441

		90.058		488		450		334		400

		90.09		462		445		343		366

		90.122		494		463		338		400

		90.154		470		427		315		402

		90.186		499		500		316		373

		90.218		475		427		327		403

		90.25		448		428		352		429

		90.282		454		437		315		403

		90.314		449		450		344		377

		90.346		444		449		335		384

		90.378		433		478		305		396

		90.41		436		447		319		431

		90.442		482		427		320		402

		90.474		452		439		312		360

		90.506		434		441		333		362

		90.538		476		473		304		387

		90.57		424		443		306		392

		90.602		459		436		328		364

		90.634		421		442		331		386

		90.666		475		473		311		403

		90.698		439		450		326		447

		90.73		444		434		326		416

		90.762		441		433		342		375

		90.794		433		443		351		398

		90.826		456		458		344		397

		90.858		453		441		351		384

		90.89		458		440		359		405

		90.922		456		448		356		414

		90.954		445		435		354		396

		90.986		448		435		362		403

		91.018		479		427		347		425

		91.05		455		437		340		385

		91.082		433		445		335		396

		91.114		450		440		374		391

		91.146		480		425		320		428

		91.178		465		433		324		422

		91.21		437		476		342		411

		91.242		461		438		352		383

		91.274		454		473		357		401

		91.306		449		474		354		413

		91.338		476		451		372		434

		91.37		434		467		313		400

		91.402		474		442		347		425

		91.434		464		446		346		403

		91.466		477		426		324		415

		91.498		472		458		326		380

		91.53		414		458		369		424

		91.562		466		485		338		416

		91.594		467		483		335		416

		91.626		448		420		321		423

		91.658		448		491		331		429

		91.69		461		446		322		424

		91.722		485		492		347		428

		91.754		467		503		329		398

		91.786		417		463		350		430

		91.818		455		472		370		422

		91.85		455		428		346		421

		91.882		471		462		326		418

		91.914		424		466		344		417

		91.946		461		506		358		399

		91.978		457		470		382		454

		92.01		477		488		357		399

		92.042		471		463		383		420

		92.074		490		459		366		446

		92.106		491		495		332		382

		92.138		468		475		346		434

		92.17		465		483		353		427

		92.202		481		482		322		443

		92.234		504		451		329		423

		92.266		482		519		350		415

		92.298		486		473		324		471

		92.33		477		497		335		486

		92.362		504		488		322		425

		92.394		499		528		355		475

		92.426		489		528		339		442

		92.458		483		520		349		422

		92.49		488		511		361		471

		92.522		472		499		358		460

		92.554		476		497		374		434

		92.586		504		504		359		461

		92.618		496		496		354		455

		92.65		502		486		342		486

		92.682		513		508		322		466

		92.714		518		554		365		470

		92.746		504		493		369		456

		92.778		446		512		332		442

		92.81		495		558		323		470

		92.842		530		466		366		444

		92.874		488		499		330		404

		92.906		488		462		349		455

		92.938		498		478		351		416

		92.97		478		486		333		407

		93.002		475		472		357		476

		93.034		495		508		337		462

		93.066		480		515		316		467

		93.098		471		489		344		410

		93.13		507		490		381		432

		93.162		497		490		332		464

		93.194		451		492		344		406

		93.226		467		534		354		419

		93.258		514		484		346		455

		93.29		492		465		393		420

		93.322		482		512		354		413

		93.354		515		525		368		392

		93.386		498		483		339		432

		93.418		476		452		321		409

		93.45		459		440		364		454

		93.482		472		446		344		380

		93.514		448		444		359		380

		93.546		463		439		366		397

		93.578		480		427		351		455

		93.61		473		477		338		409

		93.642		485		422		322		400

		93.674		437		453		364		388

		93.706		472		480		362		365

		93.738		506		434		315		401

		93.77		423		459		341		414

		93.802		421		465		338		424

		93.834		452		456		325		419

		93.866		454		446		325		402

		93.898		441		426		375		393

		93.93		462		448		347		395

		93.962		485		448		320		396

		93.994		407		441		328		408

		94.026		439		417		335		357

		94.058		471		450		315		406

		94.09		453		450		341		395

		94.122		434		428		336		370

		94.154		450		414		329		349

		94.186		438		444		312		416

		94.218		464		457		358		353

		94.25		393		441		311		399

		94.282		416		429		311		359

		94.314		412		445		358		390

		94.346		415		402		326		400

		94.378		437		429		301		375

		94.41		422		442		306		333

		94.442		405		416		339		384

		94.474		420		410		338		390

		94.506		442		413		326		382

		94.538		415		397		340		377

		94.57		408		417		314		365

		94.602		418		404		333		391

		94.634		434		436		339		366

		94.666		436		405		349		363

		94.698		454		420		339		380

		94.73		455		412		338		392

		94.762		419		459		322		396

		94.794		422		444		316		379

		94.826		405		409		311		364

		94.858		411		427		311		391

		94.89		419		391		298		353

		94.922		444		417		321		413

		94.954		414		416		298		358

		94.986		418		395		329		362

		95.018		456		402		351		403

		95.05		404		358		300		409

		95.082		397		414		305		372

		95.114		433		422		322		391

		95.146		431		416		320		380

		95.178		415		453		314		367

		95.21		381		386		316		366

		95.242		405		402		299		329

		95.274		429		396		302		382

		95.306		425		389		334		382

		95.338		457		390		318		402

		95.37		426		415		298		349

		95.402		439		451		322		365

		95.434		427		410		327		347

		95.466		388		417		339		335

		95.498		394		373		302		389

		95.53		387		396		290		344

		95.562		430		393		297		351

		95.594		392		384		343		344

		95.626		400		385		302		397

		95.658		413		419		322		361

		95.69		408		399		315		379

		95.722		408		403		355		365

		95.754		422		408		326		344

		95.786		421		394		326		359

		95.818		431		378		315		345

		95.85		425		414		322		362

		95.882		411		434		335		366

		95.914		423		428		338		378

		95.946		419		377		319		343

		95.978		427		384		300		351

		96.01		444		406		326		348

		96.042		418		413		318		343

		96.074		384		431		318		380

		96.106		449		419		311		376

		96.138		419		410		327		389

		96.17		450		389		318		343

		96.202		419		428		328		379

		96.234		429		434		321		364

		96.266		449		386		337		370

		96.298		424		404		318		376

		96.33		422		387		320		348

		96.362		412		389		344		344

		96.394		407		420		326		367

		96.426		429		411		334		368

		96.458		403		389		328		369

		96.49		404		412		341		360

		96.522		422		383		313		361

		96.554		401		393		319		340

		96.586		408		370		296		372

		96.618		398		393		325		350

		96.65		416		380		333		378

		96.682		416		375		344		348

		96.714		405		412		306		363

		96.746		412		361		326		373

		96.778		419		415		323		341

		96.81		416		384		295		330

		96.842		376		413		300		387

		96.874		392		402		325		368

		96.906		419		411		316		356

		96.938		427		450		319		363

		96.97		405		370		304		364

		97.002		394		416		337		332

		97.034		448		422		338		326

		97.066		422		429		336		362

		97.098		424		379		329		357

		97.13		411		402		326		342

		97.162		406		404		318		381

		97.194		422		402		318		328

		97.226		408		396		313		383

		97.258		440		385		285		345

		97.29		437		402		311		362

		97.322		412		385		302		392

		97.354		428		364		293		357

		97.386		408		414		309		344

		97.418		426		403		303		331

		97.45		395		429		320		323

		97.482		380		394		315		367

		97.514		403		420		310		354

		97.546		410		356		309		351

		97.578		424		361		302		347

		97.61		440		415		320		361

		97.642		416		395		317		363

		97.674		358		398		318		353

		97.706		411		397		327		352

		97.738		385		387		309		343

		97.77		385		378		333		327

		97.802		419		377		302		349

		97.834		407		405		299		378

		97.866		408		380		315		322

		97.898		411		411		298		366

		97.93		411		409		309		360

		97.962		447		388		320		375

		97.994		361		381		294		344

		98.026		413		422		318		357

		98.058		399		348		323		340

		98.09		432		393		333		363

		98.122		387		407		313		346

		98.154		388		405		317		349

		98.186		396		365		313		372

		98.218		370		369		302		302

		98.25		428		376		349		310

		98.282		368		399		308		343

		98.314		352		375		331		325

		98.346		399		402		343		348

		98.378		397		363		331		314

		98.41		425		387		310		336

		98.442		394		394		363		348

		98.474		355		388		321		354

		98.506		388		386		315		342

		98.538		404		365		343		358

		98.57		392		364		327		353

		98.602		393		387		343		359

		98.634		408		419		320		349

		98.666		396		398		319		378

		98.698		393		389		298		339

		98.73		378		383		317		321

		98.762		385		392		321		312

		98.794		398		358		304		341

		98.826		376		354		309		320

		98.858		384		388		309		346

		98.89		405		427		315		333

		98.922		410		403		333		311

		98.954		393		385		294		333

		98.986		368		362		336		337

		99.018		397		399		292		357

		99.05		365		376		295		371

		99.082		413		393		286		312

		99.114		393		396		342		322

		99.146		388		360		299		322

		99.178		404		371		303		324

		99.21		367		376		318		321

		99.242		369		366		323		356

		99.274		383		367		286		319

		99.306		396		412		316		326

		99.338		379		368		287		312

		99.37		415		374		350		333

		99.402		442		385		322		341

		99.434		373		411		321		346

		99.466		410		336		305		327

		99.498		381		383		284		312

		99.53		369		368		291		314

		99.562		398		349		296		352

		99.594		401		383		307		343

		99.626		341		414		292		319

		99.658		413		374		283		329

		99.69		368		352		286		336

		99.722		380		380		315		321

		99.754		390		380		312		362

		99.786		414		349		295		330

		99.818		368		364		298		326

		99.85		357		382		291		324

		99.882		355		370		290		325

		99.914		401		385		284		334

		99.946		417		399		313		336

		99.978		393		393		315		296

		100.01		404		351		313		350

		100.042		402		382		288		310

		100.074		355		372		300		359

		100.106		355		381		288		346

		100.138		337		383		271		331

		100.17		397		372		273		351

		100.202		389		374		284		325

		100.234		359		365		301		318

		100.266		352		410		259		338

		100.298		389		361		290		324

		100.33		391		378		293		336

		100.362		421		391		270		327

		100.394		402		361		287		329

		100.426		369		391		288		340

		100.458		379		351		292		331

		100.49		394		377		300		317

		100.522		364		361		287		326

		100.554		370		345		275		317

		100.586		395		411		278		317

		100.618		386		347		269		312

		100.65		371		373		294		333

		100.682		391		422		249		326

		100.714		372		384		286		295

		100.746		387		355		297		316

		100.778		380		382		286		326

		100.81		378		374		295		338

		100.842		389		359		307		327

		100.874		393		350		298		325

		100.906		404		341		270		326

		100.938		391		378		278		303

		100.97		374		369		293		321

		101.002		382		377		328		333

		101.034		376		372		310		323

		101.066		356		386		308		359

		101.098		372		374		285		322

		101.13		361		402		279		309

		101.162		343		369		256		297

		101.194		398		365		273		334

		101.226		397		344		286		355

		101.258		397		391		296		315

		101.29		381		363		276		326

		101.322		345		415		290		333

		101.354		376		385		288		321

		101.386		379		379		253		343

		101.418		356		358		279		306

		101.45		369		381		274		287

		101.482		402		371		275		351

		101.514		319		358		297		319

		101.546		401		352		292		362

		101.578		383		403		301		332

		101.61		365		359		294		338

		101.642		372		368		285		338

		101.674		380		396		262		338

		101.706		368		356		286		332

		101.738		399		387		267		325

		101.77		378		378		279		325

		101.802		380		377		285		305

		101.834		402		360		287		351

		101.866		407		371		300		316

		101.898		404		385		275		321

		101.93		386		378		267		335

		101.962		367		377		274		322

		101.994		378		346		285		335

		102.026		406		382		288		299

		102.058		365		349		245		321

		102.09		382		368		308		336

		102.122		397		382		289		329

		102.154		401		398		284		339

		102.186		396		385		290		335

		102.218		398		379		295		338

		102.25		379		353		262		324

		102.282		367		379		272		331

		102.314		381		396		277		326

		102.346		365		360		287		361

		102.378		388		414		281		304

		102.41		369		383		290		332

		102.442		358		368		271		323

		102.474		373		370		284		319

		102.506		393		340		306		320

		102.538		398		364		298		334

		102.57		378		373		314		328

		102.602		383		399		287		335

		102.634		398		378		297		293

		102.666		379		397		279		309

		102.698		354		374		271		335

		102.73		354		385		266		344

		102.762		375		373		272		303

		102.794		371		352		288		329

		102.826		373		360		270		327

		102.858		343		349		274		341

		102.89		344		361		277		331

		102.922		388		337		292		330

		102.954		418		364		281		315

		102.986		366		341		281		308

		103.018		383		353		273		315

		103.05		344		321		298		268

		103.082		356		341		286		303

		103.114		313		358		241		356

		103.146		373		363		284		343

		103.178		387		408		339		341

		103.21		385		410		326		322

		103.242		412		359		284		315

		103.274		389		398		287		348

		103.306		365		380		275		313

		103.338		391		381		261		331

		103.37		390		381		288		324

		103.402		419		366		249		347

		103.434		357		380		267		320

		103.466		350		365		282		325

		103.498		369		356		290		318

		103.53		346		393		291		339

		103.562		378		355		311		315

		103.594		373		331		286		334

		103.626		398		341		290		311

		103.658		339		388		309		317

		103.69		340		398		285		329

		103.722		387		377		257		303

		103.754		363		379		281		296

		103.786		358		353		273		298

		103.818		401		376		299		327

		103.85		383		371		299		329

		103.882		369		365		300		305

		103.914		374		337		306		335

		103.946		346		348		265		308

		103.978		404		365		276		315

		104.01		350		351		286		306

		104.042		425		365		279		296

		104.074		386		359		266		336

		104.106		375		384		257		367

		104.138		380		370		288		310

		104.17		363		361		275		313

		104.202		362		387		271		353

		104.234		396		368		271		308

		104.266		398		354		295		288

		104.298		363		357		291		330

		104.33		384		354		294		320

		104.362		395		378		311		307

		104.394		353		383		288		330

		104.426		345		334		275		318

		104.458		366		393		285		344

		104.49		350		341		309		313

		104.522		383		399		311		340

		104.554		345		355		309		341

		104.586		357		336		296		327

		104.618		385		376		289		303

		104.65		425		344		304		320

		104.682		357		338		275		310

		104.714		352		375		290		303

		104.746		344		346		280		311

		104.778		406		360		279		306

		104.81		374		383		312		330

		104.842		364		382		300		340

		104.874		385		366		295		315

		104.906		391		380		316		301

		104.938		325		365		293		337

		104.97		370		371		282		327

		105.002		370		375		295		329

		105.034		371		338		288		340

		105.066		391		356		274		283

		105.098		374		401		267		337

		105.13		419		371		300		307

		105.162		399		391		272		388

		105.194		384		385		307		301

		105.226		368		334		308		359

		105.258		389		352		287		317

		105.29		334		338		307		323

		105.322		371		344		300		317

		105.354		379		395		293		323

		105.386		356		397		285		307

		105.418		369		366		287		301

		105.45		369		341		299		359

		105.482		339		359		268		314

		105.514		411		380		293		323

		105.546		369		382		284		309

		105.578		347		384		289		319

		105.61		373		333		305		343

		105.642		419		368		300		346

		105.674		350		396		274		341

		105.706		404		361		295		334

		105.738		377		371		305		332

		105.77		377		351		295		324

		105.802		356		352		285		352

		105.834		381		366		310		312

		105.866		391		376		281		315

		105.898		399		336		297		365

		105.93		396		376		290		287

		105.962		381		389		305		314

		105.994		391		365		299		333

		106.026		357		363		280		325

		106.058		396		381		279		324

		106.09		378		344		325		322

		106.122		386		363		303		329

		106.154		360		383		292		366

		106.186		389		360		306		341

		106.218		367		372		280		303

		106.25		373		383		291		347

		106.282		375		383		339		314

		106.314		382		380		292		328

		106.346		395		308		305		318

		106.378		384		357		265		304

		106.41		363		343		317		318

		106.442		375		373		302		306

		106.474		359		391		284		351

		106.506		389		407		303		335

		106.538		368		378		323		334

		106.57		397		356		269		331

		106.602		360		397		287		319

		106.634		373		384		298		319

		106.666		374		358		293		391

		106.698		417		380		295		335

		106.73		403		381		296		342

		106.762		399		373		302		336

		106.794		395		383		304		325

		106.826		403		388		288		335

		106.858		399		381		280		349

		106.89		420		360		297		353

		106.922		401		368		289		322

		106.954		382		394		291		300

		106.986		377		372		323		335

		107.018		401		363		276		369

		107.05		354		354		314		336

		107.082		376		402		256		332

		107.114		394		390		305		328

		107.146		331		362		264		302

		107.178		398		361		298		360

		107.21		408		367		282		318

		107.242		359		364		317		355

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0

				0		0		0		0





Feuil2

		





Feuil3

		






