Annexe (A)                             Les résultats obtenus après la modélisation du diagramme de l’halloysite intercalée


ANNEXE (A)

Les résultats obtenus après la modélisation du diagramme de l’halloysite intercalée

Halloysite non intercalée 

	No
	2Thobs[°]
	d-spacing[Å]
	FWHM[°2Th]
	Iobs[cts·°2Th]
	Rp(%)
	Rwp(%)
	Rexp(%)

	1
	4,041
	25,3709
	0,081
	0,07
	1,81
	2,16
	2,20

	2
	4,968
	20,6405
	0,053
	1,67
	1,18
	1,52
	1,30

	3
	5,838
	17,5655
	0,058
	2,33
	2,08
	2,66
	2,77

	4
	7,008
	14,636
	0,05
	0,03
	2,29
	2,97
	2,57

	5
	7,704
	13,3146
	0,074
	2,31
	1,86
	2,81
	2,41

	6
	10,058
	10,2043
	0,053
	1,47
	1,31
	1,71
	1,69

	7
	10,346
	9,9205
	0,137
	8,56
	1,92
	1,54
	2,46

	8
	10,707
	9,5877
	0,714
	76,33
	2,09
	2,85
	2,94

	9
	13,665
	7,5188
	1,938
	858,51
	2,29
	1,94
	2,37

	10
	13,579
	7,5663
	0,994
	77,58
	1,85
	2,22
	2,35

	11
	13,875
	7,4057
	0,636
	104,98
	1,22
	2,05
	2,62

	12
	15,784
	6,5148
	0,07
	2,57
	2,40
	2,19
	2,18

	13
	16,255
	6,3272
	0,081
	2,21
	2,61
	2,78
	2,54

	14
	17,1
	6,0165
	0,05
	3,36
	2,36
	2,87
	2,66

	15
	17,788
	5,7855
	0,196
	4,53
	1,90
	2,32
	2,61

	16
	17,997
	5,7189
	0,05
	2,58
	1,90
	2,33
	2,65

	17
	18,721
	5,4996
	0,588
	12,05
	1,93
	2,70
	2,78

	18
	20,527
	5,0203
	0,109
	3,22
	2,19
	2,66
	2,65

	19
	21,311
	4,8377
	0,124
	7,12
	2,40
	2,92
	2,08

	20
	21,804
	4,7297
	0,316
	68,04
	1,54
	2,71
	2,20

	21
	23240
	4,441
	0,436
	323,46
	1,23
	2,77
	2,61

	22
	23,382
	4,4143
	0,741
	7,38
	1,19
	2,38
	2,11

	23
	24,232
	4,2618
	0,093
	5,03
	1,35
	2,14
	1,92

	24
	25,439
	4,0626
	0,312
	23,35
	1,31
	2,92
	2,24

	25
	26,448
	3,9103
	0,065
	2,89
	2,40
	2,06
	2,35

	26
	26,871
	3,8499
	0,069
	3,88
	1,90
	2,76
	2,75

	27
	28,797
	3,5972
	1,918
	1137,52
	1,75
	2,17
	2,5

	28
	29,648
	3,4962
	0,601
	20,62
	1,83
	2,18
	2,02

	29
	30,258
	3,4273
	0,05
	1,9
	1,42
	2,04
	2,91

	30
	30,977
	3,3496
	0,444
	164,29
	1,98
	1,45
	2,00

	31
	32,994
	3,1501
	0,099
	3,05
	2,04
	2,55
	2,71

	32
	33,484
	3,1052
	0,051
	3,17
	1,36
	1,73
	2,03

	33
	34,227
	3,0398
	0,057
	2,45
	2,28
	2,75
	2,12

	34
	34,842
	2,9878
	0,182
	18,11
	1,50
	1,95
	2,10

	35
	35,805
	2,9099
	1,752
	253,82
	2,11
	2,26
	2,30

	36
	37,189
	2,8052
	0,082
	2,39
	2,50
	2,06
	2,11

	37
	38,129
	2,7386
	0,061
	2,12
	2,42
	2,85
	2,68

	38
	38,677
	2,7012
	0,097
	3,81
	2,12
	2,80
	2,48

	39
	40,847
	2,5633
	0,701
	258,98
	2,37
	2,88
	2,66

	40
	41,849
	2,5047
	0,279
	26,81
	2,48
	2,06
	2,00

	41
	43,041
	2,4384
	0,093
	6,85
	2,77
	2,81
	3,00

	42
	44,173
	2,379
	0,468
	17,21
	1,98
	1,39
	1,93

	43
	44,648
	2,3549
	0,755
	22,93
	2,42
	2,82
	2,86

	44
	45,626
	2,3071
	0,05
	2,89
	2,16
	2,32
	3,05

	45
	46,764
	2,2539
	0,088
	4,44
	1,91
	1,30
	1,55

	46
	48,532
	2,1765
	0,051
	1,25
	2,29
	2,96
	2,04

	47
	50,731
	2,0881
	0,124
	2,87
	2,14
	2,75
	3,05

	48
	51,697
	2,0516
	0,063
	1,68
	1,59
	1,55
	2,06

	49
	52,526
	2,0215
	0,217
	14,87
	2,20
	2,89
	2,10

	50
	53,11
	2,0009
	0,64
	36,05
	1,36
	1,60
	3,00

	
	Valeur
	moyenne
	
	
	1,96
	2,33
	2,36


Halloysite intercalée (NaCH3COO) après7 jours 
	No
	2Thobs[°]
	d-spacing[Å]
	FWHM[°2Th]
	Iobs[cts·°2Th]
	Rp(%)
	Rwp(%)
	Rexp(%)

	1
	3,399
	30,1598
	0,060
	   242
	3,29
	3,75
	3,90

	2
	7,246
	14,1561
	0,422
	  22,72
	2,95
	3,84
	3,79

	3
	7,731
	13,2693
	0,050
	   2,43
	2,48
	3,61
	3,75

	4
	8,768
	11,7025
	0,069
	   3,72
	3,22
	3,57
	3,32

	5
	9,216
	11,1348
	0,101
	   4,23
	2,25
	2,85
	3,13

	6
	10,230
	10,0334
	0,335
	 143,63
	2,19
	2,86
	2,74

	7
	13,268
	7,7427
	0,950
	 370,84
	1,75
	2,22
	2,62

	8
	14,175
	7,2495
	1,104
	 416,21
	2,65
	2,23
	2,74

	9
	16,785
	6,1288
	0,051
	   2,33
	3,73
	3,87
	3,61

	10
	17,189
	5,9857
	0,078
	   3,93
	3,96
	3,14
	3,50

	11
	19,015
	5,4153
	0,287
	  27,35
	2,86
	3,49
	3,72

	12
	19,731
	5,2207
	0,204
	  42,92
	2,13
	2,57
	3,25

	13
	21,303
	4,8395
	0,159
	  10,59
	2,77
	3,24
	3,25

	14
	21,901
	4,7090
	0,304
	  78,43
	2,98
	3,68
	3,08

	15
	22,140
	4,6588
	0,402
	 234,31
	2,92
	3,44
	3,12

	16
	23,206
	4,4473
	0,933
	 689,35
	2,41
	3,22
	2,43

	17
	24,242
	4,2600
	0,242
	  28,00
	3,44
	4,44
	2,73

	18
	26,216
	3,9443
	0,148
	  54,21
	1,70
	2,06
	3,08

	19
	26,801
	3,8596
	0,116
	   8,11
	1,53
	2,06
	2,90

	20
	27,947
	3,7043
	0,126
	  16,99
	1,90
	2,17
	2,98

	21
	28,824
	3,5940
	0,138
	  19,10
	2,33
	3,03
	2,68

	22
	29,074
	3,5637
	0,361
	  38,80
	3,32
	4,44
	2,80

	23
	29,808
	3,4778
	0,251
	  26,78
	2,34
	2,82
	3,21

	24
	31,011
	3,3461
	0,146
	  37,06
	1,69
	2,06
	2,83

	25
	31,281
	3,3179
	0,197
	  38,68
	3,27
	3,77
	3,19

	26
	32,802
	3,1680
	0,159
	  29,06
	2,57
	3,60
	3,64

	27
	33,437
	3,1095
	0,179
	   2,37
	3,04
	3,72
	3,49

	28
	34,042
	3,0558
	0,212
	  13,60
	2,36
	3,10
	3,46

	29
	34,619
	3,0064
	0,165
	 128,59
	2,35
	2,95
	3,05

	30
	36,243
	2,8759
	0,429
	  39,79
	1,72
	2,42
	3,40

	31
	37,932
	2,7522
	0,227
	  44,86
	1,67
	2,04
	3,45

	32
	38,487
	2,7141
	0,184
	  26,56
	2,26
	2,59
	3,60

	33
	39,190
	2,6673
	0,230
	  54,71
	2,64
	3,19
	3,72

	34
	40,269
	2,5986
	0,101
	   6,83
	3,09
	3,76
	3,16

	35
	40,537
	2,5822
	0,108
	  16,60
	1,61
	2,22
	2,78

	36
	40,821
	2,5650
	0,147
	  13,16
	2,39
	3,11
	3,07

	37
	41,460
	2,5271
	0,140
	  14,72
	2,91
	3,34
	3,09

	38
	41,900
	2,5017
	0,116
	   6,83
	2,29
	2,95
	3,00

	39
	42,667
	2,4588
	0,296
	  72,97
	2,86
	3,56
	3,05

	40
	43,359
	2,4214
	0,050
	   5,02
	2,57
	2,49
	2,94

	41
	43,872
	2,3945
	0,341
	  43,05
	2,75
	3,64
	3,09

	42
	44,559
	2,3594
	1,353
	 390,67
	2,93
	4,06
	3,42

	43
	46,609
	2,2610
	0,069
	   6,43
	3,75
	4,57
	3,50

	44
	46,973
	2,2445
	0,337
	  11,56
	2,43
	3,17
	3,35

	45
	47,747
	2,2102
	0,503
	  72,91
	2,37
	2,73
	2,47

	46
	48,839
	2,1637
	0,107
	   5,05
	2,57
	2,72
	3,62

	47
	49,851
	2,1225
	0,218
	  16,73
	2,79
	3 ,63
	4,01

	48
	51,067
	2,0752
	0,119
	  10,03
	3,30
	4,22
	3,89

	49
	51,749
	2,0497
	0,050
	   0,01
	3,71
	3,66
	3,69

	50
	52,262
	2,0310
	0,078
	   4,52
	2,29
	3,20
	3,68

	51
	52,783
	2,0124
	0,091
	   3,66
	2,91
	2,34
	2,09

	52
	53,414
	1,9903
	0,605
	  93,94
	1,39
	2,11
	2,07

	53
	55,204
	1,9306
	0,095
	   3,94
	1,61
	2,22
	2,78

	54
	55,698
	1,9148
	0,082
	   3,04
	2,43
	2,17
	3,35

	55
	56,622
	1,8861
	0,584
	  29,10
	2,37
	2,73
	2,47

	56
	59,334
	1,8072
	4,040
	 105,49
	2,27
	2,82
	2,83

	57
	60,001
	1,7890
	4,040
	 193,69
	2,79
	2,06
	2,19

	58
	61,176
	1,7578
	0,156
	   3,96
	3,30
	3,77
	2,46

	59
	62,920
	1,7139
	0,159
	   6,66
	2,71
	2,95
	2,98

	60
	63,773
	1,6934
	0,131
	  10,87
	2,20
	2,42
	2,50

	61
	64,169
	1,6840
	0,150
	  21,58
	1,69
	2,04
	3,10

	62
	64,678
	1,6722
	0,519
	  17,60
	1,72
	2,59
	2,99

	63
	68,487
	1,5896
	0,247
	  12,42
	2,26
	2,41
	2,85

	
	Valeur
	moyenne
	
	
	2,55
	2,99
	3,12


Halloysite intercalée (NaCH3COO) après 15 jours
	N
	2Thobs[°]
	d-spacing[Å]
	FWHM[°2Th]
	Iobs[cts·°2Th]
	Rp(%)
	Rwp(%)
	Rexp(%)

	1
	8,900
	9,9277
	0,118
	48,33
	3,17
	2,86
	3,12

	2
	11,475
	7,7052
	0,102
	5,23
	3,74
	4,50
	4,05

	3
	12,185
	7,2578
	1,148
	43,44
	3,21
	4,66
	3,88

	4
	15,329
	5,7753
	0,056
	0,69
	3,14
	2,76
	4,80

	5
	16,262
	5,4461
	0,246
	2,40
	3,92
	4,98
	3,34

	6
	16,967
	5,2213
	0,117
	4,28
	2,71
	3,64
	4,40

	7
	17,820
	4,9733
	0,056
	0,72
	3,91
	3,52
	4,81

	8
	18,770
	4,7236
	0,348
	18,34
	2,90
	3,61
	3,35.

	9
	19,095
	4,6440
	0,143
	6,51
	3,82
	3,36
	4,11

	10
	19,996
	4,4368
	0,288
	15,18
	2,90
	3,91
	4,14

	11
	20,446
	4,3400
	0,050
	2,07
	3,46
	4,69
	5,01

	12
	22,649
	3,9226
	0,386
	30,27
	4,56
	4,72
	3,54

	13
	23,999
	3,7050
	0,073
	1,32
	3,30
	4,39
	4,89

	14
	24,901
	3,5728
	0,611
	30,28
	3,02
	4,52
	4,30

	15
	26,848
	3,3179
	0,159
	5,61
	4,46
	5,37
	5,67

	16
	28,202
	3,1616
	0,063
	1,46
	4,49
	5,14
	4,34

	17
	29,766
	2,9990
	0,151
	16,53
	3,90
	4,01
	4,52

	18
	30,127
	2,9639
	0,120
	3,61
	3,50
	4,12
	4,60

	19
	30,390
	2,9388
	0,050
	1,16
	4,88
	4,98
	4,43

	20
	30,941
	2,8878
	0,054
	0,47
	3,37
	4,01
	4,32

	21
	32,604
	2,7442
	0,096
	2,55
	5,02
	4,97
	4,64

	22
	33,096
	2,7044
	0,090
	1,39
	4,80
	4,79
	4,54

	23
	33,682
	2,6588
	0,124
	3,30
	4,46
	4,81
	3,52

	24
	35,049
	2,5581
	0,095
	1,74
	4,08
	3,32
	5,17

	25
	35,576
	2,5214
	0,211
	8,26
	3,43
	4,63
	4,72

	26
	35,978
	2,4942
	0,680
	54,09
	4,81
	5,91
	4,46

	27
	36,608
	2,4527
	0,145
	4,15
	4,30
	4,52
	5,02

	28
	37,198
	2,4151
	0,246
	2,69
	4,50
	3,11
	4,39

	29
	37,658
	2,3867
	0,065
	1,91
	3,29
	4,91
	4,81

	30
	38,360
	2,3446
	0,128
	2,53
	4,02
	5,14
	5,34

	31
	39,097
	2,3021
	0,062
	0,44
	5,36
	4,38
	5,81

	
	Valeur
	moyenne
	
	
	3,88
	4,33
	4,34


Halloysite intercalée (NaCH3COO) après 30 jours 
	No
	2Thobs[°]
	d-spacing[Å]
	FWHM[°2Th]
	Iobs[cts·°2Th]
	Rp(%)
	Rwp(%)
	Rexp(%)

	1
	4,316
	20,4557
	0,312
	7,41
	3,96
	4,79
	4,55

	2
	6,299
	14,0198
	0,050
	0,48
	3,73
	4,89
	4,54

	3
	7,763
	11,3794
	0,057
	0,11
	3,46
	4,64
	3,27

	4
	8,822
	10,0158
	0,135
	178,58
	5,26
	4,52
	3,57

	5
	11,404
	7,7527
	0,224
	12,40
	4,05
	3,75
	4,11

	6
	11,829
	7,4751
	0,103
	0,91
	3,89
	4,61
	3,18

	7
	12,131
	7,2899
	0,595
	17,58
	4,70
	4,88
	4,77

	8
	16,325
	5,4255
	0,145
	1,92
	3,52
	4,03
	4,01

	9
	16,838
	5,2613
	0,260
	15,89
	4,31
	4,90
	4,54

	10
	17,743
	4,9949
	0,055
	1,25
	3,21
	4,43
	5,02

	11
	19,035
	4,6586
	0,126
	6,39
	4,55
	4,46
	5,06

	12
	19,913
	4,4552
	0,720
	39,83
	5,64
	3,66
	4,36

	13
	21,681
	4,0957
	0,071
	0,68
	3,67
	3,25
	4,77

	14
	22,485
	3,9511
	0,085
	3,08
	3,78
	4,28
	5,00

	15
	23,993
	3,7061
	0,094
	0,61
	3,49
	3,85
	4,70

	16
	25,080
	3,5477
	0,096
	2,62
	4,12
	3,02
	5,16

	17
	26,343
	3,3805
	0,050
	2,76
	3,64
	4,90
	4,86

	18
	26,798
	3,3241
	0.072
	3,75
	3,92
	5,11
	4,82

	19
	28,163
	3,1661
	0.095
	1,93
	3,39
	4,73
	4,60

	20
	29,159
	3,0601
	0,125
	2,21
	3,91
	3,74
	4,90

	21
	29,698
	3,0057
	0,152
	16,26
	4,90
	3,59
	3,83

	22
	30,021
	2,9742
	0,149
	7,02
	3,86
	4,69
	4,45

	23
	30,998
	2,8826
	0,772
	46,90
	3,80
	4,53
	4,65

	24
	32,631
	2,7420
	0,118
	0,94
	4,86
	5,13
	4,48

	25
	33,043
	2,7087
	0,315
	6,35
	4,75
	3,51
	4,79

	26
	33,638
	2,6622
	0,270
	11,56
	3,69
	3,98
	4,55

	27
	33,995
	2,6350
	0,079
	1,71
	3,70
	4,22
	5,01

	28
	34,182
	2,6211
	0,123
	3,94
	3,35
	3,54
	4,89

	29
	35,069
	2,5567
	0,177
	3,60
	4,06
	4,52
	4,96

	30
	35,496
	2,5270
	0,055
	1,18
	3,99
	4,85
	5,11

	31
	36,590
	2,450
	0,105
	17
	4,51
	4,80
	4,85

	
	Valeur
	moyenne
	
	
	4,19
	4,46
	4,71


Halloysite intercalée (NH4 CH3COO) après 15 jours
	No
	2Thobs[°]
	d-spacing[Å]
	FWHM[°2Th]
	Iobs[cts·°2Th]
	Rp(%)
	Rwp(%)
	Rexp(%)

	1
	4,364
	20,2312
	0,050
	   0,08
	4,37
	5,37
	5,56

	2
	4,640
	19,0267
	0,163
	   3,12
	3,81
	4,65
	4,59

	3
	5,110
	17,2776
	0,065
	   0,55
	3,38
	4,43
	4,13

	4
	6,129
	14,4076
	0,116
	   1,92
	4,31
	4,94
	5,76

	5
	6,375
	13,8525
	0,241
	  11,14
	3,12
	4,14
	5,05

	6
	9,352
	9,4485
	0,567
	  19,04
	3,18
	4,62
	5,26

	7
	9,823
	8,9969
	0,050
	   0,36
	3,57
	3,69
	3,48

	8
	10,788
	8,1938
	0,050
	   0,43
	4,83
	4,08
	4,64

	9
	11,611
	7,6151
	0,137
	   0,93
	4,35
	5,03
	4,73

	10
	12,121
	7,2955
	0,484
	   7,42
	4,43
	4,84
	4,50

	11
	12,398
	7,1335
	0,542
	  33,65
	4,26
	4,29
	4,19

	12
	13,797
	6,4132
	0,050
	   2,32
	4,93
	4,66
	4,71

	13
	14,326
	6,1774
	0,064
	   0,21
	4,50
	4,21
	4,53

	14
	14,807
	5,9778
	0,039
	   0,65
	4,74
	4,40
	4,25

	15
	15,119
	5,8550
	0,630
	   0,65
	4,58
	4,20
	5,05

	16
	17,536
	5,0533
	0,118
	   0,99
	4,53
	4,17
	4,97

	17
	17,777
	4,9853
	0,039
	   0,59
	4,20
	4,9
	4,48

	18
	17,902
	4,9507
	0,039
	   0,36
	3,15
	4,53
	4,70

	19
	18,405
	4,8166
	0,059
	   1,74
	4,80
	4,82
	4,63

	20
	18,832
	4,7083
	0,210
	   6,81
	4,58
	4,51
	5,11

	21
	19,484
	4,5521
	0,089
	   0,86
	4,43
	3,25
	4,63

	22
	20,027
	4,4300
	0,261
	  19,21
	4,69
	3,20
	4,59

	23
	20,928
	4,2412
	0,075
	  11,79
	4,34
	4,97
	5,10

	24
	21,975
	4,0414
	0,050
	   0,20
	4,65
	4,68
	4,30

	25
	22,472
	3,9533
	0,050
	   2,12
	4,97
	4,82
	4,95

	
	Valeur
	moyenne
	
	
	4,27
	4,46
	4,72


Halloysite intercalée [Pb (CH3COO) 2] après 15 jours
	No
	2Thobs[°]
	d-spacing[Å]
	FWHM[°2Th]
	Iobs[cts·°2Th]
	Rp(%)
	Rwp(%)
	Rexp(%)

	1
	4,072
	21,6819
	0,051
	0,53
	3,17
	4,59
	4,35

	2
	6,819
	12,9516
	0,513
	2,86
	4,89
	3,73
	3,90

	3
	10,353
	8,5371
	0,397
	6,75
	4,66
	4,17
	4,80

	4
	11,877
	7,4450
	0,385
	8,68
	3,12
	4,42
	3,63

	5
	19,918
	4,4539
	0,303
	14,24
	3,86
	4,65
	3,65

	6
	20,200
	4,3925
	0,090
	1,51
	3,39
	4,26
	4,99

	7
	20,866
	4,2537
	0,186
	5,09
	4,70
	4,39
	4,26

	8
	23,164
	3,8366
	0,140
	2,29
	3,22
	4,12
	4,05

	9
	23,924
	3,7165
	0,050
	0,82
	4,25
	3,90
	4,25

	10
	24,631
	3,6114
	0,293
	15,65
	3,10
	4,98
	5,01

	11
	25,945
	3,4314
	0,069
	2,21
	3,57
	4,45
	4,38

	12
	26,544
	3,3553
	0,050
	3,05
	4,06
	4,88
	4,73

	13
	27,156
	3,2810
	0,194
	9,15
	4,58
	4,99
	4,49

	14
	29,929
	2,9830
	0,472
	6,96
	4,48
	3,32
	4,77

	15
	31,567
	2,8319
	0,131
	1,56
	4,88
	4,25
	4,61

	16
	31,993
	2,7952
	0,157
	1,44
	3,84
	4,61
	4,35

	17
	34,105
	2,6267
	0,290
	18,84
	4,35
	4,88
	5,02

	18
	34,876
	2,5704
	0,673
	15,74
	3,88
	4,21
	5,19

	19
	40,427
	2,2293
	0,231
	5,32
	4,68
	4,27
	4,93

	20
	43,083
	2,0979
	0,107
	2,96
	4,44
	3,19
	5,09

	21
	44,438
	2,0370
	0,494
	10,30
	3,99
	4,70
	4,55

	22
	47,060
	1,9294
	0,315
	1,51
	3,73
	4,55
	4,93

	23
	49,111
	1,8535
	0,472
	5,07
	3,87
	4,83
	5,03

	24
	51,009
	1,7889
	0,630
	2,75
	4,66
	4,70
	5,04

	25
	53,861
	1,7007
	0,157
	1,77
	4,70
	4,66
	4,96

	26
	58,592
	1,5742
	0,472
	4,10
	4,22
	3,34
	4,96

	27
	60,397
	1,5314
	0,197
	0,95
	3,91
	4,59
	4,80

	28
	61,409
	1,5085
	0,096
	0,80
	3,54
	4,11
	4,96

	29
	62,400
	1,4870
	0,157
	2,59
	3,55
	4,50
	4,92

	30
	73,291
	1,2906
	0,787
	5,02
	4,15
	4,77
	3,99

	31
	78,187
	1,2215
	0,315
	0,95
	3,65
	4,96
	5,01

	32
	78,832
	1,2131
	0,144
	3,20
	4,80
	3,66
	4,32

	33
	79,318
	1,2069
	0,144
	2,12
	4,19
	4,51
	4,52

	34
	79,925
	1,1993
	0,236
	1,69
	3,85
	4,22
	4,65

	35
	83.241
	1.1597
	0.144
	127
	4,51
	4,95
	4,88

	36
	83.836
	1.1419
	0.144
	191
	3,95
	4,55
	4,72

	37
	87.006
	1.11896
	0.236
	101
	4,20
	3,98
	4,55

	38
	87.639
	1.11250
	0.384
	2
	4,19
	5,00
	4,87

	
	Valeur 
	moyenne
	
	
	3,97
	4,28
	4,52


PAGE  


