I -1- PROPRIETES OPTIQUES NON LINEAIRES

1. INTRODUCTION

On peut définir l'optique comme l'étude des moyens de transmission des informations par la lumière, ces informations portant soit sur la forme, la luminosité, la couleur, la position d'objets dont on obtient des images, soit sur l'état de la matière qui émet, transmet ou absorbe cette lumière. Mais ce dernier mot a pris aujourd'hui un sens bien plus large qu'autrefois, puisqu'il s'applique à une grande part du domaine des radiations électromagnétiques, qui va de certains rayons cosmiques jusqu'aux ondes de la radioélectricité.

Les principales différences avec l'optique linéaire sont les possibilités de modifier la fréquence de l'onde ou de faire interagir entre elles deux ondes par l'intermédiaire du matériau. Ces propriétés étonnantes ne peuvent apparaître qu'avec des ondes lumineuses de forte intensité. C'est pourquoi des expériences d'optique non-linéaire n'ont pu être réalisées qu'à partir des années 1960 grâce à l'apparition de la technologie des lasers.

L’utilisation des premiers lasers, a rendu possible l’apparition de l’optique non linéaire (ONL) qui joue aujourd’hui un rôle de premier plan dans le développement des techniques lasers et ouvre de nombreuses perspectives dans l’étude des mécanismes gouvernant l’interaction lumière-matière. L’étude des effets non linéaires, intéressante pour son potentiel d’applications, permet d’approfondir la caractérisation de nouveaux matériaux possédant de fortes propriétés ONL. Par ailleurs, la connaissance de ces phénomènes, qui se produisent dans des milieux excités par de la lumière laser, est un élément clé dans l’amélioration des performances des composants optoélectroniques.

Qu’est ce qu’un effet non linéaire en optique ?

La première observation d'un effet non linéaire en optique date de 1961[7] En envoyant le rayon rouge ( = 6943 Å) d’un laser sur un cristal de quartz, ils détectèrent de la lumière ultraviolette (Å) dans le rayon émergent.

Lorsque Franken réalisa la génération de seconde harmonique dans le quartz et donc toujours un peu surprenantes, bien qu'elles se décrivent sans difficulté en combinant la relation constitutive non linéaire avec les équations de Maxwell.

L'optique non linéaire est aujourd'hui, 30 ans après sa découverte et 10 ans après le prix Nobel de son père spirituel, Nicolaas Bloembergen, un domaine toujours aussi vivant. Le champ de ses applications est aussi large que la diversité de ses phénomènes, et ses répercutions sont aussi grandes en recherche fondamentale que dans le monde industriel. Les effets non linéaires sont à la base même du fonctionnement des lasers.

Qu’est ce qu’un Phénomène d’optique non linéaire ?

Un matériau soumis à l’action d’une onde électromagnétique est le siège d’une polarisation induite qui détermine entièrement la réponse du milieu à l’excitation du rayonnement. Les fortes intensités lumineuses émises par les lasers produisent des champs électriques dont l’ordre de grandeur s’approche de celui du champ électrique assurant            la cohésion des électrons aux noyaux des atomes ou des molécules. Elles provoquent une anharmonicité du mouvement de vibration des électrons autour de leur position d’équilibre. Celui ci est à l’origine de la non-linéarité optique dans les milieux.

La polarisation P doit alors être développée en fonction des puissances croissantes du champ électrique E:

où

: Permittivité du vide.

: Susceptibilités diélectriques d’ordre n éventuellement complexes

(Tenseur de rang n+1).

et   : polarisations linéaire et non-linéaire respectivement.

De tels changements dans la polarisation macroscopique du matériau par application d’un champ électromagnétique résultent de la somme de toutes les contributions microscopiques des molécules au niveau de leurs dipôles  :

: Moment dipolaire macroscopique.

: Moment dipolaire intrinsèque.

: Tenseurs de polarisabilités non-linéaires quadratique et cubique respectivement (nommés hyper polarisabilités).

Avec des faibles intensités lumineuses, seul le terme en  est significatif, son effet est une diminution de la vitesse de propagation dans le milieu transparent dont rend compte l’indice de réfraction n : c’est le domaine de l’optique linéaire.

Mais, avec les faisceaux lumineux lasers, les termes  et  ne sont plus négligeables : c’est le domaine de l’optique non linéaire.

2. MATERIAUX POUR L'OPTIQUE NON LINEAIRE

On cherche surtout à obtenir un rendement de conversion de fréquence le plus élevé possible. Cela requiert, bien sûr, une valeur élevée de la susceptibilité d’ordre deux et trois. Le rendement de conversion est également très sensible aux conditions dans lesquelles les différentes ondes qui interagissent se propagent dans le cristal ; il ne peut être très élevé que si les ondes ont la même vitesse (accord de phase).

D'où l'intérêt des matériaux ayant une biréfringence suffisamment grande pour compenser de la dispersion en fréquence des indices de réfraction : des rendements élevés peuvent être alors obtenus dans des cristaux de grande homogénéité optique. Il  faut aussi que le matériau présente une fenêtre de transparence assez large.

L’optique non linéaire à l’aide de matériaux organiques est apparue depuis une quinzaine d’années comme une voie très prometteuse, voire un passage obligé vers l’accroissement des densités de stockage et des débits requis par les systèmes d’information. Les principaux avantages des matériaux organiques sur leurs concurrents inorganiques sont les suivants :

- une plus grande facilité de mise en œuvre,

- une plus grande variabilité des structures chimiques,

- une fragilité liée à leur bas point de fusion et la  sensibilité à la lumière.

C'est pourquoi toute l'attention s'est focalisée sur les composés  minéraux  jusqu'à ce que des études soient effectuées sur des dérivés du benzène. Celles-ci ont montrés que les susceptibilités non linéaires pouvaient être élevées [8-17].

Les molécules qui se sont révélés particulièrement intéressant pour leurs propriétés optiques appelées chromophores sont des molécules à transfert de charge intramoléculaire (push-pull).

En général, ces molécule présentent des hyperpolarisabilités du second ordre qui peuvent être évaluées expérimentalement par la méthode « EFISHG » (Electric-Field-Induces Second Harmonic Generation) [18] et ont la structure générale de la figure 1.

Figure I. 1 : Forme de la molécule de type push-pull

D

A

Où (D) est un groupement électro-donneur et (A) est un groupement électro-accepteur placés en position conjuguée, ce qui favorise une interaction de résonance avec un transfert de charge important à travers le cycle aromatique [19].

# I-2- INTERACTION DES RAYONS X AVEC LA MATIERE

# 2.1. Introduction :

L’interaction entre un faisceau de rayons X et la matière provoque une vibration des électrons des atomes. Cette vibration, qui due au champ électrique associe au faisceau incident, est caractérisée par la diffusion d’un rayonnement de même longueur d’onde.

Les nœuds du réseau cristallin constituent des sources cohérentes et les ondes diffusées interférent, donnant ainsi des pics de diffraction dans des directions privilégiées.

Si l’on appelle k  et  ko , les vecteurs unitaires portes respectivement par les directions des faisceaux diffusé et incident, on démontre que l’intensité diffusée par un cristal dans la direction k s’écrit :

Ix=I0 .ae2 .LP.Fx2 .Gx2  [I-1]

Relation dans la quelle x est le vecteur de diffusion :

x= k-k0λ     ,         x=2sinθλ

Les grandeurs I0, a et LP représentent respectivement l’intensité de l’onde incidente, la longueur de diffusion de l’électron et le facteur de Lorentz-polarisation.

Fx et Gx sont respectivement le facteur de structure et la fonction d’interférence. Cette dernière  prend une valeur non nulle à l’intérieur d’un domaine centré sur un nœud du réseau réciproque tel que x=H où H  est un vecteur  du réseau réciproque. Gx prend alors sa valeur maximale égale à N (N étant le nombre total de mailles dans le cristal) [20].

IBragg= I0 .ae2 .LP.N2 .FH2 [I-1’]

# Les électrons sous l’action du champ électrique de l’onde électromagnétique incidente, sont mis en vibration et se comportent comme étant des oscillateurs. Ils émettent ainsi un rayonnement de même longueur d’onde dans l’espace environnant. Les ondes diffusées donnent, par interférences, des pics de diffraction dans des directions bien déterminées.

# Considérons deux plans réticulaires parallèles entre eux P1 et P2, d étant la distance minimale entre ces des plans et   l’angle d’incidence. Les électrons, supposés en O et C (figure I.2), sous l’action du champ électromagnétique oscillant vont se mettre à vibrer.

B

A

d

P2

P1

O

C

1        1

2

1’

2’

# Figure. I.2 : Loi de Bragg

# Pour la direction particulière où les rayons 1’ et 2’ émergent avec l’angle , on aura un maximum d’intensité si les ondes sont en phase. Evaluons la différence de marche entre 1, 1’ et 2, 2’ (AC+CB=2AC). On aura un maximum si la différence de marche est égale à un entier de longueur d’onde [21].

# Soit :                                             2d.sinθ=n.    [I-2]

## Cette expression exprime la  loi de BRAGG. Par rapport au faisceau incident, le faisceau diffracté fait un angle 2 et le plan en position de réflexion est bissecteur de l’angle entre le faisceau incident et celui diffracté.

## 2.1.1. Facteur de structure :

Le facteur de structure constitue le concept fondamental des théories de diffraction. Il est défini comme étant la somme de toutes les contributions atomiques affectées chacune par son déphasage φjdépendant directement de la position  de l’atome j dans la maille.

F=j=1Nfjexpiφj   [I-3]

N : Le nombre d’atome par maille ;

fj : Le facteur de diffusion de l’atome j ;

φj : Le déphasage entre les différents atomes de la maille formulé par :

φj=2πh.xj+k.yj+l.zj  [I-4]

Cette somme des contributions de chaque atome peut se représenter dans le plan complexe par des vecteurs (Figure 1.3).

Le facteur de structure s’écrit :

Fhkl=jfjexpi2πh.xj+k.yj+l.zj[I-5]

Ou encore :

Fhkl=jfjcos2πh.xj+k.yj+l.zj+isin2πh.xj+k.yj+l.zj [I-6]

Fhkl=Ahkl+iBhkl

On a alors :

tanφj=BhklAhkl         et          Fhkl2= Ahkl2+Bhkl2

On peut également écrire le facteur de structure sous la forme exponentielle, soit :

Fhkl=Fhkl.eiφhkl  [I-7]

Atome 1

Atome 2

Atome 3

Atome 4

Réel

Imaginaire

Figure. I.3 : Représentation du facteur de structure dans le plan       complexe - somme des contributions de chacun des atomes.

## 2.1.2. Facteur de diffusion atomique :

L’interaction des photons avec la matière se fait essentiellement avec les électrons ; ainsi, pour une intensité incidente Ii ,l’intensité diffusée Idiff par un électron par unité d’angle solide peut s’écrire :

Où est le rayon classique de l’électron, m et e étant la masse et charge de l’électron, respectivement,  et c la vitesse de la lumière ;

P est un facteur de polarisation dépendant de la polarisation de  l’onde incidente et de la direction de diffusion, relativement à la polarisation.

Pour calculer la diffusion en provenance d’un atome, il faut tenir compte des interférences entre les ondes diffusées par tous les électrons. Lorsque deux diffuseurs interfèrent (figure 1.4), la différence de phase entre les deux intensités diffusées s’écrit :

O’

B

A

O

Figure I.4 : Interférence entre deux ondes diffusées en O et en O’. Les  et   sont respectivement les vecteurs unitaires définissant les ondes incidentes et diffusées et  est un vecteur de position de O’.

Le vecteur de diffusion, qui indique dans l’espace réciproque la direction de diffusion, est alors défini par  et nous pouvons  donc écrire

L’intensité totale diffusée dans la direction peut donc s’écrire sous la forme d’une intégrale sur l’ensemble des électrons par exemple sur la densité électronique

Cette expression, mathématiquement parlant, exprime que l’intensité diffusée est proportionnelle à la transformée de Fourier de la densité électronique, en fonction du vecteur  de l’espace réciproque considérée. Dans le cas d’un atome, la densité électronique possède en première approximation une symétrie sphérique, et l’intensité diffusée par un atome est appelée facteur de diffusion atomique f, et ne dépend que de [voir Annexe].

Les atomes les plus lourds ont une décroissance du facteur de diffusion moins rapide, à cause de la plus grande densité électronique (relative) au centre de l’atome.

On appelle facteur de diffusion d’un atome j, la somme des amplitudes diffusées par tous les électrons qui le constituent. Ce facteur dépend de la nature chimique des atomes, de la température et de l’angle de diffraction θ.

### 2.1.2.1.Modèle de Pseudo-Atomes Rigides :

Modèle des atomes sphériques :

Le modèle des atomes sphériques est le modèle de pseudo-atome le plus utilisé en cristallographie. Il définit le cristal comme un ensemble d’atomes ayant la structure électronique d’atomes isolés à symétrie sphérique, non déformés par les liaisons chimiques et centrés sur les positions des noyaux.

Dans ce modèle, les facteurs de diffusion des atomes libres sont incorrects à cause de la déformation. Toutefois, imperfection est en partie corrigée par les facteurs de température et on observe un assez bon accord entre facteur de structure observés et calculés obtenus dans l’affinement par la méthode des moindres carrés [22,23].

## 2.1.3.Agitation thermique des atomes :

Le facteur de température joue un rôle essentiel dans la résolution de la structure cristalline, tout cristal présente à une température T un désordre dû à l’agitation thermique des atomes qui le constituent. Les vibrations des ces atomes autour de leur position d’équilibre au sein de la maille ont pour effet de diminuer l’amplitude du facteur de structure.

La figure I.5 montre que la contribution des électrons de l’atome j à la diffraction diminue quand l’angle de diffraction  augmente. En pratique les réflexions à θ>30∘ sont négligeables. L’agitation thermique est la cause de l’affaiblissement important des intensités de Bragg dans le domaine θ>30∘.

Le facteur de structure s’écrit alors:

FH=j=1Nfj exp2πhxj+kyj+lzj×Tj    [I.12]

Avec Tj le facteur de température donne par la moyenne :

Tj=exp2πiUj.H            [I.13]

Où Uj représente le vecteur de déplacement instantané de l’atome j par rapport à sa position d’équilibre.

Atome au repos Atome agité 0 90 180 Figure I.5 : Facteur d'agitation thermique

Dans l’hypothèse harmonique du mouvement des atomes (mouvement de faible amplitude), le facteur de température s’écrit :

Tj=exp-122πUj.H2

Si U1, U2, U3 sont les composantes de Uj dans le réseau direct, alors le terme en exponentiel s’exprime par :

H Uj=H1U1+H2U2+H3U3      [I.14]

H.Uj2=hU1+kU2+lU3

H.Uj2=h2U12+k2U22+l2U32+2hkU1U2+2hlU1U3+2klU2U3

Ou encore, en notation matricielle :

H.Uj2=i=13j=13HiUiUJHJ=i=13j=13HiUiUJHJ

H.Uj2=i=13j=13HiUijHj

Uij=uijU12U1U2U1U3U2U1U22U2U3U3U1U3U2U32

Si l’atome j possède une agitation thermique identique, dans les trois directions de la

maille (U12=U22=U32), le tenseur Uij est dit isotrope et s’écrit comme :

Uij=uij100010001

Alors l’atome j à un déplacement quadratique moyen isotrope (même agitation dans les différentes directions).Le facteur de température s’écrit :

Ti=exp-8π2.Uj.H2=exp-2πUjsinθλ2   [I.15]

Si de plus Uj est le même pour l’ensemble des atomes de la maille du cristal alors, l’agitation thermique est représentée par un facteur de température globale B.

B=exp-2π2Bsinθλ2   [I.16]

Ce qui a pour effet d’abaisser l’intensité diffractée. Ce phénomène étant d’autant plus marqué pour les grandes valeurs de  comme présenté précédemment.

# 2.2. Correction apportées aux intensités mesurées :

Les intensités mesurés sont affectées d’un certain nombre d’erreurs. Les unes sont liées à l’angle de diffraction  et conduisent à 2 types de corrections : la correction de polarisation et la correction de Lorentz. Les autres sont liées aux propriétés physiques et à la nature de l’échantillon telle que la correction d’absorption et la correction d’extinction.

## 2.2.1.Correction de polarisation :

La correction de polarisation dépend de l’état du faisceau incident des rayons X et l’angle de diffusion du faisceau diffracté (Voir la figure I.6). Quand un faisceau est diffracté par un cristal, l’intensité diffractée est affectée par un facteur, appelé facteur de polarisation P

P=1+cos22θ2

Rayon X incident

Figure I.6 : Polarisation des rayons X

# Fig.2.5  Polarisation des rayons X

Rayon réfléchi

Pour une réflexion donnée, l’intensité diffracte se met alors, sous la forme suivante :

I=I∘1+cos22θ2    [I.17]

L’angle 2θ varie entre les valeurs extrêmes 0 et ± π, cos22θ varie entre les valeurs extrêmes 0 et 1. Par conséquent le facteur de polarisation P varie entre ½ et 1 (figure I.8). Ainsi pour chaque réflexion, l’intensité mesurée est P fois l’intensité réelle. La correction de polarisation consiste à diviser l’intensité mesurée par le facteur P [24].

2.2.2.Correction de Lorentz :

Dans un cristal réel, le réseau n’est pas infini. A cet effet, les nœuds du réseau réciproque ne sont plus ponctuels, et sont donc représentés par de petits volumes sphériques.

Figure. I .7 : Correction de Lorentz

Sphère d'Ewald

Origine du réseau réciproque

Crystal

Faisceau incident de rayon x

Dans le réseau direct cela ce traduit par un élargissement du faisceau diffracté. Etant donné son volume, le nœud de coordonnées (h k l) met un certain temps t pour traverser la sphère d’EWALD, ce temps dépend de la position du nœud par rapport à cette sphère, les différences de temps de diffraction entre les familles de plans réticulaires sont responsables d’erreurs systématiques dans les mesures d’intensités. La correction de Lorentz consiste à ramener tous les nœuds h k l au même temps de traversée de la sphère d’EWALD.

On montre que le facteur de Lorentz L se réduit à l’expression suivante [25].

L=1sin2θ

La figure I.9 donne la variation du coefficient de Lorentz en fonction de l’angle de diffraction. En pratique la correction de Lorentz est toujours associée à la polarisation. On parle couramment de la correction de Lorentz-polarisation désignée par le paramètre LP.

Figure I .8: la variation du Facteur de polarisation en fonction de l’angle de diffraction

Angle de diffraction

Coefficient de Lorentz  L

0

30

60

90

120

150

180

1

2

3

4

5

Figure I .9: la variation du coefficient de Lorentz en fonction de l’angle de diffraction.

## 2.3.Correction d’extinction :

L’effet de l’extinction peut être décrit par un affaiblissement des intensités des réflexions fortes dues à une réduction de l’intensité du faisceau incident le long de son chemin à travers le cristal. Le concept du cristal mosaïque introduit la distinction entre deux types d’extinction : l’extinction primaire et l’extinction secondaire.

### 2.3.1. Extinction primaire :

Le phénomène d’extinction est associé au calcul du pouvoir réflecteur d’un cristal parfait, c'est-à-dire d’un cristal pour lequel les distorsions angulaires des plants réticulaires n’excédent pas quelques seconde d’arc. Pour un tel cristal, la théorie cinématique est remplacée par la théorie dynamique [26,27].

Dans la théorie cinématique, seules les ondes diffusées par les différents points du cristal interférent, alors que dans la théorie dynamique un état interférentiel s’instale entre les ondes incidentes et les ondes diffusées qui constituent un système couple (Figure I.10).

Figure I.10 : Extinction primaire

Le coefficient d’extinction primaire est donné par :

Yp=IcId

Où Id est l’intensité intégrée fournie par la théorie dynamique et Ic celle fournie par la théorie cinématique. Ce coefficient Yp est en général très voisin de 1 et affecte principalement les facteurs de structure de module élevé et à faible valeur de  sinθ/λ .

### 2.3.2.Extinction secondaire :

Ce phénomène est lie à l’extinction des défauts structuraux (dislocations) dans un cristal, entrainant la rupture de la cohérence optique, d’où un phénomène d’interférence entre l’onde incidente et l’onde diffractée.

L’extinction secondaire ne peut être décrite qu’en considérant le cristal comme mosaïque, c'est-à-dire formé de blocs parfaits, de dimension t, présentant de petites désorientations les uns par rapport aux autres (moins de 0.5 degré).

Dans la pratique, on peut rencontrer deux types de cristaux, les cristaux de type I dont l’extinction donnée par la largeur de la mosaïque (Figure I.11), par contre dans les cristaux de type II, le phénomène d’extinction est dominé par la dimension moyenne t des domaines parfaits.

La plupart des cristaux étudiés actuellement sont de type I [28]. En raison de la complexité du phénomène d’extinction, des approximations ont été introduites dans le calcul de l’extinction secondaire [29]. On suppose en particulier que la distribution est isotrope ce qui permet d’obtenir facilement l’expression du facteur  d’extinction secondaire.

Cristal mosaïque

Figure I.11 : Extinction secondaire

## 2.4. Correction d’absorption :

Un faisceau de rayons X est absorbé par la matière. Dans l’approximation des interactions faibles, la variation d’intensité du faisceau sur une distance dl parcourue dans le cristal suit la loi de Beer-Lambert : [25]

dII=-μ.dl

Où  est le coefficient d’absorption linéaire. Il dépend de la longueur d’onde de la radiation utilisée e de la nature de l’échantillon traversé ; l est la longueur traversée.

En intégrant l’équation précédente, nous obtenons :

I=I∘e-μ.l      [I.18]

Cette dernière relation reflète la décroissance de l’intensité du faisceau incident en fonction du trajet l parcouru dans le cristal.

La correction d’absorption revient à ramener tous les trajets de rayonnement à l’intérieur de la matière à la même longueur.

La figure I.12 montre que les longueurs des trajets des rayonnements à l’intérieur de la matière dépendent de la position du point diffusant les rayons X et de la l’angle d’incidence et de diffusion. [30].

RX

Figure I.12 : Absorption des rayons X par la matière

l

I

Cristal

Les corrections de Lorentz-polarisation et d’extinction des tâches ont été appliquées à l’ensemble des réflexions. Par contre, la correction d’absorption a été négligée en raison de l’absence des atomes lourds dans la structure.