IV- ANALYSE STRUCTURALE DE LA MOLECULE

# La résolution de la structure conduit aux coordonnées des positions atomiques xj, yj, zj, mais le plus intéressant pour nous les chimistes est la disposition des atomes les uns par rapport aux autres. A cet effet, on décrit la structure par ses longueurs de liaisons, angles de valence ainsi que les angles de torsion.

# IV-1  Longueur de liaison chimique

Soient les différences de coordonnées d'un atome A et d'un atome B. D'après la figure ci-dessous; le calcul de la longueur de liaison se fait aisément en plaçant l'origine du réseau en A.  sera le vecteur du réseau direct de coordonnées relatives  et les coordonnées absolues (figure IV.1).

c

B

A

C

bY

a

Fig. IV.1  Distance inter atomique

La longueur de la liaison AB est donnée par:

(IV.1)

IV.2 Angle de valence

Soient A, B, C trois sites atomiques dans la maille (figure IV.2), le produit scalaire entre deux vecteurs et est donnée par:

sont les coordonnées de AB.

sont les coordonnées de AC.

L'angle de valence  est donnée par:

B

C

A

Fig. VI.2    Angles de valence

IV.3  Angle de torsion

Dans la description des molécules, on fait souvent intervenir l’angle de torsion : dans une chaîne d’atomes A, B, C, D, l’angle de torsion est l’angle dièdre entre les plans ABC et BCD.

Pour déterminer l’angle de torsion, on peut chercher l’angle entre les normales aux plans ABC et BCD. Ces normales sont obtenues en effectuant les produits vectoriels ABBC et CDBC. On peut aussi utiliser la relation métrique dans le triangle AEF :

On a aussi :

On appelle angle de torsion, l’angle de rotation avec lequel la molécule tourne autour d’une liaison chimique (Figure IV.3).

# Figure. IV.3  Angles de torsion

Le calcul des distances interatomiques, des angles de valence et de torsion a été effectué à l'aide du programme SHELXL 97 [40].

Les distances interatomiques, les angles de valence et Les angles de torsion sont résumés respectivement dans les tableaux IV.1, IV.2 et IV.3, avec leurs erreurs.

Tableau IV.1. Les distances inter atomiques (Ǻ) des atomes non hydrogène

| Atome 1 | Atome 2 | Distance |
| --- | --- | --- |
| S1 | C8 | 1.7516(2) |
| S1 | C10 | 1.7487(4) |
| S2 | C10 | 1.6278(3) |
| O3 | C9 | 1.2145(2) |
| O4 | C16 | 1.3642(3) |
| O4 | C17 | 1.4473(3) |
| O1 | N1 | 1.2262(4) |
| O2 | N1 | 1.2279(3) |
| N2 | C9 | 1.3973(3) |
| N2 | C10 | 1.3880(2) |
| N2 | C11 | 1.4352(3) |
| N1 | C3 | 1.4735(4) |
| C1 | C2 | 1.3954(3) |
| C1 | C6 | 1.3900(3) |
| C2 | C3 | 1.3807(4) |
| C3 | C4 | 1.3804(3) |
| C4 | C5 | 1.3868(3) |
| C5 | C6 | 1.3968(4) |
| C6 | C7 | 1.4720(4) |
| C7 | C8 | 1.3345(3) |
| C8 | C9 | 1.4939(4) |
| C11 | C12 | 1.3740(3) |
| C11 | C16 | 1.4018(3) |
| C12 | C13 | 1.3915(3) |
| C13 | C14 | 1.3830(3) |
| C14 | C15 | 1.3842(3) |
| C15 | C16 | 1.4036(3) |
| C17 | C18 | 1.4973(3) |

# Figure.IV.4 : Représentation d’ARNO avec le système de numérotation des atomes Employés et les distances interatomiques

Tableau IV.2 Les angles de valence

| Atome 1 | Atome 2 | Atome 3 | Angle (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| C8 | S1 | C10 | 93.12 (13) |
| C16 | O4 | C17 | 117.89 (2) |
| C9 | N2 | C10 | 116.9 (2) |
| C9 | N2 | C11 | 120.9 (2) |
| C10 | N2 | C11 | 122.1(2) |
| O1 | N1 | O2 | 124.09 (3) |
| O1 | N1 | C3 | 118.2 (3) |
| O2 | N1 | C3 | 117.72 (3) |
| C2 | C1 | C6 | 121.74 (3) |
| C1 | C2 | C3 | 117.80 (3) |
| N1 | C3 | C2 | 118.2 (3) |
| N1 | C3 | C4 | 119.5 (3) |
| C2 | C3 | C4 | 122.3 (3) |
| C3 | C4 | C5 | 118.6 (3) |
| C4 | C5 | C6 | 121.3 (3) |
| C1 | C6 | C5 | 118.3 (3) |
| C1 | C6 | C7 | 123.1 (3) |
| C5 | C6 | C7 | 118.6 (3) |
| C6 | C7 | C8 | 128.7 (3) |
| S1 | C8 | C7 | 128.6 (2) |
| S1 | C8 | C9 | 109.5 (2) |
| C7 | C8 | C9 | 121.7 (3) |
| O3 | C9 | N2 | 122.7 (3) |
| O3 | C9 | C8 | 127.2 (3) |
| N2 | C9 | C8 | 110.1 (2) |
| S1 | C10 | S2 | 121.97 (2) |
| S1 | C10 | N2 | 110.2 (2) |
| S2 | C10 | N2 | 127.8 (2) |
| N2 | C11 | C12 | 120.9 (2) |
| N2 | C11 | C16 | 117.7 (2) |
| C12 | C11 | C16 | 121. 3 (3) |
| C11 | C12 | C13 | 119.8 (3) |
| C12 | C13 | C14 | 119.4 (3) |
| C13 | C14 | C15 | 121.4 (3) |
| C14 | C15 | C16 | 119.5 (3) |
| O4 | C16 | C11 | 116.03 (2) |
| O4 | C16 | C15 | 125.6(2) |
| C11 | C16 | C15 | 118.57(2) |
| O4 | C17 | C18 | 106.61(2) |

Figure.IV.5 : Représentation d’ARNO avec le système de numérotation des atomes employés et les angles de valence

# Tableau IV.3. Les  angles de torsion

| Atome 1 | Atome 2 | Atome 3 | Atome 4 | Torsion (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C10 | S1 | C8 | C7 | 170.6 (3) |
| C10 | S1 | C8 | C9 | -3.76 (2) |
| C8 | S1 | C10 | S2 | -175.68 (19) |
| C8 | S1 | C10 | N2 | 4.00 (2) |
| C17 | O4 | C16 | C11 | -177.42 (3) |
| C17 | O4 | C16 | C15 | 3.24 (4) |
| C16 | O4 | C17 | C18 | 176.1 (3) |
| C10 | N2 | C9 | O3 | -178.2 (3) |
| C10 | N2 | C9 | C8 | 0.4 (3) |
| C11 | N2 | C9 | O3 | 3.77 (4) |
| C11 | N2 | C9 | C8 | -177.8 (2 ) |
| C9 | N2 | C10 | S1 | -3.22 ( 3 ) |
| C9 | N2 | C10 | S2 | 176.4 (2) |
| C11 | N2 | C10 | S1 | 174.9 (19) |
| C11 | N2 | C10 | S2 | -5.5(4) |
| C9 | N2 | C11 | C12 | -99.2(3) |
| C9 | N2 | C11 | C16 | 79.6 (3) |
| C10 | N2 | C11 | C12 | 82.8(4) |
| C10 | N2 | C11 | C16 | -98.4(3) |
| O1 | N1 | C3 | C2 | -162.2(3) |
| O1 | N1 | C3 | C4 | 18. 2(4) |
| O2 | N1 | C3 | C2 | 18.00(4) |
| O2 | N1 | C3 | C4 | -161.6(3) |
| C6 | C1 | C2 | C3 | 0.41(6) |
| C2 | C1 | C6 | C5 | 0.41(5) |
| C2 | C1 | C6 | C7 | 179.9(3) |
| C1 | C2 | C3 | N1 | -180.00(3) |
| C1 | C2 | C3 | C4 | -0.59(5) |
| N1 | C3 | C4 | C5 | 179.3(3) |
| C2 | C3 | C4 | C5 | -0.2(4) |
| C3 | C4 | C5 | C6 | 1.00(5) |
| C4 | C5 | C6 | C1 | -1.1(5) |
| C4 | C5 | C6 | C7 | 179.4(3) |
| C5 | C6 | C7 | C8 | -159.75(3) |
| C6 | C7 | C8 | S1 | 3.97(5) |
| C6 | C7 | C8 | C9 | 177.5(3) |
| S1 | C8 | C9 | O3 | -178.2(3) |
| S1 | C8 | C9 | N2 | 2.62(3) |
| C7 | C8 | C9 | O3 | 6.3(5) |
| C7 | C8 | C9 | N2 | -172. 2(3) |
| N2 | C11 | C12 | C13 | 179.31(3) |
| C16 | C11 | C12 | C13 | 0.63(5) |
| N2 | C11 | C16 | O4 | -0.80(4) |

A partir des résultats de l’analyse structurale, on remarque qu’ils sont comparables à ceux donnés dans la littérature  (voir Tableau de l’annexe)  à savoir :

  - La valeur moyenne des liaisons aromatiques est de 1.39Å.

Nous rappelons que la longueur de la liaison carbone hydrogène a été fixé à la valeur théorique 1.08, et pour le groupement méthyle 1.09Å.

# La figure IV.7 donne les ellipsoïdes d’agitation thermique anisotrope des différents atomes de la molécule.

# Fig. IV.7 : Représentation tridimensionnelle de la molécule C18H14N 2S2 O4 avec les ellipsoïdes d’agitation thermique des différents atomes de la molécule. Les atomes d’hydrogène sont représentés par des sphères de diamètre arbitraire.

# La projection de la maille suivant le plan (010) donne une image lisible de la molécule à trois dimensions de l’espace. Cette projection est représentée sur la figure IV.8.

Fig. IV.8 : Vue perpendiculaire au plan (010)

IV.4  Liaison d'hydrogène

Les atomes H ont été placés dans leurs positions théoriques avec une longueur de liaison de 1,08 Å pour les liaisons C – H des deux cycles benzéniques et de 1.09 Å pour les autres liaisons C – H.

# Les interactions intramoléculaires et intermoléculaires possibles par les liaisons hydrogènes sont au nombre neuf (Tableau IV.6). Dans le cristal ARNO, il y a deux molécules dans la maille dans un système triclinique.

# Tableau IV.6 : Différentes liaisons hydrogène possibles

| D – H (Å) | D – A (Å) | H – A (Å) | D – H…A (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 -H1 1.056(.029) | C1 ...S1 (0) 3.194(.003) | H1 ...S1 (0) 2.508(.030) | C1 -H1 ...S1 (0) 121.87 (2.67) |
| C2 -H2 1.062(.046) | C2 ...O2 (0) 2.721(.005) | H2 ...O2 (0) 2.451(.033) | C2 -H2 ...O2 (0) 92.97 (2.91) |
| C4 -H4 1.081(.025) | C4 ...O1 (0) 2.759(.005) | H4 ...O1 (0) 2.476(.041) | C4 -H4 ...O1 (0) 93.33 (2.40) |
| C7 -H7 1.005(.040) | C7 ...O3 (0) 2.936(.004) | H7 ...O3 (0) 2.604(.032) | C7 -H7 ...O3 (0) 99.09 (2.70) |
| C2 -H2 1.062(.046) | C2 ...O3 (1) 3.277(.006) | H2 ...O3 (1) 2.835(.055) | C2 -H2 ...O3 (1) 105.18 (3.03) |
| C2 -H2 1.062(.046) | C2 ...O4 (1) 3.801(.005) | H2 ...O4 (1) 2.903(.045) | C2 -H2 ...O4 (1) 142.57 (2.86) |
| C4 -H4 1.081(.025) | C4 ...O2 (2) 3.823(.004) | H4 ...O2 (2) 2.934(.029) | C4 -H4 ...O2 (2) 139.72 (2.21) |
| C7 -H7 1.005(.040) | C7 ...O3 (3) 3.267(.004) | H7 ...O3 (3) 2.567(.032) | -H7 ...O3 (3) 126.61 (2.33) |
| C12 -H12 1.032(.044) | C12 ...O1 (4) 3.753(.005) | H12 ...O1 (4) 2.992(.033) | C12 -H12 ...O1 (4) 131.19 (2.62) |
| C13 -H13 1.017(.035) | C13 ...O2 (5) 3.385(.005) | H13 ...O2 (5) 2.718(.039) | C13 -H13 ...O2 (5) 123.30 (2.75) |
| C14 -H14 1.038(.026) | C14 ...O2 (5) 3.372(.005) | H14 ...O2 (5) 2.689(.035) | C14 -H14 ...O2 (5) 123.25 (2.45) |
| C15 -H15 1.072(.042) | C15 ...S2 (6) 3.909(.004) | H15 ...S2 (6) 2.875(.038) | C15 -H15 ...S2 (6) 162.19 (2.46) |

##### D : Donneur			A : Accepteur

##### Les positions équivalentes :

# (0)    x, y, z

# (1)    x+1,+y,+z

# (2)   -x+2,-y+2,-z+1

# (3)   -x,-y+1,-z+1

# (4)   -x+1,-y+1,-z+1

# (5)    x-2, +y-1, +z

# (6)   -x-1,-y,-z

# Les différentes liaisons hydrogène possibles dans le composé ARNO sont représentées sur la figure IV.8 par des traits discontinus. Ces liaisons sont responsables de l’empilement moléculaire dans la maille élémentaire.

Figure IV.8 : Représentation des liaisons hydrogènes.

IV-5 Empilement moléculaire cristallin :

# La figure IV.9 illustre l’empilement moléculaire dans la maille. Cette représentation montre qu’il y a deux molécules par maille ce qui confirme que notre groupe d’espace est bien  avec deux molécules par maille. Les deux positions sont symétriques l’une par rapport à l’autre.

Figure IV.9  Empilement de la molécule ARNO dans la maille cristalline

# Ces résultats attestent de  la qualité du spectre et l’efficacité des modèles utilisés lors de la résolution et l’affinement structural.