Annexe 05 :Le tableau suivant inventorie les caractéristiques physiques des matériaux de constructions (durables) :

| Numéro | Type des matériaux | Caractéristiques physiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Résistance mécanique (Ϭ) en MPA. | Isolation thermique (λ) en W/m2.k | Isolation phonique (μ) en DB |  | Durée de vie |  | Le coût relatif |  | Disponibilité (en Algérie) |  | Observation et proposition |  |
| Matériaux des gros œuvres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Béton | 100(1000kg/m2) | 0.29 | 54 |  |  | +100 ans |  | 6000.00DA/m2HA | Oui |  | Doit être associé avec un isolant thermique |  |
| 02 | Parpaing creux | 10 | 0.900 | - |  |  | 100 ans |  | 3000.00 DA/m2HA | Oui |  | Les matériaux traditionnels sont le parpaing creux et la brique creuse. Ils présentent des performances thermiques relativement faibles et doivent être associés à des isolants. |  |
| 03 | Brique creuse | 12 | 0.45 | 48 (avec enduit 01 face) |  |  | 100 ans |  | 2600.00 DA/m2HA | Oui |  |  |  |
| 04 | Brique à alvéoles | 08 | 0.124 | 41 (Isolation légère pour les faibles épaisseurs si absence d’isolation complémentaire) |  |  | +100 ans |  | 11900.00 DA/m2HA ou + | Non |  | Ils présentent une épaisseur plus importante que les matériaux traditionnels et offrent des performances thermiques supérieures. Ils ont l’avantage de ne pas nécessiter d’isolation complémentaire (pour des épaisseurs de 30 cm au moins). Le surcoût engendré par rapport à des matériaux traditionnels est de l’ordre de 5 à 15 % (isolation comprise pour les matériaux traditionnels). |  |
| 05 | Béton cellulaire | 0.6 | 0.2 | 48 (Isolation légère pour les faibles épaisseurs si absence d’isolation complémentaire) |  |  | +100 ans |  | 11900.00 DA/m2HA ou + | Non |  |  |  |
| 06 | Le bois | 11.8 | 0.14 | - |  |  | +100 ans |  | 4000.00 DA/m2HA ou + | Oui |  | Le bois est un matériau écologique par définition. C’est une ressource naturelle, de proximité, saine, permettant de réaliser un chantier rapide et à faibles nuisances. |  |
| 07 | La pierre | 5 à 220 | 2.3 | - |  |  | +100 ans |  | 6000.00 DA/m2HA | Oui |  | Elle est un matériau local mais non exploitée. ? |  |
| Numéro | Type des matériaux | Caractéristiques physiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Résistance mécanique (Ϭ) en MPA. | Isolation thermique (λ) en W/m2.k |  | Isolation phonique (μ) en DB | Durée de vie |  |  | Le coût relatif |  | Disponibilité (en Algérie) |  | Observation et proposition |
| Matériaux d’isolation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Polystyrène expansé | 1.50 | 0.035 |  | 30 |  | +100 ans |  | 1000.00DA/m2HA ou + |  | Oui |  | Il est largement utilisé et se trouve dans le commerce sous forme de vrac, de panneaux nus et composites. C’est un matériau imputrescible mais instable aux solvants, au temps et à la chaleur. Il est dégradable par les rongeurs et sa perméabilité à l’eau est nulle ce qui empêche les parois de respirer. Il s’agit d’une ressource non renouvelable et il n’est pas recyclable. Il peut également avoir un impact sur la santé. À la chaleur, on observe des dégagements de styrènes, substances neurotoxiques suspectées d’être cancérigènes. En cas d’incendie, le polystyrène dégage des gaz toxiques. (le type utilisé pour le cas HPE en Algérie). |
| 09 | Polystyrène extrude | 1 | 0.035 |  | 32 |  | +100 ans |  | 3000.00 DA/m2HA ou + |  | Non |  | Le polystyrène extrudé a de meilleures performances thermiques mais coûte plus cher que le polystyrène expansé. |
| 10 | polyuréthane | 1 | 0.025 |  | 32 |  | 1000 ans |  | 4000.00 DA/m2HA ou + |  | Non |  | Non recyclable |
| 11 | Laines minérales | 0.9 | 0.04 |  | 32 |  | 1000 ans |  | 8000.00 DA/m2HA ou + |  | Non |  | Elles ont un bon comportement au feu et sont imputrescibles mais se tassent au cours du temps. Elles sont dégradables par les rongeurs. Elles sont perméables à l’eau mais perdent leurs performances thermiques à l’humidité. |
| Numéro | Type des matériaux | Caractéristiques physiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Résistance mécanique (Ϭ) en MPA. | Isolation thermique (λ) en W/m2.k |  | Isolation phonique (μ) en DB |  | Durée de vie |  | Le coût relatif |  | Disponibilité (en Algérie) |  | Observation et proposition |
| 14 | La laine de lin | 0.9 | 0.037 |  | 32 |  | 1000 ans |  | 8000.00 DA/m2HA ou + |  | Non |  | Le lin est une plante dont les fibres courtes, non utilisées dans l’industrie textile, présentent de bonnes qualités isolantes. Elles sont traitées avec des sels minéraux, cardées puis thermo liées avec des fibres de polyester pour former la ouate. |
| 15 | Le chanvre | 01 | 0.04 |  | 32 |  | 1000 ans |  | 8000.00 DA/m2HA ou + |  | Non |  | Le chanvre est difficilement inflammable et perméable à l’eau. Il est imputrescible et présente une grande résistance mécanique |
| 16 | Le liège expansé | 01 | 0.043 |  | 32 |  | 1000 ans |  | 8000.00 DA/m2HA ou + |  | Non |  | Le liège est une ressource renouvelable mais faiblement disponible. Sa fabrication nécessite peu d’énergie, environ 90 kWh/m3. |

NB : les matériaux  dont le coefficient lambda est inférieur à 0.06W/m2.k conviennent comme isolant en Hiver, ils tiennent le froid à l’extérieur et la chaleur à l’intérieur.

Conclusion :

L’impact des matériaux sur la santé est important. Des produits naturels, présentant un intérêt écologique, permettent d’évoluer dans un environnement intérieur sain et confortable. Prêter attention au cycle de vie du matériau depuis l’extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, limite l’impact de la construction sur l’environnement.