# I.1 Introduction

# L’importance des matériaux microporeux classiques réside dans leurs grandes capacités d’adsorption, leur aptitude à la catalyse et leur grande porosité structurelle [4].

A cela, il faudrait ajouter la stabilité thermique et la résistance mécanique qui ont fait des aluminosilicates cristallins, des matériaux microporeux toujours demandés.

I.2 Historique

L’appellation zéolite provient des mots grecs zein et lithos qui signifient respectivement bouillir et pierre, soit  pierre  bouillante. Cette appellation a été attribuée aux aluminosilicates de type tectosilicates cristallins microporeux.

Ces matériaux furent découverts depuis fort longtemps et c’est grace à  Baron A. F. Cronstedt [5]   (minéralogiste suédois),  en 1760, qui en étudia les propriétés  d’adsorption.

Ultérieurement, Mc BAIN mit en évidence  leur porosité structurale et leur propriété de tamis moléculaire. Ce n’est qu’en 1948, que les premières zéolites artificielles furent élaborées, ces tamis moléculaires synthétiques ont été commercialisés pour la première fois en 1954.

Actuellement, la production annuelle mondiale de zéolite naturelle est d’environ 4 millions de tonnes [5,6]. Le Japon devient le plus grand utilisateur des zéolites naturelles, la Mordenite et la Clinoptilolite sont utilisées comme adsorbants dans les opérations de séparation, de déshydratation et de purification de l’air.

# I.3 Notions structurales

# Les zéolites sont constituées principalement de groupes tétraédriques de silice (SiO4) et d’alumine (AlO4) voir  (Figure I-1) ci-après.

Figure I-1: Représentation de  coordination des tétraèdres.

Les zéolithes font partie du groupe de composés appelés aluminosilicates, le mode de liaison de ces unités de base que sont les tétraèdres AlO4 et SiO4, diffère d’une zéolite à une autre.

Ceci conduit MIERE et BRECK [7,8]   à proposer une classification  en sept groupes  (Tableau I-1), chaque groupe se distingue par une unité structurale caractéristique appelée (SBU)  « Secondary Building Unit » (Figure I-2).

Tableau I-1 : Quelques zéolites  selon l’appellation SBA

| Numéro du groupe | Nombre de tétraèdres | Symbole | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | S4R | Phillipsite |
| 2 | 6 | S6R | Enorite |
| 3 | 8 | D4R | NaA |
| 4 | 12 | D6R | Faujasite |
| 5 | 5 | T5O10 4-1 | Natrolite |
| 6 | 6 | T8O16 5-1 | Mordénite |
| 7 | 9 | T10O20 4-4-1 | clinoptilolite |

Figure I-2 : Unités de construction secondaire (SBU) dans les zéolites

Malgré le grand nombre de types de zéolithes naturelles ou synthétiques actuellement à disposition pour le développement de procédés, une formule chimique brute généralement valable peut être donnée :

M2/n (Al2O3) x (SiO2) Y H2O

Avec :

M : Cation échangeable qui compense la charge négative de l’entité structurale élémentaire.

Y: Nombre de molécules d’eau par entité structurale élémentaire.

X : ≥2 : nombre totale de tétraèdres par maille élémentaire.

Généralement, un type de zéolithes est constitué de plusieurs types de maille de base qui est branchées dans les trois dimensions, forment ainsi la structure tertiaire [9,10].

Grâce à leur structure tertiaire, les zéolithes sont un des plus importants représentants des matériaux appelés tamis moléculaires [11]. Leur structure cristalline offre aux zéolithes un avantage important par rapport aux d’autres matériaux.

I.4 Classification des zéolites

I.4.1 Zéolites naturelles

Il ya des millions d’années, des gisements de zéolites ont été formés quand les volcans en éruption ont poussé  d’énormes quantités de cendres aluminosilicates des alcalins et alcalino-terreux [12].

Une partie de la larve est tombée dans des lacs ; la réaction chimique de la cendre et de l’eau salée volcanique a eu comme conséquence la formation de zéolite naturelle (normales).

Parmi les zéolites naturelles, on peut citer les plus usuelles telles que : l’analcime, la chapazite (Figure I-3), l’heulandite, la natrolite, la phillipsite, la  clinoptilolite et la stilbite [12.13].

Ces zéolites naturelles  sont rarement pures et sont contaminées à des dégrées variés par d’autres minéraux métalliques, d’autres zéolites. Pour cette raison ; elles sont exclues des domaines d’applications commerciales importantes  ou la pureté et l’uniformité sont des critères essentielles.

Bien que les propriétés remarquables des zéolites aient été reconnues très tôt, les difficultés de leur exploitation n’ont pas permis  leur développement à grande échelle [14].

De plus, les zéolites les plus répandues telles que l’analcime ou la phillipsite, présentent moins d’application industrielle que celle de type faujasite (Figure I-6) par exemple qu’on ne trouve  qu’en faible quantité mélangée à d’autres minéraux.

Chabazites

Cage chabazite                                  Structure chabazite

Figure I-3: Structure de la chabazite (source : "Atlas of zeolite" – IZA)

Figure I-4 : Assortiments de zéolithes naturelles à gauche et synthétiques (billes, cylindres extrudées) à droite. (sources : photo SOMEZ)

# I.4.2 Zéolites synthétiques

# La plupart des zéolites utilisée aujourd’hui sont fabriquées synthétiquement, soit des zéolites naturelles modifiées, soit la dimension de pore peut être ajustée très finement par l’échange de cations.

# Une grande partie de recherche est axée sur l’examen de la formation de tamis moléculaire avec des propriétés nouvelles, des résultats de ces travaux permettent aux spécialistes en science des matériaux de concevoir et de construire de nouveaux matériaux qui servent mieux les industries pétrolières et gazières.

De nombreuses zéolites synthétiques présentent des structures semblables à celles de certaines zéolites naturelles comme celles de types A et alors que d’autres n’ont pas  d’homologues naturelles.

Les zéolites de type A, X et Y sont parmi les plus employées actuellement dans l’industrie.

I.4.1 Structure  de  zéolite A

Les zéolites de type A sont formées par l’empilement par le biais des faces carrés, de deux types de polyèdres, ces derniers sont liés dans une structure cubique, comme le montre la  Figure I-5. [15]

4.2°A

Figure I-5 : Empilement des cuboctaèdres dans la structure de la zéolite A

La formule structurale de la zéolite A est la suivante :

Na 12 (AlO2)12(SiO2)12.27H2O

Cette zéolite possède une cavité interne de diamètre 11 A°. Dans le cristal, ces cavités sont alignées et alternent avec des canaux de 4.2 A°, qui est la dimension de ces tamis moléculaires.

Parmi les tamis moléculaires commerciales produit par UNION CARBIDE Linde ; 3A, 5A et 4A qui font partie de la famille LTA ; le nombre indique la dimension du pore.

Le diamètre effectif des pores qui varie selon la nature de l’ion métallique a pour rôle de neutraliser la charpente anionique des cristaux.

La zéolite 4A peut être modifiée en introduisant partiellement le cation potassium (une partie de Na+ échangée par K+) pour obtenir la zéolite 3A ou bien par le cation calcium (une partie de Na+ échangée par Ca++) pour obtenir la zéolite 5A, dans ce dernier le diamètre effectif des pores passant de 4.2 à 5 °A, ces zéolites sont très utilisées dans le séchage de gaz de pétrole et de gaz naturel, ceci est illustré dans le Tableau I-2  ci- dessous.

Tableau I-2 : Quelques propriétés  de tamis moléculaires fournis par UNION  CARBIDE Linde [16].

| Type de base | Diamètre nominal du pore (A°) | Densité globale (lbs/ft3) | Capacité d’adsorption (%) | Molécule adsorbée | Molécule exclue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 3 | 40 | 20 | H2O, NH3 | Ethane et plus gros |
| 4A | 4 | 40 | 22 | H2S, CO2, SO2, C2H4, C2H6, C3H8, | Propane et plus gros |
| 5A | 5 | 40 | 21.5 | C4H9OH | Isoparafines et plus gros |
| 10X | 8 | 36 | 28 | Isoparafines | n-butylamine et plus gros |
| 13X | 10 | 38 | 28.5 | Propylamine | (C4H9)3N et plus gros |

# I.4.2 Structure des faujasites

Les faujasites sont des structures zéolitiques dans lesquelles contrairement à la zéolite A, l’empilement des cuboctaèdres s’effectue par le biais des faces hexagonales et à de grandes cavités dites cavités α ou super cage faujasitiques ayant un diamètre  de 12 A° .

La formule cristallochimique de cette zéolite est comme suit :

M (56+x) n (AlO2) (56+x) (SiO2) (136-x) 264H2O

Il existe deux types de zéolites faujasitiques qui ne diffèrent que par leur composition chimique ou plus précisément par leur rapport Si/Al.

Les zéolites X pour(x=40) et Y (pour x=0) sont les plus représentatives du groupe des faujasites. [17]

La zéolite Y a une fraction vide de volume de 0.48 avec un rapport de Si/Al de 2.43, elle se décompose thermiquement à 793 °C.

Le diamètre de pore  est de 7.4 A° (Figure I-6) et l’ouverture est définie par un anneau de  l’oxygène de 12 membres dans une plus grande cavité du diamètre de 12 A°, la structure cristalline de Y est représenté par la formule chimique suivante :

# Na 56 ((AlO2) 56 (SiO2)) 136 250H2O

L’importance particulière accordée à la zéolite de type faujasite est essentiellement  due à la grande diversité de ses applications grâce à sa grande porosité, sa stabilité chimique et sa résistance thermique.

Figure I-6: Structure d’une zéolite faujasitique (zéolite Y).

# I.5 Caractéristiques et applications des zéolites

# Ces matériaux connaissent de nos jours, un grand essor industriel vu la diversification de leurs applications dans différents domaines.

# Ces caractéristiques physico-chimiques confèrent aux zéolites un certain pouvoir catalytique dans de nombreuses réactions chimiques.

A cela, il faudrait ajouter que grâce à leurs porosité régulières et- aux dimensions bien déterminées des pores et des canaux, les zéolites peuvent permettre de séparer, selon la forme et la taille, des molécules (minérales ou organique) mises en contact avec de tels matériaux, ceci leur confère, ainsi, un caractère de tamis moléculaire qui se base essentiellement sur la sélectivité de forme.

Ainsi, de par leur stabilité chimique et thermique, les utilisations des zéolites se sont imposées dans un grand nombre de technologie faisant appel à l’adsorption et la purification des gaz et la catalyse pétrochimique [17,18].

Parmi les principales applications industrielles, on peut citer le séchage des gaz et des liquides organiques renfermant des traces d’eau, la séparation des différents carbures dans l’industrie pétrolière et  la purification de produits organiques, ce qui a amené à dire que la plupart des propriétés particulières des zéolites ont été valorisées directement comme application.

Les utilisations les plus courantes des matériaux zéolitiques microporeux sont dues à leurs capacités d’échange (CEC), leurs propriétés  d’adsorbants sélectifs et de catalyseurs.

Le tableau (Tableau I.3) ci-après illustre la consommation mondiale de zéolites synthétiques selon leurs domaines d’applications.

Tableau I.3 : Répartition de la consommation des zéolites synthétiques en milliers de tonnes selon les domaines d’applications.

| Application | Amérique de Nord | Europe de Nord | Europe de l’Est | Japon | Autres | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Détergence | 275 | 505 | 55 | 85 | 130 | 1050 |
| Catalyse | 80 | 25 | 15 | 10 | 30 | 160 |
| Adsorption | 43 | 27 | 5.5 | 6.5 | 18 | 100 |
| Totale | 398 | 557 | 75.5 | 101.5 | 178 | 1310 |