# Introduction générale

La déshydratation du gaz d’alimentation est l’une des étapes de traitement nécessaire avant la liquéfaction, cette opération consiste à enlever l’humidité entrainée dans le gaz provenant de la section de décarbonatation à travers des zéolites adsorbants, ces dernières appelés aussi  dessicants sont régénérés et réutilisés après chaque cycle de séchage.

Les performances du sécheur dépendent en partie de ces opérations de régénérations [1]. Un lit totalement régénéré et exempte d’humidité présente ultérieurement une meilleure efficacité à capter les molécules d’eau  durant l’opération d’adsorption, par contre une mauvaise régénération est souvent à l’origine des problèmes de bouchage par formation d’hydrate dans les sections froides en aval du train de liquéfaction.

Les problèmes au niveau de la section de déshydratation peuvent avoir des effets négatifs sur la production du GNL [2], l’effritement des tamis est l’un des problèmes majeurs enregistrés au niveau de la section de déshydratation de GL2/Z, il affecte les sécheurs X411.A/B/C, le  compresseur de régénération X41JA et les MOV (ANNEXE 1).

Essentiellement la source  de l’effritement des tamis moléculaires a un impact sur l’ensemble des équipements liés au circuit de régénération.

L’indisponibilité du X41JA (ANNEXE 1) ; constitue un sérieux problème d’exploitation étant donné qu’elle engendre des pertes considérables de gaz (21000Nm3/h) causant ainsi l’augmentation de l’autoconsommation  du train de liquéfaction.

L’étude d’une telle problématique nous permet de cerner l’ensemble des facteurs ayant pour cause directe l’arrêt  imminent des équipements de production et de mettre en évidence les anomalies aussi bien de conception que d’exploitation.

Dans ce travail, nous avons essayé d’apporter une contribution sur l’étude du système de déshydratation de gaz naturel au niveau du complexe GL 2/Z tout en cherchant à localiser les sources de  défaillances existantes  et proposer de nouvelles zéolites quant au séchage du gaz naturel.

Notre présent travail qui est divisé en trois parties va dans le sens de l’utilisation des zéolites de type LTA et faujasite dans le but de minimiser les problèmes rencontrés dans la section de déshydratation du gaz naturel.

- Première partie : elle est consacrée à un rappel bibliographique présentant l’état des connaissances concernant les adsorbants zéolitiques naturels et synthétiques.

- Deuxième partie : elle concerne la description de la section de déshydratation du gaz naturel comprenant une analyse détaillée des problèmes rencontrés au niveau de cette section.

- Troisième partie :

Cette dernière partie comporte :

- Le dimensionnement du sécheur avec la zéolite existante (4 DG TRISIV).

- Une étude par simulation numérique dont l’objectif est de chercher des solutions optimales de séchage de gaz naturel par la proposition de nouvelles zéolites (3A, 5A, 10Xet Y).

- Une étude comparative entre les zéolites utilisées et celles proposées dans le but d’optimisation [3]du séchage de gaz naturel.