# III. Dimensionnement du sécheur

# III.1 Critères de dimensionnement du sécheur

Pour avoir une meilleure conception d’un système de déshydratation avec un tamis moléculaires il faut satisfaire les conditions suivantes :

- Le rapport (H/D) doit être supérieur à 1

- La hauteur du lit d’adsorption :

6 ft ‹   H ‹   25ft

- Le temps de réchauffage:

1 h ‹   Temps ‹   8 h

- La chute de pression à travers le lit d’adsorption ne dépasse pas 50 psia/ ft

- Le régime d’écoulement du gaz est turbulent Re › 100

- Le choix de l’écoulement du gaz pendant :

La direction de gaz d’alimentation est du haut vers le bas.

- La direction du gaz de réchauffage est du bas vers le haut

- La direction du gaz de refroidissement est de haut (vers le bas

La vitesse du gaz :

20 (ft /min)   ‹ vitesse de gaz ‹ 60(ft /min)

La hauteur de la zone de transfert de masse :

0.5 (ft    )   ‹   Z.T.M      ‹   6 (ft)

III.2 Détermination de  la composition de gaz naturel

La composition du gaz naturel relevé de l’un des sécheurs est représentée dans le Tableau III.1 ci-dessous.

# Tableau III.1 la composition du gaz naturel relevé de l’un des sécheurs

| i | Masse moléculaire (lb/mol) | Pourcentage molaire yi (%) |  |  | Mi. Yi (lb/mol) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adsorption | Régénération |  | Adsorption | Régénération |
| N2 | 28.030 | 5.799 |  | 5.325 | 1.625 | 1.490 |
| He | 04.003 | 0.181 |  | 0.180 | 0.007 | 0.007 |
| CO2 | 44.010 | 0.0006 |  | 0.0002 | 0.00026 | 0.0088 |
| C1 | 16.043 | 83.518 |  | 83.500 | 13.398 | 13.36 |
| C2 | 30.070 | 7.539 |  | 7.530 | 2.266 | 2.260 |
| C3 | 44.097 | 1.960 |  | 2.003 | 0.864 | 0.863 |
| i.C4 | 58.124 | 0.286 |  | 0.299 | 0.166 | 0.173 |
| n.C4 | 58.124 | 0.435 |  | 0.463 | 0.252 | 0.269 |
| i.C5 | 72.151 | 0.092 |  | 0.106 | 0.066 | 0.076 |
| n.C5 | 72.151 | 0.101 |  | 0.114 | 0.072 | 0.082 |
| C6 + | 86.00 | 0.089 |  | 0.092 | 0.00036 | 0.070 |
| H2O | 18.020 | 0.002 |  | - | 0.076 | - |
| Total | - | 100.00 |  | 99.61 | 18.79 | 18.60 |

** i : représente les composants présents dans le gaz naturel.

Les paramètres de fonctionnement du sécheur de gaz naturel sont regroupés dans le tableau III.2.

Tableau III.2: Conditions de travail

| Paramètres d’entrée | Cycle d’adsorption | Cycle de régénération |
| --- | --- | --- |
| Débit de gaz (Nm3/h) | 255000 | 21000 |
| Pression (bars) | 41.50 | 40.50 |
| Température (°C) | 21 | 288 |
| Durée(h) | 16 | 08 |

Les caractéristiques de la zéolite 4A-DG TRISIV utilisée dans le complexe GL 2/Z sont regroupées dans le tableau III.3.

# Tableau III. 3 : Spécification relative à la zéolite 4 A-DG TRISIV

| Données de base | UOP (4A-DG TRISIV) |
| --- | --- |
| Forme | Pellets |
| Dimension (Diamètre) | 3.4 mm |
| Type | 4A-DG TRISIV |
| Masse volumique (kg/m3) | 630 – 645 |
| Capacité s’adsorption à l’équilibre (%) | 22 |
| Chaleur d’adsorption (kj/kg H2O) | 4186 |
| Eau résiduelle ppm | < 0.1 |
| Charge/lit (kg) | 18225 |
| Temps de vie garantie (années) | 03 ans (04ans suivant paramètres opératoire réquisition) |

# III.3 Phase d’adsorption

# III.3.1 Masse volumique  du gaz naturel

Si on pose ρ comme étant la masse volumique du gaz  naturel considéré comme gaz parfait (la pression est faible) on pourra écrire :

ρ = Mm (p T 0 / 22.4.T p0)

Cette formule est valable dans les conditions normales, par conversion aux conditions de service on aura la relation ci-après :

Conditions standard:

(T st = 60 °F, P st=14.7 psia).

ρ= (M m/379) (p st / p) (T /T st)

On a :

(p st/ p) (T /T st) = (14.7 /p +14.7) (T + 460 /460 +60)

Avec :

Mm : masse molaire moyenne du gaz naturel en (lb/mol).

T : la température de charge en (° F).

T st: la température standard (° F).

p st : la pression standard (psia).

p : la pression de la charge (psia).

Du Tableau III.1  la masse molaire moyenne du gaz naturel est égale à :

M m = 18.79 lb/mol

D’où :

ρ= (18.79x624.75x520)/(379x14.7 x555.4)

ρ= 1.972 lbs/ ft 3

On introduit, pour caractériser l’écart à l’état parfait le facteur de compressibilité Z qui est donné par la relation ci-après :

Z = 1.04 – 2.034.10-4  p + 4.5714.10-8   p2

On a donc  pour :          p = 610.05 psia

# Z=1.04-(2.034x10-4 x610.05) + (4.5714x10-8 x (610.05)2)

Z=0.933

D’où :

La masse volumique de gaz naturel  du cas réel ρGN est donnée par la relation suivante :

ρGN    =     ρ / Z

Avec application numérique :

ρGN   =1.972 / 0.933

ρGN    =     2.113 lbs/ ft3

# III .3.2 Vitesse d’écoulement du gaz naturel

La vitesse maximale U0 (vitesse superficielle) est déterminée par la relation  suivante :

# U0 = 61.55. ( ρGN)-0.495

Avec application numérique on obtient :

# U0 =61.55. (2.113)-0.495

U0 = 42.50 ft/min

# III. 3.3  Viscosité du gaz naturel

La viscosité de gaz naturel est déduite de l’abaque (ANNEXE 4), il faut tout d’abord estimer la densité d  du GN.

Notons que la densité d  de gaz naturel  est le rapport de sa masse molaire moyenne  et la masse molaire de l’air (Mm air= 29.02 g/mol).

d = Mm/ Mm air

Donc :

d = 18.79/29.02

d = 0.640

D’où :

μ=0.0125cp

On peut déduire donc la valeur de viscosité de gaz naturel μ pour les conditions (p=  610.05 psia,  T=   95.4° F).

# III.3.4 Diamètre du lit adsorbant

# Ou : A0 est  la section du lit en (ft2)

# A0 = Qv /U0

# Qv : est le débit volumique du GN en MMscfd

Pour Qv = 255 000 Nm3/h    et   U0= 42.50 ft/min, après avoir fait les conversions nécessaires on obtient :

Ao= (212.81x 10 6x 0.933 x 8164.38)/ (324870x24x 60x42.50)

Ao=81. 53 ft2

D’ou   on peut estimer le diamètre minimal du lit comme suit:

D= 10.19 ft

La hauteur totale du lit du tamis moléculaire est donnée par la relation suivante :

H =Hs+LBH.

Avec :

Hs : la hauteur de la zone d’équilibre (ou de saturation) .

LBH : la hauteur du lit perdue.

# Hs=V TM / A0

# III.3. 5 Masse d’eau présent dans le gaz naturel

m H2O= Ws Qv

Avec :

Ws : est l’humidité du gaz naturel  (cuft H2O/cuft de gaz).

m H2O : la masse d’eau à éliminer pendant une heure (lbs/h).

y (H2O) : la teneur en eau déduite de l’abaque (ANNEXE 5).

Pour :

p=  610.05 psia ,  T=   95.4° F

Y (H2O)= 74 lbs de H2O  /MMcuft de gaz.

Ws= y (H2O). 10-6 x 379 /18 = 0.00155 cuft de (H2O) / cuft de gaz

Si la durée d’adsorption est estimée  de 16 heures pour chaque sécheur on aura :

mT  (H2O)  =   16. m (H2O)

On pourra donc estimer la masse totale d’eau à éliminer comme suit :

m    (H2O) =212.81 x74/24=656.16 lbs H2O/h

mT    (H2O) = 10498.62 lbs H2O

Pour 50% de charge par sécheur ; on aura 5249.31 lbs H2O pour chaque sécheur à éliminer

Le tableau (Tableau III.4) ci-dessous montre la diminution de la capacité d’adsorption du tamis 4 DG-TRISIV durant les six (06) ans de service.

Tableau III.4 la diminution de la capacité d‘adsorption du tamis 4 DG-TRISIV.

| Année | Capacité d’adsorption (%) |
| --- | --- |
| 1 | 13.20 |
| 2 | 11.87 |
| 3 | 10.68 |
| 4 | 09.61 |
| 5 | 08.65 |
| 6 | 07.78 |

La variation de la capacité d’adsorption de la zéolite 4 A DG-TRISIV en fonction du nombre d’année d’exploitation est schématisée dans la Figure III.1.

Figure III.1 la variation de la capacité d’adsorption la zéolite 4 ADG-TRISIV en fonction du nombre d’année d’exploitation.

# III.3. 6 Quantité totale du tamis moléculaire

m TM = H  .ρTM  .A0

La quantité totale de Tamis moléculaire  m TM nécessaire pour la zone de  transfert de masse dépend de sa hauteur, donc la quantité de tamis pour un cycle de durée spécifique est

Avec :

ρTM : la masse volumique du tamis moléculaire (ρTM = 45 lbs/ft3       valeur de désigne).

m TM: la masse d’adsorbant nécessaire pour éliminer la vapeur d’eau contenu dans le gaz naturel pendant un cycle de séchage.

Rappelons que le lit du tamis moléculaire ne sature qu’à 2/3 de sa hauteur donc  on peut Estimer la capacité d’adsorption comme suit :

# Cads( eff) =2/3  Cads

# D’autre part :

# Cette capacité d’adsorption est affectée par le nombre de cycles, en plus de  l’effritement que le tamis moléculaire subit, si on accepte une perte moyenne annuelle de 10 % de la capacité d’équilibre d’adsorption.  Signalons qu’à saturation, la zéolite A peut adsorber  21.6% de sons poids moléculaire (Cads =21.6% ≈ 22%).

C’ads= Cads( eff)   -0.1Cads( eff)

Cads( eff) =2/3  Cads

Cads( eff) = 14.66 %

C’ads= 13.20%

D’où :

La masse totale du tamis 4A-DG TRISIV est calculée comme suit :

m TM= 5249.31 /0.1320

mtm= 39767.5 lbs

La hauteur de la zone de saturation Hs est :

m TM= Hs  .ρTM  .A0

D’où :

# Hs=5249.31/(45x81.53)

Hs= 10.84 ft

On utilise la relation suivante pour estimer la perte de la hauteur de lit :

# LBH = 1.25 + 0.025 U 0

Avec application numérique on aura :

LBH = 2.32 ft

LBH = 1.25 + 0.025 (42.50)

Calculons la hauteur totale du lit H (=L) du tamis moléculaire :

H =13.16 ft

H =2.32+10.84

# III.3. 7 Zone de transfert de masse

Puisque la charge d’eau dans la zone de saturation est environ égale au double de la charge d’eau dans la zone de transfert de masse 
DAVISON utilise une relation suivante  pour estimer la hauteur de la zone de transfert de masse en fonction de la vitesse de gaz :

# Z.T.M =2 (1.25 + 0.025 U0)

Z.T.M =2 (1.25 + 0.025 (42.50))

Z.T.M =  4.625 ft

# III.3. 8 Perte de charge

Pour calculer la perte de charge dans le sécheur, nous avons fait appel à des notions d’écoulement à travers un milieu poreux.

D’après l’équation d’ERGUN la perte de charge est donnée comme suit :

Δp = (A .μ.U0 +BρGN     U20) L

A et B sont des valeurs spécifiques corresponds aux dessicants, représentée dans le tableau III.5  ci-dessous :

Tableau III.5 : représente les dimensions de particules du déssicant  de différentes formes existantes.

| Formes | Les dimensions (mesh) | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| Sphérique | 4-8 | 0.056 | 0.0000889 |
| Sphérique | 8-12 | 0.152 | 0.000136 |
| cylindrique | 1/8" | 0.072 | 0.000124 |
| Tamis moléculaire | 1/6" | 0.238 | 0.00021 |

# Pour 1/8" :

Δp/ L=0.511 psia /ft

Δp/ L= (0.072x0.0125x42.50) + (0.000124 x2.113x    (42.50)2)

D’où :

# Δp / 13.16= 6.732 psia

Δp = 6.732 psia

# III.3. 9 Temps de saturation du tamis moléculaire

Si l’on vise seulement la déshydratation de GN, la phase d’adsorption pourra être prolongé jusqu'à le front de saturation en eau atteigne la sortie de lit.

Le temps de saturation (percée) du tamis moléculaire θ est calculé d’après l’équation suivante :

θ =   C’ ads H ρTm /q

Avec :

q : la quantité d’eau adsorbée par unité de surface (lbs de H2O / ft2)

q = y (H2O ).Q GN /A0

θ =  (13.20 x13.16 x45)/(212.83x0.00158x 1000)

θ = 23.24 h

θ ~ 24 h

15.14

# III. 4 Phase de régénération

Les calculs de régénération comprennent un bilan de chaleur tel qu’une chaleur suffisante est apportée dans le lit par le gaz chaud afin d’éliminer l’eau.

La chaleur totale adéquate est requise  pour :

- Désorber l’eau contenue dans le gaz.

- Elever la température du tamis à moins de 28 °C de la température de régénération.

- Elever la température du ballon à moins de 28 °C de la température de régénération.

Par ailleurs, la vitesse du gaz de régénération doit être assez élevée pour créer une perte de pression de 0.226 kpa/m , la perte de pression assure une bonne distribution du gaz et évite les effets  de cheminement.

# III.4.1 Quantité  de chaleur totale consommée

# Pour estimer la quantité de chaleur de l’échangeur à vapeur il faut prendre en considération :

- L’énergie de changement d’état de l’eau (liquide / vapeur) est égale à 1800 BTU /lbs.

- L’énergie consommée par les tamis moléculaire est égale à 0.22 BTU /lbs.

- L’énergie consommée par la structure métallique est égale à 0.12 BTU /lbs

On écrit un bilan thermique en considérant une perte thermique égale à 5 % de la somme des trois énergies :

# HT = 1.05 (H eau + H  tamis  + H acier)

Avec :

H eau = m eau Cp eau ΔT

H tamis = m tamis Cp tamis ΔT

H acier = m acier Cp acier ΔT

La masse d’acier est donnée comme suit :

m acier= 1.35 m s w

m s w = (D + w/12) Π (w / 12) (L +3)

Avec :

w :l’épaisseur de la paroi .

m s w : le poids de l’acier de la paroi.

On a donc:

w= (p-p std) 12 D / (2. 0.85 .15000 - (p- p std)

w= (595.35) x 12x 10.19 / (2. 0.85 .15000 - (595.35))

w=2.92 inch

m s w = (10.19 + 2.92/12) 3.14 (2.92 / 12) (13.16 +3)

m s w =128.82 lbs

m acier= 1.35 x 128.82

m acier=173.91 lbs

Avec :

Tre: la température de régénération (la régénération est réalisée grâce à un débit partiel de produit sec chauffé à 288 °C).

# ΔT =Tre-Te

Te: la température du gaz d’alimentation (21 °C).

ΔT : la température moyenne de lit

# ΔT= 576-95.4=480.6°F

Avec application numérique :

H eau = m eau Cp eau ΔT

H eau =5249.31x 1800=9448758.00 BTU

H eau =9448758.00 BTU

# H tamis = m tamis Cp tamis ΔT

H tamis =39767.5 x0.22x480.6

H tamis =4204697.31 BTU

# H acier = m acier Cp acier ΔT

H acier =10029.73 BTU

H acier = 173.91 x 0.12x 480.6

HT = 1.05 (H eau + H  tamis  + H acier)

HT =14346659.30 BTU

HT = 1.05 (9448758.00 + 4204697.31 + 10029.73)

# III.4.2  Débit de gaz de régénération

L’efficacité de l’échangeur à vapeur ζ est donnée comme suit :

1/ζ = 2.25 + (0.03113. T rech)

t rech : le temps de réchauffage dans la phase de régénération.

La chaleur cédée par l’échangeur

1/ζ = 2.25 + (0.03113x 3.5)

He = HT / ζ. t rech

Après avoir calculé les besoins en chaleur du lit, l’apport total de chaleur au système de séchage peut être estimé en multipliant la chaleur requise pour chauffer le lit et les accessoires par l’inverse de l’efficacité du procédé.

He : la chaleur cédé par l’échangeur à vapeur (BTU / h)

# He =14346659.30/0.4239x 3.5

He = 9669840.79 BTU / h

Si on désigne par, Qv (reg) le débit de gaz qui véhicule la quantité de chaleur de l’échangeur à vapeur (lb / h) et Cp la chaleur spécifique du gaz (BTU / lbs °F) on écrit :

Qv (reg) = He/ Cp ΔT

Qv (reg) = 9669840.79/ 0.63x 480.6

Qv (reg) =31937.06 lbs / h

Qv (reg) = 31937.06 lbs / h

Si on fait la conversion nécessaire on aura :

# Qv (reg) = 31937.06 (lbs / h) x24 (h) x 379  (cuft) / (18.6 (lbs) x 106 )

Qv (reg) =15.62 MMscfd

# III. 4.3 Perte de charge

On suit le même principe de calcul de la perte de pression en utilisant l’équation d’ERGUN :

μ’ : la viscosité de gaz de régénération

U 1: la vitesse du gaz de régénération

ρ’GN: la masse  volumique du gaz de régénération.

ρ’= (18.60x610.05x520)/(379x14.7 x1036)

Z=1.04-(2.034.10-4 x595.35) + (4.5714.10-8 x (595.35)2)

Z=0.93

ρ’GN= 1.099 lbs/ft3

U 1= (15.62x 10 6x    0.93 x15229.2)/ (317372.41 x 60 x 81.53)

U 1=5.94 ft /min

La  densité  est:

d =0.64

d = 18.60/29.02

# Pour une densité de 0.64; la viscosité du gaz naturel (ANNEXE 4)

est :

μ’=0.020cp

# Δp/ L = (0.0722x0.020x5.94) + (0.000124x1.099x (5.94) 2)

Δp/ L =0.0085

Si Δp/L est inférieure à 0.01 psia/ft , on peut réduire le temps de chauffage afin d’augmenter le débit , généralement on choisit 3 ou 6 heures comme temps de chauffage .

D’une manière type, la durée de chauffage est de 5/8 de la durée totale de régénération

Cette période de chauffage nécessite un débit massique de régénération entre 5 et 15% du gaz d’alimentation vers les sécheurs.

Pour les systèmes à lits multiples, le temps total de régénération est égal au cycle total divisé par le nombre de lits en adsorption.

Si on respectait les paramètres de design d’un débit de 21000 Nm3/h (=17.52 MMscfd) pour le même temps de chauffage t rech =3h30min on aurait une vitesse de 6.64 ft/min et Δp/ L = 0.0156psia /ft   ›0.01.

# III.5 Etude comparative

Pour venir au terme d’optimisation de séchage de gaz naturel au niveau du complexe GL 2/Z par remplacement de la zéolite existante par d’autres zéolites proposées (3A, 5A, 10A, Y), on fait une étude comparative  de la masse de l’adsorbant zéolitique (3A, 5A, 10A, Y et 4A TRISIV) nécessaire pour  le séchage.

# III.5.1 Phase d’adsorption

# Le Tableau III.6 ci-après représente une étude par simulation numérique en calculant la masse de la zéolite nécessaire pour le séchage du gaz naturel.

# Tableau III.6 : Etude comparative de la masse de l’adsorbant zéolitique existant et ceux proposées.

|  | Tamis moléculaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeur | 3A | 4A TRISIV | 5A | 10X | Y |
| Masse (lbs) | 42744.25 | 39767.5 | 40692.32 | 31245.89 | 33435.09 |
| Densité (lbs/ft3) | 40 | 45 | 40 | 36 | 51.049 |
| Volume occupé (ft3) | 1068.60 | 883.72 | 1017.30 | 867.94 | 654.96 |
| Capacité dynamique(%) | 12 | 13.20 | 12.90 | 16.80 | 15.70 |
| Temps de saturation (h) | 22 | 24 | 23 | 23 | 31.36 |
| L (ft) | 15.42 | 13.15 | 14.79 | 12.96 | 10.35 |
| Δp (psia) | 7.879 | 6.719 | 7.557 | 6.622 | 5.288 |

# III.5.2 Phase de régénération

Dans cette partie on a essayé de procéder à une comparaison entre les différent tamis moléculaires choisis ; en calculant la quantité  de chaleur consommée  par ces tamis ainsi que  le débit de gaz sec de régénération nécessaire pour véhiculer la chaleur transmis par l’échangeur, ces résultats sont regroupés dans le tableau III.7.

Tableau III.7 : étude comparative de l’énergie nécessaire à la régénération.

|  | Tamis moléculaire |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeur | 3A | 4A TRISIV | 5A | 10X | Y |
| Cp (BTU / lbs F°) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.35 |
| Htamis(BTU) | 4724863.90 | 4204697.31 | 4498047.66 | 3453858.18 | 5624116.48 |
| Qv(reg) (MMscfd) | 16.21 | 15.62 | 15.95 | 14.75 | 17.24 |
| U 1(ft/min) | 6.164 | 5.94 | 6.065 | 5.609 | 6.55 |
| Δp/ L | 0.014 | 0.0085 | 0.013 | 0.012 | 0.0153 |

# III.6 Détermination des paramètres cinétiques

# III.6.1Effet de la température

Une température élevée de régénération est requise pour assurer une bonne désorption de l’eau et des contaminants

L’influence du paramètre de température sur la cinétique du procédé a été réalisée en exploitant le même principe de calcul précédant, en faisant varier la température de régénération de 288 °C à 343°C, pour calculer la vitesse U 1de gaz chaud de régénération Tableau III.8 .

Tableau III.8 : Tableau représentative de l’influence de température sur la vitesse de régénération.

| T(°F) | ρ’GN | U 1(ft/min) | Δp/ L (psia/ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 576 | 1,09920849 | 6,6304 | 0,01561148 |
| 633,6 | 1,08974163 | 6,688 | 0,01574711 |
| 691,2 | 1,08043643 | 6,7456 | 0,01588273 |
| 748,8 | 1,07128881 | 6,8032 | 0,01601835 |
| 806,4 | 1,06229478 | 6,8608 | 0,01615397 |
| 864 | 1,05345051 | 6,9184 | 0,01628959 |
| 921,6 | 1,04475229 | 6,976 | 0,01642521 |
| 979,2 | 1,03619654 | 7,0336 | 0,01656083 |
| 1036,8 | 1,02777978 | 7,0912 | 0,01669645 |
| 1094,4 | 1,01949866 | 7,1488 | 0,01683207 |
| 1152 | 1,01134991 | 7,2064 | 0,01696769 |
| 1209,6 | 1,0033304 | 7,264 | 0,01710332 |

L’exploitation de ces résultats est réalisée par le tracé de la vitesse U1 en fonction de T et par le tracé de la perte de pression Δp/ L en fonction de T.les courbes correspondantes sont portées sur les figures (III.2 et III.3).

Figure III.2 Variation de la vitesse de gaz en fonction de la température de régénération.

Figure III.3 Variation de la perte de pression en fonction de la température de régénération.

Durant ces tests, il apparait clairement que la vitesse de régénération U1 augmente avec l’augmentation de la température de régénération ce qui entraine une augmentation de la perte de pression.

La température du gaz chaud entrant et quittant le lit de l’adsorbant zéolitique pendant le cycle de chauffage peut sérieusement affecter l’efficacité de l’unité et la durée de vie  de l’adsorbant  zéolitique.

L’augmentation de la température de régénération s’accompagne souvent par une baisse de l’efficacité de l’adsorbant zéolitique, lorsque ce dernier est soumis à de haute températures, sa dégradation est possible ce qui peut entrainer son effritement partiel.

Cette anomalie peut s’expliquer par le fait que la masse du tamis a diminué ; ce qui peut aggraver encore la situation si la température  de gaz chaud de régénération continue à augmenter.

# III.6.2 Effet de la pression

L’étude de l’effet de la pression sur la cinétique de régénération a été effectuée par simulation numérique, sous les conditions suivantes : T=288°C et pression de régénération variant de 705,6 psia à  595,35psia .

Le tableau III.9 ci-après résume les propriétés caractéristiques de gaz chaud de régénération en fonction de la pression.

Tableau III.9 Variation de la vitesse de régénération en fonction de la pression.

| P (psia) | U 1(ft/min) | Δp/ L (psia/ft) | ρ’ | Z | ρ’GN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 595,35 | 5,73723465 | 0,01307751 | 1,09809 | 0,93510875 | 1,17429122 |
| 602,7 | 5,66893424 | 0,01292737 | 1,11132 | 0,93401631 | 1,18982933 |
| 610,05 | 5,6022409 | 0,01278074 | 1,12455 | 0,9329288 | 1,20539746 |
| 617,4 | 5,53709856 | 0,01263752 | 1,13778 | 0,93184623 | 1,22099544 |
| 624,75 | 5,47345375 | 0,01249868 | 1,15101 | 0,93054456 | 1,23692089 |
| 632,1 | 5,41125541 | 0,01236079 | 1,16424 | 0,92969591 | 1,25228044 |
| 639,45 | 5,35045479 | 0,01222708 | 1,17747 | 0,92862816 | 1,26796715 |
| 646,8 | 5,29100529 | 0,01209632 | 1,1907 | 0,92756534 | 1,28368315 |
| 654,15 | 5,23286238 | 0,01196843 | 1,20393 | 0,92650747 | 1,29942827 |
| 661,5 | 5,17598344 | 0,0118433 | 1,21716 | 0,92545453 | 1,31520237 |
| 668,85 | 5,1203277 | 0,01172085 | 1,23039 | 0,92440654 | 1,3310053 |
| 676,2 | 5,06585613 | 0,011601 | 1,24362 | 0,92336348 | 1,34683689 |
| 683,55 | 5,01253133 | 0,01148366 | 1,25685 | 0,92232537 | 1,36269699 |
| 698,25 | 4,90918017 | 0,01125619 | 1,28331 | 0,92026395 | 1,39450209 |
| 705,6 | 4,85908649 | 0,01114593 | 1,29654 | 0,91924065 | 1,41044676 |

L’exploitation de ces résultats est réalisée par le tracé de la vitesse U1 en fonction de P et par le tracé de la perte de pression Δp/ L en fonction de P. les courbes correspondantes sont portées sur les figures (III.4 et III.5).

Figure III.4 variations de la vitesse en fonction de la pression de régénération.

Figure III.5  variations de la perte de pression en fonction de la pression de régénération.

Durant ces tests, il apparait que la vitesse de gaz à travers de lit de l’adsorbant zéolitique 4A DG TRISIV U1 augmente avec la diminution de la pression, cela cause une perte de charge plus grande au travers du lit, si elle est excessive pourrait endommager l’adsorbant zéolitique 4A DG TRISIV.

Conclusion

Les calculs de la charge du tamis TRISIV pour 16 heures de séchage ont montré que la charge 18052.22Kg est presque équivalente à celle de conception (18225Kg).

Il a été constaté que pour des durées de séchage plus importantes , une masse de tamis plus grande est nécessaire. L’écart est  expliqué par l’ajout d’une charge supplémentaire relative à la perte d’efficacité par effet de vieillissement.

Pour une durée de séchage de 24 heures, la quantité de tamis est supérieure à la charge de conception (18225 Kg). Donc pour éviter tout risque de bouchage, il est conseillé  d’éviter le prolongement de la durée de séchage jusqu’à 24 heures

Les zéolites 3A et 5A  présentent la plus faible capacité d’adsorption et une charge plus importante par rapport aux d’autres tamis proposés.

Les deux zéolites 10X et Y présentent des charges moins importantes que celle de 4A DG TRISIV, ce qui peut dire que les trois zéolites (4A DG TRISIV, 10X, Y) présentent trois meilleurs choix du point de vue volume occupé et capacité d’adsorption.

Par ailleurs, si on visait sur les propriétés d’adsorption ; les zéolites Y et 10 X auraient les propriétés de co-adsorber des hydrocarbures  lourds de diamètre supérieur à 4A° et qui seraient perdues entant que combustible.

Lors de la phase de régénération, on constate que le tamis 10X présente un débit de régénération plus réduit que les autres tamis, impliquant une vitesse d’écoulement plus faible et une perte de charge moins importante des deux autres adsorbants zéolitique (3A, 5A)

En outre, on a remarqué que  la zéolite 4A DG TRISIV présente un débit de régénération moins important, ceci a provoqué une perte de charge inferieur à 0.01 psia/ft, dans ce cas on peut réduire le temps de chauffage afin d’augmenter le débit nécessaire à la régénération.

Par ailleurs, et en respectant les paramètres de design le débit de 21000   Nm3/h    (= 17.52 MMscfd) pour le même temps  de chauffage

t rech =3h30min correspond à une vitesse de 6.64 ft/min et Δp/ L = 0.0156    psia /ft   ›0.011.

Concernant la zéolite 4A DG TRISIV, l’étude a montré que du fait des problèmes enregistrés sur la section de déshydratation, suite à l’entraînement des poussières résultant de son effritement, et du fait qu’il présente un nombre d’années de service très avancé (6ans) par rapport à la norme de conception (4ans), il est donc impératif de procéder au changement du tamis actuel par un tamis neuf.

# Recommandations

# Il est recommandé à l’état actuel d’exploitation de ne pas  dépasser un temps de séchage de 16 heures avec un débit GN de 255000 Nm3/h, en cas de contrainte il est impératif de  procéder à la réduction de charge du train.

Il est aussi recommandé de respecter les paramètres de pression et température durant les étapes de séchage et de régénération pour optimiser la séparation et éviter de dépasser la capacité de conception des tamis TRISIV

Nous souhaiterions un respect strict du temps de réchauffage conforme au design afin d’éviter la dégradation des tamis moléculaires et procéder au changement du tamis dés dépassement du nombre d’années ou de cycles prescrit par le fournisseur ; pour éviter toute répercussion négative sur l’ensemble des équipements du circuit.

En outre, il est recommandé la remise en service l’eau de lavage du système de décarbonatation pour éviter les entrainements de la MEA vers la section de déshydratation du gaz naturel.

Aussi, il est recommandé de pressuriser le circuit de régénération durant la phase d’attente des sécheurs avant leur entrée en service.

Il est impératif aussi de programmer des testes de percages  sur deux trains comme suit :

- Un train dont les zéolites des sécheurs ont fonctionné le plus (T 100).

- Un train dont les zéolites des sécheurs ont fonctionné le moins (T 600).

Les résultats de ces testes permettront de conclure quant au remplacement ou pas de la zéolite des sécheurs.

Enfin, notre travail pourrait trouver une continuité tout en essayant d’autres zéolites ayant une capacité d’adsorption équivalente ou meilleure et présentant une meilleure résistance mécanique ou bien des membranes polymériques plus efficaces. Un model mathématique pourrait être  aussi proposé pour l’étude  du procédé de séchage du gaz naturel.