Annexe (B)
                      Les indices de Miller,  positions, distances interréticulaires et les intensités  des pics indexés


ANNEXE  
(B)
Les indices de Miller, les positions, les distances interréticulaires et les intensités observées des pics indexés
Halloysite non intercalée 
	h
	k
	l
	2Theta
	d-spacing
	Iobs.

	0
	0
	1
	13.667
	7.51791
	755

	2
	0
	0
	23.211
	4.44654
	284

	1
	1
	0
	23.340
	4.42223
	6

	2
	0
	1
	28.773
	3.60016
	1000

	2
	1
	0
	30.967
	3.35073
	144

	2
	0
	-2
	33.464
	3.10709
	3

	3
	0
	-1
	35.816
	2.90904
	223

	3
	1
	0
	40.861
	2.56251
	228

	0
	0
	3
	41.826
	2.50597
	24

	1
	1
	-3
	46.791
	2.25275
	4

	3
	0
	2
	48.548
	2.17587
	1

	4
	0
	-2
	51.695
	2.05174
	1

	3
	1
	2
	53.102
	2.00116
	32


Halloysite intercalée (NaCH3COO) après7 jours 
	h
	k
	l
	2Theta
	d-spacing
	Iobs.

	1
	0
	0
	10.228
	10.03.551
	387

	0
	0
	1
	13.286
	7.73237
	1000

	0
	1
	0
	21.896
	4.70995
	212

	1
	1
	0
	24.221
	4.26371
	76

	0
	0
	2
	26.755
	3.86619
	22

	3
	0
	0
	31.019
	3.34517
	100

	3
	0
	2
	43.346
	2.42209
	14

	0
	1
	-3
	46.609
	2.26104
	17

	1
	1
	-3
	46.965
	2.24485
	31

	1
	2
	-1
	47.734
	2.21077
	197

	2
	2
	-1
	51.046
	2.07603
	27

	0
	2
	-2
	52.815
	2.01123
	10

	1
	2
	-2
	53.411
	1.99042
	253

	1
	0
	-4
	55.179
	1.93141
	11

	4
	0
	-3
	56.612
	1.88642
	78

	3
	1
	3
	59.343
	1.80698
	284

	0
	1
	4
	60.025
	1.78833
	522

	6
	0
	0
	64.661
	1.67258
	47

	6
	0
	-2
	68.510
	1.58916
	33


Halloysite intercalée (NaCH3COO) après 15 jours 
	h
	k
	l
	2Theta
	d-spacing
	Iobs.

	1
	0
	0
	8.877
	9.95316
	1000

	0
	0
	1
	12.207
	7.24478
	899

	2
	0
	0
	17.808
	4.97658
	15

	1
	1
	0
	18.817
	4.71206
	379

	2
	0
	1
	22.628
	3.92621
	626

	3
	0
	0
	26.850
	3.31772
	116

	2
	1
	1
	28.170
	3.16521
	30

	0
	1
	-2
	29.762
	2.99943
	342

	1
	1
	-2
	30.393
	2.93856
	24

	3
	1
	-1
	33.091
	2.70485
	29

	3
	1
	1
	35.072
	2.55649
	36

	1
	2
	-1
	36.604
	2.45292
	86

	0
	0
	3
	37.201
	2.41493
	56


Halloysite intercalée (NaCH3COO) après 30 jours 

	h
	k
	l
	2Theta
	d-spacing
	Iobs.

	1
	0
	0
	8.825
	10.01211
	1000

	0
	0
	1
	12.086
	7.31712
	98

	0
	1
	0
	16.817
	5.26771
	89

	2
	0
	0
	17.703
	5.00605
	7

	1
	1
	0
	19.022
	4.66184
	36

	2
	0
	-1
	19.952
	4.44657
	223

	0
	1
	2
	29.707
	3.00492
	91

	1
	1
	-2
	29.976
	2.97852
	39

	3
	0
	1
	31.014
	2.88116
	263

	0
	2
	0
	34.011
	2.63386
	10

	3
	1
	1
	35.484
	2.52777
	7

	1
	0
	-3
	36.590
	2.45390
	17


Halloysite intercalée (NH4 CH3COO) après 15 jours
	h
	k
	l
	2Theta
	d-spacing
	Iobs.

	1
	0
	0
	6.397
	13.80552
	331

	0
	0
	1
	9.320
	9.48150
	566

	1
	0
	1
	12.131
	7.28993
	220

	0
	1
	0
	12.398
	7.13335
	1000

	2
	1
	0
	17.866
	4.96051
	11

	1
	0
	-2
	18.777
	4.72204
	202

	3
	0
	-1
	20.036
	4.42787
	571

	2
	0
	-2
	20.947
	4.23733
	350

	0
	1
	-2
	22.500
	3.94832
	63


Halloysite intercalée [Pb (CH3COO) 2] après 15 jours
	h
	k
	l
	2Theta
	d-spacing
	Iobs.

	1
	0
	0
	6.779
	13.02818
	182

	0
	0
	1
	10.346
	8.54299
	429

	1
	0
	-1
	11.854
	7.45940
	551

	1
	1
	-1
	20.214
	4.38936
	96

	1
	1
	1
	20.843
	4.25833
	323

	2
	1
	-1
	23.168
	3.83605
	145

	2
	0
	2
	25.934
	3.43279
	140

	0
	1
	-2
	26.531
	3.35693
	194

	1
	0
	-3
	31.521
	2.83588
	99

	4
	1
	0
	32.019
	2.79293
	91

	3
	1
	2
	34.892
	2.56923
	1000

	7
	0
	-1
	49.108
	1.85364
	322

	2
	3
	1
	53.876
	1.70030
	113

	3
	3
	-2
	58.587
	1.57429
	261

	6
	1
	-4
	60.391
	1.53152
	61

	1
	3
	3
	61.412
	1.50848
	51

	5
	3
	0
	62.430
	1.48630
	164

	1
	4
	-2
	73.287
	1.29060
	319

	6
	3
	3
	78.174
	1.22170
	61

	4
	4
	-2
	78.799
	1.21356
	203

	5
	4
	-1
	79.960
	1.19884
	107

	10
	0
	-4
	83.241
	1.15972
	127

	8
	3
	-3
	84.836
	1.14195
	191

	2
	4
	4
	87.006
	1.11896
	101

	2
	2
	-7
	87.639
	1.11250
	2


PAGE  


