Chapitre I

Introduction générale

  - Introduction

Communément, un matériau composite est formé d’un renfort appelé fibre plongé dans une matrice. Les matériaux composites constituent un des piliers          de base dans l’industrie actuelle. La production annuelle mondiale est de plus         de 10 millions de tonnes et le marché a grandi ces dernières années de 5 à 10% par an. Les matériaux composites sont utilisés dans une large variété d’applications telles que le secteur automobile, l’aéronautique, l’aérospatial, la construction civile…etc.

En outre, il est indispensable d’étudier leurs propriétés afin de pouvoir les adapter aux mieux aux diverses  conditions de service. Un matériau composite est constitué de deux ou plusieurs constituants différents par leurs natures et leurs formes et possède des propriétés mécaniques améliorées par rapport à celles de  chacun de ses constituants. Les matériaux composites fournissent des prestations bénéfiques incluant une résistance élevée, un poids léger, une longue durée de vie, une haute résistance à la corrosion, à la chaleur et à l’influence du milieu ambiant. Au développement progressif de ces matériaux, s’ajoutent de nouveaux et inconnus avantages relatifs à leurs propriétés  mécaniques et  à la stabilité chimique.

Les matériaux composites sont susceptibles au vieillissement après une exposition prolongée dans des milieux agressifs, effet qui se traduit par une modification des propriétés mécaniques. Cet effet, est très important, il doit être pris en compte durant le design des composants réalisés  avec les matériaux composites. La dégradation produite   par l’humidité sur la résistance de ces matériaux est très méconnue et assez compliquée dû à la complexité des phénomènes entrant dans le processus. Les phénomènes de diffusion de l’humidité dans les composites, sont mal connus, de nos jours, plusieurs études expérimentales et numériques ont portées sur le processus d’absorption de l’humidité afin de mettre en évidence les divers mécanismes d’absorption et leur effets néfastes sur la  durée de vie en service des composants réalisés en composite. Les recherches, ont pour but de prédire à long terme les taux d’humidité, ainsi que les dégradations engendrées.

Quand un composite à matrice organique est exposée à un environnement humide ou liquide, ou les deux à la fois, la teneur en humidité et la température du produit peut changer avec le temps. Ces changements généralement dégrader les propriétés mécaniques du stratifié. L'étude de l'absorption d'eau dans les composites est basée sur les paramètres suivants en fonction du temps:

- La température à l’intérieur du matériau en fonction de la position ;

- La concentration d’humidité dans le matériau ;

- Le montant total (masse) d’humidité à l’intérieur du matériau ;

- L’humidité et la température induite "hygrothermique" contrainte à l’intérieur du matériau ;

- Les variations dimensionnelles du matériau ;

- La mécanique du stratifié, la structure chimique du matériau, les changements thermiques ou électriques.

Pour déterminer les changements physiques au sein d'un composite
stratifié, la distribution de température et d'humidité contenu doit être déterminée. Lorsque la température varie à travers l'épaisseur, le seuil d’équilibre et est rapidement atteint. Le processus de  distribution d'humidité et de la température est appelé diffusion de "Fick", qui est analogue à l'équation de Fourier pour la conduction de la chaleur.

  - Objective du mémoire

L’objet principal de ce mémoire est de modéliser par la méthode des différences finis l’équation de diffusion de l’humidité (Equation de Fick) dans les composites à matrice organique. L’équation de diffusion a été modélisée en fonction du temps pour prendre en compte l’importance du paramètre temporel sur le taux d’absorption.

  - Structure du mémoire

Dans ce présent travail, ont relate les données obtenues à partir de la modélisation par différence finis les taux d’absorption en fonction du temps et du taux d’humidité relative.

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres.

Le premier chapitre est une introduction générale sur le processus de diffusion.

Le deuxième chapitre est orienté à l’étude bibliographique sur l’état des connaissances actuelles, il s’agit de synthétiser les recherches réalisées sur les différents matériaux composites.

Dans Le troisième chapitre, on modélise l’équation d’absorption de Fick par la méthode des différences finis temporelle. Plusieurs exemples numériques ont été traités, les résultats obtenus sont représentés sur les graphes.

Finalement Le quatrième chapitre, présente les conclusions générales et les perspectives futures.

Pour conclure le travail, on inclut les références bibliographiques et les fichiers de données et de résultats.