Chapitre II

Recherche bibliographique

  - Introduction sur les composites

Un matériau composite peut être défini d'une manière générale comme l'assemblage de deux ou plusieurs matériaux, l'assemblage final ayant des propriétés supérieures aux propriétés de chacun des matériaux constitutifs. On appelle maintenant de façon courante "matériaux composites" des arrangements de fibres, les renforts qui sont noyés dans une matrice dont la résistance mécanique est beaucoup plus faible. La matrice assure la cohésion et l'orientation des fibres, elle permet également de transmettre les sollicitations auxquelles sont soumises les pièces. Les matériaux ainsi obtenus sont très hétérogènes et anisotropes.

Il faut différencier charges et renforts. Les charges, sous forme d'éléments fragmentaires, de poudres ou liquide, modifient une propriété de la matière à laquelle on l'ajoute (par exemple la tenue aux chocs, la résistance aux UV, le comportement au feu…). Les renforts, sous forme de fibres, contribuent uniquement à améliorer la résistance mécanique et la rigidité de la pièce dans laquelle ils sont incorporés. Le matériau composite (Le matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.) composite est un assemblage d'au moins deux matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.) non miscibles (mais ayant une forte capacité...) est un assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles (mais ayant une forte capacité d'adhésion). Le nouveau matériau ainsi constitué possède des propriétés que les éléments seuls ne possèdent pas.

Ce phénomène, qui permet d'améliorer la qualité de la matière face à une certaine utilisation (légèreté, rigidité à un effort, etc.), explique l'utilisation croissante des matériaux composites, dans différents secteurs industriels. Néanmoins, la description fine des composites, reste complexe du point (Graphie) de vue mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies,...). Un matériau composite est constitué d'une ossature appelée renfort qui assure la tenue mécanique et d'une protection appelée matrice qui est généralement une matière plastique (résine thermoplastique ou thermodurcissable) et qui assure la cohésion de la structure et la retransmission des efforts vers le renfort. Il existe aujourd'hui un grand nombre (Un nombre est un concept caractérisant une unité, une collection d'unités ou une fraction d'unité.) de matériaux composites que l'on classe généralement en trois familles en fonction de la nature de la matrice :

- Les composites à matrices organiques (CMO) qui constituent, de loin, les volumes les plus importants aujourd'hui à l'échelle industrielle,

- Les composites à matrices céramiques (CMC) réservés aux applications de très haute technicité et travaillant à haute température (La température d'un système est une fonction croissante du degré d'agitation thermique des particules, c'est-à-dire de...) comme le spatial, le nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :) et le militaire, ainsi que le freinage (freins carbone),

- Les composites à matrices métalliques (CMM).

Les composites trouvent leurs principales applications dans le transport aérien (Le transport aérien commercial consiste soit :) (civil et militaire), maritime et ferroviaire, le bâtiment, l'aérospatial ainsi que les sports et loisirs, notamment grâce à leur bonne tenue mécanique comparable aux matériaux homogènes comme l'acier (L'acier est un alliage à base de fer additionné d'un faible pourcentage de carbone (de 0,008 à environ 2,14 % en...) et leur faible masse volumique (Pour toute substance homogène, le rapport de la masse (La masse est une propriété fondamentale de la matière qui se manifeste à la fois par l'inertie des corps et leur...) m correspondant à un volume (En physique, le volume d'un objet mesure « l'extension dans l'espace » qu'il possède dans les trois...) V de cette substance est indépendante...).

Le bois fut le premier matériau composite naturel utilisé, ensuite le torchis (Le Torchis est une technique de construction du type ossature-remplissage. Traditionnellement, l'ossature porteuse...) a été utilisé en construction pour ses propriétés d'isolation et de coût. Parmi les premiers composites fabriqués par l'homme on trouve également les arcs Mongols (2000 ans av. J.-C.). Leur âme en bois était contrecollée de tendon au dos (DOS disk operating system est le nom générique employé pour désigner les anciens systèmes d'exploitation dont les...) et de corne sur sa face interne. Les sabres japonais traditionnels sont aussi un exemple de matériaux composites très ancien. Les forgerons nippons procédaient au pliage et au martèlement du métal jusqu’à obtenir une sorte de pâte feuilletée pouvant être composée de plus de 4 000 couches. Le procédé de pliage était utilisé pour maîtriser précisément l'uniformité de l'acier ainsi que sa composition en carbone (Table complète - Table étendue) tout en conférant à la lame ses propriétés de résistance et de souplesse.

- 1823 : Charles Macintosh créé l'imperméable avec du caoutchouc sur des tissus comme le coton.

- 1892 : François Hennebique dépose le brevet du béton (Béton est un terme générique qui désigne un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats (sable,...) armé.

  - Les renforts

Le renfort est le squelette supportant les efforts mécaniques. Elles ont pour but l’amélioration de la résistance mécanique et de la rigidité des pièces formées. Il peut se présenter sous de nombreuses formes : fibres courtes (mat) ou fibres continues (tissus ou textures multidirectionnelles) en fonction de l'application envisagée. Les fibres possèdent généralement une bonne résistance à la traction mais une résistance à la compression faible. Parmi les fibres les plus employées on peut citer :

    - Fibre de verre

Ce sont les renforts les plus utilisés, assemblés en mèches. Les avantages principaux des fibres de verre sont une bonne résistance à la corrosion, de hautes propriétés mécaniques, un poids faible, une bonne résistance aux produits chimiques, de bonnes qualités d’isolant électrique et thermique,...Les mèches de fibres de verre contiennent une centaine de fibres de 15 m de diamètre environ. Les mèches de fibres de verre doivent subir une opération d’ensimage pour pouvoir être incorporées à la pâte. Cette opération permet une meilleure imprégnation des fibres par la matrice ; elle donne une meilleure cohésion renforts-matrice dans les pièces formées. Elles constituent le renfort essentiel des composites de grande diffusion. Elle est obtenue à partir de sable (silice) et d'additifs (alumine, carbonate de chaux, magnésie, oxyde de bore). On distingue trois types de fibres:

- E : pour les composites de grande diffusion et les applications courantes;

- R : pour les composites hautes performances ;

- D : pour la fabrication de circuits imprimés (propriétés diélectriques).

Figure (II.1) : Un tissage en fibres de verre [01]

    - Fibre de carbone

Ce sont les fibres les plus utilisées dans les applications hautes performances. Elles sont obtenues par la pyrolyse d'un précurseur organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules...) ou non sous atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :) contrôlée. Le plus utilisé de ces précurseurs est le Poly Acrylonitrile (PAN). Le prix de ces fibres reste relativement élevé mais il n'a cessé de diminuer avec l'augmentation des volumes de production. On les retrouve dans de nombreuses applications dans l'aéronautique, le spatial ainsi que les sports et loisirs de compétitions (Formule 1, mâts de bateaux). Selon la température de combustion, on distingue deux types de fibres :

- fibres haute résistance (HR) : pour une combustion de 1000 à 1500 °C.

- Des fibres acryliques

Des mèches de filaments acryliques, obtenus à partir du polyacrylonitrile (PAN), sont traitées thermiquement. Après carbonisation les fibres de carbone obtenues ont une haute résistance (fibres HR). Une transformation supplémentaire par graphitisation permet d'obtenir des fibres à haut module de Young (HM) ou très haut module (THM). Les deux types de fibres HR et HM, subissent un traitement de surface (ensimage) pour amélioration de la liaison fibre-résine.

- fibres haut module (HM) : pour une température de combustion de 1800 à 2000 °C.

    - Le brai

Le fil obtenu à partir du brai (résidu pâteux de la distillation du charbon ou du pétrole) donne après traitement un carbone de haut module, mais de caractéristiques légèrement plus faibles que celles des fibres (HM) obtenues par le procédé (PAN).

Figure (II.2) : Un tissage en fibres de carbone [02]

    - Fibre d’Aramide

Souvent appelée KEVLAR® (c’est une dénomination commerciale), la fibre d'aramide est issue de la chimie des polyamides aromatiques. Elles sont utilisées dans les protections balistiques comme les gilets pare-balles. Il est possible de trouver deux types de fibres d'aramide de rigidités différentes :

- les fibres bas module : utilisées pour les câbles et les gilets pare-balles ;

- les fibres hautes modules : employées dans le renforcement pour les composites hautes performances.

Figure (II.3) : Un tissage en fibres d’aramide [01]

    - Fibre de Bore

Fibres de haut module et insensibles à l'oxydation à hautes températures, elles sont obtenues par dépôt en phase gazeuse sur un substrat en tungstène.

    - Fibre de silice (ou de quartz)

Elles sont produites comme le verre, par fusion et sont essentiellement utilisées pour leur haute tenue chimique et thermique dans les tuyères pour moteur de fusée. Les fibres de carbure (Un carbure est un composé chimique du carbone avec un deuxième élément chimique autre que l’oxygène. Ils...) de silicium ont une bonne réponse à l'oxydation du carbone dès 500°C. Elles sont utilisées dans des applications très spécifiques travaillant à haute température et sous atmosphère oxydante (spatial et nucléaire). Leur coût de production est très élevé ce qui limite donc leur utilisation. Pour les composites d'entrée de gamme, un intérêt croissant est porté aux fibres végétales, comme le chanvre ou le lin. Ces fibres ont de bonnes propriétés mécaniques pour un prix modeste, et sont particulièrement écologiques puisque ce sont des produits naturels.

    - Fibres de polyéthylène de haut module

Elles présentent une très bonne résistance à la traction mais une mauvaise mouillabilité. Pour des structures peu sollicités, on peut encore utiliser des fibres synthétiques courantes de polyamide ou polyester.

    - Les fibres synthétiques thermostables

Les fibres synthétiques thermostables sont des fibres organiques obtenues par synthèse. Leurs caractéristiques mécaniques sont faibles mais restent conservées aux températures élevées. Elles sont associées à des résines thermostables pour obtenir des matériaux composites de bonne tenue thermique, utilisés dans les isolants électriques et thermiques, les protections thermiques : boucliers de missiles et cônes de rentrée de véhicule spatial. Chaque fabricant propose sa propre formule sous une désignation commerciale. Le tableau (II.1) résume les caractéristiques mécaniques de quelques unes d'entre elles.

    - Les fibres céramiques

Le principal intérêt des céramiques est leur caractère réfractaire. Diverses fibres sont obtenues par dépôt chimique en phase vapeur d'un revêtement céramique : de bore (fibres de bore B), de bore-carbure de bore (fibres B-B4C), de silicium (fibres de silicium) ou de bore-silicium (fibres BorSic), sur un fil support en tungstène ou en carbone.

    - Autres fibres

Il existe d'autres fibres utilisées pour des applications particulières. Ces fibres sont généralement à faibles module et contrainte à la rupture, excepté les fibres métalliques, et dont l'utilisation est réservée à la recherche de :

- produits à bas prix de revient ;

- produits à haute isolation thermique ;

- produits de bonne conductivité thermique ou électrique.

Parmi ces fibres nous avons aussi :

- les fibres d'origine végétale

- Le bois, utilisé sous forme de fibres orientées, feutres, papiers imprégnés, etc. ;

- le sisal, le jute, le lin, de moins en moins utilisés au profit des fibres de verre.

- les fibres d'origine minérale

- l'amiante (interdite dans certaines utilisations) ;

- la silice.

- les fibres synthétiques

- fibres polyester (tergal, dacron, térylène, etc.) ;

- fibres polyamides.

- les fibres métalliques

- acier ;

- cuivre ;

- aluminium.

Ces fibres sont utilisées avec des matrices métalliques afin d'obtenir des composites:

- de bonne conductivité thermique et électrique,

- de caractéristiques thermomécaniques élevées.

  - Caractéristiques moyennes des fibres et renforts

| Renforts | Diamètre du filament (μm) | Masse volumique (kg.m-3) | Module d'élasticité longitudinal (MPa) | Module de cisaillement (MPa) | Coefficient de Poisson | Contrainte de rupture (traction) MPa | Allongement à rupture % | Coefficient de dilatation thermique°C-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | Mv | E | G | k | Cr | A | α |
| Verre E | 16 | 2 600 | 74 000 | 30 000 | 0,25 | 2 500 | 3,5 | 0,5.10-5 |
| Verre R | 10 | 2 500 | 86 000 |  | 0,2 | 3 200 | 4 | 0,3.10-5 |
| Carbone HM | 6.5 | 1 800 | 390 000 | 20 000 | 0,35 | 2 500 | 0,6 | 0,08.10-5 |
| Carbone HR | 7 | 1 750 | 230 000 | 50 000 | 0,3 | 3 200 | 1,3 | 0,02.10-5 |
| Kevlar 49 | 12 | 1 450 | 130 000 | 12 000 | 0,4 | 2 900 | 2,3 | - 0,2.10-5 |
| Bore | 100 | 2 600 | 400 000 |  |  | 3 400 | 0,8 | 0,4.10-5 |
| Silicate d'alumine | 10 | 2 600 | 200 000 |  |  | 3 000 | 1,5 |  |
| Polyéthylène |  | 960 | 100 000 |  |  | 3 000 |  |  |

Tableau (II.1): caractéristiques moyennes des fibres et renforts [03]

  - Architecture des renforts

Les structures composites sont anisotropes. La plupart des renforts travaillent bien en traction, mais offrent de moins bonnes performances en compression et cisaillement. Il est donc impératif de jouer sur la texture et la géométrie des renforts pour créer une architecture adaptée. Il existe différentes géométries et textures de renforts :

    - Les unidirectionnels (UD)

Dans une nappe UD, les fibres sont assemblées parallèlement les unes par rapport aux autres à l'aide d'une trame très légère. Taux de déséquilibre très grand.

Trame			Chaîne

Figure (II.4): Nappe unidimensionnelle [01]

Les tissus se composent de fils de chaîne et de trame perpendiculaires entres eux. Le mode d'entrecroisement ou armure les caractérise.

- Toile ou taffetas : Chaque fil de chaîne passe dessus puis dessous chaque fil de trame, et réciproquement. Le tissus présente une bonne planéité et une relative rigidité, mais est peu déformable pour la mise en oeuvre. Les nombreux entrecroisements successifs génèrent un embuvage important et réduisent les propriétés mécaniques.

          - Serge : Chaque fil de chaîne flotte au dessus de plusieurs (n) fils de trame et chaque fil de trame flotte au dessus de (m) fils de chaîne. Armure de plus grande souplesse que le taffetas ayant une bonne densité de fils. Ci-contre, un sergé 2/2.

          - Satin : Chaque fil de chaîne flotte au dessus de plusieurs (n-1) fils de trame et réciproquement. Ces tissus ont des aspects différents de chaque côté. Ces tissus sont assez souples et adaptés à la mise en forme de pièces à surfaces complexes. Ce type de tissus présente une forte masse spécifique.

Comme un tissu est difficilement déformable sur une surface gauche, on réalise également pour des utilisations spécifiques de l’armure bi ou tridimensionnelle.

Tissu 3D ou tresse                          Tissu multiaxial

Figure (II.5) : Armature tridimensionnelle [01]

Il est également possible de réaliser des structures de renforts hybrides en tissant des fibres de natures différentes ou, en superposant des tissus ou nappes de renforts de fibres différentes.

Figure (II.6) : Tissu hybride carbone – aramide [01]

Les renforts destinées à la fabrication des composites reçoivent un ensimage. L'ensimage est une dispersion aqueuse spécifique comportant un agent collant, un agent pontant et des agents antistatiques, permettant d'assurer différents rôles :

  - Compatibilité de la liaison fibre - matrice ;

  - Cohésion inter-filamentaire (raideur du fil) pour qu'il soit manipulable ;

  - Protection contre l'abrasion générée par la mise en œuvre (frottement contre pièces métalliques) ;

  - Élimination des charges électrostatiques dues aux frottements ;

  - Augmentation du mouillage de la fibre au cours de l'imprégnation.

L'ensimage est spécifique pour une résine et un procédé donné.

  - Les matrices

La matrice a pour rôle de lier les fibres renforts, de répartir les contraintes, de transmettre les efforts mécaniques, d’apporter la tenue chimique de la structure et de donner la forme désirée au produit final. Elle assure aussi la protection du renfort vis à vis des diverses conditions environnementales. On utilise actuellement, des résines thermodurcissables (TD) que l'on associe à des fibres longues. Elle se compose de résine thermodurcissable, de charges et d’adjuvants. Mais l'emploi de polymères thermoplastiques (TP) renforcés de fibres courtes se développe fortement. Il est important de bien situer les différences fondamentales de ces deux types de matrices.

- Les résines polyester peu onéreuses qui sont généralement utilisées avec les fibres de verre et que l'on retrouve dans de nombreuses applications de la vie courante.

- Les résines Vinylester sont surtout utilisées pour des applications où les résines polyester ne sont pas suffisantes. Elle est issue d'une modification d'une résine époxyde et est excellente pour des applications de résistance chimique.

- Les résines époxy qui possèdent de bonnes caractéristiques mécaniques. Elles sont généralement utilisées avec les fibres de carbone pour la réalisation de pièces de structure et d'aéronautique.

- Les résines phénoliques utilisées dans les applications nécessitant des propriétés de tenue aux feu et flammes imposées par les normes dans les transports civils.

- Les résines thermoplastiques comme le polypropylène ou le polyamide.

Dans le cas des CMC (composites à matrices céramiques), la matrice peut être constituée de carbone ou de carbure de silicium. Ces matrices sont déposées soit par dépôt chimique en phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en...) vapeur () (CVD) par densification d'une préforme fibreuse, soit à partir de résines cokéfiables comme les résines phénoliques (dans le cas des matrices de carbone). Dans le cas des CMM (composites à matrice métallique) le matériau composite est constitué :

- d’une matrice métallique (par ex. aluminium, magnésium, zinc, nickel,…)

- d’un renfort métallique ou céramique (Premier « art du feu » à apparaître (avant la métallurgie et le travail du verre), la céramique désigne...) (par ex : fils d’acier, particules de SiC, carbone, alumine, poudre (La poudre est un état fractionné de la matière. Il s'agit d'un solide présent sous forme de petits morceaux, en général...) de diamant…)

    - Les structures de la matrice

- La structure des TP se présente sous forme de chaînes linéaires, il faut les chauffer pour les mettre en forme (les chaînes se plient alors), et les refroidir pour les fixer (les chaînes se bloquent). Cette opération est réversible.

  - La structure des TD a la forme d'un réseau tridimensionnel qui se ponte (double liaison de polymérisation) pour durcir en forme de façon définitive, lors d'un échauffement. La transformation est donc irréversible.

Les principales différences entre matrices TP et TD, sont indiquées dans  le tableau suivant :

| Matrices | Thermoplastiques TP | Thermodurcissables TD |
| --- | --- | --- |
| Etat de base | solide prêt à l'emploi | liquide visqueux à polymériser |
| Stockage | illimité | réduit |
| Mouillabilité renforts | difficile | aisée |
| Moulage | chauffage + refroidissement | chauffage continu |
| Cycle | court | long |
| Tenue au choc | assez bonne | limitée |
| Tenue thermique | réduite | bonne |
| Chutes et déchets | recyclables | perdus ou recyclés en charges |
| Conditions de travail | propreté | émanation pour "méthode humide" |

Tableau (II.2) : Principales différences entre matrices TP et TD [03]

    - Les résines thermodurcissables

      - Polyesters insaturés

C'est la résine la plus utilisée dans l'application composite de grande distribution. Une résine de polyester insaturé contenant un monomère (généralement le styrène) est réticulée à température ambiante par addition d’un catalyseur de type peroxyde organique et d’un accélérateur. Elle passe successivement de l’état liquide visqueux initial à l’état de gel, puis à l’état de solide infusible. La réaction est exothermique et la température de la résine augmente progressivement depuis le gel jusqu’à un maximum pour redescendre ensuite lentement à la température ambiante. Le durcissement sera d’autant plus rapide ou, si l’on préfère, le temps nécessaire dans le moule sera d’autant plus court que la courbe de température en fonction du temps se rapprochera davantage de la verticale. La réaction de durcissement dépend de la réactivité de la résine, de la forme de l’objet fabriqué (épaisseur, etc.), de la nature et du dosage du système catalytique. Il existe différents types de résines :

- Orthophtalique : la plus courante;

- Isophtalique : qui donne une meilleure tenue à l'humidité;

- Chlorée : apportant une auto exigibilité;

- Bisphénol : possédant de bonnes caractéristiques chimiques et thermiques.

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| Bonne accroche sur fibres de verre Translucidité Bonne résistance chimique Mise en œuvre facile Tenue en température (> 150 °C) Prix réduit | Inflammabilité (sauf résines chlorées) Tenue vapeur et eau bouillante Retrait important (6 à 15 %) Durée de conservation en pot limitée Emission de styrène |

Tableau (II.3) : Avantages et inconvénients du polyester insaturés [03]

      - Vinylesters

On peut la considérer comme une variante des polyesters produite à partir d'acides acryliques. Elles possèdent une bonne résistance à la fatigue et un excellent comportement à la corrosion, mais demeure combustible.

      - Phénoliques

Elles sont issues de la polycondensation du phénol et du formol et se caractérisent par une bonne tenue au feu, sans fumée. Elles restent fragiles, sensibles à l'humidité, difficiles à colorer et à mettre en œuvre.

      - Epoxydes

Elles résultent de la polyaddition de l'épichlorhydrine sur un polyalcool et constitue la résine type des composites hautes performances HP. On distingue deux classes de résines en fonction:

- du durcissement à chaud ou à froid;

- de la tenue en température (120-130 °C, ou 180-200 °C).

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| Tenue mécanique, thermique, chimique et fatigue Faible retrait (1 à 2 %) Excellente adhérence sur fibres Autoextinguibilité Mise en œuvre facile, sans solvant | Prix élevé Sensibilité à l'humidité et aux UV Vieillissement sous température Sensibilité aux chocs Temps de polymérisation |

Tableau (II.4) : Avantages et inconvénients des époxydes [03]

      - Polyuréthannes et polyurées

Dans la fabrication de pièces composites, on utilise surtout des formules élastomériques dont la faible viscosité permet un bon remplissage du moule. Les constituants sont livrés à l'état de prépolymères liquides :

- Polyols + polyisocyanates = polyuréthannes ;

- Polyéthers + polyamines = polyurées.

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| Facilité de moulage in situ Tenue chimique Vieillissement | Résistance mécanique réduite Combustibilité Coloration en masse difficile : foncée |

Tableau (II.5) : Avantages et inconvénients polyuréthannes et polyurées [03]

      - Polyimides

Ces résines sont surtout utilisées dans les composites HP, lorsque l'on cherche une bonne stabilité sous hautes températures (> 250 °C). Elles restent toutefois très onéreuses et difficiles à mettre en œuvre.

      - Bismaléimides

Matrices très peu utilisées en Europe. Elles offrent une bonne tenue à la fois au choc et en température, mais restent difficiles à mettre en œuvre.

| Matrices TD | Masse volumique (kg.m-3) | Module d'élasticité longitudinal (MPa) | Module de cisaillement (MPa) | Coefficient de Poisson | Contrainte de rupture (traction) MPa | Allongement à rupture % | Coefficient de dilatation thermique °C-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mv | E | G | k | Cr | A | α |
| Epoxyde | 1200 | 4500 | 1600 | 0,4 | 130 | 2 | 11.10-5 |
| Phénolique | 1300 | 3000 | 1100 | 0,4 | 70 | 2,5 | 1.10-5 |
| Polyester | 1200 | 4000 | 1400 | 0,4 | 80 | 2,5 | 8.10-5 |
| Polycarbonate | 1200 | 2400 |  | 0,35 | 60 |  | 6.10-5 |
| Vinylester | 1150 | 3300 |  |  | 75 | 4 | 5.10-5 |
| Silicone | 1100 | 2200 |  | 0,5 | 35 |  |  |
| Uréthanne | 1100 | 700 à 7000 |  |  | 30 | 100 |  |
| Polyimide | 1400 | 4000 à 19000 | 1100 | 0.35 | 70 | 1 | 8.10-5 |

T

Tableau (II.6) : Propriétés mécanique des différentes matrices thermodurcissables [03]

    - Les matrices thermoplastiques

Les polymères utilisés sont essentiellement des thermoplastiques techniques qui présentent à l'état vierge de bonnes caractéristiques mécaniques. Un renforcement à l’aide de fibres courtes leur confère une tenue thermique et mécanique améliorée et une bonne stabilité dimensionnelle. Les principales matrices TP utilisées (possédant tous une tenue en température supérieure à 100 °C, hors POM) sont les suivantes :

      - Polyamide (PA) : tenue au choc, bonne résistance à la fatigue et aux hydrocarbures ;

      - Polytéréphtalate éthylénique et butylénique (PET, PBT) : bonne rigidité, bonne ténacité ;

      - Polycarbonate (PC) : tenue au choc ;

      - Polysulfure de phénylène (PPS) : résistance à l'hydrolyse ;

      - Polyoxyméthylène (POM) : bonne tenue à la fatigue ;

      - Polysulforés (PSU et PPS) : bonne stabilité chimique et à l'hydrolyse, peu de fluage, tenue au chaud ;

      - Polypropylène (PP) : peu onéreux et assez stable en température, mais combustible.

De plus en plus, on utilise des thermoplastiques thermostables (tenue en température > 200 °C et bonnes propriétés mécaniques), en particulier les suivants :

      - Polyamide-imide (PAI);

      - Polyéther-imide (PEI);

      - Polyéther-sulfone (PES);

      - Polyéther-éther-cétone (PEEK).

| Matrices TD | Masse volumique (kg.m-3) | Module d'élasticité longitudinal (MPa) | Module de cisaillement (MPa) | Coefficient de Poisson | Contrainte de rupture (traction) MPa | Allongement à rupture % | Coefficient de dilatation thermique °C-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mv | E | G | k | Cr | A | α |
| PP | 900 | 1200 |  | 0,4 | 30 | 20 à 400 | 9.10-5 |
| PPS | 1300 | 4000 |  |  | 65 | 100 | 5.10-5 |
| PA | 1100 | 2000 |  | 0,35 | 70 | 200 | 8.10-5 |
| PES | 1350 | 3000 |  |  | 85 | 60 | 6.10-5 |
| PEI | 1150 | 3300 |  |  | 105 | 60 | 6.10-5 |
| PEEK | 1300 | 4000 |  |  | 90 | 50 | 5.10-5 |

Tableau (II.7) : Propriétés mécanique des différentes matrices thermoplastiques [03]

  - Etat actuel des connaissances

L’objectif de cette recherche bibliographique est d’énumérer les thèmes ayant une relation avec ce mémoire. Durant ces dernières décennies les composites de matrice polymérique renforcée par des fibres ont reçu une grande attention de la part de la littérature scientifique, évaluant les changements dans les propriétés  après être soumis aux divers agents physiques, chimiques, mécaniques en analysant les processus qui ont généré la détérioration de la structure du matériau. La connaissance de l’effet des conditions des milieux ambiants sur les matériaux composites est très importante durant le design de la structure. Durand le service, les matériaux composites sont soumis à de différentes conditions du milieu ambiant, comme la température, l’humidité, les produits chimiques, variation de la température, etc. Ces facteurs peuvent endommager la matrice, la fibre, ou l’interface fibre/matrice. De là l’importance d’une étude pour pouvoir quantifier la dégradation engendrée. L’effet du milieu ambiant peut donner lieu à des changements dans les propriétés mécaniques générant de profonds changements dans les propriétés mécaniques des matériaux composites et provoquant des dégâts réversibles ou irréversibles.

L’effet du vieillissement est le processus qui consiste à soumettre à des conditions déterminées un matériau à des agents plus ou moins agressifs le conduisant à une possible détérioration et endommagement. Les matériaux composites sont utilisés dans de multiples applications d’ingénierie, ils sont exposés à l’humidité. L’eau peut être dans l’atmosphère sous forme de pluie, de grêlons, de glace, de vapeur. Le phénomène d’absorption d’eau dans les composites a été un thème très étudié dû à l’augmentation du poids de la structure, incrémentant les dimensions et une perte des propriétés mécaniques. Les effets de l’absorption d’eau par la matrice polymérique peuvent être réversibles (plastification et gonflement), ou irréversibles (hydrolyse et micro fissuration). La quantité d’eau absorbée dépend du pourcentage d’humidité relative (%HR) et de la température. Il est démontré que le taux de dégradation des composites polymériques soumis à l’humidité est fonction de la proportion d’absorption du fluide. Le traitement théorique du problème de diffusion remonte aux travaux de Fick [04].

La description du processus d’absorption de l’humidité dans les matériaux composites polymériques a été le thème le plus étudié. Le processus d’absorption d’humidité dépend du milieu (eau, acide, base), la concentration, la température et la charge externe appliquée.

Weitsman [05] a identifié cinq différents types de phénomènes d’absorption d’humidité en plus de la loi linéaire de Fick. La figure (II.7) présente les différentes courbes d’absorption d’humidité. La courbe A, le matériau  n’atteindra jamais la saturation complète. La courbe B représente deux étapes de diffusion en fonction du changement dans les conditions d’absorption. Les courbes C et D correspondent à l’endommagement irréversible et à la dégradation. La courbe LF correspond à un comportement selon la loi de linéaire de Fick. Enfin la courbe S est en fonction  avec un front de diffusion.

Figure (II.7) : Courbes d’absorption d’humidité [05]

La proportion d’humidité absorbée dépend de la structure chimique de la résine et de la présence des pores. Le processus de diffusion peut être contrôlé en utilisant une matrice de faible perméabilité, matrice hybride, ou en modifiant la zone de l’interface. La diffusion peut avoir lieu par entrée directe d’eau dans la matrice et dans quelques cas dans les fibres, dépendant de l’angle entre la direction d’absorption et les fibres [05]. Ils existent d’autres mécanismes communs d’absorption d’humidité:

- Flux le long de l’interface fibre /matrice, suivi de la diffusion dans la résine

- Transport par les microfissures

Le flux capillaire s’active après un décollement de l’interface fibre/matrice par une attaque de l’eau. Le transport par microfissures induit un stockage d’eau, provoquant dans le matériau composite deux processus: chimique (hydrolyse) et physique (gonflement), provoqués par la conjonction de l’humidité et des conditions de service. L’effet de l’eau dans les matériaux composites est fonction des processus réversibles ou irréversibles. Au  premier groupe appartient l’hygroélasticité et le gonflement.

L’hygroélasticité est un phénomène physique résultant de la génération des tensions internes dus à l’accumulation d’eau, il est complètement réversible dans des temps d’exposition courts. L’effet de l’eau induit des tensions internes qui détériorent les propriétés mécaniques. Aussi il produit des interactions chimiques entre l’eau et les constituants du matériau,  qui sont principalement l’hydrolyse du polymère et la dissolution de la matrice. Autre effet important de l’eau est la plastification de la matrice polymérique. Cet effet peut être réversible, ou partialement en séchant le matériau. Les changements dans les propriétés mécaniques du matériau composite sont la conséquence de l’absorption de l’humidité. Ils peuvent être réversibles, partiellement réversibles, irréversibles, ou une combinaison, dépendant du temps d’exposition et des conditions.  Pour le processus réversible induisant la plastification et le gonflement de la matrice, les propriétés mécaniques peuvent être restaurées en séchant le matériau. Dans le cas des processus irréversibles, où se produit des dégâts dans les fibres, la rupture de la matrice, le décollement de l’interface fibre/matrice et la délamination provoquée par le gonflement ou les tensions intérieures, les propriétés mécaniques, s’altèrent définitivement.

L’importance des dégâts dépend du type de l’agent, du milieu ambiant et de sa concentration.

Ishai [06], a démontré que l’absorption de l’humidité retarde la propagation des micros fissures transversales sous l’action d’une charge. En général, une haute température et un temps d’exposition plus long, diminuent la résistance et le module d’élasticité. L’énergie de la rupture peut augmenter dû à une augmentation de la flexibilité  en diminuant la résistance limite de la matrice. Ladite diminution dans la résistance à la rupture se produit suite à la dégradation de l’interface fibre/matrice. L’effet de l’eau sur la résistance à la délamination des matériaux composites est réellement très complexe. La plastification dû à l’eau modifie les micro-mécanismes de la rupture en introduisant le phénomène de la déformation plastique au processus de la rupture. Pour d’autres matériaux, la déformation plastique engendre l’augmentation de la zone de l’endommagement dû à l’incrémentation de la surface de la délamination, la région devant la fissure se trouve  soumise à des tensions, pendant que les concentrations de contraintes diminuent dans ce point. La fissure avance plus lentement en présence de l’eau. En plus d’augmenter la surface de la délamination, l’eau induit différentes topographies sur la surface de rupture.

Ashbee et Wyatt [07], ont vérifié expérimentalement la détérioration micromécanique associée à la fissuration produite dans l’interface et la matrice d’un composite exposé à l’humidité.

Chiou et al. [08], ont réalisé des essais de délamination par croissance de la fissure dans un composite de matrice époxy renforcée par la fibre de carbone exposé à l’eau de mer, évaluant l’absorption de l’humidité et le comportement à la fatigue. Les essais étaient: la compression, la rupture interlaminaire (ILSS) et la flexion.  Ils affirment que l’absorption de l’humidité réduit la résistance à la flexion et à la compression, ainsi que la résistance interlaminaire.

Buehler et Seferis [09], ont étudié l’effet du type de renfort, tissu en verre ou en carbone  sur la capacité d’absorption de l’humidité d’un composite de matrice époxy en l’introduisant dans un bain d’eau chaude à 71ºC durant un temps de 1200 heures.

Liao, K. [10], utilisait un composite de Vinylesther renforcé par des fibres de verre de type E submergée dans de l’eau ionisée à 25ºC durant un temps de 3900 heures ayant pour objet de vérifier la variation du poids et la résistance à la flexion.

    - Vieillissement par température

L’effet produit par la température sur les propriétés mécaniques est dû principalement aux tensions mécaniques qui peuvent être induite dans le composite constitué de composants  ayant des coefficients de dilatation thermique différents. Ils existent deux autres sources de génération de tensions résiduelles, qui produisent des contractions des composants durant le processus. La première est typique des composites de matrice thermoplastique qui est associée à la réaction de polymérisation de la matrice, la seconde est aussi liée à la matrice thermoplastique. L’importance de la contraction de la matrice dépend du grade de sa cristallinité.

Chifu et al. [11], ont analysé l’influence de la température sur un composite de matrice epoxy renforcée par les fibres en carbone à de hautes températures:174, 184, 194 et 204ºC durant: ½, 1, 2, 4 et 8 heures. A 204ºC, la température de transition vitreuse augmente en incrémentant le temps.  Aucune dégradation dans la fibre n’a été constatée durant l’exposition.

Bowles [12], a étudié la perte du poids du composite renforcé par les fibres de graphite exposé à des températures comprissent entre 204 et 343ºC. La conclusion était que la perte du poids dépasse les 10 %.

Wood et al. [13],ont quantifié l’endommagement mécanique et thermique (163ºC) sur les propriétés d’un composite graphite/époxy après l’avoir soumis à un temps prolongé de 10000 heures. Ils ont observé une incrémentation dans le module de compression.

Ogi et al. [14], ont testé un laminé de carbone/époxy après une exposition à 80ºC durant 30 jours. L’augmentation de l’humidité incrémente les tensions critiques de  fissuration  transversale et de la délamination.

Tsotsis et Lee [15], ont soumis un composite de matrice epoxy renforcé par des fibres en carbone à une température de 177ºC durant 10000 heures. Le composite a été testé en traction, en compression, à l’impact et à la délamination en modes I et II. Ils ont constaté une dégradation des propriétés mécaniques.

Nagoh et al. [16], ont étudié un composite renforcé par des fibres en verre courtes et de matrice thermoplastique après avoir soumis le matériau à un intervalle de température compris entre -40ºC et 100ºC. Ils ont remarqué que la résistance à la traction diminue de moitié.

Amore et al. [17], ont utilisé un composite PEI renforcé par des  fibres en graphite soumis à des températures égales à celle de la transition vitreuse -30, -20 et -10ºC durant une année. Aucune perte des propriétés à la flexion n’a été constatée.

Apicella et al. [18], ont soumis un composite de matrice polyesther renforcé par des fibres de verre dans de l’eau à 40, 60, 90 et 100 °C durant de longues périodes. Le travail expérimental consistait à peser les éprouvettes afin de quantifier le poids gagné avec le temps.

Kellas et al. [19] ont testé à la fatigue un matériau composite de matrice epoxy et  de fibre en carbone. Le matériau a été soumis à un vieillissement hygrothermique (humidité et température). L’humidité diminue la valeur de la température de transition vitreuse de la matrice.

Hojo et al. [20],ont introduit dans de l’eau à 50°C durant 100 jours, des éprouvettes de composite de fibre en carbone et de matrice epoxy. Le matériau était testé par la suite en fatigue, vérifiant que les fissures accroissent  plus rapidement en présence de l’eau.

Xiang et Jones [21], ont soumis un composite de matrice epoxy renforcé par des fibres en carbone à l’absorption de l’humidité aux températures suivantes: 100,120, 140, 160°C. L’étude consistait à mesurer les différentes vitesses d’absorption.

Mateen et Siddiqi [22], ont travaillé sur un composite de polyuréthane renforcé par des fibres en verre. Le composite a été introduit dans de l’eau jusqu’a produire la saturation à la température ambiante durant un temps maximal de deux semaines. Les essais ont permis la détermination des propriétés viscoélastiques.

Adams et Singh [23], ont étudié une possible détérioration après avoir plongé les matériaux composites dans de l’eau de mer à de différentes températures. Les composites utilisés sont de matrice époxy et fibres, en forme de tissu, en verre, en carbone et de Polyester. Il a été vérifié que l’eau absorbée produisait des pertes de rigidité.

Selzer et Friedrich [24], ont analysé l’effet de l’humidité sur le comportement à la rupture de polymères renforcés avec des fibres en carbone unidirectionnelles. Ils ont étudié trois matériaux, deux de matrice thermostable, le troisième de matrice thermoplastique. Deux matériaux de matrice époxy (non modifiée et modifiée), l’autre de matrice Polyetheretherketone (PEEK). Les matériaux ont été soumis à l’effet de l’eau distillée à de différentes températures: 23, 70 et 100°C durant un temps de 800 heures. A partir des résultats  des essais de la rupture en mode I et en mode II, il est à noter que l’énergie de délamination en mode I augmente dû à la grande ductilité de la matrice (résultat de l’absorption de l’humidité), à cause de l’énergie consommée par les ponts en fibre. D’autre part, il s’est produit la rupture de l’interface dû à la perte de la résistance par cisaillement de la matrice epoxy à cause de l’augmentation de l’humidité, qui est responsable de la diminution de l’énergie de la rupture en mode II. Dans le cas de la matrice thermoplastique (PEEK), aucune influence de l’humidité sur l’énergie de délamination en mode I n’a été constatée, mais en mode II, les valeurs du taux de relaxation de l’énergie ont diminué.

De même, Selzer et Friedrich [25], ont analysé l’influence de l’humidité sur le comportement à la rupture de trois matériaux composites renforcés par des fibres en carbone. Deux matériaux sont de matrice thermostable epoxy (modifiée et non modifiée), l’autre de matrice thermoplastique (PEEK). Les éprouvettes des trois matériaux ont été obtenues à partir de plaques unidirectionnelles, bidirectionnelles et multidirectionnelles. Ces matériaux constitués de 16 couches ont été fabriqués en autoclave. Le procédé expérimental consistait à plonger les éprouvettes dans de l’eau à de différentes températures: 23, 70 et 100°C. A partir des résultats de la rupture interlaminaire, ils ont constaté que l’énergie de la délamination en mode I pour les deux matériaux (CF/Ep, CF/Epmodifiée) augmente en fonction de l’humidité. L’énergie en mode I pour le matériau  de matrice époxy modifiée augmente approximativement de 64% une fois la saturation complète est atteinte. L’essai de rupture en mode I pour le matériau CF/PEEK montre que les propriétés de ce matériau non pas été affectées ni par l’humidité ni par la température. Dans le cas des essais de rupture en mode II, le taux de l’énergie de délamination pour les trois matériaux diminue de 15% à la saturation complète en comparaison avec les matériaux à l’état initial. Cette diminution est due à l’existence d’une faible interface fibre/matrice.

Zhou et Lucas [26], ont étudié le processus de l’absorption de l’eau dans un composite de matrice époxy et de fibres en graphite. A partir des résultats, ils ont vérifié que l’absorption suit la loi de Fick.  Le matériau a été introduit dans de l’eau distillée à des températures de: 45, 60, 75, 90°C durant 8000 heures. Les essais de la rupture ont été réalisés ultérieurement.

Gautier et al. [27], ont étudié la détérioration de l’interface fibre/matrice après avoir exposé le matériau à l’effet du vieillissement hygrothermique dans de l’eau à des températures de: 30, 50, 70 et 100°C. Le matériau utilisé est un composite de polyesther renforcé par des fibres en verre. La résistance diminue en fonction du temps d’immersion.

Munson Mc-Gee [28], a soumis dans une chambre climatique à l’effet du vieillissement durant 226 jours á 40ºC et 95% HR et á 70ºC et 95 % HR, un composite de matrice thermoplastique renforcée avec de la fibre en verre. L’étude porte sur les changements provoqués dans les propriétés  physiques et mécaniques.

Pigott [29], utilisait, durant l’expérimentation, deux types de renforts : la fibre en verre et la fibre en carbone et la matrice en époxy. L’exposition a été réalisée dans de l’eau distillée. Les températures étaient de 23, 40, 75 et 100ºC. La présence de l’eau provoquait la séparation de l’interface fibre/matrice conduisant à la création de fissures dans le matériau.

Pritchard et al. [30], ont étudié un composite laminé exposé à l’eau. Le matériau fût une résine de Polyesther renforcée avec de la fibre en verre. Le matériau fût  introduit dans de l’eau à des températures variant entre 30ºC et 100ºC.

Srivastava K. et al. [31], ont présenté une étude sur l’effet de l’humidité  sur l’énergie de rupture en mode I et en mode II. La matrice était de l’epoxy renforcée avec de la fibre de verre de type E, submergée dans de l’eau distillée à 20ºC durant 2, 4, 6 et 8 mois. En mode I, la ténacité augmente avec l’incrémentation de l’humidité  retenue, tandis qu’en mode II, aucun changement n’a été constaté.

Zhang et al. [32], ont étudié un composite de matrice époxy renforcée avec de la fibre en carbone utilisant de l’eau distillée contaminée par des agents chimiques, eau de mer, acide (10% HCl), alcalin (10% NaOH) et un disolvant organique (l’acétone) évaluant les propriétés mécaniques comme la résistance à la rupture interlaminaire, la ténacité  et la résistance à la traction. Les agents contaminants provoquaient la détérioration de l’interface fibre/matrice et une perte de résistance.

Shixi Zhao et al. [33], ont étudié l’effet de l’humidité sur la résistance à la rupture inter-laminaire en mode II. Deux matériaux composites ont été utilisés, le T300/914C et T300/M10 laminé, pour les deux composites la matrice fût de l’epoxy renforcée avec de la fibre en carbone. Ces composites ont été soumis à l’action de trois conditions d’absorption de l’humidité (70ºC, 50%HR, 80ºC, 100%HR, 20ºC et 0%HR). Le matériau le T300/M10 était le plus sensible à l’humidité que le matériau T300/914C. Dans le cas du T300/914C, la matrice s’est plastifiée par l’action de l’eau et l’énergie de délamination en mode II  augmentait légèrement. Pour le T300/M10, l’humidité a affaibli la résistance inter faciale en diminuant l’énergie de délamination

A. Nakai et al. [34], ont étudié des composites renforcés avec de la fibre en verre en forme de tissu et de matrice epoxy en les introduisant dans un bain d’eau à 80ºC durant   0, 3, 10, 100 et 300 heures. L’étude a montré une importante perte de certaines propriétés comme le module de Young.

Lundgren et Gudmundson [35], ont utilisé un composite de matrice epoxy renforcé par des fibres de verre. Le composite a été introduit dans une chambre climatique à une température de 70ºC et un taux d’humidité relatif de 85%HR. Durant la fabrication du composite, des fissures transversales ont été introduites pour quantifier l’effet de ce paramètre sur le taux d’absorption de l’humidité.

Castaing et al. [36], ont exposé dans de l’eau distillée à 60 ºC durant 5000 heures, un matériau composite renforcé par de la  fibre en verre et de matrice en polyester. Ils ont observé une diminution des propriétés à la rupture inter-laminaire.

Chateauminois et al. [37], ont travaillé avec de la fibre en verre unidirectionnelle et de résine  époxy. Le  composite  été  submergé  dans  de l’eau  distillée à 30, 50, 70 et 90ºC durant une période de 100 heures. Le matériau a été testé en fatigue et en flexion trois points. Ils ont détecté des pertes des propriétés dépendantes de la température.

Akay et al. [38], ont maintenu durant une période importante à 70ºC et de 95% HR, un composite de Kevlar et époxy. Ils ont constaté que les résistances à la compression, à la flexion  et à la rupture inter-laminaire  diminuent avec l’humidité.

Varelidis et al. [39], ont étudié l’évolution de la résistance à la rupture inter-laminaire (ILSS) d’un composite en polyester renforcé avec de la fibre en verre de type E en le maintenant dans de l’eau à 30, 40 et 60ºC durant 90 jours.

Iton Chou [40], ont étudié deux composites de graphite/époxy fabriqués par l’entreprise Toray. Le premier matériau est en fibres de graphite unidirectionnelles de type T800H et de matrice époxy de type 3631. Le second est en tissu en fibres de graphite de type T800H avec la même matrice. Après avoir exposé les composites à l’effet du vieillissement hygrothermique à (23ºC, 50%HR) durant 2 semaines et à (85ºC, 98%HR) durant 3 mois, les composites ont été testés en mode I et en mode II. Les valeurs des énergies de rupture GIc et GIIc sont inférieures à 50% au point  PNL.

Jones et al. [41], ont introduit un composite de matrice époxy renforcé avec de la fibre de verre dans de l’eau distillée à 50ºC pour déterminer le taux d’absorption de l’humidité. Ils ont conclu que l’humidité affecte de manière importante les tensions résiduelles générées durant la fabrication.

Des années plus tard, Kaushal et al. [42], ont étudié un composite en fibres de verre  et de résine époxy. Le matériau a été soumis au vieillissement hygrothermique, pour ultérieurement  le soumettre à l’essai de traction.

Joseph et al. [43], ont submergé un composite en polyéthylène renforcé avec des fibres végétale de sisal. Le composite a été submergé dans de l’eau bouillante durant 7  heures, démontrant une amélioration des propriétés à la traction.

Adams et Singh [44], ont étudié trois composites,  un en carbone-époxy, l’autre en verre-époxy et le dernier en carbone-PEEK. Les conditions d’exposition étaient de l’humidité relative 100% et une température de 100ºC. Ils ont démontré que les composites de matrice époxy absorbaient plus d’humidité et les propriétés viscoélastiques  et mécaniques diminuent. Ce phénomène ne s’est pas produit dans le cas  de la matrice PEEK.

Camino et al. [45], ont étudié un composite en fibres de verre renforcé par une matrice en polyester. Le composite a été soumis à des températures de 50 et 90ºC et à des taux d’humidité relatifs de 60 et 90% durant un temps de 11 jours. Ils ont observé une perte des propriétés  viscoélastiques en fonction du temps d’exposition.

Asp [46], a étudié un composite en carbone-époxy en l’exposant à des conditions de 70ºC et 95%HR. Le composite a été testé à la rupture inter-laminaire en mode I et en mode II à des températures de -50, 20 et 100ºC.  Il a vérifié que les éprouvettes mouillées ont de mauvaises propriétés que les éprouvettes sèches. L’énergie de délamination en mode II diminue avec l’humidité et augmente avec la température.  L’énergie en mode I n’a pas été affectée.

Vauthier et al. [47], ont réalisé une étude sur les interactions du vieillissement hygrothermique et la résistance à la fatigue d’un composite de résine époxy – fibre en verre unidirectionnel.

Verghese et al. [48], ont utilisé un composite de vinyl-ester en fibres en verre submergé dans de l’eau à  25, 45, 66 et 84ºC. Ils ont étudié les variations produites par l’absorption d’eau et la température sur la température de transition vitreuse.

Wood et al. [49], ont étudié l’effet du vieillissement thermomécanique sur la résistance à la compression de deux composites de dénomination IM7/K3B et IM7/PETI-5. Les deux composites ont une séquence d’empilement [+45/-45/0/90]2s pour le  IM7/K3B et [+45/0/-45/90]2s pour le  IM7/PETI-5. La fraction volumique en fibres était de 60%. Les éprouvettes ont été montées dans un mécanisme de traction sous une déformation constante. Les mécanismes ont été introduits dans un four à une température de 163ºC durant 1500, 3000 et 10000 heures. Huit éprouvettes ont été vieillies durant 3000 heures et huit à 10000 heures. Aussi, 8 autres éprouvettes ont été soumises au vieillissement thermomécanique durant un temps de 1500 heures. Les éprouvettes ont été testées à la compression. En soumettant les composites à l’effet thermomécanique durant 10000 heures sous une déformation constante et une température de 163º, on a constaté une augmentation du module d’élasticité approximativement de 6% pour les deux composites (IM7/K3B et IM7/PETI-5). Cependant, cet effet  commence uniquement à partir de 3000 heures de vieillissement.

M. Karama et al. [50], ont étudié l’effet du vieillissement accéléré des composites après les avoir submergés dans de l’eau déminéralisée à une température de 70ºC sous une charge de flexion en trois points égale à 270 N durant 500 heures. Les composites étaient en fibre de verre associée à de différentes matrices (polyester, vinyl-ester et époxy).

Buck et al. [51], ont analysé l’effet de l’humidité à température élevée,  ainsi que la combinaison de cet effet et de la charge sur la durée de vie des composites de matrice vinyl-ester renforcé avec la fibre en verre avec différentes orientations [0/90/45]2s.  La durée de vie a été évaluée en termes de la charge maximale à la traction. Durant le vieillissement, les éprouvettes ont été soumises à une charge égale à 30% de la charge maximale. Les éprouvettes ont été submergées dans de l’eau à des températures de 38ºC, 49ºC, 57ºC et 66ºC. Les 6 éprouvettes ont été soumises à une charge de traction égale à 145 MPa.  Les périodes d’exposition étaient comprises entre 130 heures et 670 heures. Les résultats des essais de traction ont confirmé que l’humidité à des températures élevées diminue la charge limite du matériau composite. En soumettant les éprouvettes à l’effet combiné de l’humidité et de la charge, la durée de vie et la tension à la rupture diminuent.