Chapitre III

Absorption d’humidité et modélisation numérique

de l’équation de Fick

- Absorption d'eau

Quand un composite à matrice organique est exposée à un environnement humide ou liquide, à la fois la teneur en humidité et la température du produit peut changer avec le temps. Ces changements généralement dégrade les propriétés mécaniques du stratifié. L'étude de l'absorption d'eau dans les composites est basée sur les paramètres suivants en fonction du temps :

- La température à l'intérieur du matériau en fonction de la position;

- La concentration d'humidité dans le matériau;

- Le montant total (masse) d'humidité à l'intérieur du matériau;

- L'humidité et la température vieillissement "hygrothermique" provoque des contraintes à l'intérieur du matériau;

- Les variations dimensionnelles, et La structure chimique, et la conductivité thermique ou électrique du matériau.

Pour déterminer les changements physiques au sein d'un composite
stratifié, la distribution de température et d'humidité contenu doit être déterminée. Lorsque la température varie à travers l'épaisseur, le seuil d’équilibre est rapidement atteint. La distribution d'humidité et la température suivent le processus de Fick [13], qui est analogue à l'équation de Fourier pour la conduction de la chaleur.

La figure (III.1), illustre certains des paramètres clés utilisés pour décrire le processus de diffusion de Fick dans un composite multicouches.

Figure (III-1) : Diffusion dans un composite.

La deuxième loi de diffusion de Fick, peut être représentée dans l’espace par l’équation différentielle [III.01] :

# ∂C∂t=Dx∂2C∂Xx2+Dy∂2C∂Xy2+Dz∂2C∂Xz2				 [III-01]

La racine carrée du temps,t

La teneur en humidité, M

Figure (III-2) : Absorption de l’humidité.

La figure (III-2) montre l'évolution de la teneur en humidité, M, en fonction de         la racine carrée du temps.

# L'absorption d'eau supplémentaire a été attribuée à la relaxation de la matrice polymère sous l'influence du gonflement. Le tableau (III.1), présente quelques résultats expérimentaux des recherches effectuées à des températures élevées. Les concepteurs structurels se sont d'abord intéressés à la dégradation à long terme des propriétés mécaniques des composites exposés dans de l'eau. En appliquant des programmes d'ajustement de courbe à des données expérimentales, les extrapolations sur le comportement à long terme peuvent être postulées.

# La figure (III-3) illustre des résultats expérimentaux à partir des enquêtes menées en fonction de la température.

ttemps d'immersion [jours]

Absorption d’eau [%]

Figure (III-3) : Absorption d’humidité en fonction de la température.

La figure (III-4), montre une prévision de 25 ans de résistance au cisaillement pour les échantillons de fibre en verre – matrice polyester séchés après immersion. Les valeurs de résistance finissent par se stabiliser au environ de 60 % de leur valeur d'origine, avec le processus de dégradation accéléré à des températures plus élevées. La figure (III-5), présente les mêmes données pour la résistance à la traction. Les résultats des essais expérimentaux réalisés à des températures plus élevées sont applicables pour les trois premières années.

temps  [jours]

temps  [jours]temps  [années]ttemps d'immersion [jours]

Résistance au cisaillement interlaminaire [MPa]

Figure (III-4) : La variation de τ en fonction de la température.

temps  [jours]

temps  [jours]temps  [années]ttemps d'immersion [jours]

Résistance à la traction [MPa]

Figure (III-5) : La variation de la résistance en fonction du temps et de la température.

Le tableau (III.1), indique la teneur maximale en humidité et la diffusivité apparente transverses pour les deux composite d  e matrice en polyester et de vinyle ester  renforcée par des fibres en verre de type E. La désignation numérique se réfère à la fraction massique en fibre.

La teneur en eau du stratifié ne peut être comparée directement avec celle contenu dans la résine, puisque en générale, les fibres n’absorbent pas d’humidité. L'eau se concentre dans la résine (environ 75 % en volume pour les produits laminés bidirectionnelle et à l’ordre de 67 % en volume pour les unidirectionnels).

| Substance | Temp. (°C) | Teneur maximale en humidité* |  |  | Diffusivité transversale+ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SMC-R25 | VE SMC-R50 | SMC-R50 | SMC-R25 | VE SMC-R50 | SMC-R50 |
| Humidité 50% | 23 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
|  | 93 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 50.0 | 50.0 | 30.0 |
| Humidité 100% | 23 | 1.00 | 0.63 | 1.35 | 10.0 | 5.0 | 9.0 |
|  | 93 | 0.30 | 0.40 | 0.56 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Eau salée | 23 | 0.85 | 0.50 | 1.25 | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
|  | 93 | 2.90 | 0.75 | 1.20 | 5.0 | 30.0 | 80.0 |
| Le carburant diesel | 23 | 0.29 | 0.19 | 0.45 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | 93 | 2.80 | 0.45 | 1.00 | 6.0 | 10.0 | 5.0 |
| Huile de graissage | 23 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|  | 93 | 0.60 | 0.10 | 0.25 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Antigel | 23 | 0.45 | 0.30 | 0.65 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
|  | 93 | 4.25 | 3.50 | 2.25 | 5.0 | 0.8 | 10.0 |
| *Les valeurs indiquées en pour cent +Les valeurs données sont D22 x 107 mm2/sec |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau (III-1): Variation de la teneur en humidité en fonction de type de substance [05].

  - Discrétisation par la méthode des différences finies de l’équation de diffusion

La méthode des différences finies a été largement appliquée à la modélisation des divers phénomènes physiques. Elle permet d’obtenir des solutions stables.

    - Introduction sur la diffusion Fickienne

Le modèle le plus simple pour la diffusion d’un solvant (espèce diffusante) dans un solide est donné par la loi de Fick. Le gradient de concentration du solvant induit un flux φ qui lui est proportionnel. C’est donc le moteur de la diffusion. La vitesse de diffusion est caractérisée par le coefficient de diffusion D. On a ainsi la première loi de Fick donnée par l’équation (III.02) :

φ=-DgradC					(III.02)

Où		D : coefficient de diffusion du milieu en mm2/s

C : concentration du solvant au sein du milieu

Le signe négatif indique que le flux est dirigé des zones à concentration élevée vers celles à concentration plus faible. La seconde loi de Fick fait intervenir le paramètre temporel (temps). On considère, que l’eau diffuse librement et sans interaction avec les composants. Selon la loi de conservation de la masse, on a l’équation (III.03) :

∂C∂t=divφ					(III.03)

En combinant les équations (III.02) et (III.03), on obtient la seconde loi de Fick, (III.04) :

∂C∂t=div-DgradC				(III.04)

Lorsque la diffusion est unidirectionnelle (suivant l’axe x), et que le coefficient de diffusion D est indépendant de la concentration, on a:

φ=-D∂C∂x						(III.05)

La diffusion Fickienne est ainsi caractérisée par les deux paramètres:

- Un coefficient de diffusion D indépendant du temps et de l’espace, ainsi que de la concentration en molécules d’eau, puisque nous nous plaçons dans le cas de phénomènes physiques réversibles.

- Un seuil d’absorption d’eau asymptotique Ms atteint pour un temps infini correspondant à l’équilibre et caractérisé par la valeur correspondante du gain de masse généralement exprime en pourcentage.

Un problème de diffusion est donné par la géométrie du milieu et un ensemble de conditions aux limites. Crank a présenté des solutions mathématiques de ces équations pour des géométries et des conditions aux limites variées [11]. La géométrie la plus utile dans la suite de cette étude est celle d’une plaque mince. L’équation de diffusion est obtenue habituellement par dérivation de l'équation de flux [07]:

J=-DdCdx						(III.06)

Ou la relation (III-5), donne la première loi de Fick, pour la diffusion équilibrée. Dans le cas de la diffusion à l’état non permanent, la loi deuxième loi de  Fick est obtenue par l’équation suivante :

∂C∂t=D∂2C∂x2						(III.07)

Ces études ne donnent pas une description très précise de la diffusion, parce qu'elles sont applicables seulement dans le cas unidimensionnel. Réellement, la diffusion se produit dans chacune des trois dimensions. La deuxième loi de diffusion de Fick dans le cas bidimensionnelle est la suivante:

∂C∂t=D∂2C∂x2+∂2C∂y2					(III.08)

Cette relation considère le changement de la concentration C avec le temps t, selon les axes x et y. Le but est de donné la théorie mathématique impliquée pour la résolution du problème de  diffusion bidimensionnel. Dans ce paragraphe, nous donnons seulement une brève introduction aux modèles analytiques de la diffusion.

L'équation bidimensionnelle de diffusion est une forme non homogène de l'équation de Laplace pour le régime non permanent. Pour résoudre ce problème, la méthode de Crank Nicholson est utilisée [11]. Cette méthode est toujours du deuxième ordre précis pour un changement de t et x : Ici un changement du temps t et de la position x se réfère à delta-t et du delta-x respectivement. Avec une résolution précise du second degré nous pouvons prendre un nombre élevé de valeurs de pas de temps [11]. On utilisant cette méthode et un développement en série de Taylor par rapport au temps delta-t, l'équation (III.09) devient :

Cj=in+1-Cj=in∆t=Dθδ2Cjn+1+δ2Cin+1+1-θδ2Cjn+δ2Cin (III.09)

La notation d'opérateur, « symbole Grec delta » le carré de la concentration, C, inclus entre parenthèses est une notation de sténographie pour l'équation à différences du second degré du double dérivée de C par rapport à l'espace, où l'indice « i » montre que cette équation à différence est résolue selon la direction x, j pour la direction  y.

  - Critères de stabilité

La solution de l’équation (III.06) est:

- stable si				0≤θ<12 ,

- stable si et seulement si		∆t∆x2≤2θ.

La stabilité dénote une propriété particulière de l'équation à différences finie utilisée comme incrément de temps [12].

    - Création des équations à différences à partir des dérivées partielles

La figure (III.02), présente le modèle de maillage de l’équation par différence finis pour l’obtention d’une solution numérique. La solution débute au nœud numéro 9, et continu aux autres nœuds où il y a toujours (N) au nord, sud (S), (E) à l’est et (W) points à l’ouest entourant le nœud central (O). Avec cette maille, nous pouvons maintenant discrétiser les termes de l'équation (III.10). Par exemple de la partie gauche de l'équation (III.10), on  développe le terme différentielle dans l’équation (III.09) comme un changement dans la concentration, delta-C, divisé par le changement de temps, delta-t, au point j=i=9. Puisque la différence est dans le temps, l'indice supérieur sur la concentration, C, varie du pas de temps n à n+1. Par transformation du différentiel partiel sur la concentration par rapport au temps dans l’équation différentielle, c’est une forme simple de l’approximation aux différences. Cette simple relation  peut également être obtenue à partir  des deux premiers termes du développement en série de Taylor.

Figure (III.6) : Maille de différence finie.

Nous pouvons étendre ce concept pour transformer les termes du deuxième ordre de la partie droite de l’équation (III.10). Une première approximation selon la direction sera maintenant un changement dans la concentration, delta C divisé par le changement en longueur le long de l’axe x, delta-x. L’indice supérieur «n» sur la concentration est fixe, où le temps est tenue constant, mais l'indice inférieur sur la concentration indique des changements dans la concentration, on ce déplaçons  de l’est  (E) à l’ouest (W), selon la direction x. Il n'est pas difficile de noter que les équations à différences dans l'’équation (III.10) pour les dérivées partielles du second degré dans l'équation (III.03) peuvent être obtenues en prenant les trois premiers termes de la série de Taylor. Similairement, nous pouvons également obtenir une équation à différence pour les changements de concentration du nord (N) au sud (S), selon la direction y. En substituant ces les équations aux différences dans le côté droit de l'équation (III.10), nous obtenons la forme finale suivante :

Cj=in+1-Cj=in∆t=DθCEn+1-2C0n+1+CWn+1h2+CNn+1-2C0n+1+CSn+1h2+D1-θCEn-2C0n+CWnh2+CNn-2C0n+CSnh2+T.E.	(III.10)

Cette équation montre le changement de la concentration au nœud central «O» au prochain pas de temps, dépendant des concentrations aux points   «N», «W», «E», et «S» du temps précédent. Ces positions, représentent directement les points au Nord, Ouest, Est et Sud du nœud central «O». Puisque ce calcul est effectué à chaque point du nœud d'intersection sur la grille indépendamment, ce calcul peut mieux être effectué sur les ordinateurs parallèles.

    - Erreur de troncation, E.T.

L'erreur de troncation est le carré de delta-t, delta-x, et delta-y quand thêta (θ) est égal à ½. L’équation (III.11), montre l’erreur de troncation.

T.E.=0∆t2+0∆X2+0∆Y2				(III.11)

L'erreur de troncation se rapporte à des erreurs de discrétisation résultant de la troncation des termes des termes de degré élevés de la série de Taylor en générant les équations aux différences. La méthode de Crank-Nicholson réduit l'erreur de troncation sur l'incrément de temps de l'ordre 0 (delta-t) à 0 au carré de (delta-t).

    - Équation final aux différences et la relaxation successive (SOR)

L'équation (III.10), peut être simplifiée, si on pose:

α=Dθ∆th2,  β=D1-θ∆th2 et  2D∆th2≤11-2θ			(III.12)

L'équation (III.11) se réduit à :

-αCSn+1-αCWn+1+1+4αC0n+1-αCEn+1-αCNn+1=1-4βC0n+βCSn+CWn+CEn+CNn	(III.13)

Cette forme de différence non homogène de l’équation de Laplace peut être résolue implicitement pour une grille pour toutes les conditions aux limites. Les formes implicites et explicites de différence finie de l'équation de Laplace sont toutes les deux convergentes (exemple est une forme implicite de PDE). Pour la grille montrée dans la figure (III.2), nous appliquons l'équation (III.13) à chacun des neuf nœuds et nous obtenons un système algébrique à neuf équations écrit sous forme matricielle, ou le vecteur colonne [V] représente les valeurs connues définies par les conditions aux limites.

ωAFn+αCSn+1+CWn+1+CEn+1+CNn+1-AC0n+1α=0		(III.14)

Là où Fn=BC0n+βCSn+CWn+CEn+CNn-4C0n, ω est un facteur de convergence de près, Et :

α=Dθ∆th2,  β=D1-θ∆th2, A=1+4α, B=1-4β		 	(III.15)

O

W

ΔY

Y

X

1

2

3

6

5

4

7

8

9

N

ΔX

E

S

Figure (III.7) : Maillage par différence finis.

Figure (III-8) : Matrice  Penta-diagonale avec les sur relaxations successives.

En appliquons la relation (III-12),  au maillage  montré sur la figure (III-7), on obtient une matrice penta-diagonale  simplifiant ainsi le problème. Par application de la méthode de sur relaxation successive (SOR), on converge à la solution à chaque pas de temps en utilisant l’équation (III.16) [06].

Ci,j'=Ci,j+ω4Ci-1,j+Ci+1,j+Ci,j-1+Ci,j+1-4Ci,j		(III.16)

La technique de sur relaxation successive, est une méthode itérative ou la détermination estimative de la concentration est calculée par l’équation (III.16) en chaque nœud intérieur de la grille. Le terme gauche de l’équation (III.16), représente la concentration au pas de temps n+1, et les concentrations de la partie droite de l’équation (III.16), sont les concentrations aux précédent pas de temps n.

Dans l'équation (III.16) Omega est le facteur de convergence dans la gamme, 1<Omega<2, la convergence est très rapide. La valeur du facteur de convergence optimum, Omega, s'avère la racine carrée de l'équation (III.17) [06].

t2ω2-16ω+16=0,  avec  t=2cosπn  			(III.17)

Ou n est le nombre total d'incrément.

Le nombre d'itérations exigées pour un degré de convergence donné diminue très rapidement quand le paramètre est très proche de sa valeur optimale, et il  généralement mieux de surestimer le facteur de convergence optimum, que le sous-estimer. La figure (III-9), représente la position des couches dans le composite. Le composite étudié est de matrice époxy renforcée par des fibres de verre unidirectionnelle, ayant un taux volumique en fibre de l’ordre de 33 %.

Figure (III-9) : Position des couches du composite.

Le tableau (III.2), montre les propriétés mécaniques du composite étudié.

| Numéro de couche | Epaisseur couche [cm] | Coefficient de diffusion [Cm2/s] | Densité matériau Sec ρ [g/cm3] | % de solution H2O dans la couche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.282 | 5.81 x 10-10 | 1.765 | 0.664 |
| 2 | 4.496 | 6.59 x 10-6 | 0.091 | 14.361 |
| 3 | 0.096 | 5.05 x 10-10 | 1.827 | 0.72 |
| 4 | 4.064 | 6.59 x 10-6 | 0.091 | 14.361 |
| 5 | 0.096 | 5.05 x 10-10 | 1.827 | 0.72 |
| 6 | 4.496 | 6.59 x 10-6 | 0.091 | 14.361 |
| 7 | 0.282 | 5.81 x 10-10 | 1.765 | 0.664 |

Tableau (III.2) : Propriétés mécaniques du composite.

- Composite de sept (7) couches

    - Taux d’humidité relative 80 %

Considérons l’exemple du composite formé de sept (7) couches exposés à un taux d’humidité relative de  l’ordre de 80%, durant plusieurs périodes de temps (240, 480, 720, 90 et 1200 mois). A partir du graphe (III-10), on remarque, qu’il existe une symétrie dans le graphe pour une coordonnée (X = 7 Cm), cela signifie que le taux d’humidité absorbé par le coté droit est égal à celui du coté gauche. La concentration au centre  du composite est de l’ordre de 1.8 % pour une durée d’exposition de 1200 mois. Les extrémités libres du composite absorbent le même pourcentage en eau de l’ordre de 5 %.

Figure (III-10) : Variation de la concentration en fonction de la position X.

Sur les deux bords du composite, la concentration en eau (H2O) pour X = 0, atteint la valeur de 0.06 %. En augmentant le temps d’exposition à l’humidité relative de l’ordre de 80%, le composite absorbe beaucoup plus. On peut aussi le noter à partir de la figure (III.10), représentant la concentration en eau en (g/cm3) dans le matériau. Pour une distance de l’ordre de (X = 7 Cm), la concentration est de l’ordre de 2.5X10-2 g/cm3 pour une durée de 1200 mois. Pour une masse de 100 g du matériau à l’état sec, la concentration en eau au centre  du composite est de l’ordre de 2.3X10 H2O/100g du matériau. La quantité totale d’eau absorbée par le composite est de l’ordre de      1.032X10-3 g/cm2 du matériau pour une période d’exposition de 1200 mois.

Figure (III.11) : Variation de la concentration en H2O en fonction du temps  pour chaque couche.

La figure (III.11), montre les variations du taux d’absorption d’humidité dans            le composite en fonction du temps T(en mois) pour chacune des sept (7) couches. A partir de la figure (III.11), on remarque l’existence d’une désorption en eau dans la couche numéro cinq (05) de l’ordre de 7.03 X 10-4 %. Les couches 1 et 7, se trouvant aux bords du matériau ont le même taux d’humidité en eau environ (2.61 X 10-3 g/cm2).

    - Taux d’humidité relative 95%

Considérons l’exemple du composite formé de sept (7) couches exposés à un taux d’humidité relative de l’ordre de 95 % durant plusieurs périodes de temps (240, 480, 720, 90 et 1200 mois). On apprécie un comportement identique à celui observé pour un taux d’humidité relative de 80 %. A partir du graphe (III.12), on remarque, qu’il existe une symétrie dans le graphe pour une coordonnée (X = 7 Cm). Aux deux bords libres du matériau, la concentration atteint la valeur de 6% sur une durée de 1200 mois. Au centre du composite (X = 7 Cm), le taux d’absorption est de l’ordre de 2% durant 1200 mois.

Figure (III.12) : Variation de la concentration en H2O.

La figure (III.13), montre la variation du taux d’humidité à l’intérieur de chaque couche en fonction du paramètre temporel T. On remarque, que les couches 2 et 6, absorbent beaucoup plus que les autres durant un temps d’exposition de 1200 mois. Le taux d’humidité total dans le composite sur une surface de 1 cm2, est de l’ordre de   1.1X10-1.

Figure (III.13) : Variation de la concentration en H2O en fonction du temps  pour chaque couche.

- Composite de quatorze (14) couches :

- Taux d’humidité relative 80%

Les figures suivantes montrent la variation de la concentration en eau en fonction de la position dans le composite. A partir de ces figures, on remarque que la concentration en eau est de l’ordre de 6X10-2 g/cm3 sur les cotés libres, cette concentration tend à diminuer au centre du composite atteignant une valeur presque nulle, il y’a équilibre au centre du composite.

Figure (III-14) : Variation de la concentration en fonction de X.

  - Taux d’humidité relative 95%

Dans ce cas, le composite est formé de 14 couches, ayant les mêmes propriétés mécaniques et géométriques. Le composite est immergé dans un milieu humide à une concentration de l’ordre de 95% durant un temps de 1200 mois. A partir de la figure (III.15), la concentration en H2O (g/cm3) est de l’ordre 6X10-2.

Figure (III-15) : Variation de la concentration en fonction de X.

- Influence du temps d’exposition pour un composite de (07) couches

- Taux d’humidité relative 80%

Considérons le composite constitué de 07 couches, exposé à une l´humidité relative de 80 %, durant un temps de 2400 mois. Les figures (III.16), montrent les variations de la concentration en eau dans le composite.  On remarque que ce dernier atteint un taux en saturation de l´ordre de 1.4 %, suivi d´une diminution au centre d´une valeur de 1.2 %. La variation de la concentration pour 100 g du matériau sec est de 1.2X10-1, sur les bords du composite.

Figure (III-16) : Variation de concentration en fonction de X.

  - Taux d’humidité relative 95%

Le composite de 7 couches est maintenant exposé à un taux d´humidité relatif de 95%, durant 2400 mois, à partir des figures (III.17), on note que la variation en teneur en eau sur les bords du matériau composite est 1.4X10-2.

Figure (III-17) : Variation de la concentration de H2O en fonction de X.

  - Composite de 14 couches pour une durée de 2400 mois

- Taux d’humidité relative 80%

Le composite de 14 couches atteint un taux d’humidité en eau sur les extrémités libres de l’ordre de 1.2X10-2 g/cm3, au centre elle est de l’ordre de 3X10-2, durant les 2400 mois.

Les figures ci-dessous présentent les variations de la teneur en eau en fonction de la position X, dans le composite pour un temps d’exposition de 2400 mois.

Figure (III-18) : Variation de la concentration en fonction de X.

    - Taux d’humidité relative 95%

Dans ce cas, le composite est exposé durant 2400 mois, à un taux d’humidité relative de 95%. Les figures suivantes, montrent les variations de la concentration en fonction de X, le long du tube.

Le composite de 14 couches atteint un taux d’humidité en eau sur les extrémités libres de l’ordre de14%, au centre elle est de l’ordre de 3% durant les 2400 mois

Figure (III-19) : Variation de concentration en fonction de X.

      - Composites de 7 couches pour 720 mois

        - taux d’humidité de 80%

Dans  ce cas, le composite de 7 couches soumit à un taux d’humidité relatif de 80%, durant un temps de 720 mois. A partir des graphes de la figure (III.20), on note que le composite en question absorbe un taux de l’ordre de 3.1%, cette quantité diminue au centre atteignant la valeur de 0.85%. On remarque la même tendance dans le cas de la concentration en H2O (g/cm3), elle sera de l’ordre de 3.5X10-2 sur les extrémités du composite. Au  centre, elle est de l’ordre de 10-2. La quantité d’eau absorbée est de l’ordre de 13 g/100 g du matériau sec, au centre elle est de l’ordre de 10.

Figure (III-20) : Variation de la concentration en H2O/100 g de matériau sec

      - Taux d’humidité de 95%

Dans  ce cas, le composite de 7 couches soumit à un taux d’humidité relatif de 80% durant un temps de 720 mois absorbe un taux de l’ordre de 3.1%, cette quantité diminue au centre atteignant la valeur de 0.85%. On remarque la même tendance dans le cas de la concentration en H2O (g/cm3), elle sera de l’ordre de 3.5X10-2 sur les extrémités du composite. Au  centre, elle est de l’ordre de 10-2. La quantité d’eau absorbée est de l’ordre de 13 g/100g du matériau sec, au centre elle est de l’ordre de 10.

Figure (III-21) : Variation de la concentration en fonction de X, pour 720 mois.

- Composites de 14 couches, pour 720 mois

      - Taux d’humidité de 80%

Dans  ce cas, le composite de 14 couches soumit à un taux d’humidité relatif de 80% durant un temps de 720 mois absorbe un taux de l’ordre de 3.7%, cette quantité diminue au centre atteignant la valeur de 2.5X10-1%. On remarque la même tendance dans le cas de la concentration en H2O (g/cm3), elle sera de l’ordre de 3.5X10-2 sur les extrémités du composite. Au  centre, elle est de l’ordre de 2.5X10-3.

Figure (III-22): Variation de la concentration en H2O/100 g de matériau sec

  - Taux d’humidité de 95%

Dans  ce cas, le composite de 14 couches soumit à un taux d’humidité relatif de 80% durant un temps de 720 mois absorbe un taux de l’ordre de 3.7%, cette quantité diminue au centre atteignant la valeur de 2.5X10-1%. On remarque la même tendance dans le cas de la concentration en H2O (g/cm3), elle sera de l’ordre de 3.5X10-2 sur les extrémités du composite. Au  centre, elle est de l’ordre de 2.5X10-3.

Figure (III-23): Variation de la concentration en H2O/100 g de matériau sec

          - Comparaison avec la méthode des éléments finis

La courbe suivante présente les variations de la solubilité en (%) dans le composite en fonction de la distance X(cm) pour un matériau de 7 couches exposé durant 1200 mois  à un taux d´humidité relatif de 80%. Les résultats fournis ont été calculés par la méthode des éléments finis. A cause de la symétrie, la courbe présente seulement la moitié du composite. On remarque une bonne concordance entre les résultats fournis par le programme diffuse et ceux de la méthode des éléments finis.

Figure (III-24) : Courbe de comparaison par la méthode des éléments finis [12].

  - Organigramme du Programme Diffuse

Le code diffuse est basé  sur la méthode des différences finis. Il est  composé d´un post processeur pour la lecture des données relatives au matériau, un processeur pour le calcul des différentes concentrations en fonction de la position dans le composite, enfin du post processeur pour l´affichage des résultats. L´organigramme suivant montre les étapes du code diffuse.

Début

Lecture des données:

1 Nombre de couches

2 Coefficent de diffusion de chaque couche

3 Taux d´humidité relative

4 Temps d´exposition

5 % de concentration en eau

6 Epaisseur de chaque couche

Calcul des matrices de diffusion, assemblage et résolution du système d´équation linèaires

Affichage des résultats:

1 Concentration en eau en fonction des la position x

2 Taux d´humidité dans chaque couche du composite

Fin

Figure (III-25) : Organigramme du programme diffuse.